〔별표〕

폐목재 발생원․종류별 등급 분류표

발생원	폐 목 재 종 류			등 급
임목 폐기물	벌목 등 산림작업 과정에서 발생하는 잔재물(뿌리, 가지, 줄기 등)			1등급
생활계 폐목재	임목폐목재 (5톤 미만 발생)	임목폐기물 중 하천, 호소로 떠내려 온 폐목재		1등급
		농업폐목재(방부목재 이외의 것)		1등급
		농업폐목재(방부처리 목재)		3등급
		전지목(가로수, 정원수 등)		1등급
	목재포장재	과일․야채 등		1등급
	폐가구류	순수목재		1등급
		파티클보드․합판류		2등급
		섬유판		2등급
		할로겐족유기화합물로 코팅된 가구		3등급
	실외 목재구조물	놀이터, 공원, 조경시설, 하천시설 등에 사용된 방부처리된 목재		3등급
건설 폐목재	신축현장 폐목재	각재류(비계목, 받침목, 토류판 등)		1등급
		나무판제품(파티클보드․합판류)		2등급
		섬유판		2등급
	해체현장 폐목재	순수목재		1등급
		건물 내장재(방부처리목재 제외)		2등급
		목조주택 및 건물외장재(방부처리 목재)		3등급
		실내․외 목재구조물(계단, 울타리, 의자 등)에 사용된 방부처리 목재		3등급
	목재파레트	순수목재		1등급
		파티클보드․합판		2등급
		섬유판		2등급
사업장폐목재	임목폐목재 (5톤 이상 발생)	나무줄기, 가지, 뿌리 등		1등급
	제재 부산물	원목 가공과정에서 발생되는 톱밥, 수피 등		1등급
	목재가공공장 부산물	원목상태의 깨끗한 목재 부스러기 및 분진		1등급
		2등급 폐목재로 가구, 악기 등 목재 성형제품을 제조하는 과정에서 배출되는 나무토막 등 목재 부산물 및 분진		2등급
		2등급 폐목재로 나무판제품(합판, 파티클보드, 섬유판 등)을 제조하는 과정에서 발생되는 목재 부산물 및 분진		2등급
		방부처리 목재 등 3등급 폐목재로 물건을 제조하는 공정에서 발생되는 목재 부산물 및 분진		3등급
	목재포장재	목재파레트	원목상태의 깨끗한 목재․부스러기	1등급
			파티클보드․합판류	2등급
			섬유판(MDF)	2등급
		목재상자	원목상태의 깨끗한 목재․부스러기	1등급
			파티클보드․합판류	2등급
			섬유판(MDF)	2등급
			기름․페인트․방부처리된 탄약상자	3등급
	전선드럼	원목상태의 깨끗한 목재		1등급
		파티클보드․합판		2등급
		페인트 등으로 도색된 드럼 및 섬유판(MDF)		3등급
	실외목재구조물	철도침목		3등급
		전신주
		방음벽
		목조교량
		부두시설 및 시트파일 등 담수 및 해수와 접촉하는 구조물에 사용된 폐목재
	폐선박 및 차량에서 나오는 목재			3등급
	건축물의 화재현장에서 발생한 폐목재			3등급
	기타 산업시설	냉각탑, 산업용 바닥재 등에 사용된 폐목재		3등급

※ 비고 1. 발생원별 등급이 설정되지 않았거나 설정된 등급에도 불구하고 해당 폐목재의 유해물질 함유 정도가 높은 것으로 판단되는 경우 그 특성에 따라 낮은 등급으로 분류하여야 한다.

2. 등급이 서로 다른 폐목재가 혼합되어 있는 경우 낮은 등급으로 분류한다.