〔별표 1〕

임목탄과 대나무숯의 품질기준

구 분			품 질 기 준
			임 목 탄		대나무숯
			흑 탄	백 탄
재료및품질	원 료		침엽수, 활엽수	좌와 같음	대나무
	수 피		수피가 붙어있음	수피가 없음	-
	표 면 의 색 채		흰 잿빛을 띠지 않는 검은색	흰 잿빛을 띠는 검은색	검은색 (은빛 띠는 것 포함)
	절단면	형태	조개 껍데기 모양을 나타냄	좌와 같음	-
		색채	금속 광택	좌와 같음	금속 광택
	크 기		3㎝눈의 체를 통과하는 것이 7%이하	좌와 같음	-
	수 분		10% 이하	좌와 같음	좌와 같음
	회 분		3.0% 이하	좌와 같음	5.5% 이하
	발열량		5,500 kcal/kg 이상	좌와 같음	좌와 같음
	기 타		불을 완전히 붙였을 때 연기가 발생하지 않고 튀는 것이 없거나 적을 것	좌와 같음	좌와 같음
포 장			견고한 것으로 포장하여 내용물이 새어나오지 않도록 하며, 단위는 40㎏을 기준으로 함(단, 수요에 따라 1, 5, 8, 10, 20, 30㎏ 등의 소량 단위 포장도 가능하며 부피 단위인 ℓ로 표시 가능)