[별표 16]

구성재료 및 제작 기준

1. 재료

가. 표지판

1) 표지판의 기판 중 금속 표지판은 두께 3mm 이상의 스테인리스 강판이나 알루미늄판 또는 합성수지판으로 KS 규격품을 사용한다.

2) 찬넬과 지주결합용 크립은 스테인리스 또는 알루미늄의 KS 규격품을 사용한다.

3) 밴드, 볼트, 너트 및 와셔는 스테인리스 재질의 KS 규격품을 사용한다.

나. 지주

1) 통항신호표에 사용되는 지주는 기계구조용 스테인리스 강관을 사용한다.

2) 지주의 형태는 기본적으로 원형강이며, 여건에 따라 H형강, 각형강 등의 형태를 사용할 수 있다.

3) 지주용 캡은 스테인리스 재질로 KS 규격을 적용한다.

다. 재귀반사지

재귀반사지에는 유리구슬을 수지필름의 내부에 봉입한 봉입렌즈형(일반반사지)과 수지필름의 내부에 공기층을 형성시켜 유리구슬이 공기층에 노출되도록 한 캡슐렌즈형(고휘도 반사지), 그리고 미세한 입방체 입자를 이용한 프리즘형(고휘도, 초고휘도, 광각초고휘도 반사지) 등의 재귀반사지를 사용한다.

라. 내부조명 방식의 통항신호표

1) 함체

외함과 문의 재질은 KS 규격품을 사용하는 것을 원칙으로 하며 측면은 합성수지(FRP, ABS수지판 등)를 사용할 수 있다. 외함과 문은 자외선(UV) 및 내열, 내충격에 강한 재질을 사용하며 연결부품은 내구성이 강한 재질을 사용하고 금속부품은 부식방지를 위해 방청처리를 한다.

2) 전원장치

태양전지 및 신재생에너지를 사용할 수 있으며 KS 규격품으로 부조일수는 3일을 기준한다.

3) 표시장치

바탕 패널은 외함과 동일한 재질을 사용하고 투과성 색지 또는 재귀반사지를 사용할 수 있으며 재귀반사지는 태양과 외부 조명 빛을 재귀 반사시킬 수 있는 재질로 반사각도는 -4～+30° 범위 내의 고휘도급 재귀반사지를 사용한다.

2. 제작

가. 표지판

1) 표지판 제작시 중소기업청 용접작업기준을 준수하여야 하며 평면을 이루어야 하고 표지판에 굴곡이 없어야 한다.

2) 표지판은 판면을 약품으로 깨끗이 닦아낸 후 중성세제와 물로 씻어서 말리되 이면은 약품처리 하지 않아도 된다.

3) 제작 완료된 각종 표지판은 평면을 이루어야 하며, 제작시 절단, 굴곡, 용접 등의 작업으로 인하여 굴곡, 휨, 균열 등이 일체 없어야 한다.

4) 표지판 및 지주 제작시 용접은 중소기업청 용접작업기준에 의하되 스포트, 아르곤 용접을 양측 30cm 간격으로 시행하여, 재귀반사지 부착에 지장이 없어야 하며, 용접부위는 견고하게 부착하여 탈리현상이 발생치 않도록 하여야 한다.

5) 표지판의 절단부분 및 용접부위는 매끈하게 처리하여야 한다.

6) 표지판(보강대 및 밴드포함)은 무광으로 처리하여야 하며, 재귀반사지 부착이나 페인트 도장시 문제점이 발생하지 않도록 표면처리를 하여야 한다.

7) 캡은 지주에서 탈리되지 않도록 2개소 이상 점용접을 하여야 한다.

8) 찬넬식 표지판 제작시 판과 판을 연결하여야 할 때에는 연결부분이 평면을 이루어야 하고, 표지판에 절곡 등이 없어야 하며 판과 판을 후면에서 볼트 등으로 접합하여 판을 견고히 지탱하도록 하여야 한다. 이 경우 찬넬과 지주 결합용 클립은 KS 규격품을 사용하고 알루미늄판과 보강대의 결합은 용접을 견고히 하거나 알루미늄용접 테이프를 사용하여야 한다.

9) 표지판의 가장자리 및 모서리 부분은 안전을 고려하여 날카롭지 않게 뒷면으로 사각 또는 원형으로 접어 가공ㆍ제작해야 한다.

나. 지주

1) 용융아연도금의 작업은 KS 규격에 따른다.

2) 지주 및 지주용 캡, 지주연결용 강판에 대한 도금 시 아연부착량은 550g/m2 이상으로 하여야 한다.

3) 원형지주는 이음부가 없는 것을 원칙으로 하되 이음 사용시에는 지하 매설부분에 한하여 30cm 이하에서 이음하여야 하며, 이음시에는 견고하게 용접 처리하여야 한다.

4) 지주는 소정의 기준에 의거(길이, 폭, 직경, 두께 등) 정확한 치수로 제작되어야 하며, 일체 흠이 없어야 한다.

5) 볼트, 너트, 와셔는 비틀림과 휨이 없는 것이어야 한다.

6) 지주는 표면에 부착된 녹, 기름 등 이물질을 제거하고 도금을 시행하여야 하며, 지주는 곧아야 되고 내외면은 결함이 없어야 한다.

7) 원형지주, H형강지주, 지주연결판 및 캡은 용접 또는 천공작업이 완료된 후 용융아연도금을 시행하여야 한다.

8) 알루미늄 압출형재를 볼트, 너트, 와셔로 연결조립시 형재와 형재사이에 완전 밀착되어 틈이 생기지 않도록 기계장치 등으로 조치한 후 견고하게 조여야 한다.

9) 지주와 결합되지 않은 보조표지판은 제작 및 운반시 굴곡이나 휨이 발생하지 않도록 표지판 뒷면에 H형강 등으로 가조립하여 안전하게 보강될 수 있도록 조치하여야 한다.

다. 재귀반사지

1) 재귀반사지를 접합하여 사용하는 것은 바탕색상의 재귀반사지를 부착하는 경우만 허용되며, 이 경우 윗부분과 아래부분을 5mm 이상 겹치도록 한다. 그 외 글자, 기호, 화살표, 엠블렘 등 그래픽요소는 컴퓨터에 의해 자동도안 및 절단되어야 하며, 조각난 재귀반사지를 사용해서는 안된다. 또한, 재단방향에 따른 반사성능의 차이가 생기지 않도록 하여야 한다.

2) 재귀반사지 부착작업은 습식(감압성 접착식 : Pressure Sensitive)재귀반사지를 사용할 경우, 실내온도 18℃～24℃가 유지되는 장소에서 시행하여야 하며 고무롤러 접착기 등을 사용하여 완전히 밀착되도록 한다. 건식(열활성 접착식 : Heat Activated) 재귀반사지를 사용할 경우에는 고무롤러 접착기 등으로 판과 재귀반사지 사이의 공기를 제거한 후, 진공가열 압착기를 이용하여 완전히 접착하여야 한다.

3) 재귀반사지의 가공 및 부착은 도면에 의거 정확하게 재단하고 정위치에 부착한다.

4) 재귀반사지 위에 인쇄 가공할 경우에는 실크 스크린 프로세스법에 의하여 한다.

라. 내부조명방식 통항신호표

1) 내부조명방식 통항신호표의 구성은 함체, 전원장치, 제어장치 및 표시장치로 구분한다.

(가) 함체

- 함체는 외함, 문 및 연결 부품들로 구성되며 해수, 비, 눈 또는 기타 외부 이물질 등의 유입을 차단하는 구조로 필요시 습기 방지를 위한 환풍구를 설치 할 수 있다.

- 함체와 내부 구성부품은 외부 진동과 물리적 충격에 충분히 견딜 수 있는 내구성이 있어야 한다.

- 함체는 내부 전기 및 광학장치 등의 점검 및 수리 시 개폐가 가능하도록 제작되어야 한다.

(나) 전원 및 제어장치

- 태양전지는 함체의 외부에 설치되어 태양에너지로부터 가장 효율적으로 전기에너지를 생산할 수 있는 구조이어야 한다.

- 축전지는 자연환경에서 폭발, 결빙되지 않는 구조로 축전지와 지지시설 사이에는 절연 및 불연재의 완충재를 사용한다.

- 충방전조절기는 함체의 내부에 설치되고 함체와 전기적으로 절연이 되는 구조로 유지보수가 용이하도록 제작하여야 한다.

- 충방전조절기는 입력 및 출력제어, 과충전 및 과방전 방지, 전류의 역류방지, 과전류 및 누전방지 등과 같은 기능을 하는 보호회로는 집적되어 유지보수가 용이한 구조이어야 한다.

- 일광감지기는 외부의 조도 또는 광도를 직접 측정하기 용이한 위치에 고정한다.

(다) 표시장치

- 표시장치의 바탕 패널은 외함과 단일 재료를 사용하거나 외함의 전면에 부착되는 구조로 한다.

- LED 광원은 투과성 색지 또는 재귀반사지를 관통할 수 있도록 표지의 모양에 따라 일정한 간격으로 배치한다.