[별표 16의2] <개정 2014.2.6>

도료에 대한 휘발성유기화합물의 함유기준(제61조의2 관련) 1. 적용기준 가. 용도 분류는 제조사가 제공하는 도장사양서 또는 제품설명서를 기준으로 하되, 1개의 도료가 2 이상의 용도분류에 해당하는 경우 낮은 기준을 적용한다. 나. 휘발성유기화합물의 함량은 제조사가 제공하는 도장사양서 또는 제품설명서 등에 적힌 최대희석비(제조사가 제공하는 도장사양서 등에 별도의 희석비가 구체적으로 적혀 있지 아니한 경우에는 국립환경과학원장이 별도로 고시하는 용도분류별 최대희석비를 말한다)로 희석한 후 국립환경과학원장이 고시하는 계산방법에 따라 제조사가 도료의 포장용기에 표시한 값을 말한다. 다. 캔 스프레이 제품(기체인 가스추진제에 압력을 가하여 액체 상태로 만든 제품)은 도료에 대한 휘발성유기화합물의 함유기준을 적용하지 아니한다. 2. 세부기준 ① 2014년 12월 31일까지 적용되는 함유기준
가. 건축용 도료
용 도 분 류	휘발성유기화합물 함유기준(g/L)
1) 콘크리트ㆍ시멘트ㆍ몰탈용
가) 수성무광	40 이하
나) 수성광택	80 이하
다) 수성하도(下塗)	30 이하
라) 수성퍼티	40 이하
마) 유성외부(불소계 제외)	500 이하
바) 유성외부(불소계)	400 이하
사) 유성내부	400 이하
아) 유성하도	200 이하
자) 유성퍼티	50 이하
2) 일반철재용
가) 상도(上塗)마감용(락카계 제외)	500 이하
나) 상도마감용(락카계)	250 이하
다) 하도방청용(락카계 제외)	480 이하
라) 하도방청용(락카계)	250 이하
3) 일반목재용
가) 하도용(락카계 제외)	500 이하
나) 하도용(락카계)	600 이하
다) 상도용(락카계 제외)	500 이하
라) 상도용(락카계)	600 이하
마) 스테인(수성)	200 이하
바) 스테인(유성)	400 이하
4) 방수바닥재류
가) 유성 상도 1액형	500 이하
나) 유성 상도 2액형	500 이하
다) 유성 중도(中塗) 1액형	120 이하
라) 유성 중도(中塗) 2액형	80 이하
마) 유성 하도	600 이하
바) 수성	40 이하
5) 가정용도료
가) 수성	40 이하
나) 유성	400 이하
6) 특수기능도료
가) 발수제	100 이하
나) 다채무늬도료	200 이하
다) 투명도료	600 이하
나. 자동차보수용 도료
용 도 분 류	휘발성유기화합물 함유기준(g/L)
1) 워시프라이머	780 이하
2) 프라이머/서페이서	580 이하
3) 상도-single	500 이하
4) 상도-basecoat	500 이하
5) 상도-topcoat	500 이하
6) 특수기능도료	840 이하
다. 도로표지용 도료
용 도 분 류	휘발성유기화합물 함유기준(g/L)
1) 도로표지용 도료
가) 수성	200 이하
나) 유성	450 이하
② 2015년 1월 1일부터 적용되는 함유기준
가. 건축용 도료
용 도 분 류	휘발성유기화합물 함유기준(g/L)
1) 콘크리트ㆍ시멘트ㆍ몰탈용
가) 수성무광	35 이하
나) 수성광택	70 이하
다) 수성하도(下塗)	30 이하
라) 수성퍼티	40 이하
마) 유성외부(불소계 제외)	450 이하
바) 유성외부(불소계)	400 이하
사) 유성내부	200 이하
아) 유성하도	190 이하
자) 유성퍼티	50 이하
2) 일반철재용
가) 상도(上塗)마감용(락카계 제외)	470 이하
나) 상도마감용(락카계)	230 이하
다) 하도방청용(락카계 제외)	440 이하
라) 하도방청용(락카계)	230 이하
3) 일반목재용
가) 하도용(락카계 제외)	수성 200 이하 유성 450 이하
나) 하도용(락카계)	수성 200 이하 유성 570 이하
다) 상도용(락카계 제외)	수성 200 이하 유성 450 이하
라) 상도용(락카계)	수성 200 이하 유성 570 이하
마) 스테인(수성)	150 이하
바) 스테인(유성)	300 이하
4) 방수바닥재류
가) 유성 상도 1액형	480 이하
나) 유성 상도 2액형	480 이하
다) 유성 중도(中塗) 1액형	100 이하
라) 유성 중도(中塗) 2액형	70 이하
마) 유성 하도	550 이하
바) 수성	35 이하
5) 가정용도료
가) 수성	35 이하
나) 유성	300 이하
6) 특수기능도료
가) 발수제	100 이하
나) 다채무늬도료	150 이하
다) 투명도료	550 이하
나. 자동차보수용 도료
용 도 분 류	휘발성유기화합물 함유기준(g/L)
1) 워시프라이머	780 이하
2) 프라이머/서페이서	540 이하
3) 상도-single	450 이하
4) 상도-basecoat	450 이하
5) 상도-topcoat	450 이하
6) 특수기능도료	800 이하
다. 도로표지용 도료
용 도 분 류	휘발성유기화합물 함유기준(g/L)
1) 도로표지용 도료
가) 수성	170 이하
나) 유성	400 이하
라. 공업용 도료
용 도 분 류	휘발성유기화합물 함유기준(g/L)
1) 선박용도료
가) 방오도료	500 이하
나) 무독성방오도료	450 이하
다) 방청도료(1액형)	550 이하
라) 방청도료(2액형)	550 이하
마) 마감도료(1액형)	500 이하
바) 마감도료(2액형)	500 이하
사) 발라스트(유니버셜 프라이머)	400 이하
아) 메인 프라이머(무기 징크프라이머)	600 이하
2) 철구조물(강교용)도료
가) 무기질 아연말 샵프라이머	750 이하
나) 무기질 아연말 도료	수성 50 이하 유성 650 이하
다) 방청도료(1액형)	550 이하
라) 방청도료(2액형)	550 이하
마) 방청도료(수성)	80 이하
바) 마감도료(1액형)	500 이하 (보수용 630 이하)
사) 마감도료(2액형)	530 이하
아) 마감도료(수성)	150 이하
자) 불소계 도료	580 이하
비고: 1. 공업용 도료 중 선박용도료의 적용 범위는 선박건조 및 선박수리업 등에 사용되는 도료 및 해양환경 하에 있는 철구조물에 사용되는 도료이며, 도료의 휘발성유기화합물 함유기준은 2015년도에 선박건조계약을 한 선박을 건조할 때 사용되는 도료부터 적용하다. 2. 철구조물(강교용)도료 중 마감도료(1액형) 보수용의 함유기준(630이하)은 염화고무계 도료에 한하여 적용한다. 3. 2015년 1월 1일부터 적용되는 함유기준은 2015년 1월 1일 이후에 제조ㆍ생산된 도료에 적용한다.