[별표 2] <개정 2008.4.28>

설계온도가 0℃ 이상의 화물탱크 (제23조 관련)

항  목

요           건

화 학 성 분

탄소망간 ;

킬드강(단, 두께가 20mm를 넘는 것은 세립킬드강)

한국공업규격 『용접구조용 압연강재』나 『압력용기 강판』의 규격에 적합한 것 또   는 이것과 동등 이상의 것일 것

열 처 리

노멀라이징 또는 담근질 및 템퍼링

시    험

1. 인장시험

항복응력의 최소치는 410N/㎟를 넘어서는 아니된다.

2. 충격시험

시험편의 두께(mm)	시험온도(℃)
20 이하	0
20을 넘고 40 이하	-20

종 류	시험편의 채취방향	최소평균 흡수에너지값(J)
판 재	횡	27 이상
형 재	종	41 이상

가. 시험편의 크기는 10㎜ X 10㎜를 기준으로 한다.

나. 시험편의 수는 3개로 한다.

다. 시험편중 2개가 최소평균 흡수에너지값 미만인 경우 또는 시험편중 1 개가 최소       평균 흡수에너지값의 70%미만인 경우에는 불합격으로 한다. 다만, 동일 로트에       서 다시 채취한 3개의 시험편에 대하여 추가시험을 하고 6개의 시험편의 흡수에       너지의 평균치가 최소흡수에너지값 이상이고, 동시에 해당 시험편중 최소평균        흡수에너지값 보다 작은 시험편의 수가 2개이하이고 최소평균흡수에너지값의         70% 미만인 시험편의 수가 1개 이하이면 전부 합격으로 한다.

비 고 : 이 표에 따르기 어려운 강재에 대하여는 해양수산관청이 정하는 바에 따른다.