〔별표 2〕

톱밥숯의 품질기준

구 분		품 질 기 준
재 료 및 품 질	재 료	목재 삭편, 톱밥, 톱밥+대패밥, 대나무 조각
	수 분	30% 이하
	회 분	10% 이하
	발열량	5,500 kcal/kg 이상
	기 타	미탄화물질 : 수피, 흙, 철물 등 불순물이 섞이지 않아야 함
포 장		○ 포장 규격은 용량 40㎏를 기준으로 함(단, 수요에 따라 1, 5, 8, 10, 20, 30㎏ 등의 소량 단위 포장도 가능하며 부피 단위인 ℓ로 표시 가능) ○ 포장된 것은 내용물이 새어나오지 않도록 밀봉하여야 함