【별표 20】 조임철물의 성능기준 및 시험방법(제36조 관련)

번호

구  분

내  용

1

종류

및 분류

조임철물의 종류 및 분류는 표 1과 같다.

<표 1> 조임철물의 종류 및 분류

종류	분류
클램프	고정형 회전형
철골용 클램프	직교형 평행형 겸용형

가) 고정형                        나) 회전형

[그림 1] 클램프의 분류

가) 직교형              나) 평행형

다) 겸용형

[그림 2] 철골용 클램프의 분류

2

제 작

별표 16 제2호에 따른다.

3

클램프의 재료

가. 클램프의 재료는 표 2의 규정에 적합하거나 이와 동등 이상의 기계적 성질을 가진 것을 사용해야 한다.

<표 2> 클램프의 재료

구성 부분	재 질
본체 및 덮개	KS D 3501(열간압연 연강판 및 강대)의 SPHD
볼트, 너트 및 핀	KS D 3503(일반구조용 압연강재)의 SS330

나. 클램프의 각 부분은 현저한 손상, 변형 또는 부식이 없어야 한다.

4

클램프의 구조

클램프는 그림 3과 같이 본체 및 덮개와 볼트, 너트 및 핀으로 구성되며 다음 각 목과 같이 한다.

가. 본체 및 덮개의 판두께는 3.0㎜ 이상이어야 한다.

나. 볼트의 지름은 나사산까지 포함하여 9.0㎜ 이상이어야 한다.

[그림 3] 클램프(참조그림)

5

클램프의

시험

성능

기준

클램프의 시험성능기준은 표 3에 따른다.

<표 3> 클램프의 시험성능기준

항 목			시험성능기준
미끄러짐에 의한 변화량 시험	고정형	변화량	10㎜ 이하
	회전형
인장시험	고정형	인장강도	15,700N 이상
	회전형		10,800N 이상

6

철골용 클램프

의

재료

가. 철골용 클램프의 재료는 표 4의 규정에 적합하거나 이와 동등 이상의 기계적 성질을 가진 것을 사용해야 한다.

<표 4> 철골용 클램프의 재료

구성 부분		재 질
부착부	본 체	KS D 3503(일반구조용 압연강재)의 SS330
	누름볼트	KS D 3503(일반구조용 압연강재)의 SS330
긴결부	본체 및 덮개	KS D 3501(열간압연 연강판 및 강대)의 SPHD
	볼트, 너트, 핀	KS D 3503(일반구조용 압연강재)의 SS330
접합용 볼트 및 리벳 등		KS D 3503(일반구조용 압연강재)의 SS330

나. 철골용 클램프의 각 부는 현저한 손상, 변형 및 부식 등이 없어야 한다.

7

철골용 클램프

의

구조

가. 철골용 클램프는 그림 4와 같이 부착부, 긴결부 및 접합부 볼트 또는 리벳 등으로 구성된다.

[그림 4] 철골용 클램프의 각 부 명칭

나. 부착부는 다음 각 세목과 같이 한다.

1) 사용 중 이탈되지 않는 구조일 것

2) 누름 볼트 나사의 지름은 나사산을 포함하여 11㎜ 이상이어야 하며, 나사의 설치 위치는 그림 5와 같이 A는 11㎜ 이상, B는 18㎜ 이상일 것

[그림 5] 누름나사 위치

다. 긴결부가 클램프형식인 철골용 클램프는 다음과 같이 한다.

1) 본체 및 뚜껑의 두께는 3.0㎜ 이상일 것

2) 볼트의 나사부 지름은 나사산을 포함하여 9.0㎜ 이상일 것

라. 부착부와 긴결부의 접합은 용접, 볼트 또는 리벳 등의 방법으로 해야 한다.

8

철골용 클램프의

시험

성능

기준

철골용 클램프의 시험성능기준은 표 5와 같이한다.

<표 5> 철골용 클램프의 시험성능기준

항 목			시험성능기준
부착부 미끄러짐 시험	직교형	인장 강도	7,000N 이상
	평행형
부착부 인장시험	직교형	인장 강도	10,000N 이상
	평행형		15,000N 이상

비고 : 겸용형은 직교형 및 평행형의 사용 조건에 따라 최대 하중을 적용할 것

9

클램프의

시험

방법

클램프의 시험은 그림 6과 같이 강관 D 및 롤러 지그를 사용하여 클램프 2개를 한조로 결합한 뒤 다음 각 목의 규정에 따른다.

가. 미끄러짐에 의한 변화량 시험은 클램프 종류에 따라 고정형은 0N에서 10,000N까지 인장 하중을 가했을 때의 롤러 중심간 거리의 변화량을 측정하고 회전형은 500N에서 7,500N까지 인장하중을 가했을 때의 롤러 중심간 거리의 변화량을 측정한다. 이 때의 볼트 조임은 35,000N․㎜로 하고 클램프를 재사용하여 45,000 N․㎜로 볼트 조임을 한 뒤 그 변화량을 측정한다.(이 경우 재하 속도는 분당 8㎜ 이하로 한다)

나. 인장 시험은 미끄러짐에 의한 변화량 시험을 실시한 클램프에 계속하여 인장 하중을 가하여 하중의 최대값을 측정한다.(이 경우, 재하 속도는 분당 8㎜ 이하로 한다)

단위 : ㎜

[그림 6] 클램프 시험

다. 이 시험에 사용하는 강관 D 및 롤러지그는 각각 별표 24 제17호 및 제20호의 규정에 따른다.

10

철골용 클램프의

시험

방법

철골용 클램프의 시험은 다음 각 목과 같이 한다.

가. 철골용 클램프 부착부의 미끄러짐 시험은 종류에 따라 직교형은 그림 7의 가)와 같이 고정지그, 강판지그 A 및 연결지그를 평행형은 그림 7의 나)와 같이 고정지그, 강판지그 A 및 강관지그를 사용하여 각각 2개의 철골용 클램프 한조를 시험기에 설치하고 인장 하중을 가하여 부착부가 미끄러졌을 때 하중의 최대값을 측정하고 겸용형은 직교형 및 평행형의 사용 조건에 따라 최대 하중을 측정한다.(이 경우 부착부 및 긴결부의 볼트 조임은 45,000N․㎜로 하고 재하 속도는 분당 8㎜ 이하로 한다)

가) 직교형                        나) 평행형

[그림 7] 철골용 클램프 부착부의 미끄러짐 시험

나. 철골용 클램프 부착부의 인장시험은 종류에 따라 직교형은 그림 8의 가)와 같이 고정지그, 강판지그 B 및 강관지그를 평행형은 그림 8의 나)와 같이 고정지그, 강판지그 B 및 연결지그를 사용하여 각각 2개의 철골용 클램프 한조를 시험기에 설치하고 인장하중을 가하여 하중의 최대값을 측정하며 겸용형은 직교형 및 평행형의 사용 조건에 따라 최대 하중을 측정한다.(이 경우 부착부 및 긴결부의 볼트 조임은 45,000N․㎜로 하고 재하 속도는 분당 8㎜ 이하로 한다)

가) 직교형                     나) 평행형

[그림 8] 철골용 클램프 부착부의 인장시험

다. 이 시험에 사용하는 고정지그, 강판지그 A, 강판지그 B, 연결지그 및 강관지그는 다음과 같이 한다.

1) 고정지그의 재료는 KS D 3503(일반구조용 압연강재)의 SS400에 적합한 강재로서 그림 9와 같은 치수일 것

단위 : ㎜

[그림 9] 고정지그

2) 강판지그 A 및 강판지그 B의 재료는 KS D 3503(일반구조용 압연강재)의 SS400에 적합한 강재로서 그림 10와 같은 치수일 것

단위 : ㎜

[그림 10] 강판지그

(강판지그 A)

(강판지그 B)

3) 연결지그의 재료는 KS D 3503(일반구조용 압연강재)의 SS400에 적합한 강재로서 그림 11과 같은 치수일 것

단위 : ㎜

[그림 11] 연결지그

4) 강관지그의 재료는 KS D 3503(일반구조용 압연강재)의 SS400에 적합한 강재로서 그림 12와 같은 치수일 것

단위 : ㎜

[그림 12] 강관지그