【별표 21】 받침철물의 성능기준 및 시험방법(제36조 관련)

번호

구  분

내  용

1

종류

및 분류

받침철물의 종류 및 분류는 다음 각 목과 같다.

가. 조절형 받침철물

나. 피벗형 받침철물

2

제 작

별표 16 제2호에 따른다.

3

조절형 받침

철물의 재료

가. 조절형 받침철물의 재료는 표 1의 규정에 적합하거나 이와 동등 이상의 기계적 성질을 가진 것을 사용해야 한다.

<표 1> 조절형 받침철물의 재료

구성 부분	재 질
	강 재	알루미늄합금재
나사부	KS D 3503(일반구조용 압연강재)의 SS330	KS D 6759(알루미늄 및 알루미늄합금 압출형재)의 A 6061S
바닥판, 받이부	KS D 3503(일반구조용 압연강재)의 SS330
조절너트	KS D 4302(구상 흑연 주철품)의 GCD450-10

나. 조절형 받침철물의 각 부분은 현저한 손상, 변형 또는 부식이 없어야 한다.

4

조절형 받침

철물의 구조

조절형 받침철물은 그림 1과 같이 나사부, 바닥판 및 조절너트로 구성되며 다음과 같이 한다.

[그림 1] 조절형 받침철물

가. 최소 삽입길이는 95㎜ 이상이어야 하며, 이 구간을 조절너트가 작동하지 못하는 구조로 해야 한다.

나. 조절너트의 길이는 30㎜ 이상이어야 한다.

다. 바닥판은 파이프서포트의 받이판 및 바닥판의 구조 규정에 따를 것. 다만, 바닥판이 그림 2와 같이 U헤드 형상인 제품은 다음과 같이 한다.

1) 받이부의 강판두께는 5.4㎜ 이상일 것

2) 받이부에는 볼트 구멍, 못 구멍 등의 멍에를 고정하기 위한 체결구조를 가지고 있을 것

[그림 2] 조절형 받침철물의 받이부 구조(참조그림)

5

조절형 받침

철물의 시험

성능

기준

조절형 받침철물의 압축하중은 40,000N 이상이어야 한다.

6

피벗형 받침

철물의 재료

가. 피벗형 받침철물의 재료는 표 2에 적합하거나 이와 동등 이상의 기계적 성질을 가진 것을 사용해야 한다.

<표 2> 피벗형 받침철물의 재료

구성 부분	재 질
	강 재	알루미늄합금재
받이부	KS D 3503(일반구조용 압연강재)의 SS330	KS D 6759(알루미늄 및 알루미늄합금 압출형재)의 A 6061S
지지부	KS D 3503(일반구조용 압연강재)의 SS400
볼트․너트	KS D 3503(일반구조용 압연강재)의 SS330
나사부	KS D 3503(일반구조용 압연강재)의 SS330
조절너트	KS D 4302(구상 흑연 주철품)의 GCD450-10

나. 피벗형 받침철물의 각부는 현저한 손상, 변형 또는 부식이 없어야 한다.

7

피벗형 받침

철물의 구조

피벗형 받침철물은 받이부, 지지부, 나사부, 조절너트 및 이를 결합하기 위한 볼트, 너트가 있어야 하며 다음 각 목과 같이 한다.

[그림 3] 피벗형 받침철물

가. 받이부의 경사각도는 수평을 기준으로 0°에서 45°까지의 범위에서 조절이 가능해야 한다.

나. 받이부의 판두께는 5.4㎜ 이상이어야 하며, 그림 4와 같이 지름 12㎜ 이상의 볼트, 너트구멍 2개 이상과 지름 4㎜ 이상의 못구멍 2개 이상이 있어야 한다.

[그림 4] 피벗형 받침철물의 받이부(참조그림)

다. 삽입길이는 120㎜ 이상이어야 하며,  이 구간을 조절너트가 작동하지 못하는 구조로 해야 한다.

라. 조절너트의 길이는 30㎜ 이상이어야 한다.

8

피벗형 받침

철물의 시험성능기준

피벗형 받침철물의 압축하중은 40,000N 이상이어야 한다.

9

조절형 받침

철물의 시험방법

가. 조절형 받침철물의 압축시험은 그림 5와 같이 강관 B를 사용하여 조절형 받침철물이 최대사용높이가 되도록 결합한 뒤 압축하중을 가하여 하중의 최대값을 측정해야 한다. 다만, 받이부가 U헤드 형상인 제품은 멍에가 놓이는 받이부 나비의 50% 이상되는 받침목 등을 사용하여 받침철물을 설치하고 시험하여야 한다.(이 경우, 재하 속도는 분당 8㎜ 이하 이고 이 시험에 사용하는 강관 B는 별표 24 제17호의 규정에 따른다)

단위 : ㎜

[그림 5] 조절형 받침철물의 압축시험

10

피벗형 받침

철물의 시험

방법

피벗형 받침철물의 압축 시험은 그림 6과 같이 시험용 부착지그, 강관지그를 사용하여 피벗형 받침철물이 최대사용높이 및 최대사용각도가 되도록 결합한 뒤 압축하중을 가하여 하중의 최대값을 측정한다.(피벗형 받침철물의 시료를 시험용 부착 기구에 장착하는 볼트와 너트의 조임은 31,000N․㎜로 해야 하고, 재하 속도는 분당 8㎜ 이하로 한다)

단위 : ㎜

[그림 6] 피벗형 받침철물의 압축시험