【별표 24】가설기자재 시험용 지그(제36조 관련)

1. 상부보 A 및 하부보 A외 상부보 B 및 하부보 B

가. 재료가 KS D 3503(일반구조용 압연강재)의 SS400에 적합한 강재이어야 한다.

나. 다음 그림에 나타내는 치수이어야 한다.(다만, 제품형식에 따라 시험이 불가한 경우 적합한 지그를 적용할 것)

단위 : ㎜

(상부보 A)

(하부보 A)

(상부보 B)

(하부보 B)

2. 가이드 슬리브 및 가이드 파이프

가. 재료가 KS D 3566(일반구조용 탄소강관)의 STK500에 적합한 강관이어야 한다.

나. 가이드 슬리브

1)바깥지름이 89.1㎜이고 또한 관두께가 4.2㎜일 것

2) 길이가 270㎜일 것

다. 가이드 파이프

1) 바깥지름이 60.5㎜이고 또한 관두께가 3.2㎜일 것

2) 길이가 3,000㎜일 것

라. 가목, 나목, 다목에 의한 지그로 시험이 불가한 경우에는 제품의 형식에 적합한 지그를 적용해야 한다.

3. 심금 A, B, C, D 및 E

가. 재료가 KS D 3503(일반구조용 압연강재)의 SS400에 적합한 강재이어야 한다.

나. 다음 그림에 표시하는 치수이어야 한다.(다만, 제품형식에 따라 시험이 불가한 경우 적합한 지그를 적용할 것)

단위 : ㎜

(심금 A)

(심금 B)

(심금 C)

(심금 D)

(심금 E)

4. 나이프에지 및 나이프에지 패드

가. 나이프에지

1) 재료가 KS D 3752(기계구조용 탄소강재)의 SM50C에 적합한 강재일 것

2) 나이프에지 패드와의 접촉부를 침탄처리 가공한 것

나. 나이프에지 패드

재료가 KS D 3503(일반구조용 압연강재)의 SS490에 적합한 강재일 것

다. 다음 그림에 표시한 치수이어야 한다.(다만, 제품형식에 따라 시험이 불가한 경우 적합한 지그를 적용할 것)

단위 : ㎜

(나이프에지)

(나이프에지 패드)

5. 보 A, 보 B 및 보 C

가. 재료가 KS D 3503(일반구조용 압연강재)의 SS400에 적합한 강재이어야 한다.

나. 다음 그림에 표시한 치수이어야 한다.(다만, 제품형식에 따라 시험이 불가한 경우 적합한 지그를 적용할 것)

단위 : ㎜

(보 A)

(보 B)

(보 C)

6. 재하편

가. 길이가 400㎜이고 한변이 90㎜의 정방형 단면이 있는 강재이어야 한다.

나. 양단을 10㎜씩 매끈하게 가공해야 한다.

다. 현저한 부식, 갈라짐 등이 없어야 한다.

라. 가목, 나목, 다목에 의한 지그로 시험이 불가한 경우에는 제품의 형식에 적합한 지그를 적용해야 한다.

7. 삽입관

가. 재료가 KS D 3507(배관용 탄소강관)의 SPP에 적합해야 한다.

나. 다음 그림에 표시하는 치수이어야 한다.(다만, 제품형식에 따라 시험이 불가한 경우 적합한 지그를 적용할 것)

단위 : ㎜

8. 판 대

가. 재료가 KS D 3503(일반구조용 압연강재)의 SS400에 적합한 강재이어야 한다.

나. 다음 그림에 표시한 치수이어야 한다.(다만, 제품형식에 따라 시험이 불가한 경우 적합한 지그를 적용할 것)

단위 : ㎜

9. 삽입핀

가. 재료가 KS D 3503(일반구조용 압연강재)의 SS400에 적합한 강재이어야 한다.

나. 다음 그림에 표시한 치수이어야 한다.(다만, 제품형식에 따라 시험이 불가한 경우 적합한 지그를 적용할 것)

단위 : ㎜

10. 구형틀

가. 재료(교차가새핀의 재료 제외)가 KS D 3566(일반구조용 탄소강관)의 STK500에 적합한 강관이어야 한다.

나. 교차가새 재료가 KS D 3503(일반구조용 압연강재)의 SS400에 적합한 강재이어야 한다.

다. 다음 그림에 표시한 치수이어야 한다.(다만, 제품형식에 따라 시험이 불가한 경우 적합한 지그를 적용할 것)

단위 : ㎜

11. 가력보 A 및 가력보 B

가. 가력보 A

1) 재료가 KS D 3503(일반구조용 압연강재)의 SS400에 적합한 강재일 것

2) 다음 그림에 표시한 치수일 것(다만, 제품형식에 따라 시험이 불가한 경우 적합한 지그를 적용할 것)

나. 가력보 B

1) 길이가 700㎜이고 한변이 100㎜의 정사각형 단면인 각재일 것

2) 심한 부식 또는 갈라짐이 없을 것

단위 : ㎜

(가력보 A)

(가력보 B)

12. 부착용 지그

가. 재료가 관재료로 된 부분에 있어서는 KS D 3566(일반구조용 탄소강관)의 STK500에 적합한 강관, 기타 부분에 있어서는 KS D 3503(일반구조용 압연강재)의 SS400에 적합한 강재이어야 한다.

나. 다음 그림에 표시한 치수이어야 한다.(다만, 제품형식에 따라 시험이 불가한 경우 적합한 지그를 적용할 것)

단위 : ㎜

13. 받침틀 A, 받침틀 B 및 받침틀 C

가. 재료가 KS D 3503(일반구조용 압연강재)의 SS400에 적합한 강재이어야 한다.

나. 다음 그림에 표시한 치수이어야 한다.(다만, 제품형식에 따라 시험이 불가한 경우 적합한 지그를 적용할 것)

단위 : ㎜

(받침틀 A)

(받침틀 B)

(받침틀 C)

14. 재하보

가. 재료가 KS D 3503(일반구조용 압연강재)의 SS400에 적합한 강재이어야 한다.

나. 다음 그림에 표시한 치수이어야 한다.(다만, 제품형식에 따라 시험이 불가한 경우 적합한 지그를 적용할 것)

단위 : ㎜

15. 난간틀 시험장치

가. 재료가 KS D 3503(일반구조용 압연강재)의 SS400에 적합한 강재이어야 한다.

나. 다음 그림에 표시하는 치수이어야 한다.(다만, 제품형식에 따라 시험이 불가한 경우 적합한 지그를 적용할 것)

단위 : ㎜

16. 가압재 A, 가압재 B, 가압재 C

가. 재료가 KS D 3503(일반구조용 압연강재)의 SS400에 적합한 강재이어야 한다.

나. 다음 그림에 표시하는 치수이어야 한다.(다만, 제품형식에 따라 시험이 불가한 경우 적합한 지그를 적용할 것)

단위 : ㎜

(가압재 A)

(가압재 B)

(가압재 C)

17. 강관 A, B, C, D 및 E

가. 강관 A, B, C 및 D

1) 재료(강관 C에 있어서는 가새핀 재료를 제외)는 KS D 3566(일반구조용 탄소강관)의 STK500에 적합한 강관일 것

2) 강관 C의 교차가새핀 재료가 KS D 3503(일반구조용 압연강재)의 SS400에 적합한 강재일 것

3) 바깥지름이 강관 A에 있어서는 48.6㎜, 강관 B 및 C에 있어서는 42.7㎜, 강관 D에 있어서는 시험을 행할 조임철물에 적합한 치수로서 관두께가 2.5㎜일 것

나. 강관 E

1) 재료가 KS D 3566(일반구조용 탄소강관)의 STK400에 적합한 강관일 것

2) 바깥지름이 34.0㎜이고, 또한 두께가 2.3㎜일 것

다. 가목, 나목에 의한 지그로 시험이 불가한 경우에는 제품의 형식에 적합한 지그를 적용해야 한다.

18. 고정 차축받침 및 스프링부착 차축받침

가. 주요 부분의 재료가 KS D 3503(일반구조용 압연강재)의 SS400에 적합한 강재이어야 한다.

나. 다음 그림에 표시한 치수이어야 한다.(다만, 제품형식에 따라 시험이 불가한 경우 적합한 지그를 적용할 것)

단위 : ㎜

(고정차축받침)

(스프링부착차축받침)

19. 수직판

가. 재료가 KS D 3503(일반구조용 압연강재)의 SS400에 적합한 강재이어야 한다.

나. 판의 양면에 잡아떼는 방향과 직각으로 홈을 파야 한다.

다. 다음 그림에 표시한 치수이어야 한다.(다만, 제품형식에 따라 시험이 불가한 경우 적합한 지그를 적용할 것)

단위 : ㎜

20. 롤러지그

가. 재료가 KS D 3503(일반구조용 압연강재)의 SS400에 적합한 강재이어야 한다.

나. 다음 그림에 표시한 치수이어야 한다.(다만, 제품형식에 따라 시험이 불가한 경우 적합한 지그를 적용할 것)

단위 : ㎜

21. 고정철물

가. 재료가 KS D 3503(일반구조용 압연강재)의 SS400에 적합한 강재이어야 한다.

나. 다음 그림에 표시한 치수이어야 한다.(다만, 제품형식에 따라 시험이 불가한 경우 적합한 지그를 적용할 것)

단위 : ㎜

22. 고정쇠

가. 재료가 KS D 3503(일반구조용 압연강재)의 SS400에 적합한 강재이어야 한다.

나. 다음 그림에 표시한 치수이어야 한다.(다만, 제품형식에 따라 시험이 불가한 경우 적합한 지그를 적용할 것)

단위 : ㎜

23. 고정대 A 및 고정대 B

가. 재료가 KS D 3503(일반구조용 압연강재)의 SS400에 적합한 강재이어야 한다.

나. 다음 그림에 표시한 치수이어야 한다.(다만, 제품형식에 따라 시험이 불가한 경우 적합한 지그를 적용할 것)

단위 : ㎜

(고정대 A)

(고정대 B)

24. 클램프 지그

가. 재료가 관재료로 된 부분에 있어서는 KS D 3566(일반구조용 탄소강관)의 STK500에 적합한 강관, 기타 부분에 있어서는 KS D 3501(열간압연 연강판 및 강대)의 SPHD에 적합한 강재이어야 한다.

나. 다음 그림에 표시한 치수이어야 한다.(다만, 제품형식에 따라 시험이 불가한 경우 적합한 지그를 적용할 것)

단위 : ㎜