[별표 3] <개정 2008.4.28>

(1) 설계온도가 0℃ 미만 -55℃ 이상의 화물탱크 및 2차 방벽

(제23조 및 제24조 관련)

항  목

요           건

두 께

화학성분

25mm 이하

탄소망간강 ; 킬드강, 알루미늄처리 세립킬드강

화학성분(레이들 분석) (%)
C	Si	Mn	P	S
0.16이하	0.10이상 0.50이하	0.70이상 1.60이하	0.035이하	0.035이하

열 처 리

노멀라이징 또는 담근질 후 템퍼링

시    험

충격시험

시험온도는 설계온도보다 5℃ 낮은 온도 또는 -20℃ 중 낮은 온도

종 류	시험편의 채취방향	흡수에너지의 평균치(J)
판 재	횡	27 이상
형 재	종	41 이상

가. 시험편의 크기는 10㎜ × 10㎜를 기준으로 한다.

나. 시험편의 수는 3개로 한다.

다. 시험편중 2개가 최소평균 흡수에너지값 미만의 경우 또는 시험편중 1 개가 최소       평균흡수에너지값의 70%미만인 경우에는 불합격으로 한다. 다만, 동일 로트에        서 다시 채취한 3개의 시험편에 대하여 추가시험을 하고 6개의 시험편의 흡수에       너지의 평균치가 최소흡수에너지값 이상이고, 동시에 해당 시험편중 최소평균        흡수에너지값 보다 작은 시험편의 수가 2개이하이고 최소평균흡수에너지값의         70% 미만인 시험편의 수가 1개 이하이면 전부 합격으로 한다.

비 고 : 이 표에 따르기 어려운 강재에 대하여는 해양수산관청이 정하는 바에 따른다.

(2) 설계온도가 -55℃ 미만 -165℃ 이상의 화물탱크 및 2차 방벽

(제23조 및 제24조 관련)

항  목

요           건

두 께

화학성분

열처리 및

시험

25mm 이하

설계온도(℃)	화 학 성 분	열 처 리	충격시험온도(℃)
-60 이상	1.5% 니켈강	노멀라이징	-65
-65 이상	2.25% 니켈강	노멀라이징 또는 노멀라이 징 및 템퍼링	-70
-90 이상	3.5% 니켈강	노멀라이징 또는 노멀라이 징 및 템퍼링	-95
-105 이상	5% 니켈강	노멀라이징 또는 노멀라이 징 및 템퍼링	-110
-165 이상	9% 니켈강	2회 노멀라이징 및 템퍼링 또는 담금질 및 템퍼링	-196
	오스테나이트계 스테인리스강(한국공업규격 SUS304,304L,316,316L,321 및 347)	고용화 열처리	-196
	알루미늄합금(한국공업규격)	어니일링	-
	오스테나이트 Fe-Ni합금(36% 니켈강)	적절한 방법

충격시험

종 류	시험편의 채취방법	흡수에너지의 평균치(J)
판 재	횡	27 이상
형 재	종	41 이상

가. 시험편의 크기는 10㎜ × 10㎜를 기준으로 한다.

나. 시험편의 수는 3개로 한다.

다. 시험편중 2개가 최소평균 흡수에너지값 미만인 경우 또는 시험편중 1 개가 최소       평균흡수에너지값의 70%미만인 경우에는 불합격으로 한다. 다만, 동일 로트에        서 다시 채취한 3개의 시험편에 대하여 추가시험을 하고 6개의 시험편의 흡수에       너지의 평균치가 최소흡수에너지값 이상이고, 동시에 해당 시험편중 최소평균        흡수에너지값 보다 작은 시험편의 수가 2개이하이고 최소평균흡수에너지값의         70% 미만인 시험편의 수가 1개 이하이면 전부 합격으로 한다.

비 고 : 이 표에 따르기 어려운 강재에 대하여는 해양수산관청이 정하는 바에 따른다.