[별표 4]

강도시험 기준(제12조제2호 관련)

1. 강도시험방안서 제출

강도시험 전에 강도시험방안서(시험일시, 시험장소, 두께측정기관, 최고속력, 외판 종류 등이 기재된 것)를 제출받아 시험의 정확성을 기할 수 있도록 사전 협의한다.

2. 판두께에 따른 강도시험 계산식

가. 단판구조의 판 두께는 다음 식(이하 “판두께 측정 계산식” 이라 한다)에 적합하여야 한다.

B는 선체 중 가장 폭이 넓은 부분에서 늑골의 외면에서 외면까지의 수평거리

D는 L의 중앙에서 용골의 상면으로부터 상갑판 보의 선측에 있어서의 상면

a는 활주정()에 있어서는 1.25, 비활주정()에 있어서는 1.00

V는 만재상태 계획속력(노트) 또는 최고속력(노트). 다만, 속력을 알 수 없는 경우에는 활주정으로 간주한다.

W는 만재배수량(톤). 다만, 만재배수량을 알 수 없는 경우에는 다음의 값으로 한다.

W = 0.5 L․B․d 단, d = D-([eqn: f _{0}]-[eqn: {0.075N+W} over {0.78LB}])

d는 만재상태에서 흘수(m)

[eqn: f _{0}] 는 경하상태에서 길이의 중앙의 건현(m)

w는 화물의 질량(ton), N = 최대승선인원

td는 상갑판의 선체중앙부의 두께(mm)

ts는 선측외판의 선체중앙부의 두께(mm)

tb는 선저외판의 선체중앙부의 두께(mm)

Bd는 별지 1의 Bd의 측정법에 따른 상갑판의 한쪽 현의 폭(m).

(수정계수)는 “1” 또는 해당 기구 외판 및 갑판의 굽힘강도(σ)가 10kg/m㎡를 넘는 경우에는 “10/해당 기구 시험편의 굽힘강도”. 다만, 같은 성형작업장에서 같은 재료를 사용하여 같은 성형법으로 적층한 적층판의 시험편을 시험 한 시험성적서가 있는 경우에 한정한다.

나. 샌드위치 구조의 판두께는 아래 사항에 따라 판두께 측정 계산식에 적합하여야 한다.

1) 판두께(td, ts 및 tb) 값은 FRP 내층 및 외층의 판두께 합계치에 강도에 기여한다고 인정되는 심재의 판두께를 더한 값으로 한다. 이 경우 목재 심재는 그 판두께에 해당 목재와 FRP적층판과의 인장 탄성계수의 비를 곱해 계산한다. 또한 미송, 나왕 및 구조용 합판에 대해서는 이 비를 다음의 표의 값으로 할 수 있다. 다만, 발사재 및 경질플라스틱 발포제는 판두께에 산입시키지 않는다.

심재의 종류	계수
미송	1.0
나왕	1.0
구조용 합판	0.8

2) 샌드위치구조의 모터보트는 아래의 사항을 확인하여야 한다.

가) 선체의 적층스케쥴 또는 적층요령도를 제출받아 적층판의 내층 및 외층의 두께와 심재의 종류 및 두께를 확인할 것. 다만, 외판 및 갑판의 적층판에서 시험편을 채취하는 등의 방법으로 적층사양을 확인할 수 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

나) 성형작업장에 있어서 실제로 제조자가 사용하고 있는 심재의 종류 및 판두께를 확인할 것. 다만, 외판 및 갑판의 적층판에서 시험편을 채취하는 등의 방법으로 적층사양을 확인할 수 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

다) 건조에 착수한 때부터 수행하는 검사에 준하는 상태에서 수행하는 검사대상 기구로서 상기 1) 및 2)의 확인이 곤란한 경우에는 적층판의 내층 및 외층의 두께를 확인할 것. 이 경우 심재의 두께는 판두께 측정 계산식에 산입하지 아니한다.

3. 판두께 측정방법

가. 적용

이 방법은 조립식(볼트 등으로 조립한 것을 말한다) 외의 FRP제 선체에 적용한다.

나. 측정방법

1) 상갑판, 선측 및 선저외판의 판두께 측정은 다음과 같이 한다.

가) 상갑판은 선수로부터 L/3, L/2, 2L/3 지점에서 양현 각 1개소 이상을 측정한다(6개소 이상).

나) 선측 및 선저외판은 선수로부터 L/3, L/2, 2L/3 지점에서 양현 각 2개소 이상을 측정한다(선측 및 선저외판 각 12개소 이상).

2) Bd는 별지 1의 L/3, L/2, 2L/3 지점에서 각 양현을 측정하고, 각 양현의 측정값 중 최소값을 판두께 측정 계산식에 적용한다.

3) 샌드위치 구조의 판두께는 심재부를 제외한 적층판의 내층 및 외층의 각각의 두께를 1) 및 2)의 지점에서 측정한다.

4) 챠인 등 단면이 급격하게 변화하는 부분 및 곡선부분을 피하여 판두께를 측정한다. 또한, 이음부분의 중첩부분 등 주변의 측정값과 비교하여 현저하게 다른 판두께가 측정된 경우에는 해당 측정점에서 약간 떨어진 부분을 측정한다.

5) 판두께 측정은 선박검사원의 입회하에 두께측정업체가 측정하거나 선박검사원이 직접 측정할 수 있다.

6) 선박검사원은 두께 측정자료를 별지 2의 판두께측정표에 측정결과를 기록하고, 판두께 측정 계산식에 따라 강도의 적합여부를 판정한다.

7) 초음파 두께측정기에 의해 측정할 수 없는 곳에 대해서는 수검자측에서 준비한 특별한 두께측정기 등에 의해 판두께가 적정하게 측정할 수 있다고 판단되는 경우에는 그 측정치를 해당 개소의 판두께로 인정할 수 있다.