[별표 4]

녹색기술 인증을 위한 기술수준

01. 신재생에너지

중분류	소분류	핵심(요소)기술	기술수준
01 태양광	01 태양전지 및 모듈제조용 소재	실란계 가스	- SiH4 순도 6N 이상
		폴리 실리콘	도펀트 성분 불순물의 합< 1 ppba, C < 1 ppma (Siemens 석출법 기준)
		실리콘 잉곳	[단결정][아래의 요소항목을 모두 만족할 것] Diam. > 200mm, Length > 100cm O < 1x10^18 atoms/cm3 C < 1x10^17 atoms/cm3, Resistivity(0.310.0Ωcm) MCLT > 10μs [다결정][아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 무게 > 400kg O < 1x10^17 atoms/cm3 C < 1x10^18 atoms/cm3 Resistivity(0.310.0 Ωcm) MCLT > 2μs
		실리콘 웨이퍼	[단결정][아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 면적 156mm x 156mm이상 Resistivity(0.310.0 Ωcm) 두께 ≦ 200μm, TTV ≦ 30μm [다결정][아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 면적 156mm x 156mm이상 Resistivity(0.310.0 Ωcm) 두께 ≦ 200μm, TTV ≦ 30μm
		금속전극용 페이스트	[Ag] - aspect ratio 0.2이상 - 에미터 면저항이 50Ω/sq.일 때 접촉저항 < 10 mΩ‧cm2 [Al] - bowing 특성고려 ≦ 1mm, 접촉저항 < 100mΩ‧cm2
		후면재	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] 부분방전전압 : DC 1,000V 이상 두께균일도 : ±3%이하 내후성 : 85℃x85% 1000hr 경과 후 △YI (yellow index)+2이내 투습성 < 2.0g/㎡d(평가온도 38도)
		봉지재(완충제)	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 인장강도 22N/cm 이상 수축률 : 5% 이내(90℃water) 광투과율 : 91% 이상 (파장영역 : 3601800nm) UV Cut off : 360nm 7% 이내 내후성 : 85℃, RH85%에서 1000hr 경과 후 △YI(yellow index)+2 이내, 접착력 70% 이상 유지
		표면재	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 광투과도(TE) : 90.5% 이상 (3.2mmt 이상) (파장영역 : 3601800nm) 표면 압축응력 10,000psi 이상 파쇄수 40 이상(50mm x 50 mm 면적에서) UV내구성 : 15kWh/㎡(Irradiation 280~385nm)에서 투과율변화 없을 것
		도체 리본 및 버스바	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 인장강도 190Mpa 이상 항복강도 80Mpa 이상 진직도관리 5mm/1,000mm(Interconnector/Busbar) 도금 두께관리 20㎛±4㎛ (15㎛~30㎛)±4㎛ (Interconnector/BusBar)
		Junction Box 및 Cable, Connector	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] - 정격전압 DC 1000V 이상 - 방수성능 1) Junction Box : IP65 2) Cable : IP67 3) Connector : IP67 - 난연특성 : UL- 94VO - 내자외선 : UL746C의 F1등급 만족
	02 결정계 태양전지 및 모듈	박형 태양전지	- 두께 160μm 이하, 효율 17% 이상, 면적 156mm⨉156mm 이상
		BIPV 모듈	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 내전압성능 ≥ DC 1,000V IEC Standard 시험기준 : 절연저항 성능, 습윤 누설전류 성능, Bypass Diode 열 성능, 기계강도 5,400Pa 성능, 단자강도 성능의 시험항목 만족
		스크린 프린티드(Screenprinted)태양전지	[단결정] - 효율 17.5% 이상, 면적 156mm⨉156mm (6 inch)이상, 두께 200μm이하 [다결정] - 효율 16.5% 이상, 면적 156mm⨉156mm(6 inch) 이상, 두께 200μm이하
		초 고효율 태양전지	- 효율 22% 이상, 면적 125mm⨉125mm (5 inch) 이상, 두께 200μm 이하
		후면 전극형 태양전지	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] - 후면 전극 구조 채용 - 효율 20% 이상, 면적 125mm⨉125mm(5 inch) 이상, 두께 200㎛ 이하
		집광형 태양전지모듈(Concentrating photovoltaics, CPV)	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] - 집광 시 셀 효율 35% 이상 - 모듈 효율 21% 이상
		태양전지 모듈	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] - CTM Loss ≤ 4% - IEC Standard 61215 충족 - 내전압성능 ≥ DC 1,000 V
	03 박막형 태양전지 모듈	실리콘 박막	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] - 5세대 크기 이상 - 단일 접합 구조일 때 7% 이상 또는 다중 접합 구조일 때 9% 이상 - 하기 조건에서 테스트 후 효율 변화 10% 이내 [Thermal Cycling Test] 40℃±2℃(10min.) ↔ 85℃±2(10min.) Temp. changing ramp rate ＜ 100℃/hr Maximum : 6hr/cycle G34 [Damp Heat Test] 85℃±2℃/85%±5% RH Testing time : 1000hr
		CIGS 박막	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] - 모듈 크기 및 효율 * 유리 기판인 경우 0.72m2 이상, 9.5% 이상, 유연 기판인 경우 0.09m2 이상, 7% 이상 - 아래 각각의 신뢰성 환경 시험 출력 감소율 10% 이하 (IEC 61646 시험 기준에 따름) * [Thermal Cycle 200]-[Light soaking] * [Damp Heat 1000hr]-[Mechanical Load]-[Light soaking] * [UV]-[Thermal Cycle 50]-[Humidity freeze]-[Light soaking]
		염료감응 태양전지	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 유리기판 ≥ 5% (≥ 300mm × 300mm) 또는 유연기판 ≥ 3% (≥ 300mm × 300mm) - IEC Standard 기준 태양전지 모듈 내구환경 변화율(열화율) ≤ 10% (IEC 61646 thermal annealing, 1,000시간 @ 80℃)
		유기박막 태양전지용 모듈	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - Size : 7cm×7cm 면적 이상 - 모듈효율 □ 5%
	04 태양전지 및 모듈 생산 자동화 설비	태양전지 자동화 양산설비 시스템	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 생산용량 : 연간 50 MW 이상 - 형태 : 인라인 자동화 공정라인 구축 - 셀 규격 : 156 x 156mm2 이상 - 생산수율 : ≥ 98%
		태양전지 단위공정 장비	[장비별 아래의 요소항목을 모두 만족할 것] [표면 구조화 공정 및 장비] - 습식 : 표면 Texture율 > 90% 이상, 반사율 < 15% 이하 [도핑 & 열처리 공정 장비] - 면 저항 30~90Ω/sq. - 균일도 ±10% 이내 [반사방지막 코팅 공정 장비] - 전체 균일도 < ±5%, 증착시간 5분 이내(80 nm 기준) - 굴절률 1.8 이상 [상·하 전극 형성 장비] - 그리드 전극 : w ≤ 80㎛, t ≥ 20㎛ - 후면 전극 : t ≥ 20㎛ - 파손율 : < 0.05%(180~240±20㎛). < 0.1%(150㎛) - 두께 : 180±20㎛ - 스크린크기 : 0.175m2 이상 [고온열처리 공정 장비] - 공정온도 : 850~950℃ - FlatZone : > 1100mm 이상 - Heating zone number : 5 이상 - Boat pitch spacing : < 4.6mm 이하 [Edge Isolation 장비] - 깊이 1㎛ 이상, 폭 50㎛ 이하
		태양전지 검사장비	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - AM 1.5G Spectrum 불일치도 < 15%, Intensity 불일치도 < 2% - 방사강도 불균일도 < 2%, Uniform Light Duration > 10ms
		모듈 자동화 양산설비 시스템	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] Full Automation 양산설비 : 20MW/year 이상 생산수율 : 98% 이상
		모듈 단위공정 장비	[장비별 아래의 요소항목을 모두 만족할 것] Tabbing & Stringer : Max. String Length 1950mm, String Gap : 100mm 이하, Cell Thickness 200㎛ 이하, 600cell/h 이상 Layup : 60cell/batch 이상 Laminator : 온도 편차 ±2% 이하, Pin Lifting Adjustable
		모듈 검사장비	[장비별 아래의 요소항목을 모두 만족할 것] - Cell Sorter : 정확도 95% 이상, 600cell/h 이상 - EL Tester : 정확도 95% 이상, 600cell/h 이상 - Simulator & Sorter : Class BBB이상, 50 module/h 이상, Sorting 정확도 95% 이상
	05 태양 전지용 BOS (Balance Of system) 주변 기기	PCS(Power Conditioning System)	[무변합기형][아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 유로 효율 95% 이상 - 시스템 보호 기술 유무 (PV501 또는 PV502를 만족할 것) [변합기형][아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 유로 효율 92% 이상 - 시스템 보호 기술 유무 (PV501 또는 PV502를 만족할 것)
		Monitoring기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 대기상태, 설비상태 online 모니터 기술 보유 - IEC 61724에 준하는 성능모니터링 - JISC 8907에 준하는 성능예측기술
02 연료전지	01 건물용 PEMFC (핵심소재)	프로톤전도성고분자막	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 고분자막 이온전도도 : 0.07S/cm 이상(@70℃, RH100%) - 두께 편차 : ± 15% - 기계적 강도(Tensile strength) : 15MPa 이상
		가스 확산층	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] 기공도 : ≥70%, 두께편차 : ±10% @ 2.5kPa, 전기저항 : ≤20mΩ㎠ @ 1MPa 압축 후 회복률 : ≥70% @ 1MPa
		전극용 촉매	Supported Pt(30% ~ 70%), 합금촉매 (Pt기반) 내구성 : 활성금속 면적저하율 20% 이내(Cyclic Voltammetry (01.2) V, 100 mV/s, 500회)
		금속 분리판	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 내식성(1MH2SO4+2ppmHF- ) 3μA/cm2 이하(온도조건 70℃) - 전기저항 : 100S/cm(in-plane 방식)
		흑연 복합체 몰딩 분리판	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 두께 편차 : ± 50 μm - 기체투과도 : 1×10- 5cm3/cm2.s (1 bar 차압조건) - 전기전도도 : 80 S/cm(in- plane 방식) - 기계적 강도 : 굴곡강도 25MPa 이상
		연료개질기 촉매	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 출력범위 전력기준 (1～20kW급) - 연료: 도시가스/LPG/DME/알코올/가솔린/디젤/바이오가스 - 개질효율: 75% 이상
	02 건물용PEMFC (핵심부품)	MEA(Membrane- Electode Assembly, 전해질막/전극 접합체)	- 정지형(0.3A/cm2@0.7V, 셀온도 70℃), CCM(Catalyst Coated Membrane) (3 layer, 5 layer), CCS(Catalyst Coated Substrate) (5 layer)
		셀스택	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 출력범위 1kW~20kW - 전기 변환 효율 45% 이상(HHV 기준)
		연료개질기 제조기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] 출력범위 전력기준 (1～20kW) 연료: 도시가스/LPG/DME/알코올/가솔린/디젤/바이오가스
		계통 연계형 전력 변환기	- 출력범위 1kW ~ 20kW의 효율 90% 이상의 연료전지용 계통연계형 전력변환기
	03 건물용PEMFC (시스템보조기기(BOP))	연료전지용 펌프류	[분류별 아래의 요소항목을 1개 이상 만족할 것] 개질수 펌프 10cc/min@60kPa 이상 냉각수 펌프 4lpm@30kPa 이상 배열회수 펌프 0.5lpm@20kPa 이상 개질수 펌프 : 14W/kW(시스템) 이하 냉각수 펌프 : 45W/kW(시스템) 이하 배열회수 펌프 : 45W/kW(시스템) 이하
		연료전지용 송풍기류	[분류별 아래의 요소항목을 1개 이상 만족할 것] 연료승압 블로워 4lpm @15kPa 이상 선택산화공기 블로워 1lpm @10kPa 이상 버너공기 블로워 20lpm @3kPa 이상 캐소드공기 블로워 55lpm@12kPa 이상 연료승압 블로워 : 10W/kW(시스템) 이하 선택산화공기 블로워 : 10W/kW(시스템) 이하 버너공기 블로워 : 20W/kW(시스템) 이하 캐소드공기 블로워 : 75W/kW(시스템) 이하
		열관리용 열교환기 (연료전지 용)	- 시스템 기준 최대 출력 20% 조건에서 열 교환 유효도(effectiveness) 75% 이상
	04 건물용 PEMFC (시스템 양산제조기술)	시스템제조 생산 기술	- 시스템 제조기술을 보유하고 기술을 통한 시스템이 이미 사업화되어 가동 중 인지를 판단(시제품 생산 여부)
	05 건물용 PEMFC (연료전지 생산용장비)	전극 코팅 장비	- 시스템 제조기술을 보유하고 기술을 통한 시스템이 이미 사업화되어 가동 중 인지를 판단(시제품 생산 여부)
		MEA 양산용 장비	- 시스템 제조기술을 보유하고 기술을 통한 시스템이 이미 사업화되어 가동 중 인지를 판단(시제품 생산 여부)
		셀스택 체결 양산장비	- 시스템 제조기술을 보유하고 기술을 통한 시스템이 이미 사업화되어 가동 중 인지를 판단(시제품 생산 여부)
		연료개질기 양산장비	- 시스템 제조기술을 보유하고 기술을 통한 시스템이 이미 사업화되어 가동 중 인지를 판단(시제품 생산 여부)
	06 분산 발전용 MCFC (핵심소재)	전극제조용 Ni 및 Ni합금 분말	순도 99%이상, 입자크기 1~10µm
		Matrix 제조용 LiAlO2 분말	순도 99%이상, 입자크기 0.1~3mm
	07 분산 발전용 MCFC (핵심부품기술)	전극, matrix, 전해질판	단위전지 성능 0.75V@150mA/cm2, uf = 0.4, 성능 저하율 5%/1,000시간 이하
		분리판	높이 공차 ±50㎛ 이내 길이 공차 ±1mm 이내
		스택(Stack)	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 출력 20kW 이상 - 효율(DC) 40% 이상, 성능저하율 5%/1,000시간 이하
		탈황기	- 황농도 1ppm 이하
		개질기	- 개질효율(LNG,LHV) : 75% 이상
		촉매 연소기	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] 연료전지 정격운전조건에서 출구배출물 CH4, CO, H2 < 100ppm 이하 출구 온도 700 ℃ 이하
		전력 변환기	- 전력변환효율 90% 이상
	08 분산발전용MCFC (시스템보조기기(BOP))	연료 전지용 펌프류	- 제품제조능력을 보유하고 있으며, 현재 운영되고 있는 시스템에 적용 가능 여부 제시 (단위 시제품 운전 결과 판단)
		연료 전지용 송풍기류	- 제품제조능력을 보유하고 있으며, 현재 운영되고 있는 시스템에 적용 가능 여부 제시 (단위 시제품 운전 결과 판단)
		연료 전지용 열회수 장치	- 운전온도 500~700℃, 열교환 유효도(effectiveness) 75% 이상
		연료 전지용 열교환기	- 시스템 기준 최대 출력 20% 조건에서 열교환유효도 (e) 80% 이상
	09 분산발전용MCFC (시스템 및 시스템양산제조기술)	MCFC 발전시스템	전기효율 40% 이상(내부개질형), 30% 이상(외부개질형)
		시스템 제조생산기술	- 시스템 제조기술을 보유하고 기술을 통한 시스템이 이미 사업화되어 가동 중 인지를 판단 (시제품 생산 여부)
		구성요소 생산기술 (전극, Matrix, 전해질판)	- 제품제조능력을 보유하고 있으며, 현재 운영되고 있는 시스템에 적용 가능 여부 제시 (단위 시제품 운전 결과 판단)
		셀 및 스택 조립생산기술	- 제품제조능력을 보유하고 있으며, 현재 운영되고 있는 시스템에 적용 가능 여부 제시 (단위 시제품 운전 결과 판단)
	10 건물용 SOFC (구성요소 및 스택)	단전지(튜브형)	- 튜브형 (원통형, 평관형) 크기 > 20cm2, 출력밀도 > 0.2W/㎠ (기준조건 : @750℃, 0.7V)
		밀봉재	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 열 팽창율 범위 : 10x10- 6/℃기준 ± 20% 이내(25oC - 800oC 온도 영역) - 밀봉도 > 95% (700oC 기준)
		분리판	면저항(ASR) 0.1 ohm cm2 이하, 면저항 증가율20%/1000h 이하 (기준조건 : @750℃, air)
		스택	용량 1~1,000kW급, 효율(DC) 40% 이상, 성능저하율 5%/1,000시간 이하
		단전지(평판형)	- 평판형 크기 100cm2 이상, 출력밀도 0.3W/㎠ 이상 (기준조건 : @750℃, 0.7V)
	11 건물용 SOFC (관련 BOP)	개질기	용량 1~1,000kW급, 효율 80% 이상, 전환율 90% 이상, 성능저하율 5%/1,000시간 이하
		고온 열교환기 및 밸브	- 용량 1~1,000kW급 열교환기 및 고온밸브
		펌프 및 블로어 등	- 용량 1~1,000kW급, 유량에 필요한 최대 허용 차압 200mbar(5kW 이하), 500mbar(5kW 이상)
		제어기 및 전력변환기	제어기 유량 및 온도제어, 압력, 온도, 전압측정 100CH급(10KW 이하), 200CH급 (10~50kW급)) DC/AC전력변환기 90% 이상
		촉매연소기	연료전지 정격운전조건에서 전환율(연소율) 90% 이상, 성능 저하율 10% 이하 (1000h 기준)
	12 건물용 SOFC (시스템)	SOFC 발전시스템	1~1000kW, 전기효율 30% 이상, 성능저하율 5%/1000h 이하
	13 DMFC 핵심소재	프로톤 전도성 고분자막	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 고분자막 이온전도도 : 0.02 S/cm 이상 (@RT) - 메탄올 투과율: 0.01 mol/m2/sec 이하 (@RT, 5M) - 두께 편차 : ± 15%, 기계적 강도(Tensile strength) : 20MPa 이상
		가스 확산층	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 기공도 : 75% 이상, 두께편차 : ±15% (0.25 kgf/cm2 압축조건에서 측정), 전기저항 : 20 mΩ cm2 이하(10bar 압축 조건) - 압축 후 회복률 : 60% 이상(10bar압축 전후, 0.25 kgf/cm2 압축 조건에서 비교)
		전극용 촉매	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 해당촉매로 만든 MEA가 MEA성능 기준을 만족할 것 : (단위전지 성능 : 0.40V @130mA/cm2이상 : 운전조건=1기압, 60℃,반응물=메탄올1.0M 수용액, 공기공급; 성능저하율 : 10%/1000hr이하(초기 운전시간 기준) - 합금 촉매의 금속 함량 오차 범위 = 제시한값의 ±3% 이내
		금속계 분리판	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 내식성(1μA/cm2 이하) - 전기저항 : 100 S/cm (in- plane 방식)
		흑연계 분리판	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 두께편차 : ±50μm - 기체투과도 : 1ⅹ10-5cm3/cm2.s 이하(1bar 차압 조건) - 전기전도도 : 100S/cm (in-plane 방식) - 기계적강도 : 굴곡 강도 25MPa 이상
	14 DMFC 핵심부품	MEA(Membrane-Electode Assembly, 전해질 막/전극 접합체)	- 단위전지 성능 : 0.40V @130mA/cm2 이상 - 운전조건 = 1기압, 60℃; 반응물 =메탄올 1.0M 수용액, 공기; 성능 저하율 = 10%/1000hr 이하 (초기 운전시간 기준) - 형태 : CCM(Catalyst Coated Membrane) (3 layer, 5 layer), CCS(Catalyst Coated Substrate) (5 layer)
		셀스택	- 성능 = 50W/kg 이상, 출력범위 : 2kW 이하 - 휴대용 : 100W이하 - 비상발전용 : 0.1~2kW - 이동전원용 : 0.1~2kW(이동전원에 사용하는경우)
		전력변환기	- 전력변환기 효율 90 % 이상
	15 DMFC 시스템 보조기기(BOP)	연료전지용 펌프류	- 내구성 500시간 이상 (연속운전) - 펌프의 전력 소비량이 해당 펌프를 사용하는 DMFC 시스템의 전기 출력량의 2% 이내일 것
		연료전지용 송풍기류	- 내구성 500시간 이상 (연속운전) - 개별 블로워의 전력 소비량이 해당 펌프를 사용하는 DMFC 시스템의 전기 출력량의 7% 이내일 것
		열관리용 열교환기 (연료전지 용)	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 시스템 기준 최대 출력 20% 조건에서 열 교환 유효도(effectiveness) 75% 이상 - 메탄올 수용액 (0.2M 이상)에 대한 내화학성, 내부식성 있을 것
	16 DMFC 시스템 및 시스템 양산 제조 기술	DMFC 시스템	에너지 밀도 : 100Wh/kg 성능 저하율 : 10%/1000hr 이하 (초기 운전시간 기준)
		시스템 제조 생산기술	- 시스템 설계 및 제작 기술을 보유하고 기술을 통한 시스템이 이미 사업화되어 가동 중인지를 판단
	17 DMFC 생산용장비	전극 코팅 장비	- 시스템 제조기술을 보유하고 기술을 통한 시스템이 이미 사업화되어 가동 중인지를 판단
		MEA 양산용 장비	- 시스템 제조기술을 보유하고 기술을 통한 시스템이 이미 사업화되어 가동 중인지를 판단
		셀스택 체결 양산장비	- 시스템 설계기술을 보유하고 기술을 통한 시스템이 이미 사업화되어 가동 중인지를 판단
03 풍력	01 풍력발전 시스템 요소부품	증속기	- 국내·외 인증기관으로부터 인증 취득 여부(부품인증 또는 풍력발전시스템에 해당 부품이 포함되어 형식인증된 것을 포함함)
		발전기	- 국내·외 인증기관으로부터 인증 취득 여부(부품인증 또는 풍력발전시스템에 해당 부품이 포함되어 형식인증된 것을 포함함)
		블레이드	- 국내·외 인증기관으로부터 인증 취득 여부(부품인증 또는 풍력발전시스템에 해당부품이 포함되어 형식인증된 것을 포함함)
		전력변환장치	국내·외 인증기관으로부터 인증된 제품(인증된 제품이란 부품인증 또는 풍력발전시스템에 해당부품이 포함되어 형식인증된 것을 포함함)
		메인샤프트/ 타워플랜지/ 베어링/ 피치링/ 요링/ 기어/ 로터/허브/커플링	- 국내·외 인증기관으로부터 인증 취득 여부(부품인증 또는 풍력발전시스템에 해당 부품이 포함되어 형식인증된 것을 포함함)
		타워	- 국내·외 인증기관으로부터 인증 취득 여부(부품인증 또는 풍력발전시스템에 해당 부품이 포함되어 형식인증된 것을 포함함)
		주제어기	- 국내·외 인증기관으로부터 인증 취득 여부(부품인증 또는 풍력발전시스템에 해당 부품이 포함되어 형식인증된 것을 포함함)
		풍력자원 측정 장비	- 풍력자원 측정장비(풍속계, 풍향계, 온도계, 압력계, 습도계, 데이터로거 등)는 국내외 인증규격 및 풍력자원 측정 요구사항 만족 여부
		해상수중기초(foundation)	국내·외 인증기관으로부터 인증 취득 여부(풍력발전시스템에 해당 부품이 포함되어 프로젝트 인증된 것을 포함함) 또는 이에 준하는 기술력(설계/제조/평가기술)이 객관적으로 증빙되는 경우
	02 풍력발전 운영/모니터링 시스템	풍력단지 모니터링 시스템	- 국내·외 인증기관으로부터 인증 취득 여부(부품인증 또는 풍력발전시스템에 해당 부품이 포함되어 형식인증된 것을 포함함)
		풍력발전 설비 및 요소부품 감시진단 기술	- 국내·외 인증기관으로부터 인증 취득 여부(부품인증 또는 풍력발전시스템에 해당 부품이 포함되어 형식인증된 것을 포함함)
	03 해상풍력	해상풍력 발전시스템	- 국내·외 인증기관으로 부터 형식인증 취득 여부
		해저전력케이블 및 설치시공기술	- “해저전력케이블 기술규격” 부합 여부 또는 해저전력케이블 시공실적 보유 여부
		기초구조물 설치시공기술	- 국내·외 공인기관의 설계인증서 보유 여부 - 또는 해상풍력단지 기초구조물 시공실적 보유 여부
		해상풍력단지 제어 및 계통 연계 기술	- 인증기관의 승인확인서 또는 Grid code 적합성 확인보고서 보유 여부
		해상풍력시스템 유지, 보수, 관리 기술	- (유지보수 관리 개선 기술을 적용하여) 비용절감효과 5% 이상
		해상풍력부품 운송·설치기술	- 국내·외 인증기관의 인증 취득 여부
		해상풍력단지 배치, 해석 및 설계 기술 (복잡지형 포함)	- 풍력단지 설계에 대한 인증기관의 승인확인 또는 예측오차 10% 이하
	04 풍력발전 시스템	중·대형 풍력발전시스템	- 국내·외 인증기관으로부터 형식인증 취득 여부
		소형 풍력발전시스템	[아래의 요소 항목 중 1개 이상을 만족할 것] 국내·외 인증기관으로부터 인증 취득 여부 (날개회전면적 200m2 미만, 정격용량 30kW 미만) 국내·외 공인시험 평가기관으로부터 시험승인 (날개회전면적 200m2 미만, 정격용량 30kW 미만)
04 IGCC (석탄/중질 잔유 복합 발전)	01 가스화 공정	석탄 수분 제거 기술	처리용량 200 TPD(ton per day) 이상, 건조율 80% 이상
		고점도 슬러리 전처리 기술	- 슬러리 고형물 농도 55% 이상, 압력 20bar 이상
		고압분체이송/주입 기술	- 처리용량 20TPD 이상, 압력 20bar 이상, 허용오차/신뢰도 5%/90%
		가스화 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] 처리용량 20TPD 이상. 압력 20bar 이상 냉가스효율 습식 60% 이상, 건식 70% 이상 탄소 전환율 95% 이상
		슬래그처리 기술	- 처리용량 20TPD 이상, 압력 20bar 이상
		고온 합성가스 열 회수 기술	Water Tube 또는 Firetube 방식, 합성가스유량 1,000Nm3/hr 이상, 열회수율 80% 이상, 압력 20bar 이상, 유입가스온도 800℃ 이상
		가스화 공정 설계 기술	- 플랜트 설계 및 실적 보유 유무, 처리용량 200TPD 이상
		가스화 공정 운용 기술	처리 용량 20TPD 이상, 누적연속 운전기간 3개월 이상
		가스화 특성 예측시뮬레이터 기술	- 운전자료와 상대오차 ±5% 이내(설계시뮬레이터일 경우) 또는 ±10% 이내 (훈련용 시뮬레이터일 경우)
		공기 분리기용 압축 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 압축기압력 : 6.75bar(114psi 내외, 압축기는 3단 이내) - 압축기 흡입공기 유량 : 25,000Nm3/hr 이상 - 압축기 가용률(availability) 99% 이상
	02 합성가스 정제 및 개질	저 온습식 집진 기술	- 처리 합성가스 유량 1,000Nm3/hr 이상, 압력20bar 이상, 배출분진농도 1mg/m3 이하
		고온 건식집진 기술	- 온도 200℃ 이상 압력 20bar 이상, 처리합성가스유량 1,000Nm3/hr 이상, 집진효율 99.5% 이상 또는 배출분진 농도 10mg/m3 이하
		고압 탈황 기술(AGR)	- 처리합성가스유량 1,000Nm3/hr 이상, 처리 후 압력 20bar 이상, 탈황효율 98% 이상 또는 H2S+COS 농도 50ppm 이하
		황회수 기술(SRU)	- 처리합성가스유량 1,000Nm3/hr 이상, 회수율 95% 이상
		수성가스전환 공정기술	- 처리합성가스유량 1,000Nm3/hr 이상, CO전환률 90% 이상
		IGCC CO2 포집 공정기술	- CO2 포집률 50% 이상(유량 1,000Nm3/hr 이상)
		IGCC CO2 압축 공정기술	- 압력100bar이상(유량 1,000Nm3/hr 이상)
		수은 제거기술	- 압력 20bar 이상, 제거효율 90% 이상(처리합성가스유량 1,000Nm3/hr 이상)
		염소제거 기술	- 압력 20bar 이상, 제거효율 90% 이상(처리합성가스유량 1,000Nm3/hr 이상)
	03 합성가스 이용 플랜트	가스터빈 발전 기술	- 처리합성가스 유량 1,000Nm3/hr 이상, 발전효율 30% 이상
		IGCC 플랜트 공정 설계/해석 기술	- 대상플랜트 효율 40% 이상, 100 MWe 규모 이상
		IGCC 플랜트 운용 기술	발전용량 1 MWe 이상, 누적연속 운전기간 3개월 이상
		DME·메탄올 합성 공정기술	- CO 전환율 70% 이상(또는 H2 전환율 80% 이상), DME․메탄올 선택성 60% 이상, 합성가스 처리유량 1,000 Nm3/hr 이상
		합성석유 제조공정 기술	CO 전환율 50% 이상, C5+ 선택성 70% 이상, CH4 선택도 15% 이하, 합성가스 처리유량 1,000 Nm3/hr 이상
		SNG 합성 공정 기술	CO 전환율 70% 이상(또는 H2 전환율 80% 이상), CH4 선택성 60% 이상, 합성가스 처리유량 1,000 Nm3/hr 이상
		가스엔진발전 기술	- 발전효율 30% 이상, 합성가스 유량 1,000Nm3/hr 이상
		IGFC 발전 기술	- 발전효율 45% 이상, 합성가스 유량 1,000Nm3/hr 이상
05 바이오. 폐기물 에너지	01 바이오에탄올	목질계 바이오에탄올 생산기술	- 에탄올 수율 15% 이상 (바이오매스 건조중량 대비)
		해조류 및 미세조류 바이오에탄올 생산기술	- 에탄올 수율 10% 이상 (바이오매스 건조중량 대비)
		1세대 바이오에탄올 생산기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 에탄올 수율 90% 이상 (가용 포도당 이론수율 대비) - 에탄올 농도 7%(W/V) 이상 - 에탄올 생산성 : 1.0g/L/hr 이상
	02 바이오부탄올	2세대 바이오매스(목질계 및 초본계) 전처리 및 당화 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 부탄올 수율 10% 이상(바이오매스 건조중량 대비) - 부탄올 농도 1.0%(w/v) 이상 - 부탄올 생산성 : 0.5g/L/hr 이상
		해조류 및 미세조류 바이오부탄올 생산기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 부탄올 수율 10% 이상(바이오매스 건조중량 대비) - 부탄올 농도 1.0%(w/v) 이상 - 부탄올 생산성 : 0.5g/L/hr 이상
		1세대 바이오부탄올 생산기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 부탄올 수율 15% 이상(바이오매스 건조중량 대비) - 부탄올 수율 80% 이상(이론수율 대비) - 부탄올 농도 1.5%(w/v) 이상 - 부탄올 생산성 : 0.5g/L/hr 이상
		유기산 기반 부탄올 생산기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 부티르산 생산 및 분리 4%(W/V) 이상 - 유기산의 부탄올 선택도 80%, 전환률 80% (화학촉매반응의 경우)
	03 바이오디젤	저급 유지활용 바이오디젤 생산 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 원료 유리지방산 함량 3% 이상 저급 유지 - 바이오디젤 (순도 96.5% 이상) 수율 95% 이상
		미세조류 생산 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 지질생산성 100g/kL/d이상 - 지질함유량 20% 이상
		비 균질 촉매 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 바이오디젤 수율 95% 이상 - 촉매수명 3개월 이상 - 초기 활성 대비 80% 이상 (3개월 후 활성 기준)
	04 바이오가스	수소/메탄 생산 배양기 설계 및 공정기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - (바이오메탄의 경우) 바이오가스 내 메탄 함량(순도) 50% 이상 및 VS 분해율 60% 이상 - (바이오수소의 경우) 바이오가스 내 수소 함량(순도) 25% 이상
		바이오메탄 전처리 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 연료 바이오 가스내 H2S 함량이 10ppm 이하 - 바이오 가스내 실록산화합물 함량이 100ppb 이하
		고순도 바이오메탄 생산 기술	- 바이오메탄의 경우 바이오가스 내 메탄 함량(순도)이 95% 이상인 가스 정제 기술
		바이오 메탄의 전기에너지 전환기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 가스터빈의 경우 : 발전 효율 26% 이상 - 가스엔진의 경우 : 발전 효율 30% 이상 - 연료전지의 경우 : 발전 효율 60% 이상
	05 바이오 합성 가스	바이오매스 탈수 및 전처리 기술	- 함수율 20% 이하
		가스화를 통한 바이오합성 가스 제조	- 냉가스 효율 60% 이상
		바이오합성 가스 정제 및 조성제어 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - H2/CO몰비 1.0 이상 - Tar, 황 화합물 1ppm 이하
	06 바이오 오일 연료	수송용 바이오오일 생산 기술	- 발열량 10,000kcal/kg 이상, 산소함량 2wt% 이하, 고형분함량 0.1wt% 이하
		난방용 바이오오일 생산 기술	- 발열량 8,000kcal/kg 이상, 산소함량 10wt% 이하, 고형분함량 0.5wt% 이하
	07 식물성 기름 연료	식물성기름(PVO) 추출 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 착유온도 80℃ 이하 - 추출수율 80wt% 이상(기계식 착유 기준) - PVO(Pure Vegetable Oil) 품질기준부합(산가2.0 이하, 알카리금속(Ca+Mg) 20mg/kg 미만, 총 오염물 24ppm 이하)
		식물성 기름(PVO) 연료 활성화 장치	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - PVO와 경유 dual 연료 공급 시스템(유량 오차 5% 이내) - 가온성능 : 800℃ 도달시간 10초 이내 - 엔진공급 PVO 연료점도 : 1.9- 5.5 cp
06 해양 에너지	01 조력발전	후보지 특성 평가 및 발전량 예측기술	- 예측오차 10% 이하
		조력 발전시스템 기술	- 종합 정격효율 80% 이상(조력발전시스템 전체 효율)
		발전터빈	- 정격효율 85% 이상(터빈자체 효율)
		발전기 및 전력변환 기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] - 발전기 정격효율 90% 이상 - 전력변환기 정격효율 90% 이상
		조력 발전설비 성능평가 기술	- 효율 측정 불확도 1%
		최적 발전 모델 도출 기술	- 모델과 실측값 오차 10% 이내
		조력 발전 시스템 시공 및 고박(mooring)기술	[아래 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] - 국내 외 공인기관의 인증 - 시공실적 보유
	02 조류 발전	후보지 특성 평가 및 발전량 예측기술	- 예측오차 20% 이하
		조류발전시스템기술	- 종합 정격효율 20% 이상(조류발전시스템 전체 효율)
		발전 터빈	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 수평축터빈 정격효율 35% 이상 - 수직축 양력식 터빈 정격효율 25% 이상 - 수직축 항력식 터빈 15% 이상 - 진동식 터빈 정격효율 20% 이상
		발전기 및 전력변환 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 발전기 정격효율 90% 이상 - 전력변환기 정격효율 : 90% 이상
		후보지 해양환경 특성 평가 및 유속분포	- 예측오차 25% 이하
		간섭을 고려한 후보지 발전량 예측기술	- 예측오차 25% 이하
		블레이드 제작기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - F (50년 설계빈도 정적 파력 + 최대 조류력) x s.f (1.5) - 안전율 1.5 이상 확보
		지지구조물 설계 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 대상지역 50년 해양설계빈도 - 항만설계기준의 설계 안전율 확보
		조류발전 시스템 시공 및 고박(mooring)기술	[아래 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] - 국내외 공인기관의 인증 - 시공실적 보유
		수중 너셀 제작 기술	- 제작 오차 2mm 이하
		피치컨트롤 기술	- 제작 오차 2도 이내
		유지/보수 장치 기술	- 수중/수면 착탈 시간 3시간 이내
	03 파력 발전	후보지 특성 평가 및 발전량 예측기술	- 예측오차 20% 이하
		파력발전시스템기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 공기터빈형 : 정격효율 10% 이상(파력발전시스템 전체 효율) - 수류터빈형 : 정격효율 30% 이상(파력발전시스템 전체 효율) - 유압터빈형 : 정격효율 20% 이상(파력발전시스템 전체 효율)
		발전 터빈	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 공기터빈 : 정격효율 35% 이상 - 수류터빈 : 정격효율 65% 이상 - 유압터빈 : 정격효율 75% 이상
		발전기 및 전력변환 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 발전기 정격효율 90% 이상 - 전력변환기 정격효율 : 90% 이상
		파력발전 시스템 시공 및 고박(mooring)기술	[아래 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 국내외 공인기관의 인증 - 시공실적 보유
		파랑 내구성(충격)	- 설치해역의 50년 빈도 설계파를 구조물 외력 설계조건으로 적용
	04 해수 온도차 이용	해수 온도차 발전 및 냉난방 해양환경평가 기술	- 예측오차 20% 이하
		해수 온도차 냉난방용 히트펌프설계 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것(ISO 13256 기준)] - 난방효율(W/W) 3.2 이상 - 냉방효율(W/W) 3.8 이상
		해수 온도차 발전용 냉각 및 가열 기술	- 열효율 85% 이상
		해수 온도차 발전용 레이디얼 터빈 기술	- 효율 75% 이상
		발전기 및 전력변환 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 발전기 정격효율 90% 이상 - 전력변환기 정격효율 90% 이상
		해수 온도차 발전용 익스펜더	- 효율 45% 이상
		해수취수 배관시스템 설계 및 시공기술	- 취수부와 응축기 입구의 수온차: 3℃ 이내
		발전 사이클 해석 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] -발전량 예측오차 10% 이내 -발전효율 예측오차 10% 이내
07 태양열	01 태양열 활용 기기 기술	평판형 집열 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] FR(τα)m > 0.73, FRUL < 4.65W/(m2․℃) (전면적 기준) 동시만족 또는 출력 640W 이상 (투과면적 기준) 불량률 5% 이내 집열기 제조설비 및 검사장비 보유 제조원가 기준 수입의존율 40% 이하
		진공관형 집열 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] (투과면적 기준) FR(τα)m > 0.65, FRUL < 2.0W/(m2․℃) 동시 만족 또는 출력 740W 이상 또는 (전면적 기준) 일일 집열량 2,300kcal/m2day 이상 불량률 5% 이내 집열기 제조설비 및 검사장비 보유 제조원가 기준 수입의존율 40% 이하
		PTC 집열 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 집광비 40sun 이상 - PTC용 흡수기를 포함한 시스템 - 설계기술 및 제조설비 보유 - 제조원가 기준 수입의존율 50% 이하
		CPC 집열 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 집광비 10sun이상(집열기용) - CPC용 흡수기를 포함한 시스템 - 설계기술 및 제조설비 보유
		Dish 집열 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 집광비 1,000sun 이상 - 설계기술 및 제조설비 보유
		Fresnel 집열 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 집광비 40sun 이상 - Fresnel용 흡수기를 포함한 시스템 - 설계기술 및 제조설비 보유
		헬리오스타트 집열 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 집광비 500sun 이상 - Tower용 흡수기를 포함한 시스템 - 설계기술 및 제조설비 보유
		축열 기술	[현열축열] - 축열효율(열회수율) 85% 이상 [잠열축열] - 신뢰성 확인을 위한 cycletest1, 500회 이상
	02 태양열 소재 및 재료 기술	반사판 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 반사율 92% 이상 - 내구성 10년 이상(Out Door)
		흡수판(집열판) 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] 흡수율 92% 이상 방사율 5% 이하 코팅 및 제조설비 보유
	03 중 저온 태양열활용 시스템기술	중 저온 태양열 활용 시스템 기술(온수급탕, 냉난방, 산업공정열 제공 등)	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 시스템 이용 효율 40% 이상(시뮬레이션 결과 등 증빙) - 축열조 및 제어를 포함한 시스템 설계 기술 보유 - 집열기 녹색인증 기술 적용 제품 사용 - 20건 이상의 보급 실적 - 시스템 불량률 5% 미만 - 사후관리 체계 유무
		태양열을 이용한 유기 랭킨 사이클(ORC) 발전 시스템 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] 시스템 효율 8% 이상(고열원 150oC 이상),시스템 효율 6% 이상(고열원 150oC 미만) 사후관리 및 O&M(operation and maintenance) 가능
	04 고온 태양열 활용 시스템 기술	Dish-Stirling 발전 시스템 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] 발전효율 15% 이상(피크기준, solar-to-electric) Dish 집열기술에 적용되는 녹색인증 제품 사용 사후관리 및 O&M(operation and maintenance)가능
		PTC 발전 시스템 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 발전효율 12% 이상(피크기준, solar to electric) - 집열기 녹색인증 기술 적용 제품 사용 - 사후관리 및 O&M 가능
		Tower 발전 시스템 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] 발전효율 12% 이상(피크기준, solar to electric) 헬리오스타트 집열 기술에 적용되는 녹색인증 제품 사용 사후관리 및 O&M가능
		Fresnel 발전 시스템 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 발전효율 10% 이상(피크기준, solar to electric) - Fresnel 집열기술에 적용되는 녹색인증 제품 사용 - 사후관리 및 O&M 가능
08 지열	01 지열냉난방 기술	지열유닛기술(물공기멀티)	[수직밀폐형] COP 3.8(난방), 4.9(냉방) 이상 [개방형] COP 4.1(난방), 6.2(냉방) 이상 (KS, NRGT시험조건기준)
		Grout 열전도기술	[벤토나이트 계열] - 1W/m․K 이상 [시멘트 계열] - 2W/m․K 이상
		지열원 열펌프 설계 및 시공기술	- 정부지원사업 시공실적 10건 이상 (검토서 첨부)
		천부지열 시추 기술	- 심도 150 m에서 공곡률 1도 이내 (5개공 이상 평균치)
	02 심부지열 개발기술	심부탐사 기술	- 지하심도 2 km 이상 탐사/검층 가능 여부(판단 자료 제시)
		심부시추 기술	- 지하심도 2 km 이상 시추 가능 여부(판단 자료 제시)
		시추공 완성 기술	- 지하심도 2 km 이상 공벽유지 여부(판단 자료 제시)
		지열 저류층 수리 특성 평가 기술	1km 이상 심부시추공에서 수리특성 및 지열수 적정양수량 평가 가능 여부(판단 자료 제시)
		수리자극을 통한 인공 저류층 형성기술	- 공당 지열순환수량 20 kg/s 이상 확보
		대심도 응력 측정기술	- 1 km 이상에서 응력측정 가능 여부(판단 자료 제시)
		케이싱 제작기술	- 구경 177.8 mm(7") 이상, 강도 40,000 psi 이상(API 기준)
		시멘팅 재료 기술	- API 기준 class B 이상
		비트 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 지하심도 2km이상 굴착 가능 - API 및 IADC의 공인분류기준에 부합하는 재료 사용
	03 심부지열 활용 기술	지열발전 냉각기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 순환유량 대비 냉각수 사용량 1% 미만 - 총(gross) 발전량 대비 냉각용 전력사용량 12% 이하
		지열 발전소 개념 설계 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 지열발전소 사전타당성조사 보고서 보유 여부 - 지열수 파티클 정제를 위한 설계, 압력차 0.5 kg/㎠ 이내 (지열수 20kg/s, 파티클 100μm 조건) - 스케일 저감 설계, 연간 유동저항 저감율 20% 미만
		지열 발전 전력 변환 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 효율 10% 이상 - 지열수- 바이너리 유체 총괄 열전달 계수 250W/㎡K 이상

02. 탄소저감

중분류	소분류	핵심(요소)기술	기술수준
01 CCS (Carbon Capture and Storage)	01 연소 후 CO2 포집 플랜트	CO2 포집분리 소재 기술(습식)	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] CO2 흡수능 0.35molCO2/molAbsorbent 이상 CO2 재생에너지 4.0GJ/tCO2 이하
		CO2 포집공정기술(습식)	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - CO2 제거율 90% 이상 - CO2 순도 95% 이상 - 처리용량 100Nm3/h 이상, 또는 0.45tCO2/d 이상
		CO2 포집분리 소재 기술(건식)	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] CO2 흡수능 6wt% 이상 고체 흡수제강도 < 15% 이하
		CO2 포집공정 기술 (건식)	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - CO2 제거율 80% 이상 - CO2 순도 95% 이상 - 처리용량 100Nm3/h 이상 , 또는 0.4tCO2/d 이상
		CO2 포집소재 기술 (분리막)	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - CO2/N2 선택도 10 이상 - 투과도 : 30 ml/min․cm2
		CO2 포집공정 기술 (분리막)	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - CO2 제거율 90% 이상 - CO2 순도 90% 이상 - 처리용량 10Nm3/h 이상
	02 연소 전 CO2 포집 플랜트	CO2 포집분리 소재 기술(습식)	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - CO2 흡수능 0.45mol-CO2/mol-Absorbent 이상 - CO2 재생에너지 3.0GJ/tCO2 이하
		CO2 포집공정기술(습식)	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - CO2 제거율 90% 이상 - CO2 순도 95% 이상 - 처리용량 100Nm3/h 이상
		CO2 포집분리 소재 기술 (건식)	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - CO 전환촉매 : CO 전환률 90% 이상 - CO2 흡수능 10wt% 이상 고체 흡수제 강도 <20% 이하
		CO2 포집분리 소재 기술(분리막)	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - H2/CO2혼합가스로부터 수소 투과량 20ml/min․cm2 - 수소순도 99.9% 이상 - CO2 포집율 90% 이상
		CO2 포집공정기술 (건식공정)	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - CO2 제거율 80% 이상 - CO2 순도 95% 이상 - 처리용량 100Nm3/h 이상
		CO2 포집공정기술 (분리막 공정)	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 회수 CO2순도 90% 이상 수소순도 99.9% 이상 - 처리용량 1Nm3/hr 이상
	03 연소중 CO2 포집 플랜트	순 산소 연소 플랜트 공기분리 소재 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 산소 투과도 : > 5ml/min・cm2 - 산소 순도 99% 이상, - 안전성 : 1개월 연속 운전 - 처리용량 : > 1TPD 모듈 및 공정
		순산소 연소 플랜트 시스템 기술	- 순산소 버너 기술, 배가스 재순환 제어기술, 버너 및 플랜트 최적화 기술 적용하여, CO2 포집률 95% 이상
		매체순환연소 산소공여 소재기술	- 산소전달능력 10 wt% 이상, AI 25% 이하(ASTM D-5757-95 기준)
		매체순환연소 플랜트 시스템기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] 200kWth급 이상 CO2 순도 90% 이상(환원반응기배출기체중CO2의 함량) 탄화수소 또는 합성가스 연료의 연소율 95% 이상 NOx 배출농도 50ppm 이하(산화 반응기 배출기 체중 NOx 농도)
	04 CO2 압축 플랜트	주입용 압축 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 가동일 90일 이상 토출압력 60 ～200 barA CO2 처리 연간 10만 톤 이상 Compression Penalty 10% 이하의 고효율 압축기
		수송용 압축 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] 파이프라인 운송 중 발생하는 압력손실을 보상하고 운송을 원활하게 하는 대용량 고압 부스터기술(Critical point 73.8 barA 이상에서 운영) CO2 처리 연간 10만톤 이상 압축비 1.5이하의 저압축비압축 기술
	05 CO2 저장 플랜트	지중 저장소 탐사 및 부지선정 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] 육상퇴적분지(지중저장소) : 연간 10Lkm(탄성파 투과심도 1초 이상, 수진기 길이 2km 이상) 탐사 가능 해저퇴적분지(지중저장소) : 연간 2,000Lkm(탄성파 투과심도 1초 이상, 수진기 길이 3km 이상)탐사 가능
		지중심부 시추설비 및 공정	- 지하 심도 1km 이상 시추
		CO2 주입 및 저장 플랜트 설계 제작기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 내륙 : 연 CO2 1만톤 이상 - 해저 : 연 CO2 10만톤 이상
		CO2 주입 관정 설계 및 제작기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] 육상퇴적분지(지중저장소) : 연 CO2 3천톤 이상 해저퇴적분지(지중저장소) : 연 CO2 5만톤 이상
		석유, 가스 회수증진 및 지중저장	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 연 CO2 5만톤 이상 주입 - 석유, 가스 회수증진 5% 이상
		석탄층 메탄 회수증진 지중저장	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 연 CO2 5,000톤 이상 주입 - 메탄회수증진 5% 이상
		퇴적층 내 CO2 저장 효율 증진 기술	- CO2 저장효율 증진 5% 이상
		저장공정, 사후 관리, 환경위해성 평가 시스템	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 내륙지질 : 주입기간 + 5년 이상/누출 경로 탐지 및 누출 저감 - 해저지질 : 런던협약 96의정서를 따름(환경 위해성 평가 지침(WAG) 준수)
		저장 CO2 모니터링 및 거동 예측	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 관측정 1개 이상 - 주입 CO2거동 추적 기술 보유
	06 CO2 수송 플랜트	저비용 고효율 CO2 액화플랜트	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - CO2 처리 연간 10만톤 이상 CO2 액화 조건에 따른 5.18barA～20barA 수준의 토출 압력 요구(CO2 Triple Point : 5.18barA,56.5℃) - 다단압축 공정을 활용한 고효율 액화사이클 시스템
		대량 CO2 파이프라인 수송시스템	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 연 CO2 10 만톤 이상 - 압력 : 100bar 이상
		CO2 전용 수송선	- 3000톤급 이상
		액화가스 - CO2 하이브리드 수송선	- 3000톤급 이상
		수송공정 안전 평가관리	- 누출 경로 탐지 및 누출 저감 여부
	07 CO2 이용 유용 물질 생산 플랜트	CO2 이용 유용한 화학물질 합성	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 유효저감률 : 10% 이상 - 유효저감량 : 200tCO2/y 이상(유효저감량 = CO2전환양 x 유효저감율)
		화학적 반응기 및 반응공정	- 유효저감량 100tCO2/y 이상 처리 규모 설계 제작 기술
		CO2생물학적 전환 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - CO2고정능 : 100gCO2/m2/d - 3gCO2/L/d 이상 균주 보유 여부
		생물학적 적용 균주 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - CO2 고정능 : 100gCO2/m2/d, 3gCO2/L/d 이상 향상된 균주 개발 - 고밀도 배양 : 15g/L(건조상태기준) 이상
		CO2 광화학/전기화학적 전환 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상을 만족할 것] 유효저감율 : 30% 이상 유효저감량 : 100tCO2/y이상
		CO2 광물탄산화기술	[아래의 요소 항목 중 1개이상 만족할 것] 유효저감량 : 100tCO2/y 이상 CO2전환율 90% 이상
02 Non-CO2 온실 가스 처리	01 환경 기초시설 발생 메탄이용/저감기술	매립표면 가스 발생 저감기술	- 매립표면 발산 온실가스 저감 효율 20% 이상
		메탄가스 포집 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 메탄가스 회수율 70% 이상 - 메탄가스 발생량 예측/설계기술 확보
		메탄가스 정제 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 순도 95vol% 메탄가스 분리 - 황화수소(50ppm 이하) 및 실록산(300ppb 이하) 제거기술
		메탄가스 활용 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - LNG화 및 도시가스 혼입 연료화기술 - CNG화 및 자동차 연료화 기술 - 수소전환 및 저장기술
		메탄가스 이용 발전 기술	- 발전 효율 30% 이상
	02 모니터링 관리 시스템	나노소재 센서 기술	- 나노촉매센서 이용 측정성능오차 ± 10% 이내
		온실가스 측정/관리 기술	- 실시간 모니터링/관리 기술
	03 불화가스 저감	불화가스 처리 기술	- 직화 열분해 기술, 플라즈마 처리기술, 전자빔 처리기술, 열화학 처리기술 등을 사용하여, 90% 이상 처리율 확보
		불화가스 회수 기술	- 전처리기술을 포함한 흡착분리기술 또는 심냉분리기술 등을 사용하여 90% 이상 회수율 확보
		HFC 대체물질	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 초임계 수소화 공정을 통한 HFC계 친환경 냉매 제조 기술 확보 - HFC계 친환경대체 냉매 제조 기술
		PFC 대체물질	- 대체 가스로 C2F4, C3F6, C4F6, c-C4F6, C4F8, F2 등 Perfluoro olefin 이용 기술
		SF6 대체물질 사용 절연 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 건조공기의 질소사용으로 대체 - 절연방재형 중전기기에 적용
		SF6 대체물질 사용 식각기술	- SF6, PFC Free 식각설비 양산화 기술 보유(반도체, 디스플레이)
		공정연계 기술	- 반도체/디스플레이 산업, 자동차산업, 전자산업 등과의 연계기술 적용
		SF6 대체차단 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 초고압 VI 둥 사용으로 SF6 사용 대체 - CO2 등 대체가스를 활용한 차단 기술
		불화온실가스 대체 기술	- 불화온실가스 90% 대체 기술
	04 N2O 저감	고정오염원 N2O저감 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 질산공장 등의 경우 80% 이상 제거 효율 - 기타의 경우 60% 이상 제거 효율
		저질소 함량의 대체비료 기술	- 비료에 유기물이 20% 이상, 유기물 대질소의 비(50% 이하)
		이동오염원에 대한 N2O 저감기술	- 촉매 설계 및 제조기술, 촉매 Canning 기술, 최적화 기술 확보 또는 기타 관련 기술을 통한 N2O 50% 이상 저감
		공정 및 반응기 설계 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - N2O 70% 이상의 분해, 처리 기술 - CER(Certified Emission Reduction) 인증 획득
03 원자력	01 원자력 노심, 재료 및 핵연료	노심설계 및 실증 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 노심설계 코드의 원천 소유권 확보(핵설계 및 연료봉, 집합체, 제어봉 설계코드 등) - 핵연료 핵비등율 ACE7/PLUS7 대비 3% 감소 - 노심설계코드 검증 및 상용원전 적용체계 확보
		원자력 재료, 부품 개발/제조/평가 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 장수명 고성능 원자력환경 저항성 원자력 구조재료 또는 기능성재료 개발 - 수입대체용 재료/기기/부품 개발 - 기기/부품/소재의 제조/검사/시험평가 관련 기술 확보
		핵연료 설계/제조/평가 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 소유권확보 가능한 고성능 고유 핵연료, 피복관 및 이의 설계/제조/검증기술 (핵연료 및 피복관 개발에 필요한 원천 요소기술 확보 포함) - 핵연료 파손기구를 10% 정확도내에서 예측할 수 있는 소프트웨어 확보
	02 원전 계통 및 안전	원전 복수기 폐열 회수 시스템	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 원전 복수기의 폐열을 이용한 전기 생산 또는 지역난방 가능 - 원자로 이차측 효율 : 총 60% 이상
		재료열화 손상/건전성 평가 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 손상 또는 건전성 평가 코드/기술 확보 - 경년열화 평가 또는 수명예측 기술 확보 - 평가 기술의 인허가 취득
		리스크평가 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 확률론적 안전성 평가 프로그램 확보 - 위험도 정보활용 민감도 분석 가능 - 평가 기술의 인허가 취득
		안전해석평가 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 국내 고유 설계코드를 이용하여 3차원 노심 해석 가능 - 노심과 열수력 해석의 3차원적 연계 평가 가능 - 고유 시험데이터 확보 - 평가 기술의 인허가 취득
	03 원전 제어계측 기술	원자로보호계통 제어기기 및 소프트웨어 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 안전등급(Q등급) 제어기기 설계기술 보유 - 내진, 내환경, 내전자기파 기기검증 획득 - 원자로보호계통 제어 소프트웨어는 Q등급 검증 및 실증 자료
		시뮬레이터 등 운전지원 시스템기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 실시간 원자로심, 계통 모사능력 확보 - 중성자 동역학 및 열수력 연계 - 발전소 데이터에 대한 정확도 10% 내 확보 - 일반 노트북에 탑재 가능한 인적 신뢰도 평가용 Portable 원전 시뮬레이터
		원자력시설 내부감시용 이동로봇 기술	[아래의 요소 항목 중 1개이상 만족할 것] - 15cm턱 승월, 40도 계단 승월 - 방사선/온도/습도 센서 탑재 - 주기기제어 비간섭 실내무선통신(100m)
		IT기반 통신망	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 단일고장 기술기준 만족 - 결정론적 데이터 송수신 방식 채택
		MMIS 운전성 개선 및 불시정지 감소 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 원자로출력 5% 이하에서 자동운전가능 - 경보축약 기능 포함 - 인적오류 방지 특성 포함
		온라인 감시 및 지능형 성능 진단 시스템	[필수 기준을 제외한 아래의 기술 중 하나 이상을 포함할 것] - 운전자가 식별하는 데이터의 update 주기능력이 1초 이내(필수) - 실 시각 플랜트 안전 상태 감시 능력 - 기기 혹은 계통의 성능지표를 정량적으로 평가하는 능력
	04 원전 성능 향상	원전 유지보수 및 정비 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 보수/정비 관련 기술 표준화로 현재 소요시간의 10% 향상 - 외국임대 핵심 장비/기술의 30% 국산화 - 보수 기자재의 성능/수명 평가기술 확보
		원전 수명관리 기술 개발	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 압력용기 건전성 확인기술 확보 - 주기적 안전성평가 기술 확보 - 장기사용설비 교체 및 설계 개선기술 확보 - 장기운전 수화학 신기술개발 → 출력 +5%, 계통방사선량 -20%
		원전설비 시험, 검사(NDE 포함) 및 평가 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 원전 적용 시험 및 검사 신기술 확보 - 시험 및 검사 장비 개발
		원전 압력기기 제작/설치 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 건설시 부적합사항 발생률이 앞선 발전소 건설시 보다 5% 감소 - 자동용접장비의 100% 국산화 달성 - 용접결함 발생률 1% 이하
	05 원전핵주기 및 방사선 환경감시	방사성 폐기물 처분 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 중 저준위 폐기물 처분기술 [아래의 요소 항목 모두 만족할 것] · 정상 시나리오 : 0.1 mSv/yr · 확률 시나리오 : 10-6 mSv/yr · 인간침입 시나리오: 1.0 mSv/yr - 고준위 폐기물 처분기술 [아래의 요소 항목 모두 만족할 것] · 주요 시나리오 총 위험도 : 10-6 mSv/yr · 단일 시나리오: 10 mSv/yr
		방사성폐기물 수송⋅저장 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 사용 후 핵연료 수송 기술 [아래의 요소 항목 모두 만족할 것] . 용기표면에서 방사선량률 ≤ 2 mSv/h . 납차폐재 온도 < 300℃, 밀봉재 < 250℃ - 사용 후 핵연료 저장 기술 . 저장지역 경계 밖에 위치한 일반인의 연간유효선량 ≤ 0.25 mSv
		원자력시설 제염⋅해체 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 해체 폐기물 재활용 기준 . 일반인 최대 피폭선량 < 0.01 mSv/yr - 해체 부지 재이용 기준 - 일반인 최대피폭선량 < 0.1mSv/yr
		방사성 폐기물 처리 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 중 저준위 폐기물 처리기술 . 작업자 선량 한도 < 2 mSv/yr - 사용 후 핵연료 파이로 처리기술 [아래의 요소 항목 모두 만족할 것] . 우라늄 및 초우라늄원소 회수율 > 99% . 고방열성핵종(Cs, Sr) 제거율 > 99% . 폐염 재생율 (LiCl, 공융염) > 90% . 휘발성기체 포집율 > 99% . 알곤셀 운영기술 : 산소/수분농도 < 50ppm, 셀 누설율 < 0.02% - 고준위폐기물 처리 기술 . 고준위폐기물 감용율 > 80%
		원자력시설 환경 감시 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 원자력시설주변 환경방사선 감시 [아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] · 방사선 : 환경방사선 준위 실시간 측정(10초 단위) · 방사능 : 알파/베타/감마방출핵종 검출능력(μBq) 및 난검출성 핵종분석기술(Fe-55, Ni-63, Tc-99, I-129) - 생활주변 방사능 분석 기술 · 식품 및 공산품중의 방사선 및 방사능 분석 기술
		방사성물질 분석 기술	- 방사화학 분석 · 방사성물질 분석 및 방사선 계측 정밀도 : < 5% (상대표준편차, RSD) · 극미량 방사능물질 검출 성능 : ∼ng (U), ∼pg (Pu) - 악티나이드 화학 분석 · 화학종 검출성능 : < 0.1 ppm · 측정 정밀도 : < 5%
	06 신형 원자로 기술	중소형 원자로(SMART 등) 설계․제작 및 건설 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 일체형 및 모듈형 설계 - 노심 손상률 10-6/Rx Yr 이하의 안전성 확보 - 길이 2m, 연소도 60,000MWD.t의 SMART 핵연료 개발 - 원자로 및 내부구조물의 60년 수명 설계 - 0.3g를 만족하는 플랜트 종합 설계 - 원자로 기기개발 및 제작기술 확보 - 설계 및 평가방법론의 인허가 승인
		소듐냉각고속로(SFR)의 주요기기(열교환기 등) 설계·제작 및 검사 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 고온설계기술 기준(ASME Subsection NH, RCC-MRx)을 따른 설계기술 - 고온 열교환기 제작․검사 기술 - 증기발생기용 이중벽 전열관(Double Wall Tube ; DWT) 제작, 검사 및 설치 기술 - 소듐중 2mm의 결함 탐지가 가능한 10m 웨이브가이드(WG) 센서 시스템 개발
		초고온가스로(VHTR) 설계·제작 및 평가 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - ASME Section III Div.5 기술기준을 따른 초고온가스로 기기 설계 기술 - 설계 및 평가 부족 물성치 확보 및 검증기술 - 초고온가스로 기기 및 배관의 건전성 평가 기술 - 설계온도 및 압력 : 900°C, 60bar의 인쇄기판형 열교환기(PCHE) 설계 및 확산접합 제작기술
		신형 연구로의 설계․제작 및 건설 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 노심 설계 코드 구축 및 검증기술 확보 - 2×1013n/cm2/s/MW급 판형핵연료 사용 다목적 소형 연구로 노심설계 - 제어봉 구동장치 개발 및 노심 연계 구조 설계 - 낙하시간 1초 이내, 구동정밀도 5mm의 구동제어봉장치 개발 - 판형 핵연료 설계자료 및 제작 공정기술 확보 - 핵연료 시작품 모형제작을 통한 설계 기술검증
04 에너지 저장	01 니켈-금속수소전지	양극소재기술	- 양극활 물질 용량 210 mAh/g 이상
		음극소재기술	- 음극활 물질 용량 270 mAh/g 이상
		격리막기술	- 자기방전 20% 이하 (28일, 20℃)
		밀폐화기술	- 4 kgf/cm2 이상 내압유지
		단전지기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] - 에너지밀도 50 Wh/L 이상 - 충방 전 수명 600회 이상(80 %DOD)
	02 리튬 이온전지	전해질기술	- 유기 화합물 분해전압 4.5V 이상
		격리막기술	- 150℃ 열수축 20% 이하
		올리빈계 양극소재기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 방전용량 : 150 mAh/g(0.2C 기준) 이상 - 제조능력 : 10 kg/batch 또는 100kg/월 이상
		스피넬계 양극소재기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 출력 : 90% 이상(5.0C/0.2C 기준) - 고온수명 : 초기 용량의 90% 이상(50회 충방전, 60℃) - 제조능력 : 10 kg/batch 또는 100kg/월 이상
		층상계 양극소재기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 방전용량 : 150 mAh/g(0.2C기준) 이상 - 고온수명 : 초기 용량의 90% 이상(50회 충방전, 60℃) - 제조능력 : 10 kg/batch 또는 100kg/월 이상
		고출력 카본계 음극소재 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 방전용량 : 30 mAh/g(5C 기준) 이상 - 초기효율 : 70% 이상 - 제조능력 : 10 kg/batch 또는100kg/월) 이상
		고용량 카본계 음극소재 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 방전용량 : 350 mAh.g(0.2C 기준) 이상 - 수명특성 : 초기 용량의 95% 이상(50회 충방전) - 제조능력 : 10 kg/batch(or 100kg/월) 이상
		비카본계 음극 소재 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 방전용량 : 700 mAh/g(0.2C 기준) 이상 - 초기효율 : 80% 이상 - 수명특성 : 초기 용량의 90% 이상(50회 충방전)
		LTO(Li4Ti5O12)계 음극 소재 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 방전용량 : 160mAh/g(0.2C기준)이상 - 제조능력 : 10kg/batch또는100kg/월이상 - 초기효율 : 98% 이상 - 출력 : 70%이상(50C/1C기준)
		고출력 단전지 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 에너지밀도 : 80 Wh/kg, 150 Wh/L 이상 - 출력밀도(SOC 50%, 10초) : 2,500 W/kg 이상 - 고율방전특성 : 80% @10C(0.2C 대비) - 사이클 수명 : 300회 80% 이상 (1C 이상) - 안전성 : KS C IEC 62133 또는 UL 1642 동등 수준 - 제조능력 : 100만셀/월 이상(8시간/일 기준)
		고용량 단전지 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 에너지 밀도 : > 110 Wh/kg, > 400 W/L 사이클 수명(0.5C 이상) : 500회 80% 이상 안전성 : KS C IEC 62133 또는 UL 1642 동등 수준 제조능력 : 100만셀/월 이상(8시간/일 기준)
	03 리튬 이온폴리머전지	올리빈계 양극소재 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 방전용량 : 150 mAh/g(0.2C 기준) 이상 - 제조능력 : 10 kg/batch(or100kg/월) 이상
		스피넬계 양극소재 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 출력 : 90% 이상(5.0C/0.2C 기준) - 고온수명 : 초기 용량의 90% 이상(50회 충방전, 60℃) - 제조능력 : 10 kg/batch 또는 100kg/월 이상
		층 상계 양극소재 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 방전용량 : 150 mAh/g(0.2C 기준) 이상 - 고온수명 : 초기 용량의 90% 이상(50회 충방전, 60℃) - 제조능력 : 10 kg/batch 또는 100kg/월 이상
		고출력 카본계 음극소재 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 방전용량 : 250 mAh/g(5C 기준) 이상 - 초기효율 : 70% 이상 - 제조능력 : 10 kg/batch 또는 100kg/월 이상
		고용량 카본계 음극소재 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 방전용량 : 330 mAh.g(0.2C 기준) 이상 - 수명특성 : 초기 용량의 95% 이상(50회충방전) - 제조능력 : 10 kg/batch 또는 100kg/월 이상
		비카본계 음극소재 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 방전용량 : 700 mAh/g(0.2C 기준) 이상 - 초기효율 : 80% 이상 - 수명특성 : 초기 용량의 90% 이상(50회 충방전)
		전해질 기술	유기 화합물 분해전압 4.5V 이상
		격리막 기술	열수축 20% 이하 (150℃기준)
		고출력 단전지 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 에너지밀도 : 85 Wh/kg, 160 Wh/L 이상 - 출력밀도(SOC 50%, 10초) : 2,500 W/kg 이상 - 고율방전특성 : 80% @10C(0.2C 대비) - 사이클 수명 : 300회 80% 이상 (1C 이상) - 안전성 : KS C IEC 62133 또는 UL 1642 동등 수준
		고용량 단전지 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 에너지밀도 : > 120 Wh/kg, > 400 W/L 이상 - 사이클 수명(0.5C 이상) : 500회 80% 이상 - 안전성 : KS C IEC 62133 또는 UL 1642 동등 수준
	04 나트륨-황(NaS)전지	고체전해질 소재기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 고체전해질 비저항 3.0 Ωcm (350℃) 이하 - 이론밀도 대비 상대밀도 96%이상
		고체전해질 제조기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 전해질 튜브 두께 2 mm 이하 - Ring 강도 300 MPa 이상
		내부식 금속 소재기술	- 단전지 내구 수명 200 사이클 이상
		단전지 밀봉 기술	- 단전지 내구 수명 200 사이클 이상
		모듈화 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 모듈 출력 50 kW - 6시간 사용 기준 300 kWh 이상
	05 레독스플로우(RedoxFlow) 전지	레독스커플 고전압화기술	- 레독스커플 1.2V
		고내구성․고이온 전도성 멤브레인 기술	- 멤브레인 이온전도도 0.1 S/cm 이상, 이온 cross-over 2.0×10-6 cm2/s 이하, 습윤 팽창율 10% 이하
		bipolar plate 기술	- bulk 저항 3.8mΩcm, cycle life 3000회 이상
		전극용 carbon felt 소재 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 전극고유저항 30 mΩcm 이하 - cycle life 3000회 이상
	06 초 고용량 커패시터	고에너지밀도 활성탄 소재기술	- 활성탄 용량 20F/cc 이상
		커패시터 고 전압화 기술	- 전압 2.8V 이상
	07 리튬이온 커패시터	고출력 음극소재기술	- 90% 이상 (5C/1C)
		음극 pre-doping 기술	- 음극전위 0.15V vs. Li/Li+ 이하
		고에너지 밀도화 기술	- 에너지밀도 30 Wh/L 이상
	08 BMS(Battery Management System)기술	수송기계용 BMS 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 전압 ± 20 mV, 전류 ± 1%(Fullscale), 온도 ± 1℃ 이내 - SOC 산출정확도 ± 7% 이내 SOH 추정 정확도: ±7% 이내 - 내환경성 및 신뢰성 규격 만족(ISO/KS 동등 수준)
		에너지저장용 BMS 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 전압 ± 20 mV, 전류 ± 1%(Fullscale), 온도 ± 1℃ 이하 - SOC 산출 정확도 : ± 10% 이내 - SOH 추정 정확도 : ± 10% 이내 - 안전성 및 신뢰성 규격 만족(ISO/KS 동등수준)
	09 전고체 전지	박막형 전고체 전지 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 용량 0.1 mAh/cm2 @0.1C - 사이클 수명(1C 이상) : 500회 90% 이상 - 고율방전특성 : 50% 이상 (20C/1C기준, 25℃)
		벌크형 전고체 전지 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 에너지밀도 : > 300Wh/L - 사이클 수명(0.5C 이상) : 500회 80% 이상 - 안전성 : KS C IEC 62133 또는 UL 1642 동등수준
05 청정 연료	01 석탄가스화	고열량(5000 kcal/kg 이상) 석탄 가스화기	- 냉가스효율 70% 이상이고 탄소전환율 95% 이상 (잔사유, 석유코크스 등 포함, 연료 처리용량 10 톤/일 이상)
		저열량(5000 kcal/kg 미만) 석탄 가스화기	- 냉가스효율 60% 이상이고 탄소전환율 95% 이상 (잔사유, 석유코크스 등 포함, 연료 처리용량 10 톤/일 이상)
		저급석탄 건조	- 수분 제거효율 70% 이상
	02 석탄가스 정제	분진 및 오염물질 제거	- 분진 농도 4 ppm(mg/m3) 이하이고 H2S, HCl, NH3 등 오염물질 각각 1ppm 이하 잔사유, 석유코크스 등 포함
		CO2 분리	- CO2 분리회수 60% 이상
		수은 제거기술	- 제거효율 90%이상
	03 석탄가스 액화	액화 촉매	- CO2 선택성 10% 이하(철 촉매의 경우 CO2 선택성 45% 이하) - 잔사유, 석유코크스 등 포함
		액화반응기	- CO 전환율 50% 이상이고 합성가스 처리 유량 1,000 Nm3/hr 이상 잔사유, 석유코크스 등 포함
		촉매 분리기술	- 생성물 내 촉매 1ppm 이하
	04 천연가스 리포밍	리포밍촉매	- CH4 전환율이 80% 이상, CO2 전환율이 30% 이상이 되도록 하는 촉매
		육상 리포머 및 리포밍 공정	- CH4 전환율이 80% 이상, CO2 전환율이 30% 이상이 되도록 하는 개질기 및 공정
		해상 리포머 및 리포밍 공정	- 해상환경에서 CH4 전환율이 75% 이상, CO2 전환률이 30% 이상이 되도록 하는 개질기 및 공정
	05.천연가스 유래 FT합성	FT 반응 촉매	- C5+ 선택성 70% 이상. CH4 선택도 15% 이하가 되도록 하는 촉매
		육상 FT 반응기 및 FT 공정	- C5+ 선택성 70% 이상. CH4 선택도 15% 이하가 되도록 하는 반응기 및 공정
		해상 FT 반응기 및 FT 공정	- C5+ 선택성 65% 이상. CH4 선택도 15% 이하가 되도록 하는 반응기 및 공정
	06 육상용 GTL 통합공정	육상용 GTL 플랜트 통합공정	- GTL 전체 공정에서의 CO2 배출이 최소화 되도록 통합공정의 에너지 효율이 55% 이상, 탄소효율이 65% 이상
		육상용 DME 플랜트 통합공정	- DME 전체 공정에서의 CO2 배출이 최소화 되도록 통합 공정의 에너지 효율이 55% 이상, 탄소효율이 70% 이상
		육상용 MeOH 플랜트 통합공정	- MeOH 전체 공정에서의 CO2배출이 최소화되도록 통합공정의 에너지 효율이 60% 이상, 탄소효율이 70% 이상
	07 해상 GTL-FPSO 통합공정	해상 FPSO용 Compact GTL 생산통합공정	- 해상 Compact GTL 전체 공정에서의 CO2배출이 최소화되도록 통합공정의 에너지 효율이 50% 이상, 탄소효율이 60% 이상
		해상 FPSO용 Compact DME 생산 통합공정	- 해상 Compact DME 전체 공정에서의 CO2배출이 최소화되도록 통합공정의 에너지 효율이 50% 이상, 탄소효율이 65% 이상
		해상 FPSO용 Compact MeOH 생산 통합공정	- 해상 CompactMeOH 전체 공정에서의 CO2 배출이 최소화되도록 통합공정의 에너지 효율이 55% 이상, 탄소효율이 65% 이상
	08 GTL FPSO 핵심기자재	Compact 반응기	- Compact 반응기는 육상용 반응기와 성능은 동일하면서 크기는 10% 이상 감소
		Compact 열교환기	- Compact 열교환기는 육상용 열교환기와 성능은 동일하면서 크기는 10% 이상 감소
		기타 GTL 공정 핵심 기자재(예시 : 컴프레서, 펌프, 압력용기, 히터류, 밸브류 등)	- 각종 핵심 기자재는 육상 GTL 공정용 핵심 기자재와 성능은 동일하면서 크기는 10% 이상 감소
	09 SNG 합성	SNG 합성 촉매	- CO 전환율 70% 이상(또는 H2 전환율 80% 이상), CH4 선택도 60% 이상
		SNG 합성 반응기	- CO 전환율 70% 이상(또는 H2 전환율 80% 이상), CH4 선택도 60% 이상
	10 DME․메탄올 합성	DME․메탄올 합성 촉매	- CO 전환율 70% 이상(또는 H2 전환율 80% 이상), DME․메탄올 선택도 60% 이상
		DME․메탄올 합성 반응기	CO 전환율 70% 이상(또는 H2 전환율 80% 이상), DME․메탄올 선택도 60% 이상
	11 천연가스 유래 MeOH 합성	MeOH 합성 반응촉매	- 탄소기준(CO+CO2) One-Pass MeOH 수율이 12% 이상이 되는 촉매
		육상 MeOH 합성반응기 및 공정	- 탄소기준(CO+CO2) One Pass MeOH 수율이 12% 이상인 반응기 및 공정
		해상 MeOH 합성반응기 및 공정	- 탄소기준(CO+CO2) One-Pass MeOH 수율이 10% 이상인 반응기 및 공정
	12 천연가스 유래 DME 합성	DME 합성 반응촉매	- DME 합성반응기의 탄소전환율(CO+CO2+CH4)이 75%, DME 선택도가 60% 이상 되도록 하는 촉매
		육상 DME 합성반응기 및 공정	- DME 합성반응기의 탄소전환율(CO+CO2+CH4)이 75%, DME 선택도가 60% 이상 되도록 하는 반응기 및 공정
		해상 DME 합성반응기 및 공정	- 해상환경 DME 합성반응기의 탄소전환율(CO+CO2+CH4)이 70%, DME 선택도가 55% 이상 되도록 하는 반응기 및 공정
	13 Upgrading공정	Upgrading 촉매	- Wax 전환율 50% 이상, 디젤 선택도 70% 이상이 되도록 하는 촉매
		육상 Upgrading 반응기 및 공정	- Wax 전환율 50% 이상, 디젤 선택도 70% 이상이 되도록 하는 반응기 및 공정
		해상 Upgrading 반응기 및 공정	- 해상환경에서 Wax 전환율 45% 이상, 디젤 선택도 65% 이상이 되도록 하는 반응기 및 공정
06 히트펌프	01 전기구동히트 펌프(EHP,ElectricHeatPump)	RAC(Room Air Conditioners, 공조기) 기술	- 냉난방효율(W/W) 3.50 이상
		PAC(Package Air Conditioners) 에어콘) 기술	냉난방효율(W/W) 3.80 이상
		VRF(Variable Refrigerant Flow System, 중앙공조와 시스템 에어컨) 시스템 기술	- 에너지소비효율 2등급 이상
		CO2히트펌프기술	- 냉난방효율(W/W) 3.0 이상
		히트펌프 냉온수기 기술	- 연간 냉난방효율(W/W) 3.6 이상
		축열식 히트 펌프 기술	- 난방효율(W/W) 3.00 이상 - 냉방 효율(W/W) 4.00 이상
		수열원 히트펌프 기술	- 난방효율(W/W) 3.2 이상 - 냉방효율(W/W) 3.8 이상(ISO 13256 조건 기준, CLOSED LOOP)
		해수 히트펌프 기술	- 난방효율(W/W) 3.2 이상 - 냉방효율(W/W) 3.8 이상 (ISO 13256 조건 기준)
	02 열원구동 히트펌프(Adsorption Heat Pump, AHP)	수냉식시스템 기술	[가스직화식] - 냉난방 효율 (W/W)이 1.20 이상 (고위발열량기준) [온수열원식] - 흡수식 냉방효울(w/w) 0.70 이상(1단), 0.60 이상(2단)
		공랭식 시스템 기술	- 냉난방 효율 (W/W)이 1.00 이상 (고위발열량기준)
		고체 시스템 기술	- 냉난방 효율 (W/W)이 0.70 이상
		액체 시스템 기술	- 냉난방 효율 (W/W)이 0.70 이상
	03 가스구동 히트 펌프(Gas-engine Driven Heat Pump, GHP)	GHP 시스템 기술	- 냉난방 효율 (W/W)이 1.30 이상
07 신광원 고효율 조명	01 실내용 LED 조명기기 및 부품	실내용 LED 조명기구 기술	- 100 lm/W 이상, Ra : 80 이상, 광속유지율 : 90% 이상(2000시간 에이징 후)
		고효율 배광제어 광학계 기술	- 렌즈의 광투과 효율 90% 이상
		고역률 고효율 회로 설계 및 부품 기술	- 역률 90% 이상(5W 이하는 85% 이상)
	02 풀칼라 LED 감성 조명기기	고효율 총천연색 LED 조명기구 기술	- 45 lm/W 이상
		고연색성 실현 색온도 제어 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 색온도 기변 : 2,500K~7,000K - Ra : 85 이상
		LED Driver IC 및 제어기술	- 역률 90% 이상(5W 이하는 85% 이상)
	03 실외용 LED 조명기기 및 부품	도로조명용 LED조명기구 기술	- 100 lm/W 이상, Ra : 75 이상, 광속유지율 : 90% 이상(2000시간 에이징 후)
		경관조명용 LED조명기구 기술	- 70 lm/W 이상, Ra : 75 이상, 광속유지율 : 90% 이상(2000시간 에이징 후)
		방수/방습/방염/방유 설계 및 제조 기술	- IP67 표준규격 만족
		고효율 장수명 회로 설계 및 부품 기술	- 구동 회로효율 90% 이상, 구동 회로수명 30,000 시간 이상
		도로조명 적합형 광학 렌즈 및 등기구 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] - 종합 조도균제도 : 0.4 - 차선축 조도균제도 : M3 : 0.5, M1&M2 : 0.7
		Dimming 에너지 절감기술	- Dimming효과로 에너지 10% 이상 절감
	04 무전극 램프	고효율화 기술	- 효율(안정기 포함) : 80lm/W 이상
		고연색성화 기술	- CRI 80이상
		광출력 안정화 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 광속유지율 92% 이상 (2,000시간 에이징 후) - KS C 7801-성능
		수은량 저감기술	- 수은함유량 5mg 이하
		전자파 장해 최소화 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - FCC CLASS B - CISPR 15
	05 고효율 HID 램프	고연색성 고효율화 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 효율(150W 이하 : 95lm/W 이상, 150W 초과 : 100lm/W 이상) - 연색성 Ra : 70 이상
		저수은 장수명화 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 수은함량(150W 이하 : 20mg 이하, 150W 초과 : 30mg 이하) - 수명 : 25,000 시간 이상
		고역률 고효율 안정기 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 역률 95% 이상 - 효율(100W 미만 : 90% 이상, 100W~175W 미만 : 93% 이상, 175W 이상 : 95% 이상)
	06 CNT 조명	고효율 고연색성 대면적화 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 면광원크기 : 600 × 600㎟ 이상 - 효율(안정기 포함) : 80lm/W 이상 - 광속유지율 : 90% 이상 (1,000시간 에이징 후) - 연색성 Ra : 90 이상
		전원장치 고 효율화기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 효율 : 85% 이상 - 절연특성 : 15kV 이상
		등기구 고 효율화 기술	- 기구효율 : 90% 이상
	07 OLED 조명	광원 효율향상 기술	- 효율 : 60lm/W 이상
		고균일 대면적화 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 대면적 : 100 × 100mm2 이상 - 발광균일도 : 80% 이상
	08 지능형 조명 시스템	고효율 조명기기 설계 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 시스템효율 85% 이상 - 동작수명 : 20,000시간 이상 - 대기전력 : 총소비전력 3% 이하
		지능형 조명 기기 제어 모듈 설계 및 제어 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 기존 조명 대비 에너지 절약률 10% 이상 - 센서 Resolution : 1024단계 이상 - 조명제어단계 : 10bit 이상
		조명시스템관리 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 조명기기 자체 고장 진단 정확도 : 95% 이상 - 조명기기 고장 진단 항목 : 4개 이상 - 동시 모니터링 조명 기기 개수 : 250개 이상 - 에너지 절전량 분석 정확도 : 95% 이상
08 소형 열병합 기술	01 스털링 엔진 열병합발전 기술	고효율 스털링 엔진 설계 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 전기효율 : 10% 이상(10kW 이하급), 18% 이상(10kW 이상급) - 저공해 연소기 기술 : NOx 배출농도 15ppm 이하 @15% O2, 도시가스 연료 기준 - 스털링엔진 밀봉 기술 : 6×108 mbar·l/sec
		시스템 통합 최적화 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 종합효율 : 85%(10kW 미만급), 80%(10kW 이상급) - 소음저감기술 : < 50dB@1m (10kW 미만급), < 68dB@1m (10kW 이상급) - 통합제어 및 안전성 기술 보유 - 최적 패키징 기술 보유
	02 소형가스터빈 열병합발전	고효율 소형 가스터빈 설계 및 제작 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 전기효율 : 25% 이상(전기출력 150kW 이하), 30% 이상(전기출력 150kW 이상) - 질소산화물배출 : 50ppm 이하 @15% O2
		고효율 전력변환 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 주파수 : 60Hz(내수용) 또는 50Hz(일부 수출용) - 주파수변동률 2% 이내 - 전력변환효율 90% 이상
		가스터빈 Gen-set Package 기술 및 시스템 최적화 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 85dBA@1m - 흡/배기소음기 설계기술 및 Enclosure 설계기술 - 종합효율 70% 이상 - 시스템 통합제어 및 계통 연계
	03 가스 엔진 열병합 발전	고효율 가스엔진설계 및 제작 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 전기효율 : 20% 이상(5kW 미만), 28% 이상(100kW 미만), 30% 이상(100-500kW), 33% 이상(500kW 이상) - 질소산화물배출 : 50ppm이하 @ 15% O2
		고효율 발전기 설계 및 제작기술	- 효율 : 88% 이상(100kW 미만, 93%이상(100kW ~ 500kw미만), 95%이상(500kw이상)
		시스템 Package 및 최적화 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] - 소음기준 : 55dBA@1m 이하(5kW 미만), 90dBA@1m 이하(5kW 이상) - 종합효율 80% 이상 - 가스엔진 및 발전기, 시스템 통합제어기능
09 에너지 다소비 기기 및 산업공정 고효율화	01 시멘트 제조공정 고효율화 기술	대체연료 활용 기술	- 연료대체율 15% 이상(소성로별)
		냉각기 열회수 기술	- 열 회수율 65% 이상
		산소부하 연소 기술	- 산소부하 연소기술 적용 여부
		혼합재 적용 기술	- 혼합재 대체 시멘트 제조 여부(혼합재 사용량 40% 이상)
	02 제철 제조공정 고효율화 기술	코크스 건식냉각(CDQ) 기술	- 코크스 건식냉각 기술(CDQ)적용 여부
		Top-pressure recovery turbine (TRT) 기술	- Top-pressure recovery turbine(TRT) 기술 적용 여부
		고로 폐플라스틱 투입 기술	- 고로 원료저감 15% 이상
		고로 미분탄주입(PCI) 기술	- 150 kg/t-pig iron 이상
		전기로 scrap 예열 및 연속장입 기술	- 전력원단위 350 kWh/t-steel 이하
		Hot charge Rolling 및 Hot direct Rolling 기술	- HCR율 50% 이상 (550℃이상 소재)
	03 제지 제조공정 고효율화 기술	고백색 탈묵 펄프 생산 기술	- ISO Brightness 59% 이상
		고백색 열기계 펄프 생산 기술	- ISO Brightness 59% 이상
		바이오매스 열병합 연계 효율 향상 기술	- 바이오매스열병합발전설비 연계 가동율 85% 이상
		용수절감 기술	- 용수사용량 15 m3/T
	04 공업로 고효율화 기술	공연비자동제어	[아래의 요소 항목 모두 만족할 것] - 배가스 중 O2 2.0% 이하 - 유해가스(NOx, CO) 환경규제치 이하
		배열회수 기술	[고온배가스 회수기술] - 희석공기 공급 여부 [저온배가스 회수기술] - 250℃ 이하 배열회수 설비 여부
		산소연소 기술	- 연료절감 25% 이상(일반적인 recuperator 이용 공기예열 버너 대비)
		축열연소 기술	- 연료절감 20% 이상(일반적인 recuperator 이용 공기 예열 버너 대비)
		진공침탄로 기술	[아래의 요소 항목 모두 만족할 것] - 후처리 설비규모 1/3 수준 감소 - 생산성 20% 이상 증대 - 효율 15% 이상 증대 - 균일 침탄 30% 이상 향상(전체 상압식 침탄로 대비)
		저 NOx 버너 기술	- 해당 공정에서 규제치의 1/2 이하 NOx 배출 성능
	05 건조기 고효율화기술	폐열 회수형 건조기술	[아래의 요소 항목 모두 만족할 것] - 폐열회수 설비적용 여부 - 폐열회수율 40% 이상
		진공 건조기술	- 기존 열전도 건조기술 대비 10% 효율 향상
		복사파 건조기술	- 기존 열풍건조기술 대비 20% 건조속도 향상
		복합 건조기술	- 기존 건조기술 대비 20% 효율 향상
		재생/미활용연료를 이용한 건조기술	[아래의 요소 항목 모두 만족할 것] - 재생/미활용 연료사용률 30% 이상 - 유해가스(NOx, CO) 환경규제치 이하
	06 보일러·연소기기 고효율화 기술	보일러 고효율화 기술	- 해당 기술이 적용된 제품의 고효율 기자재 인증 보유
		고효율화 기술	[아래의 요소 항목 모두 만족할 것] - 해당 기술이 적용된 고효율 기자재 인증 보유 - 배열회수 열교환기 등 핵심부품의 효율향상 기술적용 여부
		저 NOx 버너 기술	[아래의 요소 항목 모두 만족할 것] - 저 NOx 버너 인증 기준 이하 - 가스연료 : 배기가스 중 O2 농도 3.5% 이하 운전 여부 - 공연비 제어 기술 적용 여부
		대체/미활용 연료 적용 기술	[아래의 요소 항목 모두 만족할 것] - 바이오매스 등 대체/미활용적용보일러의 고효율화 기술 보유 - 유해 가스 발생량의 환경 규제치 이하 만족
	07 전동기 고효율화기술	전동기 고효율화기술	[아래의 요소 항목 모두 만족할 것] - 해당 기술이 적용된 제품의 고효율 기자재 인증 보유 - KS표준 유도전동기 대비 에너지 효율 4% 향상
	08 조명기기 고효율화기술	조명기기 고효율화기술	[아래의 요소 항목 모두 만족할 것] - 해당기술이 적용된 제품의 고효율기자재 인증 보유 - LED, 무전극램프, HID, CNT, OLED에 관한 녹색인증 핵심기술 보유
	09 냉난방기기 고효율화 기술	냉난방기기 고효율화 기술	- 해당 기술이 적용된 제품의 고효율기자재 인증 보유 또는 에너지소비효율 1등급 획득
		열전냉각 기술	- 냉방능력 : COP 0.4 이상
	10 가전기기 고효율화 기술	가전기기 고효율화 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 해당 기술이 적용된 제품의 에너지 소비효율 1등급 획득 - 해당 기술이 적용된 제품이 대기전력저감프로그램 인증 획득
10 핵융합	01 핵융합장치기술	초전도자석 설계 및 제작 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - KSTAR 또는 ITER 초전도 도체(CICC) 제작 경험 보유 또는 대전류(50 kA 이상) 초전도 도체(CICC) 개발 기술 보유 - KSTAR 및 ITER 초전도 선재 설계 및 제작 경험 보유 또는 고임계밀도(1000 A/mm2 이상) 초전도 선재 개발 기술 보유
		열차폐체 제작, 표면 처리 공정 및 검사기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 스테인리스강 양면에 ․두께 5μm이상의 은도금 기술 보유 ․표면 열 방사율 0.05 이하 - KSTAR 또는 ITER 열차폐체 설계 또는 제작 경험 보유
		진공용기 설계, 제작 및 검사기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - SS 316LN 진공용기에 대한 ASME Section III에 따른 설계 및 제작경험 보유 - KSTAR 또는 ITER 진공용기 또는 포트 구조물 설계 또는 제작 경험 보유
	02 핵융합 에너지 변환 및 수송 계통	블랑켓 설계, 제작, 냉각기술	- 중성자 차폐 기술 보유 [그리고 아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 열수력 장치 설계 및 제작기술 보유 - 냉각재 계통설계 및 해석 경험 보유
		디버터 설계, 제작 및 냉각기술	- 고열부하 장치 냉각기술 보유 [그리고 아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 열수력 장치 설계 및 제작기술 보유 - 냉각재 계통설계 및 해석 경험 보유
		고온 구조재, 기능소재, 차폐체 재료 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 저방사화 및 고온 구조재료(FM강, ODS강, SiC/SiC 복합재) 동종재료 개발기술 보유 - 세라믹 재료(SiC, 리튬세라믹 페블, 그래파이트 페블) 개발 및 코팅기술 보유 - 중성자 차폐 재료 기술 보유 - 이종금속 접합(W/FM강 접합(HIP 등), FM/FM강(E-beam 등), W합금/SUS접합(HIP 등)기술 보유
	03 핵융합 플라즈마 가열 및 진단 계통	중성입자빔 장치 부품 설계, 제작 기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] - KSTAR 또는 ITER 장치의 중성입자빔 장치 설계 및 제작 경험 보유 - 입사 에너지 100 keV 이상 갖는 중성입자빔 장치 설계 및 제작 경험 보유
		고주파 입사기 부품 설계, 제작 기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] - KSTAR 및 ITER의 고주파 가열 및 전류 구동장치 개발 경험 보유 - 동장치 이상의 성능을 보유한 장치 개발 경험 보유
		자기방식 진단 기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] 핵융합장치 에서의 사용을 목적으로 한 - Magnetic Probe 개발 경험 보유 - Flux loop 개발 경험 보유 - Diamagnetic loop 개발 경험 보유 - Locked mode coil 개발 경험 보유 - Mirnov coil 개발 경험 보유 - Halo current monitor 개발 경험 보유
		플라즈마 밀도, 온도, 전류 진단 기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] 핵융합장치 에서의 사용을 목적으로 한 - 밀리미터파 간섭계 개발 경험 보유 - 원적외선 간섭계 개발 경험 보유 - Thomson 진단계 개발 경험 보유 - X-ray crystal spectrometer 개발 경험 보유 - Rowgowski coil 개발 경험 보유 - ECE (Electron Cyclotron Emission) 진단계 개발 경험 보유 - CES (Charge Exchange Spectrometer) 진단계 개발 경험 보유 - MSE (Motional Stark Effect) 진단계 개발 경험 보유 - MIR (Microwave Imaging Reflectometer) 진단계 개발 경험 보유 - BES (Beam Emission Spectrometer) 진단계 개발 경험 보유 - Backscattering PCI (Phase Contrast Imaging) 진단계 개발 경험 보유
		불순물 및 방사파 진단 기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] 핵 융합장치 에서의 사용을 목적으로 한 - Visible Spectrometer 개발 경험 보유 - VUV Spectrometer 개발 경험 보유 - Bolometer 개발 경험 보유 - X-ray monitor 개발 경험 보유
		중성자 측정 기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족] - 핵 융합장치에서의 사용을 목적으로 한 중성자 계측 장치 개발 경험 보유 - 핵 융합장치에서의 사용을 목적으로한 중성자 계측장치 제작 기술 보유
	04 핵융합 플라즈마 수소 연료 주기 계통	연료주입장치 부품 제작, 시험 및 운전기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] - 고온 플라즈마 발생장치 연료 주입 기술 보유 - 고체수소(또는 수소동위원소)연료 제조 및 취급기술 보유
		진공배기시스템 부품설계, 제작 기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] - KSTAR 진공배기시스템 설계 및 제작, 설치 경험 보유 - 대용량 고진공배기펌프 개발 경험 보유
		연료정제 및 수소동위원소 분리 기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] - ITER 연료주기 계통설계 경험 및 장치제작 경험 보유 - 수소흡장금속 제조 및 취급기술 보유 - 수소침투 방지 및 코팅기술 보유 - 수소동위원소 계량장치 및 측정장치 기술보유
	05 핵융합 실증플랜트 운전 보수유지	대형 핵융합 장치 조립장비 설계 및 제작기술	[아래의 요소항목 모두 만족할 것] - KSTAR 혹은 ITER 주장치의 조립 절차 수립 가능 - 청정분위기에서 300톤 이상 중량물을 운송, 직립, 회전, 수평이동하여 좁은 공간에서 거치, 조립하는 장치를 개발할 수 있는 능력보유
		핵융합 실증플랜트 시뮬레이터 기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] - 실시간 동적 시뮬레이터 개발을 위한 가상현실 기술 및 3D CAD 기술 등의 설계 자동화 기술 및 첨단 IT 기술 및 경험 보유 - 원자력발전소의 인적 오류 예방 설계 기술과 MMI 설계기술 및 수행 경험 보유
		핵융합 실증로 노내기기 원격교체 및 보수 기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] - 노내 대구경 배관의 원격 자동 절단, 용접 부위가공 및 용접을 위한 인공지능형 로봇개발 기술 보유(최대구경 및 두께 : 16인치 SCH 160 ; 다양한 구경의 배관: 4인치, 6인치, 8인치, 12인치 Sch 80 이상; 용접방법: Laser 또는 Electronic Beam Welding) - 모듈화된 블랑켓 및 디버터의 원격 정밀자동탈부착을 위한 인공지능형 로봇개발 기술 보유 (규격: 1m x 1m x 70cm, 무게 : 약 2톤) - 용접부위에 대한 원격정밀 자동 비파괴검사(VolumetricTest)를 위한 인공지능형 로봇설계 및 제작기술 보유 - 핵융합 실증로 노내기기 및 배관의 모듈

03. 첨단수자원

중분류	소분류	핵심(요소)기술	기술수준
01 자연 친화적 하천 관리	01 하천환경 조사/평가	하천환경 평가 기술	- 평가항목은 물리, 수질 및 생물환경을 포함하고 그 중 30%이상 반영하며, 생물평가는 최소 식물과 어류를 포함한 3종의 항목반영
		첨단 하천 수리 해석 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 하천 수리(수위)해석 기술 정확도 90% 이상 확보 - 하상변동 예측 기술은 단기 및 장기 하상 변동 예측 포함
		하도 특성, 생물, 화학 조사 기술	- 환경영향 평가시 관련 측정항목 80% 이상 반영 여부
		생태 수리수문 해석 기술	- 기술에 식생 영향 반영 및 생태 유량 산정 포함 여부
	02 홍수터 보전·복원	수목 식재 및 유지관리 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 도입 식생의 천이 확보 방안 수립 여부 - 하천 원식생 구성 수목 식재 50% 이상 - 수목 식재시 수리 안정성 확보 방안 수립여부
		폐천/구하도 보전/복원 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 하천 원식생 50% 이상 반영 시공 여부 - 구하도 복원에 대한 수리적 안전성 검토 여부 - 생태 다양성 회복에 대한 확보방안 수립 여부
		친환경 천변저류지 조성 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 하천 원식생 구성 수목 식재 50% 이상 - 도입 식생의 천이 확보 방안 수립 여부 - 홍수시 저류능력에 대한 안정성 검토 여부 - 평상시 유지관리 및 공간활용에 대한 수립방안
		육역학 관리기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 인위적인 하천교란에 의해 자연하도가 육지화 되는 현상을 최대 20% 이내 - 퇴사의 적절한 제어 방안 수립여부 - 하도의 수리적 안정성 검토 여부
	03 자연 친화적 하도 조성	생태 호안 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 생태적 연속성 고려 여부 - 치수 안전성 고려 여부 - 생태적 수질개선 고려 여부 - 친수 공간 개선 고려 여부 - 친환경 소재 50% 이상 사용 - 홍수 시 호안부 안정성 확보(홍수 시 3m/sec 이상에서의 안정성 확보) - 생태환경요소(물리적 구조, 수환경, 생물 서식군 등) 안정성 확보방안 수립
		자연 하안 조성 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 생태적 연속성 고려 여부 - 치수 안전성 고려 여부 - 생태적 수질개선 고려 여부 - 친수 공간 개선 고려 여부 - 친환경 소재 50% 이상 사용 - 홍수 시 조성기술의 안정성 확보(홍수 시 3m/sec 이상에서의 안정성 확보) - 생태환경요소(물리적 구조, 수환경, 생물 서식군 등) 안정성 확보방안 수립 - 자연하안 조성 전후 생태성 향상 여부
		친환경 횡단 구조물 설계 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 생태적 연속성 고려 여부 - 치수 안전성 고려 여부 - 생태적 수질개선 고려 여부 - 친수 공간 개선 고려 여부
		경관 생태 조성 설계 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 생태 네트워크와 하천환경이 연결된 설계기술 반영 여부 - 친수공간 조성 설계기술 반영 여부 - 유지관리방안 수립 여부
	04 생물 서식환경 조성	하천 생태유량 평가 및 확보 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 하천 생태유량 평가 정확도 80% 이상 - 연중 대상하천 평수위 유량 50% 이상 확보기술
		생물 서식처 조성 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 원생태계 구성 요소(동물, 식물) 80% 이상 조성 - 치수 안정성 고려 여부 - 유지관리 방안 수립 여부 - 친환경 소재 50% 이상 사용 - 홍수 시 서식처 안정성 확보(홍수 시 3m/s 이상에서의 안정성 확보) - 생태환경요소(물리적 구조, 수환경, 생물 서식군 등) 안정성 확보방안 수립 - 유지관리 방안 수립 여부
		샛강 및 습지 조성 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 원생태계 구성 요소(동물, 식물) 80% 이상 조성 - 치수 안정성 고려 여부 - 유지관리 방안 수립 여부 - 친환경 소재 50% 이상 사용 - 홍수 시 기술 안정성 확보(홍수 시 3m/s 이상에서의 안정성 확보) - 생태환경요소(물리적 구조, 수환경, 생물 서식군 등) 안정성 확보방안 수립 - 유지관리 방안 수립 여부
		생물 이동통로 조성 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 원생태계 구성 요소(동물, 식물) 80% 이상 조성 - 치수 안정성 고려 여부 - 유지관리 방안 수립 여부 - 친환경소재 50% 이상 사용 - 생태환경 인자 확보방안 수립 - 유지관리 방안 수립 여부
		사주 및 하상 복원 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 원 생태계 구성 요소(동물, 식물, 지형) 70% 이상 반영 설계 및 시공 여부 - 치수 안정성 고려 여부 - 유지관리 방안 수립 여부 - 친환경소재 50% 이상 사용 - 홍수 시 기술 안정성 확보(홍수 시 3m/s 이상에서의 안정성 확보) - 생태환경요소(물리적구조, 수환경, 생물서식군 등) 안정성 확보방안 수립 - 유지관리 방안 수립 여부
02 담수 플랜트	01 차세대 해수담수화 플랜트	고효율 해수담수화 플랜트 설계 기술	- 전체 플랜트 회수율 40% 이상 및 보론 제거율 80% 이상 (해수 수온 25℃ 기준)
		해수 담수화 공정 에너지 절감 기술	- 담수 생산량 당 에너지소비량 5,000 m3/d 규모 이하의 플랜트에서는 4kWh/m3 이하, 5,000 m3/d 규모 이상의 플랜트에서는 5 kWh/m3 이하 (해수수온 25℃ 기준) (전처리와 역삼투 공정, 후처리 공정에 필요한 에너지의 합을 기준으로 함(취수와 공급에 필요한 에너지 제외))
		해수 담수화 역삼투 막오염 저감 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 전처리 기술의 경우, 생산수질 SDI 3 미만 - 역삼투막 유지관리기술의 경우, 표준화된 막투과유량의 감소율이 연 10% 미만
		차세대 담수화 하이브리드 공정기술(RO/FO/MD/MR 조합기술 등)	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 담수 생산량당 에너지 소비량 2.5 kWh/m3 이하(해수수온 25°C 기준) * 탈염공정에 필요한 에너지를 기준으로 함 (취수, 전처리, 후처리, 담수공급에 필요한 에너지제외) - 2개 이상의 단위공정을 조합한 공정
	02 신재생 담수 플랜트	신재생 에너지를 활용한 담수화 플랜트 에너지 대체 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 신재생에너지에 의한 담수화 공정의 에너지 대체율 20% 이상(해수수온 25℃ 기준) - 탈염 공정에 필요한 에너지를 기준으로 함(취수, 전처리, 후처리, 공급에 필요한 에너지 제외) - 신재생에너지는 태양열, 태양광, 풍력, 폐열, 조력, 파력, 염도차, 온도차 에너지 등을 포함
03 자연 재해 대응 시스템	01 홍수방어시설	홍수조절지 설계기술	- 조절지 안전성 10% 제고, 95% 신뢰도 설계범위
		제방 설계 및 시공 기술	- 설계홍수량 대응 안전성 10% 제고, 95% 신뢰도 설계범위
		지상 및 지하 저류지 설계기술	- 저류지 안전성 10% 제고, 95% 신뢰도 설계범위
		지상 및 지하 방수로 설계기술	- 방수로 안전성 10% 제고 및 95% 신뢰도 설계범위
	02 홍수 대응․관리 시스템	홍수정보 영상화 예측/관리 기술	- 영상/기상자료 수신 후 홍수 예측 정확도 10% 제고
		홍수 통합 관리 시스템 구축 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 홍수 예측 정확도 10% 제고 - 홍수관리효율성 10% 제고
	03 물 부족 대응 시스템	물 부족 취약성/피해 평가 기술	- 권역별 물 부족 취약성/피해 평가시스템 구축(위험 감지 시스템)
		물 부족 감시·예측 기술	- 물 부족 감시·예측 기술 정확도 10% 제고
		다단계 하천수 조절에 의한 수자원 확보기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 권역별 수자원 확보 기여도 제고 - 하류유역 영향 최소화 반영
		수자원 효율적 분배 기술	- 권역별 단수 및 제한급수 저감률 10% 제고
	04 기후 변화 평가․예측․적응	기후변화 대응 홍수 취약성 평가 및 저감 관리기술	- 홍수발생 취약 지점 평가 및 관리체계 개선 유무
		기후변화 대비 수문변동 해석 기술	- 수문 변동량 해석 오차 범위 10% 제고
		국지성 강우예측 기술을 이용한 첨단 홍수예보 체계구축 기술	[아래의 요소 항목 중 필수조건 외에 1개 이상 만족할 것] - 집중호우에 대한 홍수예보 시스템 구축유무(필수조건) - 이상강우 예측 정확성 10% 제고 - 홍수예측 정확도 10% 제고
		기후변화 대비 재해관리 시스템	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 재해피해경감(저감)률 10% 제고 - 재해 우심지역 관리시스템 유무
	05 자연재해 피해예측 및 저감	가뭄 평가 예측 / 관리 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 가뭄 피해 지수 예측 오차 10% 제고 - 가뭄 피해 저감률 10% 이상 제고 - 비구조적 가뭄해석 기술 정확성 10% 제고
		홍수 피해 저감 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 홍수 피해 지수 예측 오차 10% 제고 - 홍수 피해 저감률 10% 이상 제고
04 통합 수자원 관리	01 IT/GIS 기반 수자원 정보 시스템	첨단 수자원 정보 모니터링 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 계측자료 정확도 90% 제고(실시간 물관리 시스템과의 정확도 검증) - IT 융복합/활용도 50% 이상
		첨단 수자원 정보 센서 네트워킹 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - IT기반 수자원 모니터링 센서 네트워킹 활용도 30% 이상 - 계측자료의 네트워킹 시스템 표준화 90% 제고
		수자원 지리 정보 시스템 활용 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 수문/수리/수질 해석모형과의 연계시스템 개발 및 구축(전/주/후처리 과정의 일원화) - 국내기술 활용도 50% 이상 제고
		첨단 수자원 정보 수집, 관리, 활용기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 수자원정보시스템의 DB구축 활용도 70% 이상 - 수자원데이터모델의 표준화정도 90% 이상 - 클라우드컴퓨팅 기반 수자원 DB시스템 구축 정도 50% 이상
	02 유역물 해석	지표수 - 지하수 통합해석 및 관리 기술	- 이수안전도를 고려한 하천수 대비 지하수 이용률 30% 이상 반영
		지하댐 건설에 따른 통합수문해석 기술	- 전체 저류량 대비 가용수량의 활용률 30% 반영 여부
		통합 유역 물순환 정량화 기술	- 유역수문지도 작성 및 활용율 70% 이상
		유역/하천/지하수 수질해석기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 시군별 단위유역/소유역 해석기술, 유역수질지도 작성 및 활용률 70% 이상 - 유역-하천-지하수 수질해석 연계시스템 구축 70% 이상
	03 수자원 평가 및 관리	유역 물순환 지속가능성 진단 모형	- 유역변화에 따른 계절별/연별 물순환 평가시스템 수행과 시스템 정확도 70% 이상 반영
		지속가능한 유역 수자원 개발 가능량 산정기술	- 하천의 갈수량을 고려한 지속적인 지표수 및 지하수 확보 가능성에 대한 검증
		통합수자원 평가·관리 ·계획 모형	- 국가수자원장기계획 반영 여부에 대한 모형 검증 여부
		최적 댐 등 수공구조물 연계운영 기술	- 댐 연계에 따른 이수안전도 10% 제고
		물 이용 효율 평가 기술	- 물 이용효율 10% 제고
		물 이용 시설 관리 기술	- 물이용 시설 관리 효율 10% 증대
	04 Smart Water Grid	수자원 활용을 위한 최적 수 처리 조합공정 기술	[아래의 요소 항목 중 2개 이상 만족할 것] - 수 처리 공정에 대한 에너지 효율 10% 향상 - 수자원 및 대체수자원(능동형 수자원) 조합공정성능의 기존 기술 대비 15% 향상 - 공정비용 및 유지관리비 10% 이상 절감 - 기술의 사업화 성공률 70% 이상 달성
		지능형 신도시 멀티 워터루프 운영 기술	[아래의 요소 항목 중 2개 이상 만족할 것] - 물 생산에 대한 에너지효율 10% 이상 향상 - 그리드 단위의 수자원자립율 10% 이상 향상 - 시설비용 및 유지관리비 10% 이상 절감
		지역의 물 부족 위험 평가기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 하천의 하도특성과 도시지역 내 하수도 특성 반영 가능 - 수원관리 및 취수 체계 개선 효과 10% - 지능형 물 부족 취약성 예측/평가 신뢰도 90% 이상 - 스마트 워터루프 기술과 연계활용 가능
		지능형 물 수급 정보 통합관리 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 물 수급 정보관리/제공체계의 고도화 여부 - 지능형물수급정보 활용도 30% 이상
		ICT 기반 AMI 네트워크 구축 및 물정보 서비스 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 매시간 미터링 데이터 수집 및 수집율 95% 이상 달성 - 지원센서 노드 수 500대 이상 달성 - 저전력 양방향 서비스 가능
05 수계 수질 평가/관리	01 인공위성 활용 수질 모니터링 시스템	지구관측 인공위성 기반 환경오염 광역적 모니터링 기술	- 표층수온 관측정확도 80% 이상 확보(측정오차 ± 0.5℃이내 또는 95% 신뢰수준)
		수질오염인자 측정 위성 탑재용 광학센서	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - Accuracy BOD ± 1.0mg/L 이하 (검출한계 2.0mg/L 이하) - Accuracy T-N ± 0.5mg/L 이하 (검출한계 0.1mg/L 이하) - Accuracy T-P ± 0.1mg/L 이하 (검출한계 0.01mg/L 이하)
		이동 오염원 정보 추출 및 경로 파악 기술	- 정보추출정확도 : ±2 m
		GIS 기반 시 ․ 공간 다차원 영상 및 센서 데이터 시각화 기술	- 실시간 자료 업데이트 속도 : 1분 이내
		시․공간 데이터 베이스 구축 기술	- 시간·공간 2차원 자료 구축 활용 여부와 데이터 이용률 60% 이상
		통합 GIS 정보기반 의사 결정 시스템 구축 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 자료취합속도 : 5초 이내 - 자료처리속도(BOD 기준) : 1분 이내
	02 지상 수질 모니터링 시스템	지상 관측소용 오염 물질 센싱 개발 기술	- BOD, COD, T-N, T-P, pH, SS 표준 농도와 센싱 농도의 상관성 : r2 ≥ 0.85 (regression coefficient)
		오염 물질 센서 통합 플랫폼 설계 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 실시간 오염 물질 자료 수집 정보 시스템 설계 기술 확보 여부 - 실시간 수질 정보 처리 속도 : 5초 이내
		유비쿼터스·RFID 기술적용 오염물질 센싱 기술	- BOD, COD, T-N, T-P, pH, SS 표준농도와 센싱농도의 상관성 : r2 ≥ 0.85 (regression coefficient)
	03 상 · 하수 관망 유량/오염도 모니터링 시스템	상․하수관망 무인 관측 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상을 만족할 것] - 유무선 무인 관측기술 적용 - 누수율 5% 이상 저감
		GIS 활용 모니터링 시스템 설계 기술	- 실시간 관망 현황 모니터링 관측 기술 확보여부 : 자료전송 지연시간 5분 이내
		수요량 예측기반의 통합수 처리 감시 운영기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 장·단기 용수 수요량 예측 - 실시간 최적 약품 투입량 제어기술 - 취·송수 자동제어 기능 구현 여부 - 웹기반 통합감시 및 운영기술(현장 운영실적 보유)
	04 오염 하천 정화	자연형 하천 정화 기술	- 제거율 BOD=50%, T-N=40%, T-P=30% 이상
		현장 적용 하천 정화 장치 기술	- 제거율 BOD=50%, T-N=30%, T-P=20% 이상 - 유지관리 방안 수립 여부
		자연 토양 정화 및 하상 여과 기술	- 최소 함양률 25% 이상, 용량 1,000톤/일 이상
		로봇 수중 정화기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] 부품 국산화율 80% 이상 수체 : 제거율 BOD=50%, T-N=30%, T-P=20% 이상 Sediment : 제거율 BOD=50%, T-N=40%, T-P=50% 이상
		비점 오염원 관리기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 제거율(장치형) : TSS 40%, BOD=30%, T-N=20%, T-P=30% 이상 - 제거율(자연형) : TSS 40%, BOD=30%, T-N=10%, T-P=20% 이상
		하천․호소 물 순환 기술	- 기존 성능 대비 10% 이상 향상
	05 유해물질 위해성 센싱 시스템	on-time/on-site 유해물질 센서 개발기술	- 표준농도와 상관성 r2 ≥ 0.90 (regression coefficient)
		생태 위해성 평가 및 환경 생태계 영향 평가 기술	- 생태독성도 vs 위해성 상관성 : r2 ≥ 0.90 (regression coefficient)
06 해양 수자원	01 해양용존 리튬	고성능 리튬 흡착제 제조 및 추출기술	- 흡착능 25 mg-Li/g-ads. 이상
		리튬 흡/탈착 공정 기술 및 시스템	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 흡착제 재생가능 - 회수율 80% 이상 - 농축 에너지 효율 극대화 및 최소화
		고순도 리튬 화합물 제조 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 고순도 탄산리튬 순도 99.5% 이상 - 탄산리튬에 포함된 불순물 전체 함량 3ppm 이하
	02 심층수	심층수 담수화 경도조절 기술	- 총 경도 300mg/l 이하
		심층수 미네랄 성분 분리 추출기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 사용 에너지 30% 이상 저감 - 총 경도 300mg/l 이하의 미네랄 수 제조 시 먹는 물 수질기준 항목 (염소, 보론, 황산 등) 충족 - 미네랄 염 제조 시 해당 미네랄의 함량 순도 60% 이상 분리 추출
		심층수 열 이용 시스템 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - COP 4.19(난방), 6.23(냉방) 이상의 히트펌프 시스템 기술 (KS, NRGT 시험조건 기준) - 티타늄 수준의 열교환(21.9W/m·K) 성능 및 강도(인장강도 140MPa, 전단강도 43.0GPa 이상), 내마모도 시험(ASTM D 3884 기준) 전후 중량차를 가지고 10년 이상의 해수 내부식성 (염수분무시험(KS D9502)기준)을 가지는 신소재 열교환기 제조기술 - 물리적 세정방식 등 환경영향이 없는 방식으로 분해, 세척없이 세정 후 오염계수 (fouling factor, Rf)가 세정전보다 20% 이상 저감될 수 있는 열교환기 세정시스템 기술 - 해양심층수 직접냉방 또는 히트펌프 냉난방 시스템의 설계 또는 시공에 대한 실적(정부지원[주관]사업) 2건 이상이거나 실적누계 150RT(525kW) 이상의 해수 냉난방 시스템 설계 및 시공기술
		심층수 취수 시스템 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 유량 200㎥/hr 이상 - 취수 시스템 설계 및 유지보수를 위한 소프트웨어 보유
		수온 조절 및 제어 기술	- 에너지 절감 효과 10% 이상
		심층수 이용 농작물 생장제어 및 청정생산 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 기능물질 30% 이상 증가 - 농약사용 50% 이상 절감 - 식물생장조절제 30% 이상 절감
07 고효율 농어촌 용수 자원	01 농어촌 용수 고도이용 (농업용수관리 시스템)	농어촌 용수자원 물 수지 해석 및 확보 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 농어촌용수 총량의 10% 이상 확보 - 농어촌용수 이용가능수량 10% 이상 확보 - 에너지 소비량 10% 이상 절감 및 대체 확보 - 현재 농어촌용수 손실량의 10% 이상 저감 - 탄소발생량 10% 이상 저감
		농어촌용수 적정 이용 및 물 절약 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 농어촌용수 총량의 10% 이상 확보 - 농어촌용수 이용가능수량 10% 이상 확보 - 에너지 소비량 10% 이상 절감 및 대체 확보 - 현재 농어촌용수 손실량의 10% 이상 저감 - 탄소발생량 10% 이상 저감
		농어촌용수 누수저감 및 이용 효율 개선 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 농어촌용수 총량의 10% 이상 확보 - 농어촌용수 이용가능수량 10% 이상 확보 - 에너지 소비량 10% 이상 절감 및 대체 확보 - 현재 농어촌용수 손실량의 10% 이상 저감 - 탄소발생량 10% 이상 저감
		농어촌용수 재이용 및 다목적 이용 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 농어촌용수 총량의 10% 이상 확보 - 농어촌용수 이용가능수량 10% 이상 확보 - 에너지 소비량 10% 이상 절감 및 대체 확보 - 현재 농어촌용수 손실량의 10% 이상 저감 - 탄소발생량 10% 이상 저감
	02 농어촌 수리시설 개선	노후 농어촌용수 시설 리모델링 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 농어촌용수 총량의 10% 이상 확보 - 농어촌용수 이용가능수량 10% 이상 확보 - 에너지 소비량 10% 이상 절감 및 대체 확보 - 현재 농어촌용수 손실량의 10% 이상 저감 - 탄소발생량 10% 이상 저감
		다목적 농어촌용수 저수지 설계 및 조성 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 농어촌용수 총량의 10% 이상 확보 - 농어촌용수 이용가능수량 10% 이상 확보 - 에너지 소비량 10% 이상 절감 및 대체 확보 - 현재 농어촌용수 손실량의 10% 이상 저감 - 탄소발생량 10% 이상 저감
		농어촌용수 친환경 수로 설계 및 조성 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 농어촌용수 총량의 10% 이상 확보 - 농어촌용수 이용 가능수량 10% 이상 확보 - 에너지 소비량 10% 이상 절감 및 대체 확보 - 현재 농어촌용수 손실량의 10% 이상 저감 - 탄소발생량 10% 이상 저감
		농어촌 양·배수장 에너지 이용기술 다원화 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 농어촌용수 총량의 10% 이상 확보 - 농어촌용수 이용가능수량 10% 이상 확보 - 에너지 소비량 10% 이상 절감 및 대체 확보 - 현재 농어촌용수 손실량의 10% 이상 저감 - 탄소발생량 10% 이상 저감
		농어촌 용수 수문·물고 자동화 및 제어 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 농어촌 용수 총량의 10% 이상 확보 - 농어촌 용수 이용가능수량 10% 이상 확보 - 에너지 소비량 10% 이상 절감 및 대체 확보 - 현재 농어촌용수 손실량의 10% 이상 저감 - 탄소발생량 10% 이상 저감
		친환경 시설관리 및 복원 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 농어촌 용수 총량의 10% 이상 확보 - 농어촌 용수 이용가능수량 10% 이상 확보 - 에너지 소비량 10% 이상 절감 및 대체 확보 - 현재 농어촌용수 손실량의 10% 이상 저감 - 탄소발생량 10% 이상 저감
	03 농어촌 용수 관리 시스템	농어촌 용수 수리시설 자동제어 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 농어촌용수 총량의 10% 이상 확보 - 농어촌용수 이용가능수량 10% 이상 확보 - 에너지 소비량 10% 이상 절감 및 대체 확보 - 현재 농어촌용수 손실량의 10% 이상 저감 - 탄소발생량 10% 이상 저감
		IT융합 농어촌용수 관리기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 농어촌용수 총량의 10% 이상 확보 - 농어촌용수 이용가능수량 10% 이상 확보 - 에너지 소비량 10% 이상 절감 및 대체 확보 - 현재 농어촌용수 손실량의 10% 이상 저감 - 탄소발생량 10% 이상 저감 - IT 활용도 30% 이상
		실시간 작물환경을 고려한 농어촌 용수 관리 모델링 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 농어촌 용수 총량의 10% 이상 확보 - 농어촌 용수 이용가능수량 10% 이상 확보 - 에너지 소비량 10% 이상 절감 및 대체 확보 - 현재 농어촌 용수 손실량의 10% 이상 저감 - 탄소발생량 12% 이상 저감
		농업인 참여형 농어촌 용수 관리 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 농어촌 용수 총량의 10% 이상 확보 - 농어촌 용수 이용가능수량 10% 이상 확보 - 에너지 소비량 10% 이상 절감 및 대체 확보 - 현재 농어촌용수 손실량의 10% 이상 저감 - 탄소발생량 10% 이상 저감
	04 청정 농어촌 용수 공급 및 관리	농어촌용수 수질 개선 및 확보 기술	- 농어촌용수 저수지 현재 농도대비 10% TP 농도 저감 기술 - 농어촌용수 저수지 현재 농도대비 10% 클로로필a 농도 저감기술 ※ 기술적용 후 농업용수 수질기준 향상 및 유지 가능할 것
		작물별 적정 수질 및 수량공급기술	- 화학적 및 고도처리에 의한 수처리시 현 농도에서 50% 이상 수질 개선기술 및 중금속불검출 - 자연정화처리공법에 의한 수처리시 현 농도에서 30% 이상 수질 개선기술 ※ 수질항목은COD, TN, TP이며, 이 중 2항목의 처리 효율이 50% 이상이면 인정
		농어촌지역 지하수의 지속적 이용기술	- 수질기준 초과 지하수 농도 대비 50% 질산성 질소 농도 저감기술 - 중금속 오염지하수 농도 대비 농업용수 수질기준 이하 저감기술 ※ 수질항목은COD, TN, TP이며, 이 중 2항목의 처리효율이 50% 이상이면 인정
		농어촌용수의 수질 자동모니터링 기술	- 농어촌용수 저수지 유입수 농도 대비 50% 이상 수질 개선 기술 - 농어촌용수 저수지 유입수 농도 대비 30% 이상 수질 개선 자연정화기술 ※ 수질항목은 COD, TN, TP이며, 이 중 2항목의 처리 효율이 50% 이상이면 인정하며 중금속은 불검출일 것 - 농어촌용수 수질계측 정확도 90% 확보
	05 농어촌 가뭄 예측 및 피해 저감 기술	농업 가뭄 평가 및 예측 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 농어촌 가뭄 예보 및 해석 정확도 10% 이상 향상 - 농어촌 가뭄 피해저감 효율 10% 이상 향상
		농어촌지역 가뭄 해석 및 피해 저감 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 농어촌 가뭄 예보 및 해석 정확도 10% 이상 향상 - 농어촌 가뭄 피해저감 효율 10% 이상 향상
	06 농어업· 농어촌의 공익기능 향상 기술	농어촌의 환경 및 생태 다양성 확보기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 현재의 환경 또는 생태 다양성 대비 10% 이상 향상 - 용수구역단위 내에서 현재의 연간 토양유실량 대비 10% 이상 저감
		토양 유실량 및 탁수저감 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 현재의 환경 또는 생태 다양성 대비 10% 이상 향상 - 용수구역단위 내에서 현재의 연간 토양유실량 대비 11% 이상 저감
		토양 및 물 보전 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 현재의 환경 또는 생태 다양성 대비 10% 이상 향상 - 용수 구역단위 내에서 현재의 연간 토양유실량 대비 12% 이상 저감
08 고도 수 처리	01 하․폐수 처리 기술	하폐수 고도처리 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 방류수 수질 T-P < 1.0mg/L, T-N < 12mg/L (생물학적 처리공정) - 방류수 수질 T-P < 0.5mg/L, T-N < 10mg/L (생물학적+화학적 처리공정)
		저오염성 하수처리 분리막 기술	- 막 교환 주기 보장 : 7년 이상
		부산물 저감 고도 산화 기술	- 반응 부산물 저감 효율 (각각의 부산물 저감 효율 15% 이상) 또는 총 부산물 저감 효율 20% 이상
		오염 물질 처리 고효율 소재 합성 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 흡착용량 : 2 meq/g 이상 - 이온교환용량 : 2 meq/g 이상
		실시간 하․폐수 감시 제어 기술	- 하․폐수 처리를 위한 제어로직 작성 및 HMI를 통한 하․폐수처리 통합 감시, 제어 운영 : 실시간 데이터 수집 2초 이내
		약품, 원료 저감 기술	- 원료량 10% 이상 또는 약품량 20% 이상 절감기술로 방류수 수질은 아래의 해당 기준 만족 ・T-P < 1.0mg/L, T-N < 12mg/L (생물학적 처리공정) ・T-P < 0.5mg/L, T-N < 10mg/L (생물학적+화학적 처리공정)
		스크리닝 기술	- 하․폐수 전처리용 스크린 세정주기 기존 기술 대비 2배 이상 향상
	02 하․폐수 재이용 기술	하․폐수 처리수 재이용 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 용도별 용수 대체 비율 20% 이상 - 하폐수 처리 수 재처리수의 용도별 수질기준 만족
		살균(disinfection) 기술	- 총 대장균군(개/100㎖) 불검출
		하수로부터 인 등 유용 자원 회수 기술	- 유용자원 회수율 60% 이상
		맞춤형 분리막 기반 재이용 기술	- 일일 처리용량 500톤 이상으로 아래의 해당기준 만족 방류수 수질 T-P < 1.0mg/L, T-N < 10mg/L (생물학적 처리 공정) 방류수 수질 T-P < 0.5mg/L, T-N < 8mg/L (생물학적+화학적 처리 공정)
	03 이산화탄소 저 발생 수처리 기술	태양에너지 이용 정수 공정 설계 기술	- 기존 태양에너지 사용량 대비 태양에너지 사용량 10% 이상 향상
		저에너지 소비형 하수 처리 장치 설계 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 자연에너지, 미활용 에너지 등 이용 에너지 자립율 20%이상 향상 - 기존 에너지 사용량 대비 에너지 사용량 10% 이상 절감
		저전력 소비형 펌프 제작 기술	- 기존 펌프 대비 30% 이상 저감
	04 빗물 이용 장치	빗물 집수 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 환경부하 경감하는 집수면 개선 기술 - 양질의 빗물 집수 효율 10% 이상 향상 기술 - 도로, 주차장 등 포장면의 환경부하 저감형 빗물 집수 기술
		초기 빗물 배제 · 전처리 기술	[아래의 요소 항목 중 2개 이상 만족할 것] - 초기 빗물 내 오염물질의 선별 배제 또는 처리 기능 포함 - 빗물의 통수 능력에 영향이 없는 구조 - 무동력 또는 에너지 저감 효율 20% 이상 - 초기 빗물 내 오염물질(탁도 등) 50% 이상 제거
		빗물 저류 기술	[아래의 요소 항목 중 2개 이상 만족할 것] - 구조적 안정성 : 총 하중 30톤 이상 - 구조적 안정성 : 관벽에 작용하는 외압강도가 약 80톤/m2 이상 - 빗물 저장 효율(Void volume) : 콘크리트 60% 이상, 그 외 플라스틱 및 파형강 재질 등 90% 이상 - 빗물 월류수의 자연배수 여부 - 수질 개선 기능 등 환경성 향상 기술 포함 여부
		빗물 처리 기술	[아래의 요소 항목 중 2개 이상 만족할 것] - 빗물 회수율 90% 이상 - 탁도 2 NTU 이하 - 총 대장균군 500 cfu/100ml 이하 - 계절적 수요특성 및 간헐 운전이 가능한 분리(여과) 기술 - 막 교환 주기 5년 이상 - 에너지 저감효율 20% 이상 향상
		빗물 모니터링 및 통합 관리 시스템 기술	[각 분야별 아래의 요소 항목 중 2개 이상 만족할 것] ○ 빗물이용시설 계측 및 모니터링 분야 - 원격 모니터링 신뢰도 90% 확보 - 방수, 누전, 번개피해, 부식 등 외부 환경에 안정한 기술 - 실시간 데이터 업데이트 속도 1분 이내 - 저류조 및 처리시설의 경제적 수량·수질 계측 기술 - 실시간 모니터링 관리 기능 여부 ○ 빗물 통합 운영 및 관리 기술 분야 - 저에너지 빗물 송수·배수 기술 - 전원의 무정전화 시스템 구비 여부 - 용도별 소요 수량을 반영한 운영 관리 기술 - 다수의 빗물 이용시설 연계 운영 및 관리 기술 - 중수, 유출 지하수 등 기타 대체수자원 연계 운영 및 관리 기술
		빗물, 중수, 하수 처리수 연계 활용 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 빗물 이외에 중수, 하수 처리수, 유출 지하수 등과 연계 기술 - 용도별 용수 대체율 60% 이상
		빗물을 활용한 환경성 향상 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 용도별 용수 대체 비율 30% 이상 - 비 녹지면(포장면 등) 온도 평균 5℃ 저감 - 물 순환 개선 효과 20% 이상 향상
		빗물이용시설 설계 기술	[아래의 요소 항목 중 2개 이상 만족할 것] - 지역별 강수량 및 소요 수량을 고려한 적정 저류조 용량 산정 기능 - 용도별 소요 수량 산정 기능 - 물수지 제공 여부 - 수돗물 절약 및 빗물유출저감 효율 평가 기능 - 경제성 분석 기능 - 기타 의사결정을 지원하는 기능
	05 지능형 분리막 및 장착 시스템	저파울링 유기-무기 복합 세라믹 분리막 개발 기술	- 막 오염 속도 기존 대비 20% 저감
		분리막 표면 자가 활성화 polymer 소재 합성 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 기공분산도 : 97% 이내 - 막 오염 속도 기존 대비 20% 저감
		고밀폐성 중공사막 하우징 재질 및 성형 기술	- 피로 파괴 시간 : 9,000 시간 이상
		불소계 고분자 이용 고밀도 분리막 코팅 기술	- (30% 황산 기준) 내약품 특성 : 170 시간 이상
		PEO acrylate 코팅 및 중합 기술	- 물 접촉각(water contact angle) : 1도 이내
		미량 유해 물질 고도 분리 시스템 기술	- 미량유해물질 분리효율 : 98% 이상
		하·폐수 재활용 수자원 확보 기술	- 처리 수 재활용 효율 : 95% 이상
	06 정수 기술	운영 유지 관리(O&M) 지능형 자동 제어 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 전력 사용량 20% 이상 저감 - 유지 관리비 15% 이상 저감 - 운영 효율 15% 이상 향상
		유입수질별 분리막 여과 및 역세 주기 제어 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 분리막 운전 시간 10% 이상 연장 - 분리막 약품 세정 주기 50% 이상 연장 - 역세수량 40% 이상 저감
		분리막 오염 방지형 모듈 및 스키드 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 역세 세정주기 25% 이상 향상 - 역세 압력 20% 이상 저감 - 내압 강도 20% 이상 향상
		반응 최소화 고도 산화기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 페놀 분해효율 : 90% 이상 - TCE 분해효율 : 85% 이상
		복합소독 기술	- 미생물 비활성화 20% 이상 및 염소계 사용량 감소 20% 이상
		LED UV 소독기술	- 기존 UV공정 대비 에너지 절감 20% 이상
		잔류 과산화수소 측정 장치	- 과산화수소 측정농도 : 20 ppb 이하 측정가능
		오존분해속도 측정 장치	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 순간 오존소비량 측정가능 여부 - 오존분해속도 : 실시간측정 가능
		고농도 오존발생기 제작기술	- 원료가스(산소)대비 오존생산농도 10% 이상
		오존용해 기술	- 청수기준 오존용해도의 60% 이상
09 누수 방지 및 절수	01 상하 수도관 망 누수방지 기술	Inflow/Infiltration 및 누수 탐지기술	- 시설물 손상이 없고 기존 기술보다 20% 이상 탐지시간 단축
		상하수도관망 부식 방지 기술	- 기존 기술 대비 부식방지 성능 10% 이상 향상
		관망의 경제적 유지관리(보수) 기술	- 기존 기술 대비 유지관리(보수) 비용이 10% 이상 저렴
		내식성 및 내구성이 강한 상하수도 관망 제조기술	- KS 제품에 비해 내식성 및 내구성 10% 이상 향상
	02 물 수요관리 및 절수기술	절수형 수도 및 부속 시설 제조・시공	- 환경표지인증기준 만족
		절수형 양변기・소변기 및 부속 시설 제조・시공	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 양변기 및 부속시설은 별도의 시설을 설치하지 않고 사용수량이 4.8L이하일 것 - 소변기 및 부속시설은 물 사용량을 기존보다 50% 이상 절감
		물 수요관리 평가 시스템	- 기존 평가방법을 개선하여 최적화한 인자가 2개 이상
		PLC 통신용 SoC 기술	- 온실가스 감축량 20% 이상

04. 그린 IT

중분류	소분류	핵심(요소)기술	기술수준
01 LED	01 RGB LED 칩	고효율 blue LED 칩 제조기술(455±5nm)	- 외부양자효율 40% 이상(@구동전력 1W 이상 LED 기준)
		고효율 green LED 칩 제조기술(525±5nm)	- 광도 1cd 이상(@20mA구동조건의 14×14mil2 칩 기준)
		고효율 red LED 칩 제조 기술(630±5nm)	- 광도 0.5cd 이상(@20mA구동조건의 14×14mil2칩 기준)
	02 LED 패키지	고방열 패키지 소재 및 제조 기술	- 열저항 10K/W 이하(구동전력 1W급 LED 기준)
		렌즈소재 및 성형 기술	- 파면 평탄도 0.05mm 이하
		형광체 코팅 기술	- 열저항 10K/W 이하(구동전력 1W급 LED 기준)
		고투과성 봉지재료 제조 기술	- @455±5nm, 투과율 90% 이상(초기값)
		고방열 열전도성 접착 소재 및 제조 기술	- 열전도도 1.0W/m․K 이상
	03 차세대 LED 제조장비	MOCVD 에피성장 장비기술	- 6"(5매 이상), 4"(10매 이상)
		웨이퍼레벨 불량진단/ 성능평가 장비기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 광학적 특성 평가의 경우 : 측정속도 10points 이상/sec - 전기적 특성 평가의 경우 : 측정속도 1point 이상/sec
		초고속 LED prober	- 0.3초 이하/칩
		고속 일체형 Sorter 핸들러	- 15,000/hr 이상
		저온, 대용량 식각 장비기술	- 4"(5매 이상), 6“(3매 이상)
		기판/웨이퍼 레벨봉지 장비기술	- 20sheet/hr 이상 (2인치 이상)
		디스펜서 장비기술	- 10,000uph(unit per hour) 이상
	04 수송용 LED 광원 모듈	자동차조명기술	- 54 lm/W 이상 (단 컨버터 외장형은 45 lm/W 이상)
		철도(Train) 조명 기술	- 70 lm/W 이상
		선박(Vessel) 조명 기술	- 70 lm/W 이상
		항공(Aircraft) 조명 기술	- 70 lm/W 이상
		항공장애표시 조명기술	- KSC 0416 규격서의 '표2. LED등기구의 종류별 성능’ 중 1개 이상 규격 만족
		자전거 조명기술	- KSC 0414 규격서 중 ‘7.성능요구사항’의 헤드램프기준 영역별 광도값 규격 만족
	05 의료/바이오/환경LED 광원 모듈	LED 의료치료기기용 광원 모듈 기술	- 광 출력밀도 40 mW/cm2 이상
		LED 미생물 조명용 광원 모듈 기술	- WPE 20% 이상
		LED 식물생장 조명용 광원모듈 기술	- WPE 25% 이상
		LED 동물생태 조명용 광원모듈 기술	- WPE 20% 이상
		LED 살균조명용 광원모듈 기술	- 살균력 : 99.5% 이상, 파장범위 : UV-A(315~400nm), UV-B(280~315nm), UV-C(100~280nm) 중 1개 이상 파장 만족
		수술용 LED 무영등 기술	- 45 lm/W 이상, Ra : 95 이상
	06 디스플레이 LED 광원모듈	백색LED BLU	- 에너지 33% 절감(CCFL 대비)
		RGB LED BLU	- 105% 색재현성(NTSC 대비)
		전광판용 LED 광원 모듈	- Red모듈 : 0.5 cd 이상@20mA, Green모듈 : 1 cd이상@20mA, Blue모듈 0.3 cd 이상@20mA
		LED경화 광원모듈 기술	- 파장 : 경화 파장 365nm, 385nm, 410nm 중 한 개 이상 만족 - 광량 : UV LED 광량 6w/㎠ 이상
02 시스템반도체	01 정보통신/ 가전 반도체	저전력 SOC 설계 기술	- DVFS Active Power 감소비율(%) 55% 이상
		모바일 통신용 3G/4G SoC 기술	- UMTS/ HSPA+/ LTE 및 GSM/EDGE 등 최소 4개 이상 지원
		고속 데이터 인터페이스 기술	[아래의 요소 항목 중 2가지 이상 만족할 것] - USB : 3.x 이상 - HDMI : 1.4 이상 - Thunderbolt : 10Gbps/channel
		멀티미디어 SoC 기술	- H.264 1080p(Full HD 기준) : 압축 60fps/300MHz 이내, 복원 60fps/300MHz 이내
		퓨전 프로세서 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 통합 코어 개수(CPU/GPU) : 2/320 이상 - GPU 연산속도 450M Pixels/sec 이상
		저전력 센서반도체 기술	- CIS 2.5G pixels/inch 이상 - MEMS 센서 또는 2종 이상의 융합 센서
		PLC 통신용 SoC 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - ISO/IEC 12139-1 표준 만족 - 소비전력 2W 이하
	02 친환경 절전형 전력 반도체	저전력 및 절전형 전력반도체 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 전력절감 15% 이상 - TMCL 200Cycle 이상
		친환경 LED 조명용 전력 반도체 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 전압 650V 이상 - 변환효율 90% 이상
		절전형 휴대단말 및 가전용 전력 반도체 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 파워 집적화 공정 130nm 이하 - [휴대용] 전압 60V 이하, 변환효율 95% 이상 - [가정용] 전압660v이상, 역률 0.97이상
		친환경 (H)EV용 전력 반도체 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - (H)EV : 전압 600V 이상, 전류 200A 이상 - 소용량 Battery Vehicle용 (H)EV : 전압75V~300V, 전류 100A 이상
	03 임베디드 메모리 반도체	고속 저전력 SRAM	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - Access Time : 최대 20nsec 이하 - 동작 전류 : 최대 130mA 이하
		고 밀도 DRAM	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 셀 구조 : 6F2 이하 - 공정 기술 : 38nm 이하
		고 밀도 Flash Memory	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 셀 구조 : 3bit/cell 이상 - 공정 기술 : 21nm 이하
		CMOS기반의 저 전력 비휘발성 메모리	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - Data Retention : 10년 이상 - Endurance : 1만회 이상
		저 전력 SSD 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 동작 상태 최대 소모전력 : 0.8W 이하 - 유휴 상태 소모전력 : 0.2W 이하
	04 바이오 반도체	인체 통신용 SoC	- 채널 : 10채널 이상, 소모전력 : 500mW 이하, 데이터 전송속도 : 1Mbps 이상 [아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 채널 : 10채널이상 - 소모전력 : 200mW 이하 - 데이터전송속도 : 1Mbps이상
		질병 진단용 SoC	- 진단시간 : 1시간이내, 소모전력 1W이하 [아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 진단시간 : 1시간이내 - 소모전력 : 500mW이하
		생체 이식형 SoC	- 체내이식기간 6개월 이상 - 체내이식기간 : 피하 삽입형 6개월이상, 수술삽입형 5년이상
		염기 서열 분석용 SoC	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 분석시간 : 24시간이내 - 소모전력 : 500mW이하
03 차세대 디스플레이	01 대화면 AMOLED 디스플레이	대 면적 유기증착장비 기술	- 4세대 급 이상
		고균일 증착원 기술	- 균일도 ±10% 이내
		새도우 마스크 기술	- ±5 μm 이하
		대 면적 봉지장비 기술	- 4세대급 이상
		대 면적 백플레인 공정장비 기술	- 4세대급 이상
		대 면적 Si 기반 TFT backplane 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - ELA or Non-laser - 4세대급 이상
		대 면적 저온 미세결정질 Si 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 300℃ 이하 - 4세대급 이상
		대 면적 Non-Si 기반 TFT backplane 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 4세대급 이상 - Oxide TFT : 이동도 -20㎠/Vs
		저전압 주입/수송재료 기술	- 5V@1000 cd/㎡(G) 이하
		고효율 형광 발광 재료기술	- 10/30/10 lm/W(RGB) 이상
		고효율 인광 발광 재료기술	- 10/30/10 lm/W(RGB) 이상
		고효율 OLED 소자 기술	- 20 lm/W(White) 이상
		장수명 봉지기술	- 30,000 hr(보관 수명) 이상
		고효율 방열소재 기술	- 0.5 kW/K 이상
		고효율 광학필름 기술	- 광 효율 20% 이상, 반사율 8% 이하
		저 전력 구동 IC 기술	- 20mW/inch 이하
	02 OLED 조명	고효율 유기발광소재 기술	- FWHM : 100 nm 이하
		고효율 공통층 소재 기술	- 이동도 : 10-3 ㎠/Vs 이상
		용액공정용 고효율 유기 발광소재 기술	- 10 lm/W(White) 이상
		고효율 광 추출 부품/소재 기술	- 내/외부 : 각 50% 이상
		방열 봉지 소재 기술	- 0.5 kW/K 이상
		조명용 기판	- 1.7mm 이하
		조명용 저저항 TCO	- 10 ohms/sq. 이하
		저가격 공정/장비 기술	- 소재 소비율 : 40% 이상
		비진공 대면적 장비 기술	- 기판 면적 1.2 ㎡ 이상
		고효율 백색 OLED 면광원 기술	- 40 lm/W 이상
		투명 OLED 면광원 기술	- 20 lm/W @ 광투과도 60% 이상
		색가변 OLED 면광원 기술	- △CCT 3000 K 이상
		고효율 PSU 기술	- 역률 : 90% @ 20W 이상
		저전력 구동 기술	- 효율 : 80% 이상
		조도 조절 기술	- 3단계 이상 조절
		고효율 등기구 기술	- 효율 90% 이상
	03 친환경 초절전 LCD	고휘도 향상 필름 및 재료기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 고휘도 향상 필름 : 휘도상승률 20% 이상, 시야각 확보 ± 43° 이상 - 고효율 LCD 편광판 : 휘도 20%, 효율 10% 개선
		SOG 핵심재료기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 3세대이상 - 구동주파수 : ～100MHz
		SOG 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 이동도 : 300㎠～500㎠/Vs 이상 - 균일도 : 10%～5%
		대면적 TFT 잉크젯/ Roll 프린팅 장비 기술	- 8세대(2,160mm×2,400mm) 이상
		대면적 TFT 임프린팅 장비 기술	- 8세대(2,160mm×2,400mm) 이상
		저온 TFT 및 비진공 패터닝 공정장비 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 8세대(2,160mm×2,400mm) 이상 - 온도 : 600℃ 이하
		광센서 응용 지능형 휘도 제어 기술	- 기존대비 효율 10% 개선
	04 친환경 초절전 PDP	저에너지 QFHD 패널 공정기술	- 50“ 적용기준, 기존대비 10% 이상 에너지 저감
		QFHD 패널 소비전력 저감기술	- 50“ 적용기준, 기존대비 10% 이상 소비전력 저감
		신 방전셀 구조 및 최적 기체 조성 기술	- UV 효율 : 20% 이상
		고 Xe향 형광체 기술	- 효율 115% 이상, 잔광 5msec 이하
		저전압 고속 구동용 보호막 기술	- 이차전자방출 0.05 이상, 방전성공율 100%
		저에너지 QFHD 격벽 재료 및 제조 공정기술	- 상부폭 20um 이하, 유전상수 7 이하 - 격벽폭 30㎛ 이하, 유전상수 7 이하
		저 에너지 전극 형성 공정 기술	- 소성온도 400℃ 이하, 비저항 2.5 uΩ․cm 이하
		진공배기 봉착재 기술	- 소성온도 : 430℃ 이하
		고효율 기반가스 조합기술	- Xe 20% 이상
		저유전상수 무연계 투명유전체 기술	- 500℃ 대역, 유전상수 7이하
		CEL(Crystal Emission Layer)용 복합 초미립 Powder 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 입도분포 : 600 ± 200nm - 이차전자방출계수 : 0.05 이상
	05 플렉서블 디스플레이 (전자종이 등)	플렉시블 디스플레이 모듈 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 플렉시블 디스플레이용 backplane 기술 보유 - 플렉시블 반사형 및 투과형 디스플레이용 신 모드 표시부 기술 보유 - 플렉시블 e-paper기술 보유 - 플렉시블 printing 유․무기소자 공정 기술 보유 - Roll to Roll 공정용 미세 패터닝 기술 보유 - 플렉시블 AMOLED backplane 기술(실시간 홀로그램 영상 생성 기술 보유), 박막 encap 기술, AMOLED 모듈 기술 보유
		플렉시블 디스플레이 장비 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 플렉시블 디스플레이용 Digital printing 장비기술 보유 - Roll to Roll 패터닝 장비 및 박막 장비기술보유 - 저온증착 장비기술 보유 - 저 손상 증착/식각 장비 기술 보유
		플렉시블 디스플레이 부품․소재 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 플렉시블 기판소재/가공 기술 보유 - 플렉시블 유․무기 저온공정반도체/저온공정절연체/저온공정/배선소재 기술보유 - 플렉시블 모듈용 부품 기술 보유
04 그린SW & 솔루션	01 IT기기 에너지 절감 솔루션	PC전력관리 소프트웨어	- 미적용 대비 에너지사용량 10% 절감
		서버전력관리 소프트웨어	- 미적용 대비 에너지사용량 10% 절감
		MPS(Managed Print Service)	- 미적용 대비 에너지사용량 10% 절감
		IT기기 에너지 소비 측정 기술	- 미적용 대비 에너지사용량 10% 절감
		자율 소비전력 관리 기술	- 미적용 대비 에너지사용량 10% 절감
	02 가상화 SW	데이터센터 가상화 SW	- 미적용 대비 10% 이상의 전력 절감
		애플리케이션 가상화 SW	- 다중 API 제공(300개 이상)
		모바일 지원 가상화 SW	- 모바일 지원 경량화(150Mb 이하)
		네트워크 가상화 SW	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 네트워크 트래픽 최소화(초당 10Mbps) - 가상 소셜 네트워크 가능(3개 이상) - 다중 트래픽 모니터링(30개 이상)
		스토리지 가상화 SW	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 데이터 스트리핑(Data Striping) 및 관리(500TB급 이상) - 분산스토리지 서버관리 - 데이터 활용도에 따른 아카이빙 기술(100GB이상)
		IaaS(Infra as a Service)	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 웹 애플리케이션 전개환경(2개 이상) - 스토리지니즈(8개 이하) - 대용량 데이터 처리(500TB급 이상)
		PaaS(Platform as a Service)	- 가상 서버 및 스토리지(2개 이상) - 데이터베이스공유(1,000가입자 이상) - OpenAPI제공(1,500개 이상)
		SaaS(Software as a Service)	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - Open architecture - 다중소유 및 가상화(8대 이상) - 편리한 사용자 인터페이스(150개 이상) - 수정 및 유지보수구조 - 오프라인 원격접속에 대한 관리(100대 이상)
	03 에너지 소비 모니터링 및 최적화 기술	IT기기 에너지 소비 모니터링 SW	- 미적용 대비 에너지사용량 10% 절감
		가상설계 SW(CAD, 시뮬레이션, 모델링 등)	- 미적용 대비 10% 이상 에너지 절감
		BIM(Building Information Modeling)	- 미적용 대비 10% 이상 에너지 절감
		그린 빌딩 관리 SW(BEMS)	- 미적용 대비 10% 이상 에너지 절감
		그린 홈 관리 SW(HEMS)	- 미적용 대비 10% 이상 에너지 절감
		그린공장관리 SW(FEMS)	- 미적용 대비 10% 이상 에너지 절감
		전력 원격검침 SW	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 모니터링 검침속도 10% 증가 - 신뢰도 99% 확보
		실시간 교통체증 모니터링 SW	- 계측자료 정확도 90% 이상
		실시간 자동차 연비 모니터링 SW	- 계측자료 정확도 90% 이상
		교통경로 최적화 SW	- 경로별 연료소비량 및 탄소배출량 비교분석 및 최적값 제시
		유해 물질 인벤토리 & 정보관리 SW	- 유해물질 국제규정 정확도 95% 이상의 DB보유
		유해 물질 모니터링 및 추적시스템	- 계측자료 정확도 95% 이상
		탄소 배출권 거래시스템	- 실시간 정보처리 속도 : 1초 이내
		물류추적/관리 지원 SW	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 실시간 자료수집정보 시스템 설계기술 확보여부 - 실시간정보처리 속도 : 10초 이내
		GPS(Global Positioning System) 범지구 위치 결정 시스템	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 실시간 자료 업데이트 속도 : 1분 이내 - 3차원 시각화
		CFP(Compliance for Products)	- 제품규제대응정보 관리 (규제관리정보 충족율 95% 이상)
		EPM(Environmental Performance Management)	- 미적용 대비 10% 이상의 전력 절감
		사업장 환경/안전/보건관리 솔루션	- 에너지, 환경시설 운영정보 관리, 법정양식 지원 여부
		그린 도시 에너지 관리 SW	- 미적용 대비 10% 이상 에너지 절감
		콘센트 및 배전반 관리 SW	- 미적용 대비 10% 이상 에너지 절감
		DR(Demand Response) SW	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 미적용 대비 피크부하 0.5% 이상 감소 - 수용가 전기요금 1% 이상 절감
		EMS 전체 혹은 세부 요소별 SW	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 미적용 대비 총비용 0.1% 이상 감소 - 동일조건에서 기존 EMS보다 운영속도 5% 이상 향상
	04 전동기 제어 솔루션	고효율 전동기 기술	- 산업통상자원부 고시 고효율 기자재 운용 규정의 기준 만족
		고압 대용량 인버터 드라이브 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - e마크 기준 만족 - 전압 3,300V 이상 - 입력 THD 2% 미만
		에너지 저감용 가변속 드라이브 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - e마크 기준 만족 - flying start 기능 - MMC(multi-motorcontrol) 기능(4대 이상)
		대용량 서보드라이브 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 22kw급 이상의 서보드라이브 용량 - 다이렉트 압력제어기능 내장 - 220V/380V 클래스 전원 전압규격지원 가능 - IEC 인증된 서보용 네트워크 통신규격 지원
		대용량 서보모터 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 22kw급 이상의 모터용량 - IPM(Inserted Permanent Magnet) 구조의 저관성화 기술
		정전기억형 절대위치인코더	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 싱글턴/멀티턴 절대위치 기억 및 검출 가능 - 멀티턴 13비트 이상
		초고속 전동기 기술	- 영구자석 동기전동기 회전속도 20,000 rpm 이상. 기존대비 효율 5% 이상 향상
		초고속 전동기용 인버터 기술	- 영구자석 동기전동기 제어 회전속도 20,000 rpm 이상. 기존대비 효율 5% 이상 향상
		특수 전동기 기술	- 기존 선형 및 횡축형 선형 전동기 대비 효율 5% 이상 향상. 제어정밀도 5% 이상 향상
		능동형 전력보상 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 고조파감쇄율 : 95% 이상 - 역률보상 : 0.97 이상 - 응답시간 : 1ms 이내 또는 순시부하변화에 대해 40ms 이내
		고효율 무정전 전원 장치	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 무부하손실 1)단상 10kVA 기준 200W 이하 2)삼상 100kVA 기준 2000W 이하 - 전부하효율 : 90% 이상 - 파형왜율 : 3% 이내
	05 전자문서 관리	그룹웨어/ERP 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 전자문서 도입을 촉진 할 수 있는 기능지원정도(기존 기술 대비, 1)업무처리의 편이성, 2)가독성, 3)무결성, 4)신뢰성, 5)인증 및 보안 기능, 6)표준규격준수, 7)타 시스템과의 연계지원, 8)종이출력억제 등의 지원여부 또는 기술의 고도화 여부)
		ECM 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 전자콘텐츠관리 도입을 촉진 할 수 있는 기능지원정도(기존 기술 대비, 1)업무처리의 편이성, 2)가독성, 3)무결성, 4)신뢰성, 5)인증 및 보안기능, 6)표준규격 준수, 7)타 시스템과의 연계지원, 8)종이출력 억제 등의 지원 여부 또는 기술의 고도화 여부)
		전자문서 교환 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 전자문서 교환 촉진 기능 지원 여부(기존기술대비, 1)송수신 정확성, 2)메시지기밀성, 3)무결성, 4)부인방지, 5)표준규격준수 등의 지원 여부 또는 기술의 고도화 여부)
		전자서식(e-Form) 생성 및 활용 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 종이문서 대비, 전자서식 활용 촉진기능 지원여부(기존 기술 대비, 1)종이문서와의동일성, 2)진본성, 3)편이성, 4)가독성, 5)무결성, 6)신뢰성 등 지원 여부 또는 기술의 고도화 여부)
		전자문서 인증 및 보안 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 종이문서 대비 전자문서 촉진기능 지원 여부 - 보안 관련 표준규격 준수 여부 - 전자문서의 신뢰성, 무결성 지원 여부
		전자문서 진본성 증명 기술	- 진본성 증명관련 표준규격 준수 여부
		공급망관리(SCM) 기술	- 업무 운영 효율화 20% 이상 - 공급망 고객 서비스 개선 효과 30% 이상
		전자화 문서 생성 및 활용 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 전자화 관련 표준규격 준수 여부 - 종이문서 대비 가독성, 정확성 90% 이상
	06 전자문서 디지털 디바이스	전자문서 저장 장치기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 전자문서의 보관 신뢰성 보장 - 데이터 에러 대비 기능
		전자문서 뷰어 장치기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 종이문서 대비 가독성 90%이상 - e-Book 관련 국제표준규격(PDF, e-Pub 등) 준수 여부
		전자화 문서 생성 장치 기술	- 종이문서 대비 가독성, 정확성 90% 이상
05 그린 컴퓨팅	01 그린 컴퓨팅 하드웨어기술	반도체 디스크 드라이브 기반 서버/스토리지 시스템 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - DDR3 또는 DDR4와 SSD 동시 사용 - 소비전력 : HDD기반 서버/스토리지 대비 75%이하
		고속클러스터 시스템 기술	- 고속 경량 네트워크 처리 노드 수 30 ~ 100 node
		에너지절감형 시스템 기술	- 기존 비 절감형 시스템 대비 소비전력 효율 30% 이상
	02 그린 컴퓨팅 소프트웨어 기술	서버전력 절감 기술	- 일반 서버 대비 전력절감 10% 이상
		하드웨어 가속기 지원커널 기술	- 커널에서 지원 가능한 가속기 종류 2개 이상
		자율소비전력 관리 기술	- 기존 서버 아이들(idle) 상태에서의 자율소비전력관리 미적용대비 전력소모량 절감율 30% 이상
		소비 전력 절감 스토리지 운영 SW 기술	- 소비전력 절감 운영 S/W를 통한 스토리지 소비전력 절감률 5% 이상
		동적서비스를 위한 스마트그리드 기술	- 동적 서비스의 스마트그리드 기술을 통한 전력절감 5% 이상
		저장 공간 효율 향상 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 기존 용량 대비 10배 이상 절감 - 공간 절약 효율 최대 95% 이상
		컴퓨팅 활용도 향상 기술	- 컴퓨터 자원 활용도(Utilization) 65% 이상
		HDD 전력소비 최적화기술	[기존 HDD 전력 소비 대비] - Level1 : 20%(±0.5%) 이상 ․HDD 헤더 제어 - Level2 : 35%(±0.5%)이상 ․플랫터 속도제어 - Level3 : 55%(±0.5%)이상 ․전원/슬립 모드 제어
		DBMS(DB On-demand) 서비스 기술	트랜잭션 처리 속도 100,000 트랜잭션/분 이상 $0.6/tpmC (TPC단위)
		대규모 데이터 분산 병렬 처리 기술	- 데이터 분산 처리량 : 1 TBytes/분 이상
		부하예측 및 편중처리 기술	- 기존 통상기술 대비 소비전력 3% 이상 절감
	03 그린 클라우드 컴퓨팅 기술	대규모 클러스터 관리기술	- 클러스터 관리 서버당 관리대상 노드수 256개 이상
		대규모 분산환경 기반고장감내 기술	- 복구시간 5분 이내
		분산 고 신뢰성	- 신뢰성 99.5% 이상
		네트워크 스토리지 기반 가상화 기술	- 단위 저장장치 활용률 40% 이상
		입출력/네트워크 가상화 기술	- 활용율 20% 이상
		시스템 가상화 기술	[아래사항 모두 만족할 것] 가상화 미 적용대비 성능저하가10% 이하일 것 RTOS와 GPOS 각각 또는 동시실행지원 여부
		자동 데이터 동기화 및 백업 기술	- 백업데이터 압축율 20% 이상
		자동 및 동적 서비스 관리기술	[다음과 같이 레벨을 구분] 레벨1 : 반자동서비스관리 레벨2 : 자동/동적서비스관리 레벨3 : 예측기반지능형서비스관리
		클라우드 DaaS(Desktop as a Service) 처리 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - Rack Power 효율 90% 이상 - 신호전송 지연시간 20ms - 30대 이상 일반PC를 사용하는 기업 대상 측정
	04 그린 컴퓨팅 인프라 기술	DC 전원 인프라 급전 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - DC 정류 효율 95% 이상 - PSU 효율 90% 이상
		친환경 리튬이온전원 저장장치 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 방전효율 0.2C-rate : 95% 이상 - 친환경 에너지저장(RoHS) - DOD 100%(Depth of Discharge) - 과전류, 과전압, 과방전 차단(안전성)관리 - Cell밸런싱 전압차 1% 이내
		컴퓨팅 인프라 에너지 최적화 관리 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 컴퓨팅 인프라 사용 에너지 최적화 관리 후 에너지 절감 10% 이상 - 1% 이하의 에너지측정 오차율을 가지는 정밀도 - 초당 3,000건 이상의 에너지 사용량 대용량 데이터 처리 - 에너지 사용주체들의 식별 및 관리
06 그린 임베디드 SW	01 그린 임베디드 OS	연성 실시간 및 안정성 지원 OS 기술	- 실시간 응용 실행시간 단축을 위한 실시간응답지연시간 1msec 이하
		멀티코어 기반 성능 개선 기술	- 미적용 대비 개선된 성능 지원(성능 개선 10% 이상)
		멀티코어 기반 저전력 지원 기술	- 미적용 대비 향상된 전력 절감 효과 지원(전력 절감 효과 10% 이상)
		이종 멀티코어 오프로딩(Offloading) 기술	- 이종 멀티코어간 원활한 작업 분배가 가능하고 효율적인 병렬 알고리즘 지원 여부(기술 미적용 대비 성능 개선 10% 이상)
		임베디드 파일시스템 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 최적 전력 소모를 위한 파일시스템 알고리즘 적용 여부 - 미적용 대비 전력 5% 이상 절감
		빠른 부팅 및 업그레이드 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 빠른 부팅 (전원인가 후 GUI까지 3초 이하) - 정적 펌웨어/응용 업그레이드 대비 실행시간 단축 - 저 전력 동적 업그레이드기능 제공
		전력관리 프레임워크 기술	- 전력관리 프레임워크 기술 미적용 대비 15%이상의 전력 절감
		미들웨어 및 UI 프레임워크 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 전력소모최적화 2D/ 3DUI 프레임워크 지원 - 개선기술 미적용 대비 향상된 전력 5%이상절감
		단말 가상화 기술	- 하나의 단말로 Guest OS 2개 이상 동작 여부
		기본 라이브러리	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 전력소모스크립트/XML언어지원 - 개선기술 미적용 대비 향상된 전력 5% 이상 절감
		모바일 경량 웹 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 고 수준의 개발언어를 지원하는 W3CDAP 70% 이상 지원 - 개선기술 미적용 대비 향상된 전력 5% 이상절감
		컴포넌트 기반 동적 모듈화 기술	- 모바일 SW 재사용을 위한 동적모듈화 지원 여부
		폰 시뮬레이터 기술	[아래의 요소 항목 1개 이상 만족할 것] - 단말 HW의 장치 추가지원(HW기능 60%) - 개선기술 미적용 대비 향상된 전력 5%이상절감
		모바일 클라우드 컴퓨팅 기술	[아래의 요소 항목을 1개 이상 만족할 것] - 클라우딩과 연계된 N-SCREEN 서비스(N≥3)지원 - 개선기술 미적용 대비 향상된 전력 5%이상절감
	02 그린 임베디드 미들웨어	하이퍼 커넥티드 통신 기술	- 애드혹 환경 및 인프라 환경기반 저 전력 사물통신기술 지원하여 미적용 대비 향상된 전력 5% 이상 절감
		모바일 센싱 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 내외장형센서 모듈확장을 위한 인터페이스 제공 여부 - 인프라기반 또는 인프라리스통신을 통한 2개 이상 센서정보융합 여부 - 개선기술 미적용 대비 향상된 전력 5%이상 절감
		맞춤형 서비스 능동적 실행 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족] - 동적 서비스 디스커버리프로토콜 2개 이상 지원 여부 - 개선기술 미적용 대비 향상된 전력 5% 이상 절감 효과
	03 초소형 운영체제 플랫폼	고신뢰성 초소형 커널 기술	- 저전력 초소형 Firmware를 위한 커널크기 100KB 이하
		무선 센서네트워크 통신기술	- 전력 낭비 감소를 위한 무선 통신 에러율 1% 이하
		원격 모듈 업그레이드 기술	- 에너지 효율적인 SW 무선 업그레이드 지원
		저전력 관리 기술	- 저 전력 커널기술 미적용 대비 20% 이상 절감
		웹기반 경량운영체제	- 웹 서버를 지원하는 2MB이하 커널 및 라이브러리 제공 여부
		데이터패킷 안정성을 위한 보안기술	- 무선 데이터 환경의 무단 도청을 방지할 수 있는 저전력 보안 기술 제공 여부
	04 임베디드 SW 개발도구	임베디드 SW 분석 및 설계 기술	- 시스템 내 에너지 총량 분석
	05 CPS(Cyber Physical System) 컴퓨팅 플랫폼	CPS 시스템 모델링 기술	- 대상 CPS 전력 소비 모델 존재 여부
		안정적 CPS 그룹 통신 기술	- 실시간 재전송 오버헤드 비중 30% 이하
		시스템 오류 검출 기술	- 지식 베이스기반 전력관리 시스템 오류 검출율 60% 이상
		센서 데이터 융합 기술	- 이종 센서 데이터 간 융합 기능 제공 여부
		자가 진단 및 복원/복구 기술	- 전력관리 시스템 오류검출 시 5초 이내 복원/복구(단, 네트워킹 시간 제외)
07 차세대 센서네트워크	01 개별물품 인식 RFID	UHF 대역 수동형 RFID 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 고정형/휴대형리더 인식거리 : 5m이상(무반향 챔버 환경기준, 단일태그 및 리더출력 4WEIRP기준) - 모바일연동리더 인식거리 : 8cm이상(단일태그 및 리더출력 200mW 이상 기준) - 다량태그동시 인식개수 : 40개 이상(금속태그 경우, 모바일연동리더 제외)
		능동형 태그 및 리더 기술	- 작동수명 7년 이상, 인식거리 100m 이상
		프린팅 태그 기술	- 저장용량 64bit 이상
		RFID 기반 RTLS 기술	- 오차 3m 이내
		스마트 선반 RFID 리더 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 안테나 포트수 : 8개 이상 - 최대 안테나 포트 확장 개수(스위칭모듈 연동시) : 256개
		UHF 대역 BAP(Battery Assisted Passive) RFID 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 인식거리 10m 이상(단일태그 및 리더출력 4W EIRP 기준) - 배터리 수명 : 2년 - 센서 종류 : 온도, 습도, 진동, 조도CO2 중 1개 이상
	02 광역 USN 통신 시스템	저전력·고신뢰성 중거리 전송 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 총 대기전력 : ≤ 3uA - 최대송신거리 : 500m이상 - 데이터 전송 성공율 : 90% 이상
		고신뢰성·이동성지원MAC 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 4km/h 이하에서의 이동성 지원 - 이동노드 패킷 전송 성공율(90% 이상)
		초소형 센서노드 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 크기 : 8cm3 (소형 복합전원 모듈 기준) - 신재생 에너지 하베스트 모듈 소형화/고효율화
		자율형 USN 시스템 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - Self Zoning 기능 - 네트워크 트래픽 감소(평균 50%) - 이벤트 및 상황에 따른 그룹생성 및 동작 정보 생성 기능
		센서망 보안 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 500ms 내 보안 설정 - Mutual Authentication - 보안기술 적용 시 기존 에너지 소모 대비 오버헤드가 20% 이내
	03 지능형 RFID/USN 미들웨어	이기종 AIDC 연동 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 각 장치별 연결 가능한 콤포넌트 방식의 장치 어댑터 구조 지원 - 각종바코드, RFID, 센서, 컨트롤러 등 신규장비 어댑터 개발 방안 제공 - Synchronous 및 Asynchronous 방식의 통신지원 - 각 연결 장치별 데이터 발생 Source 구분 관리 기능 제공 - 외부 설정 방식에 의한 각 장치별 파라미터변경 및 저장 기능 제공
		외부 애플리케이션 연동 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 각 애플리케이션 별 연결 가능한 콤포넌트 방식의 어댑터 구조 지원 - 각종 애플리케이션에서 요구하는 통신프로토콜 어댑터 개발 방안 제공 - Synchronous 및 Asynchronous 방식의 통신지원
		데이터 연동 업무로직 처리기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 장치 또는 애플리케이션에서 수신된 데이터의 해석 및 처리를 위해 워크플로우(Workflow) 설정방식 또는 프로그램방식에 의한 사용자 정의 로직 처리 기능 제공
		상황정보 provisioning 기술	- 시스템 성능개선 5% 이상 또는 에너지 절감 5% 이상
		상황분석 기술	- 시스템 성능개선 5% 이상 또는 에너지 절감 5% 이상
		RFID 미들웨어 플랫폼 기술	- 시스템 성능개선 5% 이상 또는 에너지 절감 5% 이상
		USN 미들웨어 플랫폼 기술	- 시스템 성능개선 5% 이상 또는 에너지 절감 5% 이상
		AIDC 장치 모니터링 및 제어 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - AIDC 혹은 이기종 기기 통합 모니터링 및 제어기능 포함 각 장치의 과거 또는 현재 동작 상황을 확인할 수 있는 이력 로깅 기능 제공 - 자동 또는 수동으로 각 장치의 연결여부를 확인할 수 있는 기능 제공 - 관리자 UI를 통해 각 장치 연결 상태 확인이 가능한 Visualization 기능 제공 - 장치 상태 관리 UI개발이 가능하도록 관리API 제공 - 장치의 끊어짐 발견 후 자동 연결 시도 기능 제공
		표준 기반 인터페이스 기술	[아래의 표준 중 1개 이상 지원할 것] - GS1 TDS (Tag Data Standard) 처리 - GS1 TDT (Tag Data Translation) 처리 - GS1 LLRP(Low Level Reader Protocol) - GS1 RM(Reader Management) - GS1 ALE(Application Level Events) - ISO/IEC 24791
		표준 기반 RFID 정보 검색 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 기능 지원할 것] - GS1 ONS (Object Naming Service) - GS1 EPCIS (EPC Information Service) - GS1 Discovery Service
		보안 정보 처리 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 시스템 설정 변경을 위해 접근한 사용자의 인증/인가 기능 제공 - 각 장치 또는 애플리케이션 통신에 보안 모듈 설정 및 사용 기능 제공
	04 지능형 에너지 절감용 USN 시스템	실시간 에너지 절감기술	- 기존 대비 5% 이상 에너지 절감
		개별기기 에너지 미터링 기술	- 정밀도 98% 이상
		전력시설별 탄소 인벤토리 기술	- IPCC 권고안 준수
		자동화 공조 액추에이팅 기술	- 반응속도 100초 미만
		전력서비스 네트워크	- 유무선 이중화 네트워크 지원
		서버전력 측정기능	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 전압 : 0~255V, 전류 : 0~25A, 역률지원 동시측정 : 16채널 이상
		에너지 관리용 데이터 통신 기술	- Zigbee SEP(Smart Energy Profile) 최신 버전 준수
	05 사회 기반시설 모니터링 USN 시스템	고신뢰성 센서정보 측정오차수준	- 오차 3%RD 이내 (유량계) - 오차 3%FS 이내 (압력계) - 오차 10%FS 이내 (구조진단)
		계층장비별 신뢰성 내구성 보장기간	- 3년 이상
		신뢰성 통신기술	- 유무선 이중화 네트워크 지원
		스마트 구조부재용 진단 기술	- 부재별 진단 시간 3분 미만
		패키징의 완성 수준	- IP68 인증, 방폭인증(가스시설의 경우)
08 Digital 선박	01 선박 내 정보 인프라 시스템	선박 내 통신 네트워크 프레임워크 기술	- IEC 61162/NMEA 규격 만족
		IT기반 유무선 통합 정보인프라 기술	- IEC/IEEE 유무선 규격 만족
		선박장치 통합 모니터링 인프라 기술	- IEC 기준 만족 및 선급 인증 [아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] - 항해장비, 기관장비, 기타
		육상 관제시스템 연계를 위한 선박 내 정보인프라 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 미들웨어 국산화율 90% 이상 - IEC 기준 만족 및 선급 인증
		고 신뢰 정보인프라 구축 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 선박통합 플랫폼 구축/운영 - 선급 인증
		정보인프라 운용 서비스 시스템 기술	- IMO 기준 만족
	02 선박용 이동/ 위성통신 시스템	중·장거리(MF/HF/VHF/UHF) 무선 데이터 및 통신기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 국제 선급 기준 또는 국내 선급기준 만족 - 정확도 85% 이상
		선박 기지국용 위성통신 시스템	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 선박 안전법 및 전파법 규정(ITU-R, RR) 만족
		선박 지원용 종합 통신관제시스템	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - IEC 기준 만족 - 국산화율 90% 이상
		차세대 GMDSS (Global Maritime Distress & Safety System)	- IMO/IEC 기준 만족
		연근해 통신 시스템 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - WiBro, TRS, 디지털 VHF 등 신규 통신 중의 하나 지원 및 국산화율 90% 이상 - IMO e-Nav. 기준 만족
	03 e-Navigation 기반 운항정보 시스템	e-Navigation용 통합 항해 안전정보(MSI, Maritime Safety Information) 관리시스템	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - IMO e-Nav. 기준 만족 - 국산화율 95% 이상
		선박 내 고효율 전력관리 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 미적용 대비 전력 절감 15% 이상 - 정확도 95% 이상
		선박용 첨단센서 네트워크 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - IMO/IEC 기준 만족 - 국산화율 90% 이상
		차세대 선박 식별 및 위치 탐지 기술	- IMO/ITU/IEC 기준 만족
		항해정보 실시간 모니터링 및 통합 분석 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - IMO 기준 만족 - 정확도 95% 이상
		해상 상황정보 탐지 및 식별 기술	- IMO 기준 만족
		항해정보 실시간 가공 및 분배 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - IEC 기준 만족 - 실시간 시스템 구축
		선박 정보 보안 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - IMO/IEC 기준 만족 - 정확도 95% 이상
		위성기반 선박 탐지 기술	- 선박 탐지율 95% 이상
		해양환경정보 실시간 가공 및 전달 기술	- 실시간 해양환경정보 표출 및 통합 표시 - 해류, 해상풍, 파고, 수온, 수질 중 1개 요소 이상을 생산 및 전달
		ICE Navigation 지원 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 레이더이용 해빙 탐지 - 해빙정보 통합 표출 - 탐색 등과 연동 체계
09 스마트 그리드	01 스마트 변전 시스템	IED(지능형전자장치)	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - IEC 61850-10으로 시험 받은 제품 - IEC 61850-6, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 8-1 중 한전이 인정한 공인기관의 인증서 - IEC61850-3에 준한 공인인증 기관 환경시험 합격
		친환경 개폐장치 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - IEC 61850 또는 DNP 기반을 적용한 제품 - SF6가스를 사용하지 않는 기체절연 또는 고체절연의 변전급 친환경 복합 절연 개폐장치
		친환경 변압기 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - IEC 61850 또는 DNP 기반을 적용한 변전급변압기 제품 - IEEE C57.147 또는 IEC 61099 기반의 절연유를 사용하거나 친환경 절연매질(고체 또는 기체)을 사용한 제품 - 소음레벨은 IEC 60651, IEC 60076-10 국제표준을 기준으로 할 것
		SAS(Substation Automation System) 운영 시스템	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - IEC61850-10으로 시험받은 제품 - IEC61850-6, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 8-1 중 한전이 인정한 공인기관의 인증서
		지능형 개폐장치 기술	- IEC 61850 또는 DNP 기반 제품을 사용하는 변전급 개폐 장치 여부
		지능형 변압기 기술	- IEC 61850 또는 DNP 기반 제품을 사용하는 변압기 여부
		G/W(gateway) system	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - IEC 61850-10으로 시험받은 제품 - IEC 61850-6, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 8-1 중 한전이 인정한 공인기관의 인증서 또는 DNP 기반 IED Certification Procedure으로 인증 받은 제품(발주처의 요청 시 국내시험으로 갈음) - 공인시험기관 환경시험 합격
	02 스마트 송전 시스템	온라인 감시 시스템	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - IEC 61850-10으로 시험받은 제품 - IEC 61850-6, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 8-1 중 한전이 인정한 공인기관의 인증서 또는 DNP 기반제품(발주처의 요청 시 국내시험으로 갈음)
		감시진단 단말장치	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - IEC 61850-10으로 시험받은 제품 - IEC 61850-6, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 8-1 중 한전이 인정한 공인기관의 인증서 또는 DNP 기반제품(발주처의 요청 시 국내시험으로 갈음) - 공인시험기관 환경시험 합격
		소선 절연방식을 이용한 대용량 지중 전력 케이블	- 소선절연방식을 이용한 케이블로써 도체단면적 2,000mm²이상이며, CIGRE Working Group B1-03, Technical Brochure 272에 의한 교류 저항값(@ 20℃, 50Hz)이 2,500mm²일 때 0.00786(Ω/km)이하의 지중 전력케이블 (근접효과 제외, 상온, 주파수, 단면적 환산 값 포함)
		고내열 대용량 지중 전력케이블	- 특수 XLPE를 이용하여 기존의 운전온도 90℃에서 120℃로 상승시켜 송전용량을 20% 이상 증대시킨 지중 전력케이블
		Compact Tower	- 기존 철탑암 및 애자장치를 동등 수준 이상의 절연내력을 보유한 절연암으로 대체한 철탑
		초 전도 전력 케이블	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 고온 초전도 선재를 적용한 22.9kV, 50MVA급 이상 용량의 교류 전력 케이블 - 동일 크기의 구리케이블에 비해 2배 이상의 송전능력, 50% 이하의 송전 손실(냉각 손실 포함), 95% 이상의 자기장 차폐성능
	03 AMI 시스템	Smart Meter 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - Smart Meter 국제통신 표준 규격 만족 - 전력사업자 AMI 보안/인증 체계 지원 및 서비스 연동 - TOU 및 RTP 서비스지원 - Remote service upgrade 및 관리 기능 지원 - HAN 연동 기능 지원 - 실시간 정전 통보기능 지원
		Network Integration 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - Smart Meter 그룹관리 지원 - 단일 Smart Meter 망 (10만단위) 구축 및 관리 기술 - 전력사업자의 정보 수집 및 다양한 관리 주기 지원 - SUN(Smart Utility Network) 연계 및 수용 - 사업자 중심 보안 체계 및 수용가 사생활 보호 기능 지원
		HEM(Home Energy Management) 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 수용가 에너지 총량절감 (10% 이상) - 수용가 전력피크 저감 (20% 이상) - 댁내 정보가전 및 HAN 연동, 구성 관리 및 통합 제어 - 전력사업자 DR 프로토콜 지원
		Meter Data Management System 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 100만 수용가급 스마트미터 동시 접속 및 관리 기능 - 단위 시간 내(1day) 100만 수용가급 스마트 미터 F/W 및 서비스 원격 Upgrade 지원 - 100만 수용가급 TOU 및 실시간 요금 공급 기능 - IHD(In Home Display) 기능
	04 스마트 배전 시스템	지능형 개폐장치 기술	- IEC 61850 또는 DNP 기반을 적용 제품을 사용하는 배전급 개폐장치
		친환경 변압기 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - IEC 61850 또는 DNP 기반을 적용한 배전급변압기제품 - IEEE C57.147 또는 IEC 61099 기반의 절연유를 사용하거나 친환경 절연 매질 (고체 또는 기체)을 사용한 제품 - 소음레벨은 IEC 60651, IEC 60076-10 국제표준을 기준으로 할 것
		친환경 개폐장치 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] - IEC 61850 또는 DNP 기반을 적용한 제품 - SF6가스를 사용하지 않는 기체 절연 또는 고체 절연의 배전급 친환경 복합 절연 개폐장치
		IED(지능형전자장치)	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - IEC 61850-10으로 시험받은 제품 - IEC 61850-6, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 8-1 중 한전이 인정한 공인기관의 인증서 - IEC 61850-3에 준한 공인인증기관 환경시험 합격
		FRTU(Feeder Remote Terminal Unit, 배전 자동화용 단말 장치)	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - IEC 61850-10으로 시험받은 제품 - IEC 61850-6, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 8-1 중 한전이 인정한 공인기관의 인증서 또는 DNP 기반제품(발주처의 요청시 국내시험으로 갈음) - 공인인증기관 환경시험 합격
		지능형 변압기 기술	- IEC 61850 또는 DNP 기반 적용 제품을 사용하는 배전급 변압기
		배전자동(T DAS(Total Distribution Automation System)) 운영 시스템	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - IEC 61850-10으로 시험받은 제품 - IEC 61850-6, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 8-1 중 한전이 인정한 공인기관의 인증서 또는 DNP 기반제품(발주처의 요청시 국내시험으로 갈음) (중소업체 배려, KEMA 인증 고비용)
		G/W(gateway) system	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - IEC 61850-10으로 시험받은 제품 - IEC 61850-6, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 8-1 중 한전이 인정한 공인기관의 인증서 또는 DNP 기반IED Certification Procedure으로 인증받은 제품(발주처의 요청 시 국내시험으로 갈음) - 공인 인증 시험기관 환경시험 합격
		CCA (Copper Clad Aluminium) 도체를 이용한 경량 전력케이블	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - CCA 도체를 이용한 경량 전력케이블로서 기존 구리 케이블에 비해 중량과 허용전류가 아래의 수준인 경우 - 도체중량 40% 이하 - 허용전류 85% 이상
		고내열 대용량 가공 전력케이블	- 절연물 특수 XLPE를 이용하여 기존의 운전온도 90℃에서 120℃로 상승시켜 송전용량을 20%이상 증대시킨 가공 전력케이블
		친환경 외함체 설계기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 자연 냉각방식을 이용한 냉각 시스템 - 함체 내부변압기의 냉각 전 온도에 비하여 냉각 시 평균권선온도 10% 이상 감소, 최대변압기 유온도 5% 이상감소 - 온도 상승시험은 KSCIEC 60076 기준 (성능 비교는 동일 두께, 동일 재질, 동일 부피의 밀폐된 함체에 대하여 수행)
	05 DC/FACTS (Flexible AC Transmission System)	DC 또는 FACTS 감시 및 진단 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - IEC 61850-10으로 시험받은 제품 - IEC 61850-6, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 8-1 중 한전이 인정한 공인기관의 인증서 또는 DNP 기반제품(발주처의 요청 시 국내시험으로 갈음)
		DC 또는 FACTS 변압기 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 고조파 저감 변압기 구성 - IEC 61378 시험기준 적용 - 고조파 내량설계
		DC 또는 FACTS 운영기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - IEC 61850-10으로 시험받은 제품 - IEC 61850-6, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 8-1 중 한전이 인정한 공인기관의 인증서 또는 DNP 기반제품(발주처의 요청 시 국내시험으로 갈음) - 주변설비 협조제어기능(필터, 조상기, 변압기 등)
		DC 또는 FACTS Control & Protection 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - IEC 61850-10으로 시험받은 제품 - IEC 61850-6, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 8-1 중 한전이 인정한 공인기관의 인증서 - IEC 61850-3에 준한 공인인증 기관 환경시험 합격 - RTDS(Real-Time Digital Simulator) 연계 시험 통과
		전력전자 소자 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - DC 10kV 이상 - IEC 60700-1 시험 기준 통과
10 차세대 이차 전지	01 초소형 박막 이차 전지	고이온 전도도 고체 전해질 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 출력 > 80%@5C - 급속충전 70%@10min
		미세전류 축전기술	- 미세축전전류 < 3uA
		극판 박막화 기술	- 100um 이하
		외장재 박형화 기술	- 100um 이하
		고용량 설계 기술	- stacking 2 이상의 공정을 이용한 고용량 확보기술
		고체전해질의 수명 안정성 확보기술	- 초기용량 대비 60% 이상@5,000 cycle
		고온동작향상 기술	- 60% 이상 @120℃
		외장재 Packaging 기술	- 장기신뢰성 5년 이상
		저온특성향상기술	- 50% 이상 성능확보@-20℃
		전고상 전지시스템 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 에너지밀도 > 40Wh/L - 안전성 ULL1이하
	02 플렉서블 이차 전지	복합소재 슬러리제조기술	- 출력유지 복합소재 슬러리 고율 방전 특성 용량 90% @2C (0.2C 대비) 이상
		나노프린팅 기술한 극판 고출력화 및 제조기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 전극면적 100㎠ - 나노소재를 활용한 대량극판 제작 기술
		외장재 박형화 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 고온저장 후 수분 침투율이 0 일 것 - 플랙서블 가능 유연성 90% 이상
		저온 특성 향상기술	- 70%@-20℃
		박형 외장재 Packaging 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 신뢰성 1000cycles 이상 - 외장재두께 : 80㎛ 이하
		소재 나노화 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 소재 나노화 100nm~500nm - 인쇄 가능한 전극소재 합성 및 잉크 포뮬레이션
		설계 및 공정 제조기술	- 인쇄 공정 적용 가능한 공정 설계 및 제조 기술
		대 면적 박막형 전지제조 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 전지곡률 (굽힘변형 반경) 5mm 이하 - 에너지밀도 120Wh/L
		전지안전성 기술	- 안전성 L1 이하
	03 고체 전해질 전지	전해질 기술	- 상온 이온 전도도 : 10⁻⁴S/cm 이상
		저 저항화 기술	- 1C 출력 사용시 출력 유지 90% 이상@1C
		Packaging 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 수분 침투율 無 - 용량 유지율 : 80% 이상@300 cycles
		저온 특성 향상 기술	- 전해질/전극 계면 제어를 통한 저온 출력 유지 70% 이상@-10℃
	04 리튬공기전지	리튬금속	- 리튬공기전지 셀충방전수명 : 셀 용량 95%@100회 (0.1 mA/cm2) 이상
		이온교환막 기술	- 리튬이온전도도10-3S/cm 이상
		공기극 소재 기술	- 고용량 구현이 가능한 공기극 제조 기술공기극용량 : 2000mAh/g@0.05C 이상 (무게 : 공기극기준 으로 loading양 1mg/cm2 이상)
		촉매 산화물 기술	- 0.5V이내의 충방전 IRdrop 달성 (ΔV@50mA/cm2)
		유ㆍ무기 전해액 시스템	- 유기계 및 수계 전해액 조성 개발
		전지시스템 제조	- 전지밀폐성 확보 및 시스템설계
11 디지털방송	01 방송 송출 기술	송출 및 송신 기술	- 동종기술 대비 소모전력 5% 이상 감소
		중계기술	- 동종기술 대비 소모전력 5% 이상 감소
		채널부호화/복호화기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 동종기술 대비 소모전력 5% 이상 감소 - 동종기술 대비 동일주파수 대역폭 기준 전송효율 5% 이상 향상
	02 방송 수신 기술	단말 플랫폼 기술	- 동종기술 대비 소모전력 5% 이상 감소
		CAS 기술	- 동종기술 대비 소모전력 5% 이상 감소
		영상음향 복호 기술	- 동종기술 대비 소모전력 5% 이상 감소
		수신기 응용 기술	- 동종기술 대비 소모전력 5% 이상 감소
		음성/동작/포인팅 인식 기술	- 동종기술 대비 소모전력 5% 이상 감소
	03 방송 측정 기술	방송신호측정 기술	- 동종기술 대비 소모전력 5% 이상 감소
		방송신호발생 기술	- 동종기술 대비 소모전력 5% 이상 감소
		방송신호 모니터링 / 관리 기술	- 동종기술 대비 소모전력 5% 이상 감소
	04 방송 제작 기술	영상음향 부호화/복호화 기술	- 동종기술 대비 소모전력 5% 이상 감소
		촬영장비 기술	- 동종기술 대비 소모전력 5% 이상 감소
		편집장비 기술	- 동종기술 대비 소모전력 5% 이상 감소
		방송조명 시스템 기술	- 동종기술 대비 소모전력 5% 이상 감소
		방송음향 시스템 기술	- 동종기술 대비 소모전력 5% 이상 감소
	05 방송응용 서비스 기술	교통 및 여행정보 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 서비스기술 활용 시 CO₂발생량 10% 절감 - 동종기술 대비소모전력 5% 이상 감소 - 물적 또는 인적자원을 5% 이상 줄일 수 있는 수준
		부가데이터 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 서비스 기술 활용 시CO₂발생량 10%절감 - 동종기술 대비 소모전력 5% 이상 감소 - 물적 또는 인적자원을 5% 이상 줄일 수 있는 수준
		재난방송 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 서비스기술 활용 시 CO₂발생량 10% 절감 - 동종기술 대비 소모전력 5% 이상 감소 - 물적 또는 인적자원을 5% 이상 줄일 수 있는 수준
		DGPS 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 서비스기술 활용 시 CO₂발생량 10% 절감 - 동종기술 대비 소모전력 5% 이상 감소 - 물적 또는 인적자원을 5% 이상 줄일 수 있는 수준
	06 차세대 방송	3D방송 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 동종기술 대비 소모 전력 5%이상 감소 - 동종기술 대비 동일주파수 대역폭 기준 전송효율 5% 이상 향상 - 동종기술 대비 영상처리주파수 대역폭 5% 이상 개선
		UHD방송 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 동종기술 대비 소모전력 5% 이상 감소 - 동종기술 대비 동일주파수 대역폭기준 전송효율 5% 이상 향상 - 동종기술 대비 영상처리 주파수 대역폭 5% 이상 개선
		스마트 TV 및 IP TV 방송 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 동종기술 대비 소모전력 5% 이상 감소 - 동종기술 대비 동일주파수 대역폭기준 전송효율 5% 이상 향상 - 동종기술 대비 영상처리 주파수 대역폭 5% 이상 개선
		차세대 방송 응용시스템 및 서비스 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 동종기술 대비 소모전력 5% 이상 감소 - 동종기술 대비 동일주파수대역폭기준전송효율 5% 이상 향상 - 동종기술 대비 영상처리주파수 대역폭 5%이상 개선 - 서비스기술 활용 시CO₂발생량10%절감 - 물적 또는 인적자원을 5% 이상 줄일 수 있는 수준
12 무선 통신	01 이동통신	이동통신 시스템 기술	[LTE] - 전송속도 LTE급 이상, 동등 기능 대비 소모전력 3% 이상 감소 [광대역 WiBro] - 전송속도 Mobile WiMAX 만족, 동등 기능 대비 소모전력 3% 이상 감소
		기지국/중계기 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족 할 것] - 기지국 소 출력화 1W 이하 - RF 분리형 여부, 동일 출력 대비 소모전력 10% - 동일 출력 대비 소모전력 3% 이상 감소
		이동통신 서비스 기술	- 서비스 기술 활용 시 CO₂발생량 10% 절감
		통신장비 쿨링 기술	- 쿨링 에너지 효율(EER) 85% 이상
		이동통신 단말 콘텐츠 및 애플리케이션 기술	- 해당 기술 활용 시 CO₂발생량 10% 절감
	02 TRS 통신	디지털 TRS 기지국/중계기 기술	- 동일출력대비 소모전력 3% 이상 감소
		디지털 TRS 서비스 기술	- 서비스 기술 활용 시 CO₂발생량 10% 절감
	03 LBS	고정밀 LBS 시스템 기술	- 오차범위 15m 이내, 소모전력 3% 이상 감소
		LBS 플랫폼 및 서비스 기술	- 해당 기술 활용시 CO₂발생량 10% 절감
	04 근거리 무선 데이터 통신	무선 LAN 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 전송속도 50Mbps 이상 - 소모전력 3% 이상 감소
		Bluetooth 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - Bluetooth 최신 버전 - 동등 기능 대비 소모전력 3% 이상 감소
		ZigBee 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - ZigBee 최신 버전 - 동등 기능 대비 소모전력 3% 이상 감소
		가시광통신기술	- IEEE 802.15.7 국제표준 만족, 별도의 전파 발사 없이 광으로 정보를 전송하여 (근거리 저전력 수준) RF 소모 전력 5% 이상 향상
		PicoCast 응용 기술	- ISO/IEC 29157 국제표준 만족, 전송속도 1Mbps, 동등 기능 대비 소모전력 10% 이상 감소
		무선통신 서비스 응용기술	- 서비스기술 활용 시 CO₂발생량 10% 절감
		NFC(Near Field Communication) 기술	- 동종기술 대비 소모전력 5% 이상 감소
		TV 유휴대역 (White Space) 활용기술	- 기술 활용 시 CO2 발생량 10% 이상 절감
	05 해상/항공/위성 무선통신	해상 무선통신 기술	- 선박 측위/항해정보/관제용 무선통신 기술, 동등 기능 대비 소모전력 3% 이상 감소
		항공 무선통신 기술	- 항공 측위/상황정보 수집/관제용 무선통신 기술, 동등 기능대비 소모전력 3% 이상 감소
		위성 무선통신 기술	- 환경/기후 모니터링용 위성 서비스 기술, 동등 기능 대비 소모전력 5% 이상 감소
		해상/항공/위성 무선통신 서비스 기술	- 서비스 기술 활용 시 CO₂발생량 10% 절감
13 방송 통신 네트워크	01 초고속 전송 네트워크	전송 기술	- 동종기술 대비 소모전력 5% 이상 감소
		분배 기술	- 동종기술 대비 소모전력 5% 이상 감소
		다중화 기술	- 동종기술 대비 소모전력 5% 이상 감소
		종단 기술	- 동종기술 대비 소모전력 5% 이상 감소
	02 초고속 교환 네트워크	교환 기술	- 동종기술 대비 소모전력 5% 이상 감소
		중계 기술	- 동종기술 대비 소모전력 5% 이상 감소
		제어 기술	- 동종기술 대비 소모전력 5% 이상 감소
	03 초고속 가입자 네트워크	유선 가입자 네트워크	- 동종기술 대비 소모전력 5% 이상 감소
		무선 가입자 네트워크	- 동종기술 대비 소모전력 5% 이상 감소
		방송 가입자 네트워크	- 동종기술 대비 소모전력 5% 이상 감소
	04 홈 네트워크	유무선 통합 홈 네트워크 기술	- 동종기술 대비 소모전력 10% 이상 감소
		홈 네트워크 기기 기술	- 동종기술 대비 소모전력 10%이상 감소
		홈 네트워크 인프라 기술	- 동종기술 대비 소모전력 10%이상 감소
		홈 네트워크 응용 및 서비스 기술	- 서비스 기술 활용 시 CO₂발생량 10% 절감
	05 지능형 사물 통신 네트워크	게이트웨이 기술	- 동종기술 대비 소모전력 5% 이상 감소
		네트워크 접속 기술	- 동종기술 대비 소모전력 5% 이상 감소
		서비스플랫폼 기술	- 동종기술 대비 소모전력 5% 이상 감소
		응용 기술	- 동종기술 대비 소모전력 5% 이상 감소
	06 인터넷 데이터 센터(IDC)	DC 기반정류기 및 서버전원 공급 장치(PSU) 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 정류기 효율 95% 이상 - PSU 효율 90% 이상
		차세대 쿨링 기술	- 쿨링 에너지 효율(EER)이 표시규정 값에 대하여 85% 이상
		자원관리 및 전력인지 미들웨어 기술	- 에너지 사용량 10% 이상 감소
		서버 대기전력 저감 기술	- 대기전력저감 프로그램 운용규정 만족
		IDC 기반 서비스 기술	- 서비스 기술 활용 시 CO₂발생량 10% 이상 절감
14 전자파	01 전파 응용	ISM 응용기술	- 2차원 또는 3차원 영상 시스템을 이용하여 촬영 또는 탐지, 영상복원 등의 소모 전력이 기존 시스템 대비 5% 이상 절감
		에너지 전송 및 재생 기술	[아래의 요소 항목 중1 개 이상 만족할 것] - RF 에너지 전송 또는 재생효율 기존 시스템 대비 20% 이상 향상 - 기존 시스템 대비 전송 기능거리 20% 이상 향상
		탐지/탐색/계측기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 전파탐지계측 관련기술로 동종기술 대비 소모전력 5% 이상 감소 - 현장 적응형 소형화 및 휴대형 구현을 통한 에너지 10% 이상 절감 - 밀리미터/테라헤르츠파 비접촉성 관련 기술로 기존 시스템 대비 검색효율 10% 향상 또는 에너지 10% 이상 절감 - 40GHz 이상을 이용하는 무선 기술로서 동종 기술 대비 소모전력 3% 이상 절감
	02 전파자원 활용 기술	주파수 자원 이용 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 기존 기술 대비 주파수 사용 효율 10% 이상 향상 - 40GHz 이상을 이용하는 무선 기술로서 동종 기술 대비 소모전력 3% 이상 절감
		신규 서비스 주파수 자원 개발 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 초소형 THz대역/밀리미터파 소자 개발 및 경량화 구현을 통한 에너지 5% 이상 절감 - 기타 신규 서비스 주파수로 활용될 소자 개발 및 경량화 구현을 통한 에너지 5% 이상 절감
	03 전파기반	전파특성 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 동종기술 대비 소모전력 5% 이상 감소 - 시스템 전송 효율 5% 증대 - 간섭회피 또는 수신감도 개선율 5% 증대 - 40GHz 이상을 이용하는 무선 응용 기술로서 동종 기술 대비 소모전력 3% 이상 절감
		안테나 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - MF, HF, Microwave 대역의 동종 안테나 대비 소모전력 5% 이상 감소 또는 시스템 전송 소모전력 5% 이상 감소 - 능동형 안테나 및 다중 대역 안테나를 적용한 시스템으로 기존 시스템 대비 에너지 10% 이상 절감 - 이동통신, 위성통신, 방송시스템에 적용이 가능한 안테나로 기존 안테나 대비 효율 10%이상 향상 - 40GHz 이상을 이용하는 무선 응용 기술로서 동종 기술 대비 소모전력 3% 이상 절감
		전송선로 기술	- 동축선로(커넥터 포함), 도파관 및 유전체 기판 등을 이용한 기술로 기존 기술대비 5% 이상의 삽입 손실 향상
	04 전자파 장해 보호	인체보호 기술	- 인체보호 기술기준 대비 전자파 노출량 5% 이상 감소
		기기보호 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 전자파 적합성 기준 대비 전자파방출 5% 이상감소 - 전자파 적합성 기준 대비 전자파 내성 5% 이상 증가
		공간보호 기술	- 동종 기술대비 소모전력 5% 감소
15 콘텐츠 제작 및 응용 녹색 기술	01 영상․뉴 미디어 콘텐츠	디지털 영상 및 특수효과 기술	- 디지털 영상/영화의 제작 공정효율을 5% 향상시킬 수 있거나 인적/물적 자원을 동종 기술 대비 10% 줄일 수 있는 수준
		e-book 기술	- e-book 콘텐츠의 제작 공정효율을 10% 향상시킬 수 있거나 인적/물적 자원을 동종 기술 대비 10% 줄일 수 있는 수준
		실감형 3D/4D 콘텐츠 기술	- 3D/4D 콘텐츠의 제작 공정효율을 5% 향상시킬 수 있거나 인적/물적 자원을 동종 기술 대비 10% 줄일 수 있는 수준
		홀로그램 콘텐츠 기술	- 홀로그램 콘텐츠의 제작 공정효율을 2% 향상시킬 수 있거나 인적/물적 자원을 동종 기술 대비 2% 줄일 수 있는 수준
	02 가상 현실 콘텐츠	가상세계 기술	- 가상세계 콘텐츠의 제작 공정효율을 10% 향상시킬 수 있거나 인적/물적 자원을 동종 기술 대비 10% 줄일 수 있는 수준
		기능성 e-스포츠 기술	- 기능성 e-스포츠 콘텐츠의 제작 공정효율을 5% 향상시킬 수 있거나 인적/물적 자원을 동종 기술 대비 5% 줄일 수 있는 수준
		시뮬레이션 콘텐츠 기술	- 교육훈련 시뮬레이션의 제작 공정효율을 3% 향상시킬 수 있거나 인적/물적 자원을 동종 기술 대비 4% 줄일 수 있는 수준
		증강현실 콘텐츠 기술	- 증강현실 콘텐츠의 제작 공정효율을 5% 향상시킬 수 있거나 인적/물적 자원을 10% 줄일 수 있는 수준
	03 공연․전시 콘텐츠	디지로그 공연 및 무대 기술	- 공연 및 무대 구성 시 제작 공정효율을 5% 향상시킬 수 있거나 인적 또는 물적 자원을 동종 기술 대비 5% 줄일 수 있는 수준
		실감형 박물관 및 전시관 기술	- 박물관 및 전시관 구성 시 제작 공정효율을 5% 향상시킬 수 있거나 인적/물적 자원을 동종 기술 대비 5% 줄일 수 있는 수준

05. 그린차량․선박

중분류	소분류	핵심(요소)기술	기술수준
01 그린카	01 하이브리드/전기 자동차	시스템(HEV/PHEV/EV) 설계 및 통합 제어 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 전년 기술수준 대비 연비 30% 이상 - 전년 기술수준 대비 CO2 저감 25% 이상
		하이브리드 전용 고효율 엔진시스템	[아래의 요소 항목 중 하나 이상 만족할 것] - 연비 5% 이상 향상과 배출가스 SULEV 이상 만족 - 연비 5% 이상 향상과 EURO 5 이상 배출규제 만족
		동력전달 시스템	- 전달 효율 7% 이상 향상
		구동 모터 시스템	[아래의 요소 항목 중 하나 이상 만족할 것] - 유도모터 효율 90% 이상 - 영구자석모터 효율 95% 이상
		회생제동 시스템	- 차량적용 연비 향상률 10% 이상
		에너지 저장 시스템	[아래의 요소 항목 중 하나 이상 만족할 것} - 저장밀도 40Wh/kg(NiMH) 이상 - 저장밀도 60Wh/kg(리튬이온) 이상 - SOC 측정 정밀도 : 기존 대비 20% 이상 향상
		인버터/컨버터 등 전력저장시스템 및 부품/소재	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 에너지 변환 효율 95% 이상 - 차량적용 내구수명 10만km 이상
		그린카 공조시스템	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 친환경 대체 냉매적용 시스템 - 지구 온난화지수 (GWP) 150 이하 - 기존 차량의 동등이상의 성능 및 효율
		에너지 효율 향상용 센서 및 제어기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 계측 및 제어 정밀도 99.9% 이상 - 가감속 제어 성능 20% 향상
		그린카용 경량화 부품기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 기존 부품대비 경량화 10% 이상 - 기존 부품대비 동등 이상 성능(강성, 충돌, 내구수명, 강도)
		전기 이륜차 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 최고속도 : 50km/h 이상 - 정속주행거리 : 80km 이상 @35km/h - 등판성능 : 15%이상
		차량탑재용 EV-Charger 설계기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 동작온도 -40℃~80℃이상 - 자동차부품진동 시험방법 만족할 것(KS R 1034, 1991) - 역률 97% 이상 - 효율 93% 이상
		4륜형 전기 이륜차 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 최고속도 30km/h 이상 - 등판능력 10도 이상 - 가속소음 74dB 이하 - 관련제반규격 만족
	02 클린 디젤 자동차	클린 디젤 엔진 시스템 및 제어기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - Euro-5 이상의 배출가스 규제만족 - 연비 5% 이상 향상
		에너지 효율 향상 연소 시스템	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 연비 5% 이상 개선 - 엔진연소향상에 의하여 PM과 NOx를 동시에 10% 이상저감
		초고압 연료공급 시스템	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 연료압 1,800bar 이상 - Euro 5 기준 만족
		엔진 전처리 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 고효율과 급장치 및 차세대 EGR 적용기술 - Euro 5 이상의 배기규제 만족
		신 연료 엔진 시스템 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 경유 대비성능 95% 이상(출력기준) - 친환경 대체연료 적용 - 배출가스 Euro 5 이상의 배기규제 만족
		배기열 회수시스템	- 배기열 회수시스템 적용연비 5% 이상 개선
		열효율 향상용 부품/소재 기술 (보기류 전동화 등)	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 보기류 전동화 시스템 : 연비향상 3% 이상 - Euro 5 이상의 배기 규제 만족
		센서 및 제어 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 계측 및 제어 기술정밀도 : 99% 이상 - 내구성능 : 16만km이상 - OBD용 센서기준 만족
		Tier-4 대응 비도로 자동차 엔진 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - Tier 3 기준대비 20% 이상의 출력 향상 - Tier 4 이상의 배기규제 만족 - 전자식 커멘레일 연료분사장치 부착 - 정화효율 80% 이상의 후 처리장치 장착 - 내구성능 : 4,000 시간 이상(연속 운전시)
		경유차 후처리 장치 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - PM80% 이상 저감 또는 NOx 80% 이상 저감 - Euro 5 이상의 배출가스 만족 - 내구성능 : 16만km 이상
	03 연료 전지 자동차	시스템 통합 제어 기술 (스택, 수소공급, 공기공급, 물관리)	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 시스템 효율 55% 이상(@최대출력15%) - 시스템 효율 40% 이상(@최대출력100%)
		회생제동시스템	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 에너지흡수 50% 이상 (도시모드) - 연비향상율 5% 이상
		연료전지 스택 고전압 전기안전성 확보기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 절연저항 100Ω/V 이상 유지 - 인크로져 방수 등급 IP56 만족 - 진동내구성 > x,y,z 방향별, 3G, 33.3Hz, 100,000 cycle (공진 없을 때) > x,y,z 방향별, 2G, 33.3Hz, 20,000 cycle (공진 있을 때)
		연료전지 스택진단 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] - 전압 측정 정도 ±25mV 이내 - 측정시간 50ms 이내
		연료전지 시스템 다운사이징 및 모듈화 기술	- 연료 전지 시스템 출력밀도 : 550W/L 이상
		전극막 접합체 기술(MEA)	[아래의 요소 항목을 하나 이상 만족할 것] - 전극 활성 면적 250cm2이상과 불소계 : OCV 0.990V 이상, 셀성능 1.2A/cm2 이상(@0.6V,RH50%) - 전극활성면적 250cm2이상과 탄화수소계 : OCV 0.980V 이상, 셀성능 1.0A/cm2 이상(@0.6V,RH50%)
		기체 확산층 기술(GDL)	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 단위 Sheet 크기 250cm2 이상 - 전기 접촉 저항 30mΩ․cm2 이하(@1MPa) - 기재두께 : 400μm 이하
		가스켓 소재 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 두께 600μm 이하 사출성 형성 - Shore A 경도 45-66, 영구압축줄음율 7% 이하(@150도72시간) - 내산성 : ASTMD 543 Practice A, 황산 20wt%, 90℃/336 시간에서 Shore A 경도 변화 ±5 이내 - 내열성 : 100℃/336시간 Shore A 경도 변화 ±5 이내
		분리판 설계 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 전기 접촉 저항 30mΩ․cm2 이하(@1MPa) - 내구성 3μA/cm2 이하(@0.6V) vs SCE(내식성평가용액 0.1N황산+불산2ppm, 80℃) (측정방법 : SCE 기준 동전위 평가(-0.5∼1.0V 영역스캔, 1mV/sec))
		공기 공급 시스템 및 제어 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 공기 토출압 1.5∼2.5bar, 유량 - 압축기 효율 60% 이상 - 10~90% 출력시간 2.0초 이하
		가습 시스템 소재 및 제작 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - Gas-to-Gas Type - 1기압, 65℃, 공기 RH 50%(스택입구에서), 유량4,000lpm 이상 공급
		공기 차단 및 공기압력 조절시스템	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 개폐작동시간 : 1초 이내 - 내구성 : 100,000cycle 이상 - 최저작동온도 : -30℃
		공기 불순물 제거 소재 및 시스템	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 3μm 이상 입자제거율 : 98% 이상 - 내구성 : 5,000km 이상
		냉각수 냉각 시스템 및 제어 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 외부온도 40℃, 스택출력 40kW 구동시 냉각수 입출구 온도차 10℃ 이내 - 펌프 토출압 1∼2bar, 유량 100~250lpm
		냉각수 불순물 제거용 소재 및 시스템 개발	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 냉각수 내 음이온 및 양이온 제거 - 냉각수 전기전도도 10μS 이하 유지 - 내구성 : 3,000시간
		저압 수소 공급 및 차단 시스템	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 작동내구성 : 100,000cycle (5,000시간) - 작동환경 : -20~105℃
		수소 유량/압력 조절 시스템 및 제어 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 최대유량 : 1,400lpm - 제어압력 : 1~3 bar - 응답시간(시정수) : 0.5초 이내 - 내구성 : 5,000 시간
		수소 저압 레귤레이터 시스템	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 제어범위 : 8∼12bar - lock-up압력 : 1.3bar - 진동내구성 : 3G@33.3Hz, 100,000cycle 이상
		수소 재순환 시스템 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 스택최고출력 10% 이하시 SR2 이상 - 스택최고출력 10% 이상시 SR1.5 이상유지
		스택 냉각수용 호스 소재	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 전기전도도 65μS 이하(@85℃, DI Water 2,000시간) - 파열압 10bar 이상
		스택 냉각수용 부동액 소재	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 초기 전기전도도 : 1μS/cm - 동결온도 : -35℃ 이하 - 이온용출도 : 5μS/cm 이하 @85℃, 2,000시간
		구동 모터 시스템	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 모터효율 : 83%이상(유도모터) - 출력밀도 : 0.75KW/kg 이상
		인버터 시스템	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 출력밀도 : 7.0kW/L 이상 - 변환효율 : 95% 이상
		전력변환 시스템 (BHDC & LDC)	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 출력밀도 2.0kW/L 이상 - 효율 : 85%이상
		고압 수소저장 탱크 제조 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 반복수명 6,000회 이상 - 사용압력 : 350bar 이상 - 파열압 : 2.25배 이상
		고압 수소 공급 및 차단 솔레노이드 밸브 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 가스 내구시험 50,000회 이상 - 수압 내구시험 75,000회 이상 - 기준압력 : 350bar 이상 - 파열압 2.25배 이상
		고압 감압 레귤레이터 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 가스내구시험 50,000회 이상 - 수압내구시험 75,000회 이상 - 기준압력 : 350bar 이상 - 파열압 : 4배 이상
		연료전지 스택용 엔드플레이트 및 체결기구	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 스택 체결력에 의한 엔드플레이트 변형량 0.2mm 이내 - 3,000hr 운전시 체결력 변화 15% 이내
		수소 스테이션 고압 압축기	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 50kg/day급 이상 수소압축기 - 350 bar 이상
		수소 스테이션 고압 디스펜서	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 충전능력 1kg/min 이상 - 커뮤니케이션Fill 기능 - 350 bar 이상
		수소 스테이션 급속 수소 고압 냉각기	- 충전기 앞단 수소기체온도 40℃이하
		수소 스테이션 수소 제조 기술	- 50kg/day 이상 수소제조
02 저공해 고효율 차량	01 온실가스/배출가스 저감형 자동차	SUELV 대응 성층희박 GDI 엔진기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - CO2 5% 이상 저감 - SULEV 기준 만족
		에코타이어 기술	[젖은 노면 제동력 성능을 기존 제품 대비 동등 이상 만족하고, 아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - CO2 5% 이상 저감 - 연비 5% 이상 향상 - 내마모율 30% 이상 저감 - 소음 5% 이상 저감 - 타이어의 최저 에너지소비 효율 기준 대비 회전 저항 계수(Rolling Resistance Coefficient) 5%이상 저감
		에코 드라이빙 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 연비개선 10% 이상 - 공회전 방지 기술(Idle Stop/Go) - 연비 최적경로 생성 기술
		NOx 저감 기술	- Euro 5 규제 기준을 만족
		공기저항 저감기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - CO2 5% 이상 저감 - 연비 5% 이상 개선
		후처리 장치기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - PM 50% 이상 저감 - NOx 40% 이상 저감
	02 신재생/저탄소 연료/대체 연료 자동차	친환경 CNG/HCNG 차량연료공급 시스템기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 동종 경유 자동차 대비 CO2 10% 이상 저감 - Euro 5 규제기준 만족
		친환경 LPG 차량 연료공급 시스템기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 동종 LPG 자동차 대비 CO2 10% 이상 저감 - SULEV 기준만족
		Bio-fuel 차량기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - BD 20 이상 - 에탄올 85% 이상
		CNG/LNG 비황분계 부취제 기술	- 환경오염과 인체에 무해한 청정가스 연료용 부취제 개발 여부
		HCNG용 수소공급 기술	- 수소공급 장치 및 인프라(수소 스테이션 등) 구축 여부
		DME 연료공급 및 차량 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 동종 경유 자동차 대비 연비 5% 이상 개선 - 동종 경유 자동차 대비 CO2 20% 이상 저감
		연료, 윤활유 등의 첨가제 제조기술	- 첨가 후 연비, 출력 등 성능감소가 없어야 하며, 아래의 요소 항목 중 2개 이상 만족할 것 · PM 10% 이상 저감 · NOx 5% 이상 저감 · HC 5% 이상 저감 · CO2 5% 이상 저감
03 그린 농기계	01 농작업 기계	환경 오염 저감 기술	- Tier 3 수준의 배기가스 유해물질 배출 허용 기준 준수 (출력별 적용시기는 환경부의 규정에 따름)
		정밀 농업기계 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - IT기술을 채택한 변량방제기술 위치/토양/생육 등 센싱정보기반의 변량제어 기술을 통해 에너지 소비량 또는 농약/비료/종자 등 자제투입량을 5% 이상 저감하는 작업기계 - IT기술을 채택한 변량시비기술 확보
		자주식 작업 기계 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 바이오 연료를 20% 이상 사용가능 한 엔진장착 작업 기계 - 전기 또는 하이브리드엔진으로 구동하는 작업기계 - 엔진, 변속기등의 최적설계 또는 전자제어장치를 통해 동급 평균연료소모량 대비 연료 절감률 10%이상
		수확 후 처리기계 기술	- 최적설계 또는 새로운 기술을 적용하여 에너지효율(열효율, 건감율 단위 중량당 에너지 소비량 등) 10% 이상 향상
	02 농용 트랙터	바이오 연료 및 대체에너지 이용 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 바이오 연료를 20% 이상 사용 가능한 엔진을 장착한 트랙터 - 전기 또는 하이브리드 엔진으로 구동하는 트랙터
		에너지 고효율 기술	- 엔진, 변속기등의 최적설계 또는 전자제어장치를 통해 동급평균연료소모량대비 연료 절감률 10% 이상 향상
		자동화 및 제어 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 위치 정보 기반의 Auto Steering 장치 장착 - ISO 11783을 적용한 작업기 제어장치 장착 - 작업기 자세제어 및 신속 탈부착기 장착
		환경오염 저감 기술	[각 시기별 조건을 만족할 것] - Tier 3 수준의 배기가스위해물질 배출허용 기준준수(출력별 적용시기는 환경부의 규정에 따름) - Tie r4 수준의 배기가스위해물질 배출허용 기준 준수(출력별 적용시기는 환경부의 규정에따름)
	03 축산기계	사료작물 수확기술	- 에너지 소비효율 10% 이상 향상
		사료 제조 가공 기술	- 에너지 소비효율(수확면적, 연료 소모량, 생산량 등 대비) 10% 이상 향상
04 WISE SHIP	01 미래형 친환경 선박	추진 에너지 효율 향상 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 기존 선박대비 추진효율 2% 증가 - 추진기효율 3% 향상
		대형 클린엔진 설계 및 생산 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 기존엔진대비 CO2 배출량 5% 절감 - NOx, Tier 2 만족
		IT기반 Digital Ship Building 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 조선소 생산성 향상 10% 이상 - M/H 10% 이상 절감 - 실적과 계획의 feedback을 갖춘 시스템 구축 및 활용
		지능형 용접·도장 로봇 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - M/H 20% 이상 향상 - 불량률 개선 5% 이상 - 용접 자동화율 10% 이상 향상
		U기반 운항 안전성 향상 핵심 부품 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 운항 장비의 정밀도 10% 이상 향상 - 부품의 국산화율 30% 이상
		AIS, VTS등 IT 융합 해양사고 예방 기술	- 광역통신 인프라 기술수준 대비 10% 이상
		차세대 에너지수송선(PNG, CNG, NGH) 핵심 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 선박 및 압축 화물 설계 핵심기술 확보(선급승인획득) - 기존 선박대비 온실가스 감축
		친환경 LNG, CNG cargo 시스템 및 핵심 부품 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 핵심 설비 국산화율 30% 이상 - 국내 미개발품의 선급형식승인 획득
		환경 친화형 방오 도료 및 신소재 코팅	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 독성용출 기존 승인된 도료대비 10% 이상 저감 - 슬립 저감률 2% 이상
		미래형 빙해 선박 및 핵심 부품 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - Ice Class 1A, 평탄빙 1m 쇄빙능력 확보 - 부품 국산화율 30% 이상 및 선급 인증
		전기추진 시스템 및 선박용 연료전지	- 국산화율 20% 이상 및 선급 인증
		Cruise선 인테리어 및 핵심 기자재	- 기자재 국산화율 30% 이상 및 선급 인증
		에너지 절감형 신선형 설계 기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] - 기존선형대비 전체저항 3% 이상 저감 - 기존설계대비 경하중량 2% 이상 절감
		조종 안정성 향상 설계 기술	- IMO 조종성 기준(Maneuvering Standard)을 만족하도록 설계 여부
		구조 안전성향상설계기술	- 전산구조해석을 통한 항복/피로/최종강도 만족
		복원성 및 운동 안정성 향상 설계 기술	- IMO 동복원성 기준을 만족하도록 설계 여부
		해상 및 대기오염 방지를 위한 선박용 기자재	- IMO 규정 만족 여부
		선박 평형수 처리 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 1m3당 50마이크로미터 이상인 생존미생물이 10개체수 미만이 되도록 배출 - 1ml당 10마이크로미터 이상에서 50마이크로미터미만인 생존미생물이 10개체수 미만으로 배출 - 활성물질을 사용하는 경우 IMO의 승인기준(선박평형수 관리 협약 G-9) 충족
		친환경 L/O 여과 시스템	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 국산화율 90% 이상 - B0.1 신뢰수준 95% 이상
		VOC저감/회수장치	- VOC 회수율 90% 이상(C₁및 C₂계열 탄화수소 제외)
		BOG 재액화 장치	- 회수율 95% 이상(CH4 Only)
		배기가스 처리 시스템(SOx, NOx, PM등)	- IMO 규정을 만족할 것
		에너지 저감 설비	- 기준 선박대비 에너지절감효과를 향상시킨 보조기기 또는 설비를 장착
		선박의 신재생에너지 적용기술	- 기준 선박 대비 총 사용전력 에너지의 2% 이상을 신재생에너지로 대체
		선박 수중소음 저감기술	- IMO 규정 만족
		LNG연료 벙커링 선박 핵심기술	- 선급 승인 - 국제 표준화
		비열간 가공 기술	- 선수미 곡판의 50% 이상에 냉간가공 적용
	02 해양 플랜트	Topside 엔지니어링 기술	- 자체 설계에 대한 선급승인
		핵심기자재 기술 (재액화/재기화 설비 등)	- 국산화율 50% 이상
		Drilling Equipment 기술	- 자체 설계에 대한 선급승인
		Subsea 설비 엔지니어링 및 장비 기술	- 자체 설계에 대한 선급승인
		극한 환경 하중을 고려한 성능추정 기술	- 공인기관의 성능검증 및 인증 여부
		Dynamic positioning 및 계류시스템 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - DP시스템 핵심부품 국산화율 30% 이상 - 선급의 승인 획득
		초심해 극한환경 성능시험 기술	- 공인기관의 성능검증 및 인증 여부
		안전 제어 및 감시 시스템 기술	- 핵심 기자재 국산화율 30% 이상 및 선급승인 여부
		CCS(화물창) 설계기술	- 선급승인 여부
		초중량 Module의 현지 운송 및 설치 기술	- 선급승인 여부
		초경량 및 최적 구조설계 기술	- 선급승인 여부
		Topside용 VOC 저감/회수장치	- VOC 회수율 90% 이상(C₁및 C₂계열 탄화수소 제외)
		Topside용 BOG 재액화 장치	- 회수율 95% 이상(CH₄Only)
		발라스트 후 처리 시스템	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 1m3당 50 마이크로미터 이상인 생존 미생물이 10 개체 수 미만이 되도록 배출 - 1ml당 10마이크로미터 이상에서 50마이크로미터 미만인 생존미생물이 10 개체수 미만으로 배출 - 활성물질을 사용하는 경우 IMO의 승인기준(선박평형수 관리협약 G-9)충족
		배기가스 처리 시스템(SOx, NOx, PM등)	- IMO 규정 만족 여부
		엔진 연료 첨가제 기술(DME 등)	- 연료첨가제 미첨가 대비에너지효율 2% 향상
		오염 배출 환경감시 시스템	- 선급승인 여부
		극한 환경 방식용 친환경 도료 기술	- 도료의 내수구명 15년 이상
		화물창 및 불연성 친환경 단열재	- 공인기관의 성능 검증 및 인증 여부
		극한지용 강재	- API 또는 선급인증 여부
	03 친환경 레저 보트	친환경 세일요트	- 설계 및 제품안정성 인증 여부
		고속 고효율 모터보트	- 30knots 이상 설계, 안정성에 대한 공인기관 인증 여부
		고효율 수상오토바이	- 선회 및 복원 성능 검증 여부
		초경량 윈드서핑	- 무게/체적비가 최고수준과 동급 성능
		하천 및 내륙 겸용 친환경 수륙 양용차	- 설계, 제품 안정성, 운항성능 검증 여부
		습지 조사용 친환경 호버크라프트	- 설계, 제품 안정성, 운항성능 검증 여부
		첨단 소재 수상스키	- 카본 복합소재 등의 채용을 통해 기존제품 대비 무게 10% 이상 경량화
		소형 고효율 선외기	- 공인기관의 검증 또는 인증 여부
		고효율 워터제트	- 공인기관의 검증 또는 인증 여부
		첨단소재 세일 및 마스트	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 경금속 및 복합재료 등 신소재 채택률 30% 이상 - 공인기관 검증 또는 인증 여부
		모터보트용 클린 디젤엔진	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 환경관련 공인기관의 성능검증 또는 인증 여부 - 선박관련 공인기관 검증 또는 인증 여부
		세일요트 및 모트보트 첨단 소재 리깅류	- ISO 4558 Code 적합성에 대한 공인기관 확인
		친환경 인테리어 기자재	- IMO 기준 만족 또는 선급인증 승인
		레저보트 선체 및 기자재 관련 친환경 소재	- ISO 12215 Code 적합성에 대한 공인기관 확인
		친환경 고광택 레저보트용 도료	- 도료에 포함된 독성을 기존 제품 대비 10% 이상 저감
		전기 추진 선외기	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 선외기 전력 공급 시스템(내연기관제외)을 포함하여 전기로 구동되는 선외기 시스템 - 선외기전력공급시스템을 포함하여 선급인증획득
		신재생 에너지 이용기술	- 공인 기관의 성능 검증 또는 인증 여부
		친환경 인테리어 내장재	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 공인기관의 성능검증 또는 인증 여부 - 식물성소재를 이용한 생분해성 소재
		알루미늄 곡가공 기술	- 선체 외판 곡면부의 70%이상 냉간 가공
5 첨단 철도	01 차체/ 대차 시스템기술	주행저항 저감 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 국내 동급 열차의 공기저항 또는 주행저항을 7% 이상 저감 * 풍동시험 또는 실차량 시험을 통하여 검증
		차량소음 저감 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 국내 동급 열차․속도의 실내소음을 3dB 이상 저감(국내 철도차량 시험기준) - 동급 차량의 윤축 전동 소음을 기존 차륜대비 3dB 이상 저감
		차체/대차 경량화 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 국내 동급 차량의 차체 중량을 5% 이상 저감 - 동급 차량의 대차프레임 중량 대비 10% 이상 경량화 - 동급 차량의 차축 중량 10% 이상 저감
		조향기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 동급 차량․속도의 차륜 횡압 10% 이상 저감 - 동급 차량․속도의 곡선구간 소음 3dB 이상 저감
		승차감 향상 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 국내 철도차량 승차감 지수(KS R 9216)에 의거 좌우 승차감 3dB 이상 저감 - 국내 철도차량 승차감 지수(KS R 9216)에 의거 상하 승차감 3dB 이상 저감
	02 추진 및 열차제어 기술	차상 전력 변환 기술	[국내 동급 차량의 주 전력 변환 장치/ 보조전력 변환 장치로서 아래 사항 모두 만족] - 전력 변환 장치의 출력밀도[KW/kg]를 10% 이상 증대 - 고조파 및 손실 저감 및 역률보상 기술 적용
		견인 전동기 기술	[회전형 견인 전동기][국내 동급 차량의 주전동기로서 아래 사항 모두 만족] - 기존 동종 견인전동기 대비 출력밀도[KW/kg] 10% 이상 증대 * 냉각장치 중량이 포함된 출력 밀도 * 용량은 단위 블럭당 계산 [선형 견인전동기][국내 동급 차량의 주전동기로서 아래 사항 모두 만족] - 견인 전동기의 단위중량당 출력[KW/kg]을 5% 이상 증대(냉각장치 중량 포함하며, 선형 전동기의 1차측 중량기준)
		열차 운행제어 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 승객의 중량, 선로조건 등을 고려한 에너지 절약형 운전제어 알고리즘을 적용한 지능형 열차제어시스템으로서 RAMS 활동 및 SIL 4 인증 여부
		자기부상 및 안내기술	- 국내 동급 자기부상차량의 부상전자석 소비전력을 5% 이상 저감 (공칭 공극 기준)
	03 궤도/노반 기술	친환경 궤도/ 노반용 프리캐스트 콘크리트 제조 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 이산화탄소 배출저감 : 궤도연장 m당 CO2 배출량 10kg 이상 저감 - 천연골재 치환율 30% 이상
		신형식 궤도구조 및 시공 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 관련 설계기준을 만족할 것 - 기존 공법 대비 공기를 단축할 수 있는 기술 또는 전수명주기 탄소배출량이 기존 공법보다 낮은 기술 - 환경유해물질을 포함하지 않을 것
		유지 보수 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 관련 유지보수기준을 만족할 수 있는 성능을 확보하는 기술 - 기존 공법 대비 공기를 단축할 수 있는 기술 또는 전수명주기 탄소배출량이 기존 공법보다 낮은 기술 - 환경유해물질을 포함하지 않을 것
		저진동 저소음 궤도기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 관련 설계기준을 만족할 것 - 동일 조건 하에서 일반 자갈궤도 또는 콘크리트궤도 대비 진동 또는 소음의 감소 효과가 입증된 기술 - 환경유해물질을 포함하지 않을 것
		노반 콘크리트 급속시공 인프라 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 단위공기단축 10% 이상 - 콘크리트 양생 소요에너지 비용절감 10% 이상
		친환경 건설재료 적용 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 친환경 건설재료 : 건설재료 10% 이상 절감 - 탄소 발생량 20% 이상 절감 재료 - 열차소음 2dB 이상 저감(재생재료) - 재생재료 비율 20% 이상
	04 철도 교량/터널 기술	교량 콘크리트 급속시공 인프라 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 관련 설계 기준 만족 - 단위공기단축 10% 이상 - 콘크리트 양생 소요에너지 비용절감 10% 이상
		친환경 철도교량 설계 기술	[1), 2)항을 모두 만족하며 3), 4)항 중 1개 이상 만족] 1) 철도교량 설계기준 만족(필수항목 반영) 2) 구조해석 정확도(과다설계여부) 3) 물량절감(동일규모 교량 대비 10%) 4) 친환경 재료 적용 기술 (탄소 발생량 20% 이상 저감)
		터널라이닝 급속시공기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 관련 설계 기준 만족 - 단위공기단축 10% 이상 - 콘크리트 양생 소요 에너지 비용절감 10% 이상
	05 급전/집전 기술	철도전력 통합관리 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 전력 설비별 에너지 효율 실시간 검측 신뢰도 98%이상 확보 - 철도 전력 피크부하 관리 및 최적화 운영에 따른 피크부하 5%이상 저감 및 에너지 저감
		회생에너지 이용 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 제동시 회생에너지를 저장하고 다시 이용할 수 있는 에너지 절약장치로서 실제차량에 적용 및 실험(차상) - 회생 에너지를 전력계통에 연계하는 전력변환장치(PWM 인버터)로서 전철 변전소의 실제 계통에 적용 및 실험(지상)
		지능형 변전소	- 실시간 변전소 운영, 감시 기술을 통한 변환 손실 5% 절감(IEC 61850 기반)
		집전 기술	[Catenary 방식] - 이선율 0.2% 이하(250km/h 이상), 0.1% 이하 250km/h 미만)로서 집전소음감소, 경량화 등을 고려한 설계 적용(IEC 62486 성능 기준) [제 3궤조 방식] - 이선율 0.1% 이하로서 집전소음감소, 경량화 등을 고려한 설계 적용(IEC 62486 성능 기준) [비접촉 집전방식] - 국내 동급 제품 기준 출력밀도[kW/kg] 10% 향상 - 전달효율 2% 이상 향상 ※ 공진형인버터, 비접촉 급집전 모듈, 정류기 포함한 전달효율임 ※ 출력밀도는 비접촉 급집전 모듈 단위 모듈 당 으로 계산
	06 철도 환경 기술	재료 재활용 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 콘크리트의 천연골재 대체재료로서 철강 산업부산물(슬래그)의 재활용율 30% 이상 - 비철금속 및 고무류의 경우 유럽 EL92 및 ISO 22628을 준용하여 재활용율 95% 이상 (재료 직접 회수기준) - 재활용 가능한 차량 내장재를 설계/제작하여 재활용률이 90% 이상(중량 기준)
		소재 재활용 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 오염도 저감기준 장치 및 시스템 설치 전후의 효율이 20% 이상 - 기존 복원기술 (동일 효율) 대비 복원비용 및 기간 20% 이상 저감
		소음/환경 비용 저감 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 타 기술 혹은 기존 기술 대비 음향성능 비용편익이 20% 이상 향상 - 비음향성능 중 친환경성 (공기정화, 에너지 향상 등), 유지보수 등 동류기술 대비 추가적 비음향적 비용편익 향상 여부
06 그린 자전거	01 고 부가가치형 경량자전거	프레임 강도향상 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 생활용 프레임 : EN 14764:2005 4.8항에 기술된 시험방법에 따라 페달링 하중 1000N으로 100,000회 이상 KS R 8008:2009 8.12.2항 및 이륜자전거 자율 안전 확인 기준 6.11.4항에 수직 하중 1,200N으로 50,000회 이상 - 산악용 프레임:EN 14766:2005 4.8항에 기술된 시험방법에 따라 페달 링 하중 1200N으로 100,000회 이상, 수직하중 1200N으로 50,000회 이상, 수평하중+1200/-600N으로 50,000회 이상 - 도로 경기용 프레임 : EN14781:20054.8항에기술된 시험방법에 따라 페달링 하중 1100N 으로 100,000회 이상, 수평 하중+600N/-600N으로 100,000회 이상
		프레임 경량화 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 생활용 프레임 : EN 14764:2005 요구사항을 만족하며 프레임(16인치기준) 중량 1900gr 이하 - 산악용 프레임 : EN 14766:2005 요구사항을 만족하며 프레임(16인치 기준)중량 1600gr 이하 - 도로경기용 프레임 : EN 14781:2005 요구사항을 만족하며 프레임(520mm기준)중량 1400gr이하
		완성 휠 내구성 향상 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 생활용 바퀴 : EN 14764: 2005 4.10항과부속서 D요구사항을 만족하며 앞뒤바퀴(26인치 기준 ,림/스포크/니플/허브포함) 합계중량 2000gr 이하 - 산악용 바퀴 : EN 14766:2005 4.10항 EN 14764 : 2005 부속서 D요구사항을 만족하며 앞뒤바퀴(26인치 기준, 림/스포크/니플/허브포함)합계 중량 1600gr이하 - 도로용 바퀴 : EN 14781:2005 4.10항과EN 14764 : 2005 부속서 D요구사항을 만족하며 앞뒤바퀴(700C기준, 림/스포크/니플/허브 포함) 합계 중량 1500gr 이하
		친환경 완성 자전거 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 이륜자전거 자율 안전 확인 기준 요구사항을 만족하고 녹색인증 자전거 부품2 5% 이상 사용(제품원가 기준) - 이륜자전거 자율안전 확인 기준 요구사항을 만족하고 완성 자전거 재료 및 부품기준으로 재활용률 20% (완성 자전거 중량 대비)이상
		핸들세트 경량화 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 생활용 핸들세트 : EN 14764 : 2005요구사항을 만족하며 핸들바(580mm 기준) 중량 180gr이하, 스템(100mm기준, 볼트 포함) 중량160gr 이하 - 산악용 핸들세트 : EN 14766:2005 요구사항을 만족하며 핸들바(580mm 기준) 중량140gr 이하, 스템(100mm 기준, 볼트포함) 중량120g r이하 - 도로 경기용 핸들세트 : EN 14781: 2005요구사항을 만족하며 핸들바(420mm기 준) 중량240gr 이하, 스템(100mm기준, 볼트 포함) 중량120gr 이하
		구동장치 강도향상 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 생활용 구동장치 : EN 14764 : 2005 4.13항 요구사항을 만족하며, · 「크랭크세트(170mm, 3단기준, 바텀 브라켓 및 체인링 포함) 중량900gr 이하, 허브내장 기어 장치(3단기준)의 경우는 중량 1500gr 이하」 · 또는 「후륜용 허브 내장 기어 장치(3단기준)의 경우는 중량 1300gr 이하, 후륜용 허브 내장 기어 장치(5단기준)의 경우는 중량 1600gr 이하」 - 산악용 구동장치 : EN 14766:2005 4.13항 요구사항을 만족하며 크랭크세트(170mm, 3단기준, 바텀브라켓 및 체인링포함) 중량800gr 이하 - 도로경기용 구동장치 : EN 14781:2005 4.12항 요구사항을 만족하며 크랭크 세트(170mm, 2단 기준, 바텀브라켓 및 체인링 포함) 중량700gr 이하
		변속장치 경량화 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 동력전달효율평균(각 변속단계 효율산술평균) 90% 이상 - 생활용 변속장치의 경우 EN 14764:2005 4.13항, 산악용변속장치의 경우 EN 14766:2005 4.13항, 도로경기용 변속장치의 경우EN 14781:2005 4.12항 요구사항을 만족하여야 함 - 동일 부품 등급(성능 및 소비자판매가 기준) 제품대비 중량 감소 10% 이상
07 고효율 해상 물류	01 물류 시스템 계획 및 설계	항만 온실가스 배출 예측 시스템 계획/설계기술	- 배출예측 오차 5% 이내
		항만 자원(부지, 시설, 장비) 계획 및 설계 기술	- 기존 대비 에너지소비 10% 이상 절감
		운송 수단간 연계시스템 계획 및 설계기술	- 연계시간 10% 이상 절감
	02 물류 시설 및 장비	선박 육상전원 공급기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 기존방식(비 육상전원) 대비 온실가스 배출량 30% 이상 개선 - 에너지효율 20% 이상 개선
		안벽장비 기술	- 생산성 또는 에너지효율 10% 이상 개선(단, 생산성 20% 이상 개선의 경우 기존대비 CO2배출량이 동등하거나 그 이하일 때)
		야드장비 기술	- 생산성 또는 에너지효율 10% 이상 개선(단, 생산성 20% 이상 개선의 경우 기존대비 CO2 배출량이 동등하거나 그 이하 일 때)
		이송장비 기술	- 생산성 또는 에너지효율 10% 이상 개선(단,생산성 20% 이상 개선의 경우 기존대비 CO2 배출량이 동등하거나 그 이하 일 때)
		고단적 야드구조물 기술	- 물류부지면적 30% 감소
		인터모달 장비기술	- 연계시간 또는 에너지효율 10% 이상 개선
		물류장비 경량화 기술	- 기존대비 10% 이상 경량화
		물류장비 장치 및 부품기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 에너지효율 10% 이상 향상 - 10% 이상 경량화
	03 물류 운영 및 관리	환경오염(온실가스, 소음 등) 모니터링 기술	- 오차 5% 이내
		고효율 항만운영시스템 기술	- 터미널 생산성 10% 이상 향상
		화물 보안 시스템 기술	- 판독정확도 95% 이상
		화물/장비 위치추적 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 거리오차 1.5m 이내(GPS) - 인식오차 0.01% 이내(RFID)
08 해사 안전	01 해상교통 안전	해상교통 안전성 평가 기술	- 국토해양부 해상교통 안전진단 시행지침 규정 만족
		해상교통 관리 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - VTS 운영기술과 연동률 70% 이상 - IALA 규정 만족
		선박운항 고도화 및 자동화 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 국내 선급규정 만족 - IMO규정 만족
		해상교통 인프라 기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] - 해상교통통신 네트워크 인프라 확보 80% 이상 - IMO 규정 만족 - IALA 규정 만족
	02 해양 인적 안전	인적 위해도 평가 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 위해도 평가 오차 15% 이하 - IMO 규정 만족
		해상 HSE(보건·안전·환경) 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - HSE 기술 오차 10% 이하 - IMO 규정 만족
		교육훈련 및 시뮬레이터 기술	- 국내외 선급 인증 획득
		수색/ 구조 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - IAMSAR 등 국제기준 만족 - IMO 규정 만족
	03 해양 안전 관리	해양안전 정보시스템 구축 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 해상 안전 정보통신 신뢰도 95% 이상 - IMO 규정 만족
		해상 구난·방제 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 구난 성공률 60% 이상 - 방제 성공률 60% 이상
		해상 보안 기술	- 국제 선급 (IACS 회원사 : 국제선급협회 ) 기술기준 만족
		화재/폭발 방지기술	- IMO 규정 만족

06. 첨단그린주택․도시

중분류	소분류	핵심(요소)기술	기술수준
01 U-City	01 U-City통합운영센터	통합 운영센터 플랫폼/ 미들웨어 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 20개 이상 융복합 상황 처리 기본기능 제공 및 확장성 제공 여부 - U-City협회 표준 적합성 여부
		다중 영상표출 기술	- 기존 방식대비 표준전력소비량 10% 이상 개선
		공조 기술	- 기존 방식대비 표준전력소비량 10% 이상 개선
		가상화 기술	- 서버 가상화 비율 4:1 이상
		통합관리 기술	- 전기, 가스, 지역난방, 상수 등 공급기관간 정보연계 호환성 확보 및 요구 지향적 통계분석 기술 제공 여부
		모니터링 기술	- 실시간 데이터 수집기능 및 이기종 계측기간 데이터 호환성 확보 여부
		환경부하 통합관리 기술	- 환경오염 배출원 통합관리를 위한 이기종 데이터간 호환성 확보가 가능하며 CO2 흡수원(수목현황)과 배출원간 환경부하 분석 기능 등 요구 지향적 통계분석 기술 제공 여부
		환경오염 모니터링 기술	- 실시간 데이터 수집기능 및 이기종 계측기간 데이터 호환성 확보 여부
		생활 환경오염 배출량 모니터링 기술	- 음식물쓰레기, 폐기물, 생활하수 배출량 실시간 수집 및 이기증 데이터 호환성 확보 여부
		화석 에너지 사용량 모니터링 기술	- 화석에너지 사용량 데이터 보유기관간 데이터 호환성 확보 가능여부(또는 실시간 계측 기능) 및 인공지능적 데이터 통계 분석기능 제공 여부
		환경부하 흡수원 관리 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 관리주체별 이기종 데이터 호환성 확보 및 요구지향적 통계분석 기술 제공 여부 - 통합플랫폼 연계 표준 준수
		전산자원 공동활용 기술	- LEGACY 연동 표준 제공 여부
		도시자원 인벤토리 구축 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 도시 자원유형기능 추가가능 여부 - 이기종 데이터간 호환성 제공 여부 및 요구 지향적 통계 분석 기술 제공 여부 - LEGACY 연동표준제공 여부
	02 U-City 운영관리	유무선 센서 네트워크 기술	- 기존기술 대비 정보 전달율 20% 이상 향상
		환경부하 원격 모니터링 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 원격 모니터링 장비의 유지보수 비용 절감방안 제시 여부 - 통합플랫폼 연계 표준 준수
		운영 관리 시스템 기술	[아래 요소 항목을 모두 만족할 것] - 운영관리자에 적합한 사용자 화면 구축 여부 - 통합플랫폼 연계 표준 준수
		유지 관리 시스템 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 유지 관리 시스템 구축 여부 - 통합플랫폼 연계 표준 준수
		도시 에너지 최적화 운영 시스템 기술	- 전력/열/가스/물 에너지의 최적운영 시스템 구축 여부
		RFID 실장 기술	- 표준적합성 부합 여부
		저전력 USN 구축 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것 ] - 관련 표준적합성 여부 - 유지보수방안 제공 여부
	03 U-City 스마트 그리드	그리드 연동형(gridable) 에너지 통합관리 시스템	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - ON DEMAND CO2 산출기능 보유 여부 - 실시간 부하감지 기능 보유 여부
		스마트 미터를 활용한 전력량 실시간 측정 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - ON DEMAND 전력량 측정주기 조정기능 제공 여부 - 측정구역단위 33m2(10평)
		실시간 부하 자동 제어 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 부하 전력 감시 기능 제공 여부 - 부하 이력정보 DB 구축기술 제공 여부 - 부하 상황정보 구축기술 제공 여부 - 부하 전력 상황제어 기술 제공 여부 - 표준적합성 제공여부
		전력 수요관리(DR) 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 표준 적합성 점검 - 요구 지향적 CO2 정보 산출 및 UI 기술 - 실시간 전력가격 정보 표시 기능 - 실시간 전력수요 모니터링 기능 제공 여부 - 동적 부하관리 기술 제공여부
		건축물내 분산전원 관리 및 전력망 연동기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 분산전원 전력량 측정기술 - 내부 부하관리 시스템 연동성 - 외부 전력망 연동성 : 기존외부전력망 제공 대비 90% 이상 전력품질 및 신뢰도 보장
		건축물내 에너지 저장 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 재생에너지저장 및 인버팅기술 제공여부 - 실시간전력 가격연계요구지향 전력저장 기술제공 여부 - 분산전원안정화기능 - 정전시 10분 이상 전력공급유지 기능 제공여부
		건축물내 전기자동차 배터리 연동 장치	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 완/중/급속배터리 충전모듈 및 관리기술 - 건물 내 전력상황 정보모니터링 기술 제공여부 - 동적 인버팅 기술 제공여부(B2G) - 건물 내 BMS 기반 배터리상태모니터링 및 제어기술 제공 여부
		전기자동차 충전 인프라	- 충전인프라(완/중급속 충전 시스템 및 배터리 교환장치) 표준적합성 점검 (커넥터, BMS 등)
	04 U-Eco 주거공간구축	U-디바이스와의 서비스호환을 위한 개방형 플랫폼	- 게이트웨이, 미들웨어 및 플랫폼, WALLPAD 간의 개방형 구조에 의한 상호 연동성 확보
		WALLPAD, 상황적응형MW 및 멀티모달인터페이스 기술 등	- WALLPAD와 게이트웨이 및 상황 적응형 MW 및 멀티 모달 인터페이스 적용 등의 U-주거공간 구축 기술에 의한 사용자의 만족도 및 편의성과 효율성을 개선
		네트워크 인프라에 대한 상태 감시, 복구 등의 제어기술	- 네트워크, 사용자 및 서비스에 대한 보안 대책 수립과 보안센서의 키관리 기술 등의 구현 여부
		대기모드와 동작모드 구현	- 대기 모드와 동작 모드의 구현으로 주거 공간내에서 에너지를 절약할 것
	05 그린 라이프 스타일 구축 기술	U-Bike 서비스 제공 기술	- U-Bike를 이용한 교통량 저감 10% 이상
		U-Work 서비스 제공 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - U-서비스가 실현되는 사무공간 구축 - U-디바이스를 이용한 U-서비스 전달 체계 확보를 통한 사무공간 에너지 및 환경 부하저감 10% 이상
		U-생활폐기물 저감 기술	- U-디바이스를 이용한 생활폐기물 저감 10% 이상
		U-생활용수 저감 기술	- U-디바이스를 이용한 생활용수 저감 10% 이상
	06 U-Eco 생산 공간 구축 기술	공간 내부 소재 기술	- 실내 최종마감재를 녹색건축물 인증기준 (그 밖의 건축물) 만족할 것
		고효율 냉난방 시스템 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 고효율 기자재 인증 성능기준 이상 - 에너지 소비효율등급 2등급 이내
		실내용 LED 조명기기 및 조명관리 시스템 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 실내용 LED 조명기구 : 100lm/W 이상, Ra : 80 이상, 광속유지율 : 90% 이상(2,000시간 에이징 후) - LED용 회로 설계기술 : 역률 90% 이상(5W 이하는 85% 이상) - Dimming 시스템 채택으로 소비에너지 10% 이상 절감 - 방열패키지 소재 및 제조 : 열저항 10K/W 이하(1W급LED 기준) - 원격조명관리를 위한 유무선 이중화 네트워크 구축
		대체에너지 이용 기술	- 태양광발전, 풍력발전, 지열을 이용한 에너지비용 10% 이상 저감
		생산공간 부하 모니터링 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 부하 전력감시 및 상황 제어기술 구축 - 부하 이력정보DB 구축 - 부하 상황 정보 구축 - 실시간 정보 표시 기능
	07 U-Eco 공공 및 지원 공간	U-Eco 공원 및 녹지 조성기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 환경부하 10% 이상 저감 또는 에너지 소모량10% 이상 저감 - 탄소 흡수 능력 10% 이상 증대 - 생태 녹지형 분산식 빗물관리는 자연 물 순환기능 80% 이상 또는 빗물 오염원 50% 이상 제거
		U-Eco 공공․문화시설 조성 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - U-서비스가 실현되는 공공․문화시설구축을 통한 환경부하 및 에너지저감 10% 이상 - U-디바이스를 이용한 U-서비스 전달 체계 확보를 통한 공공․문화시설의 환경부하 및 에너지 소모량 10% 이상 - 탄소 흡수 능력 10% 이상 증대
		U-Eco 도로 조성 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것 ] - 환경 부하 10% 이상 저감 또는 에너지 소모량 10% 이상 저감 - 통풍 방음 관련 기술은 기존 방음 시스템의 효과 120% 이상 확보 - 도로내 에너지수집․활용에 있어 충격, 진동, 소음, 열, 빛 등을 이용한 에너지 수확기술 적용 - 하기 도로 노면 온도 최고 기점 전 후 각 2hr 평균 기존대비 5% 이상 저감(실측)
		그 외 U-Eco 도시계획시설 조성 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 환경부하 10% 이상저감 또는 에너지 소모량 10% 이상 저감 - 탄소 흡수 능력 10% 이상 증대
02 ITS (지능형 교통 시스템)	01 U-교통 서비스 기반	이용자 맞춤형 대중교통 서비스 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 3km 이내의 구간에서 서비스(버스도착시간 등) 정보신뢰도 80% 이상 - 3km 이외의 구간에서 서비스(버스도착시간 등) 정보신뢰도 90% 이상
		ITS통합 서비스 표준 플랫폼 기술	- 표준 적용율 90% 이상
		양방향 멀티미디어 기반 실시간 교통정보 제공 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 15초 내응답 성공률 90% 이상 - 통행속도등 정보신뢰도 80% 이상
		무선 통신을 이용한 속도 및 교통량 검지기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 차량 OBU 인식성공률 80% 이상 - 구간속도 정확도 90% 이상
		U-TSN 기반기술	- 끊김 없는 차량 간 통신율 95% 이상
	02 교통 연계 및 환승 시스템	교통 연계 환승을 위한 상황 인식 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 이용자 위치 기반 상황 인식정보(환승시간에 영향을 미치는 혼잡 또는 돌발상황 등 주변 상황 정보) 정확도 90% 이상 - 교통 연계환승을 위한 상황인식 정보수집률 90% 이상
		복합 환승 컨시어지 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 실내 측위 20m 이내 정확도 90% 이상 - 실내 공간내 컨시어지정보 신뢰도 95% 이상
		복합 환승센터 통합운영 시스템 기술	- 복합환승 정보제공률 95% 이상
		환승 정보 수집 및 예측 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 복합 대중교통수단출·도착시간 및 위치정보신뢰도 90% 이상 - 경로선택 시 예측정보(환승대기시간, 경로별 총 소요 시간 등) 신뢰도80%이상
		그린 주차장 구축 및 운영기술	- 기존 주차장 차량번호판 인식율 대비 99% 이상
	03 Smart High way	V2X 통신기술에 기반한 연속적인 통신환경 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 차량과 차량간 끊김없는 통신율 95% 이상 - 차량과 노측중계기간 끊김없는 통신율 95% 이상
		무정차 톨링시스템 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 차종 분류 정확도 : 97% 이상 - 요금정산 매칭 정확도 : 97% 이상 - 정산가능 최고속도 : 120km
		첨단도로시설 구축 및 운영기술	[아래의 요소 항목을 1개 이상 만족할 것] - 기존고속도로구축 및 운영대비 CO2감축 30% 이상 - 기존고속도로구축 및 운영대비 연료감축 10% 이상
		돌발 상황(고장차, 사고 등)의 실시간 검지기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 돌발 정보검지정확도 90% 이상 - 오보율 10% 미만
	04 교통 정보 취득 ․가공․표출 기술	최적 경로 알고리즘	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 최적 경로 달성율 95% - 돌발 상황 반영률 80%
		교통사고 자동 녹화 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 교통사고 녹화율 90% 이상 - 자동차 번호판 주간 판독율 90% 이상 - 화각 130도 이상
		GPS 음영 도로구간 실시간 위치추적 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - GPS 음영도로 구간 위치추적 성공률 80% 이상 - GPS 음영도로 구간 위치추적 오차 10m 이내
		가변형 표지 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 기존 적용기술 대비 시인성 10% 이상 향상 - 기존 적용기술 대비 휘도비율 10% 이상 향상 - 기존 적용기술 대비 소비전력 10% 이상 절감 ※기존 기술 : 도로 안전시설 설치 및 관리지침(09.2,국토해양부) 중도로 전광 표지편 기준
		실시간 교통정보 관리 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 시스템 실시간 가동률 95% 이상 - 도로 교통상황 검지정확도 90% 이상 - 교통정보 제공 정확도 90% 이상
03 GIS (공간정보)	01 실시간 능동형 국토 공간 시스템	효율적인 위치정보 제공을 위한 국가 기준점 망 혁신기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 측량․수로조사 및 지적에 관한 법률(측수지법) 기준 국가기준 점수평 및 수직 오차 허용 범위 적용 - DGPS 신호방송 송수신 정확도 99%
		능동형 객체기반 공간정보 플랫폼 구축 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 공간정보 표준(ISO/OGC)준수, 시스템 구성 표준적용 90% 이상 - 공간정보 오픈플랫폼(VWORLD) 호환
		실시간 국토 모니터링 자료 획득 및 처리/활용기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 공간 정보표준준수 비율 80% 이상 - 공간정보 오픈플랫폼(VWORLD) 호환
		설계정보기반 공간 DB 갱신 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 설계자료 변환율 70% 이상 또는 동적 설계 정보기반 공간 DB 갱신율 80% 이상 - 3차원 설계정보표현 가능 - BIM표준과의 호환
		지상/지하/공중 공간 정보 구축 장비 개발 기술	- 대한측량협회 표준시방기준 동일비용 대비 공간 정보 생산성 10% 이상
		수치지도 구축 혁신 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 축척별 측수지법 정확도 기준 만족 - 대한측량협회 표준시방 기준 동일비용 대비 수치지도제작 생산성 10% 이상
		실내 공간정보 구축 및 활용 기술	- 복층구조를 위한 수직동선 표현 여부 또는 3차원 공간토폴로지 지원여부
	02 지능형 도시 시설물 관리 시스템	LBS기반 도시시설 공간 정보 수집 및 가공 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 기존 UIS DB와의 호환성 80% 이상 - 위치정확도 1/5,000 수치 지도 표준 정확도 이내
		U-GIS 기반도시 시설물 위치/상태센싱 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 위치정확도 1/1,000 수치 지도 표준 정확도 이내 - 센싱 데이터 검지율 90% 이상 및 기준 값 대비 계측 정확도 ±5% 이내
		도시공간 정보 상호연계 및 상황인식 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - U-City(UIS) DB 상호연계 호환성 80% 이상 - 상황인식오류율 20% 이내
		도시시설물 지능형 통합관리 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 도시시설물별 DB호환율 80% 이상 - 관리 효율성(처리용량, 속도, 비용 등) 기존 대비 10% 개선
		도시시설물(지상/지하) 통합서비스 및 플랫폼 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 공간정보 표준(ISO/OGC)에 따른 시설물 통합관리 규격 준수 - 플랫폼 기술들의 융복합화 처리 70% 이상 - 스마트센서 및 기존센서연동기술 적용 여부
	03 차세대 공간정보융합시스템	U-GIS 공간정보 처리 및 관리 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - U-City(UIS) DB상호 연계호환성 80% 이상 - 대용량 공간 정보스트리밍 기술 적용 여부 또는 분산형 공간 DB처리기술 적용 여부
		증강현실 3차원 시각화 모델링기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 시각화 표현수준을 CityGML LOD(Level of Detail) 3이상 이거나 국토지리 정보원에서 제시하고 있는 세밀도(LOD) 기준의 Level 3 이상 - 3D모델링 오류율 5% 이내
		지능형 도시건설 정보 관리 기술	- 건설정보표준(국제,산업계) 이용률 80% 이상 준수
		첨단 재해재난 안전관리 기술	- 실시간 재난재해 상황인식 기술 적용 여부 또는 기존기술 대비 10% 개선 여부
		맞춤형 국토정보 제공 기술	- 웹 또는 가능한 채널기반 수요자 요구조건 반영 기술 적용여부
04 저에너지 친환경 주택	01 고효율 외피 시스템	고성능 창호, 문성능 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] - 단열성능 : 1.0W/m²K 이하 - 기밀성능 : 1㎥/㎡h 이하 - 결로방지성능 : 국토교통부 고시(공동주택의 결로방지설계기준) 대비 10% 이상 향상
		외단열 시스템 기술	- U-value 0.15W/㎡K 이하
	02 저탄소 친환경 건축자재	생산단계 탄소배출 저감	- 탄소 성적표지를 획득하고, 1년 단위로 환산하여 기존 국내 처리 기술보다 CO2 발생량을 20% 이상 저감
		사용단계 탄소배출 저감	- 건물 사용단계에서 기존기술대비 연간CO2 배출량 20% 이상 저감
		목재내 방충/방부성 처리 기술(내외장재)	- 내구연한 50년 이상이며, 탄소 성적표지를 획득하고 기존 국내 기술 대비 평균 CO2 배출량 20% 이상 저감
		친환경 수지원의 고온압축 기술	- 표면 강도 모스경도가 5이상이며, 탄소 성적 표지를 획득하고 기준 국내기술 대비 CO2 배출량이 20% 이상 저감
		고밀도 친환경 목재 표면 처리 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 총 휘발성유기화합물(TVOC) 방출량 100㎍/m2h 이하 - 폼알데하이드(HCHO) 방출량 15㎍/m2h 이하 - 탄소성적 표지를 획득하고 기준 국내 기술대비 CO2배출량이 20% 이상 저감
		폐목재 파티클 보드등 제조 기술	- 환경 표지 대상제품 및 인증기준에 적합하고, 기존 국내기술 대비 CO2 배출량과 포름알데히드 방출량 모두 20% 이상 저감
		오염물질 방출량 저감	- 환경표지인증 또는 GR 인증기준 만족
		보온재 기술	- KS 인증품목 기준 또는 환경 표지 대상제품 및 인증기준 만족(KS인증품목에 해당하지 않을 경우 유사품목 또는 관련 법규상의 기준 만족)
	03 고효율 설비 시스템	고효율 난방 시스템	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 고효율 기자재 인증 성능기준 이상 - 에너지 소비효율등급 2등급 이내
		고효율 냉방 시스템	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 고효율 기자재인증 성능 기준 이상 - 에너지 소비효율등급 2등급 이내
		고효율 환기 시스템	- 녹색건축물 인증기준 2급 이상
		고효율 조명 시스템	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 인체감지 연동자동제어시스템 구축 - 조명제어시스템을 통한 조명에너지 10% 이상 절감 - 자연채광 또는 인체감지 연동 등 자동조명 제어시스템 구축을 통한 조명에너지 30% 이상 절감
	04 농촌 환경 농가 주택	폐기물 최소화 자원 재활용 기술 및 저탄소형 농가주택 설계 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 녹색건축물(그 밖의 건축물) 인증기준 이상 - 농업부산물과 분뇨를 활용한 신재생에너지 시설설치를 통해 건물 에너지 절감률 20% 이상
		수자원순환 및 절약 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 녹색건축물(그 밖의 건축물) 인증기준 이상 - 지표 수정화 및 활용 기술을 도입한 30% 이상 수자원 절감 - 중수 재활용 적용으로 30% 이상 절수 - 중수 정화용 생태습지연못 설치
		실내환경(공기, 열, 음, 광) 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 실내 최종마감재를 녹색건축물(그 밖의 건축물) 인증기준 이상 - 맞통풍 계획 채택 여부 - 자연 채광확보기술 적용 여부
		생태환경 유지 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 녹색건축물(그 밖의 건축물) 인증 기준 이상 - 토착 자생 향토 식물자원과 침목, 통나무, 자연석등 자연자원을 활용한 조경 기술
		에너지 자가 생산 농가주택 설계 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 신재생 에너지 시설설치를 통한 건물에너지 20% 이상 절감 - 건물 CO2 배출량 50% 이상 저감 설계 기술

07. 신소재

중분류	소분류	핵심(요소)기술	기술수준
01 초경량 마그네슘 소재	01 고품위 마그네슘 원소재	친환경 제련 기술	- 열환원법 대비 에너지 20% 이상 감축
		고효율 정련 기술	- 불순물 함량 0.1% 이하
		재활용 효율 향상 기술	- 회수율 90% 이상
	02 고기능 마그네슘 주조재	내열특성향상 기술	- Creep 강도 110MPa 이상(150℃ 100시간 후 0.1% Creep변형율 기준)
		결함제어 기술	- 결함률 15% 이하
		진공주조 기술	- 기공 3cc/100g 이하로 변경
	03 고성형 마그네슘 판재	고성형 합금 기술	- 성형온도 280℃ 이하 및 변형률속도 10-2s-1 이상 - 상온 성형용 판재 : 인장 실험 기준으로 균일 변형율 20% 이상 - 온간 성형용 판재 : 인장 연신율 200%이상(성형온도 280℃이하 및 변형율 속도 10-2s-1 기준)
		광폭판재 제조 기술	- 판폭 300mm이상
		판재부품화 기술	- 기존 소재 적용과 비교하여 경량화율 30% 이상
	04 고강도 마그네슘 형재	고강도화 기술	- 강도연성지수 balance 3,000MPa% 이상
		고기능 빌렛 제조 기술	- 불량율 10% 이하
		고강도 합금 압출재 제조 기술	- 인장강도 270MPa 이상
		압출 부품화 기술	- 기존 소재 적용과 비교하여 경량화율 30% 이상
		단조 기술	- 인장강도 270MPa 이상
	05 고효율 마그네슘 융합소재	고신뢰성 접합 기술	- 모재강도 대비 70% 이상
		일체형 모듈화 기술	- 기존 소재 적용과 비교하여 경량화율 30% 이상
		초경량 Front End 모듈	- 기존 소재 적용과 비교하여 경량화율 30% 이상
		고기능성 일체형 Door 모듈	- 기존 소재 적용과 비교하여 경량화율 30% 이상
		친환경 표면처리 기술	- 부식속도 5mpy 이하(3.5wt% NaCl 용액기준)
02 Ionic liquid 소재	01 전해질 소재	전해질 특성 향상 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 이온전도도 : 7x10-3 S/cm 이상 (IL 함량 20% 이상) - 열적안정성 250℃ 이상 (IL 함량 10% 이상이면서 초기 무게중량 대비 5% 감소 온도)
	02 분리정제 소재	바이오매스 용해 기술	- Avicel 셀룰로오스 용해능 : 150 g/kg IL (용해온도 : 100 ℃ 이하에서)
		CO2 분리 기술	- 흡수율 : 0.6 mol CO2/mol IL
		고도 탈황 기술	- 잔류 황 함량 : 10 ppm 이하 (500ppm 이상의 황 화합물이 포함된 가솔린, 디젤 연료를 5회 이상 반복 추출 후 연료에 잔류하는 황 농도)
	03 그린촉매 공정 소재	촉매 반응 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 촉매 활성도: 1,000/hr - 촉매 안정도: 6회 이상 (촉매 재 사용시 초기 촉매성능의 90% 이상을 유지하는 한도 내에서의 촉매 재사용 횟수)혹은 10,000 TON(Turn-Over Number) 이상
		VOC 저감 기술	- VOC 저감율 : 30% 이상/단위공정 또는 에너지 절감율 : 20% 이상
	04 마찰저감 소재	표면마찰 제어 기술	- 마찰계수: 0.1 이하 (SRV test, load 50N, Freq.25Hz, 30min)
		고내열성 향상 기술	- 열안정성: 300℃ 이상(초기 무게 중량 대비 5% 감소 온도)
03 나노탄소 융합 소재	01 탄소나노튜브(CNT)	탄소나노튜브 대량 합성 및 정제기술	- MWCNT : 3ton/월 및 순도 95% 이상 - SWCNT : 20kg/월 및 순도 70% 이상
	02 흑연 나노 섬유 (GNF) /탄소 나노 섬유(CNF)	GNF/CNF 특성제어 기술 (흑연화도 제어)	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - d002 0.36nm 이하 - 섬유직경 200nm 이하
		CNF 활성화 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 비표면적 2000㎡/g - 섬유직경 200nm 이하
	03 탄소 섬유	전구체 제조기술	- 6 g/d 이상
		탄화 기술	- 2.5 GPa 이상
		표면처리 기술	- 80 MPa 이상(층간전단강도)
		장섬유 방사기술	- 섬유길이 10만km 이상 - 직경 1000nm 이하(또는 기존 섬유의 1/5 ~ 1/10 수준)
	04 복합소재	셀롤로우스 나노복합 기술	- 직경 100nm 이하, 아스펙트비 500 이상
		방사선융합기술 이용 탄소 복합재료 제조 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - VOC 90% 이상 저감효과 - 기존 열경화 공정 대비 에너지생산성 10배 향상
		나노카본 - 고분자 복합소재	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 표면 저항 106 Ω/sq 이하 - 나노카본 첨가량 3wt% 이하
		고신뢰성 접합기술	- 모재의 강도대비 70% 이상
04 기능성 나노 필름	01 광학용 나노필름	광변조 기능성소재 기술	- 기존대비 광변환 성능 20% 이상 향상
		나노소재/구조 대면적 코팅 기술	- 폭 0.9m 이상에 Uniformity ±10%
		나노소재/구조 패터닝 기술	- Pitch 400nm 이하
		투명 전도성 소재 기술	- 광투과도 90% 이상이며, 표면저항 500Ω/sq 이하
	02 열 응용 나노필름 및 소재	방열/단열/발열 나노소재 기술	- 방열 : 열전도도 3.5W/mK 이상 - 단열 : 열전도도 0.03W/mK 이하 - 발열 : 기존 발열 필름의 발열 온도 이상
		열응용 나노소재의 필름화 공정 기술	- 수율 60% 이상
	03 에너지 변환 나노 필름 (농업용 필름 포함)	열/광/역학-전기 에너지 변환 소재 기술	- 열전소재 : ZT값 1.0 이상 - 광전소재 : 여기 파장대인 280-400nm 파장대의 UV-광흡수값 70% 이상 - 압전소재 : 전기기계결합계수(k) 0.3 이상에 압전상수 (d) 100pC/N 이상
		에너지 변환 필름 성형기술	- 수율 60% 이상
		에너지 변환 필름 소자기술	- 기존 에너지변환필름 소자 대비 대등한 성능 (예, 열전 소자 ZT값 0.7 이상)
05 농수산 자원 유래 천연 소재	01 건강기능식품 소재	친환경 소재 개발기술	- 주원료가 친환경 농수산물로 인증된 원료를 활용하여 생산된 소재로 식약청 인정원료 기존 소재 대비 동등 이상의 효능 보유
		친환경 추출 및 가공기술	[각 항목 중 1개 이상을 만족할 것] - 유기용매 미사용 - 생산공정 개선 후 에너지사용량 또는 탄소발생량 20% 저감
		친환경 생물 전환기술	[각 항목 중 1개 이상을 만족할 것] - 상온, 상압에 근접한 조업 조건 보유 - 공정개선 후 유기용매, 중금속의 사용을 기존대비 10% 절감
	02 기능성 화장품 소재	기능성 미백화장품 소재 기술	- 식약청 인정 기준품 대비 동등 이상의 성능을 인정할 수 있는 공인인증서 보유
		기능성 노화방지 화장품 소재 기술	- 식약청 인정 기준품 대비 동등 이상의 성능을 인정할 수 있는 공인인증서 보유
		기능성 자외선 차단 화장품 소재 기술	- 식약청 인정 기준품 대비 동등 이상의 성능을 인정할 수 있는 공인인증서 보유
		천연/유기농 화장품 소재 기술	- 식약청에서 고시한 유기농 화장품 표시 광고 가이드라인 기준 충족
	03 기능성 바이오 신소재	친환경/유기 농수산물의 기능성분 증대기술	- 기존 기술 대비(개선 전) 기능성분 15% 이상 증대
		천연물 유래 기능성분 회수기술	- 기존 기술 대비(개선 전) 10% 이상 회수효율 증대
		기능성분 생산 미생물 및 효소 이용기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 기존 화학공정 및 제품 15% 이상 대체 - 기존 공정 대비 70% 생산성 확보
		미생물 기능성분 및 산업용 효소 생산기술	- 기존 기술 대비 생산효율 15% 이상 향상
	04 천연식품 첨가물	천연물 유래 식품 첨가물 성분 탐색 및 물질 규명 (발효, 분리, 정제, 제형화 등)	- 신물질 또는 신공정의 경우, 식품 첨가물 공전 등재
		합성제품 대체 천연 식품 첨가물 제조기술 및 소재화 (천연색소, 천연 보존제, 천연항산화제, 발효물 등)	- 합성 첨가물을 100% 대체 또는 전체 사용 소재 중에서 친환경 농수산물을 20% 이상 함유
		유용성분의 안정성 및 효능	- 기존 합성 첨가물을 천연첨가물로 100% 대체 및 50% 이상 효능 보유
	05 천연 사료첨가제	천연물 유래 사료 첨가물 성분 탐색 및 물질 규명 (발효, 분리, 정제, 제형화 등)	- 안전성이 확보된 신물질 또는 신공정의 경우 사료 공전 등재
		천연 사료첨가물 제조기술 및 소재화(발효, 생물전환 등)	- 생산공정 개선 후 에너지사용량 또는 탄소발생량 20% 저감
		유용성분의 안정성 및 효능(항균, 면역증진, 증체, 장내 유용미생물 생장 촉진 등)	- 기존 첨가물 효능대비 천연첨가물의 효능 20% 이상 함유
06 친환경 농자재	01 작물보호 관리 자재	천연물 유래 자재	- 무처리 대비 생물효과 50% 이상
		미생물(추출물포함) 자재
		천적을 활용한 자재	- 무처리 대비 생물효과 60% 이상
		페르몬 자재	- 기존 대비 성분 및 대상에 대한 유의적 효과 확보 여부
		신소재 기능성 자재	- 기존 대비 성분 및 대상에 대한 유의적 효과 확보 여부
	02 토양개량/작물생육자재	천연물 유래 자재	[아래의 요소 항목을 1개 이상 만족할 것] - 토양개량자재는 무처리 대비 토양 개량효과 20% 이상 - 작물생육자재는 무처리 대비 생육증진 효과(증수효과, 비대효과 등) 15% 이상
		미생물(추출물포함) 자재	[아래의 요소 항목을 1개 이상 만족할 것] - 토양개량자재는 무처리 대비 토양 개량효과 20% 이상 - 작물생육자재는 무처리 대비 생육증진 효과(증수효과, 비대효과 등) 15% 이상
		신소재 기능성 자재	- 기존 화학비료 시용 대비 화학비료 절감효과 10% 이상
07 희토류자성 소재	01 Nd계 희토류 소결자석소재	중희토류 저감형 희토류 자성분말 성형 및 소결 기술	- (BH)max : 42 MGOe 이상 iHc : 21 kOe 이상 - 또는 grade별 경자기지수 ((BH)max + iHc) : 63 이상
	02 Nd계 희토류 본드자석소재	희토류 자성분말 등방성 본드 자석화 기술	- (BH)max : 10 MGOe 이상, iHc : 9 kOe 이상
		희토류 자성분말 이방성 본드 자석화 기술	- (BH)max : 20 MGOe 이상, iHc : 15 kOe 이상
08 고특성 알루미늄 소재	01 친환경 알루미늄 원소재	고특성 정제 기술	- 불순물 함량 0.01% 이하
		친환경 재활용 기술	- 회수율 85% 이상
	02 고기능 알루미늄 주조재	결함제어 기술	- 결함률 10% 이하
		진공주조 기술	- 기공률 5cc/100g 미만
	03 고성형 알루미늄 판재	고성형성 합금기술	- 인장강도 250MPa 이상, 연신율 25% 이상
		판재 부품화 기술	- Steel계 소재 적용과 비교하여 경량화율 35% 이상
	04 고강도 알루미늄 형재	고인성화 기술	- 강도연성지수 5,000MPa% 이상
		고기능 빌렛 제조 기술	- 불량률 5% 이하
		고강도 합금 압출재 제조 기술	- 인장강도 400MPa 이상, 연신율 10% 이상
		압출 부품화 기술	- Steel계 소재 적용과 비교하여 경량화율 35% 이상
		합금화 기술 및 단조조직 미세제어 기술	- A6061 Forged alloy UTS 261, YS 241, El 7% - A6082 Forged alloy UTS 303, YS 255, El 10% - A7075 Forged alloy UTS 517, YS 441, El 10%
	05 고품위 알루미늄 재생 소재	알루미늄 스크랩 재활용 및 활용기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 전신재 Fe 함량 0.3wt.% 이하 - 소재 재활용률 85% 이상 - 함유개재물 크기 200㎛ 이하
09 그린 섬유 소재	01 자원순환 녹색섬유 소재	바이오매스 중합기반 섬유 및 제품 제조 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 바이오매스 원료 비율 25% 이상 - 생분해성 90% 이상 또는 연소시 기존제품 대비 CO2 발생량 30% 이상 저감
		재활용원사 제조 기술	[아래의 요소 항목을 1개 이상 만족할 것] - 합섬의 경우 재활용 polymer 50% 이상 - 양모의 경우 재활용 양모사용 비율 20% 이상 - 면의 경우 재활용면 사용 비율 15% 이상
		재활용 섬유제품 제조기술	[아래의 요소 항목을 1개 이상 만족할 것] - 재활용 섬유소재 80% 이상 적용 - 단일 소재 구성
	02 에너지 저감형 녹색섬유 소재	에너지 효율 향상용 섬유 소재	[아래의 요소 항목을 1개 이상 만족할 것] - Warm or Cool biz 대응 소재제조 기술 (의복내외차 온도 : ±2℃) - 경량화가 기존대비 25% 이상
		에너지 저감 공정 응용 소재	- 섬유가공 공정 에너지 효율성 20% 이상 개선(전기, 스팀, 가스, 용수, 폐수 등 열풍 효율 향상 및 용수재사용율 등)
		Low-melting polymer(LM) 복합소재 및 응용기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 접착지수 40±2 - 접착온도 140℃±10℃인 LM - LM 사용량이 10wt% 이상인 제품
	03 친환경 녹색섬유소재	생분해성 원사 및 제품 제조 기술	- 생분해 기술 100% 분해(ISO 14855)
		친환경공정 섬유기술	- 기존방식과 달리 친환경 공정기술을 적용하여 환경(대기, 수지, 토양 등) 부하요소 10%이상 개선
		유해물질 대체 친환경 섬유소재 기술	- 유해물질 대체 100% 이상 개선 (비할로겐계 난연제, 수용성 PU, 천연가공제, 기타 기능성 첨가제 등)
10 광소자용 단결정 소재	01 대구경 사파이어 단결정	대구경 사파이어 성장 기술	- 직경 4인치 이상
		고효율화 기술	- Core cylinder 수율 : 50% 이상
		고품질화 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - Lineage/Bubble/Twin : 없을 것 - EPD(전위밀도) : 1,000개/㎠ - XRD 반가폭 : 12arcsec 이하
		대구경사파이어 단결정용 알루미나 특성	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 순도 99.998% 이상 - 8대불순물 각 3ppm 이하 - 밀도 3.0g/㎤ 이상
	02 질화갈륨 단결정	질화갈륨 단결정 성장기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 직경 2인치 이상 - 두께 : 200㎛ 이상 - EPD(전위밀도) : 107개/cm2 이하
11 압전하베스팅 소재	01 나노기반 압전하베스팅	나노선 구조 발전소재 합성기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 전력밀도(mW/cm3) 1 이상 - 나노선 diameter 내진동(㎛) 0.3 이상 - 압전 상수(pC/N) 30 이상 - Lead free
12 해양 생명 공학	01 해양유래 신소재	기능성 식품소재 및 천연식품첨가물 기술	[유효성분 및 효능평가 방법을 확립하고, 아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 비 해양유래 소재대비 동등이상의 효능을 보유 - 공정개선 후 유효성분 10% 이상 증대
		향장소재 개발 기술	[유효성분 및 효능평가 방법을 확립하고, 아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 비 해양유래 소재대비 동등이상의 효능을 보유 - 공정개선 후 유효성분 10% 이상 증대
		바이오 의약소재 개발 기술	[유효성분 및 효능평가 방법을 확립하고, 아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 비 해양유래 소재대비 동등이상의 효능을 보유 - 공정개선 후 유효성분 10% 이상 증대
	02 해양생물공정	해양생물(해조류, 미세조류, 미생물 등) 고농도 배양기술 (바이오에너지용 제외)	- 공정개선 후 생산성 20% 이상 향상
		생물전환 공정 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 신규 생물전환 방법 개발 - 전환율 : 이론치의 50% 이상
		추출/분리공정 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 지표물질 추출수율 : 70% 이상 - 지표물질순도 : 95% 이상
		생산공정 개선 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 공정개선 후 생산성향상 20% 이상 - 공정개선 후 에너지절감 20% 이상
		해양 신품종 개발기술	- 양식 가능한 신품종개발
13 바이오 의약	01 단백질 의약품	고활성 단백질 발현체 구축 기술	[아래의 요소 항목 중 2개 이상 만족할 것] - 후보 물리/화학/생물학적 특성 규명 90% 이상 - 안전성/유효성, 약동력학(PK/PD) 자료 확보 90% 이상 - 기시법 등 CMC(품질제조관리(Chemistry, Manufacturing and Controls)) 자료 확보 70% 이상 - (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 - IND filing 확보 또는 승인 70% 이상 - 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		고활성 단백질 생산 및 분리 정제 기술	[아래의 요소 항목 중 2개 이상 만족할 것] - 후보 물리/화학/생물학적 특성 규명 90% 이상 - 안전성/유효성, 약동력학(PK/PD) 자료 확보 90% 이상 - 기시법 등 CMC(품질제조관리(Chemistry, Manufacturing and Controls)) 자료 확보 70% 이상 - (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 - IND filing 확보 또는 승인 70% 이상 - 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		단백질 안정화 및 제형 기술	[아래의 요소 항목 중 2개 이상 만족할 것] - 후보 물리/화학/생물학적 특성 규명 90% 이상 - 안전성/유효성, 약동력학(PK/PD) 자료 확보 90% 이상 - 기시법 등 CMC(품질제조관리(Chemistry, Manufacturing and Controls)) 자료 확보 70% 이상 - (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 - IND filing 확보 또는 승인 70% 이상 - 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		인공 단백질 설계 기술	[아래의 요소 항목 중 2개 이상 만족할 것] - 후보 물리/화학/생물학적 특성 규명 90% 이상 - 안전성/유효성, 약동력학(PK/PD) 자료 확보 90% 이상 - 기시법 등 CMC(품질제조관리(Chemistry, Manufacturing and Controls)) 자료 확보 70% 이상 - (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 - IND filing 확보 또는 승인 70% 이상 - 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		단백질/기능성 분자 융합 기술	[아래의 요소 항목 중 2개 이상 만족할 것] - 후보 물리/화학/생물학적 특성 규명 90% 이상 - 안전성/유효성, 약동력학(PK/PD) 자료 확보 90% 이상 - 기시법 등 CMC(품질제조관리(Chemistry, Manufacturing and Controls)) 자료 확보 70% 이상 - (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 - IND filing 확보 또는 승인 70% 이상 - 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		단백질/단백질 융합 기술	[아래의 요소 항목 중 2개 이상 만족할 것] - 후보 물리/화학/생물학적 특성 규명 90% 이상 - 안전성/유효성, 약동력학(PK/PD) 자료 확보 90% 이상 - 기시법 등 CMC(품질제조관리(Chemistry, Manufacturing and Controls)) 자료 확보 70% 이상 - (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 - IND filing 확보 또는 승인 70% 이상 - 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		단백질/고분자 융합 기술	[아래의 요소 항목 중 2개 이상 만족할 것] - 후보 물리/화학/생물학적 특성 규명 90% 이상 - 안전성/유효성, 약동력학(PK/PD) 자료 확보 90% 이상 - 기시법 등 CMC(품질제조관리(Chemistry, Manufacturing and Controls)) 자료 확보 70% 이상 - (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 - IND filing 확보 또는 승인 70% 이상 - 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
	02 치료용 항체	항체 라이브러리 수립 기술	[아래의 요소 항목 중 2개 이상 만족할 것] - 후보 물리/화학/생물학적 특성 규명 90% 이상 - 안전성/유효성, 약동력학(PK/PD) 자료 확보 90% 이상 - 기시법 등 CMC(품질제조관리(Chemistry, Manufacturing and Controls)) 자료 확보 70% 이상 - (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 - IND filing 확보 또는 승인 70% 이상 - 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		인간/인간화/개량 항체 제조 기술	[아래의 요소 항목 중 2개 이상 만족할 것] - 후보 물리/화학/생물학적 특성 규명 90% 이상 - 안전성/유효성, 약동력학(PK/PD) 자료 확보 90% 이상 - 기시법 등 CMC(품질제조관리(Chemistry, Manufacturing and Controls)) 자료 확보 70% 이상 - (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 - IND filing 확보 또는 승인 70% 이상 - 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		고발현/고활성 세포주 제작 기술	[아래의 요소 항목 중 2개 이상 만족할 것] - 후보 물리/화학/생물학적 특성 규명 90% 이상 - 안전성/유효성, 약동력학(PK/PD) 자료 확보 90% 이상 - 기시법 등 CMC(품질제조관리(Chemistry, Manufacturing and Controls)) 자료 확보 70% 이상 - (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 - IND filing 확보 또는 승인 70% 이상 - 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		무혈청, 무단백배지 개발/제조 기술	[아래의 요소 항목 중 2개 이상 만족할 것] - 후보 물리/화학/생물학적 특성 규명 90% 이상 - 안전성/유효성, 약동력학(PK/PD) 자료 확보 90% 이상 - 기시법 등 CMC(품질제조관리(Chemistry, Manufacturing and Controls)) 자료 확보 70% 이상 - (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 - IND filing 확보 또는 승인 70% 이상 - 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		항체 생산 공정 개선 기술	[아래의 요소 항목 중 2개 이상 만족할 것] - 후보 물리/화학/생물학적 특성 규명 90% 이상 - 안전성/유효성, 약동력학(PK/PD) 자료 확보 90% 이상 - 기시법 등 CMC(품질제조관리(Chemistry, Manufacturing and Controls)) 자료 확보 70% 이상 - (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 - IND filing 확보 또는 승인 70% 이상 - 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
	03 백신	세균/바이러스성 백신 전달체 제조 기술	[아래의 요소 항목 중 2개 이상 만족할 것] - 후보 물리/화학/생물학적 특성 규명 90% 이상 - 안전성/유효성, 약동력학(PK/PD) 자료 확보 90% 이상 - 기시법 등 CMC(품질제조관리(Chemistry, Manufacturing and Controls)) 자료 확보 70% 이상 - (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 - IND filing 확보 또는 승인 70% 이상 - 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		다당-단백결합백신 제조 기술	[아래의 요소 항목 중 2개 이상 만족할 것] - 후보 물리/화학/생물학적 특성 규명 90% 이상 - 안전성/유효성, 약동력학(PK/PD) 자료 확보 90% 이상 - 기시법 등 CMC(품질제조관리(Chemistry, Manufacturing and Controls)) 자료 확보 70% 이상 - (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 - IND filing 확보 또는 승인 70% 이상 - 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		바이러스 유사입자 제조 기술	[아래의 요소 항목 중 2개 이상 만족할 것] - 후보 물리/화학/생물학적 특성 규명 90% 이상 - 안전성/유효성, 약동력학(PK/PD) 자료 확보 90% 이상 - 기시법 등 CMC(품질제조관리(Chemistry, Manufacturing and Controls)) 자료 확보 70% 이상 - (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 - IND filing 확보 또는 승인 70% 이상 - 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		항암 등 면역증진 인자 발굴 기술	[아래의 요소 항목 중 2개 이상 만족할 것] - 후보 물리/화학/생물학적 특성 규명 90% 이상 - 안전성/유효성, 약동력학(PK/PD) 자료 확보 90% 이상 - 기시법 등 CMC(품질제조관리(Chemistry, Manufacturing and Controls)) 자료 확보 70% 이상 - (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 - IND filing 확보 또는 승인 70% 이상 - 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		세포배양 예방백신 기술	[아래의 요소 항목 중 2개 이상 만족할 것] - 후보 물리/화학/생물학적 특성 규명 90% 이상 - 안전성/유효성, 약동력학(PK/PD) 자료 확보 90% 이상 - 기시법 등 CMC(품질제조관리(Chemistry, Manufacturing and Controls)) 자료 확보 70% 이상 - (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 - IND filing 확보 또는 승인 70% 이상 - 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		치료용 유전자백신 제조 기술	[아래의 요소 항목 중 2개 이상 만족할 것] - 후보 물리/화학/생물학적 특성 규명 90% 이상 - 안전성/유효성, 약동력학(PK/PD) 자료 확보 90% 이상 - 기시법 등 CMC(품질제조관리(Chemistry, Manufacturing and Controls)) 자료 확보 70% 이상 - (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 - IND filing 확보 또는 승인 70% 이상 - 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
	04 유전자 의약품	치료유전자 발굴 및 최적화 기술	[아래의 요소 항목 중 2개 이상 만족할 것] - 후보 물리/화학/생물학적 특성 규명 90% 이상 - 안전성/유효성, 약동력학(PK/PD) 자료 확보 90% 이상 - 기시법 등 CMC(품질제조관리)Chemistry, Manufacturing and Controls)) 자료 확보 70% 이상 - (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 - IND filing 확보 또는 승인 70% 이상 - 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		핵산 치료제 기술	[아래의 요소 항목 중 2개 이상 만족할 것] - 후보 물리/화학/생물학적 특성 규명 90% 이상 - 안전성/유효성, 약동력학(PK/PD) 자료 확보 90% 이상 - 기시법 등 CMC(품질제조관리(Chemistry, Manufacturing and Controls)) 자료 확보 70% 이상 - (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 - IND filing 확보 또는 승인 70% 이상 - 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		고효율 표적화 전달체 제작 기술	[아래의 요소 항목 중 2개 이상 만족할 것] - 후보 물리/화학/생물학적 특성 규명 90% 이상 - 안전성/유효성, 약동력학(PK/PD) 자료 확보 90% 이상 - 기시법 등 CMC(품질제조관리(Chemistry, Manufacturing and Controls)) 자료 확보 70% 이상 - (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 - IND filing 확보 또는 승인 70% 이상 - 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		전달체 안전성 확보 기술	[아래의 요소 항목 중 2개 이상 만족할 것] - 후보 물리/화학/생물학적 특성 규명 90% 이상 - 안전성/유효성, 약동력학(PK/PD) 자료 확보 90% 이상 - 기시법 등 CMC(품질제조관리(Chemistry, Manufacturing and Controls)) 자료 확보 70% 이상 - (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 - IND filing 확보 또는 승인 70% 이상 - 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		생체전달효율 분석 및 모니터링 기술	[아래의 요소 항목 중 2개 이상 만족할 것] - 후보 물리/화학/생물학적 특성 규명 90% 이상 - 안전성/유효성, 약동력학(PK/PD) 자료 확보 90% 이상 - 기시법 등 CMC(품질제조관리(Chemistry, Manufacturing and Controls)) 자료 확보 70% 이상 - (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 - IND filing 확보 또는 승인 70% 이상 - 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		치료제 고효율생산 기술	[아래의 요소 항목 중 2개 이상 만족할 것] - 후보 물리/화학/생물학적 특성 규명 90% 이상 - 안전성/유효성, 약동력학(PK/PD) 자료 확보 90% 이상 - 기시법 등 CMC(품질제조관리(Chemistry, Manufacturing and Controls)) 자료 확보 70% 이상 - (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 - IND filing 확보 또는 승인 70% 이상 - 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
	05 재생 의약품	성체세포 분리배양 기술	[세포분리/배양/분화/저장/치료기술로써 아래의 요소 항목 중 2개 이상 만족할 것] - 스케폴더/인공장기 확보기술 40% 이상 - 후보물리/화학/생물학적 특성 규명 90% 이상 - 안전성/유효성, 약동력학(PK/PD) 자료 확보 90% 이상 - 기시법 등 CMC(품질제조관리(Chemistry, Manufacturing and Controls)) 자료 확보 70% 이상 - (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 - IND filing 확보 또는 승인 70% 이상 - 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		줄기세포 분리배양 기술	[세포분리/배양/분화/저장/치료기술로써 아래의 요소 항목 중 2개 이상 만족할 것] - 스케폴더/인공장기 확보기술 40% 이상 - 후보물리/화학/생물학적 특성 규명 90% 이상 - 안전성/유효성, 약동력학(PK/PD) 자료 확보 90% 이상 - 기시법 등 CMC(품질제조관리(Chemistry, Manufacturing and Controls)) 자료 확보 70% 이상 - (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 - IND filing 확보 또는 승인 70% 이상 - 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		세포분화 조절 및 분석 기술	[세포분리/배양/분화/저장/치료기술로써 아래의 요소 항목 중 2개 이상 만족할 것] - 스케폴더/인공장기 확보기술 40% 이상 - 후보물리/화학/생물학적 특성 규명 90% 이상 - 안전성/유효성, 약동력학(PK/PD) 자료 확보 90% 이상 - 기시법 등 CMC(품질제조관리(Chemistry, Manufacturing and Controls)) 자료 확보 70% 이상 - (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 - IND filing 확보 또는 승인 70% 이상 - 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		세포 유전자 치료제 제조 기술	[세포분리/배양/분화/저장/치료기술로써 아래의 요소 항목 중 2개 이상 만족할 것] - 스케폴더/인공장기 확보기술 40% 이상 - 후보물리/화학/생물학적 특성 규명 90% 이상 - 안전성/유효성, 약동력학(PK/PD) 자료 확보 90% 이상 - 기시법 등 CMC(품질제조관리(Chemistry, Manufacturing and Controls)) 자료 확보 70% 이상 - (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 - IND filing 확보 또는 승인 70% 이상 - 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		생체내 세포이식 및 모니터링 기술	[세포분리/배양/분화/저장/치료기술로써 아래의 요소 항목 중 2개 이상 만족할 것] - 스케폴더/인공장기 확보기술 40% 이상 - 후보물리/화학/생물학적 특성 규명 90% 이상 - 안전성/유효성, 약동력학(PK/PD) 자료 확보 90% 이상 - 기시법 등 CMC(품질제조관리(Chemistry, Manufacturing and Controls)) 자료 확보 70% 이상 - (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 - IND filing 확보 또는 승인 70% 이상 - 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		생체적합 지지체 제작 기술	[세포분리/배양/분화/저장/치료기술로써 아래의 요소 항목 중 2개 이상 만족할 것] - 스케폴더/인공장기 확보기술 40% 이상 - 후보물리/화학/생물학적 특성 규명 90% 이상 - 안전성/유효성, 약동력학(PK/PD) 자료 확보 90% 이상 - 기시법 등 CMC(품질제조관리(Chemistry, Manufacturing and Controls)) 자료 확보 70% 이상 - (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 - IND filing 확보 또는 승인 70% 이상 - 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		생체내 바이오리액터 제작 및 적용 기술	[세포분리/배양/분화/저장/치료기술로써 아래의 요소 항목 중 2개 이상 만족할 것] - 스케폴더/인공장기 확보기술 40% 이상 - 후보물리/화학/생물학적 특성 규명 90% 이상 - 안전성/유효성, 약동력학(PK/PD) 자료 확보 90% 이상 - 기시법 등 CMC(품질제조관리(Chemistry, Manufacturing and Controls)) 자료 확보 70% 이상 - (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 - IND filing 확보 또는 승인 70% 이상 - 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		무균동물 제작/사육 기술	[세포분리/배양/분화/저장/치료기술로써 아래의 요소 항목 중 2개 이상 만족할 것] - 스케폴더/인공장기 확보기술 40% 이상 - 후보물리/화학/생물학적 특성 규명 90% 이상 - 안전성/유효성, 약동력학(PK/PD) 자료 확보 90% 이상 - 기시법 등 CMC(품질제조관리(Chemistry, Manufacturing and Controls)) 자료 확보 70% 이상 - (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 - IND filing 확보 또는 승인 70% 이상 - 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		생체내/외 바이오 인공장기 제조 기술	[세포분리/배양/분화/저장/치료기술로써 아래의 요소 항목 중 2개 이상 만족할 것] - 스케폴더/인공장기 확보기술 40% 이상 - 후보물리/화학/생물학적 특성 규명 90% 이상 - 안전성/유효성, 약동력학(PK/PD) 자료 확보 90% 이상 - 기시법 등 CMC(품질제조관리(Chemistry, Manufacturing and Controls)) 자료 확보 70% 이상 - (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 - IND filing 확보 또는 승인 70% 이상 - 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		바이오 인공장기용 지지체 제조 기술	[세포분리/배양/분화/저장/치료기술로써 아래의 요소 항목 중 2개 이상 만족할 것] - 스케폴더/인공장기 확보기술 40% 이상 - 후보물리/화학/생물학적 특성 규명 90% 이상 - 안전성/유효성, 약동력학(PK/PD) 자료 확보 90% 이상 - 기시법 등 CMC(품질제조관리(Chemistry, Manufacturing and Controls)) 자료 확보 70% 이상 - (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 - IND filing 확보 또는 승인 70% 이상 - 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		바이오 인공장기 이식 및 모니터링 기술	[세포분리/배양/분화/저장/치료기술로써 아래의 요소 항목 중 2개 이상 만족할 것] - 스케폴더/인공장기 확보기술 40% 이상 - 후보물리/화학/생물학적 특성 규명 90% 이상 - 안전성/유효성, 약동력학(PK/PD) 자료 확보 90% 이상 - 기시법 등 CMC(품질제조관리(Chemistry, Manufacturing and Controls)) 자료 확보 70% 이상 - (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 - IND filing 확보 또는 승인 70% 이상 - 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
	06 천연물 의약품	유효성분 탐색/추출/ 조합/제제화 기술	[아래의 요소 항목 중 2개 이상 만족할 것] - Screening, 지표성분 분리/동정 및 제제화 60% 이상 - 후보물리/화학/생물학적 특성 규명 90% 이상 - 안전성/유효성,약동력학(PK/PD) 자료 확보 90% 이상 - 기시법 등 CMC(품질제조관리(Chemistry, Manufacturing and Controls)) 자료 확보 70% 이상 - (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 - IND filing 확보 또는 승인 70% 이상 - 공인시험기관: 전문 (비)임상 CRO
		천연물 약효평가 기술	[아래의 요소 항목 중 2개 이상 만족할 것] - Screening, 지표성분 분리/동정 및 제제화 60% 이상 - 후보물리/화학/생물학적 특성 규명 90% 이상 - 안전성/유효성,약동력학(PK/PD) 자료 확보 90% 이상 - 기시법 등 CMC(품질제조관리(Chemistry, Manufacturing and Controls)) 자료 확보 70% 이상 - (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 - IND filing 확보 또는 승인 70% 이상 - 공인시험기관: 전문 (비)임상 CRO

08. 청정생산

중분류	소분류	핵심(요소)기술	기술수준
01 국제 환경 규제 대응	01 유해물질 저감 및 대체	유해물질(할로겐, 용매, SVHC, 중금속) 대체 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - Pb, Hg, Cr6+ 100ppm 이하 - Cd 5ppm 이하 - PBB/PBDE 100ppm 이하 - SVHC 0.1wt% 이하
		중금속 free 전기전자, 자동차 및 부품 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상을 만족할 것] - 전기전자분야 : Pb 100ppm 이하, Cd 5ppm 이하, Hg 및 Cr6+사용금지 - 자동차분야 : Pb, Cd, Hg, Cr6+사용금지
		중금속(수은, 납, 카드뮴, 6가크롬) free 포장재	- 4대 중금속 총 함량 100ppm 이하
		중금속 free 배터리 (버튼형 제외)	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - Hg 5ppm 이하 - Cd 20ppm 이하
		휘발성 유기화합물(VOC) free 자동차 내장재	- 총 VOC 1ppm 이하
		생분해, 광분해, 자연 분해 기술	- 100% 분해(ISO14855에 의함)
		halogen free 플라스틱 소재	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - halogen free - PBB, PBDE 100ppm 미만
		에코시멘트 제조기술	GR 인증기준(고로슬래그시멘트) 만족 또는 [아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 다이옥신 0.1ng-TEQ/N㎥이내 - 수용성 Cr6+: 2mg/kg이하
02 무 오염 생산	01 유니(Uni) 소재	Silicon Carbide(SiC) 유니소재 기술	- SiC 순도 : 99.9% 이상
		Aluminum Nitride(AlN) 소재 합성기술	- Aluminum Nitride(AlN) 함량 : 99.9% 이상
		Uni-Aluminum의 소재/설계/공정/부품/3R 통합기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 인장강도 500㎫ 이상 광대역 특성 구현 - 유니 소재 재자원화율 80% 이상 - 소재 재활용률 85% 이상 - System 재활용률 80% 이상
		Uni-Cooper의 소재/ 설계/공정/부품/3R 통합 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 인장강도 600㎫ 이상 광대역 특성 구현 - 유니 소재 재자원화율 80% 이상 - 소재 재활용률 85% 이상 - System 재활용률 80% 이상
		Uni-Steel의 소재/설계/공정/부품/3R 통합 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 인장강도 700㎫ 이상 광대역 특성 구현 - 유니소재 재자원화율 80% 이상 - 소재 재활용률 85% 이상 - System 재활용률 80% 이상
		장수명/친환경우레탄 유니소재 활용 타이어 제조 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 경량화 : 기존대비 20% 이상 - 물질 재활용률 : 95% 이상 - 회전저항계수(RRc) : 7.5 이하 - CO2 감축량(g/km) : 4.0 이상
		플라스틱 바디판넬 유니소재 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 인장강도 250kgf/cm2 이상 - 굴곡탄성률 27,000kgf/cm2 이상 - 충격강도 : 6.0kgf.cm/cm 이상 - 열변형 온도 : 125℃ 이상 - 경도 : 82 이상
		고기능성 초경량 화학소재 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 용융지수 40g/10min 이상 - 굴곡 탄성율 1,866MPa 이상 - 충격시험기 아이조드(IZOD) 충격(-30) 59 J/m 이상 - 인장강도 19.6MPa 이상 - 열변형온도 120℃ 이상 - 선팽창계수 7.0×10-5 m/m℃
		재활용 소재를 이용한 친환경 통합 흡/차음 소재기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 경량화 : 25%이상 - 흡차음계수(ISO10534) : 0.7이상 - 열변형온도 : 125℃이상
		폐고무 재활용 유니 소재 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 인장강도 10Mpa 이상 - 신장률 150% 이상 - 압축영구줄음 50 이하 - 체적변화율 ±5% - 경도 75±3
		섬유강화 복합재 재활용 유니소재 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 인장강도 685kgf/cm2 이상 - 굴곡탄성률 42,000 kgf/cm2 이상 - 충격강도 8.0 kgf.cm/cm 이상 - 열변형온도 145℃ 이상 - 경도 95 이상
		엔지니어링 플라스틱 재활용 유니소재 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 인장강도 500 kgf/cm2 이상 - 굴곡탄성률 19,000 kgf/cm2 이상 - 충격강도 4.0 kgf.cm/cm 이상 - 열변형온도 105℃ 이상
		폴리올레핀계 재활용 유니소재 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 인장강도 150 kgf/cm2 이상 - 굴곡탄성률 9,500 kgf/cm2 이상 - 충격강도 4.0kgf.cm/cm 이상 - 열변형온도 55℃ 이상
		저온경화형 유니도장기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 기존공정 대비 CO2 20% 이상 저감 - 기존 대비 경화온도 20% 이하 저감 - 내스크래치성 광택유지율 65% 이상
		Primer-less 도장기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 기존 대비 Primer공정 없을 것 - 기존 대비 경화온도 30% 이하 저감 또는 에너지 사용량 10% 이상 저감 - 내스크래치성 광택유지율 65% 이상
	02 그린프린팅 제품	수성그라비아 잉크 기술	- 잉크 성분 내 유기용제 함량 20% 이하
		저온 열처리 전기 기능성 잉크 소재 및 제조 기술	- 열처리 온도 150℃ 이하(기존 공정시간 기준)
		친환경 피인쇄 기재 기술	- 피인쇄 기재 내의 고분자 함량 10% 이하
		섬유 소재 건식 후처리 기술	- 기존 후처리 공정의 섬유 생산량 기준, 폐수 발생량 10% 이하
		저에너지 소비형 윤전잉크 기술	- 인쇄 건조온도 100℃ 이하(기존 공정시간 기준)
		청정 습식 코팅을 위한 용매 및 후처리 기술	- 용매 내 휘발성 유기화합물(VOC) 0.1% 이하
		금속산화물을 이용한 청정 방식 코팅 공정 기술	- 코팅 공정 내 유기용제 사용 10% 이하
		금속 소재의 그린코팅 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 기존공정 대비 CO2 10% 이상 저감 - 건식 진공 증착 제품 대비 도전성 65% 이상
		반도체 소재의 그린코팅 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 기존공정 대비 CO2 10% 이상 저감 - 건식 진공 증착 제품 대비 전하 이동도 65% 이상
		절연체 소재의 그린코팅 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 기존공정 대비 CO2 10% 이상 저감 - 건식 진공 증착 제품 대비 절연율 75% 이상
		희유자원 저감을 위한 그린프린팅 기술	- 기존 프린팅기술 대비 희유자원 저감율 55% 이상
		희유자원 대체를 위한 그린프린팅 기술	- 기존 프린팅기술 대비 희유자원 대체율 55% 이상
		희유자원 재생 코팅 기술	- 기존 코팅기술 대비 희유자원 재생율 35% 이상
		그린프린팅 및 코팅 기술을 이용한 그린소자 배선소재 및 제조 기술 (플렉서블 전자 디바이스 등)	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 기존공정 대비 CO2 10% 이상 저감 - 적용률 40% 이상
		재생 자원을 이용한 그린 프린팅 및 코팅 디바이스 기술	- 재생자원 이용률 40% 이상
		친환경 프린팅 전/후처리 기술	[프린팅 전후공정상 아래의 요소 항목을 1개 이상 만족할 것] - 산세척, 유기용제 처리등 유해공정의 삭제 - 기타 처리공정중 CO2 20% 이상 저감
		친환경 디지털 프린터 기술	- 기존 설비 대비 인쇄공정 에너지 저감량 20% 이상 - 광경화 공정 프린터
		건식코팅 기술	- VOC 발생이 5% 이하
		무용제옵셋 잉크	- 휘발성 유기화합물(VOC) 함량 0.1% 이하
		친환경 프린팅 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 기존 안료 사용량 대비 90% 이상 감축 - 기존 염료 사용량 대비 70% 이상 감축
	03 그린프로세스(E2)제품 - E2 : Ecological and Economical	표면 초발수/초발유 기술	- 기존대비 세제 사용량 80% 이상 감소
		기능 자기복원 기술	- 기존대비 제품 수명 20% 이상 증가
		구조를 이용한 접착 및 반사방지 기술	- 휘발성 유기화합물(VOC) 무방출
		무해 미생물 이용 소재 분해 기술	- 기존 분해 속도 대비 2배 이상
		무동력 공기 중 수분 포집 기술	- 기존기술 대비 원료 또는 전과정 CO2 배출량 10% 이상 저감
		형상을 이용한 항력저감 기술	- CO2 배출량 5% 이상 저감
		초경량 구조화 기술	- 기존 기술 대비 CO2 배출량 20% 이상 저감
		능동형 열조절 기술	- CO2 배출량 10% 이상 저감
		초경량소재 기술	- 동일 에너지 소비제품 대비 20% 이상 경량화
		경량철강소재 기술	- 120㎏f/㎜2 이상
		자원효율성 제고 기술	- 원료사용량 20% 개선 여부 또는 재활용원료 대체 여부
		에너지 효율성 제고 기술	- 대기전력 0.9watt 이하, 에너지소비효율등급 1등급 이상 (단, 대기전력 또는 에너지소비효율등급을 산정할 수 없는 경우, 유사품목 또는 관련 법규상의 기준 등 적용)
		휘발성 유기화합물(VOC) free 천연 polymer 수지개발 기술	- EU에서 적용하는 천연 고분자 제품인증에 대한 국제 인증 기준 ASTM D6866 적용 여부
		친환경 우레탄	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 인장강도(MPa) : 1.5 이상 - 신장율(%) : 300 이상 - 경도(Hs, 23℃±2℃) : Shore A 30이상 - Pb, Cd, Cr6+, Hg 중금속 함량 (mg/kg) : 불검출
	04 무 배출 그린생산	(플라즈마, CO2, Laser) 건식 세정 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 오염물 제거 95% 이상 - 기존 기술 대비 CO2 20% 이상 저감 - 단, 소스로 사용되는 CO2는 제외
		하이브리드 세정 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 오염물 제거 97% 이상 - 기존 기술 대비 CO2 20% 이상 저감
		공정내 공정수 사용 최적화(Water-pinch) 적용기술	- 용수 사용량 25% 이상 저감
		오일관리 기술	- 기존 기술 대비 교체 주기당 오일 사용량 30% 이상 저감
		초임계유체 기술(추출, 반응, 세정 등)	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 에너지저감 : 20% 이상 - 화학물질 저감 : 30% 이상
		이온성액체(Ionic liquid) 활용 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 에너지저감 : 20% 이상 - 화학물질저감 : 30%
		분자반응 제어 합성 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 수율 97% 이상 - 기존 기술 대비 CO2 20% 이상 저감
		화학물질관리(Chemical Management Service : CMS) 기법적용	- 기존 기술 대비 화학물질 사용량 20% 이상 저감
		폐순환(Closed-loop) 생산 공정설계 기술	- 기존 기술 대비 폐기물 발생 50% 이상 저감
		생체촉매 이용 청정 생산 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 에너지저감 : 20% 이상 - 화학물질 투입량 저감 : 30% 이상
		온실가스 저감을 위한 생체촉매 생산 기술	- 기존 기술 대비 CO2 20% 이상 저감
		습식세정 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 오염물 제거율 95% 이상 - 기존 기술 대비 용수 사용량 50% 이상 절감 - 기존 기술 대비 폐수 발생량 60% 이상 감소 - 기존 기술 대비 전력 50% 이상 절감
	05 청정 융합	고효율 공조 기술	[아래의 요소 항목을 1개 이상 만족할 것] - 기존 기술 대비 총 전력 사용량 35% 이상 저감. * 총 전력 사용량 = 소비 전력 사용량+ 대기 전력 사용량(소비 전력 사용량은 KS C 9036, 대기 전력 사용량은 KS C IEC 62301법에 의거 측정) - 기존 기술 대비 연간 CO2 발생량(kg 또는 ton 단위) 20% 이상 저감
		분리반응 일체형 통합 공정기술	- 기존 기술 대비 생산 Cost 10% 이상 절감 및 CO2 사용량 10% 이상 감축
		무촉매 공정에 의한 합성 기술	- 기존 촉매 합성공정 대비 동일 생산성 및 CO2 10% 이상 저감
		신반응기 활용 기술 (광, 마이크로웨이브, 초음파, 나노/마이크로 구조물 등을 활용한 반응기)	[아래의 요소 항목을 1개 이상 만족할 것] - 기존 반응기 또는 공정 대비 연간 최종 생산 제품량 기준 CO2 발생량(kg 또는 ton 단위) 20% 이상 저감 - 기존 반응기 또는 공정 대비 연간 최종 생산 제품량 기준 원가 절감 20% 이상 - 기존 반응기 또는 공정 대비 수율 또는 선택도 향상 10% 이상 - 기존 기술 대비 원료 사용량 10% 이상 저감
		나노촉매 활용 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - VOC, NOx, SOx 등 환경 부하 유발 물질 제거율 75% 이상 - 기존 기술 대비 연간 CO2 발생량(kg 또는 ton 단위) 15% 이상 저감 - 기존 기술 대비 촉매 사용량 10% 이상 저감
		공정최적화 기술(공정 통합, Utility, Heat exchanger 등 최적 배치 등)	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 기존 기술 대비 연간 최종 제품 생산량 기준 CO2 발생량(kg 또는 ton 단위) 20% 이상 저감 - 기존 기술 대비 연간 최종 제품 생산량 기준 원가 절감 10% 이상 - 기존 기술 대비 연간 최종 제품 생산량 기준 연간 소비 전력량 또는 에너지 소비량 20% 이상 저감
		회분식, 반연속식 또는 연속 공정의 에너지 저감 기술	- 기존 기술 대비 CO2 20% 이상 저감
		제품 생산 공정의 물질 및 에너지 사용 저감 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 기존 기술 대비 연간 최종 제품 생산량 기준 CO2 발생량(kg 또는 ton 단위) 20% 이상 저감 - 기존기술대비 원료 사용량 20% 이상 절감
		흡착제 활용 기술	- 기존 기술 대비 연간 최종 제품 생산량 기준 CO2 발생량(kg 또는 ton 단위) 20% 이상 저감
		고도 촉매 산화 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 기존 공정 대비 연간 최종 오염 배출량 (kg 또는 ton) 기준 원가 절감 50% 이상 저감 - 기존 공정 대비 연간 최종 오염 배출량 (kg 또는 ton) 기준 CO2 발생량(kg 또는 ton 단위) 15% 이상 저감 - 오염 배출원의 처리 효율 80% 이상
		유기분자 촉매를 통한 Multi-Phase 중합 공정 기술	- 기존 중합공정 대비 생산 Cost 10% 이상 절감 및 CO2 사용량 10% 이상 감축
		마이크로 버블을 이용한 공정 기술	- 기존 반응 대비 동등 수율 및 CO2 사용량 10% 이상 감축
		CO2 분리/전환/회수용 Reactor System	- CO2 선택적 투과 속도 기존 기술 대비 2배 이상
		효소계 수계 합성 기술	- 기존 합성기술 대비 동등 수율 및 CO2 사용량 20% 이상 감축
03 자원 순환	01 자원순환(HM2, Hidden Materials Mining)	플라스틱의 화학분해에 의한 monomer 생산 기술	- 전환률 95% 이상
		재활용 고융점 금속의 초고 순도화	- 순도 99% 이상
		HM2 재자원화 기술	- 재자원화율 40% 이상
		희소금속 추출, 분리 및 재자원화 기술	- 회수 90% 이상, 순도 90% 이상
		희소금속 저감 및 대체 기술	- 기존 대비 20% 이상 사용량 저감, 기능 95% 이상 유지
		폐 자동차의 재활용 및 소재화 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - ASR 재활용 가능율 95% 이상 - 재 자원화율(무게기준) 95% 이상 - 해체 처리 용량 : 4,500대/년 이상 (재활용 규제 만족할 것)
		표시소자 모듈의 재자원화 기술	- 재 자원화율 95% 이상
		기타 전자제품의 유가금속 재활용 기술	- 재 자원화율 95% 이상
		휴대기기의 재 자원화 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 재 자원화율 95% 이상 - 청정성 기존대비 30% 이상
		신조명 기기의 희토류 소재 및 소자의 재활용 기술	[아래의 요소 항목 모두 만족할 것] - 재 자원화율 30% 이상 - 기능성 95% 이상 유지
		태양전지 소재 및 소자의 재 자원화 기술	- 재 자원화율 35% 이상
		인쇄회로기판의 재활용 및 재사용 기술	- 재 자원화율 95% 이상
		사용 후 ITO 타켓 재자원화	- 희귀금속 인듐에 기술 적용 순도 99.995%의 인듐 ingot제조
		초경합금 재활용 소재화 기술	[아래의 요소 항목 모두 만족할 것] - 재 자원화율 90% 이상 - 순도 99.5% 이상 - 재활용 초경의 절삭성능 100%
		배터리 재 자원화 기술 (납축전지)	[아래의 요소 항목 모두 만족할 것] - 내부저항 : 6mΩ 이하 - 신품배터리규격대비 - 방전용량(RC) : 60% 이상 개선 - 냉시동성(CCA) : 90% 이상 개선
	02 재 제조(Remanufacturing)	자동차 부품 재 제조 공정 기술	- 재 제조 품질인증 취득 여부
		전기전자 부품 및 제품 재제조 공정 기술	- 재 제조 품질인증 취득 여부
		화학촉매 재 제조 공정기술	- 신품촉매 대비 90% 이상의 촉매활성
		내연기관의 연료계통을 기계식에서 전자식으로 재제조하는 기술	- 최초생산 대비 연비 10% 이상, 배출가스 30% 이하, 재 자원 활용률 80% 이상
	03 에너지․자원순환 네트워크 (생태산업단지)	에너지 Cascade 기술	- 에너지사용 절감 10% 이상
		용수 사용 최적화 (Water-pinch) 기술	- 용수사용 저감 20% 이상
		부산물 순환 네트워크 시스템	- 부산물 재활용율 저감 50% 이상
		산업단지 - 지역사회 에너지 교환네트워크 구축	- 에너지 및 자원 사용 절감 20% 이상
		산업단지형 온실가스 배출저감 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 신재생에너지 보급 5% 이상 - 온실가스 저감 5% 이상
		자원이용효율 진단․평가 시스템	- 원소, 물질 ,에너지 중 2종 이상을 대상으로 흐름분석, 이용효율, 환경부하 중 2종 이상에 대한 신뢰도 95% 이상의 진단평가시스템 구축 여부
04 해양광물자원	01 바다모래 채취 기술	바다모래 매장량 조사·탐사 기술	- 탄성파자료와 주상시료 비교치 오차 10% 이하
		바다모래 중 패각류 분리기술	- 패각류 5mm 이상 80% 이상 제거
		바다모래 염분제어 기술	- NaCl기준 0.03% 이하
		바다모래 특성 평가 기술	- 입도분포(10mm : 100% 통과, 0.15mm : 5% 이하) 및 미분말량(0.08mm : 2% 이하) 동시 만족 여부
		바다모래 중 유용광물 분리·회수 기술	- 중광물 50% 이상 회수

09. 친환경농수산식품

중분류	소분류	핵심(요소)기술	기술수준
01 생태환경변화대응	01 식량자원 LCI(Life Cycle Inventory) 구축	농축산물·수산물·산림자원·식품, 자재, 영농기술 등의 LCI 목록 작성, 평가 기술 및 탄소발생총량 예측제어 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 예측제어 기술의 정확도 70% 이상 - 농축산물, 수산물, 산림자원, 식품자재, 영농기술등의 LCI 목록 작성여부, 평가 기술보유
	02 농업환경	기후변화에 따른 농작물 피해 기작해석 및 저감기술	- 최근 3년 평균 농작물 기작 피해율 대비 10% 이하 감소
		병해충 예측정보 기술	- 병해충 예측 정확도 10% 증가
		아열대 자원작물 도입, 적응 기술	- 재배 및 적응기술 보급여부
		농업에너지 절감 기술	- 기존 에너지 사용량 대비 에너지 비용 절감 10% 이상
	03 어업환경	어장환경 모니터링 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 연간 연속 모니터링 비율 95% 이상 - 해양환경관리법에 따른 해양환경자료 정도관리 준수
		연근해 통합 수산자원 종합관리시스템 구축	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 국내 어장 생태계 자원 지도 작성 여부 - 관리시스템 적정성 여부 - ISO인증 규격률 60% 이상
		인공어초 관리 기술	- 어족자원 증가율 10% 이상
		유해생물제어기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 기존 대비 제거율 10% 이상 증가 - 자동화 장치 이용 여부
	04 산림환경	산림식생 변화 분석 기술	- 지형 대비 식생 식별률 60% 이상
		아열대 적응 수종 도입, 적응 기술	- 재배 및 적응기술 보급 여부
		산림병해 진단 및 방제기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 지형 대비 산림 병해 진단정확도 60% 이상 - 기존 방제기술 대비 10% 이상 향상
		천연식생자원 보호 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 생태환경보존 또는 산림재해 방재 기술 개발여부 - 선진국 최고수준 대비 70% 이상
	05 재해·질병 방제	기후변화형 가축전염병 방제 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 백신의 예방효과 · 예방백신의 방어율 85% 이상 - 진단키트의 진단효율 · 민감성 및 특이성 90% 이상 - 치료제 치료율 · 신약의 치료율 90% 이상
02 생물 자원	01 유전자원	격리재배 시설	- 신종 병충해 검사기술을 확보한 시설로 매개 병원체 및 해충 차단률 95% 이상
		유전자원 증식 및 저장	- 종자(종묘) 대량증식 기술을 확보한 무병주 획득률 90% 이상 또는 장기 저장 기술(10년 이상)
		유전자원 평가	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 유전자원 특성 평가 기술(형태 및 생리 특성분석, 병리검정, 성분분석, 내재해성 검정 기술, 탐색 기술)확보 - 신규 유전자원 등록
	02 신품종	복합내병․충성 품종개발 기술	- 신품종 등록 여부 및 판매 여부
		내재해성 품종개발 기술	- 신품종 등록 여부 및 판매 여부
		환경적응성 품종개발 기술	- 신품종 등록 여부 및 판매 여부
		유용유전자 실용화 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 분자마커 개발 및 활용 기술 확보 여부 - 유용유전자 발굴 및 이용 기술 확보 여부 - 유용유전자 이용 산물 개발 및 산업화(GM-,분자농업, 특정물질 고함유 세포주)
		선발 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 병해충 검정 기술(표준 균주(해충) 확보, 접종 및 발병 유도, 저항성 판별)확보 여부 - 분자표지 개발 기술(분자표지 적용 후 재현성 95% 이상) - 성분분석 기술(표준 분석 방법 개발)확보 여부 - 내재해성 검정기술(환경제어)확보 여부
		품종육종 특수 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 소포자 배양기술 확보 여부 - 돌연변이 유기 및 이용 기술 확보 여부 - 배수체 유기 및 이용 기술 확보 여부 - 생물 복제기술 확보 여부
	03 종자	종자, 종묘 생산 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 모본 유지 기술 확보 여부 - 채종지 발병 저감 기술 확보 여부 - 일대잡종 채종 기술 확보 여부 - 접목 활착 증진 기술 확보 여부 - 자동화 생산 기술 확보 여부 - 무독묘 생산 효율 90% 이상 - 신속대량 증식 기술 확보 여부
		종자가공 및 저장	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 종자 정선 및 코팅, 펠렛팅, 프라이밍 처리 기술 - 종자 병해충 국가인증기관기준 이하 - 종자 저장 후 국가인증기관기준 이상 - 종자 포장 기술 확보 여부
		종자검사 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 순도 검증기술 확보 여부 - 종자 발아율 및 활력 검사 기술 확보 여부 - 종자 병해충 검사 기술 확보 여부
03 저투입 생산	01 대체에너지 이용	지열히트펌프 시설원예 냉난방 이용 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 신청 직전년도 면세경유 평균가격 대비 에너지 비용 75% 이상 절감 - 신청 직전년도 에너지 소비량의 37% 이상 절감
		온실 내 잉여태양열 이용 시설원예 난방 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 신청 직전년도 면세경유 평균가격 대비 에너지 비용 20% 이상 비용 절감 - 태양에너지 축열 이용으로 외기온 -10℃에서 화석연료 사용 없이 작물 생육공간 온도 0 ℃ 이상 유지 기술
		농업기계 연료소비 최적화 스마트 드라이빙 시스템	- 동급기계대비 연료비 30% 이상 절감 기술
		수열을 이용한 농업시설 냉난방 이용 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 신청 직전년도 면세경유 평균가격 대비 에너지 비용 75% 이상 절감 - 전체시스템 COP(성능계수) 3.0 이상
	02 LED 이용	LED 광원의 농‧축‧수산 활용 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 기존 광원(형광등, 백열등) 전력량 대비 에너지 효율 10% 이상 - LED 광원별 신뢰성 테스트 만족 ‧청색 및 백색 LED 수명(내구성) 5만 시간 이상 ‧적색 LED 수명(내구성) 3만 시간 이상 - SMPS 신뢰성 테스트 5만 시간 만족
		LED 이용 가축 사양 번식 기술	- Wall-Plug-Efficiency(WPE) 40% 이상
		LED 이용 곤충 번식 향상 기술	- Wall-Plug-Efficiency(WPE) 40% 이상
		LED 이용 어류 회유 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 기존 광원(형광등, 백열등) 전력량 대비 에너지 효율 10% 이상 - 백색조명 사용 대비 에너지 30% 절감
	03 친환경 생산	녹비작물 재배 및 이용 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 녹비작물 80% 이상 후작기 토양 환원 - 2년 이상 실시 성적 제출
		가축 사료효율 증진 기술	- 사료 효율 10% 이상 증가
		가축 전염병 예방 제어 기술	- 항체 생성률 50% 이상
		가축 번식장애 예방 기술	- 한우, 젖소, 계절번식 동물(염소, 양, 사슴 등) 번식장애 10% 이상 저감 - 돼지 번식장애 20% 이상 저감 - 가금류 번식장애 30% 이상 저감(란의 생산량/연)
		가축 번식효율 증진 기술	- 소 : 수태율 10% 이상 증가 - 돼지 : PSY 10% 이상 증가 - 가금류 란 생산량 10% 이상 증가
		동물성단백질 공급과정의 HACCP 관리 기술	- Codex인증, KGMP 기준 내
		조사료 생산효율 증진 기술	- 생산효율 10% 이상 증가
		장내발효 메탄배출 억제 기술	- 단위사료 섭취량 또는 단위생산량 당 메탄 발생량 20% 이상 감소
		내파성 수중 양식 기술	- 생산 효율 10% 이상 증가
		외해 가두리 양식 기술	- 생산 효율 10% 이상 증가
		고유종 해수관상어 대량생산 기술	- 생산 효율 10% 이상 증가
		친환경고효율 배합사료 생산 기술	- 친환경/고효율 배합률 10% 이상
		수산생물 이용 천연 항균 물질 추출 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 기존 추출수율 대비 10% 이상 증가 - 새로운 수산생물을 이용한 항균물질 추출
		수산용 프로바이오틱스 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 기능성이 확인된 유산균주 5종 이상 확보 여부 - 생산성 또는 생산효율(에너지, 물, 등 투입생산 요소 당) 5% 이상 증가
		고속고온 발효기술을 이용한 수산부산물 사료 및 비료화 기술	- 사료화 생산수율 기존대비 20% 이상
		생분해성 어구 및 자재개발 기술	[아래의 요소 항목 중 1 개 이상 만족할 것] - 그물실 및 완성 어구의 강도 및 신장률 KS K 0412:2005의 기준 이상 - 생분해 어구 2년 경과 후 분해율 40% 이상
		생력(省力)형 어구 제조 기술	- 에너지 절감률 10% 이상
		바이오매스 에너지 작물 재배 및 생산 기술	- 기존 재배 및 생산기술 대비 바이오매스 작물 에너지 생산효율 5% 이상 증가
		탄산가스 공급 기술	- 1시간 이내 온실 내 탄산가스 1,000PPM 도달
		화학농약 절감/대체 작물보호 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 화학농약 절감효과 50% 이상 - 2년 이상 실시성적 제출
		화학비료 절감/대체 시비 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 작물별 작기내 표준 시용량 대비 50% 이상 절감/대체 및 2년 이상 실시 성적 제출 - 표준시비량 질소, 인산, 칼슘 대비 총 50% 이상 절감 및 2년 이상 실시 성적 제출
		생산성/생산효율 증대 기술	- 생산성 5% 이상 또는 생산효율(에너지, 물 등 투입생산 요소 당) 5% 이상 향상
		비파괴적 생육/영양 진단 및 재배관리 기술	- 비파괴적 진단 오차 10% 미만, 생산성 또는 효율 5% 이상 향상
		친환경고효율 사료 생산 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 축산식품 생산효율 10% 이상 증가 - 분뇨배출 20% 이상 저감 - 악취발생물질배출 20% 이상 저감
		시설 보온 자재 개발 기술	- 기존 자재 대비 10% 이상 에너지 절감 효율 향상
04 첨단 자동화 시스템	01 작업용 로봇	로봇 플랫폼 제조 기술	- 무인항법성능 : 항법오차 거리가 이동거리 대비 4% 이내
		생체식별 및 생육진단 기술	- 개체인식 식별 및 상태인식 80% 이상
		로봇 원격 모니터링 및 원격제어 기술	- 양방향 응답성능 : 0.5초 이내
		로봇 휴먼인터페이스 기술	- H/R 통신성공률 80% 이상
		바이오센서 이용 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 센서측정 오차범위 10% 이내 - 시스템 감지율 90% 이상
		생체정보 측정 기술	- 목적 생체정보 인식률 90% 이상
		무인 자동화 및 로봇 기술	- 인력 대체율 80% 이상
		위해작업 대체 로봇 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 무인항법성능 : 항법오차 거리가 이동거리 대비 4% 이내 - 인력 대체율 80% 이상
		고능률 로봇작업 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 개체인식 식별 및 상태인식 80% 이상 - 인력대비 작업능률 300% 이상 - 인력대비 작업정도 90% 이상
		원격주행 진단 로봇 개발 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 무인항법성능 : 항법오차 거리가 이동거리 대비 4% 이내 - 목적정보인식률 : 80% 이상
	02 식물공장 시스템	시설공조 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 재배 군락내에서 온도 목표치 기준 ±1℃ - 재배 군락내의 기류 속도: 0.5~3 m/s - 재배 군락내에서 주간 65-80%, 야간 90% 이하 상대습도 유지
		인공배지 조합 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - pH 5.0~6.5. EC 2.5dS/m 이하 - 배지균일도 95% 이상 - 공극률 80~95% - 배지 재활용 비율 50% 이상
		자동화기기	- 자동화율 80% 이상
		수경재배 양액관리 기술	- 폐양액 재활용률 60% 이상
		시설 내 공기정화 기술	- 제균율 90% 이상, 입자상 물질 90% 이상
		성장모니터링 기술	- 인식률 90% 이상, 실시간처리여부
		식물공장 환경제어 기술	- 온도, 습도, 광도, CO2 설정치 오차범위 : 10% 이내
	03 축산시설 자동화시스템	자동급이 기슬	- 인력대체율 80% 이상
		자동화 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족 할 것] - 작업능률 : 인력대비 200% 이상 - 작업 정확도 : 인력대비 90% 이상
		인공조명 기술	- 투입 에너지 대비 광전환 효율 20% 이상(400~700nm PPF 광전환 비율 제시)
	04 어업(양식) 자동화	순환여과식 양식 시스템	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 담수 순환 재활용율 95% 이상 - 해수 순환 재활용율 45% 이상 - 1ℓ 순환량 대비 전력소비량 10% 감소
		양식장 배출수 처리 기술	- 해수 1ℓ당 BOD와 COD 2㎎ 이하, SS 함유량은 3㎎ 이하 - 사료투입 시 : BOD와 COD 5㎎ 이하, SS 10㎎ 이하
		양식 자동화 시스템 및 외해형 내파성 가두리양식 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 급이시설 : 급이시간, 급이량 제어가능, 자동화율 70% 이상 - 내파성 가두리 : 설계파 7m, 조류 4k't 이상 안정성 및 내구성 보장
		근해 및 원양 대형어업조업과정 자동화 시스템	- 조업과정 및 운반 자동화율 70% 이상
		어업용 생력(省力)화 기계 기술	[아래의 요소 항목 중 2개 이상을 만족할 것] - 기존 어업설비 대비 조업인원을 10% 이상 생력화 가능 - 생력화 또는 에너지 절감 측면에서 등록특허제시 - 제품의 안정성, 내구성에 대한 공인인증기관의 인증서 제시
		어선 자동운항 시스템	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 어선이 항구나 조업지 이동시 자동항해 기능 보유 - DB 또는 시뮬레이션 구축 - 항법오차 30m 이내 ※ 운항시스템 또는 부속시스템이 조업에 영향을 주지 말아야 함
		수중 어구상태 계측 및 제어 시스템	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 연속계측 가능시간은 조업 중 어업별 최소 1회 이상 - 실시간으로 어구의 형상 및 움직임 계측 제어 여부 - 계측과 제어의 오차는 최대 20%, 평균 10% 이내 - 계측기기 정밀도 90% 이상
05 식품 생산	01 유기식품	친환경/유기식품의 최소 가공 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 물 혹은 소금을 제외한 친환경원료 또는 유기식품원료 95% 이상 사용 - 기타 유기가공식품 시행규칙에서 허용한 범위 준수
		친환경/유기식품 가공공정 시스템	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 인공첨가물 미사용 가공비 100% - 기타 유기가공식품 시행규칙에서 허용한 범위 준수
		화학 첨가제 저감 기술	- 천연소재 대체 이용 및 상품화 여부
	02 저에너지/저탄소 식품	식품 고압 처리 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 열처리, 가수분해, 산처리 등 기존 방법 대비 살균효율 10% 증대 - 에너지 절감 5% 이상
		식품 전자기장 처리 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 기존 공정대비 에너지 절감 10% 이상 - 탄소발생 20% 이상 저감
		식품 전자기파 처리 기술	- 기존 공정대비 에너지 절감 10% 이상 및 살균 효율 20% 증대
		식품 광에너지 처리 기술	- UV(UVA, UVB, UVC), 고강도 가시광선, 광펄스, 광촉매 등 이용 살균 기술 상용화 성공
		생물/화학적 살균처리 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 처리 후 성상, 미생물 및 성분규격 기준에 대한 항목이 식품공전 고시 규격을 충족 - 기존 살균 기술 대비 10% 이상 에너지 소모/탄소 발생 저감
	03 에너지절약형 가공기술	전처리 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 사용소재 60% 이상 재활용 - 제조 공정 기존 대비 에너지 10% 이상 절감
		추출 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 아임계 추출, 초임계 추출 기술 실용화 - 기타 추출 기술 : 에너지 절감 10% 이상
		진공가공 기술(진공예냉, 진공조리, 진공튀김, 진공건조, 진공팽화, 진공추출, 진공농축)	- 기존 진공 가공기술대비 에너지 절감 10% 이상 절감
		탈수 건조 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 당량 크기별로 탈수율 50% 이상 - 기존 기술 대비 에너지 절감 50% 이상
06 안전 유통	01 검역 시스템	화학약품 대체 농축 농․축․수산물 검역처리 기술 및 처리 시스템	[아래의 요소 항목을 모두 만적할 것] - 비염소계 사용 여부 (살균처리효과 90% 이상) - MeBr(Methyl Bromide) 대체 효과(살균처리효과 90% 이상)
	02 품질관리 시스템	식품 위해인자 검출 및 모니터링 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 검출감도(식약청 고시 허용기준 이내) - 검출시간, 정확도, 정밀도 및 재현성 기존 대비 15% 향상
		식품 품질인자 측정 및 평가 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 측정오차 ±2% 이내 - 식품공전 및 국제 분석기준 충족
		무선기반 위해인자 추적 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 품질인식 신뢰도 95% 이상 - 기존 대비 인식소요시간 20% 향상 - 인식센서 선진 기술 대비 90% 이상
		유통식품 위해인자 추적 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 추적시간 기존대비 15% 이상 단축 - 인식능력 기존대비 15% 이상 증가
		저에너지 고효율 다중 선별 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 기존 선별기술 대비 95% 이상 - 선별 신뢰도 95% 이상
	03 냉각 시스템	예냉+예건 다중 공정 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 기존 다중 공정 에너지 절감율 15% 이상 - 개별 단일 공정 적용 대비 에너지 15% 이상 절감
		냉동기 응축폐열 재활용 냉각+건조 겸용 기술	- 폐열 재이용율 20% 이상
		상변환물질(PCM) 활용 저장 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 제조공정 에너지 사용량 15% 이상 절감 - 저장 중 연간 에너지 15% 이상 절감
		PCM 피드백 재냉각 기술	- 제조공정 에너지 사용량 15% 이상 절감
		냉장유통 에너지저감 기술	- 냉장유통 중 연간 에너지 비용 15% 절감
	04 저장․포장재	환경친화형 생분해성 식품포장재 제조 기술	[아래의 요소 항목 중 2개 이상 만족할 것] - 비분해성 포장재 물성(기계적 물성 등) 대비 80% 이상 - 기존 제조공정에너지 사용량 15% 이상 절감 - 품질유지율 기존 대비 95% 이상
		신선식품의 환경 제어형 저장 기술	[아래의 요소 항목 중 2개 이상 만족할 것] - 품질유지율 기존 대비 95% 이상 - 운전 중 탄소배출량 15% 이상 억제 - 현재 상용되고 있는 기술대비 소요에너지 15% 이상 절감
	05 에코 주방 시스템	저탄소, 고효율 조리기기 제조 기술	[조리기구의 CIP 및 관리 매뉴얼을 첨부하고 아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 에너지효율 기존 대비 15% 이상 향상 - 유해가스 배출량 기존 대비 20% 이상 감소 - 에너지원의 발생 유해가스 90% 이상 제거

10. 환경보호 및 보전

중분류	소분류	핵심(요소)기술	기술수준
01 기후 변화 예측 및 모델링	01 국가표준 기후변화 시나리오	기후변화 시나리오 산출기술	- 국제표준 온실가스 농도 시나리오(RCP)에 근거한 기후변화 시나리오 산출 여부 및 학술 검증
		기후변화 시나리오에 따른 기후변화 예측 및 불확실성 평가 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 고해상도로 기후변화 시나리오에 따른 극한 기후 등 지역 기후변화 평가 및 학술 검증 - 시나리오별 기후변화 불확실성 평가 및 학술검증 - 불확실성 정량화 기술 확보 여부 및 학술검증
	02 지구시스템 모델링	단위 기후과정 성분 모듈 개발	- 대기, 해양, 육상 단위 기후 과정의 각 모듈 개발 및 응용 여부/요소별 결합 모형 개발 여부 및 학술 검증
		접합 기술	- 대기, 해양, 육상 단위 기후 과정의 접합모델 개발·응용 여부 및 학술 검증
		지역기후 모델링	- 20km 이하의 고해상도 지역기후 모델개발·응용여부 및 학술 검증
		고해상도 모델링	- 50km 이하의 고해상도 모델로 기후변화에 의한 지구환경변화 예측·평가 여부 및 학술 검증
		자료동화	- 4차원 자료동화(4DDA) 기술 적용 여부 및 학술 검증
	03 탄소 수지 정량화	탄소 플럭스 및 순환 모델링	- 전 지구적, 지역적 규모 탄소 플럭스 모델 또는 탄소 순환 모델 개발·응용 및 학술 검증
		탄소 플럭스 및 순환 관측, 평가 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 탄소 수지 평가를 위한 항공, 선박, 타워, 위성 등을 이용한 관측 기술 확보 및 학술 검증 - 관측 자료를 활용한 탄소수지 평가 기술 및 학술 검증
02 기후 변화 영향 평가 및 적응	01 기후변화영향 감시	부문별 영향 감시 기술	- 생태계, 대기, 수자원 등 각 부문별 기후변화 영향 감시 기기 또는 기술
		지역별 집중 영향 감시 기술	- 지역별(Local) 기후변화 집중 영향 감시 기기 또는 기술
		감시 자료 DB 구축/관리 기술	- 기후변화에 대한 영향을 감시하기 위한 통합시스템 및 감시 자료 DB 구축 여부
	02 기후변화 영향․취약성 평가	부문별 영향평가 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 기후변화 시나리오를 이용한 부문별/지역별영향평가 모델개발 여부 - 부문별 대상의 특성을 고려한 정량 또는 정성 예측결과 산출
		취약성 평가 기술	- 취약성 평가기술 개발 및 한반도 시・공간적취약성 지도 작성 여부
		통합 영향평가 기술	- 국가 통합영향평가 예측시스템 확보 및 구현 여부
		평가시스템 통합관리 및 웹기반 서비스 기술	- 시나리오 DB구축기술 및 사용자 편의 시나리오 지원 시스템 확보 여부
	03 기후변화 적응	부문별 적응 기술	- 생태계, 대기, 수자원 등 각 부문별 적응모델 개발 여부
		기후자원 평가 기술	- 기후자원 평가 및 지도 작성 여부
		지역/부문 종합 적응 전략 기술	- 지역별 맞춤형 적응기술 및 적응 이행 포트폴리오 작성기능 확보 여부
		사막화 방지 기술	- 현지 시범 적용을 통한 방지 기술 성능 입증
	04 온실가스 배출량 산정 및 기후변화 관측	온실가스 배출량 측정, 산정 및 거래 시스템	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 실시간 배출권 거래 시스템 구축 여부 - 실시간 온실가스 배출량(에너지소비) 산정(측정)시스템 구축 여부 - 비에너지 온실가스 배출량 산정(측정) 시스템 구축 여부 - Tier 2/3 수준 배출계수 개발 및 검증
		기후변화 관측/감시	- 실시간 기후변화 관측 및 감시 기술 개발 여부 ・대상 : 기상, 온실가스, 반응가스, 에어로솔, 대기복사, 강수화학 등 ・방법 : 지상 및 고층 관측, 항공, 선박, 위성 등 관측 기술 확보
03 폐기물 및 폐자원	01 폐기물/자원 회수/처리	제조공정 발생 폐자원 회수 기술	- 제조공정 발생 자원회수율 80% 이상
		폐자원 및 바이오매스 이용 원료/소재 생산 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 물질 회수를 통한 자원절약/비용절감 효과 등 5% 이상 향상효과 제시 - 폐기물·자원 함유 유가금속 등 자원회수율 80% 이상
		폐자원 및 바이오매스 이용 에너지 회수 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 저위발열량 3,500kcal/kg 이상의 일반 고형연료 제품(SRF) 품질․등급기준 만족 - 저위발열량 3,000kcal/kg 이상의 바이오 고형연료제품(BIO-SRF) 품질․등급기준 만족 - 에너지 효율 70% 이상의 보일러 설비 기술 - 에너지 효율 30% 이상의 발전설비 기술 - 폐열 50% 이상 회수 기술(발생량 기준) - 발열량 4,040kcal/kg 이상의 목재펠릿 제조 기술 (목재펠릿 품질기준 만족)
		유해폐기물의 제거/무해화 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 기존 기술 대비 유해폐기물 제거/무해화 성능 10% 이상 향상 - 유해폐기물을 무해화하여 일반폐기물로 전환결과입증
		폐기물 소각/열분해 가스화 기술	- 오염물질 관련 배출허용기준 만족 ※ 폐플라스틱 열분해기술의 경우 원료 중 순수 폐플라스틱 투입량 대비 오일수율 70% 이상 ※ 폐타이어 열분해기술의 경우 원료 중 순수 폐타이어 투입량 대비 오일수율 40% 이상 ※ 가스화기술의 경우 폐기물 투입량 대비 냉가스 효율 35% 이상
		폐기물 안전처리 기술	- 관련 법적 허용기준 만족 여부
	02 폐기물/자원 재활용	폐기물 전처리 및 분리․선별	- 폐기물 분리․선별 성능 80% 이상 설비․장치
		폐자원 재활용 기술	- 폐금속, 폐산․폐알칼리, 폐유기용제, 폐섬유, 하수․폐수처리 오니, 공정 오니, 육가공 잔재물, 수산물가공 잔재물, 가죽가공 잔재물, 식물성 잔재물, 폐유, 폐내화물, 건설폐자재, 폐전지, 폐석고, 폐석회, 폐지, 폐목재, 폐플라스틱, 폐고무, 고로슬래그, 석탄재, 광재, 분진, 연소재, 석분 오니, 소각 잔재물, 폐주물사, 폐유리, 유기성 폐기물, 폐식용유 등 재활용 기술 ※ 환경표지인증 기준 또는 GR 인증 기준 만족 (인증대상 품목에 해당하지 않을 경우, 유사품목 또는 관련 법규상의 기준 등 적용)
	03 폐기물 저감	생산, 포장, 재활용 단계별 저감 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - Eco-design 기술을 적용한 각 단계별 폐기물발생 저감 15% 이상 - Eco-design 기술을 적용한 전체 단계 폐기물발생 저감 20% 이상
		폐기물 감량화 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 폐기물 감량화를 통한 처리비용 30% 이상 저감 - 감량화율 30% 이상 달성
04 유기성 부산물 에너지/자원화	01 목질계 부산물	목질계 바이오매스 연료제조 또는 연소 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 이동식 목재 펠릿 제조 기술(300kg/h 이상) - 목재 펠릿(1~4등급) 72시간 연속적으로 안정한 연소 기술
		목질계 연료 발전 또는 난방 설비	- 0.5MW급 이상(발전설비용) - 열효율 85%이상 (가정용, 농업용, 산업용)
		열적 처리기술	- 대기오염물질 배출허용기준 만족
		목질계 바이오매스 급속 열분해 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 투입원료 대비 바이오 오일 생산 수율 55% 이상 - 바이오 오일 생산 능력 1ton/day 이상
	02 하수슬러지/ 음식 쓰레기	바이오가스 정제 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 가스 분리효율 95% 이상 - 탈황 효율 90% 이상
		원료의 전처리 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 건조기술의 경우 함수율 10% 이하 - 탈수 등 고액분리기술의 경우 함수율 75% 이하
		생물학적 에너지 전환기술	- 메탄 생성률 60% 이상
		직접 에너지 활용 기술 (고성능 엔진 및 보일러 개발, 열병합 발전 시스템 등)	- 대기오염물질 배출허용기준 만족
		유용 자원 회수 및 자원 재활용 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 자원 회수율 85% 이상 - 자원 재활용율 70% 이상
		열적 처리 기술	- 대기오염 물질 배출허용기준 만족
	03 가축분뇨	전처리 기술(고형물 회수)	- 이물질 제거율 90% 이상
		퇴비화 기술	[비료관리법(퇴비의 원료 중 사전 분석 검토 후 사용 가능한 원료에 대한 지정 요령)에 따른 중금속의 유해성 기준을 만족하고, 아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 친환경 유기농자재목록 공시등재 - 수분 45% 이하, CN비 40 이하, 유기물 25% 이상
		액비화 기술	[비료관리법 시행령에 따른 중금속의 유해성 기준을 만족하고, 아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 친환경 유기농 자재 목록 공시 등재 - 질소 0.1% 이상, 염분 0.3% 이하, 수분 95% 이상, 악취 물질의 배출 허용 기준 만족
		악취제거 기술	- 탈취율 90% 이상 제거
		가스정제 기술	- 탈황효율 70% 이상
		에너지 전환 기술	- 메탄 가스 생성률 60% 이상
		에너지 활용 기술	- 발전 효율 30% 이상
		바이오가스 플랜트 설계/시공 기술	- 처리용량 20ton/day 이상
		열적 처리 기술	- 대기오염 물질 배출 허용기준 농도 만족
	04 농수산 부산물	농부산물 이용 건조 및 전력생산 플랜트 기술	- 고효율 기자재 인증 보유
		농업시설 난방용 펠릿 기술	- 고형연료제품의 품질 기준 또는 대기오염 물질 배출 허용 기준 만족
		농수산 부산물 재활용 기술	- 재활용률 90% 이상(단, 해조폐기물의 경우 50% 이상)
		열적 처리 기술	- 대기오염 물질 배출 허용기준 농도 만족
05 친환경 제품	01 친환경 원부자재	내분비계 장애 유발물질 대체소재 제조 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 내분비계 장애물질 불검출 - 관련 법규 상의 해당 기준 만족
		친환경 계면활성제	- KS 기준 만족 및 생분해도 70% 이상
		생분해, 광분해, 자연 분해 원료 제조 기술	- 적용 전․종래 기술 대비 10% 이상 성능 향상
	02 환경친화성 첨가제	할로겐계 수지 대체 기술	- 할로겐계 수지 기존 사용량 대비 50% 이하
		VOCs 저감 접착제/첨가제 제조 기술	- 7일 후 VOCs 방출량 0.4mg/㎡・h 이하
		연료유/윤활유 제조 기술	- 환경표지 인증 기준 또는 GR 인증기준 만족
	03 친환경제품 설계 및 생산/처리 기술	친환경공정 최적화 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 한국형 DfE 또는 LCA 기술 확보 - 전과정 에너지소비 및 오염물질 배출평가 SW 적용 여부 - 공정배출 유해물질 20% 이상 저감
		환경독성물질 대체 및 유해성 저감 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 적용 전/종래기술 대비 환경독성물질 대체율 10% 이상 향상 - 적용 전/종래기술 대비 유해성 저감율 10% 이상 향상
		고기능성, 생분해성, 광분해성 소재 생산 및 표준화 기술	- 기존 대비 10% 이상 성능 향상
		친환경제품 생산기술	- 환경표지 인증 기준 또는 GR 인증기준 만족 - 환경표지 인증대상 품목이 아닌 경우 유사 품목의 기준 또는 관련 법규상의 해당 기준 등 적용
06 생태계 보전 및 복원	01 생태계 모니터링 및 정보관리	현장 모니터링 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 현장맞춤형 실시간 유․무선모니터링 기술 적용 - 탄소순환 모니터링, flux 산출 기술 적용 - 질소순환 모니터링, flux 산출 기술 적용 - 모니터링 분석기술(정확도 70% 이상)
		생태정보 예측 기술	- 미래 생태변화 예측기술 정확도 60% 이상
		생태정보 GIS 기술	- 국토교통부 관련 기준 만족
		생태가치평가 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 생태정보 D/B 구축 - 가치평가 SW기법(종다양성평가, 경관평가 등)
	02 인간 활동에 대한 생태영향 평가	사전 영향 평가 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 생태영향평가 적합 생태지표 개발 - 예측모델 개발 및 전산 모사 기술
		사후 영향 평가 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 사후 모니터링을 통한 생태영향평가 지표 개발 - 서식지 적합성 평가를 통한 인간 활동의 영향파악(주거지역, 공업지역, 상업지역, 교통지역 등의 영향)에 관한 기술 - 그 외 생태계의 특성을 발견하여 영향평가에 영향을 미치는 평가 기술
	03 훼손된 자연생태계 복원관리	육수 생태계 복원 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 친환경적인 반영구적/영구적인 방수 시스템기술(적용 전/종래 기술 대비 10% 이상 성능 향상) - 제어가 가능한 빗물침투형 물순환 시스템 기술(적용 전/종래 기술 대비 10% 이상 성능 향상) - 효율적 비점오염원 관리 기술(적용 전/종래 기술 대비 10% 이상 성능 향상) - 자연친화적 수질정화 기술(적용 전/종래 기술 대비 10% 이상 성능 향상) - 인공적인 수질정화 기술(적용 전/종래 기술 대비 10% 이상 성능 향상) - 온실가스 흡수・저감 습지조성 및 관리 기술 - 생물종 다양성 확보(개체수 모니터링 등을 통하여 적용 전/종래 기술 대비 10% 이상 성능 향상) - 고유종․멸종위기종 보존․복원 기술 - 생물 서식환경 조성 기술(개체수 모니터링 등을 통하여 적용 전/종래 기술 대비 10% 이상 향상)
		육상 생태계 복원 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 인공지반 식생 생육 기술(적용 전/종래 기술 대비 10% 이상 성능 향상) - 건물 하중에 영향을 덜 미치는 인공녹화기반 시설물 제작 및 시공 기술(적용 전/종래 기술 대비 10% 이상 성능 향상) - 자연소재의 재활용을 통한 식생 기반제 제조기술(적용 전/종래 기술 대비 재활용율 10% 이상 향상) - 고유종・멸종위기종 보존・복원 기술 - 생물종 다양성 확보(개체수 모니터링 등을 통하여 적용 전/종래 기술 대비 10% 이상 향상) - 생물 서식환경 조성 기술(개체수 모니터링 등을 통하여 적용 전/종래 기술 대비 10% 이상 향상)
		해양 생태계 복원 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 고유종・멸종위기종 보존・복원 기술 - 생물 서식환경 조성 기술(개체수 모니터링 등을 통하여 적용 전/종래 기술 대비 10% 이상 향상) - 해양 유류․유해물 오염 정화기술(적용 전/종래 기술 대비 10% 이상 유류오염 처리효율 향상)
	04 토양/지하수 오염 정화/복원	유류오염 정화 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 「토양환경보전법」에서 정한 토양오염우려기준 만족 - 지하수, 음용수 등 용도별 수질기준 만족 - 부산물의 경우 관련 법적 기준 만족
		유해성 유기물오염 정화 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 「토양환경보전법」에서 정한 토양오염우려기준 만족 - 지하수, 음용수 등 용도별 수질기준 만족 - 부산물의 경우 관련 법적 기준 만족
		중금속오염 정화 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 「토양환경보전법」에서 정한 토양오염우려 기준 만족 - 지하수, 음용수 등 용도별 수질기준 만족 - 부산물의 경우 관련 법적 기준 만족
		유해성 무기물오염 정화 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 「토양환경보전법」에서 정한 토양오염우려기준 만족 - 지하수, 음용수 등 용도별 수질기준 만족 - 부산물의 경우 관련 법적 기준 만족
		방사능오염 정화 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 일반인에 대한 연간 유효선량한도가 1mSv 미만 - 집단에 대한 연간 총 피폭 방사선량이 1man·Sv 미만
		토양/지하수 오염 감시기술	- 실시간 유무선 감시분석기술(정확도 70% 이상)
		미생물오염 정화/복원 기술	- 지하수, 음용수 등 용도별 미생물 수질기준 만족
		토양/지하수 오염 차단기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 주변 토양으로의 오염 확산을「토양환경보전법」에서 정한 토양오염우려기준을 만족시킬 수 있도록 차단 - 차단과 관련된 설비기술 (기존 최고 기술 대비 10% 이상 성능 향상)
07 유해성 물질 모니터링 및 환경 정화	01 에코 실내 환기설비	폐열 회수기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 현열 회수율 70% 이상 - 잠열 회수율 50% 이상
		상온 CO2 흡착 기술	- 상온 CO2 흡착 성능 5 mmol/g 이상
		실내오염물질 및 인체감지 정보 연동 환기량 제어 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - CO2 또는 오염물질 농도 연동 환기량 제어시스템 - 인체감지 정보 연동 환기량 제어 시스템
	02 건물 공조용 공기정화설비	미세먼지 제거 기술	- 0.3㎛ 미세먼지 집진효율 95% 이상 및 압력손실 10mmH2O 이하
		유해가스 제거 기술	- 흡착효율 또는 분해효율 90% 이상 및 압력손실 10mmH2O 이하
		항균 기술	- 항균효율 99.9% 이상 및 항균수명 6개월 이상
	03 기능성 건축자재	흡습/방습 기술	- 흡방습량 70g/m2 이상(ISO 24353)
		유해가스 흡착/제거 기술	- 7일 후 흡착률 85% 이상, 톨루엔의 7일 후 적산 흡착량 35,000μg/m2 이상, HCHO의 7일 후 적산 흡착량 7,000μg/m2 이상
		표면 항진균 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 항곰팡이 저항성(log(CFU)) 2.5 이하 - 항균저항성 2.0 이상
	04 유해성 물질 측정 센서	초미세입자 수농도 감지 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 최소측정입경 20nm 이하 - 측정농도 10³개/cm³ 이상
		부유세균 감지 기술	- 최소검출농도 50CFU/m³ 이하
		유해가스 감지 기술	- 환경기준치 이하 감지수준의 VOCs, HCHO, NOx 등 센서
		미량 유해물질 측정 센서	- 농도 재현성 90% 이상
	05 유해성 물질 측정기	미세입자 측정 기술	- 최소측정농도 2㎍/m3 이하
		대기 중 바이러스 측정기술	- 병원성 바이러스 검출 가능
		미세입자 샘플링 기술	- 2.5㎛ 이하 미세입자의 채취 가능
		실내공기 중 석면분석 기술	- 화학적전처리를 통한 적외선 분석법 또는 연속 자동 측정 기술(위상차 현미경을 이용한 분석오차 ±50% 이내)
		유해대기오염물질/악취 농도 측정 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 실시간 측정시스템 구축 여부 - 환경기준농도 이하를 실시간으로 측정할 수 있는지의 기술
		제품 함유 유해물질 측정 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - VOCs 및 HCHO 방출량을 0.005㎎/m2·h의 검출한계로 분석 가능한 기술 - 유럽 RoHS를 토대로 한 Halogen-free 시험 분석기술 - 다양한 인증 표준물질 개발 기술
	06 실내 환경 진단/개선	실내 공기질 및 에너지 진단 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - IAQ/에너지소비 진단 Tool(실시간 유무선 또는 웹기반 진단 Tool) - 현장 판독 가능한 IAQ 진단 kit
		실내 공기질 예측 기술	- 예측 정확도 검증 결과 80% 이상
		인체 위해성 평가 기술	- 실내오염물질별 독성 DB를 갖추고 있으며 아래의 요소항목 중 1개 이상을 만족할 것 · 실내 공간 개인 노출 평가 시스템 · 다중 이용시설의 인체 위해성 평가 시스템 · 일일 생활패턴 분석에 의한 개인 노출량 평가 기반 인체 위해성 평가 시스템
		실내 공기질 개선/평가 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상을 만족할 것] - 실내 공기질 개선효과 평가시스템 - 실내 공기질 개선기술별 비용/편익 분석 기법 - 보육시설 등 실내공기질 개선 진단시스템
	07 악취/휘발성 유기화합물 처리설비	흡착, 산화(촉매, 소각, 플라즈마 등), 환원, 막분리 등 처리 기술	- 적용 전/종래 기술 대비 10% 이상 성능 향상 및 유형별 배출허용기준 만족
		바이오 탈취 기술	- 복합악취 배출허용기준 만족
		유증기 회수 기술	- 휘발성 유기화합물 배출억제, 방지시설 설치 등에 관한 기준 만족
	08 유해 대기오염물질 제어/관리 기술	기체상 대기오염물질 처리기술	- 대기오염물질 배출허용기준 등 관련 기준 만족
		입자상 대기오염물질 처리기술	- 대기오염물질 배출허용기준 등 관련 기준 만족
		기체상・입자상 대기오염물질 동시 처리 기술	- 대기오염물질 배출허용기준 등 관련 기준 만족
		매연/유해가스 배출 감소기술	- 대기오염물질 배출허용기준 등 관련 기준 만족
		대기오염물질 이동/확산/예측 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 시․공간 3차원 모델링 기법 구현 기술 및 학술 검증 - 통계기법을 적용한 예측기법 구현 기술 및 학술 검증
		유해물질/온실가스 모니터링/관리 기술	[물질 Inventory DB 확보, 아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 실시간 모니터링 및 관리시스템 구축 기술 - Lidar등을 이용한 원격 모니터링 기술
08 기상관측장비/예보	01 상층관측	지상 원격탐사 장비를 활용한 대기 상태 관측	- RADAR 및 LIDAR를 이용하여 구름, 강수입자 등 대기상태를 측정할 수 있는 기술의 유무 - SODAR/wind profiler 측정 기술 · 수평 풍속 정확도 0.5m/s · 온도 정확도 0.2℃ · 온도측정범위 -50 ~ +60℃ · 연직 해상도 ~ 50 m - ceilometer 측정 기술 · 측정 범위 0 ~ 7 km · 분해능 5 m · 반응 시간 > 60 s - Lidar, Radar, Sodar, wind profiler, ceilometer 등을 이용한 대기 상태 관측 자료 생산 여부
		라디오존데/테더존데를 이용한 기상현상 측정기술	- 온도, 습도, 기압, 풍속, 풍향 등 측정시 세계기상기구 권장사항 만족 여부
		대기상태 항공탐지 기술	- 수증기/에어로솔 농도, 이산화탄소 배출량, 증발량, 난류 등 측정시 국제표준규격 만족 여부
	02 지상관측	AWS 관측 장비 및 관측기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 온도, 습도, 압력, 풍속, 풍향, 강수, 일사량 등 측정시 세계기상기구 권장사항 만족 여부 - 자동 기상관측망 자료와 IT기술을 접목한 실시간 자료 전송 및 실시간 품질검사 가능 여부 - 고도별(2m, 5m, 10m 등) 기상요소 측정 기술
		지표면 방출 물질 및 에너지 관측 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] - 온도, 습도, 풍속, 풍향, 이산화탄소 농도, 현열/잠열, 이산화탄소 교환량, 일사량 등 측정시 Fluxnet 권장사항 만족 여부 - 도로 노면 상태(강수/강설유무)탐지 가능 여부 - 증발량/열 배출량/CO2 배출량의 연간 누적 적산량 계산 여부
	03 원격탐사	인공위성을 이용한 대기 상태/조성 물질 관측 기술	- 관측정확도(신뢰도 등), 관측기술 등에 대한 학술 검증 제시
		인공위성을 이용한 지표상태 관측 기술	- 관측정확도(신뢰도 등), 관측기술 등에 대한 학술 검증 제시
	04 예보 시스템	일기예보향상을 위한 관측 자료 활용 기술	- 관측자료 활용기술(기법) 등에 대한 학술 검증 제시
		수치예보 모델의 개별모듈 개발 기술	- 모델 개선/개발 기술에 대한 학술 검증 제시
		전국/지역규모 예보 시스템 개발 기술	- 모델 개선/개발 기술에 대한 학술 검증 제시
		예보모델 자료 후처리 기술	- 자료 처리기술 개선 등에 대한 학술 검증 제시