【별표 5】 가설기자재 시험기준(Ⅱ) (제347조 내지 제399조 관련)

① 상부보 A 및 하부보 A외 상부보 B 및 하부보 B

1. 재료가 한국산업규격 D3503(일반구조용 압연강재)에 정한 SS400의 규격에 적합한 강재일 것

2. 다음 (그림)에 나타내는 치수일 것

(상부보 Ｂ)                      (상부보 Ａ)

(하부보 Ｂ)                         (하부보 Ａ)

비고：치수의 단위는 ㎜이다.

② 가이드 슬리브 및 가이드 파이프

1. 재료가 한국산업규격 D3566(일반구조용 탄소강관)에 정한 SPS500의 규격에 적합한 강관일 것

2. 가이드 슬리브

가) 바깥지름이 89.1㎜이고 또한 관두께가 4.2㎜일 것

나) 길이가 270㎜일 것

3. 가이드 파이프

가) 바깥지름이 60.5㎜이고 또한 관두께가 3.2㎜일 것

나) 길이가 3,000㎜일 것

③ 심금 A, B, C, D 및 E

1. 재료가 한국산업규격 D3503(일반구조용 압연강재)에 정한 SS400의 규격에 적합한 강재일 것

2. 다음 (그림)에 표시하는 치수일 것

(심금 Ｄ)                     (심금 Ａ)

(심금 Ｅ)                        (심금 Ｂ)

(심금 Ｃ)

비고：치수의 단위는 ㎜이다.

④ 나이프에지 및 나이프에지 패드

1. 나이프에지

가) 재료가 한국산업규격 D3752(기계구조용 탄소강재)에 정한 SM50C의 규격에 적합한 강재일 것

나) 나이프에지 패드와의 접촉부를 침탄처리 가공한 것

2. 나이프에지 패드

재료가 한국산업규격 D3503(일반구조용 압연강재)에 정한 SS490의 규격에 적합한 강재일 것

3. 다음 그림에 표시한 치수일 것

(나이프에지)

(나이프에지패드)

비고：치수의 단위는 ㎜이다.

⑤ 보 A, 보 B, 보 C

1. 재료가 한국산업규격 D3503(일반구조용 압연강재)에 정한 SS400의 규격에 적합한 강재일 것

2. 다음 (그림)에 표시한 치수일 것

(보 Ａ)                            (보 C)

(보 Ｂ)

비고：치수의 단위는 ㎜이다.

⑥ 재하편

1. 길이가 400㎜이고 한변이 90㎜의 정방형 단면이 있는 각재일 것

2. 양단을 10㎜씩 매끈하게 가공한 것

3. 현저한 부식, 갈라짐 등이 없는 것

⑦ 수직중추

1. 재료가 한국산업규격 D3503(일반구조용 압연강재)에 정한 SS400의 규격에 적합한 강재일 것

2. 다음 (그림)에 표시하는 치수일 것

(받침대 부분)                       (수직중추부분)

비고：치수의 단위는 ㎜이다.

⑧ 피아노선

1. 한국산업규격 D3556(피아노선)의 규격에 적합할 것

2. 지름이 0.80㎜ 이하일 것

⑨ 삽입관

1. 재료가 한국산업규격 D3507(배관용 탄소강관)에 정한 SPP의 규격에 적합할 것

2. 다음 (그림)에 표시하는 치수일 것

비고：치수의 단위는 ㎜이다.

⑩ 판 대

1. 재료가 한국산업규격 D3503(일반구조용 압연강재)에 정한 SS400의 규격에 적합한 강재일 것

2. 다음 (그림)에 표시한 치수일 것

비고：치수의 단위는 ㎜이다.

⑪ 삽입핀

1. 재료가 한국산업규격 D3503(일반구조용 압연강재)에 정한 SS400의 규격에 적합한 강재일 것

2. 다음 (그림)에 표시한 치수일 것

비고：치수의 단위는 ㎜이다.

⑫ 구형틀

1. 재료(교차가새핀의 재료 제외)가 한국산업규격 D3566(일반구조용 탄소강관)에 정한 SPS500의 규격에 적합한 강관일 것

2. 교차가새 재료가 한국산업규격 D3503(일반구조용 압연강재)에 정한 SS400의 규격에 적합한 강재일 것

3. 다음 (그림)에 표시한 치수일 것

비고：치수의 단위는 ㎜이다.

⑬ 가력보 A 및 가력보 B

1. 가력보 A

가) 재료가 한국산업규격 D3503(압연구조용 압연강재)에 정한 SS400의 규격에 적합한 강재일 것

나) 다음 그림에 표시한 치수일 것

2. 가력보 B

가) 길이가 700㎜이고 또한 한변이 10㎜의 정사각형 단면인 각재일 것

나) 심한 부식 또는 갈라짐이 없을 것

비고：치수의 단위는 ㎜이다.

⑭ 연결틀

1. 재료가 한국산업규격 D3566(일반구조용 탄소강관)에 정한 SPS500의 규격에 적합한 강관일 것

2. 다음 (그림)에 표시한 치수일 것

비고：치수의 단위는 ㎜이다.

가력틀

1. 재료가 관재료로 된 부분에 있어서는 한국산업규격 D3566(일반구조용 탄소강관)에 정한 SPS500의 규격에 적합한 강관, 기타 부분에 있어서는 한국산업규격 D3503(일반구조용 압연강재)에 정한 SS400의 규격에 적합한 강재일 것

2. 다음 (그림)에 표시한 치수일 것

비고：치수의 단위는 ㎜이다.

재하보

1. 재료가 한국산업규격 D3503(일반구조용 압연강재)에 정한 SS400의 규격에 적합한 강재일 것

2. 다음 그림에 표시한 치수일 것

비고：치수의 단위는 ㎜이다.

작업대 부착용 지그

1. 재료가 판재인 부분에 있어서는 한국산업규격 D3566(일반구조용 탄소강관)에 정한 SPS500의 규격에 적합한 강관, 기타 부분에 있어서는 한국산업규격 D3503(일반구조용 압연강재)에 정한 SS400의 규격에 적합한 강재일 것

2. 다음 (그림)에 표시하는 치수일 것

비고：치수의 단위는 ㎜이다.

가압재 A 및 가압재 B

1. 재료가 한국산업규격 D3503(일반구조용 압연강재)에 정한 SS400의 규격에 적합한 강재일 것

2. 다음 (그림)에 표시하는 치수 일 것

비고：치수의 단위는 ㎜이다.

4각지그

1. 주요한 부분의 재료가 한국산업규격 D3566(일반구조용 탄소강관)에 정한 SPS500의 규격에 적합한 강관일 것

2. 다음 (그림)에 표시한 치수일 것

비고：치수의 단위는 ㎜이다.

강관 A, B, C, D 및 E

1. 강관 A, B, C 및 D

가) 재료(강관 C에 있어서는 가새핀 재료를 제외)한국산업규격 D3566(일반 구조용 탄소강관)에 정한 SPS500의 규격에 적합한 강관일 것

나) 강관 C의 교차가새핀 재료가 한국산업규격 D3503(일반구조용 압연강재)에 정한 SS400의 규격에 적합한 강재일 것

다) 바깥지름이 강관 A에 있어서는 48.6㎜. 강관 B 및 C에 있어서는 42.7㎜, 강관 D에 있어서는 시험을 행할 조임철물에 적합한 치수로서 관두께가 2.5㎜일 것

2. 강관 E

가) 재료가 한국산업규격 D3566(일반공업규격 탄소강관)에 정한 SPS400의 규격에 적합한 강관일 것

나) 바깥지름이 34.0㎜이고, 또한 두께가 2.3㎜일 것

받침지그

1. 재료가 한국산업규격 D3503(일반구조용 압연강재)에 정한 SS400의 규격에 적합한 강재일 것

2. 다음 (그림)에 표시한 치수일 것

비고：치수의 단위는 ㎜이다.

부착지그

1. 주요한 부분의 재료가 한국산업규격 D3566(구조용 탄소강관)에 정한 SPS500의 규격에 적합한 강재일 것

2. 다음 (그림)에 표시한 치수일 것

비고：치수의 단위는 ㎜이다.

고정 차축받침 및 스프링부착 차축받침

1. 주요 부분의 재료가 한국산업규격 D3503(일반구조용 압연강재)에 정한 SS400의 규격에 적합한 강재일 것

2. 다음 (그림)에 표시한 치수일 것

(고정차축받침)

(스프링부착차축받침)

비고：치수의 단위는 ㎜이다.

수직판

1. 재료가 한국산업규격 D3503(압연구조용 압연강재)에 정한 SS400의 규격에 적합한 강재일 것

2. 판의 양면에 잡아떼는 방향과 직각으로 홈을 팔 것

3. 다음 그림에 표시한 치수일 것

(잘라넣은 부분 240)

(잘라놓은 부분 상세도)

비고：치수의 단위는 ㎜이다.

로라지그

1. 재료가 한국산업규격 D3503(일반구조용 압연강재)에 정한 SS400의 규격에 적합한 강재일 것

2. 다음 그림에 표시한 치수일 것

비고：치수의 단위는 ㎜이다.