[별표 7] <개정 2002. 01. 18>

마닐라로프의 대용(제59조제2항제3호 관련)

별표1 또는 별표4에 의한 마닐라로프의 지름 (밀리미터)	20	22	24	28	30	32	35	40	45	50	55	60	65	70	75
대용하는 나이론로프 또는 포리에스텔로프의 지름 (밀리미터)	14	15	17	20	21	22	25	28	32	35	39	42	46	49	53
대용하는 비니론로프 또는 포리에틸렌로프의 지름 (밀리미터)	17	19	20	24	25	27	30	34	38	42	46	50	55	60	65