【별표 7의5】통로를 측정할 수 없는 통기 및 배수 장치에 관한 추가요구조건(별표 7의 제11호, 별표 7의2의 제8호, 별표 7의4 관련)

1 소결금속 부품은 다음 각 목과 같이 한다.

가. 소결금속 부품은 다음 중 어느 하나의 재료로 제작해야 한다.

1) 스테인레스강

2) 90/10 구리-주석 청동(별표 7의 제11호나목 참조)

3) 제조자와 인증기관이 협의하여 결정한 금속 또는 합금. 다만, 알루미늄, 티탄, 마그네슘 및 이들의 합금은 사용할 수 없음

나. 최대기포시험 기공크기는 KS D ISO 4003에 따라 측정해야 한다.

다. 소결금속 부품의 밀도는 ISO 2738(소결금속재질)에 따라 측정해야 한다.

라. 장치의 성능과 관련하여 부품의 기공도 및 유체통기성를 측정할 필요가 있을 경우 ISO 2738 및 KS D ISO 4022에 따라 측정해야 한다.

마. 사용설명서는 다음의 내용을 기재해야 한다.

1) 별표 7의 제11호나목 및 제1호가목에 따라 사용한 재료

2) 제1호나목에 따라 측정한 최대기포시험 기공크기(㎛)

3) 제1호다목에 따라 측정한 최소밀도

4) 최소두께

5) 해당될 경우 제1호라목에 따라 측정한 유체통기성 및 기공도

2. 압착 성형한 금속와이어 부품은 다음 각 목과 같이 한다.

가. 압착 성형한 금속와이어 부품은 스테인레스강 또는 제조자와 인증기관이 협의하여 결정한 금속 또는 합금으로 제작해야 한다. 다만, 알루미늄, 티탄, 마그네슘 및 이들의 합금은 사용할 수 없으며, 다이에서 압착해서 균질모체를 형성하는 와이어편조를 사용하여 제작해야 한다.

나. 제조자는 밀도를 측정할 수 있도록 와이어 지름을 지정해야 하며, 그 외에 질량, 와이어편조의 길이, 부품의 두께, 메시 크기에 관한 내용도 제공해야 한다. 또한 부품의 질량과 동일 고체금속으로 만든 동일부피의 질량의 비가 0.4에서 0.6 사이 이여야 한다.

다. 최대기포시험 기공크기는 KS D ISO 4003에 따라 측정해야 한다.

라. 부품의 밀도는 ISO 2738에 따라 측정해야 한다.

마. 사용설명서 기재는 다음과 같이 한다.

1) 별표 7의 제11호나목 및 제2호가목에 따라 사용한 재료

2) 제2호다목에 따라 측정한 최대기포시험 기공크기(㎛)

3) 제2호라목에 따라 측정한 최소밀도

4) 허용오차를 포함한 치수

5) 초기 와이어지름

6) 해당될 경우 제2호마목에 따라 측정한 유체통기성 및 기공도

3. 금속 폼 부품은 다음 각 목과 같이 한다.

가. 금속 폼 부품은 그물 모양의 폴리우레탄 폼에 니켈을 코팅하고, 열 분해를 이용하여 폴리우레탄을 제거한 후 기체 확산과 같은 방법으로 니켈을 니켈 크롬 합금으로 변환시키고, 필요하다면 재료를 압착하여 제작할 수 있다.

나. 금속 폼 부품에는 크롬이 질량비로 100분의 15 이상 함유되어야 한다.

다. 최대기포시험 기공크기는 KS D ISO 4003에  따라 측정해야 한다.

라. 부품의 밀도는 ISO 2738에 따라 측정해야 한다.

마. 부품의 성능과 관련하여 기공도 및 유체통기성을 측정할 필요가 있을 경우 ISO 2738 및 KS D ISO 4022에 따라 측정해야 한다.

바. 사용설명서 기재는 다음과 같이 한다.

1) 별표 7의 제11호나목과 제3호가목 및 나목에 따라 사용한 재료

2) 제3호다목 따라 측정한 최대기포시험 기공크기(㎛)

3) 최소 두께

4) 최소 밀도

5) 해당될 경우 제3호마목에 따라 측정한 유체통기성 및 기공도