[별표 8]

쇠사슬의 마모한도(제66조 관련)

원지름 (밀리미터)	평균지름 (밀리미터)	원지름 (밀리미터)	평균지름 (밀리미터)	원지름 (밀리미터)	평균지름 (밀리미터)
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	8 9 10 11 11.5 12.5 13 14 15 16 17 18 19 19.5 20.5 21.5 22	26 27 28 29 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54	23 24 25 26 27 28.5 30 32 34 36 37.5 39 41 43 44.5 46.5 48	56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 85 88 91	50 52 53.5 55.5 57 59 61 62.5 64 66 68 70 71.5 73 76 78.5 81.5