[별표 8]

표준형 등부표용 아연판(Zn-anode)의 종류 및 수량(제15조 관련)

등부표 형식	방식면적 (㎡)	전류밀도 (mA/㎡)	규격 (㎜)	수 량
U-17(P)＆(S)/C,S	12.46	120	70×150×20t, 1㎏	2
U-17(P)＆(S)/C,S	12.46	120	70×150×20t, 1㎏	2
LT-10	4.03	120	70×150×20t, 1㎏	2
LL-24	30.76	120	70×150×20t, 1㎏	3
LL-26(M)	29.55	120	70×150×20t, 1㎏	3
LL-26	29.55	120	70×150×20t, 1㎏	3
LL-28	32.64	120	70×150×20t, 1㎏	3
LL-30	36.00	120	70×150×20t, 1㎏	3
LS-35	28.89	120	70×150×20t, 1㎏	3
LSP-10	52.39	120	70×150×20t, 1㎏	5
LANBY-100	159.41	120	70×150×20t, 1㎏	4
도장 결함율 = 5%, 소모율 = 11.23%㎏/A.Yr 유효 사용율 = 85%