합성수지제 어린이용품

	자 율 안 전 확 인 안 전 기 준
	합성수지제 어린이용품	부속서 14
	(Care articles for children)

서  문  본 기준은 14세 미만 어린이의 수면, 긴장완화, 위생, 수유, 식사 등을 도와 줄 용도로 고안되었거나 명백히 그러한 용도로 사용되는 합성수지 재질로 된 합성수지제 어린이용품에 대하여 규정한다. 다만, 「식품위생법」등 다른 법과 「품질경영 및 공산품안전관리법」의 다른 안전기준에서 별도 관리되고 있는 품목은 적용대상에서 제외한다.

이 기준은 총 3부로 구성되어 있다.

• 제1부 어린이 보호용품

• 제2부 유아용 노리개젖꼭지

• 제3부 유아용 노리개젖꼭지 걸이

제1부 : 어린이 보호용품

(Care articles for children)

1. 적용범위  이 기준은 유아용 노리개젖꼭지 및 노리개젖꼭지 걸이를 제외한 합성수지 재질의 어린이 보호용품의 안전요건, 시험방법 및 표시사항 등에 대하여 규정한다.

2. 관련표준  다음의 표준은 이 기준에 인용됨으로서 이 기준의 규정 일부를 구성한다. 이러한 인용표준은 그 최신판을 적용한다.

KS Q 1003 랜덤 샘플링 방법

자율안전확인 안전기준 부속서 35(어린이용 장신구)

자율안전확인 안전기준 부속서 36(완구)

KS K ISO 105-E04 텍스타일―염색 견뢰도 시험―제 E04부 : 땀 견뢰도

KS K ISO 14184-1 텍스타일-폼알데하이드 측정-제1부:유리 및 가수분해 폼알데하이드(증류수 추출법)

KS A 0006 시험장소의 표준상태

ISO 14184-1 Textiles -- Determination of formaldehyde -- Part 1: Free and hydrolysed formaldehyde (water extraction method)

3. 종류

적용되는 종류로는 14세 미만 어린이의 수면, 긴장완화, 위생, 수유, 식사 등을 도와 줄 용도로 고안된 합성수지 재질로 된 제품으로 유아용 변기, 의자, 욕조, 유아용 바닥매트, 턱받이, 휴대용 기저귀 갈이대 등을 들 수 있다. 어린이용 칫솔의 경우에는 손잡이가 있는 것은 적용대상에서 제외한다.

-  -

4. 안전요건

4.1 기계적․물리적 특성

4.1.1 겉모양

4.1.1.1 모양이 바르고, 찌그러짐, 비틀림 등의 변형이 없고 균형이 잡혀 있어야 한다.

4.1.1.2 색상은 선명하고 색 얼룩이 없고 균일하여야 하며, 변색이 없어야 한다.

4.1.1.3 눈에 띄는 흠, 조각 등 상처가 없어야 한다.

4.1.1.4 도장은 이중칠, 불순물, 들뜸이 없어야 한다.

4.1.1.5 인쇄 및 표시는 선명하여야 한다.

4.1.1.6 때, 거칠음, 먼지 등이 없이 끝손질이 양호하여야 한다.

4.1.1.7 터짐, 잔금이 없고, 가소제 및 착색제의 우러나옴이 없어야 한다.

4.1.1.8 정서를 심히 해할 우려가 없어야 한다. 정서를 심히 해할 우려라 함은 인체의 피와 유사한 물질 등을 사용하는 등에 따른 혐오감을 유발할 수 있거나 선정적 형상 및 우리나라 전통미풍 관습에 저해되는 정도가 큰 것을 말한다.

4.1.2 작은 부품

4.1.2.1 36개월 미만의 어린이 보호용품 36개월 미만의 어린이 보호용품과 분리되는 부품은 5.1.2 에 따라 시험했을 때 어떤 방향에서도 작은 부품 원통 안에 완전히 들어가서는 안 된다.

4.1.2.2 36개월 이상의 어린이 보호용품 36개월 이상의 어린이 보호용품과 분리되는 부품은 5.1.2 에 따라 시험한 결과 작은 부품 실린더 안에 완전히 들어가면 경고 문구를 표시하여야 한다.

4.1.3 가장자리 어린이 보호용품에 있는 접근할 수 있는 가장자리, 모서리, 또는 성형부분에는 5.1.3 에 따라 시험했을 때 거스러미와 플래시로 인한 위해한 날카로운 가장자리가 있어서는 안된다. 그렇지 않다면 위해한 날카로운 가장자리에 접근할 수 없도록 보호장치가 되어 있어야 한다.

4.1.4 날카로운 끝 어린이 보호용품의 접근할 수 있는 끝에 대하여 5.1.4 에 따라 시험했을 때 위해한 날카로운 끝이 없어야 한다.

4.1.5 돌출부 잠재적으로 피부를 찌를 위해의 우려가 있는 돌출부는 철사의 끝을 접거나 매끈하게 가공된 보호 뚜껑 또는 덮개를 부착하는 것과 같이 피부와의 접촉면적을 효과적으로 증가시킬 수 있는 적절한 수단으로 보호되어 있어야 한다. 이 보호 뚜껑 또는 덮개는 5.1.5 에 따라 시험했을 때 분리되지 않아야 한다.

4.1.6 염색 직물 염색 직물은 5.1.6 에 따라 시험시 변퇴색용 표준회색 색표에 의한 판정시 4급 이상, 오염용 표준회색 색표에 의한 판정시 3급 이상이어야 한다.

4.2 화학적 특성

4.2.1 납 (5.2.1 참조) 기질 중에 함유된 총 납의 함유량을 말하며 300 ㎎/㎏ 이하이어야 한다 (페인트 및 표면코팅의 경우 90 ㎎/㎏ 이하).

4.2.2 카드뮴 (5.2.1 참조) 기질 중에 함유된 총 카드뮴의 함유량을 말하며 75 ㎎/㎏ 이하이어야 한다.

4.2.3 니켈 (5.2.2 참조) 피부에 직접 접촉하는 금속부품에 대하여 용출량이 0.5 ㎍/㎠/week 이하이어야 한다.

4.2.4 프탈레이트계 가소제 (5.2.3 참조) 합성수지 재질에는 DEHP(Diethylhexyl Phthalate, 다이에틸

헥실프탈레이트), DBP(Dibutyl Phthalate, 다이부틸프탈레이트), BBP(Butyl benzyl Phthalate, 부틸벤질프탈레이트), DNOP(di-n-octyl phthalate, 다이엔옥틸프탈레이트), DINP(Diisononyl Phthalate, 다이이소노닐프탈레이트), DIDP(di-iso-decyl phthalate, 다이이소데실프탈레이트)의 함유 중량이 0.1 %를 초과하지 않아야 한다. 다만, DNOP, DINP, DIDP는 어린이의 입에 넣도록 의도된 제품에 한하여 적용한다.

4.2.5 유해원소용출 (5.2.4 참조) 어린이 보호용품에 사용된 모든 재질은 표 1 및 표 2 에 적합하여야 한다.

표 1 어린이의 입에 넣어 사용할 의도로 제작된 어린이 보호용품

원소명	기준치(mg/kg)	보정율(%)	원소명	기준치(mg/kg)	보정율(%)
납(Pb) 안티모니(Sb) 비소(As) 바륨(Ba)	90 이하 60 이하 25 이하 250 이하	30 60 60 30	카드뮴(Cd) 크로뮴(Cr) 수은(Hg) 셀레늄(Se)	50 이하 25 이하 25 이하 500 이하	30 30 50 60
※ 유해원소 보정율 산출방법 (예) 납(Pb)의 기준치가 90 ㎎/㎏, 결과값이 120 ㎎/㎏, 보정율이 30 % 인 경우 수정된 분석결과치는 [eqn: 120- {120 TIMES 30} over {100} =120-36=84] 이므로 요구조건에 적합한 것으로 간주한다.

표 2 어린이의 입에 넣어 사용할 의도로 제작된 것이 아닌 어린이보호용품

원소명	기준치(mg/kg)	보정율(%)	원소명	기준치(mg/kg)	보정율(%)
납(Pb) 안티모니(Sb) 비소(As) 바륨(Ba)	90 이하 60 이하 25 이하 1000 이하	30 60 60 30	카드뮴(Cd) 크로뮴(Cr) 수은(Hg) 셀레늄(Se)	75 이하 60 이하 60 이하 500 이하	30 30 50 60
※ 유해원소 보정율 산출방법 (예) 납(Pb)의 기준치가 90 ㎎/㎏, 결과값이 120 ㎎/㎏, 보정율이 30 % 인 경우 수정된 분석결과치는 [eqn: 120- {120 TIMES 30} over {100} =120-36=84] 이므로 요구조건에 적합한 것으로 간주한다.

4.2.6 섬유류의 폼알데하이드 검출량 어린이 보호용품에 사용된 섬유류는 5.2.5 에 따라 시험했을 때 36개월 미만 어린이 보호용품은 20 ㎎/㎏ 이하, 36개월 이상 어린이 보호용품은 75 ㎎/㎏ 이하이어야 한다.

5. 시험 방법

5.1 기계적․물리적 특성

5.1.1 겉모양 육안으로 확인한다.

5.1.2 작은부품 자율안전확인 안전기준 부속서 36(완구) 제2부 5.2의 작은 부품 실린더에 완전히 들어가는지 확인한다.

5.1.3 가장자리 자율안전확인 안전기준 부속서 36(완구) 제2부 5.8을 따른다.

5.1.4 날카로운 끝 자율안전확인 안전기준 부속서 36(완구) 제2부 5.9를 따른다.

5.1.5 돌출부 자율안전확인 안전기준 부속서 36(완구) 제2부 5.24.6.4 보호용 부품의 인장시험을 따른다.

5.1.6 염색 직물 시험  KS K ISO 105 - E04에  따른다.

5.2 화학적 특성

5.2.1 납 및 카드뮴 함유량 자율안전확인 안전기준 부속서 35.A(어린이용 장신구-납 및 카드뮴 함유량)에 따른다.

5.2.2 니켈 용출량 자율안전확인 안전기준 부속서 35.B(어린이용 장신구-니켈 용출량)에 따른다.

5.2.3 프탈레이트계 가소제 함유량 자율안전확인 안전기준 부속서 35.C(어린이용 장신구-프탈레이트계 가소제)에 따른다.

5.2.4 유해원소 용출 자율안전확인 안전기준 부속서 36(완구) 제4부(유해 화학물질)에 따른다.

5.2.5 섬유류의 폼알데하이드 검출시험 KS K ISO 14184-1 또는 ISO 14184-1 에 따른다.

6. 검사방법

6.1 모델의 구분 어린이 보호용품의 모델은 3.에 의한 종류별, 재질별로 구분한다. 다만, 재료시험을 위한 합성수지, 도료 등의 색상만 다른 경우 동일모델로 간주하되 재료항목만 별도의 시험을 행한다.

6.2. 시료채취 방법 필요할 경우 시료는 KS Q 1003 랜덤 샘플링 방법에 따라 채취한다.

6.3 시료의 크기 및 판정 시료크기 및 합부판정은 다음 표 3 과 같다. 다만, 합부판정시 표시사항은 제외한다.

표 3 시료의 크기 및 판정

검사구분	시료의크기(n)	합격판정갯수(Ac)	불합격판정갯수(Re)
자율안전 확인	1	0	1

주) 시료의 크기(n) : 동 안전기준을 적용하여 시험하는데 필요한 시료의 최소수량 또는 질량

7. 표시

7.1 품명

7.2 종류

7.3 모델명

7.4 사용연령

7.5 제조연월

7.6 제조자명

7.7 수입자명(수입품에 한함)

7.8 주소 및 전화번호

7.9 제조국명

7.10 경고

7.10.1 36개월 이상 어린이 보호용품 중 작은 부품이 있는 제품

“경고! 3세 미만의 어린이는 사용할 수 없음. 작은 부품을 포함하여 아이가 삼킬 위험이 있음”을 표시하거나 아래와 같은 그림 표시를 하여야 한다.

7.10.2 유아의 입에 넣어 사용할 용도로 제작된 것이 아닌 어린이 보호용품의 합성수지 재질에 프탈레이트계 가소제 DNOP, DINP 또는 DIDP가 0.1 %를 초과하여 포함된 제품

“경고! 입에 넣으면 프탈레이트계 가소제가 용출될 수 있으니 입에 넣지 말 것”을 표시하여야 한다.

7.10.3 유아의 식사, 긴장완화 등을 도와 줄 용도로 고안된 유아용 의자 제품(예 : 범보의자)

“경고! 높은 곳에 위치할 경우 추락위험이 있음”을 표시하여야 한다.

“경고! 유아를 혼자 놓아두지 말 것”을 표시하여야 한다.

7.11 사용상 주의사항

제2부 : 유아용 노리개젖꼭지

(Soothers for babies and young children)

1. 적용범위  이 기준은 유아용 노리개젖꼭지의 안전요건, 시험방법 및 표시사항 등에 대하여 규정한다.

2. 관련표준  다음의 표준은 이 기준에 인용됨으로서 이 기준의 규정 일부를 구성한다. 이러한 인용표준은 그 최신판을 적용한다.

KS Q 1003 랜덤 샘플링 방법

자율안전확인 안전기준 부속서 35(어린이용 장신구)

자율안전확인 안전기준 부속서 36(완구)

KS K ISO 105-E04 텍스타일―염색 견뢰도 시험―제 E04부 : 땀 견뢰도

KS K ISO 14184-1 텍스타일-폼알데하이드 측정-제1부:유리 및 가수분해 폼알데하이드(증류수 추출법)

ISO 14184-1 Textiles -- Determination of formaldehyde -- Part 1: Free and hydrolysed formaldehyde (water extraction method)

식품공전 제7. 기구 및 용기·포장의 기준 및 규격

3. 용어의 정의 (그림 1 참조)

3.1 노리개젖꼭지  영양의 공급 없이 영·유아가 빨아들이며 만족하는 용도의 제품

3.2 젖꼭지  입안에 들어갈 수 있도록 설계된 노리개젖꼭지의 유연한 젖꼭지 부분

3.3 보호막  젖꼭지 뒤에 위치하여 영·유아의 입안에 노리개젖꼭지 전체가 빨려 들어가는 것을 막아주는 막

3.4 고리 또는 손잡이  보호막에 인접해 있거나 보호막에 부착되어 노리개젖꼭지를 잡기 쉽게 하는 구조

참고 고리 또는 손잡이, 커버는 보호막 또는 플러그의 일부이거나 보호막 또는 플러그에 부착된 분리 가능한 부품.

3.5 플러그  젖꼭지의 목 부분 내에 위치한 장치로 젖꼭지를 보호막에 단단히 고정하는 장치

3.6 커버  플러그를 열리지 못하게 보호하는 장치

3.7 공기구멍  노리개젖꼭지 보호막에 있는 구멍으로 영·유아가 젖꼭지를 빨아들이다가 입안이 막히는 경우 영·유아가 숨 쉴 수 있도록 도와줌. 또한 공기구멍은 부압 작용으로 인해 노리개젖꼭지가 목구멍으로 빨려 들어가는 위험을 줄여주는 역할을 함.

	<그림 1 노리개젖꼭지의 예>
		1. 젖꼭지 3. 손잡이(고리) 5. 커버		2. 보호막 4. 플러그 6. 보호막의 흡입면

4. 안전요건

4.1 기계적․물리적 특성

4.1.1 일반구조 (5.1.1 참조)

노리개젖꼭지는 어떠한 날카로운 끝이나 가장자리가 없어야 하며, 흡입부분의 표면은 부드러워야한다. 노리개젖꼭지는 유아에 의해 분리 가능한 작은부품이 없어야 한다.

4.1.2 보호막 (5.1.2 참조)

4.1.2.1 보호막은 시험기구의 구멍을 통과하지 않아야 한다.

4.1.2.2 보호막에는 구멍 중앙부 간격이 15 ㎜이상 떨어진 최소 20 ㎟의 면적을 갖는 2개 이상의 공기구멍이 있어야 하며, 공기구멍은 보호막 둘레로부터 최소 5 ㎜ 떨어져 있어야 한다.

4.1.3 돌출부 젖꼭지 반대쪽에 있는 보호막 전면의 돌출부는 5.1.3 에 따라 측정할 때 16 ㎜를 초과해서는 안 된다.

4.1.4 젖꼭지 보호막을 고정하고 젖꼭지 끝 부분을 5.1.4 에 따라 시험하였을 때 젖꼭지의 파손이 없어야 한다.

4.1.5 고리 또는 손잡이 보호막을 고정하고 고리 또는 손잡이 부분을 5.1.5 에 따라 시험하였을 때 고리 또는 손잡이의 파손 또는 빠짐이 없어야 한다.

4.1.6 내열성 노리개젖꼭지를 5.1.6 에 따라 시험했을 때 변형, 변색 등 이상이 없어야 하며, 4.1.4 및 4.1.5 의 안전요건에 적합하여야 한다.

4.1.7 염색 직물 염색 직물은 5.1.7 에 따라 시험시 변퇴색용 표준회색 색표에 의한 판정시 4급 이상, 오염용 표준회색 색표에 의한 판정시 3급 이상이어야 한다.

4.2 화학적 특성

4.2.1 납 (5.2.1 참조) 기질 중에 함유된 총 납의 함유량을 말하며 300 ㎎/㎏ 이하이어야 한다(페인트 및 표면코팅의 경우 90 ㎎/㎏ 이하).

4.2.2 카드뮴 (5.2.1 참조) 기질 중에 함유된 총 카드뮴의 함유량을 말하며 75 ㎎/㎏ 이하이어야 한다.

4.2.3 프탈레이트계 가소제 (5.2.2 참조) 노리개젖꼭지에 사용된 합성수지 재질은 표 1에 적합하여야 한다.

표 1 프탈레이트계 가소제 함유기준

프탈레이트 가소제	DEHP	총 함유량 0.1 % 이하
	DBP
	BBP
	DINP
	DIDP
	DNOP
(1) DEHP(Diethylhexyl Phthalate, 다이에틸헥실프탈레이트) (2) DBP(Dibutyl Phthalate, 다이부틸프탈레이트) (3) BBP(Butyl benzyl Phthalate, 부틸벤질프탈레이트) (4) DINP(Diisononyl Phthalate, 다이이소노닐프탈레이트) (5) DIDP(di-iso-decyl phthalate, 다이이소데실프탈레이트) (6) DNOP(di-n-octyl phthalate, 다이엔옥틸프탈레이트)

4.2.4 유해원소용출 (5.2.3 참조) 노리개젖꼭지에 사용된 모든 재질은 표 2 에 적합하여야 한다.

표 2 유해원소 용출기준

원소명	기준치(mg/kg)	보정율(%)	원소명	기준치(mg/kg)	보정율(%)
납(Pb) 안티모니(Sb) 비소(As) 바륨(Ba)	90 이하 60 이하 25 이하 250 이하	30 60 60 30	카드뮴(Cd) 크로뮴(Cr) 수은(Hg) 셀레늄(Se)	50 이하 25 이하 25 이하 500 이하	30 30 50 60
※ 유해원소 보정율 산출방법 (예) 납(Pb)의 기준치가 90 ㎎/㎏, 결과값이 120 ㎎/㎏, 보정율이 30 % 인 경우 수정된 분석결과치는 [eqn: 120- {120 TIMES 30} over {100} =120-36=84] 이므로 요구조건에 적합한 것으로 간주한다.

4.2.5 섬유류의 폼알데하이드 검출량 노리개젖꼭지에 사용된 섬유류는 5.2.4 에 따라 시험했을 때 20 ㎎/㎏ 이하이어야 한다.

4.2.6 니트로사민류 및 니트로사민류 생성 가능물질의 용출 노리개젖꼭지의 젖꼭지는 5.2.5 에 따라 시험했을 때 니트로사민류 및 니트로사민류 생성 가능물질의 용출이 표 3 에 제시된 허용치를 초과하여서는 안 된다.

표 3  니트로사민류 및 니트로사민류 생성 가능물질의 용출 허용치

물질	허용치(㎎/㎏)
니트로사민류 (N-니트로소디메틸아민, N-니트로소디에틸아민, N-니트로소디-n-프로필아민, N-니트로소디-n-부틸아민, N-니트로소피페리딘, N-니트로소피롤리딘, N-니트로소몰폴린의 합계)	0.01
니트로사민류 생성 가능물질 (N-니트로소디메틸아민, N-니트로소디에틸아민, N-니트로소디-n-프로필아민, N-니트로소디-n-부틸아민, N-니트로소피페리딘, N-니트로소피롤리딘, N- 니트로소몰폴린의 합계)	0.1

4.2.7 2-머캅토이미다졸린 용출 노리개젖꼭지의 젖꼭지는 5.2.6 에 따라 시험했을 때 2-머캅토이미다졸린이 검출되지 않아야 한다.

4.2.8 폼알데하이드 용출 노리개젖꼭지의 젖꼭지는 5.2.7 에 따라 시험을 실시하였을 때 폼알데하이드의 용출량이 4 ㎎/L을 초과하지 않아야 한다.

4.2.9 페놀 용출 노리개젖꼭지의 젖꼭지는 5.2.8 에 따라 시험을 실시하였을 때 페놀의 용출량이 5 ㎎/L을 초과하지 않아야 한다.

4.2.9 비스페놀 A 용출 노리개젖꼭지의 보호막은 5.2.9 에 따라 시험을 실시하였을 때 비스페놀 A의 용출량이 0.6 ㎎/㎏을 초과하지 않아야 한다.

5. 시험 방법

5.1 기계적․물리적 특성

5.1.1 일반구조 작은부품, 날카로운 가장자리 및 날카로운 끝 시험은 본 기준 제1부 어린이 보호용품의 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 을 따른다.

5.1.2 보호막 시험 젖꼭지 부분을 그림 2(a)의 노리개 젖꼭지 시험도구의 구멍 가운데에 올려놓고 그림 2(b)와 같이 시험도구의 뒷부분으로 빠져 나오도록 한다. 원형이 아닌 보호막이 부착된 노리개 젖꼭지의 경우에는 시험도구의 긴 축방향으로 맞추어 구멍 위에 보호막을 나란히 올려놓는다. 그 다음 서서히 5초 동안 10 N의 힘을 가한 후, 10초간 힘을 유지시킨다.

<그림 2 노리개젖꼭지의 시험도구>

5.1.3 돌출부 시험 젖꼭지를 수평으로 꽉 잡고 고정시킨다. 힌지 처리된 손잡이 또는 고리가 부착된 노리개 젖꼭지인 경우에는 힌지 부분을 수평이 되게 한다. 보호막으로부터 돌출된 부분을 평평한 판에 대고 천천히 힘을 가한다. 젖꼭지의 수평방향으로 힘을 가하되 10 N을 초과하지 않도록 한다. 판은 젖꼭지와 수평을 유지하도록 한다. 판을 누르면 돌출부는 힌지 처리된 부분 근처에서 구부러지거나 회전한다. 이 때 판과 보호막 사이의 거리를 측정한다(그림 3 참조).

	단위 : ㎜
	<그림 3 돌출부 시험>
	1. 10 N의 힘을 적용하여 움직이는 손잡이의 위치 2. 평평한 판 3. 보호막의 뒷면

5.1.4 젖꼭지 시험 보호막을 잡고 노리개 젖꼭지를 고정한 후, 젖꼭지 끝 부분을 잡고 여러 방향으로 젖꼭지를 잡아당긴다. 5초 동안 서서히 45 N의 힘을 가하고 10초간 45 N의 힘을 유지시킨다.

5.1.5 고리 또는 손잡이 시험 보호막 또는 젖꼭지 하단 부분을 잡고 노리개 젖꼭지를 고정시킨 후, 여러 방향으로 손잡이 또는 고리를 밀거나 당긴다. 5초 동안 서서히 10 N의 힘을 가하고 10초간 유지시킨다.

5.1.6 내열시험 5.1.4 및 5.1.5 의 시험을 한 후 모든 노리개 젖꼭지에 대해 내열시험을 실시한다. 노리개 젖꼭지를 끓는 물에 5분 동안 담근 후 꺼내서 실내온도 (16∼27℃)에서 5분 동안 식힌다. 그 후, 끓는 물에 다시 5분 동안 담근다. 이러한 내열시험을 6회 반복해서 실시한다. 6회의 반복 시험 후에 노리개 젖꼭지의 상태를 확인한 후 5.1.4 및 5.1.5 의 시험을 실시한다.

5.1.7 염색 직물 시험 KS K ISO 105 - E04 에 따른다.

5.2 화학적 특성

5.2.1 납 및 카드뮴 함유량 자율안전확인 안전기준 부속서 35.A(어린이용 장신구-납 및 카드뮴 함유량)에 따른다.

5.2.2 프탈레이트계 가소제 함유량 자율안전확인 안전기준 부속서 35.C(어린이용 장신구-프탈레이트계 가소제)에 따른다.

5.2.3 유해원소 용출 자율안전확인 안전기준 부속서 36(완구) 제4부(유해화학물질)에 따른다.

5.2.4 섬유류의 폼알데하이드 검출  KS K ISO 14184-1 또는 ISO 14184-1 에 따른다.

5.2.5 니트로사민류 및 니트로사민류 생성 가능물질 용출 식품공전 제7. 기구 및 용기·포장의 기준 및 규격에 따른다.

5.2.6 2-머캅토이미다졸린 용출 식품공전 제7. 기구 및 용기·포장의 기준 및 규격에 따른다.

5.2.7 폼알데하이드 용출 식품공전 제7. 기구 및 용기·포장의 기준 및 규격에 따른다.

5.2.8 페놀용출 식품공전 제7. 기구 및 용기·포장의 기준 및 규격에 따른다.

5.2.9 비스페놀 A(BPA) 용출 식품공전 제7. 기구 및 용기·포장의 기준 및 규격에 따른다.

6. 검사방법

6.1 모델의 구분 노리개젖꼭지의 모델은 재질별, 모양별로 구분한다. 다만, 재료시험을 위한 합성수지, 도료 등의 색상만 다른 경우 동일모델로 간주하되 재료항목만 별도의 시험을 행한다.

6.2. 시료채취 방법 필요할 경우 시료는 KS Q 1003 랜덤 샘플링 방법에 따라 채취한다.

6.3 시료의 크기 및 판정 시료크기 및 합부판정은 다음 표 4 와 같다. 다만, 합부판정시 표시사항은 제외한다.

표 4 시료의 크기 및 판정

검사구분	시료의크기(n)	합격판정갯수(Ac)	불합격판정갯수(Re)
자율안전 확인	1	0	1

주) 시료의 크기(n) : 동 안전기준을 적용하여 시험하는데 필요한 시료의 최소수량 또는 질량

7. 표시

제품 또는 최소단위 포장마다 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 다음과 같이 표시한다. 다만, 사용상 주의사항은 제품 또는 포장 이외의 사용설명서 등에 별도 표시할 수 있다.

7.1 품명

7.2 모델명

7.3 재질

7.4 제조연월

7.5 제조자명

7.6 수입자명(수입품에 한함)

7.7 주소 및 전화번호

7.8 제조국명

7.9 경고

“경고! 목이 조일 위험이 있으므로 노리개 젖꼭지를 유아의 목에 걸지 말 것”을 표시하여야 한다.

7.10 사용상 주의사항

- 손잡이나 고리 등 단단한 부품으로 인해 발생할 수 있는 위험성

- 노리개젖꼭지를 삼킴으로 인한 위험성

제3부 : 유아용 노리개젖꼭지 걸이

(Soother holder for babies and young children)

1. 적용범위  이 기준은 유아용 노리개젖꼭지 걸이의 안전요건, 시험방법 및 표시사항 등에 대하여 규정한다.

2. 관련표준  다음의 표준은 이 기준에 인용됨으로서 이 기준의 규정 일부를 구성한다. 이러한 인용표준은 그 최신판을 적용한다.

KS Q 1003 랜덤 샘플링 방법

자율안전확인 안전기준 부속서 35(어린이용 장신구)

자율안전확인 안전기준 부속서 36(완구)

KS K ISO 105-E04 텍스타일―염색 견뢰도 시험―제 E04부 : 땀 견뢰도

KS K ISO 14184-1 텍스타일-폼알데하이드 측정-제1부:유리 및 가수분해 폼알데하이드(증류수 추출법)

ISO 14184-1 Textiles -- Determination of formaldehyde -- Part 1: Free and hydrolysed formaldehyde (water extraction method)

식품공전 제7. 기구 및 용기·포장의 기준 및 규격

3. 용어의 정의 (그림 1 참조)

	<그림 1 노리개젖꼭지 걸이와 노리개젖꼭지 조합의 예>
	1 의류 부착기구 2 띠 3 노리개젖꼭지의 링에 부착된 노리개젖꼭지 부착기구 4 터치식 부착기구 5 스냅 단추 6 공기구멍 7 노리개젖꼭지 손잡이에 부착된 노리개젖꼭지 걸이

3.1 노리개젖꼭지 걸이 영·유아의 옷 등에 노리개젖꼭지를 고정할 수 있게 하는 제품

3.2 노리개젖꼭지 영양의 공급 없이 영·유아가 빨아들이며 만족하는 용도의 제품

3.3 의류 부착기구 노리개젖꼭지 걸이를 영·유아의 옷 등에 단단히 고정하는 장치

3.4 노리개젖꼭지 부착기구 노리개젖꼭지 걸이를 노리개젖꼭지에 단단히 고정하는 장치

3.5 끈, 띠 의류 부착기구와 노리개젖꼭지 부착기구를 연결하는 장치

3.6 터치식 부착기구 섬유 연결 표면을 함께 누르면 고정되는 장치

3.7 누름(스냅) 단추 함께 누르면 맞물리는 두 개의 부품으로 된 장치

3.8 공기구멍 둥근 부분의 구멍으로 최소 20 ㎟

3.9 끈 모노필라멘트, 직조, 꼬인로프, 플라스틱 직조 테이프, 리본, 섬유 등 일반적으로 끈으로 불리는 가늘고, 유연한 재료로 만들어진 부분

4. 안전요건

4.1 기계적․물리적 특성

4.1.1 일반구조 (5.1.1 참조)

노리개젖꼭지 걸이에는 어떠한 날카로운 끝이나 가장자리가 없어야 하며, 유아에 의해 분리 가능한 작은부품이 없어야 한다.

4.1.2 손가락 끼임 (5.1.2 참조)

노리개젖꼭지 걸이에 유아의 손가락 끼임을 방지하기 위하여 깊이 10 ㎜ 이상의 모든 접촉 가능한 구멍은 5.1.2 에 따른 시험 시 지름 5.5 ㎜ 에서 12 ㎜ 사이로 열려 있어서는 안 된다.

본 요구사항은 쇼어 A경도 60 IRHD 이상의 재료로 만들어진 재료에만 적용된다.

4.1.3 길이 5.1.3 에 따른 시험 시 노리개젖꼭지 걸이의 최대 길이는 220 ㎜ 이어야 하며, 띠가 이중일 경우 최대길이는 110 ㎜ 이어야한다.

4.1.4 띠의 너비 5.1.4 에 따른 시험 시, 띠의 최소 너비는 6 ㎜ 이어야한다.

4.1.5 끈

4.1.5.1 두께 노리개젖꼭지 걸이에 사용된 끈이 5.1.4 에 따른 시험 전 혹은 시험 중 노출된 경우 5.1.5 에 따라 시험했을 때 끈의 두께는 1.5 ㎜ 이상이어야 한다.

4.1.5.2 노출된 끈의 길이 끈이 시험 전 혹은 시험 중 노출 된 경우, 노출 된 끈의 최대 길이(추가 부품과 연결되는데 사용한 끈 포함)는 5.1.6 의 시험 시 15 ㎜ 이하이여야 한다.

4.1.6 내충격성 5.1.7 에 따른 시험 시, 노리개젖꼭지 걸이의 어떠한 부품도 시험 중 깨지거나, 찢어지거나, 분리되지 않아야 하며 부착기구가 열리고 닫히는 경우, 두 가지 상황에서 모두 시험하여 기준을 만족하여야 한다.

4.1.7 인장강도 내충격성 시험 후, 노리개젖꼭지 걸이는 5.1.8 에 따라 시험 했을 때 깨지거나, 찢어지거나, 분리되지 않아야 한다.

4.1.8 염색 직물 염색 직물은 5.1.9 에 따라 시험시 변퇴색용 표준회색 색표에 의한 판정시 4급 이상, 오염용 표준회색 색표에 의한 판정시 3급 이상이어야 한다.

4.1.9 공기구멍  5.1.10 에 따라 시험 했을 때 시험판의 구멍을 완전히 지나서 통과하는 의류 부착기구에는 구멍 중앙부 간격이 15 ㎜이상 떨어진, 최소한 20 ㎟의 면적을 갖는 2개 이상의 공기구멍이 있어야 하며, 공기구멍은 둘레로부터 최소한 5 ㎜ 떨어져 있어야 한다.

4.2 화학적 특성

4.2.1 납 (5.2.1 참조) 기질 중에 함유된 총 납의 함유량을 말하며 300 ㎎/㎏ 이하이어야 한다 (페인트 및 표면코팅의 경우 90 ㎎/㎏ 이하).

4.2.2 카드뮴 (5.2.1 참조) 기질 중에 함유된 총 카드뮴의 함유량을 말하며 75 ㎎/㎏ 이하이어야 한다.

4.2.3 프탈레이트계 가소제 (5.2.2 참조) 노리개젖꼭지 걸이에 사용된 합성수지 재질은 표 1 에 적합하여야 한다.

표 1 프탈레이트계 가소제 함유기준

프탈레이트 가소제	DEHP	총 함유량 0.1 % 이하
	DBP
	BBP
	DINP
	DIDP
	DNOP
(1) DEHP(Diethylhexyl Phthalate, 다이에틸헥실프탈레이트) (2) DBP(Dibutyl Phthalate, 다이부틸프탈레이트) (3) BBP(Butyl benzyl Phthalate, 부틸벤질프탈레이트) (4) DINP(Diisononyl Phthalate, 다이이소노닐프탈레이트) (5) DIDP(di-iso-decyl phthalate, 다이이소데실프탈레이트) (6) DNOP(di-n-octyl phthalate, 다이엔옥틸프탈레이트)

4.2.4 유해원소용출 (5.2.3 참조) 노리개젖꼭지 걸이에 사용된 모든 재질은 표 2 에 적합하여야 한다.

표 2 유해원소 용출기준

원소명	기준치(mg/kg)	보정율(%)	원소명	기준치(mg/kg)	보정율(%)
납(Pb) 안티모니(Sb) 비소(As) 바륨(Ba)	90 이하 60 이하 25 이하 250 이하	30 60 60 30	카드뮴(Cd) 크로뮴(Cr) 수은(Hg) 셀레늄(Se)	50 이하 25 이하 25 이하 500 이하	30 30 50 60
※ 유해원소 보정율 산출방법 (예) 납(Pb)의 기준치가 90 ㎎/㎏, 결과값이 120 ㎎/㎏, 보정율이 30 % 인 경우 수정된 분석결과치는 [eqn: 120- {120 TIMES 30} over {100} =120-36=84] 이므로 요구조건에 적합한 것으로 간주한다.

4.2.5 섬유류의 폼알데하이드 검출량

노리개젖꼭지 걸이에 사용된 섬유류는 5.2.4 에 따라 시험했을 때 20 ㎎/㎏ 이하이어야 한다.

5. 시험 방법

5.1 기계적·물리적 특성

5.1.1 일반구조 작은 부품, 날카로운 가장자리 및 날카로운 끝 시험은 본 기준 제1부 어린이 보호용품의 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 를 따른다.

5.1.2 손가락 끼임 시험 5.5 ㎜ 의 탐침봉(그림 2)을 사용해 접근 가능한 모든 구멍을 시험한다. 깊이 10 ㎜ 이상의 구멍에 대해서 12 ㎜의 탐침봉으로 시험을 반복한다.

	<그림 2 손가락 끼임 시험용 탐침봉>
	1. 반경 2. 표시 선 3. 탐침봉의 지름:

5.1.3 길이 시험 노리개젖꼭지 걸이에 (25 ± 2) N 의 인장력을 가한 상태에서 의류 부착기구를 제외한 모든 구성품에 대해 최대 길이를 측정한다(그림 3 참조).

5.1.4 띠의 너비 시험 노리개젖꼭지 걸이에 사용된 띠에 (25 ± 2) N 의 인장력을 가한 상태에서 최소 너비를 측정한다. 띠가 체인 또는 구슬형태일 경우 체인 또는 구슬의 최소 폭 또는 지름을 측정한다(그림 4 참조).

	<그림 3 노리개젖꼭지 걸이의 길이 측정>			<그림 4 띠 너비의 측정>
		1. 25 N의 인장력을 적용 전 길이 2. 25 N의 인장력을 적용 후 길이			1. 직물 띠 2. 체인 띠 3. 구슬 띠 4. 최소 너비 6 ㎜
	<그림 5 끈 두께 측정 위치의 예>			<그림 6 노출된 끈 길이 측정 예>
		1. 끈 두께 측정 위치			1. 노출된 끈 길이

5.1.5 끈의 두께 시험 원 길이에 (25 ± 2) N 의 인장력을 가한 상태에서 노출된 끈의 평균 두께를 측정한다(그림 5 참조).

5.1.6 노출된 끈의 길이 시험 원 길이에 (25 ± 2) N 의 인장력을 가한 상태에서 노출된 끈의 길이를 측정한다. 끈이 여러 부위에서 노출 될 경우 총 노출길이를 측정하여야 한다(그림 6 참조).

5.1.7 내충격성 시험  노리개젖꼭지 걸이의 각 부품을 지지대 없는 수평의 평평한 강판 위에 놓는다. 부품의 가장 높은 지점을 기준으로 (100 ± 2) ㎜ 높이에서 질량 (1 ± 0,02) ㎏, 지름 (80 ± 2) ㎜의 원통형 금속 추를 부품에 낙하한다. 각각의 시험 시료 부품에 5회씩의 시험을 한다. 의류 부착기구가 열리고 닫히는 경우, 두 가지 상황에서 모두 시험되어져야 한다.

5.1.8 인장강도 시험  노리개젖꼭지 걸이의 의류 부착기구의 끝 부분을 단단히 잡고 있는 상태에서 걸이의 노리개젖꼭지 부착기구의 끝 부분에 인장력이 가해져야 한다. 추가부품이 부착된 경우 추가부품의 끝 부분에도 추가적으로 인장력이 가해져야 한다. 사전에 (5 ± 2) N 의 하중을 시료에 가하고, 인장 속도 (200 ± 5) ㎜/min 로 (90 ± 5) N 하중을 가한 후, (10 ± 0.5) 초 동안 유지한다.

5.1.9 염색 직물 시험 KS K ISO 105 - E04 에 따른다.

5.1.10 공기구멍  자율안전확인 안전기준 부속서 36(완구) 제2부 5.3을 따른다.

5.2 화학적 특성 시험방법

5.2.1 납 및 카드뮴 함유량 자율안전확인 안전기준 부속서 35.A(어린이용 장신구-납 및 카드뮴 함유량)에 따른다.

5.2.2 프탈레이트계 가소제 함유량 자율안전확인 안전기준 부속서 35.C(어린이용 장신구-프탈레이트계 가소제)에 따른다.

5.2.3 유해원소 용출 자율안전확인 안전기준 부속서 36(완구) 제4부(유해 화학물질)에 따른다.

5.2.4 섬유류의 폼알데하이드 검출시험  KS K ISO 14184-1 또는 ISO 14184-1 에 따른다.

6. 검사방법

6.1 모델의 구분  노리개젖꼭지 걸이의 모델은 재질별, 모양별로 구분한다. 다만, 재료시험을 위한 합성수지, 도료 등의 색상만 다른 경우 동일모델로 간주하되 재료항목만 별도의 시험을 행한다.

6.2. 시료채취 방법  필요할 경우 시료는 KS Q 1003 랜덤 샘플링 방법에 따라 채취한다.

6.3 시료의 크기 및 판정  시료크기 및 합부판정은 다음 표 4 와 같다. 다만, 합부판정시 표시사항은 제외한다.

표 4 시료의 크기 및 판정

검사구분	시료의크기(n)	합격판정갯수(Ac)	불합격판정갯수(Re)
자율안전 확인	1	0	1

주) 시료의 크기(n) : 동 안전기준을 적용하여 시험하는데 필요한 시료의 최소수량 또는 질량

7. 표시

제품 또는 최소단위 포장마다 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 다음과 같이 표시한다. 다만, 사용상 주의사항은 제품 또는 포장 이외의 사용설명서 등에 별도 표시할 수 있다.

7.1 품명

7.2 모델명

7.3 재질

7.4 제조연월

7.5 제조자명

7.6 수입자명(수입품에 한함)

7.7 주소 및 전화번호

7.8 제조국명

7.9 경고(노리개젖꼭지 걸이의 포장에는 다음의 경고표시를 하여야 한다.)

“경고! 노리개젖꼭지 걸이의 길이를 절대 늘이지 말 것”

“경고! 끈, 리본, 레이스 또는 옷의 헐렁한 부분에 절대 부착하지 말 것”

7.10 사용상 주의사항

1) 노리개젖꼭지 걸이의 길이를 늘이지 말 것

2) 끈, 리본, 레이스 또는 옷의 헐렁한 부분에 부착하지 말 것. 유아가 질식 될 수 있음.

3) 유아용 침대 또는 요람에서 노리개젖꼭지 걸이를 사용하지 말 것

4) 노리개젖꼭지 걸이는 장난감 또는 유아가 깨물고 노는 장난감으로 사용 할 수 없음

제    정 : 기술표준원고시  제2007-34호(2007. 1. 24)

개    정 : 기술표준원고시  제2007-523호(2007. 8. 24)

개    정 : 기술표준원고시  제2009-978호(2009. 12. 30)

개    정 : 기술표준원고시  제2012-800호(2012. 12. 21)