	안 전 ․ 품 질 표 시 기 준
	양 탄 자	부속서 2
	(Carpets)

1. 적용범위  이 기준은 양탄자의 안전요건, 시험방법 및 표시사항 등에 대해 규정한다. 양탄자란 일반 가정에서 일정한 넓이(1 m2) 이상의 바닥깔개용 또는 장식용으로 사용하기 위해 동물의 털이나 합성섬유 등으로 만든 섬유제품을 말한다.

2. 관련규격  다음에 나타내는 규격은 이 기준에 인용됨으로써 이 기준 규정일부를 구성한다. 이러한 관련규격은 그 최신판을 적용한다.

KS A ISO 2859-0～3  계수값 검사에 대한 샘플링 검사 절차

KS A 3151  랜덤 샘플링 방법

KS K 0210  섬유의 혼용률 시험방법

KS K 0611  섬유제품의 폼알데하이드 측정방법 : 증류수추출법

KS K 0732  섬유 및 가죽제품의 PCP함유량 측정방법

KS K 0733  섬유제품의 잔류농약함유량 측정방법

KS K 0734  폴리에스테르 섬유제품중의 아릴아민 함유량 측정방법

KS K 0818  카펫의 시험방법

KS K 0737  섬유제품의 유기주석화합물의 함유량 측정방법

KS M 0027  가스크로마토 그래프 질량분석 방법 통칙

KS M 0033  고속 액체크로마토 그래프 질량분석 방법 통칙

KS K ISO 6356  섬유 바닥재 - 정전기적 특성의 평가 - 보행 시험법

3. 종 류  적용되는 제품의 종류는 다음 표 1과 같다.

표 1 양탄자 종류

구 분	세 부 내 용
직물제류 자수물류 부직포류 편물류 기타	단통, 윌턴양탄자(Wilton Carpet), 액스민스터양탄자(Axminster Carpet), 벨벳양탄자(Velvet Carpet), 평직 터프티드양탄자(Tufted Carpet), 후키드러그(Hooked Rug) 모전, 니들펀치드양탄자(Needle Punched Carpet) 라셀양탄자(Raschel Carpet), 고도양탄자(High pile Carpet) 코오드양탄자(Cord Carpet), 전기식모양탄자, 조유양탄자

4. 안전요건

4.1 겉모양

4.1.1 구멍난흠, 찢어진흠 등이 없어야 하고, 오염, 보수흠, 전모가공(시어링)흠 등이 눈에 띄지 않아야 한다.

4.1.2 조직이 균일하고 경사줄, 위사단, 파일빠짐 등이 눈에 띄지 않아야 하며, 변부가 간지런하고 적정해야 한다.

4.2 파일사의 인발강도 파일사의 인발강도 기준은 다음 표 2에 적합하여야 한다.

표 2  인발강도 기준

구분		인발강도(kgf)
윌턴양탄자류		0.450
터프티드양탄자류	5/32 게이지1) 이상 1/8 게이지2) 1/10 게이지3) 5/64 게이지4) 이하	2.5 이상 2.0 이상 1.5 이상 1.0 이상
기타제품		2.0 이상

비 고 1  게이지 5/32의 침간격은 3.97 mm

2  게이지 1/8의 침간격은 3.18 mm

3  게이지 1/10의 침간격은 2.54 mm

4  게이지 5/64의 침간격은 1.98 mm

4.3 방염성  방염성능은 표 3에 적합하여야 한다. 다만, 방염성시험은 방염처리가 된 제품에 한하며, 소방법에 의거 방염표시가 부착된 제품은 이를 적용하지 아니한다.

표 3  방염성능

항 목	탄화길이(cm)	잔염시간(s)
경사방향, 위사방향	10 이하	20 이하

4.4 마찰대전성 마찰대전성은 2 000 V 이하이어야 한다.

4.5 유해물질 함량 유해물질 함량은 표 4에 적합하여야 한다.

표 4  유해물질 함량

제품명 유해물질명		기준함량
폼알데하이드 함량(mg/kg)		300 이하
염소화페놀류 함량(mg/kg)	PCP1)	5 이하
	TeCP2)	5 이하
델드린 함량(mg/kg)3)		30 이하
유기주석화합물 함량(mg/kg)(TBT)4)		1.0 이하
아조염료 함량(mg/kg)5)		각각 30 이하
방염제 6)		검출되지 않을 것

비 고 1 PCP란 pentachlorophenol로서 PCP자체뿐 아니라 나트륨염 등 모든 PCP화합물을      포함한 함유량을 말한다.

2 TeCP란 2,3,5,6-tetrachlorophenol로서 TeCP자체뿐 아니라 나트륨염 등 모든 TeCP    화합물을 포함한 함유량을 말한다.

3 델드린(dieldrin)이란 헥사클로로에폭시 옥타히드로엔드 액소디메탄나프탈렌을 말하며,  천연섬유에만 적용한다.

4 TBT란 tributyltin를 말한다.

5 염색(날염포함)한 경우에만 적용한다. 규제물질의 종류는 다음 표 5와 같다.

6 방염제는 TDBPP, PBB, PentaBDE, OctaBDE이고, TDBPP란 tri(2,3-dibromopropyl) phosphate, PBB란 polybromobiphenyl, PentaBDE란 Pentabromodiphenyl ethers, OctaBDE란 Octabromodiphenyl ethers를 말하며, 방염가공된 제품에 한하여 적용한다.

표 5 아조염료 종류

	물 질 명	CAS-No
1	4-Aminobiphenyl	92-67-1
2	Benzidine	92-87-5
3	4-Chloro-o-toluidine	95-69-2
4	2-Naphthylamine	91-59-8
5	o-Aminoazotoluene	97-56-3
6	2-Amino-4-nitrotoluene	99-55-8
7	p-Chloroaniline	106-47-8
8	2,4-Diaminoanisole	615-05-4
9	4,4'-Diaminobiphenylmethane	101-77-9
10	3,3'-Dichlorobenzidine	91-94-1
11	3,3'-Dimethoxybenzidine	119-90-4
12	3,3'-Dimethylbenzidine	119-93-7
13	3,3'-dimethyl-4,4'-Diaminodiphenylmethane	838-88-0
14	p-Kresidine(2-Methoxy-5-Methylaniline)	120-71-8
15	4,4'-Methylene-Bis-(2-Chloroaniline)	101-14-4
16	4,4'-Oxydianiline	101-80-4
17	4,4'-Thiodianiline	139-65-1
18	o-Toluidine	95-53-4
19	2,4-Toluylendiamine	95-80-7
20	2,4,5-Trimethylaniline	137-17-7
21	o-Anisidine	90-04-0
22	2,4-Xylindine	95-68-1
23	2,6-Xylindine	87-62-7

5. 시험방법

5.1 겉모양  육안 및 촉감으로 확인한다.

5.2 파일사의 인발강도  파일사의 인발강도 시험은 KS K 0818의 7.13항에 따른다.

5.3 방염성  방염성의 시험은 KS K 0818의 7.16.2항에 따른다.

5.4 마찰대전성  마찰대전성 시험은 KS K ISO 6356에 따른다.

5.5 유해물질 함량

5.5.1 폼알데하이드 함량  폼알데하이드함량의 시험은 KS K 0611에 따른다.

5.5.2 염소화페놀류 함량  염소화 페놀류 함량의 시험은 KS K 0733에 따른다.

5.5.3 델드린함량  델드린 함량의 시험은 KS K 0732에 따른다.

5.5.4 유기주석화합물 함량  유기주석화합물 함량의 시험은 KS K 0737에 따른다.

5.5.5 아조염료 함량  아조염료 함량의 시험은 KS K 0147, 0734에 따른다.

5.5.6 방염제

5.5.6.1 TDBPP(TRIS) 시험

5.5.6.1.1 시험용액의 조제

5.5.6.1.1.1 추  출  신체와 접촉하는 섬유의 부분을 잘게 잘라 (1.000 ± 0.001) g을 채취한다. 채취한 시료를 100 mL의 메스플라스크(Ⅰ)에 넣고 메틸알콜 50 mL를 가한 후 환류냉각기를 붙여서 70℃의 수욕 중에서 30분간 추출한다. 추출한 액을 유리여과기(세공기호 G2에 적합한 것)로 여과하고 여과액을 100 mL의 짧은 목 플라스크(Ⅱ)에 채취하고 회전식 증발기를 써서 메틸알콜을 제거한다.

5.5.6.1.1.2 정 제  내경 10 mm, 길이 300 mm 의 흡착관에 칼럼크로마토그래프용 산화알미늄(염기성) 5 g을 벤젠으로 현탁하여 넣은 뒤 그 위에 황산나트륨(무수) 약 1 g을 넣어 칼럼의 상단에 소량의 벤젠이 남을 정도까지 벤젠을 유출시킨다. 5.5.6.1.1.1의 메틸알콜을 제거한 짧은 목플라스크(Ⅱ)에 벤젠 10 mL를 가하여 잘 흔들어 섞고 이 액을 칼럼에 흘려 보낸 후 벤젠 100 mL를 칼럼에 흘려 보내 최초의 유출액 약 100 mL를 200 mL의 짧은 목 플라스크에 채취하고 회전식 증발기를 사용하여 벤젠을 제거한다. 잔류물을 아세톤 2 mL에 녹여서 이것을 시험용액으로 한다.

5.5.6.1.2 측 정  TDBPP 표준물질을 1 ㎕ 채취하여 아래의 조건으로 준비된 가스크로마토그래프/질량분석기에 주입한다. 표준물질에 대한 검량선을 작성한 후 시험용액의 피크 머무름시간(Rt)과 질량 스펙트럼을 표준물질 피크와 비교하여 일치하면 시료 중에 TDBPP가 존재함을 결정하고 정량한다.

칼 럼 : HP-1(길이 30 m, 안지름 0.25 mm) 또는 동등이상의 분리능을 갖는 것

오븐온도 : 50 ～ 300 ℃ (10 ℃/min)

시험용액 주입구 및 검출기 온도 : 250 ℃

운반기체 : 고순도 질소가스를 사용한다. TDBPP가 약 6분에서 검출될 수 있도록 유속을 조정한다.

5.5.6.1.3 시약 표준액

5.5.6.1.3.1 메틸알콜  KS M ISO 6353-2 R18의 메틸알콜을 사용한다.

5.5.6.1.3.2 칼럼크로마토그래프용 산화알미늄(염기성)  수분함량 4.5～6.5 %인 것을 사용한다. 칼럼크로마토그래프용 산화알미늄(염기성) 10 g을 증류수 90 mL에 현탁했을 때 그 pH는 7.5～9.0 이다.

5.5.6.1.3.3 벤젠  특급시약을 사용한다.

5.5.6.1.3.4 황산나트륨(무수)  특급시약을 사용한다.

5.5.6.1.3.5 아세톤  KS M ISO 6353-2 R1의 특급시약

5.5.6.1.3.6 TDBPP 표준물질  TDBPP를 80 % 이상 포함, 비점은 260 ℃이다.

5.5.6.1.3.7 6N염산  KS M ISO 6353-2 R13의 특급시약을 증류수로 약 2배로 희석한 것을 사용한다.

5.5.6.1.3.8 증류수  증류수를 사용한다.

5.5.6.1.3.9 질소  KS M 1125인 고순도 질소 2급을 사용한다.

5.5.6.1.3.10 수소  수소 3급을 사용한다.

5.5.6.2 PBB, PentaBDE, OctaBDE  PBB, PentaBDE, OctaBDE의 시험은 KS M 1061, 1066에 따른다.

6. 검사방법

6.1 모델의 구분  양탄자의 모델은 3.에 의한 종류별, 섬유의 조성별로 구분한다.

6.2 시료채취 방법  필요할 경우 시료는 KS A 3151에 의거 채취한다.

6.3 시료의 크기 및 판정  시료크기 및 합부판정은 다음 표 6과 같다. 다만, 합부 판정 시 표시사항은 제외한다.

표 6  시료의 크기 및 판정

검사구분	시료의 크기(n)	합격 판정개수(Ac)	불합격 판정개수(Re)
자율안전확인	1	0	1

주) 시료의 크기(n) : 동 안전기준을 적용하여 시험하는데 필요한 시료의 최소수량 또는 질량

7. 표  시

「품질경영 및 공산품안전관리법」에 의한 「안전․품질표시대상공산품의 표시기준 고시」중 안전․품질표시 부속서 1 가정용 섬유제품의 표시사항 및 표시 방법을 따른다.

제    정 : 기술표준원고시  제2007-35호(2007. 1. 24)

개    정 : 기술표준원고시  제2007-454호(2007. 8. 2)

개    정 : 기술표준원고시  제2009-314호(2009. 6. 30)

개    정 : 기술표준원고시  제2009-979호(2009. 12. 30)