	안 전 ․ 품 질 표 시 기 준
	자동차용 정지표시판 (Warning Ref1ex Reflectors for Automobiles)	부속서 28

1. 적용 범위  이 기준은 자동차용 정지표시판(이하 표시판이라 한다)의 안전요건 및 시험방법, 표시사항 등에 대하여 규정한다. 자동차용 정지표시판이란, 사고 등에 의한 정지 중인 자동차를 다른 차량에게 알릴 목적으로 도로상에 놓고 사용하는 표시판을 말한다. 단, 전기적 발광형태의 정지표시판은 적용에서 제외한다.

-  -

2. 관련 규격  다음의 규격은 이 기준에 인용됨으로서 이 기준의 규정 일부를 구성한다. 이러한 인용규격은 그 최신판을 적용한다.

KS A 0061 XYZ색 표시계 및 Xl0Yl0Zl0색 표시계에 따른 색의 표시 방법

KS A 0066 물체색의 측정 방법

KS A 0073 KS C 0073 크세논 표준 백색 광원

KS A 3511 형광 안전 색채 사용 통칙

KS L 5201 포틀랜드 시멘트

KS R 0013 자동차 부품의 전기 도금 통칙

KS R 0014 자동차 부품의 도막 통칙

KS R 0015 자동차 부품의 내습 및 내수 시험 방법

KS R 50l8 자동차용 램프류

KS R 5050 자동차용 정지표시판

CIE 15.2：1986,  Colorimetry

3. 종류  표시판의 종류는 한 면형 및 양면형으로 한다.

4. 안전요건

4.1 구조  KS R 5050의 4(구조)에 따르며 내용은 다음과 같다.

4.1.1 한 면 또는 양면에 반사체와 형광 표지체를 갖는 몸체와, 이것을 도로상에 쉽게 안정시킬 수 있는 다리부를 갖는 구조로 한다.

4.1.2 도구를 사용하지 않고 쉽게 조립할 수 있어야 하며, 취급상 인체에 해를 끼치지 않는 구조로 한다.

4.1.3 수평면 위에 정상 상태로 표시판을 놓았을 때, 몸체는 거의 수직이어야 한다.

4.2 모양 및 치수  KS R 5050의 5(모양 및 치수)에 따르며 내용은 다음과 같다.

표시판의 몸체는 정립 정삼각형이고, 그 모양 및 치수는 부도 1과 같다.

4.3 겉모양  KS R 5050의 6(겉모양)에 따르며 내용은 다음과 같다.

표시판의 겉모양은 다음에 따른다.

4.3.1 반사체 및 형광 표지체에는 현저한 색깔의 불균일이나 해로운 균열, 홈, 얼록, 변형, 뒤틀림,  비틀림, 벗겨짐, 그 밖의 결점이 없어야 한다.

4.3.2 표시판의 금속 부분에 도금을 한 것의 유효면은 KS R 0013의 7.1(겉모양 시험 방법)에 따라 시험하였을 때, KS R 0013의 6.1(겉모양)을 만족하여야 한다.

4.3.3 표시판의 금속 부분에 도장을 한 것의 유효면은 KS R 0014의 5.3(겉모양 시험 방법)에 따라 시험하였을 때, KS R 0013의 6.1을 만족하여야 한다.

4.4 성능  KS R 5050의 7(성능)에 따르며 내용은 다음과 같다.

다음의 성능을 만족하여야 한다.

4.4.1 반사성  표시판의 반사성은 5.1에 따라 시험하였을 때, 반사체상의 지름 20 ㎜의 원을 포함하는 10 ㎠의 면적을 측정하고, 다음 식으로 환산하였을 때 반사 성능은 표 1에 표시한 값 이상이어야 한다.  또한 측정에서는 삼각형의 임의의 한 변을 선정하여 그 한 변의 거의 양 끝부와 중앙부의 3곳을 측정하고, 그 평균값으로 반사 성능을 산출한다.

[eqn: rho {}={}1.076 {IA} over {R}]
여기에서 ρ: 반사 성능(cd/10.76 lx)
	I : 반사체상의 지름 20 ㎜의 원을 포함하는 10 ㎠의 측정 면적에서의 반사 광도(cd)
	R : 반사체상의 조도(lx)
	A : 반사체의 총 유효 면적(양면형에 대하여는 각각의 총 유효 면적)을 ㎠로 표시 할 때의 수치

표 1

단위:cd/10.76 1x
입사각(˚) 관측각(˚)	0		10U	10D	20L		20R	30L	30R
0.2	80		80	80	40		40	8.0	8.0
1.5	0.8		0.8	0.8	0.4		0.4	0.08	0.08
여기에서		U : 위 방향 D : 아래 방향				R : 오른쪽 방향 L : 왼쪽 방향

4.4.2 색 및 색도

4.4.2.1 반 사 체  반사체의 반사광의 색은 적색으로 하고, 색도는 5.2.1에 따라 시험하였을 때, 다음에 표시하는 색도 범위 내에 있어야 한다.

색도 범위 : [eqn: y{} <= {}rm0.33,{}z{} <= {}rm0.008]

4.4.2.2	형광 표지체  형광 표지체의 색은 적색 또는 황적색으로 하고, 형광 표지체의 색도는 5.2.2에 따라 시험하였을 때, 표 2에 나타낸 색도 범위 내에 있어야 하며, 휘도율은 표 2 이상이어야 한다. 이에 따른 색 좌표 범위는 그림 1과 같이 표현할 수 있다.

표 2

구분	색도 좌표								휘도율 Y
	1		2		3		4
	x	y	x	y	x	y	x	y
색의 범위	0.655	0.345	0.570	0.340	0.595	0.315	0.690	0.310	0.25
비고 표 중의 x, y, Y는 KS A 0061에 따라 나타낸 것이다.

그림 1  색 좌표 범위

4.4.3 내온도성  표시판의 내온도성은 5.3에 따라 시험하였을 때, 표시판의 성능을 해칠 반사체의 균열, 변형, 색의 변화, 광택의 변화 및 그 밖의 현저한 결점이 없어야 한다.

4.4.4 내수성  표시판의 내수성은 5.4에 따라 시험하였을 때, 반사체의 내부에 물이 들어가지 않아야 한다.

4.4.5 내진성  표시판의 내진성은 5.5에 따라 시험하였을 때 반사체에 제거하기 어려운 더러움이 부착하거나 안쪽 면에 흐림 등의 결점이 생기지 않아야 한다.

4.4.6 안정성  표시판의 안정성은 5.6에 따라 시험하였을 때 표시판이 75 ㎜ 이상의 이동 또는 전도 및 몸체의 l0° 이상의 회전 뒤틀림 또는 경사가 없어야 한다.

5. 시험 방법  KS R 5050의 8(시험방법)에 따르며 내용은 다음과 같다.

5.1 반사성 시험  표시판의 반사성 시험은 반사체를 그림 2와 같은 구조의 반사 광도 시험 장치를 사용하여, 색온도 2 854 K의 백열 텅스텐 전구를 사용한 투광기로 반사체를 조사하여 반사광의 강도를 측정하고, 입사광 10.76 lx당의 광도로 표시한 반사체의 반사성을 조사한다. 또한 수광부에는 색 보정한 조도계를 사용한다.

P

R

X

약 50mm

여기에서  L ：투 광 기

R：반 사 체

P ：수 광 부

α : 관측각(R의 중심과 L의 중심을 이은 선과, R의 중심과 P의 중심을 이은 선이 이루는 각)

θ：입사각[R의 중심축(X－X)과 R의 중심과 L의 중심을 이은 선이 이루는 각]

a ：반사체의 지름 20mm의 원을 포함하는 측정 면적(10cm2)

D：측정 거리(1)

주(1)  측정 거리는 원칙적으로 30.48m로 한다. 다만 30.48m의 경우와 비교 검토해서 측정 결과에 영향을 미치지 않음이 확인되면, 이 이외의 거리에서 측정하여도 좋다. 이 경우 투광기의 크기 및 수광부 창의 크기는 측정 거리를 고려하는 치수로 한다.

<그림 2> 반사 광도 시험 장치

5.2 색 및 색도 시험

5.2.1 반사체  반사체 반사광의 색 및 색도는 KS A 0061에 따른 표준광 A를 사용하고, KS A 0066에 따라 측정하여 색도 범위를 조사한다. 다만 이 측정 방법 대신에 시험품과 4.4.2.1에 규정하는 색도 범위의 표준 한계 필터를 육안으로 비교 판정하여도 좋다. 이 경우 표준 한계 필터는 KS A 0061에 따른 표준광 A로 관측한다.

또한 플라스틱 성형 부재를 사용하는 반사체의 색도는 KS R 5018의 5.4(등광․반사광의 색 및 색도)에 따른 시료를 사용한다.

5.2.2 형광 표지체   색도 및 휘도율은 표준 관측자료 CIE No. 15.2에 규정된 절차에 따라 측정하여야 한다. 다색광(polychromatic illumination)의 45/0 기하방식을 채택하는 측정기기를 사용하여 CIE 표준 광원 D65, 2° 시야로 색 좌표를 측정한다. 이때 시험편 뒷면에 0.04 이하의 반사율을 갖는 흑색 받침(black underlay)으로 받쳐야 한다.

5.3 내온도 시험  표시판의 내온도 시험은 표시판을 항온조 속에 사용 상태로 설치하고, 주위 온도 (70 ± 3) ℃ 및 (-30 ± 2) ℃ 에서 각각 1 시간 방치한 뒤, 반사체의 균열 및 변형의 유무와 색 및 광택의 변화를 조사한다.

5.4 내수성 시험  표시판의 내수 시험은 표시판을 사용 상태로 설치하고 KS R 0015의 Sl의 조건에 따라 시험하고, 반사체 내부의 침수 유무, 흐림 등의 유무를 조사한다.

5.5 내진성 시험  표시판의 내진 시험은 표시판을 가로, 세로, 높이가 각각 약 (900～1200) ㎜ 인 밀폐 용기 속에 사용 상태로 벽에서 150 ㎜ 이상 떼어서 부착하고, 용기 중에는 KS L 5201에 따른 중용열 포틀랜드 시멘트를 약 5 kg 넣고, 먼지가 용기 중에 고르게 확산되어 불어 올려지도록 l5 분에 10 초 동안의 비율로 공기를 분출시켜 연속 5시간 시험하고, 반사체의 더러움, 흐림 등을 조사한다.

5.6 안정성 시험  표시판의 안정 시험은 표시판을 아스팔트 노면과 동일한 수평면 위에 설치하고, 앞쪽, 뒤쪽 및 옆쪽에서 약 18 m/s의 바람을 3 분간 불어서 시험하고, 표시판의 이동, 전도 및 몸체의 회전, 뒤틀림 또는 경사에 대하여 조사한다.

6. 표시사항

6.1 자동차용 정지표시판의 제품 또는 최소포장 단위마다 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 다음 사항을 표시한다.

6.1.1 품명

6.1.2 종류

6.1.3 모델명

6.1.4 제조연월

6.1.5 제조자명

6.1.6 수입자명(수입품에 한함)

6.1.7 주소 및 전화번호

6.1.8 제조국명(수입품은 대외무역법에 의거 표기)

6.2 사용상 주의사항  각 제품에는 사용상 주의사항이 있어야 하고, 모든 내용이 한글로 기록되어야하며 사용설명서에는 올바르고 안전한 제품 사용 및 유지보전에 필요한 모든 정보와 사용설명서의 발간일자, 기타 환경 및 자원의 보존 내용이 제공되어야 한다.

<부도 1> 모양 및 치수

주(2) 반사체를 부착하는 틀이며, 5 ㎜ 이하의 부분이 형광 표지체와 동일 재료인 경우는 형광 표지체의 일부로 간주한다.

비고  반사체를 부착하기 위하여 틀을 사용하는 경우는 바깥틀의 삼각의 꼭지점에 반지름 6 ㎜ 이상의 둥글기를 붙인다.

제    정 : 기술표준원고시  제2007- 34호(2007.  1. 24)

개    정 : 기술표준원고시  제2009-979호(2009. 12. 30)

개    정 : 기술표준원고시  제2010-0678호(2010. 12. 27)

개    정 : 국가기술표준원고시  제2014 - 0420호(2014. 9. 1)