유아용 캐리어

－  －

	자 율 안 전 확 인 안 전 기 준
	유아용 캐리어	부속서 39
	(Children's Carrier)

1. 적용범위  이 기준은 캐리어의 안전요구사항, 시험방법 및 표시사항에 대해 규정한다. 캐리어란 등에 업는다든지, 안는다든지 하기위해 일어서고 걸을 때 손으로 자유조정을 허용하는 성인상체에 부착되는 것을 말한다.

자율안전확인 부속서 39

2. 관련표준

완구 안전검사기준 제2부 기계적, 물리적 특성

완구 안전검사기준 제3부 가연성

완구 안전검사기준 제4부 유해원소용출

KS K 0611 섬유제품의 포름알데히드 측정방법

KS K ISO 105-C01 섬유-염색 견뢰도 시험방법-제C01부 : 세탁견뢰도 시험방법

3. 종류

3.1 프레임 없는 캐리어

3.1.1 후면식 - 유아를 등에 업는 형식인 것

3.1.2 전면식 - 유아를 앞에 안는 형식인 것

3.1.3 주머니식 - 유아를 주머니 형상인 것에 넣어 후면 또는 전면에 업는 형식인 것

3.2 프레임 있는 캐리어

3.2.1 스탠드가 붙어 있는 것

3.2.2 스탠드가 붙어 있지 않은 것

4.용어의 정의

4.1 부착장치 성인상체에 캐리어를 안전하게 하는데 목적을 둔 캐리어의 끈 또는 벨트를 말한다.

4.2 유지장치 캐리어 내에 아이를 고정하기 위한 끈 또는 벨트의 조립물을 말한다.

5. 안전요구사항

5.1 겉모양

5.1.1 봉제는 적정하여야 한다.

5.1.2 고무 등을 이용해서 신축성이 있는 부분은 신축 기능에 손상이 없도록 봉제 되어져 있어야 한다.

5.1.3 섬유제부분에는 직물흠, 짬의 흠 등의 결점이 없어야 한다.

5.1.4 부착장치의 폭은 40 mm 이상 이어야하고 길이를 조정 할 수 있어야 한다(길이를 조절하는 부위의 폭은 제외한다).

5.1.5 유지장치가 있는 경우 유지장치의 폭은 18 mm 이상이어야 한다.

5.1.6 부속품은 캐리어 사용상의 안전성에 손상을 주지 않는 것 이어야 한다.

5.2 재료

자율안전확인 부속서 39

5.2.1 섬유제품의 폼알데하이드 검출  시험방법 6.2.1에 따라 시험시 75 ㎎/㎏을 초과하지 말아야 한다.

5.2.2 섬유제품의 염색견뢰도  시험방법 6.2.2에 따라 시험시 사용된 원단의 염색견뢰도는 4급 이상이어야 한다.

5.2.3 섬유류 방염성  시험방법 6.2.3에 따라 시험시 타는 속도가 30 mm/sec를 초과하지 말아야 한다.

5.2.4 유해원소 용출  시험방법 6.2.4에 따라 시험시 사용된 재료는 유해원소용출 시험결과 다음의 기준치를 초과하지 말아야 한다.

원 소	기 준 치
안티몬(Antimony)	60 mg/kg
비소(Arsenic)	25 mg/kg
바륨(Barium)	1000 mg/kg
카드뮴(Cadmium)	75 mg/kg
크롬(Chromium)	60 mg/kg
납(Lead)	90 mg/kg
수은(Mercury)	60 mg/kg
셀레늄(Selenium)	500 mg/kg

5.2.5 도금의 내식성  시험방법 6.2.5에 따라 시험시 면적 50 ㎠ 당 지름 2 mm 이상의 반점이 없어야 한다.  다만, 나사, 너트, 스프링, 와샤와 같은 부품은 제외한다.

5.3 구조

5.3.1 구조일반

5.3.1.1 제품에는 상해를 입힐 것 같은 부분이 없어야 한다.

5.3.1.2 사용자가 적절한 상태를 유지할 수 있는 구조이어야 한다.

5.3.1.3 해제 가능한 머리보호대는 확실히 장착 가능하여야 한다.

5.3.1.4 주머니식으로 개폐부가 있는 것에 있어서는 주머니의 개폐부가 쉽게 열리지 않도록 고정 장치가 있어야 한다.

5.3.1.5 벨트를 띠쇠, 버클 등으로 고정한 것에 있어서는 접어박기 봉제 등 빠지지 않게 고정처리 되어 있어야 한다.

5.3.2 구멍 및 틈  손가락이나 피부에 상해를 줄 수 있는 끝이 열린 튜브, 돌출부, 구멍, 풀린 워셔, 너트 또는 균열 중 어떤 것도 있어서는 안 된다.

깊이가 10 mm 이하가 아니라면 어느 골격이든 5 mm ˜ 12 mm의  접근 가능한 구멍 또는 틈을 갖지 말아야 한다.

5.3.3 가장자리, 첨단 및 모서리  모든 가장자리, 끝 또는 모서리는 둥글게 처리되거나 보호되어 있어야 한다. 어떤 보호 덮개도 완구 안전검사기준 제2부에 명기된 보호 부품에 대한 요구사항을 따라야 한다.

직접적 신체 접촉이 있는 가장자리와 모서리는 그림 1에 나타난 대로의 배치를 가져야 한다. 상처나 찰과상을 피하기 위한 접근 용이한, 가장자리는 거칠지 않아야 한다.

그림 1에 나타난 최소한의 반경은 경첩, 받침대 그리고 걸쇠 같은 작은 부품에는 적용되지 않는다. 이것들은 거칠고 날카로운 가장자리와 끝이 없어야 한다.

<그림 1> 모서리 및 모퉁이의 최소반경의 예

5.3.4 작은 부품

5.3.4.1 분리되는 부품  작은 부품들의 섭취나 흡입을 피하기 위해 어린이에 의해 제거될 수 있는 부품들은 완구 안전검사기준 제2부에 명기된 실린더 내에 완전히 잠기지 않아야 한다.

5.3.4.2 분리되지 않는 부품  제거되려고 하지 않았던 부품들, 즉 분리되지 않는 부품은 다음 중 하나를 따라야 한다.

a) 부품들은 아주 깊이 박혀 있어서 치아나 손가락으로 그것들을 움켜잡을 수 없도록 해야 하거나 또는

b) 부품들은 제품에 잘 고정되어 있어서 그것들이 완구 안전검사 기준 제2부 인장시험에 따라 시험될 때 분리되지 않게 하거나 또는

c) 완구 안전검사기준 제2부의 인장시험에 따라 시험될 때 떨어진 부품들은 그 기준에 명기된 실린더 안에 전체적으로 잠기지 않아야 한다.

5.3.5 움직이는 부품들  2개의 접근 가능한 움직이는 부품들 사이에 거리가 가깝다면 움직이는 부품들은 존재한다고 보는데 제품이 사용을 위해 배치될 때 아래와 같은 결과로 5 mm 이하의 거리가 안 된다면 12 mm 이하로 근접할 수 있는 접근 가능한 압축 점들이 있어서는 안 된다.

a) 제품을 사용하는 어린이에 의한 체중의 이동,

b) 50 N 까지의 외부힘의 적용(다른 어린이에 의하거나 성인에 의해 의도적이지 아닌 것 중 어느하나)

5.3.6 줄, 가죽끈, 띠와 고무밴드  줄, 가죽끈, 띠와 고무밴드는 그 나머지의 길이가 25 N의 힘으로 당길 때 220 mm를 넘지 말아야 한다. 단, 부착장치와 유지장치의 나머지 끝에는 적용하지 아니 한다.

5.4 성능

5.4.1 충진물의 접근성  6.4.1의 시험방법에 따라 시험될 때 접근할 수 있는(어린이의 입에 닿을 수 있는 범위 내에) 내용물이 없어야 한다.

5.4.2 안정성  6.4.2의 시험에서 캐리어가 넘어지지 말아야 한다(캐리어에 스탠드가 있는 것에 한 한다).

5.4.3 잠금장치의 내구성  6.4.3에 따라 시험을 실시 한 후 그 기능이 정상적 이어야 한다. (잠금장치가 있는 것에 한 한다).

5.4.4 동적 강도  6.4.4에 따른 시험에서 캐리어의 각 부분에서 부적합이 나타나지 않아야 한다. 머리 보호대에 대한 요구사항과 탈·부착 할 수 있는 머리 보호대에 대한 고정 장치, 부착장치의 조절기능 및 내구성 등이 만족스러워야 한다.

5.4.5 유지장치  6.5에 따른 시험에서 시험모형은 시험중 완전히 캐리어 밖으로 떨어지지 말아야 한다. 시험모형의 부분적인 이동은 부적합으로 간주되지 않는다.

5.4.6 부착장치

5.4.6.1 부착장치의 조절기능 효능 6.4.4에 따른 시험에서 부착장치는 100회 시험 후에 최대한 20 mm 이상 미끄러지지 말아야 한다.

5.4.7 어깨끈의 강도  6.6에 따른 시험시 어깨끈과 본체와 봉제한 부분은 784 N(80 kgf)이상의 인장강도를 가져야 한다.

5.4.8 프레임 강도 6.7에 따른 시험 시 프레임은 1176 N(120 Kgf) 이상의 굽힘 강도를 가져야 한다(프레임 있는 캐리어에 한 한다).

5.4.9 머리보호대  머리보호대가 있는 경우 머리가 제품의 전체 부분에 의해 지지되도록 설계되어야 하고 머리 보호대가 탈·부착 할 수 있다면 그 고정 장치는 6.4.4동적 강도시험 후에 손상되거나 분리되지 말아야 한다. 머리 보호대의 형태가 무엇이든지 간에 동적강도 시험 후에 그것은 아이의 머리를 보호해야 한다.

6. 시험방법

6.1 겉모양  눈, 촉감 및 버니어캘리퍼스 등으로 측정한다.

6.2 재료

6.2.1 섬유제품의 폼알데하이드 검출  KS K 0611에 따른다.

6.2.2 섬유제품의 염색견뢰도  KS K ISO 105-C01에 따른다.

6.2.3 섬유류 방염성  완구 안전검사기준 제3부에 따른다.

6.2.4 유해원소 용출 완구 안전검사기준 제4부에 따른다.

6.2.5 도금의 내식성  대표적인 도금부위를 분해하여 염화나트륨(5%) 수용액(20±5)℃ 중에 2시간 담그어 놓았다가 꺼내어 1시간 후에 녹의 발생 여부를 확인한다.

6.3 구조

6.3.1 구조일반  눈 및 촉감 등으로 측정한다.

6.3.2 구멍 및 틈  눈, 촉감 및 틈새게이지 등으로 측정한다.

6.3.3 가장자리, 첨단 및 모서리  눈, 촉감 및 r-게이지로 측정하고 완구안전검사기준 제2부 보호부품의 시험방법에 따른다.

6.3.4 작은부품  완구 안전검사기준 제2부의 인장시험에 따른다.

6.3.5 움직이는 부품들  눈, 촉감, 푸쉬풀게이지 및 틈새게이지 등으로 측정한다.

6.3.6 줄, 가죽끈, 띠와 고무밴드  눈, 인장시험기 및 버니어캘리퍼스 등으로 측정한다.

6.4 성능

6.4.1 충진물의 접근성

6.4.1.1 물림 시험 장치  장치는 한 쌍의 치아의 수직 중앙선이 치아의 다른 세트의 중앙선의 정면에서 1 mm이기 위해 위치된 상단에 둘과 하단에 둘, 치아의 2 세트(그림 2 참고)로 구성된다. 완전히 닫힌 위치에서 치아는 각 1 mm 마다 서로 겹쳐진다. 치아의 최외각 모서리는 0.3 mm의 반경을 가져야 한다.

치아는 치아 뒤의 가장 뒤쪽 쌍으로부터 약 (50 ± 1) mm 지점이 회전축이 되도록 하여야 하고 치아의 두 쌍의 중앙선이 닫힐 때 서로 평행하게 하도록 위치되어야 한다. 장치는 완전히 열릴 때 치아 사이의 거리가 (28 ± 1) mm를 초과하는 것을 막기 위해 멈춤을 갖추어야 한다. 치아의 닫히는 힘은 (50 ± 5) N으로 한다.

장치는 완전히 열린 턱 속으로 ( 17 ± 1 ) mm 이상 들어가지 못 하도록 가이드를 갖추어야 한다. 장치는 50 N의 힘이 시료에서 치아를 끌어당길 방향으로 중앙선에 적용할 수 있는 수단을 갖추어야 한다.

6.4.1.2 물림 시험 절차  두 상태에 따라서 물림 시험 장치에 2회 적용한다.

a) 손가락과 엄지손가락 사이에 캐리어의 덧대어진 재료를 죄고 재료의 가능한 가장 최소의 양을 물기 위해 시험 장치를 붙인다. 그 장치에 50 N의 하중을 준다. 그 다음에

b) 가능한 한 크게 치아를 열고 가이드가 그 재료상에 그 치아가 닫을 수 있을 만큼 수평적으로 그 재료 위로 그 장치를 누른다. 다음에 그 장치를 50 N의 힘으로 당긴다.

시험 절차 중에 외부 재료가 치아에 의해 구멍이 생긴다면 그 아래층 혹은 충진물이 노출되도록 그 외부 재료를 제거하고 충진물이 도달될 수 없을 때 또는 충진물이 떨어지지 않을 때 까지 a)와 b)의 절차를 진행한다. 어느 내용물이든 떨어지자마자 시험을 중지한다.

다음의 영역에서 그 시험을 수행한다.

1) 가장 긴 직선 가장자리의 중앙

2) 가장 긴 반경을 가진 위치에서 중앙

3) 가장 작은 반경을 가진 위치에서 중앙

4) 어느 이음새 또는 봉합부

5) 보다 가혹하게 여겨지는 다른 어느 위치

1 가이드의 위치

2 회전축

재질 : 연강철

전체길이는 시험기구에 맞추어야 한다.

<그림 2>  물림 시험 기구

6.4.2 안정성

6.4.2.1 시험설비  알갱이 크기 80의 샌드페이퍼 혹은 알루미늄 옥시드 페이퍼가 깔려 있고 수평에서 12도 각도로 누일 수 있는 편평한 판

6.4.2.2 시험절차  그림4의 아기시험모형(Dummy)를 캐리어에 넣고 캐리어의 제일 아랫부분을 버팀목에 부쳐 놓고 아래의 위치로 제친다.

a) 전방으로

b) 후방으로

c) 오른쪽으로 뉘어지게 한다.

필요한 경우 아기모형의 움직임을 막기 위하여 무시해도 좋을 정도의 양에 달하는 쐐기를 사용할 수 있다.

6.4.3 잠금장치의 내구성  잠금 그리고 접힘 장치를 300회 작동한다.

6.4.4 동적강도시험

6.4.4.1 장치  성인의 단단한 흉부모양의 시험모형(그림3 참고)은 단단한 판위에 있다. 그 판은 120 mm의 진폭과 2 Hz의 주파수로 수직 운동을 한다. 장치는 회전수를 나타내어야 한다.

6.4.4.2 시험 하중

전면 캐리어 9 kg의 총 질량을 가지기 위한 모래(=1,45 g/cm3)로 가득 찬 15cm 지름의 자루

후면 캐리어 15 kg의 총 질량을 가지기 위한 모래(=1,45 g/cm3)로 가득 찬 23cm 지름의 자루

만약 제조업자가 최대 중량 한계가 보다 크다고 기술해 놓았다면 그 때 시험 하중은 제조업자의 진술된 중량으로 증가되어야 한다.

<그림 3> 성인시험모형

6.4.4.3 시험 절차  제조업자의 설명서에 따라서 캐리어를 흉부모양의 성인시험모형에 놓는다. 적절한 시험 하중을 캐리어 내부에 두고 시험 하중이 확실히 고정되도록 끈을 조정한다.

10 사이클 동안 시험을 수행한다. 버클이나 다른 장치에서 끈의 가능한 미끄러짐을 측정할 수 있도록 끈의 여러 곳에 표시를 해 둔다.

90 사이클 동안 시험을 수행하고 조금이라도 있으면 미끄러짐을 측정한다.

49 900 사이클 동안 시험을 계속한다. 시험이 끝났을 때 부적합을 검사한다.

6.5 유지장치

6.5.1 시험 절차

a) 캐리어가 조정 가능한 어깨 끈을 가지고 있다면 연령이 보다 높은 아이에 대해 요구되는 상태를 제공하기 위해 제조업자의 설명에 따라서 어깨 끈을 조정한다.

b) 캐리어에 똑바로 아기 시험모형(그림4 참고)을 놓고 유지장치를 고정한다.

c) 허리 선 표시 상에서만 단지 시험 모형 둘레에 꽉 조여질 때까지 혹은 멜빵이 허용하는 최소의 조정으로 멜빵의 허리끈을 조절한다.

d) 허리끈이 시험 모형 상에 허리 표시 선 위에 단지 놓기 위해서 조정할 수 있다면 가랑이 끈을 조정한다.

e) 아기 시험모형의 어깨 각각에 30 mm의 간격을 띄우는 블록을 놓고 그것들이 꽉 조여지거나 멜빵이 허용하는 최소의 조정으로 어깨 끈을 조절한다.

f) 캐리어를 360도 뒤로 4 mph의 일정한 속도로 회전시킨다. 아기시험모형이 캐리어 멜빵에서 완전히 떨어져 나오는지 아닌지를 확인한다.

g) 캐리어에서 아기시험모형을 재배치하고 필요하다면 끈 조정 장치를 바꾸지는 않으면서 멜빵을 재조정한다.

h) 360도 뒤로 4 mph의 일정한 속도로 캐리어를 회전시키고 그 모형이 캐리어 밖으로 완전히 떨어져 나오는지 아닌지를 확인한다.

i) 캐리어에서 시험 모형을 재 위치시키고 필요하면 끈 조정 장치를 바꾸지 않으면서 멜빵을 재조정 한다.

j) 전방으로 총 3 회전 그리고 후방으로 총 3 회전을 제공하는 둘 이상의 순서를 위해 f)부터 i)까지 단계를 반복한다.

6.5.2 아기시험 모형  아기시험모형(그림4 참고)은 연마지로 닦이고 니스 칠이 된 연목으로 만들어진다. 그 흉상은 9 kg의 무게가 되도록 납추로 채운다.

시험 모형의 치수는 다음과 같다.

멜빵을 조정하기 위해 모형의 허리는 바닥에서 위로 130 mm 지점인 흉상의 둘레에 선이 표시되어야 한다.

부위별 구분	치수
- 목의 밑면까지 높이	290 mm(+/- 5 mm) ;
- 흉상의 높이	155 mm(+/- 5 mm) ;
- 흉상의 깊이	125 mm(+/- 5 mm) ;
- 어깨의 폭	215 mm(+/- 5 mm) ;
- 어깨의 깊이	55 mm(+/- 2 mm) ;
- 다리 부분의 높이	65 mm(+/- 2 mm) ;
- 다리 부분의 폭	70 mm(+/- 2 mm) ;
- 다리 부분의 깊이	25 mm(+/- 2 mm) ;
- 목 부분의 높이	25 mm(+/- 2 mm) ;
- 목 부분의 폭	70 mm(+/- 2 mm) ;
- 목 부분의 깊이	55 mm(+/- 2 mm) ;
- 어깨 각도	290도(+/- 2) ;
- 가슴 상부 각도	45도(+/-2) ;
- 체중	9 kg(+/- 0.5 kg).

1 허리선

2 모든 모서리의 반경 : 10 mm

<그림 4> 아기시험모형

6.6 어깨끈의 강도  인장시험기를 사용해서 어깨끈 부위와 본체부위를 클램프로 잡고 매분 50 mm 의 속도로 측정한다.

6.7 프레임 강도  프레임을 그림5와 같이 설치하고 인장시험기를 이용해서 매분 30 mm의 속도로 잡아당겨 확인한다.

<그림 5> 프레임

6.8 머리보호대  눈 및 촉감으로 측정한다.

7. 포  장  포장에 사용되는 플라스틱은 포장이 다음의 범주 중에서 하나 또는 그 이상에 속하지 않는다면 0.038 mm의 두께 이상이어야 한다.

a) 둘레 380 mm 이하의 개구부를 가진 가방

b) 포장이 사용자가 열 때 정상적으로 찢어지는 수축 필름 포장

c) 얇은 막을 통해서 어린이가 숨쉬는 것이 가능하도록 만들어지고 진공을 형성할 수 없으며 어린이의 얼굴과 밀착할 수 없는 구멍 난 얇은 막으로 만들어진 가방

30 mm x 30 mm의 최대 면적당 1 %의 최소 구멍 면적을 가져야 한다.

8. 검사방법

8.1 모델의 구분  유아용캐리어의 모델은 종류별, 재질별, 모양별로 구분한다. 다만, 재료시험을 위한 합성수지, 도료, 원단 등의 색상만 다른 경우 동일모델로 간주하되 재료항목만 별도의 시험을 행한다.

8.2 시료채취방법  필요한 경우 시료는 KS Q 1003에 따라 채취한다.

8.3 시료크기 및 합부판정 조건  시료의 크기 및 합부 판정은 다음 표와 같다. 다만, 합부판정시 표시사항은 제외한다.

검사구분	시료크기(n)	합격판정 갯수(Ac)	불합격 판정갯수(Re)
자율안전확인	1	0	1

주) 시료의 크기(n) : 동 안전기준을 적용하여 시험하는데 필요한 시료의 최소수량 또는 질량

9. 표시 및 사용상 주의사항  제품 또는 포장에는 다음 사항을 소비자가 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 표시하여야 하며 가능한 사용상 주의사항 및 취급설명서를 별도 첨부한다.

9.1 표시

9.1.1 품명

9.1.2 종류

9.1.3 모델명

9.1.4 제조연월

9.1.5 제조자명

9.1.6 수입자명(수입품에 한함)

9.1.7 주소 및 전화번호

9.1.8 제조국명

9.2 사용상의 주의사항

9.2.1 사용전에 거는 기구의 상태를 확인할 것

9.2.2 전면식 및 주머니식의 전면에 업는 형식의 것은  유아를 손으로 받쳐서 사용할 것

9.2.3 후면식, 주머니식의 후면에 업는 형식의 것 및 프레임 있는 캐리어의 경우 머리를 가누지 못하는 유아에게는 사용하지 말 것

9.2.4 모유후 30분 이내는 사용하지 않는 방법이 바람직할 것

9.2.5 연속해서 사용할 때는 2시간 이하가 바람직할 것

9.2.6 주머니에 폭 조정을 행하는 벨트가 있는 것은 유아의 체형에 맞추어서 벨트를 확실히 조일 것

9.2.7 유아의 주머니에 넣고 빼는 것은 앉은 상태로 행하는 것이 바람직하다. 또 다른 사람에게 도움을 받는 것이 바람직하다(주머니식 및 프레임 있는 캐리어에 한 한다).

9.2.8 스탠드는 평탄한 장소에서 사용할 것

9.2.9 필요한 경우는 세탁에 대해서 주의사항을 기록할 것

9.2.10 아이뿐만 아니라 어른의 움직임으로 아이를 지고 있는 어른의 무게중심이 영향을 받을 수 있다.

9.2.11 아이를 지고 있는 어른은 앞으로 숙이거나 기댈 때 대단히 조심스러워야 한다.

9.2.12 이 캐리어는 자유시간 활동에 적합하지 운동에 적합한 것은 아니다.

9.2.13 캐리어 뒤에 항상 어린이가 정확히 채워져 있고 멜빵이 정확히 조정되고 있다는 설명

제    정 : 기술표준원고시  제2007-34호(2007. 1. 24)

개    정 : 기술표준원고시  제2007-523호(2007. 8. 24)

개    정 : 기술표준원고시  제2009-978호(2009. 12. 30)