	자 율 안 전 확 인 안 전 기 준
	유아용 섬유제품	부속서 4
	(Textile products for infant)

1. 적용범위  이 기준은 유아용 섬유제품의 안전요건, 시험방법 및 표시사항 등에 대해 규정한다. 유아용 섬유제품은 36 개월 이하의 영․유아용의 의류 및 섬유제품을 말하며 적용대상은 다음 3.종류에 한한다. 1)

주 1  유아용의 의류 및 섬유제품 적용범위는 ‘10년 12월 29일까지 24개월 미만으로 한다.

2. 관련규격  다음에 나타내는 규격은 이 기준에 인용됨으로써 이 기준의 규정 일부를 구성한다. 이러한 관련규격은 그 최신판을 적용한다.

KS A ISO 2859-0～3  계수값 검사에 대한 샘플링 검사 절차

KS K 0021 섬유제품의 취급에 관한 표시 기호 및 그 확인 표시 방법

KS K 0147 염료 및 염색물의 아릴아민 시험방법

KS K 0210 섬유제품의 혼용률 시험방법

KS K 0732 섬유제품의 잔류농약함유량 측정방법

KS K 0733 섬유 및 가죽제품의 PCP함유량 측정방법

KS K 0734 폴리에스테르 섬유 제품 중의 아릴아민 함유량 측정방법

KS K 0736 섬유제품의 알러지성 염료 함유량 시험방법

KS K ISO 3071 텍스타일－수성 추출액의 pH 측정

KS K ISO 14184-1 텍스타일 -포름알데히드 측정 - 제1부 : 유리 및 가수분해 포름알데히드(증류수 추출법)

KS Q 1003 랜덤 샘플링 방법

EN 14362-1 Textiles. Methods for the determination of certain aromatic amines derived                     from azo colorants. Detection of the use of certain azo colorants accessible                     without extraction

EN 14362-2 Textiles. Methods for the determination of certain aromatic amines derived                     from azo colorants. Detection of the use of certain azo colorants accessible                     by extracting the fibres

EN 14682  Safety of children's clothing-Cords and drawstrings on children's clothing-Specifications

ISO 3071  Textiles -- Determination of pH of aqueous extract

ISO 14184-1  Textiles -- Determination of formaldehyde -- Part 1: Free and hydrolized

formaldehyde (water extraction method)

소방방재청고시 방염성능의 기준

3. 세부분류

구 분	종 류
외의류	티셔츠, 바지, 원피스, 상하복, 우주복, 스커트, 점퍼, 조끼, 바바리, 가디건, 코트, 톱바, 남방
내의류	팬티 및 팬티류, 잠옷류, 쫄바지, 팬티스타킹
침구류	이불, 베개, 베개 싸개, 커버
신발류	운동화, 장화류, 슬리퍼 단, 섬유의 원료인 합성수지를 사용한 제품은 포함되나 천연가죽, 인조가죽 또는 모피로 된 신발은 제외(가죽 제품류에서 관리)
양말류	양말, 타이즈, 발 토시, 스타킹
장갑류	장갑, 팔토시
모자류	모자, 목도리, 귀마개, 머리띠
가방류	가방, 배낭, 핸드백, 지갑
신생아용품	기저귀카바, 천기저귀, 손수건, 턱받이, 손발싸개, 속싸보

* 비고 : 상기의 종류에 없는 섬유제품이 보통의 유아가 사용하는 섬유제품으로 판매되는 경우에는 별도의 종류로 분류한다.

4. 안전요건

4.1 유해물질 안전요건  다음 표 2 에 적합하여야 한다.

표 2  안전요구사항

제품명 유해물질명		유아용 섬유제품
폼알데하이드(mg/kg)		20 이하
유기주석화합물(mg/kg)1)	DBT(dibutyltin)	1.0 이하
	TBT(tributyltin)	0.5 이하
아릴아민(mg/kg)2)		각각 30 이하
프탈레이트계 가소제 총 함유량(%)3)		0.1 이하
방염제4)		사용하지 말것
다이메틸푸마레이트(mg/kg)5)		0.1 이하
납(mg/kg)6)		90 이하
코드 및 조임끈7)		적합
알러지성 염료 8)		사용하지 말것
pH9)		4.0 ~ 7.5
장식용 작은 부품[자율안전확인 부속서36(완구) 제2부.4.2시험(작은 부품시험)에서 통과되는 부품]이 부착된 경우에 한하여 적용		장식용 작은 부품의 인장시험(자율안전확인 부속서 36(완구) 제2부.4.24.6(인장시험)에 탈락되지 않을 것(이때 부착강도 기준치는 50 N ± 2 N). 다만 인장시험이 불가능한 경우 KS K ISO 6330(A세탁법)의 세탁견뢰도 시험할 경우 탈락되지 않아야 한다.

비 고 1. 코팅, 프린팅 등이 되어 있는 경우만 적용한다. (안료와 수지를 사용하지 않고 염료만 사용한 나염제품의 경우는 프린팅에 해당되지 않는다)

2. 염색한 경우만 적용하며, 대상물질은 KS K 0147 , KS K 0734에 따른다

3. 코팅제, 고무, 플라스틱 등의 소재를 사용한 경우만 적용하며, 대상물질은 다음 표 3과 같다.

4. 대상물질은 TDBPP [tri(2,3-dibromopropyl) phosphate], PentaBDE[Pentabromodiphenyl ethers], OctaBDE[Octabromodiphenyl ethers]이고 방염가공처리된 제품에 한하여 적용한다

5. 가죽소재가 되어 있는 부분에 한하여 적용한다.

6. 코팅, 프린팅, 단추 등 부자재를 사용된 부분에 한하여 적용한다, 단 금속류의 경우에는 기준치를 300 mg/kg 이하로 한다.

7. 코드 및 조임끈이 있을 경우만 적용하며 KS K 0941또는 EN 14682에 적합하여야 한다

8. 대상물질은 KS K 0736에 따르며 알러지 염료로 가공 처리된 제품에 한하여 적용한다

9.  ‘10년 12월 30일까지는 4.0～8.0을 적용한다

10. 제품을 구성하는 섬유 부위 중 충전재 및 제품 면적 대비 5% 이하인 부분은 제외하며 면적계산이 불가한 끈 이나 코드 등 섬유제 부속의 경우 전체 중량의 1% 미만인 경우는 제외한다

표 3  프탈레이트계 가소제 종류

	물 질 명	CAS No.
1	Di-n-octhyl phthalate(DNOP)	117-84-0
2	Di-(2-ethylhexyl)phthalate(DEHP)	117-81-7
3	Butylbenzyl phthalate(BBP)	85-68-7
4	Dibutyl phthalate(DBP)	84-74-2
5	Di-iso-nonyl phthalate(DINP)	28553-12-0
6	Diisodecyl phthalate(DIDP)	26761-40-0

5 시험방법

5.1 폼알데하이드 KS K ISO 14184-1 또는 ISO 14184-1에 따른다.

5.2 유기주석화합물 KS K 0737에 따른다.

5.3 아릴아민  KS K 0147, 0734, EN 14362-1, EN 14362-2에 따른다.

5.4 프탈레이트계 가소제 총 함유량  자율안전확인 안전기준 부속서 35(어린이용 장신구의 프탈레이트가소제 시험방법)에 따른다.

5.5 방염제

5.5.1 PentaBDE, OctaBDE  자율안전확인 부속서 36(완구) 제9부(유기화학물질) 5항에 따른다.

5.5.2 TDBPP[tri(2,3-dibromopropyl) phosphate]  부속서 4.A에 따른다.

5.6 pH  KS K ISO 3071에 따른다

5.7 다이메틸푸마레이트 부속서 4.B에 따른다.

5.8 납 자율안전확인부속서 35(어린이용 장신구의 납 시험방법)에 따른다.

5.9 코드 및 조임끈  KS K 0941 또는 EN 14682에 따른다.

5.10 알러지성 염료  KS K 0736에 따른다.

6. 검사방법

6.1 모델의 구분  유아용 섬유제품의 모델은 3.에 의한 종류별, 섬유의 조성별(충전재는 제외됨), 로 구분한다.  또한 다음의 경우는 동일모델로 간주할 수 있다.

① 표 1에 따라 종류가 다르더라도 조성섬유의 종류, 색상이 같고, 동일한 방법으로 제조 및 가공된 원단을 사용하였을 경우

② 제조공장이 다르더라도 품번이 동일할 경우

6.2 시료채취 방법  필요할 경우 시료는 KS Q 1003에 따라 채취한다.

6.3 시료의 크기 및 합부판정조건 시료크기 및 합부판정은 다음 표 5 와 같다. 다만, 합부판정시 표시사항은 제외한다.

표 5  시료의 크기 및 판정

시료의크기(n)	합격으로 판정하는 불합격갯수(Ac)	불합격으로 판정하는 불합격갯수(Re)
1	0	1

주) 시료의 크기(n) : 동 안전기준을 적용하여 시험하는데 필요한 시료의 최소수량 또는 질량

7. 표  시

「품질경영 및 공산품안전관리법」에 의한 「안전․품질표시대상공산품의 표시기준 고시」중 안전․품질표시 부속서 1의 가정용 섬유제품에 따른다.

	자 율 안 전 확 인 안 전 기 준
	유아용 섬유제품 - TDBPP[tri(2,3-dibromopropyl) phosphate] 정량방법-	부속서 4.A

A.1 원 리  시험편을 속슬렛 장치를 이용하여 TDBPP를 추출하고, 메틸알콜 등으로 부피를 맞춘 후, 이 용액을 가스크로마토그라프/질량분석기에 의하여 정량한다.

A.2 시험장치

A.2.1  속슬렛 추출기 내경 40 mm

A.2.2 가스크로마토그래프/질량분석검출기

A.3 시약

A.3.1 메틸알콜  KS M ISO 6353-2 R18의 메틸알콜을 사용한다.

A.3.2 칼럼크로마토그래프용 산화알미늄(염기성)  수분함량 4.5～6.5 % 인 것을 사용한다. 칼럼크로마토그래프용 산화알미늄(염기성) 10 g 을 증류수 90 mL 에 현탁했을 때 그 pH는 7.5～9.0이다.

A.3.3 벤젠  특급시약을 사용한다.

A.3.4 황산나트륨(무수)  특급시약을 사용한다.

A.3.5 TDBPP 표준물질

A.4 시험용액의 조제

A.4.1 추  출  섬유를 잘게 잘라 1.000 ± 0.001 g 을 채취한다. 채취한 시료를 100 mL 의 메스플라스크(Ⅰ)에 넣고 메틸알콜 50 mL 를 가한 후 환류냉각기를 붙여서 70℃ 의 수욕 중에서 30분간 추출한다. 추출한 액을 유리여과기(세공기호 G2에 적합한 것)로 여과하고 여과액을 100 mL 의 짧은 목 플라스크(Ⅱ)에 채취하고 회전식 증발기를 써서 메틸알콜을 제거한다.

A.4.2 정 제  내경 10 mm, 길이 300 mm 의 흡착관에 칼럼크로마토그래프용 산화알미늄(염기성) 5 g 을 벤젠으로 현탁하여 넣은 뒤 그 위에 황산나트륨(무수) 약 1 g 을 넣어 칼럼의 상단에 소량의 벤젠이 남을 정도까지 벤젠을 유출시킨다. 메틸알콜을 제거한 짧은 목플라스크(Ⅱ)에 벤젠 10 mL 를 가하여 잘흔들어 섞고 이 액을 칼럼에 흘려 보낸 후 벤젠 100 mL를 칼럼에 흘려 보내 최초의 유출액 약 100 mL 를 200 mL 의 짧은 목 플라스크에 채취하고 회전식 증발기를 사용하여 벤젠을 제거한다. 잔류물을 아세톤 2 mL 에 녹여서 이것을 시험용액으로 한다.

A.5 측 정  TDBPP 표준물질을 1  ㎕ 채취하여 아래의 조건으로 준비된 가스크로마토그래프/질량분석기에 주입한다. 표준물질에 대한 검량선을 작성한 후 시험용액의 피크 머무름시간(Rt)과 질량 스펙트럼을 표준물질 피크와 비교하여 일치하면 시료 중에 TDBPP가 존재함을 결정하고 정량한다.

칼 럼 : HP-1(길이 30 m, 안지름 0.25 mm) 또는 동등이상의 분리능을 갖는 것

오븐온도 : 50～300 ℃(10 ℃/min)

시험용액 주입구 및 검출기 온도 : 250 ℃

운반기체 : 고순도 질소가스를 사용한다. TDBPP가 약 6분에서 검출될 수 있도록 유속을 조정한다.

	자 율 안 전 확 인 안 전 기 준
	유아용 섬유제품 - 다이메틸푸마레이트 정량방법 -	부속서 4.B

자율안전확인 부속서 4

B.1 원 리  시험편을 속슬렛 장치를 이용하여 다이메틸푸마레이트를 추출하고, 메틸알콜 등에 의해 부피를 맞춘 후 이 용액을 가스크로마토그라피 질량분석기를 이용하여 다이메틸푸마레이트를 정량한다.

B.2 시험장치

B.2.1  속슬렛 추출기 내경 40 mm

B.2.4 가스크로마토그래프/질량분석기

B.3 시약

B.3.1 메탄올  GC 분석용

B.3.2 헥산  GC 분석용

B.3.3 무수황산나트륨

B.3.4 다이메틸푸마레이트 표준물질

B.3.5 내부표준물질  Phenanthrene-d10

B.4. 시험절차

B.4.1 잘게 자른 시료 10 g를 정확히 무게를 달아 채취하여 팀블 필터에 넣는다.

B.4.2 메틸알콜 300 mL를 500 mL 둥근바닥 플라스크에 가하고 끊임쪽을 넣은 후 추출 장치에 연결한다. 시간당 4 ~ 6회의 주기로 8시간 이상 추출한 후 추출액을 실온까지 냉각시킨다.

B.4.3 건조컬럼에 무수황산 나트륨을 10 cm 두께로 쌓은 다음 추출액을 통과 시킨다.

B.4.4 Rotary evaporator에서 농축된 추출액을 받는다

B.5 가스크로마토그라프/질량분석기 분석

B.5.1  내부표준물질 Phenanthrene-d10을 0.100 g을 적은 양의 메틸알콜로 용해시킨 다음 100 mL 메스플라스크에 옮긴 후 표선까지 묽힌다.

B.7. 검정곡선 작성  서로 다른 4개의 농도를 갖는 표준용액을 만들어 검정곡선을 작성한다.

B.7.1 표준용액 제조

B.7.1.1 표준원액(stock soluion, 1 000 mg/L)  다이메틸푸마레이트 표준물질 0.100g을 소량의 메탄올로 녹인다음 100 mL 메스플라스크에 옮긴 다음 메탄올로 표시선까지 채운다.

B.7.1.2 표준용액(intermediate solution, 100 mg/L)  표준원액 10 mL를 취하여 100 mL 메스플라스크에 옮긴 다음 메틸알콜로 표선까지 묽힌다.

B.7.1.3 검정곡선 작성용 표준용액(working solution)

a. 표준용액 S1(10 mg/L) B.7.1.2 표준용액 10mL를 취하여 100 mL 메스플라스크에 옮긴 다음 메틸알콜로 표선까지 묽힌다.

b. 표준용액 S2(5 mg/L) B.7.1.2 표준용액 5 mL를 취하여 100 mL 메스플라스크에 옮긴 다음 메틸알콜로 표선까지 묽힌다.

c. 표준용액 S3(1 mg/L) B.7.1.2 표준용액 1 mL를 취하여 100 mL 메스플라스크에 옮긴 다음, 메틸알콜로 표선까지 묽힌다.

d. 표준용액 S4(0.1 mg/L) B.7.1.2 표준용액 0.1 mL를 취하여 100 mL 메스플라스크에 옮긴 다음, 메탄올  용액으로 표시선까지 채운다.

B.7.2 검정곡선은 시료를 분석하기 전에 각각의 시험표준용액에 위의 절에서 제조한 내부표준물질 10 μL를 첨가하여 가로축은 작업표준용액의 농도로, 세로축은 각 작업료준용액에 대하여 다이메틸푸마레이트 표준물질의 내부 표준물질에 대한 반응인자를 계산한다.

Rf<std, i> = Astd<i>/Ais

Rf<std,i>    표준물질 I의 반응인자

Astd<i>     표준물질 I의 피크면적

Ais        내부표준물질 피크면적

y=ax +b

여기서 x는 작업표준용액의 농도, y는 Rf값을 의미하여, a 와 b는 정수로서 검량선작성에 의해 얻어지는 상수이다.  a는 직선성을 나타내는 것으로 상관계수가 0.995 이상이어야 한다.

C.8 계산   다이메틸푸마레이트 농도는 시료중에 들어있는 다이메틸푸마레이트성분의 내부표준물질에 대한 반응인자(Rf)값을 구하고 mg/kg의 단위로 소수 둘째자리까지 표시한다.

Rf<i> = A<i>/Ais

Rf<i>    시료에 함유한 다이메틸푸마레이트 물질 I의 반응인자

A<i>    시료에 함유된 다이메틸푸마레이트 물질 I의 피크면적

Ais      내부표준물질

Csmp<i> = C<i>․V/W

Csmp<i>  시료에 함유된 다이메틸푸마레이트 물질 I의 농도

C<i>  검량선으로부터 계산된 시료에 함유된 다이메틸푸마레이트 물질 I의 농도

V       추출액의 최종 부피(mL)

W       채취한 시료의 무게(g)

제    정 : 기술표준원고시  제2007-34호(2007. 1. 24)

개    정 : 기술표준원고시  제2007-523호(2007. 8. 24)

개    정 : 기술표준원고시  제2009-978호(2009. 12.31)

개    정 : 기술표준원고시  제2010-677호(2010. 12. 27)