일회용 기저귀

－  －

	자 율 안 전 확 인 안 전 기 준
	일회용 기저귀	부속서 41
	(Disposable diapers)

1. 적용범위  이 기준은 일회용 기저귀의 안전요건, 시험방법 및 표시사항 등에 대하여 규정한다. 자기 힘으로 용변을 보기 어려운 유아나, 대․소변을 스스로의 힘으로 가리기 힘든 성인의 대․소변을 받아 내는데 일회용으로 사용되며 사용 후 폐기되는 기저귀 제품을 말하며, 그 적용대상에 위생깔개매트를 포함한다.

자율안전확인 부속서 41

2. 관련규격  다음에 나타내는 규격은 이 기준에 인용됨으로써 이 기준의 규정 일부를 구성한다. 이러한 관련규격은 그 최신판을 적용한다.

KS A ISO 2859-0∼3  계수값 검사에 대한 샘플링 검사 절차

KS A 3151  랜덤 샘플링 방법

KS K 0147  염료 및 염색물중의 아릴아민 시험방법

KS K 0210  섬유의 혼용률 시험방법

KS K 0255  섬유물의 pH 측정 방법

KS K 0733  섬유 및 가죽제품의 PCP함유량 측정방법

KS K 0734  폴리에스테르 섬유제품중의 아릴아민 함유량 측정방법

KS M 7602  거름종이(화학 분석용)

KS K ISO 3071 텍스타일－수성 추출액의 pH 측정

3. 종 류  적용되는 제품의 종류는 다음과 같다.

자율안전확인 부속서 41

3.1 유아용 기저귀

3.1.1 팬티형(입히는 형)

3.1.2 테이프형(점착테이프 및 기계접착테이프 등으로 고정하는 형)

3.1.3 일자형

3.1.4 기저귀 라이너(천기저귀 및 일회용 기저귀 등의 사용량 등을 줄이기 위한 목적으로 천기저귀 또는 일회용 기저귀 등에 덧대어 사용되는 것)

3.2 성인용 기저귀

3.2.1 팬티형(입거나 입히는 형 포함)

3.2.2 테이프형(점착테이프 및 기계접착테이프 등으로 고정하는 형)

3.2.3 일자형

3.3 위생 깔개(매트)  기저귀 등의 보조수단으로서, 대․소변을 스스로 가리기 힘든 사람의 침대나 요 위에 깔아 오염을 방지하는 것을 말한다.

4. 구성 및 재료  안감, 흡수층, 방수막, 테이프 등으로 구성되며 재료는 표시내용과 같아야 한다.

4.1 안감  피부에 직접 접촉하는 면으로 구성상 최상위층에 있는 면을 말한다.

4.2 흡수층  흡수하는 층으로 구성상 중간층에 있는 면을 말한다.

4.3 방수층  흡수된 액이 누출되지 않도록 방수한 면으로 구성상 최하위층에 있는 면을 말한다.

4.4 고정(테이프)  고정하는 데 사용하는 것을 말한다.

5. 안전요건  다음 표 1의 안전요건을 충족하여야 한다.

표 1 안전요구 사항

품 목 항 목		1회용 기저귀		위생깔개 (매트)
		유아용	성인용
pH		3.0 ～ 10.0
형광증백제		용출되지 않을 것
폼알데하이드(mg/kg)		검출되지 않을 것1)	75이하	300이하
염소화페놀류(mg/kg)	PCP2)	0.5 이하		0.5 이하
	TeCP3)	0.5 이하		0.5 이하
아조염료4)(mg/kg)		각각 30이하

비 고 1  폼알데하이드 함량이 20mg/kg 미만을 말한다.

2  PCP란 pentachlorophenol로서 PCP자체뿐 아니라 나트륨염 등 모든 PCP화합물을                 포함한 함유량을 말한다.

3  TeCP란 2,3,5,6-tetrachlorophenol로서 TeCP자체뿐 아니라 나트륨염 등 모든 TeCP               화합물을 포함한 함유량을 말한다.

4  염색한 경우만 적용한다.

6. 시험방법

6.1 pH  pH의 시험은 KS K 0255에 따른다. 단 안감 부위를 시험하고 흡수층이 있는 경우 흡수층을 제거하고 시험한다.

6.2 형광증백제 용출

6.2.1 장치 및 기구

6.2.1.1 자외선 램프  파장 300～400 nm의 자외선을 조사할 수 있는 것

6.2.1.2 pH미터

6.2.1.3 거름종이 조각  KS M 7602에 규정하는 거름종이 No. 5의 거름종이를 나비 약 2.5 cm, 길이 5～7 cm로 자른 것

6.2.2 시  약

6.2.2.1 암모니아수  KS M 8357에 규정된 것

6.2.2.2 염산  KS M 1206에 규정된 것

6.2.3 시험편  1 회용 기저귀는 피부가 닿을 수 있는 안감에서 5 × 5 cm를 채취한다(안감에 붙어 있는 층을 떼내어 분리한다.) 위생깔개 매트는 가장자리 부위에서 최소 10 cm 떨어진 곳에서 5 × 5 cm를 채취한다.

6.2.4 시험방법

6.2.4.1 암실 또는 암상자에서 자외선 램프로 시험편의 형광유무를 확인한다(보라색 또는 청색형광을 발하는지 확인).

6.2.4.2 시험편이 형광반응을 나타내면 형광물질이 시험조건에서 용출될 수 있는지 확인하기 위하여 다음과 같은 시험과정을 따른다.

6.2.4.2.1 증류수를 100 mL를 비이커에 가하고 pH값이 7.5～9 로 맞추기 위하여 0.1 % 암모니아수를 가한다.

6.2.4.2.2 시험편을 6.3.4.2.1의 용액에 넣고, 40℃에서 약 10 분동안 저은 후, 유리솜으로 불순물을 여과한다.

6.2.4.2.3 pH값을 3～5로 맞추기 위하여 6.3.4.2.2의 여과액에 묽은 염산 용액을 가한다. 산성화된  여과액에 거름종이 조각을 넣고 40℃ 항온 수조에서 30 분 동안 침지시킨다.

6.2.4.2.4 이 거름종이 조각을 40℃ 의 물에 5 분 동안 담가서 씻는다. 이 씻는 조각을 2 회 반복한 뒤 거름종이 조각을 꺼내어 다른 새로운 거름종이 사이에 끼워서 수분을 제거한다.

6.2.4.2.5 암실 또는 암상자에서 자외선 램프를 이용하여 약 20～30 cm 떨어져서 조사하여 물에 담근 종이와 비교한다.

6.2.5 판  정 거름종이 조각이 밝게 빛나면 용출가능한 형광증백제가 존재한다고 판정한다.

6.3 폼알데하이드 함량  폼알데하이드 함량 시험은 KS K 0611에 따른다. 단 흡수층이 있는 경우 흡수층을 제거하고 시험한다.

6.4 염소화페놀류 함량 염소화페놀류 함량 시험은 KS K 0733에 따른다. 단 흡수층이 있는 경우 흡수층을 제거하고 시험한다.

6.5 아조염료 함량  아조염료 함량 시험은 KS K 0147, 0734에 따른다. 단 시험편은 염색한 부위만 채취하여 시험한다.

7. 검사방법

7.1 모델의 구분 일회용기저귀의 모델은 3.에 의한 종류별로 구분한다.

7.2 시료채취방법 필요할 경우 KS A 3151에 따른다.

7.3 시료의크기 및 합부판정 시료의 크기 및 합부판정은 다음에 따른다. 다만, 합부판정시 표시사항은 제외한다.

검사구분	시료의 크기(n)	합격판정 갯수(Ac)	불합격판정 갯수(Rc)
자율안전확인	1	0	1

주) 시료의 크기(n): 동 안전기준을 적용하여 시험하는 데 필요한 시료의 최소 수량 또는 질량

8. 표  시  제품 또는 최소단위 포장마다 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 「품질경영 및 공산품안전관리법 시행규칙」제23조제1항의 규정사항 및 다음 사항을 표시한다. 다만, 사용상 주의사항은 제품 또는 포장이외의 사용설명서 등에 별도 표시할 수 있다.

8.1 품명 및 종류  제품명 및 종류는 3. 종류란에 표기된 내용으로 표기한다(품명은 시행규칙의 표시사항과 동일위치에 표시하는 경우 생략가능).

8.2 용  도  사용자에 적합하게 남아용, 여아용, 남․여공용, 성인용 등으로 구분하여 표기한다.

8.3 모 델 명(시행규칙의 표시사항과 동일위치에 표시하는 경우 생략가능)

8.4 적용대상  1회용 기저귀인 경우는 크기에 따라 사용가능한 표준체형의 아기체중을 kg단위로 “～kg 이하”, “～kg 이상” 또는 “00～00 kg”등의 범위로 표시한다. 단 성인용의 경우는 허리둘레길이를 “00～00 cm”의 범위로 표시하되, 신체 치수에 의해 제품을 구분하지 않는 일자형이나 위생깔개(매트) 제품의 경우 적용 대상을 ‘전 성인’으로 표시할 수 있다.

8.5 재  료  주재료명을 표기하며 안감, 흡수층, 방수층, 테이프 등으로 구분하여 표기하며 표기방법은 아래와 같다.

- 안감 : 부직포 또는 사용한 주재료 하나를 기재한다.

- 흡수층 : 분쇄펄프, 고흡수제, 흡수지 또는 사용한 주재료 하나를 기재한다.

- 방수층 : 폴리에틸렌 필름또는 사용한 주재료 하나를 기재한다.

- 테이프 : 테이프를 기재한다(점착테이프 또는 기계적 접착테이프를 사용한 경우)

8.6 포장단위  최소 판매단위 개수로 표시한다.

8.7 제조연월

8.8 제조자명
8.9 수입자명(수입품에 한함)

8.10 주소 및 전화번호(국내 제조제품은 국내 제조자, 수입품인 경우에는 수입자)

8.11 제조국명(국내 제조제품은 생략 가능, 수입품은 대외무역법에 의거 표시)

8.13 사용상의 주의사항  1 회용 기저귀 유아용인 경우 사용상의 주의 표시에 있어서는 다음에 적힌 사항 등을 표시한다.

- 적절한 시기에 교환하여 아기의 피부가 짓무르지 않도록 하여 주십시오.

8.14 사용후 처리방법  1 회용 기저귀의 경우는 다음에 적힌 사항 등을 표시한다.

- 사용후 대변은 변기에 버리고, 기저귀는 감싸서 휴지통에 버려주십시오.

제    정 : 기술표준원고시  제2007-34호(2007. 1. 24)

개    정 : 기술표준원고시  제2008-290호(2008. 6. 23)

개    정 : 기술표준원고시  제2008-1019호(2008. 12. 31)

개    정 : 기술표준원고시  제2009-978호(2009. 12. 30)