학용품

－  －

자 율 안 전 확 인 안 전 기 준
	학용품	부속서 44
	(School things)

서  문  자율안전확인대상 학용품이란 학용품 중에서 유해물질을 함유할 우려가 있거나 도안이나 문장이 초등학생에게 비교육적이거나 정서생활에 유해할 우려가 있어 「품질경영 및 공산품안전관리법」에 의하여 자율안전확인대상으로 정한 학용품을 말하는 것으로 크레용․크레파스, 연필류 및 연필심, 샤프연필 및 샤프심, 지우개, 파스텔, 수채그림물감, 분필, 마킹펜류, 연필깍이, 팔레트, 필통, 책받침, 색종이, 공책, 스케치북, 찰흙, 문구용 풀에 한한다.

자율안전확인 부속서 23

제1부 크레용 ․ 크레파스

(Crayons and Oil Pastels)

1. 적용범위  이 기준은 크레용․크레파스의 안전요건, 시험방법 및 표시사항 등에 대하여 규정한다. 크레용․크레파스란, 초등학생 이하의 연령이 사용하는 미술도구의 일종을 말하며 전문가용은 적용대상에서 제외한다. 일반적으로 크레용과 크레파스가 혼용되어 사용되고 있으나 다음과 같은 특징으로 구별할 수 있다. 크레용은 중질의 왁스(wax)상으로서 색칠이 다소 거칠고 혼․겹색이 잘 되지 않으며 잘 부러지지 않고 손에 잘 묻지 않아 유아 또는 초등학교 저학년용으로 적합하다. 반면에 크레파스는 연질의 왁스(wax)상으로서 색칠이 부드럽고 혼색 및 겹색이 잘되어 초등학교 고학년용으로 사용되고 있다.

2. 관련규격  다음에 나타내는 규격은 이 기준에 인용됨으로써 이 기준의 규정 일부를 구성한다.

자율안전확인 부속서 44

이러한 관련 규격은 그 최신판을 적용한다.

KS A 0006  시험장소의 표준상태

KS A 0011  물체색의 색 이름

KS A 3251-1  데이터의 통계적인 해석방법 - 제1부 : 데이터의 통계적 기술

KS G 2602  연필 및 색연필

KS G 2603  연필 및 색연필 및 샤프 연필에 사용되는 심

KS M 0001  화학분석 및 시험 방법에 대한 통칙

KS M 0016  원자흡광 분석방법 통칙

KS M 7602  거름종이(화학분석용)

KS M ISO 6353-2   화학분석용 시약 제2부 : 규격 제1집

학용품 자율안전확인 안전기준 제18부 14세까지의 어린이용 필기‧마킹 용구의 캡-안전요건

KS H ISO 13301 관능검사 -방법론-삼자택일(3-AFC)과정을 통한 냄새, 맛 그리고 향미 검출 역치 측정을 위한 지침

KS G ISO 8123-3 완구의 안전성 - 3부 : 유해원소 용출

완구 자율안전확인 안전기준 - 제2부 : 기계적, 물리적 특성

식품의약품안전청고시 식품첨가물공전

식품의약품안전청고시 의약품등의 독성시험기준

국립환경과학원 고시 화학물질 유해성 시험방법

ASTM F 963 Standard Consumer Safety Specification on Toy Safety

ANSI Z356.1 American National Standard for Art and Craft Materials Crayons

ASTM D 4236 Standard Practice for Labeling Art Materials for Chronic Health Hazards

3. 종류  적용되는 종류는 다음과 같다.

구 분	세부내용
크레용 및 크레파스 류	크레용 크레파스

4. 색명  크레용 및 크레파스의 색명은 표 1에 따른다. 다만, 표1에 규정된 55색을 포함하여 KS A 0011에 규정된 색명 및 대응영어를 따를 수 있다.

자율안전확인 부속서 44

표 1

No	색 명	대응영어	No	색 명	대응영어
1	하 양	White	29	연 두	Yellow Green
2	밝은 회색	Light Gray	30	엷은 녹색	Pale Green
3	회 색	Gray	31	회 녹	Green Gray
4	어두운 회색	Dark Gray	32	초 록	Green
5	검 정	Black	33	에메랄드 녹색	Emerald Green
6	심 홍	Crimson	34	어두운 녹색	Deep Green
7	빨 강	Red	35	코발트 녹색	Cobalt Green
8	다 홍	Vermilion	36	짙은 녹색	Viridian
9	적갈색	Dark Carmine	37	어두운 청록	Dark Blue Green
10	갈 색	Brown	38	청 록	Blue Green
11	주 황	Orange	39	물 색	Pale Blue
12	연주황	Pale Orange	40	하늘색	Sky Blue

13	암갈색	Burnt Umber	41	밝은 파랑	Light Blue
14	엷은 갈색	Pale Brown	42	파 랑	Cobalt Blue
15	황갈색	Raw Sienna	43	남 색	Prussian Blue
16	회갈색	Grayish Brown	44	밝은 군청	Ultramarine Light
17	귤색	Yellow Orange	45	군 청	Ultramarine
18	고동색	Vandyke Brown	46	남보라	Violet
19	황토색	Yellow Ochre	47	보 라	Purple
20	고엽색	Olive Brown	48	연보라	Lavender
21	상아색	Naples Yellow	49	밝은 보라	Light Purple
22	개나리색	Chrome Yellow	50	분 홍	Pink
23	노 랑	Yellow	51	자주	Red Purple
24	올리브색	Olive	52	회분홍	Old Rose
25	레몬색	Lemon Yellow	53	홍매색	Rose Madder
26	짙은 녹두색	Olive Green	54	금 색	Gold
27	쑥 색	Oxide Green	55	은 색	Silver
28	풀 색	Grass Green

5. 안전요건

5.1 유해원소 □6.1□에 따라 시험하였을 때 표 2에 적합하여야 한다.

표 2                             (단위 : mg/kg)

원소명	기준치	원소명	기준치
납(Pb) 안티모니(Sb) 비소(As) 바륨(Ba)	90 이하 60 이하 25 이하 1 000 이하	카드뮴(Cd) 크로뮴(Cr) 수은(Hg) 세레늄(Se)	75 이하 60 이하 60 이하 500 이하

5.2 도안 및 문장  비교육적이거나 정서생활에 해로운 내용이 없어야 한다.

5.3 향료 향료는 식품의약품안전청의 식품첨가물공전 제4. 품목별 규격 및 기준 가. 화학적합성품 중 424.합성착향료에 수재된 품목 및 Codex, FEMA(Flavor and Extract Manufacturer's Associations), IOFI(International Organization of the Flavour Industry)등 국제적으로 식품향료로서 통용되는 것으로 안전성에 문제없는 것이어야 한다.

5.4 급성독성(향기나는 크레용‧크레파스에 한한다.) 경구독성값(LD50)은 6.3의 시험에서 2000 ㎎/㎏ 이상이어야 하고, 유전독성은 6.4의 시험에서 복귀돌연변이시험과 염색체이상시험이 음성이면 음성으로 판정하나 그 중 1 항목이 양성이면 소핵실험을 통하여 최종 판정한다. 다만 각 사용원료에 대하여 국제적으로 공인된 독성 자료를 제출할 경우에는 독성 시험을 생략할 수 있다.

5.5 크레용‧크레파스 및 그 개별 포장물의 크기(향기나는 크레용‧크레파스에 한한다.)

크레용‧크레파스의 내용물을 모두 사용하더라도 6.5(작은 부품 시험)에 따라 시험했을 때 어떤 방향에서도 작은 부품 원통 안에 완전히 들어가서는 안된다.

6. 시험 방법

6.1 유해원소의 시험  KS G ISO 8123-3 완구의 안전성 - 3부 : 유해원소 용출 시험방법을 따른다.

6.2 향료 향기나는 크레용‧크레파스는 사용한 향료에 대한 자료를 제출받아 5.3의 규정에 적합한 지를 확인한다. 향료 사용여부에 대한 확인이 필요한 경우에는 KS H ISO 13301을 따른다.

6.3 경구독성시험

6.3.1 실험동물

① 종(계통) : SPF SD계 랫드(SD rat)

② 성별 및 입수시 주령 : 암․수컷 4 주령

③ 검역 및 순화기간 : 실험실에 순화시키는 기간을 약 1 주일 두며, 그 기간 중 일반 증상을 관찰하여 건강한 동물만을 시험에 사용한다.

④ 경구 투여시 체중범위 및 주령 : 5 주령

⑤ 군 분리 및 동물식별 : 실험에 사용된 건강한 동물의 체중을 측정하여 각 군의 평균 체중이 거의 일치하도록 군 분리를 하고, 개체식별은 피모색소(피크린산) 마킹법과 사육상자별 TAG 표시법을 이용한다.

⑥ 시험군의 구성 : 각 시험군별 암수 각 5 마리씩 4 개군(Control 포함)

6.3.2 시험방법

① 식품의약품안전청고시 의약품등의 독성시험기준에 따른다.

② 투여방법

가) 투여 경도 : 경구 투여(Oral)

나) 투여 횟수 및 투여 기간 : 1 회 투여

다) 투여 부위 및 투여법 : 크레파스를 잘게 분쇄하여 분말사료에 혼합하여 24 시간 공급한다.

라) 투여량 : 약 200 g 랫드의 일일 평균사료 섭취량이 약 20 g 이므로 분말사료에 혼합된 시험물질의 최고농도를 5 % 설정하여 투여한 후 사망동물이 관찰되면 예비시험을 통한 4-5 단계의 적절한 용량을 설정하여 투여하고, 최고농도 아래로 중간용량과 저용량을 설정한다.

③ 임상증상 관찰 : 투여 당일은 12 시간에서 매시간 일반상태를 관찰하고, 투여 다음날부터 14 일까지는 매일 1 회씩 일반상태의 변화, 중독증상, 운동성, 외관, 자율신경 및 사망동물의 유무를 주의깊게 관찰한다.

④ 체중 측정 : 모든 동물에 대하여 투여직전과 투여 7 일후 및 부검 직전인 14 일에 3 회 체중을 측정한다.

⑤ 관찰 종료일에 부검을 실시하여 각 장기를 육안으로 관찰한다.

6.4. 유전독성시험 국립환경과학원고시 유해성 시험방법의 유전독성 시험방법에 따른다.

6.5. 작은 부품 시험

① 크레용 또는 크레파스 및 분리 가능한 개별 포장물을 그림 1에서 보여지는 것과 같은 실린더에 압력을 가하지 않고 넣은 상태에서 실린더 내에 완전히 들어가는지를 확인한다.

② 실린더내에 완전히 들어가는 개별 포장물이 있을 경우에는 학용품 자율안전확인 안전기준 제15부 14세 이하 어린이용 필기‧마킹용구의 캡의 안전요건에 적합한 지를 확인한다.

치수 : mm

〔그림 1〕작은 부품 실린더

7. 검사방법

7.1 모델의 구분 크레용 및 크레파스의 모델은 주요색(하양, 검정, 빨강, 갈색, 주황, 노랑, 초록, 파랑, 보라, 자주, 황토, 남, 풀, 군청, 심홍) 및 금속색(금색, 은색, 크롬)의 18개 색상별로 구분한다. 또한 향료를 사용한 경우에는 첨가한 향별로도 모델을 구분한다.

7.2 시료 채취방법  필요할 경우 KS A 3151에 따른다.

7.3 시료크기 및 합부판정기준  시료크기 및 합부판정은 다음 표 와 같다. 다만, 합부판정시 표시사항은 제외한다.

검사구분	시료의크기 (n)	합격판정갯수 (Ac)	불합격판정갯수 (Re)
자율안전확인	1	0	1

주) 시료의 크기(n) : 동 안전기준을 적용하여 시험하는 필요한 시료의 최소 수량 또는 질량

8. 표시사항

8.1 표시

제품 또는 최소단위 포장의 눈에 띄기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 다음 사항을 표시하여야 한다.

8.1.1 낱개의 표시

8.1.1.1 색명

8.1.1.2 제조회사명 또는 그 약호

8.1.2 포장의 표시

8.1.2.1 품명

8.1.2.2 모델명

8.1.2.3 색의 수

8.1.2.4 제조년월

8.1.2.5 제조자명

8.1.2.6 수입자명(수입품에 한함)

8.1.2.7 주소 및 전화번호

8.1.2.8 제조국명

8.2 사용상 주의사항

최소단위 포장마다 다음의 주의사항을 표시하되, 해당사항이 없을 경우에는 표시를 생략하거나 다른 적절한 용어로 변경할 수 있으며, 필요시 추가사항을 표시할 수 있다. 주의사항은 눈에 잘 띄는 위치에 돋보이는 표시, 디자인, 색상 등으로 한다.

8.2.1 경고 제품의 최소단위 포장에 “피부 분장용 사용금지” 경고문구를 표시하여야 한다.

8.2.2 입에 넣고 빨면 안 됩니다.

8.2.3 어린이가 삼킬 수 있으니 주의를 기울여야 합니다(질식, 호흡곤란).

8.2.4 36 개월 미만 어린이 사용 시 반드시 어른의 감독 하에 사용하여야 하며, 사용 후에는 손이 닿지 않는 곳에 보관하여야 합니다.

8.2.5 사용 후 즉시 손을 씻어야 합니다.

8.2.6 화기가 있는 곳에 가까이 두지 마십시오.

8.2.7 햇빛에 두지 마십시오.

8.3. 경고(향기 나는 크레파스에 한한다)

제품의 최소단위포장에 다음의 “36 개월 미만의 어린이는 사용할 수 없음”을 나타내는 경고 그림을 쉽게 지워지지 않는 방법으로 표시하여야 한다.

제2부 연필류 및 연필심

(Pencils coloured pencils, and their leads)

1. 적용범위  이 기준은 연필류 및 연필심의 안전요건, 시험방법 및 표시사항 등을 규정한다. 연필이란 흑연가루를 찰흙에 섞어서 높은 열로 구워 심을 만들어서 곁을 나무․종이․플라스틱 등으로 싼 필기도구를 말하는 것으로 심이 검정이 아닌 다른 여러 가지 색으로 된 색연필을 포함한다. 다만, 제도용 연필, 수채용, 도료용 등의 특수색연필을 포함하며 초등학생 이하의 어린이용으로 고안된 것이 아닌 것은 적용대상에서 제외한다.

2. 관련규격  다음에 나타내는 규격 또는 기준은 이 기준에 인용됨으로써 이 기준의 규정 일부를 구성한다. 이러한 관련 규격 또는 기준은 그 최신판을 적용한다.

KS A 3151  랜덤 샘플링방법

KS G 2603  연필 및 색연필 및 샤프 연필에 사용되는 심

KS G 2617  샤프 연필

KS G ISO 8123-3 완구의 안전성 - 3부 : 유해원소 용출

3. 종류  적용되는 종류는 다음과 같다.

구 분	세부내용	비 고
연 필	필기용, 제도용, 도화용	농도기호 등은 KS G 2603을 따름
색연필	경질, 중경질, 연질

4. 안전요건

자율안전확인 부속서 44

4.1 겉모양  축의 도장면이 양호하고, 나무 축은 잘린 곳, 반대결, 마디 등의 결점이 없어야 하며 축의 압인은 선명하여야 한다.

4.2 유해원소  “5.1”에 따라 시험하였을 때 축 및 심은 표 1에 적합하여야 한다.

표 1                      (단위 : mg/kg)

원소명	기준치	원소명	기준치
납(Pb) 안티모니(Sb) 비소(As) 바륨(Ba)	90 이하 60 이하 25 이하 1 000 이하	카드뮴(Cd) 크로뮴(Cr) 수은(Hg) 세레늄(Se)	75 이하 60 이하 60 이하 500 이하

4.3 도안 및 문장  비교육적이거나 정서생활에 해로운 내용이 없어야 한다.

4.4 향료(향료를 사용한 제품에 한한다) 자율안전확인 부속서 44 학용품 자율안전확인 안전기준 제1부의 5.3을 적용한다.

4.5 급성독성(향기나는 제품에 한한다) 자율안전확인 부속서 44 학용품 자율안전확인 안전기준 제1부의 5.4를 적용한다.

4.6 연필축 축의 재질은 프탈레이트계 가소제가 함유된 재질을 사용하여서는 안된다.(1)

주(1) 종이, 나무, 금속, 폴리프로필렌, 폴리에틸렌 등 프탈레이트계 가소제 함유 가능성이 없는 재질을 사용한 경우 프탈레이트가소제 시험을 제외한다

5. 시험 방법

5.1 유해원소  KS G ISO 8123-3 완구의 안전성 - 3부 : 유해원소 용출의 시험방법을 적용한다.

5.2 향료 자율안전확인 부속서 44  학용품 자율안전확인 안전기준 제1부의 6.2를 따른다.

5.3 경구독성 시험 자율안전확인 부속서 44  학용품 자율안전확인 안전기준 제1부의 6.3을 따른다.

5.4 유전독성 시험 자율안전확인 부속서 44  학용품 자율안전확인 안전기준 제1부의 6.4를 따른다.

6. 검사방법

6.1 모델의 구분  연필에 대한 모델은 농도별로 구분한다. 색연필은 경도(경질, 중경질, 연질) 및 18개 색상별로 모델을 구분한다. 여기서 18개 색상이란 주요색(하양, 검정, 빨강, 갈색, 주황, 노랑, 초록, 파랑, 보라, 자주, 황토, 남, 풀, 군청, 심홍) 및 금속색(금색, 은색, 크롬)을 말한다. 또한 향료를 사용한 경우에는 첨가한 향별로도 모델을 구분한다.

6.2 시료 채취방법  필요할 경우 KS A 3151에 따른다.

6.3 시료크기 및 합부판정기준  시료크기 및 합부판정은 다음 표와 같다. 다만, 합부판정시 표시사항은 제외한다.

검사구분	시료의크기 (n)	합격판정갯수 (Ac)	불합격판정갯수 (Re)
자율안전확인	1	0	1

주) 시료의 크기(n) : 동 안전기준을 적용하여 시험하는 필요한 시료의 최소 수량 또는 질량

7. 표시사항

7.1 일반사항  제품 및 최소단위 포장마다 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않고 소비자가 식별할 수 있는 방법으로 다음 사항을 표시하여야 한다.

7.1.1 낱개의 표시

7.1.1.1 연필의 농도 또는 색연필의 색명(색명과 동일한 색을 표면에 표시하는 것으로 대체 가능)

7.1.1.2 제조회사명 또는 그 약호

7.1.2 포장의 표시

7.1.2.1 품명

7.1.2.2 모델명

7.1.2.3 색의 수(색연필에 한함)

7.1.2.4 제조연월

7.1.2.5 제조자명

7.1.2.6 수입자명(수입품에 한함)

7.1.2.7 주소 및 전화번호

7.1.2.8 제조국명

비고 :

1) 중경질 색연필의 경우 색연필의 경도 표시를 생략할 수 있다.

2) 연필 또는 색연필을 조합한 경우에는 연필측에 연필농도 기호를, 색 연필측에 색연필의 색명을 표시한다.

3) 색연필과 색연필을 조합한 경우에는 각각 색연필의 색명을 표시해야 한다.

7.2 사용상 주의사항  최소단위 포장마다 쉽게 지워지지 않고, 소비자가 식별할 수 있는 방법으로 주의사항을 표시하여야 한다. 다음의 주의사항을 표시하되, 해당사항이 없을 경우에는 표시를 생략하거나 다른 적절한 용어로 변경할 수 있으며, 필요시 추가사항을 표시할 수 있다.

7.2.1  용도 이외는 사용하지 마십시오.

7.2.2  입에 대지 마십시오.

7.2.3  심을 입에 물지 마십시오.

7.2.4  심의 끝부분에 찔리지 않도록 주의를 기울여야 합니다.

7.2.5  36 개월 미만 어린이 사용 시 반드시 어른의 감독 하에 사용하여야 하며, 사용 후에는 손이 닿지 않는 곳에 보관하여야 합니다.

7.2.6  사용 후에 손을 씻어야 합니다.

7.2.7  떨어뜨리지 마십시오.

7.2.8  화기에 가까이 두지 마십시오.

7.2.9  직사광선과 고온을 피해야 합니다.

7.2.10  케이스 모서리에 찔리거나 베이지 않도록 주의해야 합니다.

제3부 샤프연필 및 샤프연필심

(Mechanical pencils and their leads)

1. 적용범위  이 기준은 샤프연필 및 샤프연필심에 대한 안전요건, 시험방법 및 표시사항 등을 규정한다. 샤프연필이란 가느다란 대롱 속에 연필심을 넣어서 밀어내어 쓰게 만든 연필을 말한다. 다만, 제도용과 같이 초등학생 이하의 어린이가 사용할 용도가 아닌 것이 명백한 것은 적용대상에서 제외한다.

2. 관련규격  다음에 나타내는 규격 또는 기준은 이 기준에 인용됨으로써 이 기준의 규정 일부를 구성한다. 이러한 관련 규격 또는 기준은 그 최신판을 적용한다.

KS A 3151  랜덤 샘플링방법

KS G 2603  연필 및 색연필 및 샤프 연필에 사용되는 심

KS G 2617  샤프 연필

KS G ISO 8123-3 완구의 안전성 - 3부 : 유해원소 용출

3. 종류  적용되는 종류는 다음과 같다.

3.1 노크식 노크 조작을 함으로써 축의 내부에 들어 있는 심이 나오는 기구인 것

3.2 회전식 회전 조작을 함으로써 축의 내부에 들어 있는 심이 나오는 기구인 것

4. 안전요건

4.1 겉모양  각 부의 끼워맞춤이 적당하고 확실하며 겉모양을 손상시키는 흠집, 구부러짐 등의 결점이 없어야 한다.

4.2 유해원소  “5.1”에 따라 시험하였을 때 축 및 심은 표 1에 적합하여야 한다.

단, 축에 도장되어 있지 않은 제품이나 플라스틱제품은 축의 유해원소 시험은 제외한다.

표 1                       (단위 : mg/kg)

원소명	기준치	원소명	기준치
납(Pb) 안티몬(Sb) 비소(As) 바륨(Ba)	90 이하 60 이하 25 이하 1 000 이하	카드뮴(Cd) 크롬(Cr) 수은(Hg) 세레늄(Se)	75 이하 60 이하 60 이하 500 이하

4.3 도안 및 문장  비교육적이거나 정서생활에 해로운 내용이 없어야 한다.

4.4 향료(향료를 사용한 제품에 한한다)  자율안전확인 부속서 44 학용품 자율안전확인 안전기준 제1부의 5.3을 적용한다.

4.5 급성독성(향기나는 제품에 한한다) 자율안전확인 부속서 44 학용품 자율안전확인 안전기준 제1부의 5.4을 적용한다.

4.6 축  축의 재질은 프탈레이트계 가소제가 함유된 재질을 사용하여서는 안된다.1)

주 1. 종이, 금속, 나무, 폴리프로필렌, 폴리에틸렌 등 프탈레이트계 가소제 함유 가능성이 없는 재질을 사용한 경우 프탈레이트가소제 시험을 제외한다.

5. 시험 방법

5.1 유해원소  KS G ISO 8123-3 완구의 안전성 - 3부 : 유해원소 용출의 시험방법을 적용한다.

5.1.1 축의 시험

시험편은 축에 도장되어 있는 도막을 깎거나 긁어내어 0.5  mm 금속망체로 거른 후 되도록 100 mg  이상 채취한다. 적당한 크기의 추출용기에 옮긴 다음, 37±2℃ 에서 농도 0.07  mol/L 인 염산 수용액의 무게가 처음 채취한 시험편 질량의 50 배가 되도록 혼합하여 준비한다. 1 분 동안 흔들고 혼합물의 pH를 확인한다. pH가 1.5 이상이면 농도 약 2  mol/L 인 염산 수용액을 pH가 1.0∼1.5로 될 때까지 흔들면서 한 방울씩 첨가한다. 혼합물은 빛을 차단하고, 37±2℃ 에서 1 시간동안 흔들어 준 다음 같은 온도 조건에서 1 시간동안 방치한다.

지체 없이 용액과 시험편을 분리한다. 먼저, 여과지를 이용하여 여과하고, 필요하면 49 000  ㎨ 까지 원심분리 한다. 방치 시간이 끝난 후 가능하면 빨리 분리과정을 진행하여야 한다. 원심분리 할 경우 10 분 이내로 실시한다. 혼합액을 여과하여 얻어진 용액을 원자흡광 광도계 또는 동등 이상의 성능이 있는 시험 장치를 사용하여 분석한다.

5.2 향료 자율안전확인 부속서 44  학용품 자율안전확인 안전기준 제1부의 6.2를 따른다.

5.3 경구독성 시험 자율안전확인 부속서 44 학용품 자율안전확인 안전기준 제1부의 6.3을 따른다.

5.4 유전독성 시험 자율안전확인 부속서 44  학용품 자율안전확인 안전기준 제1부의 6.4를 따른다.

6. 검사방법

6.1 모델의 구분  샤프연필의 모델은 3.에 의한 종류별 축의 도장에 사용되는 도료의 색상별로 구분한다. 샤프연필심은 농도별로 모델을 구분하며, 색상이 있는 연필심일 경우 18개 색상별로도 구분한다. 여기서 연필심의 18개 색상이란 주요색(하양, 검정, 빨강, 갈색, 주황, 노랑, 초록, 파랑, 보라, 자주, 황토, 남, 풀, 군청, 심홍) 및 금속색(금색, 은색, 크롬)을 말한다. 또한 향료를 사용한 경우에는 첨가한 향별로도 모델을 구분한다.

6.2 시료 채취방법  필요할 경우 KS A 3151에 따른다.

6.3 시료크기 및 합부판정기준  시료크기 및 합부판정은 다음 표 와 같다. 다만, 합부판정시 표시사항은 제외한다.

검사구분	시료의크기 (n)	합격판정갯수 (Ac)	불합격판정갯수 (Re)
자율안전확인	1	0	1

주) 시료의 크기(n) : 동 안전기준을 적용하여 시험하는 필요한 시료의 최소 수량 또는 질량

7. 표시사항

7.1 일반사항  제품 및 최소단위 포장마다 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않고 소비자가 식별할 수 있는 방법으로 다음 사항을 표시하여야 한다.

7.1.1 낱개의 표시

7.1.1.1 종류

7.1.1.2 제조회사명 또는 그 약호

7.1.2 포장의 표시

7.1.2.1 품명

7.1.2.2 모델명

7.1.2.3 종류

7.1.2.4 제조연월

7.1.2.5 제조자명

7.1.2.6 수입자명(수입품에 한함)

7.1.2.7 주소 및 전화번호

7.1.2.8 제조국명

7.2 사용상 주의사항

최소단위포장마다 쉽게 지워지지 않고 소비자가 식별할 수 있는 방법으로 주의사항을 표시하여야 한다. 다음의 주의사항을 표시하되, 해당사항이 없을 경우에는 표시를 생략하거나 다른 적절한 용어로 변경할 수 있으며 필요시 추가사항을 표시할 수 있다.

7.2.1 용도 이외는 사용하지 마십시오.

7.2.2 입에 대지 마십시오.

7.2.3 심을 입에 물지 마십시오.

7.2.4 심의 끝부분에 찔리지 않도록 주의를 기울여야 합니다.

7.2.5 뒷 뚜껑(캡)부분을 어린이가 삼킬 수 있으니 주의를 기울여야 합니다(질식, 호흡곤란).

7.2.6 유아의 손에 닿지 않는 곳에 보관하여야 합니다.

7.2.7 떨어뜨리지 마십시오.

7.2.8 화기에 가까이 두지 마십시오.

7.2.9 직사광선과 고온을 피해야 합니다.

제4부 지우개

(Erasers)

1. 적용범위  이 기준은 지우개의 안전요건, 시험방법 및 표시사항 등에 대하여 규정한다. 지우개란 연필, 잉크 등으로 쓴 것을 지우는 데 사용하는 학용품을 말하며, 초등학생 이하의 어린이가 사용할 용도가 아닌 것이 명백한 것은 적용대상에서 제외한다.

2. 관련규격  다음에 나타내는 규격은 이 기준에 인용됨으로써 이 기준의 규정 일부를 구성한다. 이러한 관련 규격은 그 최신판을 적용한다.

KS A 3151 랜덤샘플링방법

KS G 2609 고무 지우개

KS G 2627 플라스틱 지우개

KS M 1991 합성수지중의 프탈레이트계 가소제 검출방법

KS G ISO 8123-3 완구의 안전성 - 3부 : 유해원소 용출

3. 종류  적용되는 종류는 다음과 같다.

구 분		세부내용	용도
고무 지우개	보통 고무 지우개	연마재를 함유하지 않거나 약간의 연마재를 섞은 지우개이며, 주로 흡착, 박리로 지우는 것	연필용
	모래 고무 지우개	연마재를 섞은 지우개이며, 잉크 등을 종이의 표면까지 깍음으로써 지우는 것	잉크용, 볼펜용, 타이프라이터용
	양용 고무 지우개	보통 고무 지우개와 모래 고무 지우개를 접합한 것	연필용, 잉크용, 볼펜용, 타이프라이터용
플라스틱 지우개		-	연필용

4. 안전요건

4.1 겉모양  모양이 바르고 흠, 기포, 이물질의 혼입, 그 밖의 사용상의 해로운 결함이 없고 더러움 및 현저하게 겉모양을 손상시키는 결함이 없어야 한다.

비고  사용목적으로 기포를 혼입하여 균일하게 분산되어 있는 것은 제외한다.

4.2 유해원소  지우개에는 유해원소를 성분으로 하는 원재료를 사용해서는 안 된다. 또한 “5.1”에 따라 시험하였을 때 표 1에 적합하여야 한다.

표 1                        (단위 : mg/kg)

원소명	기준치	원소명	기준치
납(Pb) 비소(As)	200이하 100이하	카드뮴(Cd)	100이하

4.3 프탈레이트계 가소제

다이에틸핵실프탈레이트(DEHP), 다이부틸프탈레이트(DBP), 부틸벤질프탈레이트(BBP) 및 다이-n-옥틸프탈레이트(DNOP)의 함유 중량이 0.1 % 를 초과하지 않아야 한다.

4.4 향료  자율안전확인 부속서 44 학용품 자율안전확인 안전기준 제1부의 5.3을 적용한다.

4.5 급성독성(향기나는 제품에 한한다) 자율안전확인 부속서 44 학용품 자율안전확인 안전기준 제1부의 5.4를 적용한다.

5. 시험 방법

5.1 유해원소  KS G ISO 8123-3 완구의 안전성 - 3부 : 유해원소 용출의 시험방법을 적용한다.

5.2 프탈레이트 가소제   KS M 1991을 따른다.

5.3 향료 자율안전확인 부속서 44 학용품 자율안전확인 안전기준 제1부의 6.2를 따른다.

5.4 경구독성 시험 자율안전확인 부속서 44 학용품 자율안전확인 안전기준 제1부의 6.3을 따른다.

5.5 유전독성 시험 자율안전확인 부속서 44 학용품 자율안전확인 안전기준 제1부의 6.4를 따른다.

6. 검사방법

6.1 모델의 구분  지우개의 모델은 3.에 의한 종류별, 18개 색상별로 구분한다. 18개 색상이란 주요색(하양, 검정, 빨강, 갈색, 주황, 노랑, 초록, 파랑, 보라, 자주, 황토, 남, 풀, 군청, 심홍) 및 금속색(금색, 은색, 크롬)을 말한다. 다만, 향료를 사용한 제품은 첨가한 향별로도 모델을 구분한다.

6.2 시료 채취방법  필요할 경우 KS A 3151에 따른다.

6.3 시료크기 및 합부판정기준  시료크기 및 합부판정은 다음 표와 같다. 다만, 합부판정시 표시사항은 제외한다.

검사구분	시료의크기 (n)	합격판정갯수 (Ac)	불합격판정갯수 (Re)
자율안전확인	1	0	1

주) 시료의 크기(n) : 동 안전기준을 적용하여 시험하는 필요한 시료의 최소 수량 또는 질량

7. 표시사항

7.1 일반사항  제품 및 최소단위 포장마다 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않고 소비자가 식별할 수 있는 방법으로 다음 사항을  표시하여야 한다.

7.1.1 낱개의 표시

7.1.1.1 종류

7.1.1.2 제조회사명 또는 그 약호

7.1.2 포장의 표시

7.1.2.1 품명

7.1.2.2 모델명

7.1.2.3 종류

7.1.2.4 제조연월

7.1.2.5 제조자명

7.1.2.6 수입자명(수입품에 한함)

7.1.2.7 주소 및 전화번호

7.1.2.8 제조국명

7.2 경고  프탈레이트계 가소제 DNOP, DINP 또는 DIDP를 함유하는 지우개에는 다음의 경고 문구를 표시하여야 한다.

예) “경고! 입에 넣으면 프탈레이트계 가소제가 용출될 수 있으니 입에 넣지 말 것”

7.3 사용상 주의사항  최소단위 포장마다 쉽게 지워지지 않고 소비자가 식별할 수 있는 방법으로 주의사항을 표시하여야 한다. 다음의 주의사항을 표시하되, 해당사항이 없을 경우에는 표시를 생략하거나 다른 적절한 용어로 변경할 수 있으며, 필요시 추가사항을 표시할 수 있다.

7.3.1  용도 이외는 사용하지 마십시오.

7.3.2  입에 넣고 빨면 안 됩니다.

7.3.3  유아의 손에 닿지 않는 곳에 보관하여야 합니다.

7.3.4  화기가 있는 곳에 가까이 두지 마십시오.

7.3.5  직사광선과 고온을 피해야 합니다.

제5부 파스텔

(Pastels)

1. 적용범위  이 기준은 파스텔의 안전요건, 시험방법 및 표시사항 등에 대하여 규정한다. 파스텔이란 빛깔이 있는 가루 원료를 백묵 모양으로 굳힌 그림도구를 말한다. 초등학생 이하의 어린이가 사용할 용도가 아닌 것이 명백한 것은 적용대상에서 제외한다.

2. 관련규격  다음에 나타내는 규격 또는 기준은 이 기준에 인용됨으로써 이 기준의 규정 일부를 구성한다. 이러한 관련 규격 또는 기준은 그 최신판을 적용한다.

KS A 3151    랜덤샘플링방법

KS G ISO 8123-3 완구의 안전성 - 3부 : 유해원소 용출

3. 안전요건

3.1 유해원소  “4”에 따라 시험하였을 때 표 1에 적합하여야 한다.

표 1                        (단위 : mg/kg)

원소명	기준치	원소명	기준치
납(Pb) 안티몬(Sb) 비소(As) 바륨(Ba)	90 이하 60 이하 25 이하 1 000 이하	카드뮴(Cd) 크롬(Cr) 수은(Hg) 세레늄(Se)	75 이하 60 이하 60 이하 500 이하

3.2 향료(향료를 사용한 제품에 한한다) 자율안전확인 부속서 44 학용품 자율안전확인 안전기준 제1부의 5.3을 적용한다.

3.3 급성독성(향기나는 제품에 한한다) 자율안전확인 부속서 44 학용품 자율안전확인 안전기준 제1부의 5.4를 적용한다.

3.4 도안 및 문장  비교육적이거나 정서생활에 해로운 내용이 없어야 한다.

4. 시험 방법

4.1 유해원소  KS G ISO 8123-3 완구의 안전성 - 3부 : 유해원소 용출의 시험방법을 따른다.

4.2 향료 자율안전확인 부속서 44 학용품 자율안전확인 안전기준 제1부의 6.2를 따른다.

4.3 경구독성 시험 자율안전확인 부속서 44 학용품 자율안전확인 안전기준 제1부의 6.3을 따른다.

4.4 유전독성 시험 자율안전확인 부속서 44 학용품 자율안전확인 안전기준 제1부의 6.4를 따른다.

5. 검사방법

5.1 모델의 구분  파스텔의 모델은 주요색(하양, 검정, 빨강, 갈색, 주황, 노랑, 초록, 파랑, 보라, 자주, 황토, 남, 풀, 군청, 심홍) 및 금속색(금색, 은색, 크롬)의 18개 색상별로 구분한다.

5.2 시료 채취방법  필요할 경우 KS A 3151에 따른다.

5.3 시료크기 및 합부판정기준  시료크기 및 합부판정은 다음 표와 같다. 다만, 합부판정시 표시사항은 제외한다.

검사구분	시료의크기 (n)	합격판정갯수 (Ac)	불합격판정갯수 (Re)
자율안전확인	1	0	1

주) 시료의 크기(n) : 동 안전기준을 적용하여 시험하는 필요한 시료의 최소 수량 또는 질량

6. 표시사항

6.1 일반사항  제품 및 최소단위 포장마다 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않고 소비자가 쉽게 식별할 수 있는 방법으로 다음 사항을 표시하여야 한다.

6.1.1 낱개의 표시

6.1.1.1 색명(색명과 동일한 색을 표면에 표시하는 것으로 대체 가능)

6.1.1.2 제조회사명 또는 그 약호

6.1.2 포장의 표시

6.1.2.1 품명

6.1.2.2 모델명

6.1.2.3 색의 수

6.1.2.4 제조연월

6.1.2.5 제조자명

6.1.2.6 수입자명(수입품에 한함)

6.1.2.7 주소 및 전화번호

6.1.2.8 제조국명

6.2 사용상 주의사항  최소단위 포장마다 쉽게 지워지지 않고 소비자가 쉽게 식별할 수 있는 방법으로 주의사항을 표시하여야 한다. 다음의 주의사항을 표시하되, 해당사항이 없을 경우에는 표시를 생략하거나 다른 적절한 용어로 변경할 수 있으며, 필요시 추가사항을 표시할 수 있다.

6.2.1 경고 제품의 최소단위 포장에 “피부 분장용 사용금지” 경고문구를 표시하여야 한다

6.2.2 입에 넣고  빨면 안 됩니다.

6.2.3 어린이가 삼킬 수 있으니 주의를 기울여야 합니다(질식, 호흡곤란).

6.2.4 유아의 손에 닿지 않는 곳에 보관하여야 합니다.

6.2.5 사용 후 즉시 손을 씻어야 합니다.

6.2.6 화기가 있는 곳에 가까이 두지 마십시오.

6.2.7 햇빛에 두지 마십시오.

6.2.8 충격을 주지 마십시오.

제6부 수채그림물감

(Water Colour paints)

1. 적용범위  이 기준은 수채그림물감의 안전요건, 시험방법 및 표시사항 등에 대하여 규정한다. 수채그림물감이란 안료에 수용성 전색제(글리세린, 아라비아고무, 아교 등)를 혼합․반죽하여 그림 그리는 데 쓰는 물감을 말한다. 초등학생 이하의 어린이가 사용할 용도가 아닌 것이 명백한 것은 적용대상에서 제외한다.

2. 관련규격  다음에 나타내는 규격 또는 기준은 이 기준에 인용됨으로써 이 기준의 규정 일부를 구성한다. 이러한 관련 규격 또는 기준은 그 최신판을 적용한다.

KS A 3151  랜덤샘플링방법

KS G 2614  수채 그림물감

KS G ISO 8123-3 완구의 안전성 - 3부 : 유해원소 용출

3. 종류 적용되는 종류는 다음과 같다

구 분	세 부 내 용
투명 수채 그림물감	도화용지 등의 밑지를 살린, 투명감이 있는 그림을 그릴 수 있는 그림물감
불투명 수채 그림물감	투명 수채 그림물감에 비해 약간 불투명하고 피복성이 풍부하며, 적층성이 있는 수용성 그림 물감

4. 안전요건

4.1 유해원소  “5”에 따라 시험하였을 때 표 1에 적합하여야 한다.

표 1                       (단위 : mg/kg)

원소명	기준치	원소명	기준치
납(Pb) 안티몬(Sb) 비소(As) 바륨(Ba)	90 이하 60 이하 25 이하 1 000 이하	카드뮴(Cd) 크롬(Cr) 수은(Hg) 세레늄(Se)	75 이하 60 이하 60 이하 500 이하

4.2 도안 및 문장  비교육적이거나 정서생활에 해로운 내용이 없어야 한다.

4.3 용기 수채그림물감의 용기로 납을 사용해서는 안 된다.

5. 시험 방법  유해원소의 시험은 KS G ISO 8123-3 완구의 안전성 - 3부 : 유해원소 용출의 시험방법을 따른다.

6. 검사방법

6.1 모델의 구분  수채그림물감의 모델은 3.에 의한 종류별, 18개 색상별로 구분한다. 여기서, 18개 색상이라 함은 주요색(하양, 검정, 빨강, 갈색, 주황, 노랑, 초록, 파랑, 보라, 자주, 황토, 남, 풀, 군청, 심홍) 및 금속색(금색, 은색, 크롬)을 말한다.

6.2 시료 채취방법  필요할 경우 KS A 3151에 따른다.

6.3 시료크기 및 합부판정기준  시료크기 및 합부판정은 다음 표와 같다. 다만, 합부판정시 표시사항은 제외한다.

검사구분	시료의크기 (n)	합격판정갯수 (Ac)	불합격판정갯수 (Re)
자율안전확인	1	0	1

주) 시료의 크기(n): 동 안전기준을 적용하여 시험하는 필요한 시료의 최소 수량 또는 질량

7. 표시사항

7.1 일반사항  제품 및 최소단위포장마다 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않고 소비자가 식별할 수 있는 방법으로 다음 사항을  표시하여야 한다.

7.1.1 낱개의 표시

7.1.1.1 용량

7.1.1.2 색명

7.1.1.3 제조회사명 또는 그 약호

7.1.2 포장의 표시

7.1.2.1 품명

7.1.2.2 모델명

7.1.2.3 색의 수

7.1.2.4 제조연월

7.1.2.5 제조자명

7.1.2.6 수입자명(수입품에 한함)

7.1.2.7 주소 및 전화번호

7.1.2.8 제조국명

7.1.2.9 제품포장에 “학생용” 또는 “전문가용” 표시

7.2 사용상 주의사항  최소단위포장마다 쉽게 지워지지 않고 소비자가 식별할 수 있는 방법으로  주의사항을 표시하여야 한다. 다음의 주의사항을 표시하되, 해당사항이 없을 경우에는 표시를 생략하거나 다른 적절한 용어로 변경할 수 있으며, 필요시 추가사항을 표시할 수 있다.

7.2.1 경고 제품의 최소단위 포장에 “피부 분장용 사용금지” 경고문구를 표시하여야 한다.

7.2.2 입에 넣고 빨면 안 됩니다.

7.2.3 뚜껑(캡)부분을 어린이가 삼킬 수 있으니 주의를 기울여야 합니다(질식, 호흡곤란).

7.2.4 36 개월 미만 어린이 사용 시 반드시 어른의 감독 하에 사용하여야 하며, 사용 후에는 손이 닿지 않는 곳에 보관하여야 합니다.

7.2.5 사용 후에는 뚜껑(캡)을 반드시 씌워야 합니다.

7.2.6 사용 후 즉시 손을 씻어야 합니다.

7.2.7 화기가 있는 곳에 가까이 두지 마십시오.

7.2.8 햇빛에 두지 마십시오.

제7부 분필

(Chalks)

1. 적용범위  이 기준은 분필의 안전요건, 시험방법 및 표시사항 등에 대하여 규정한다. 분필이란 탄산칼슘이나 소석고 가루를 물에 개여 손가락만큼씩 하게 굳혀 만든 제품으로 칠판에 글씨를 쓰는 필기도구를 말한다. 이외 칠판에 글씨를 쓰는 필기도구는 제8부 마킹펜류를 적용한다.

2. 관련규격  다음에 나타내는 규격 또는 기준은 이 기준에 인용됨으로써 이 기준의 규정 일부를 구성한다. 이러한 인용 규격 또는 기준은 그 최신판을 적용한다.

KS A 3151  랜덤샘플링방법

KS G 2601  분필

KS G ISO 8123-3 완구의 안전성 - 3부 : 유해원소 용출

3. 종류 적용되는 종류는 다음과 같다.

구 분	세 부 내 용
소석고제	소석고에 적당한 양의 물을 가하고 저어 섞어 균일한 진흙 상태물로 하고 이것을 형틀에 흘려 넣고 경화한 후 이형하여 건조한 것
탄산칼슘제	탄산칼슘에 적당한 양의 점결제와 물을 가하여 반죽하고 압출기 등을 사용하여 봉 모양으로 성형하고 규정 길이로 절단하여 건조한 것

4. 안전요건

4.1 유해원소  “5.1”에 따라 시험하였을 때 표 1에 적합하여야 한다.

표 1                    (단위 : mg/kg)

원소명	기준치	원소명	기준치
납(Pb) 안티몬(Sb) 비소(As) 바륨(Ba)	90 이하 60 이하 25 이하 1 000 이하	카드뮴(Cd) 크롬(Cr) 수은(Hg) 세레늄(Se)	75 이하 60 이하 60 이하 500 이하

4.2 향료(향료를 사용한 제품에 한한다) 자율안전확인 부속서 44 학용품 자율안전확인 안전기준 제1부의 5.3을 적용한다.

4.3 급성독성(향기나는 제품에 한한다) 자율안전확인 부속서 44 학용품 자율안전확인 안전기준 제1부의 5.4를 적용한다.

5. 시험 방법

5.1 유해원소 KS G ISO 8123-3 완구의 안전성 - 3부 : 유해원소 용출의 시험방법을 적용한다.

5.2 경구독성 시험 자율안전확인 부속서 44 학용품 자율안전확인 안전기준 제1부의 6.3을 따른다.

5.3 유전독성 시험 자율안전확인 부속서 44 학용품 자율안전확인 안전기준 제1부의 6.4를 따른다.

6. 검사방법

6.1 모델의 구분  분필의 모델은 3.에 의한 종류별, 18개 색상별로 구분한다. 18개 색상이란 주요색(하양, 검정, 빨강, 갈색, 주황, 노랑, 초록, 파랑, 보라, 자주, 황토, 남, 풀, 군청, 심홍) 및 금속색(금색, 은색, 크롬)을 말한다.

6.2 시료 채취방법  필요할 경우 KS A 3151에 따른다.

6.3 시료크기 및 합부판정기준  시료크기 및 합부판정은 다음 표와 같다. 다만, 합부판정시 표시사항은 제외한다.

검사구분	시료의크기 (n)	합격판정갯수 (Ac)	불합격판정갯수 (Re)
자율안전확인	1	0	1

주) 시료의 크기(n) : 동 안전기준을 적용하여 시험하는 필요한 시료의 최소 수량 또는 질량

7. 표시사항

7.1 일반사항  제품 또는 최소단위 포장마다 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않고, 소비자가 식별할 수 있는 방법으로 다음 사항을 표시하여야 한다.

7.1.1 품명

7.1.2 모델명

7.1.3 종류

7.1.4 색이름

7.1.5 제조연월

7.1.6 제조자명

7.1.7 수입자명(수입품에 한함)

7.1.8 주소 및 전화번호

7.1.9 제조국명

7.2 사용상 주의사항  최소단위 포장마다 쉽게 지워지지 않고 소비자가 식별할 수 있는 방법으로 주의사항을 표시하여야 한다. 다음의 주의사항을 표시하되, 해당사항이 없을 경우에는 표시를 생략하거나 다른 적절한 용어로 변경할 수 있으며, 필요시 추가사항을 표시할 수 있다.

7.2.1 용도 이외는 사용하지 마십시오.

7.2.2 입에 넣고 빨면 안 됩니다.

7.2.3 어린이가 삼킬 수 있으니 주의를 기울여야 합니다.(질식, 호흡곤란)

7.2.4 유아의 손에 닿지 않는 곳에 보관하여야 합니다.

7.2.5 사용 후 즉시 손을 씻어야 합니다.

7.2.6 햇빛에 두지 마십시오.

제8부 마킹펜류

(Marking pens)

1. 적용범위  이 기준은 마킹펜류의 안전요건, 시험방법 및 표시사항 등에 대하여 규정한다. 마킹펜이란 플라스틱, 유리 또는 금속재질로 된 용기 안에 잉크를 주입시킨 흡수체를 넣고 여기에 섬유 또는 플라스틱 재질의 펜촉을 부착한 마킹펜류(또는 마카, 이하 마킹펜이라 한다)와 화이드보드 및 칠판 등에 글씨를 쓰는 분필형 제품에 적용된다.

2. 관련규격  다음에 나타내는 규격 또는 기준은 이 기준에 인용됨으로써 이 기준의 규정 일부를 구성한다. 이러한 관련 규격 또는 기준은 그 최신판을 적용한다.

KS A 3151  랜덤샘플링방법

KS G 2604  마킹펜

KS K 0611  섬유 제품의 포름알데히드 측정 방법 :증류수 추출법

학용품 자율안전확인 안전기준 - 제18부 14세까지의 어린이용 필기․마킹 용구의 캡-안전요건

KS G ISO 8123-3 완구의 안전성 - 3부 : 유해원소 용출

3. 종류  적용되는 종류는 다음과 같다.

구 분	세 부 내 용
유 성	흡수체에 유성 잉크를 포함시킨 것으로서 화이트보드, 칠판 등에 사용하는 것
수 성	흡수체에 수성 잉크를 포함시킨 것으로서 화이트보드, 칠판 등에 사용하는 것

4. 안전요건

4.1 유해원소 □5.1□에 따라 시험하였을 때 표 1에 적합하여야 한다.

표 1                         (단위 : mg/kg)

원소명	기준치	원소명	기준치
납(Pb) 안티몬(Sb) 비소(As) 바륨(Ba)	90 이하 60 이하 25 이하 1000 이하	카드뮴(Cd) 크롬(Cr) 수은(Hg) 세레늄(Se)	75 이하 60 이하 60 이하 500 이하

4.2 폼알데하이드 5.2에 따라 시험하였을 때 폼알데하이드가 20 mg/kg 이하이어야 한다.

4.3 마킹펜류의 뚜껑은 5.3에 따라 시험했을 때 적합하거나, 질식 위험에 대한 경고 표시를 하여야 한다.

4.4 잉크는 다음의 것을 사용해서는 안 된다.

4.4.1 유기 용제(1) 등 및 그 밖의 유기 용제(2)

주(1) 발암성 물질 또는 발암성 추정물질은 한국산업안전보건공단에서 제공하는 물질안전보

건자료(MSDS)에 의한 것이며, 그 종류는 니트로메탄, 니트로벤젠, 1,4-디옥산, 디클

로로메탄, 벤젠, 스티렌, 아세트알데히드, 아크릴로니트릴, 아크릴아미드, 에틸벤젠, 이텔

아크릴레이트, 에틸렌이민, 에피클로로히드린, 요오드화 메틸, 이염화에틸렌, 1,2,3-트리

클로로프로판, 톨루엔-2,4-디이소시아네이트, 톨루엔-2,6-디이소시아네이트, 트리클로로

에틸렌, 퍼클로로에틸렌, 펜타클로로페놀, 프로필렌 이민, 히드라진을 말한다.

주(2) 그 밖의 유기 용제란 클로로벤젠, 니트로벤젠, 포름아미드, N,N－디메틸포름아미

드 및 톨루엔을 말한다.

4.5 급성독성(향기나는 제품에 한한다) 자율안전확인 부속서 44 학용품 자율안전확인 안전기준 제1부의 5.4를 적용한다.

5. 시험방법

5.1 유해원소 KS G ISO 8123-3 완구의 안전성 - 3부 : 유해원소 용출의 시험방법을 적용한다.

5.2 폼알데하이드

a) KS K 0905에 규정하는 첨부 백포 3호(3)를 통상의 세탁기를 이용하여 수세 후 약 80 ℃의 다리미로 다린다. 다음에 포에 통상의 필기 상태에서 10 cm의 직선을 5개 필기한 후 상온ㆍ상습에서 1시간 방치한다.

주(3)  크기는 15×15 cm로 한다. 세탁한 경우는 30×30 cm에 시료를 봉하여 세탁하는 것으로 한다.

b) 폼알데하이드 KS K 0611에 따른다

5.3 마킹펜류의 뚜껑 학용품 자율안전확인 안전기준 제18부를 따른다.

5.4 경구독성 시험 자율안전확인 부속서 44 학용품 자율안전확인 안전기준 제1부의 6.3을 따른다.

5.5 유전독성 시험 자율안전확인 부속서 44 학용품 자율안전확인 안전기준 제1부의 6.4를 따른다.

6. 검사방법

6.1 모델의 구분   마킹펜류의 모델은 3.에 의한 종류별, 색상별로 구분한다.

6.2 시료 채취방법  필요할 경우 KS A 3151에 따른다.

6.3 시료크기 및 합부판정기준  시료크기 및 합부판정은 다음 표 와 같다. 다만, 합부판정시 표시사항은 제외한다.

검사구분	시료의크기 (n)	합격판정갯수 (Ac)	불합격판정갯수 (Re)
자율안전확인	1	0	1

주) 시료의 크기(n) : 동 안전기준을 적용하여 시험하는 필요한 시료의 최소 수량 또는 질량

7. 표시사항

7.1 일반사항  제품 또는 최소단위 포장마다 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않고 소비자가 식별할 수 있는 방법으로 다음 사항을 표시하여야 한다.

7.1.1 품명

7.1.2 모델명

7.1.3 색이름

7.1.4 제조연월

7.1.5 제조자명

7.1.6 수입자명(수입품에 한함)

7.1.7 주소 및 전화번호

7.1.8 제조국명

7.1.9 “유성” 또는 “수성” 이라는 글자

비고  색 이름 대신 뚜껑 또는 용기의 어느 곳인가에 색 이름의 색체를 칠해서 표시해도 좋다

“유성” 또는 “수성” 이라는 글자는 단독 또는 상품명에 포함하여 표시해도 좋다.

7.2 경고 제품에 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않고 소비자가 식별할 수 있는 방법으로 다음의 경고 문구를 표시하여야 한다 (4.2항의 마킹펜 뚜껑의 안전요건에 적합하지 않은 것에 한한다).

“경고! 질식 위험이 있으니 입에 넣지 말 것”

7.3 사용상 주의사항  최소단위 포장마다 쉽게 지워지지 않고 소비자가 식별할 수 있는 방법으로 주의사항을 표시하여야 한다. 다음의 주의사항을 표시하되, 해당사항이 없을 경우에는 표시를 생략하거나 다른 적절한 용어로 변경할 수 있으며, 필요시 추가사항을 표시할 수 있다.

7.3.1 경고 제품의 최소단위 포장에 “피부 분장용 사용금지” 경고문구를 표시하여야 한다.

7.3.2 입에 넣고 빨면 안 됩니다.

7.3.3 유아의 손에 닿지 않는 곳에 보관하여야 합니다.

7.3.4 잉크가 휘발되기 쉬우므로 장시간 사용할 때는 환기를 잘하고, 사용 후에는 반드시 뚜껑을 씌워야 합니다.

7.3.5 충격을 주지 마십시오.

7.3.6 화기가 있는 곳에 가까이 두지 마십시오.

7.3.7 햇빛에 두지 마십시오.

제9부 연필 깎이

(Pencil sharpeners)

1. 적용범위  이 기준은 연필깎이의 안전요건, 시험방법 및 표시사항 등에 대하여 규정한다. 연필깎이란 칼 대신 연필을 깎는 데 쓰는 기구를 말하며, 주로 구멍에 연필을 끼워 돌리면 원뿔꼴로 깎인다. 충전식 및 건전지를 사용하는 연필깎이를 적용대상에 포함한다. 다만, 초등학생 이하의 어린이가 사용할 용도가 아닌 것이 명백한 것은 적용대상에서 제외한다.

2. 관련규격  다음에 나타내는 규격 또는 기준은 이 기준에 인용됨으로써 이 기준의 규정 일부를 구성한다. 이러한 인용 규격 또는 기준은 그 최신판을 적용한다.

KS A 3151  랜덤샘플링방법

KS G 2620  연필깎이

KS G ISO 8123-3 완구의 안전성 - 3부 : 유해원소 용출

3. 종류  적용되는 종류는 다음과 같다.

3.1 진입 장치 있는 것

3.2 손으로 이동하는 것

4. 안전요건

4.1 겉모양  각 부의 끼워맞춤이 적당하고 확실하며 겉모양을 손상시키는 흠집, 구부러짐, 날카로운 부분 등의 결점이 없어야 한다.

4.2 유해원소  “5”에 따라 시험하였을 때 표 1에 적합하여야 한다.

단, 표면에 도장되어 있지 않은 제품이나 플라스틱제품은 제외한다.

표 1                       (단위 : mg/kg)

원소명	기준치	원소명	기준치
납(Pb) 안티몬(Sb) 비소(As) 바륨(Ba)	90 이하 60 이하 25 이하 1 000 이하	카드뮴(Cd) 크롬(Cr) 수은(Hg) 세레늄(Se)	75 이하 60 이하 60 이하 500 이하

4.3  프탈레이트계 가소제  몸체의 재질에 디에틸핵실프탈레이트(DEHP), 디부틸프탈레이트(DBP), 부틸벤질프탈레이트(BBP) 및 디-n-옥틸프탈레이트(DNOP)의 총 함유량이 0.1 %를 초과하지 않아야 한다.(1)

주(1) 종이, 나무, 폴리프로필렌, 금속, 폴리에틸렌 등 프탈레이트계 가소제 함유 가능성이 없는 재질을 사용한 제품은 프탈레이트가소제 시험을 제외한다.

4.4 도안 및 문장  비교육적이거나 정서생활에 해로운 내용이 없어야 한다.

5. 시험 방법

5.1 유해원소의 시험은 KS G ISO 8123-3 완구의 안전성 - 3부 : 유해원소 용출의 시험방법을 따른다.

5.2 프탈레이트 가소제  자율안전확인부속서 35(어린이용 장신구의 프탈레이트 가소제 시험방법)에 따른다.

6. 검사방법

6.1 모델의 구분  모델은 구동형식(수동식, 전동식) 및 3.에 의한 종류별로 구성한다.

6.2 시료 채취방법  필요할 경우 KS A 3151에 따른다.

6.3 시료크기 및 합부판정기준  시료크기 및 합부판정은 다음 표와 같다. 다만, 합부판정시 표시사항은 제외한다.

검사구분	시료의크기 (n)	합격판정갯수 (Ac)	불합격판정갯수 (Re)
자율안전확인	1	0	1

주) 시료의 크기(n) : 동 안전기준을 적용하여 시험하는 필요한 시료의 최소 수량 또는 질량

7. 표시사항

7.1 일반사항  제품 또는 최소단위 포장마다 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않고 소비자가 식별할 수 있는 방법으로 다음 사항을  표시하여야 한다.

7.1.1 품명

7.1.2 모델명

7.1.3 종류

7.1.4 제조연월

7.1.5 제조자명

7.1.6 수입자명(수입품에 한함)

7.1.7 주소 및 전화번호

7.1.8 제조국명

7.2 사용상 주의사항  최소단위 포장마다 쉽게 지워지지 않고 소비자가 식별할 수 있는 방법으로 주의사항을 표시하여야 한다. 다음의 주의사항을 표시하되, 해당사항이 없을 경우에는 표시를 생략하거나 다른 적절한 용어로 변경할 수 있으며, 필요시 추가사항을 표시할 수 있다.

7.2.1 용도 이외는 사용하지 마십시오.

7.2.2 다칠 수 있으니 연필가루 통을 빼내어 손을 안으로 넣지 마십시오.

7.2.3 다칠 수 있으니 연필 삽입구에 손가락을 넣지 마십시오.

7.2.4 손가락이 끼이고 다칠 수 있으니 크러치(연필을 잡아 주는 부분)를 누를 때 손가락을 넣지 마십시오.

7.2.5 날카로운 칼날을 만지지 마십시오.

7.2.6 나무 연필 이외는 깎지 마십시오.

7.2.7 연필을 깎고 난 연필가루를 마시거나 먹지 않도록 주의를 기울여야 합니다.

7.2.8 이물질 제거를 위하여 분해 조립 시에는 반드시 보호자가 하도록 하십시오.

7.2.9 연필가루는 통에 차기 전에 자주 비우도록 하십시오.

7.2.10 떨어뜨리지 마십시오.

7.2.11 모서리에 찔리거나 베이지 않도록 주의해야 합니다.

제10부 팔레트

(Palettes)

1. 적용범위  이 기준은 팔레트의 안전요건, 시험방법 및 표시사항 등에 대하여 규정한다. 팔레트란 그림물감을 짜내어 섞어 필요한 색을 만드는 그림도구를 말한다. 다만, 초등학생 이하의 어린이가 사용할 용도가 아닌 것이 명백한 것은 적용대상에서 제외한다.

2. 관련규격  다음에 나타내는 규격 또는 기준은 이 기준에 인용됨으로써 이 기준의 규정 일부를 구성한다. 이러한 관련 규격 또는 기준은 그 최신판을 적용한다.

KS A 3151  랜덤샘플링방법

KS G 2626  교육용 강판 팔레트

KS M 1991 합성수지중의 프탈레이트계 가소제 검출방법

KS G ISO 8123-3 완구의 안전성 - 3부 : 유해원소 용출

3. 종류  적용되는 종류는 다음과 같다.

3.1 강판제

3.3 플라스틱제

3.3 알루미늄제

4. 안전요건

4.1 겉모양  모서리는 둥글고, 절단면은 매끈하여야 하며 날카로움이 없어야 한다.

4.2 유해원소  “5.1”에 따라 시험하였을 때 표 1에 적합하여야 한다.

단, 표면에 도장되어 있지 않은 제품이나, 플라스틱제품은 제외한다.

표 1                       (단위 : mg/kg)

원소명	기준치	원소명	기준치
납(Pb) 안티몬(Sb) 비소(As) 바륨(Ba)	90 이하 60 이하 25 이하 1 000 이하	카드뮴(Cd) 크롬(Cr) 수은(Hg) 세레늄(Se)	75 이하 60 이하 60 이하 500 이하

4.3 도안 및 문장  비교육적이거나 정서생활에 해로운 내용이 없어야 한다.

4.4 프탈레이트계 가소제 (1)

디에틸핵실프탈레이트(DEHP), 디부틸프탈레이트(DBP), 부틸벤질프탈레이트(BBP) 및 디-n-옥틸프탈레이트(DNOP)의 함유 중량이 0.1 % 를 초과하지 않아야 한다.

주(1) 금속, 폴리프로필렌, 폴리에틸렌 등 프탈레이트계 가소제를 사용되지 않은 제품은 프탈레이트가소제 시험을 제외한다

5. 시험 방법

5.1 유해원소  KS G ISO 8123-3 완구의 안전성 - 3부 : 유해원소 용출의 시험방법을 적용한다.

5.2 프탈레이트 가소제  자율안전확인 부속서35(어린이용 장신구의 프탈레이트 가소제 시험방법)에 따른다

6. 검사방법

6.1 모델의 구분  팔레트의 모델은 3.에 의한 종류별, 도장의 색상별로 구분한다.

6.2 시료 채취방법  필요할 경우 KS A 3151에 따른다.

6.3 시료크기 및 합부판정기준  시료크기 및 합부판정은 다음 표 와 같다. 다만, 합부판정시 표시사항은 제외한다.

검사구분	시료의크기 (n)	합격판정갯수 (Ac)	불합격판정갯수 (Re)
자율안전확인	1	0	1

주) 시료의 크기(n) : 동 안전기준을 적용하여 시험하는 필요한 시료의 최소 수량 또는 질량

7. 표시사항

7.1 일반사항  제품 또는 최소단위 포장마다 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않고 소비자가 식별할 수 있는 방법으로 다음 사항을 표시하여야 한다.

7.1.1 품명

7.1.2 모델명

7.1.3 종류

7.1.4 제조연월

7.1.5 제조자명

7.1.6 수입자명(수입품에 한함)

7.1.7 주소 및 전화번호

7.1.8 제조국명

7.2 사용상 주의사항  최소단위 포장마다 쉽게 지워지지 않고 소비자가 식별할 수 있는 방법으로 주의사항을 표시하여야 한다. 다음의 주의사항을 표시하되, 해당사항이 없을 경우에는 표시를 생략하거나 다른 적절한 용어로 변경할 수 있으며, 필요시 추가사항을 표시할 수 있다.

7.2.1 용도 이외는 사용하지 마십시오.

7.2.2 입에 넣고 빨면 안 됩니다.

7.2.3 모서리에 찔리거나 베이지 않도록 주의해야 합니다.

7.2.4 충격을 주지 마십시오.

7.2.5 화기가 있는 곳에 가까이 두지 마십시오.

7.2.6 직사광선과 고온을 피해야 합니다.

7.2.7 제품의 특성에 따라서 아크릴 물감이나 휘발성 있는 물질(벤젠, 신나, 아세톤)을 사용하지 마십시오.

제11부 필통

(Pencil boxes)

1. 적용범위  이 기준은 필통의 안전요건, 시험방법 및 표시사항 등에 대하여 규정한다. 필통이란. 연필, 펜, 지우개 등을 넣어 가지고 다니는 주로 작은 상자 모양의 학용품을 말한다. 다만, 초등학생 이하의 어린이가 사용할 용도가 아닌 것이 명백한 것은 적용대상에서 제외한다.

2. 관련규격  다음에 나타내는 규격 또는 기준은 이 기준에 인용됨으로써 이 기준의 규정 일부를 구성한다. 이러한 관련 규격 또는 기준은 그 최신판을 적용한다.

KS A 3151  랜덤샘플링방법

KS G 2630  필통

KS M 1991 합성수지중의 프탈레이트계 가소제 검출방법

KS G ISO 8123-3 완구의 안전성 - 3부 : 유해원소 용출

3. 종류  필통의 종류는 사용 재질에 따라 금속재, 플라스틱재, 섬유재, 종이재, 가죽재 등으로 구분한다.

4. 안전요건

4.1 겉모양  모서리는 둥글고, 절단면은 매끈하여야 하며 날카로움이 없어야 한다.

4.2 유해원소  “5.1”에 따라 시험하였을 때 표 1에 적합하여야 한다.

단, 표면에 도장되어 있지 않은 제품이나, 플라스틱제품은 제외한다.

표 1                      (단위 : mg/kg)

원소명	기준치	원소명	기준치
납(Pb) 안티몬(Sb) 비소(As) 바륨(Ba)	90 이하 60 이하 25 이하 1 000 이하	카드뮴(Cd) 크롬(Cr) 수은(Hg) 세레늄(Se)	75 이하 60 이하 60 이하 500 이하

4.3 도안 및 문장  비교육적이거나 정서생활에 해로운 내용이 없어야 한다.

4.4 프탈레이트계 가소제 (1)

디에틸핵실프탈레이트(DEHP), 디부틸프탈레이트(DBP), 부틸벤질프탈레이트(BBP) 및 디-n-옥틸프탈레이트(DNOP)의 함유 중량이 0.1 % 를 초과하지 않아야 한다.

주(1) 금속, 폴리프로필렌, 폴리에틸렌 등 프탈레이트계 가소제를 사용하지 않은 재질의 제품은 프탈레이트가소제 시험은 제외한다.

4.5 급성독성(향기나는 제품에 한한다) 자율안전확인 부속서 44 학용품 자율안전확인 안전기준 제1부의 5.4을 적용한다.

5. 시험 방법

5.1 유해원소 KS G ISO 8123-3 완구의 안전성 - 3부 : 유해원소 용출의 시험방법을 적용한다.

5.2 프탈레이트 가소제 자율안전확인 부속서35(어린이용 장신구의 프탈레이트 가소제 시험방법)에 따른다.

5.3 경구독성 시험 자율안전확인 부속서 44 학용품 자율안전확인 안전기준 제1부의 6.3을 따른다.

5.4 유전독성 시험 자율안전확인 부속서 44 학용품 자율안전확인 안전기준 제1부의 6.4를 따른다.

6. 검사방법

6.1 모델의 구분  필통의 모델은 3.에 의한 종류별로 구분한다.

6.2 시료 채취방법  필요할 경우 KS A 3151에 따른다.

6.3 시료크기 및 합부판정기준  시료크기 및 합부판정은 다음 표 와 같다. 다만, 합부판정시 표시사항은 제외한다.

검사구분	시료의크기 (n)	합격판정갯수 (Ac)	불합격판정갯수 (Re)
자율안전확인	1	0	1

주) 시료의 크기(n) : 동 안전기준을 적용하여 시험하는 필요한 시료의 최소 수량 또는 질량

7. 표시사항

7.1 일반사항  제품 또는 최소단위 포장마다 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않고 소비자가 식별할 수 있는 방법으로 다음 사항을  표시하여야 한다.

7.1.1 품명

7.1.2 모델명

7.1.3 종류

7.1.4 제조연월

7.1.5 제조자명

7.1.6 수입자명 (수입품에 한함)

7.1.7 주소 및 전화번호

7.1.8 제조국명

7.3 사용상 주의사항  최소단위 포장마다 쉽게 지워지지 않고 소비자가 식별할 수 있는 방법으로 주의사항을 표시하여야 한다. 다음의 주의사항을 표시하되, 해당사항이 없을 경우에는 표시를 생략하거나 다른 적절한 용어로 변경할 수 있으며, 필요시 추가사항을 표시할 수 있다.

7.3.1 용도 이외는 사용하지 마십시오.

7.3.2 입에 넣고 빨면 안됩니다.

7.3.3 화기가 있는 곳에 가까이 두지 마십시오.

7.3.4 직사광선과 고온을 피해야 합니다.

7.3.5 모서리에 찔리거나 베이지 않도록 주의해야 합니다.

제12부 책받침

(Back plates for writing)

1. 적용범위  이 기준은 책받침의 안전요건 및 표시사항 등에 대하여 규정한다. 책받침이란 글씨를 쓸 때 종이 밑에 받치는 단단하고 판판한 형태의 학용품을 말한다. 다만, 초등학생 이하의 어린이가 사용할 용도가 아닌 것이 명백한 것은 적용대상에서 제외한다.

2. 관련규격  다음에 나타내는 규격 또는 기준은 이 기준에 인용됨으로써 이 기준의 규정 일부를 구성한다. 이러한 관련 규격 또는 기준은 그 최신판을 적용한다.

KS A 3151    랜덤샘플링방법

KS M 1991 합성수지중의 프탈레이트계 가소제 검출방법

KS G ISO 8123-3 완구의 안전성 - 3부 : 유해원소 용출

3. 안전요건

3.1 모서리는 둥글고, 절단면은 매끈하여야 하며 날카로움이 없어야 한다.

3.2 도안 및 문장에 사용된 염료 또는 안료 사용 시 종이에 쉽게 묻어서는 안 된다.

3.3 도안 및 문장  비교육적이거나 정서생활에 해로운 내용이 없어야 한다.

3.4 유해원소 □4.1□에 따라 시험하였을 때 표 1에 적합하여야 한다.

표 1                         (단위 : mg/kg)

원소명	기준치	원소명	기준치
납(Pb) 안티몬(Sb) 비소(As) 바륨(Ba)	90 이하 60 이하 25 이하 1000 이하	카드뮴(Cd) 크롬(Cr) 수은(Hg) 세레늄(Se)	75 이하 60 이하 60 이하 500 이하

3.5 프탈레이트계 가소제(1)

디에틸핵실프탈레이트(DEHP), 디부틸프탈레이트(DBP), 부틸벤질프탈레이트(BBP) 및 디-n-옥틸프탈레이트(DNOP)의 총 함유량이 0.1 %를 초과하지 않아야 한다.

주(1) 금속, 폴리프로필렌, 폴리에틸렌 등 프탈레이트계 가소제를 사용되지 않은 제품은 프탈레이트가소제 시험은 제외한다

3.6 급성독성(향기나는 제품에 한한다) 자율안전확인 부속서 44 학용품 자율안전확인 안전기준 제1부의 5.4를 적용한다.

4. 시험 방법

4.1 유해원소 KS G ISO 8123-3 완구의 안전성 - 3부 : 유해원소 용출의 시험방법을 적용한다.

4.2 프탈레이트 가소제 자율안전확인 부속서 35(어린이용 장신구의 프탈레이트 가소제 시험방법)에 따른다.

4.4 경구독성 시험 자율안전확인 부속서 44 학용품 자율안전확인 안전기준 제1부의 6.3을 따른다.

4.5 유전독성 시험 자율안전확인 부속서 44 학용품 자율안전확인 안전기준 제1부의 6.4를 따른다.

5. 검사방법

5.1 모델의 구분  책받침의 모델은 재질별로 구분한다.

5.2 시료 채취방법  필요할 경우 KS A 3151(랜덤 샘플링 방법)에 따른다.

5.3 시료크기 및 합부판정기준  시료크기 및 합부판정은 다음 표 와 같다. 다만, 합부판정시 표시사항은 제외한다.

검사구분	시료의크기 (n)	합격판정갯수 (Ac)	불합격판정갯수 (Re)
자율안전확인	1	0	1

주) 시료의 크기(n) : 동 안전기준을 적용하여 시험하는 필요한 시료의 최소 수량 또는 질량

6. 표시사항

6.1 일반사항  제품 또는 최소단위 포장마다 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않고 소비자가 식별할 수 있는 방법으로 다음 사항을 표시하여야 한다.

6.1.1 품명

6.1.2 모델명

6.1.3 제조연월

6.1.4 제조자명

6.1.5 수입자명 (수입품에 한함)

6.1.6 주소 및 전화번호

6.1.7 제조국명

6.2 사용상 주의사항  최소단위 포장마다 쉽게 지워지지 않고 소비자가 식별할 수 있는 방법으로 주의사항을 표시하여야 한다. 다음의 주의사항을 표시하되, 해당사항이 없을 경우에는 표시를 생략하거나 다른 적절한 용어로 변경할 수 있으며, 필요시 추가사항을 표시할 수 있다.

6.2.1 용도 이외는 사용하지 마십시오.

6.2.2 입에 넣고 빨면 안 됩니다.

6.2.3 화기가 있는 곳에 가까이 두지 마십시오.

6.2.4 직사광선과 고온을 피해야 합니다.

6.2.5 모서리에 찔리거나 베이지 않도록 주의해야 합니다.

제13부 색종이

(Coloured papers)

1. 적용범위  이 기준은 색종이의 안전요건, 표시사항 등에 대하여 규정한다. 색종이란 주로 초등학생이하의 어린이가 종이접기 놀이 등에 사용하는 색을 물들인 종이를 말한다.

2. 관련규격  다음에 나타내는 규격 또는 기준은 이 기준에 인용됨으로써 이 기준의 규정 일부를 구성한다. 이러한 관련 규격 또는 기준은 그 최신판을 적용한다.

KS A 3151  랜덤샘플링방법

KS G 2510  색종이

KS G ISO 8123-3 완구의 안전성 - 3부 : 유해원소 용출

3. 안전요건

3.1 유해원소 □4.1□에 따라 시험하였을 때 표 1에 적합하여야 한다.

표 1                             (단위 : mg/kg)

원소명	기준치	원소명	기준치
납(Pb) 안티몬(Sb) 비소(As) 바륨(Ba)	90 이하 60 이하 25 이하 1000 이하	카드뮴(Cd) 크롬(Cr) 수은(Hg) 세레늄(Se)	75 이하 60 이하 60 이하 500 이하

3.2 급성독성(향기나는 제품에 한한다) 자율안전확인 부속서 44 학용품 자율안전확인 안전기준 제1부의 5.4를 적용한다.

4. 시험 방법

4.1 유해원소 KS G ISO 8123-3 완구의 안전성 - 3부 : 유해원소 용출의 시험방법을 적용한다.

4.2 경구독성 시험 자율안전확인 부속서 44 학용품 자율안전확인 안전기준 제1부의 6.3을 따른다.

4.3 유전독성 시험 자율안전확인 부속서 44 학용품 자율안전확인 안전기준 제1부의 6.4를 따른다.

5. 검사방법

5.1 모델의 구분  색종이의 모델은 18개 색상별로 구분한다. 여기서, 18개 색상이란 주요색(하양, 검정, 빨강, 갈색, 주황, 노랑, 초록, 파랑, 보라, 자주, 황토, 남, 풀, 군청, 심홍) 및 금속색(금색, 은색, 크롬)을 말한다.

5.2 시료 채취방법 필요할 경우 KS A 3151에 따른다.

5.3 시료크기 및 합부판정기준  시료크기 및 합부판정은 다음 표와 같다. 다만, 합부판정시 표시사항은 제외한다.

검사구분	시료의크기 (n)	합격판정갯수 (Ac)	불합격판정갯수 (Re)
자율안전확인	1	0	1

주) 시료의 크기(n) : 동 안전기준을 적용하여 시험하는 필요한 시료의 최소 수량 또는 질량

6. 표시사항

6.1 일반사항  제품 또는 최소단위 포장마다 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않고 소비자가 식별할 수 있는 방법으로 다음 사항을  표시하여야 한다.

6.1.1 품명

6.1.2 모델명

6.1.3 매수

6.1.4 치수(가로 X 세로)

6.1.5 원지 평량

6.1.6 제조연월

6.1.7 제조자명

6.1.8 수입자명(수입품에 한함)

6.1.9 주소 및 전화번호

6.1.10 제조국명

6.2 사용상 주의사항  최소단위 포장마다 쉽게 지워지지 않고 소비자가 식별할 수 있는 방법으로 주의사항을 표시하여야 한다. 다음의 주의사항을 표시하되, 해당사항이 없을 경우에는 표시를 생략하거나 다른 적절한 용어로 변경할 수 있으며, 필요시 추가사항을 표시할 수 있다.

6.2.1 용도 이외는 사용하지 마십시오.

6.2.2 입에 넣고 빨면 안 됩니다.

6.2.3 종이가 얇으므로 베이지 않도록 주의해야 합니다.

6.2.4 화기가 있는 곳에 가까이 두지 마십시오.

6.2.5 직사 광선, 고온, 습기가 많은 곳을 피해야 합니다.

제14부 공책

(Notebooks and exercisebooks)

1. 적용범위  이 기준은 공책의 안전요건, 표시사항 등에 대하여 규정한다. 공책이란 초등학생이 학교 수업 중에 필기할 수 있는 책으로 가로 약 185 mm, 세로 약 255 mm 크기의 신학기용에 한한다.

2. 관련규격  다음에 나타내는 규격 또는 기준은 이 기준에 인용됨으로써 이 기준의 규정 일부를 구성한다. 이러한 관련 규격 또는 기준은 그 최신판을 적용한다.

KS A 3151    랜덤샘플링방법

KS M 1991 합성수지중의 프탈레이트계 가소제 검출방법

KS G ISO 8123-3 완구의 안전성 - 3부 : 유해원소 용출

3. 안전요건

3.1 표지 및 내지  공책의 내지는 펄프 또는 재생지로 만든 용지를 사용하여야 하며, 표지는 합성수지를 접합 또는 도포하지 않아야 한다. 다만, 자외선 경화방식으로 물질을 도포하여 표지를 찢더라도 도포된 물질이 분리되지 않는 경우는 제외한다.

3.2 링  제본인 경우에 링은 인체나 물체에 손상을 주지 않는 재질, 구조이어야 한다.

3.3 도안 및 문장  비교육적이거나 정서생활에 해로운 내용이 없어야 한다.

3.4 유해원소(장식물이 부착되어 있거나 코팅된 제품에 한한다)□4.1□에 따라 시험하였을 때 표 1에 적합하여야 한다.

표 1                        (단위 : mg/kg)

원소명	기준치	원소명	기준치
납(Pb)	90 이하	카드뮴(Cd)	75 이하

3.5 프탈레이트계 가소제(장식물이 부착되어 있거나 고분자재질로 코팅된 부분이 있는 제품에 한한다(1))  디에틸핵실프탈레이트(DEHP), 디부틸프탈레이트(DBP), 부틸벤질프탈레이트(BBP) 및 디-n-옥틸프탈레이트(DNOP)의 총 함유량이 0.1 %를 초과하지 않아야 한다. 다만, 디-n-옥틸프탈레이트(DNOP)는 36개월 미만의 어린이가 그 일부분을 입에 넣고 빨거나 핥을 용도로 제작된 것에 한한다.

주(1) 프탈레이트계 가소제를 사용되지 않은 제품(폴리에틸렌, 폴리프로필렌 등)은 프탈레이트가소제 시험을 제외한다.

3.6 급성독성(향기나는 제품에 한한다) 자율안전확인 부속서 44 학용품 자율안전확인 안전기준 제1부의 5.4을 적용한다.

4. 시험 방법

4.1 유해원소 KS G ISO 8123-3 완구의 안전성 - 3부 : 유해원소 용출의 시험방법을 적용한다.

4.2 프탈레이트 가소제  자율안전확인부속서 35(어린이용 장신구의 프탈레이트계 가소제 시험방법)에 따른다

4.3 경구독성 시험 자율안전확인 부속서 44 학용품 자율안전확인 안전기준 제1부의 6.3을 따른다.

4.4 유전독성 시험 자율안전확인 부속서 44 학용품 자율안전확인 안전기준 제1부의 6.4를 따른다.

5. 검사방법

5.1 모델의 구분  공책의 모델은 제조업체별로 구분한다.

5.2 시료 채취방법  필요할 경우 KS A 3151에 따르되 제품의 형태나 모양으로 보아 초등학생 이하의 어린이가 사용하는 것이 확실시 된다고 인정되는 경우에 채취한다.

5.3 시료크기 및 합부판정기준  시료크기 및 합부판정은 다음 표와 같다. 다만, 합부판정시 표시사항은 제외한다.

검사구분	시료의크기 (n)	합격판정갯수 (Ac)	불합격판정갯수 (Re)
자율안전확인	1	0	1

주) 시료의 크기(n) : 동 안전기준을 적용하여 시험하는 필요한 시료의 최소 수량 또는 질량

6. 표시사항

6.1 일반사항  제품 또는 최소단위포장마다 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않고 소비자가 식별할 수 있는 방법으로 다음 사항을  표시하여야 한다.

6.1.1 품명

6.1.2 모델명

6.1.3 속종이 매수

6.1.4 제조연월

6.1.5 제조자명

6.1.6 수입자명(수입품에 한함)

6.1.7 주소 및 전화번호

6.1.8 제조국명

비고  재생지로 만든 용지를 사용한 공책은 “재생지 사용” 표시

6.2 사용상 주의사항  최소단위 포장마다 쉽게 지워지지 않고 소비자가 식별할 수 있는 방법으로  주의사항을 표시하여야 한다. 다음의 주의사항을 표시하되, 해당사항이 없을 경우에는 표시를 생략하거나 다른 적절한 용어로 변경할 수 있으며, 필요시 추가사항을 표시할 수 있다.

6.2.1 용도 이외는 사용하지 마십시오.

6.2.2 입에 넣고  빨면 안됩니다.

6.2.3 종이에 베이지 않도록 주의해야 합니다.

6.2.4 화기가 있는 곳에 가까이 두지 마십시오.

6.2.5 직사광선, 고온, 습기가 많은 곳을 피해야 합니다.

6.3.6 링 제본인 경우에 링 끝부분에 찔리거나 긁히지 않도록 주의해야 합니다.

제15부 스케치북

(Sketchbooks)

1. 적용범위  이 기준은 스케치북의 안전요건, 표시사항 등에 대하여 규정한다. 스케치북이란 주로 그림을 그리는 데 사용하는 흰 종이로 묶은 책을 말한다. 다만, 초등학생 이하의 어린이가 사용할 용도가 아닌 것이 명백한 것은 적용대상에서 제외한다.

2. 관련규격  다음에 나타내는 규격 또는 기준은 이 기준에 인용됨으로써 이 기준의 규정 일부를 구성한다. 이러한 관련 규격 또는 기준은 그 최신판을 적용한다.

KS A 3151    랜덤샘플링방법

KS M 1991 합성수지중의 프탈레이트계 가소제 검출방법

KS G ISO 8123-3 완구의 안전성 - 3부 : 유해원소 용출

3. 안전요건

3.1 링 제본인 경우에 링 재질은 인체나 물체에 손상을 주지 않는 재질, 구조이어야 한다.

3.2 도안 및 문장  비교육적이거나 정서생활에 해로운 내용이 없어야 한다.

3.3 유해원소(장식물이 부착되어 있거나 고분자재질로 코팅된 부분이 있는 제품에 한한다) □4.1□에 따라 시험하였을 때 표 1에 적합하여야 한다.

표 1                        (단위 : mg/kg)

원소명	기준치	원소명	기준치
납(Pb)	90 이하	카드뮴(Cd)	75 이하

3.4 프탈레이트계 가소제(장식물이 부착되어 있거나 고분자재질로 코팅된 부분이 있는 제품에 한한다(1))  디에틸핵실프탈레이트(DEHP), 디부틸프탈레이트(DBP), 부틸벤질프탈레이트(BBP) 및 디-n-옥틸프탈레이트(DNOP)의 총 함유량이 0.1 % 를 초과하지 않아야 한다. 다만, 디-n-옥틸프탈레이트(DNOP)는 36개월 미만의 어린이가 그 일부분을 입에 넣고 빨거나 핥을 용도로 제작된 것에 한한다.

주(1) 프탈레이트계 가소제를 사용되지 않은 제품(종이, 에폭시, 폴리에틸렌, 폴리프로필렌 등)은 프탈레이트가소제 시험을 제외한다

3.5 급성독성(향기나는 제품에 한한다) 자율안전확인 부속서 44 학용품 자율안전확인 안전기준 제1부의 5.4을 적용한다.

4. 시험 방법

4.1 유해원소 KS G ISO 8123-3 완구의 안전성 - 3부 : 유해원소 용출의 시험방법을 적용한다.

4.2 프탈레이트 가소제 자율안전확인 부속서35(어린이용 장신구의 프탈레이트계 가소제 시험방법)에 따른다

4.3 경구독성 시험 자율안전확인 부속서 44 학용품 자율안전확인 안전기준 제1부의 6.3을 따른다.

4.4 유전독성 시험 자율안전확인 부속서 44 학용품 자율안전확인 안전기준 제1부의 6.4를 따른다.

5. 검사방법

5.1 모델의 구분  스케치북의 모델은 제조업체별로 구분한다.

5.2 시료 채취방법  필요할 경우 KS A 3151에 따르되 제품의 형태나 모양으로 보아 초등학생 이하의 어린이가 사용하는 것이 확실시 된다고 인정되는 경우에 채취한다.

5.3 시료크기 및 합부판정기준  시료크기 및 합부판정은 다음 표와 같다. 다만, 합부판정시 표시사항은 제외한다.

검사구분	시료의크기 (n)	합격판정갯수 (Ac)	불합격판정갯수 (Re)
자율안전확인	1	0	1

주) 시료의 크기(n) : 동 안전기준을 적용하여 시험하는 필요한 시료의 최소 수량 또는 질량

6. 표시사항

6.1 일반사항  제품 또는 최소단위 포장마다 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않고 소비자가 식별할 수 있는 방법으로 다음 사항을  표시하여야 한다.

6.1.1 품명

6.1.2 모델명

6.1.3 속종이 매수

6.1.4 제조연월

6.1.5 제조자명

6.1.6 수입자명(수입품에 한함)

6.1.7 주소 및 전화번호

6.1.8 제조국명

6.1.9 용도

비고  용도는 사용할 수 있는 재질에 따라 크레용 및 파스용, 수채그림물감용 등으로 표시

6.3 사용상 주의사항  최소단위 포장마다 쉽게 지워지지 않고 소비자가 식별할 수 있는 방법으로 주의사항을 표시하여야 한다. 다음의 주의사항을 표시하되, 해당사항이 없을 경우에는 표시를 생략하거나 다른 적절한 용어로 변경할 수 있으며, 필요시 추가사항을 표시할 수 있다.

6.3.1 용도 이외는 사용하지 마십시오.

6.3.2 입에 넣고 빨면 안됩니다.

6.3.3 종이에 베이지 않도록 주의해야 합니다.

6.3.4 화기가 있는 곳에 가까이 두지 마십시오.

6.3.5 직사광선, 고온, 습기가 많은 곳을 피해야 합니다.

6.3.6 링 제본인 경우에 링 끝부분에 찔리거나 긁히지 않도록 주의해야 합니다.

제16부 찰흙

(Clays)

1. 적용범위  이 기준은 찰흙의 안전요건, 시험방법 및 표시사항 등에 대하여 규정한다. 찰흙이란 초등학생 이하의 어린이가 놀이 또는 공작을 할 때에 사용하는 차진 흙(점토 등)이나 고무재질로 만든 것을 말한다.

2. 관련규격  다음에 나타내는 규격 또는 기준은 이 기준에 인용됨으로써 이 기준의 규정 일부를 구성한다. 이러한 관련 규격 또는 기준은 그 최신판을 적용한다.

KS A 3151    랜덤샘플링방법

KS M 1991 합성수지중의 프탈레이트계 가소제 검출방법

KS G ISO 8123-3 완구의 안전성 - 3부 : 유해원소 용출

3. 종류 찰흙의 종류는 재질별로 천연점토, 합성수지재, 고무제, 녹말 등으로 구분한다.

4. 안전요건

4.1 유해원소 “5.1”에 따라 시험하였을 때 표 1에 적합하여야 한다.

표 1                       (단위 : mg/kg)

원소명	기준치	원소명	기준치
납(Pb) 안티몬(Sb) 비소(As) 바륨(Ba)	90 이하 60 이하 25 이하 250 이하	카드뮴(Cd) 크롬(Cr) 수은(Hg) 세레늄(Se)	50 이하 25 이하 25 이하 500 이하

4.2 프탈레이트계 가소제1)

디에틸핵실프탈레이트(DEHP), 디부틸프탈레이트(DBP), 부틸벤질프탈레이트(BBP) 및 디-n-옥틸프탈레이트(DNOP)의 총 함유량이 0.1 %를 초과하지 않아야 한다.

주 1 고분자 수지 등을 사용한 제품에 한하여 프탈레이트가소제 시험을 한다.

4.3 향료(향료를 사용한 제품에 한한다)  자율안전확인 부속서 44 학용품 자율안전확인 안전기준 제1부의 5.3을 적용한다.

4.4 급성독성(향기나는 제품에 한한다) 자율안전확인 부속서 44 학용품 자율안전확인 안전기준 제1부의 5.4를 용한다.

5. 시험 방법

5.1 유해원소 KS G ISO 8123-3 완구의 안전성 - 3부 : 유해원소 용출의 시험방법을 적용한다.

5.2 프탈레이트 가소제 자율안전확인 부속서 35(어린이용 장신구의 프탈레이트계 가소제 시험방법)에 따른다.

5.3 향료 자율안전확인 부속서 44  자율안전확인 안전기준 제1부의 6.2를 따른다.

5.4 급성독성  자율안전확인 부속서 44 자율안전확인 안전기준 제1부의 6.3 및 6.4을 적용한다.

6. 검사방법

6.1 모델의 구분  찰흙의 모델은 재질별, 색상별로 구분한다. 다만, 향료를 사용한 경우 첨가한 향별로도 모델을 구분한다.

6.2 시료채취방법  필요할 경우 KS A3151에 따른다.

6.3 시료의 크기 및 합부판정조건  시료크기 및 합부판정은 다음 표와 같다. 다만, 합부판정시 표시사항은 제외한다.

검 사 구 분	시료의 크기(n)	합격판정갯수(Ac)	불합격판정갯수(Re)
자율안전확인	1	0	1

주) 시료의 크기(n)  동 안전기준을 적용하여 시험하는 필요한 시료의 최소 수량 또는 질량

7. 표시   제품 또는 포장의 눈에 띄기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 다음사항을 표시하여야 한다.

7.1 품명

7.2 모델명

7.3 재질

7.4 사용연령

7.5 제조연

7.6 제조자

7.7 수입자(수입품에 한함)

7.8 주소 및 전화번호

7.9 제조국명

7.10 사용상 주의사항

7.11 경고  프탈레이트계 가소제 DNOP, DINP 또는 DIDP를 함유하는 찰흙에는 다음의 경고 문구를 표시하여야 한다.

예) “경고! 유해물질(프탈레이트계 가소제)을 먹을 수 있으니 입에 넣지 말 것”

제17부 문구용 풀

(Glues)

1. 적용범위  이 기준은 문구용 풀의 안전요건, 시험방법 및 표시사항 등에 대하여 규정한다. 문구용 풀이란 종이를 붙이는 데 사용하는 접착제를 말한다. 다만, 초등학생 이하의 어린이가 사용할 용도가 아닌 것이 명백한 것은 적용대상에서 제외한다.

2. 관련규격  다음에 나타내는 규격은 이 기준에 인용됨으로서 이 기준의 규정 일부를 구성한다. 이러한 인용규격은 그 최신판을 적용한다.

KS A 3151  랜덤샘플링방법

KS G 2105  사무용 풀

KS M 1993  접착제중의 휘발성 유기화합물 측정방법

KS M 7100  필기용기

KS M 5000  도료 및 관련 원료 시험방법

KS M 3705  접착제의 일반시험방법

ISO 194 : 1981  plastics-List of equivalent terms -Trilingual edition

KS G ISO 8123-3 완구의 안전성 - 3부 : 유해원소 용출

3. 종류 풀의 종류는 형상에 따라 다음과 같이 분류한다.

3.1 녹말풀 녹말을 주성분으로 한 페이스트 상태의 것

3.2 액상풀 아라비아고무, 폴리비닐 알코올 등의 수용성 고분자 화합물을 주성분으로 한 액상인 것

3.3 고형풀 폴리비닐필로리든, 폴리비닐알코올 등의 수용성 고분자 화합물을 주성분으로 한 고형상태의 것

4. 안전요건

4.1 일반사항

4.1.1 성상이 균질하며 이물의 혼입이 없고 사용에 적합한 점도 또는 경도를 가지며 보존 중에 부패, 곰팡이의 발생 등 사용상 지장이 있는 이상이 생겨서는 안 된다.

4.1.2 용기는 오염, 흠, 그 밖의 사용상 해로움이 없어야 하며 풀병 마개 및 풀 바르개 부분은 용기와 잘 밀착되어 외부로부터 공기가 들어오지 않아야 한다.

4.1.3 액상풀의 용기는 다음사항을 만족해야 한다.

4.1.3.1 액상풀의 용기는 폴리에칠렌 재질이어야 한다.

4.1.3.2 풀 바르개 재질은 스폰지 또는 동등 이상의 것으로 하며, 겉면에는 합성수지 그물망을 덧대어 풀바르개 쉽게 헤어지지 않는 구조이어야 한다.

4.1.3.3 풀바르개 마개는 용기에서 쉽게 풀리지 않는 구조이어야 한다.

4.1.3.4 풀바르개 마개에 풀이 묻어 있는 경우, 뚜껑과 풀바르개가 붙는 것을 방지하기 위해 풀바르개 마개와 용기 뚜껑과의 사이는 2mm 이상의 간격이 있는 구조이어야 한다.

4.1.4 고형풀은 다음 사항을 만족하여야 한다.

4.1.4.1 고형풀은 고형상태로 유지하여 보존 중에 내용물의 수축 등 사용상 지장이 없어야 한다.

4.1.4.2 고형풀의 용기는 스크루를 돌려서 풀이 올라오게 하거나 내려갈 수 있도록 조절되어야 한다.

4.2 유해물질 안전요건

4.2.1 유해원소 유해원소관리법에 규정하는 금지 화학물질 및 취급제한 유독물을 원료로 하여 사용되어서는 안 된다.

4.2.2 폼알데하이드 폼알데하이드는  0.1%이하 함유되어야 한다

4.2.3 향료(향료를 사용한 제품에 한한다) 자율안전확인 부속서 44 학용품 자율안전확인 안전기준 제1부의 5.3에 적합하여야 한다.

4.2.4 급성독성(향기나는 제품에 한한다) 자율안전확인 부속서 44 학용품 자율안전확인 안전기준 제1부의 5.4에 적합하여야 한다.

4.3 성능 다음 사항을 만족하여야 한다.

표1. 풀의 성능

항 목	성 능
	액 상 풀	고 형 풀
용기의 기밀성	1.0 이하
점도	Y와 Z3 사이의 점도일 것.
pH	4.0 ~ 8.0	-

4.4 용량

용량은 제시된 용량에 대하여 액상풀은 표 2, 고형풀은 +10 %, -3 %로 한다. 또한 고형풀의 용량은 홀더 내의 부분도 포함한 것을 말한다.

표 2. 용량의 허용차

표시 용량(g 또는 ml)	허용차 (%)
100 이하	±7
100 초과 300 이하	±6
300 초과 500 이하	±5
500 초과 1000 이하	±4
1000 초과 2000 이하	±3

* 용량은 제조 후 30일 이내의 풀의 무게 또는 체적을 말한다.

5. 시험방법

5.1 시험조건 시험조건은 온도 (20±5)℃, 상대습도 (65±20) %로 한다.

5.2 폼알데하이드  KS M 1993에 따른다.1)

주 1 시아노아크릴레이트계 접착제의 경우 시료 전처리과정에서 용매제로 물을 사용하게 되면 부가적으로 폼알데하이드가 생성할 우려가 있으므로 물 대신 아세토나이트릴 등 적절한 유기용제를 사용하여 시료를 전처리한 후 시험하여야 한다.

5.3 경구독성 시험  자율안전확인 부속서 44 제1부의 6.3을 따른다.

5.4 유전독성 시험  자율안전확인 부속서 44 제1부의 6.4를 따른다.

5.5 용기의 기밀성시험 KS G 2105에 따른다.

5.6 점도 KS G 2105에 따른다.

5.7 pH  KS M 3705에 따른다.

6. 검사방법

6.1 모델의 구분  문구용 풀의 모델은 3.에 의한 종류별로 구분한다.

6.2 시료채취 방법  필요할 경우 시료는 KS A 3151에 따라 채취한다.

6.3 시료크기 및 합부판정기준 시료크기 및 합부판정은 다음 표 와 같다. 다만, 합부판정시 표시사항은 제외한다.

검 사 구 분	시료의 크기(n)	합격판정갯수(Ac)	불합격판정갯수(Re)
자율안전확인	1	0	1

주) 시료의 크기(n) : 동 안전기준을 적용하여 시험하는 필요한 시료의 최소 수량 또는 질량

7. 표시사항 제품 또는 단위포장에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 보기 쉬운 곳에 다음사항을  표시하여야 한다. 다만 사용상 주의사항은 제품 또는 포장 이외의 사용설명서 등에 별도 표시 할 수 있다.

7.1 품명

7.2 모델명

7.3 주 성분

7.4 용량(무게 또는 부피)

7.5 제조자명

7.6 제조국명

7.7 수입자명

7.8 제조연월

7.9 주소 및 전화번호

7.10 사용상 주의사항

* 주성분의 표시는 KS M 3000 또는 ISO 194에 규정하는 약호 표시를 해도 무방하다.

제18부 14세까지의 어린이용 필기·마킹 용구의 캡-안전 요건

(Caps for writing and marking instruments intended for use by children up to 14 years of age- Safety requirements)

1. 적용 범위  이 기준은 14 세까지의 어린이의 사용을 위해서 설계된, 또는 명백하게 의도된 필기 및 마킹 용구에 이용하는 캡(1)의 안전 요건에 대하여 규정한다. 캡의 성능을 확인하는 시험의 순서는 부록에 따른다.

이 기준은 어린이를 위해서 설계되지 않은 또는 어린이의 사용이 의도되고 있지 않은 필기 및 마킹 용구, 보기를 들면 귀금속 펜, 전문가용 제도펜 등의 캡 및 교체심의 수송용 캡에는 적용하지 않는다.

주(1)  3.에 적합하지 않은 캡은 펜 캡에 의한 질식 위험에 관한 경고를 용구 또는 포장에 표시해야 한다.

2. 정  의  이 기준에서 사용되는 주된 용어의 정의는 다음과 같다.

2.1 필기 및 마킹 용구  탈착 가능한 캡을 가지고, 잉크나 마킹액 통 등을 내장하고 있는 용구를 말한다.

2.2 캡  필기용, 마킹용 또는 유사 목적용 액체의 도포 부분을 보호하기 위한 탈착 가능한 뚜껑을 말한다.

3. 요구 사항

3.1 일반 사항  캡은 3.2, 3.3.1 또는 3.3.2의 성능 요건에 적합하여야 한다.

3.2 캡의 치수  캡의 주축을 지름 16-0+0.05 mm 의 링 게이지에 수직이 되도록 하고, 캡을 게이지에 끼어 넣었을 때 캡의 길이 5 mm 이상이 자유롭게 통과하지 않고 남을 때, 그 캡은 너무 커서 흡입의 위험이 없는 것으로 간주한다 (그림 1 참조).

단위: mm

<그림 1>

3.3 통기성 캡

3.3.1 통기 면적  캡 몸체의 긴쪽 방향을 따라서 6.8 mm2 이상의 단면적을 갖춘 공기 통로가 있어야 한다. 공기 통로의 단면적이 완전히 밀폐되어 있지 않을 경우에는 주축 부분에 수직하는 어느 부분인가의 주위에 단단히 감아 놓은 무명실에 의해 둘러싸인 부분을 말한다(그림 2 참조).

클립 또는 다른 돌기가 공기 통로를 만드는 수단일 경우에는 확실하게 고정되고, 또 길이는 캡 몸체의 양 끝면에서 2 mm 이하일 것. 다만 클립은 캡 몸체의 끝을 초과해도 좋다.

이러한 요건에 적합하는 캡은 질식의 위험이 없는 것으로 본다.

<그림 2>

3.3.2 공기 유량  캡은 부속서에 의해서 최대 압력차 1.33 kPa, 실온에서 측정했을 때 8 L/min 이상의 공기 유량이 있어야 한다(2).

이 요건에 적합한 캡은 질식의 위험이 없는 것으로 본다.

주(2)  단면적의 크기가 3.4  mm2 정도 되는 원형 구멍이 한 개 있을 경우는 이 기준에 적합하다고 볼 수 있다. 그러나 그보다 작은 구멍이 다수 있을 경우에는 전체 단면적의 크기는 그보다 커야 한다.

부 록  공기 유량 시험

1. 원 리  시험 캡을 적절한 지름의 고무 탄성체 튜브(이하 튜브라 한다.)에 완전히 삽입하고 튜브를 통하여 공기를 흘려 양방향으로 압력차를 측정한다.

2. 장치 (부록 그림 1 참조)

a) 유량 조절 밸브

b) 유량계

c) 압력계

d) 고무 탄성체 튜브

e) 캡

f) 공기 공급원

g) 공기 방출구

부록 <그림 1>

2.1 공기 공급원  맥동이 없고 25 L/min 이상에서 압력 범위가 4∼50  kPa

2.2 유량 조절 장치  ± 0.1 L/min 의 정밀도로 공기 유량을 조절할 수 있는 것

2.3 유 량 계  5 L/min 로부터 25 L/min 까지 범위의 유량을 ± 0.2 L/min 의 정밀도로 측정할 수 있는 것

2.4 압 력 계  최저 4 kPa 의 압력을 ± 0.01 kPa 의 정밀도까지 측정할 수 있는 것

2.5 연결기 및 배관  위의 장치를 부속서 그림 1에 따라 연결할 수 있는 것

2.6 고무 탄성체 튜브  캡의 최대부로 측정한 외접원의 80∼85  %  의 안지름을 가진 것. 튜브의 두께는 (0.75±0.25)  mm 로, 타입 A 듀로미터 경도(1)는 55 ± 10 일 것

주(1)  KS M 6784에 규정하는 타입 A 듀로미터 경도와 동일하다.

3. 순  서

3.1 캡을 튜브(2.6)에 삽입했을 때 캡 양 끝의 튜브가 무리없이 장치에 연결될 수 있는 길이로 튜브를 자른다.

3.2 비눗물 또는 그 밖의 적절한 저점도 윤활제를 튜브의 내면 전체에 바른다.

3.3 튜브 길이의 거의 중앙까지 캡을 삽입하여 가능한 한 캡이 튜브의 중심선에 평행이 되도록 한다.

3.4 적절한 연결기 및 배관(2.5)을 사용하여 튜브와 캡을 조립한 것(3.3)을 부속서 그림 1과 같이 장치에 연결한다.

3.5 공기 공급원(2.1)을 열고 압력계(2.4)가 1.33 kPa의 압력차를 나타낼 때까지 유량을 조절한다.

3.6 이 압력하에서 유량계에 표시되는 유량을 기록한다.

3.7 공기 공급원을 닫고 튜브·캡 조립체를 떼어내고 방향을 거꾸로 하여 3.4∼3.6의 순서를 반복한다.

3.8 10 개의 캡을 시험하고 모두 20의 공기 유량을 측정한다. 시험한 캡마다 공기 유량을 별도로 기록하고 그 최소 유량을 시험 결과로 한다.

제    정 : 기술표준원 고시  제2007-34호(2007. 1. 24)

개    정 : 기술표준원 고시  제2007-523호(2007. 8. 24)

개    정 : 기술표준원 고시  제2009-978호(2009. 12. 30)