물휴지(물티슈)

자율안전확인 부속서 49

자율안전확인 부속서 49

	자 율 안 전 확 인 안 전 기 준
	물휴지(물티슈)	부속서 49
	(Moist tissues)

1. 적용범위  이 기준은 물휴지의 안전요건, 시험방법 및 표시사항 등에 대하여 규정한다. 물휴지란 인체를 청결하게 하기 위해 사용하는 수분을 함유한 부직포를 말한다. 다만, 음식점 등에서 제공되거나 병원 등에서 특별한 용도로 사용되는 것은 대상으로 보지 아니한다.

2. 관련규격  다음에 나타내는 규격 또는 기준은 이 기준에 인용됨으로써 이 기준의 규정 일부를 구성한다. 이러한 인용규격 또는 기준은 그 최신판을 적용한다.

KS A  3151  랜덤 샘플링 방법

KS K 0737  섬유제품의 유기주석 화합물 함유량 시험 방법

KS K 0852  섬유제품의 금속성분(안티모니, 비소, 바륨, 카드뮴, 크로뮴, 코발트, 구리, 철, 납,망가니즈, 수은, 니켈, 아연) 정량방법

KS M ISO 11423-1  수질-벤젠 및 그 유도체 측정방법(제1부: 헤드스페이스 가스크로마토

그래프법)

KS K ISO 14184-1 텍스타일 -포름알데히드 측정 - 제1부 : 유리 및 가수분해 포름알데히드(증류수 추출법)

보건복지부 위생용품의 규격 및 기준

식품의약품안전청 식품등의 기준 및 규격

3. 종류

3.1 영∙유아용 : 주로 36개월 미만의 영∙유아용으로 제조된 물티슈

3.2 일반용 : 36개월 미만의 영∙유아가 아닌 사람에게 사용할 용도로 제조된 물티슈

4. 용어  이 기준에서 사용하는 주요 용어의 뜻은 다음과 같다.

4.1 로트  균일한 것으로 생각할 수 있고 한번에 시료 채취를 이용할 수 있는 조건하에서 생산된 단일 종류의 규정된 특성의 집합체. 하나의 로트는 하나 혹은 그 이상의 규정으로 검사된 유닛을 구성한다.

4.2 유닛  소포장, 포장 상자의 내용물, 파렛트 적재 등의 형태로 될 수 있는 로트의 구성요소.

4.3 시트  선택된 유닛으로부터 얻어진 부직포의 면적

4.4 표본  시트로부터 정해진 치수로 재단한 부직포의 면적

4.5 시험 시료  시험 방법의 규정에 따라 측정값을 구할 때 사용되는 부직포

5. 안전요건

5.1 유해화학물질 각 유해화학물질별 기준치는 6.1∼6.4의 시험방법에 따라 시험하였을 때 다음 표 1에 적합하여야 한다.

표 1 화학물질별 기준치

화학물질명		기 준 치(이하)
유기화합물 함유량	메탄올	20 mg/kg
	벤젠	20 mg/kg
	톨루엔	20 mg/kg
	자일렌	20 mg/kg
	벤즈이소치아졸리논	15 mg/kg
	메칠이소치아졸리논	100 mg/kg
	페녹시에탄올	10000 mg/kg
	트리클로산	1000 mg/kg
	클로로메틸이소치아졸리논	15 mg/kg
	벤잘코늄클로라이드	500 mg/kg
	벤조익액씨드	5000 mg/kg
	벤질알코올	10000 mg/kg
	파라벤류	4000 mg/kg
중금속 함유량	납(Pb)	20 mg/kg
	수은(Hg)	20 mg/kg
	비소(As)	20 mg/kg
	카드뮴(Cd)	20 mg/kg
	크로뮴(Cr)	20 mg/kg
형광증백제		검출되지 않을 것
폼알데하이드 함유량		20 mg/kg

5.2 일반세균 및 진균수 일반세균 및 진균수는 6.5의 시험방법에 따라 시험하였을 때 각각 100 CFU/g 을 초과해서는 안 된다.

6. 시험방법

6.1 유기화합물 함량  KS M ISO 11423-1 및 자율안전확인 안전기준 부속서 7 부록 C에 따른다.

6.2 증금속 함량   KS K 0852에 따른다.

6.3 형광증백제 보건복지부 위생용품의 규격 및 기준 중 ‘냅킨’에 대한 형광증백제 시험방법을 따른다.

6.4 폼알데하이드 함량  KS K ISO 14184-1에 따른다.

6.5 일반세균 및 진균수 ‘식품의약품안전청 식품등의 기준 및 규격’ 일반세균 및 진균수 시험방법을 따른다.

7. 검사방법

7.1 모델의 구분  물휴지 모델은 주요 재질별로 구분한다. 여기서, 재질별이란 구성 성분 중 단일 성분 함량이 60% 이상인 것을 말한다. 다만 단일 성분 함량이 60% 미만인 경우 구성 성분 중 함유량이 큰 것부터 합산하여 70% 이상이 되는 각각의 구성 재질별로 구분한다.

7.2 시료채취방법  필요할 경우 KS A 3151에 따른다.

7.3 시료크기 및 합부판정조건  시료크기 및 합부판정은 다음 표와 같다. 다만, 합부판정시 표시 사항은 제외한다.

검사구분	시료의크기(n)	합격판정갯수(Ac)	불합격판정갯수(Re)
안전인증	1	0	1
정기검사	1	0	1

주) 시료의 크기(n): 동 안전기준을 적용하여 시험하는 데 필요한 시료의 최소수량 또는 질량

8. 표 시  제품의 최소단위 포장마다 소비자가 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 「품질경영 및 공산품안전관리법 시행규칙」 제23조제1항의 규정사항 및 다음 사항을 표시하여야 한다.

8.1 품명

8.2 모델명

8.3 종류

8.4 성분

1) 부직포 부분: 재질명을 표시한다. 주요 재질명 표기와 함께 구성률을 표시할 수 있다(예 : 면 100 % 또는 레이온 60 %·펄프 40% 등)

2) 액체 부분: 전체 성분에 대하여 그 성분명을 다음의 방법에 따라 표시한다.

(1) ‘화장품 성분사전’에 수재된 원료의 경우 수재된 한글 명칭을 표시하고, 그 외에 성분은 일반명을 한글로 표시한다.

(2) 제품의 제조에 사용된 함량이 많은 것부터 표시하며, 1 % 이하로 사용된 성분은 순서에 상관없이 기재할 수 있다.

(3) 혼합원료는 혼합된 개별 성분의 명칭을 표시한다.단, 착향제로 사용된 혼합원료는 “향료”로 표시할 수 있다.

(4) 제조과정 중에 제거되어 남아 있지 않은 성분이나 사용된 원료에 포함된 안정화제, 보존제의 경우 제품에서 효능을 나타내지 않을 만큼 포함된 경우 기재를 생략할 수 있다.

8.5 제조연월

8.6 제조자명

8.7 수입자명(수입품에 한함)

8.8 주소 및 전화번호(국내 제조제품은 국내 제조자, 수입품인 경우에는 수입자)

8.9 제조국명(국내 제조제품은 생략 가능, 수입품은 대외무역법에 의거 표시)

8.10 사용상 주의사항

8.10.1 영∙유아의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것

8.10.2 영∙유아가 입에 넣거나 삼키지 않도록 할 것

8.10.3 피부에 발진 등 이상이 생기면 사용을 중지하고 의사와 상의할 것

8.10.4 제품에 이물질이 들어가지 않도록 사용후에는 스티커를 다시 붙이거나 용기 뚜껑을 반드시 닫을 것

8.10.5 눈 주위 등 민감한 부위에 사용을 피할 것

8.10.6 기타 안전한 사용과 관련한 추가 주의 사항(필요시)

제    정 : 기술표준원고시  제2007-33호(2007.1.24)

개    정 : 기술표준원고시  제2008-1018호(2008.12.31)

개    정 : 기술표준원고시  제2009-0285호(2009.6.25)

개    정 : 기술표준원고시  제2009-978호(2009.12.30)

개    정 : 기술표준원고시  제2011-0285호(2011.12.1)

개    정 : 기술표준원고시  제2012-170호(2012.4.17)