운동용 안전모

－  －

	자 율 안 전 확 인 안 전 기 준
	운동용 안전모 (Protective Helmets for Sports Users)	부속서 53

자율안전확인 부속서 53

서 문  운동용 안전모란 놀이 또는 스포츠․레저활동 중에 안전사고가 발생하였을 때 착용자의 머리를 상해로부터 보호하거나 상해를 경감하기 위하여 사용되는 안전모를 말하며 자전거․롤러스포츠용, 어린이용, 등산용, 스키용(스노보드 포함), 야구용에 한하여 적용한다.

1. 용어의 정의 및 종류

1) 자전거․롤러스포츠용 안전모(Impact Protection Helmets for Bike & Roller Sports User) 자전거 및 인라인롤러스케이트, 킥보드 등과 같이 시속 30 km 미만의 속도로 움직이는 놀이기구 또는 스포츠․레저기구를 이용하는 자가 착용하도록 고안된 안전모를 말한다.

가) 차양이 있는 안전모

나) 차양이 없는 안전모

2) 어린이용 안전모(Impact Protection Helmets for Young Children) 자전거 및 인라인롤러스케이트, 킥보드, 스케이트보드 등과 같이 시속 30 km 미만의 속도로 움직이는 놀이기구 또는 스포츠․레저기구를 이용하는 만 7세 이하의 어린이가 착용하도록 고안된 안전모를 말한다.

3) 등산용 안전모(Protective Helmets for Mountain Climbing Users) 계곡등반, 암벽등반, 트래킹, 고소 등반 등산을 하는 자가 착용하도록 고안된 안전모를 말한다.

4) 스키용 안전모(Impact Protection Helmets for Skiers) 스키 또는 스노보드 등을 이용하여 눈 위에서 타는 자가 착용하도록 고안된 안전모를 말한다.

5) 야구용 안전모(Impact Protection Helmets for Baseball) 야구를 하는 자가 착용하도록 고안된 안전모를 말한다.

가)타자용

나)포수용

제 1 부 자전거․롤러스포츠용 안전모

(Impact Protection Helmets for Bike & Roller Sports User)

1. 적용범위  이 기준은 자전거․롤러스포츠용 안전모의 안전요건 및 시험방법, 표시사항 등에 대하여 규정한다.

2. 관련표준  다음의 표준은 이 기준에 인용됨으로써 이 기준의 규정 일부를 구성한다. 이러한 인용표준은 그 최신판을 적용한다.

KS A 3151  랜덤샘플링 방법

KS G 7004  자전거 안전모

자율안전확인 부속서 53

KS K ISO 105-E04 섬유-염색견뢰도 시험방법 - E04부 : 땀에 대한 염색견뢰도

ISO 6487 : 1987  도로차량 - 충격시험에 대한 측정기술 - 기계장치

BS EN 960  머리보호구 시험에 사용되는 머리모형

3. 용어의 정의

3.1 안전모  머리에 착용하여 충격에너지를 흡수하여 머리의 상해 위험을 감소시켜 주는 것

3.2 안전모의 종류

<그림 1> 차양이 있는 안전모                 <그림 2> 차양이 없는 안전모

번 호	명 칭	번 호	명 칭
1 2 3 4	본 체 충격흡수 라이너 턱걸이 끈 사이드 쿠션	5 6 7	해먹(Hammock) 귀 덮 개 안경 걸이

참고 1. 본체, 턱끈 및 충격흡수 라이너 이외의 것을 총칭하여 착장체라 한다.

2. 그림은 보기뿐이며 반드시 착장시킬 부속품은 아니다.

3.3 유지장치  크기조절이나 착용자의 편안함을 향상시키기 위한 장치로서 안전모가 머리의 제 위치에 고정되어 있게 만드는 장치

3.4 턱걸이 끈  유지장치의 한 부분으로서 안전모가 제 위치에 고정되기 위해 착용자의 턱 밑에 걸쳐있는 장치

4. 안전요건

4.1 겉모양

4.1.1 표면은 밝고 깨끗한 색체로 쉽게 퇴색하지 않아야 한다.

4.1.2 금속류는 흠, 균열, 터짐, 벗겨짐, 녹 등의 결함이 없어야 한다.

4.1.3 각 부에는 흠, 얼룩. 더러워진 곳 등의 결함이 없어야 한다.

4.2 구조

4.2.1 안전모의 구조일반

4.2.1.1 안전모는 머리에 오는 충격을 완화시키는 구조이고 안전모가 벗겨지는 것을 방지하기 위한 턱걸이 끈을 포함하여 유지장치가 장착되어야 한다. 유지장치는 외피에 최소 3개의 분산된 부착지점을 갖고 있어야하고 최소 15 mm의 폭을 갖고 있어야 한다. 안전모 착용시 착용자가 접촉 또는 잠재적으로 접촉되는 안전모의 모든 부위에는 착용자에게 상해를 일으킬 수 있는 날카로운 가장자리, 거칠음 또는 돌출부가 없어야 한다.

4.2.1.2 눈, 얼굴 등의 보호구를 안전모에 부착했을 때는 안전모의 기능을 저하시키지 않아야 한다.

4.2.1.3 정상적인 상태에서 착용한 경우에는 다음 각 항을 만족시켜야 한다.

4.2.1.3.1 불쾌감을 주지 않고 머리에 쉽게 익숙해질 것

4.2.1.3.2 현저하게 청각을 손상시키거나 사용 중 진동이나 소음이 생겨 불쾌감을 주지 않을 것

4.2.1.3.3 내부는 여름철의 답답함이나 겨울철의 한기 등이 느껴지지 않도록 충분히 고려되어 있을 것

4.2.1.4 앞차양이 붙어있는 안전모는 사용 중에 풍압에 의해 늘어져서 시야를 방해하지 않아야 한다.

4.2.2 안전모 각부의 구조

4.2.2.1 본체

본체는 견고한 형태로서 그 구조는 다음 각 항에 따라야 한다.

4.2.2.1.1 본체 표면은 단단하고 둥글게 되어 있어야 한다. 또한 가장자리는 둥글거나 수지로 씌어야 한다. 다만 가장자리를 가죽 또는 그와 유사한 것으로 테두리 한 것은 관계가 없다.

4.2.2.1.2 리벳이 부착된 경우 리벳 머리는 2.0 mm 이상 돌출해서는 안 된다. 스냅단추나 기타 단단한 돌출물은 5.0 mm 이상 돌출해서는 안 된다

4.2.2.2 충격흡수 라이너  충격흡수 라이너는 본체의 안쪽에 밀착되어 있어서 어떠한 충격이라 할 경우에도 착용자의 머리를 보호해야 한다.

4.2.2.3 턱걸이 끈  턱걸이 끈은 안전모와 충격에 의해서 벗겨지지 않도록 견고하게 본체에 고정되어 있어야 하고 귀 덮개와 일체로 되어 있어도 좋지만 그 때문에 청각이 방해 받지 않아야 한다.

4.3 재료

4.3.1 본체  본체는 플라스틱 또는 기타 단단한 재료를 사용하여야 한다.

4.3.2 충격흡수 라이너  충격흡수 라이너의 재료는 경질의 발포-스티로폴 또는 이와 동등 이상의 충격을 흡수 할 수 있는 재료를 사용하고 피부에 해로운 영향을 끼치지 않아야 하고 땀 및 두발유 시험방법에 따라 시험을 하였을 때 이상이 없어야 한다.

4.3.3 턱걸이 끈  턱걸이 끈은 피부에 접촉했을 때 해로운 영향을 끼치지 않아야 하고 땀 및 두발유 시험방법에 따라 시험을 하였을 때 이상이 없어야 한다.

4.3.4 착장체  착장제는 피부와 접촉 시 해로운 영향을 끼치지 않아야 하고 땀 및 두발유 시험방법에 따라 시험을 하였을 때 이상이 없어야 한다.

4.3.5 금속 부착물  금속제 부착물은 내식성 또는 방청처리가 되어 있어야 한다.

4.4 성능

4.4.1 충격흡수성

4.4.1.1 안전모는 사용자의 앞, 뒤, 옆, 관자놀이, 정수리 부분을 보호해야 한다. 시험방법 5.3.1에 따라 시험하였을 때, 평면 앤빌에 대하여 (5.42 ± 0.1) m/s의 속도로 그리고 연석 앤빌에 대하여 (4.57 ± 0.1) m/s의 속도로 충격을 가하였을 때 최대가속도는 2 943 ㎨를 초과하지 않아야 한다(이론적으로 1 497 mm와 1 064 mm에서의 낙하 높이와 각기 같다).

4.4.1.2 1 472 ㎨ 이상의 충격 가속도가 생겼을 때 그 계속시간이 4 ms 이하이어야 한다.

4.4.2 유지 시스템

4.4.2.1 일반  착용자의 머리에 안전모를 고정시키는 수단이 있어야 한다. 유지 시스템의 모든 부품은 안전모나 시스템에 단단히 고정되어야 한다.

- 탈착장치는 빨간색이나 주황색으로 표시하기를 권장한다.

- 유지 시스템의 부품의 색깔은 초록색이어서는 안 된다. 초록색은 긴급 풀림 시스템으로 안전모에 사용된다.

4.4.2.2 턱걸이 끈

- 턱걸이 끈에 턱받침이 있어서는 안 된다.

- 턱걸이 끈의 폭은 15 mm 이상이어야 한다.

- 턱걸이 끈은 착용자를 편안하게 하여야 한다.

4.4.2.3 조임장치  턱걸이 끈은 끈의 탄력성을 조절하고 유지할 수 있는 장치를 가져야 한다.

4.4.2.4 강도  시험방법 5.3.3.1에 따라 시험할 때 동적신장은 35 mm를 초과해서는 안 되고, 잔여신장은 25 mm 를 초과해서는 안 된다. 이때 신장범위는 조임 장치의 미끄러짐도 포함된다. 시험 후 풀림 장치를 사용해서 유지 시스템이 안전모를 머리모형에서 벗겨지게 해야 한다.

위의 요구사항이 충족된다면 유지 시스템의 손상정도는 기준에 부합하는 것으로 한다.

주 : 이 시험에서 조임 장치의 미끄러짐은 다른 신장범위와 구분되어 측정하고 기록한다. 하지만 이러한 측정과 기록은 단지 참고사항이지 다른 요구사항을 필요로 하는 것은 아니다.

4.4.2.5 효율성  시험방법 5.3.3.2에 따라 시험할 때 안전모는 머리모형에서 떨어지지 않아야 한다.

4.4.3 시야  좌․우 시야는 시야 시험방법에 따라 시험 하였을 때 좌우의 시야가 105° 이상이어야 한다. 또한 상․하의 시야는 가능한 한 충분하여야 한다.

5. 시험방법

5.1 겉 모 양  육안 및 촉감으로 확인한다.

5.2 구조  육안 및 촉감으로 확인하거나 KS G 7004(자전거용 안전모) 완제품의 구조시험에 따르며 돌출물 및 면적은 치수측정기로 측정한다.

5.3 성능 및 재료

5.3.1 충격흡수성

5.3.1.1 시험부위(그림 3 참조)

a) 적당한 크기의 머리모형에 점 A'(EN 960에서 정의된)와 점 F(표 1 참조)의 중간 지점에 점 B를 표시한다.

b) 머리모형 위에 안전모를 올려놓고 정수리 부분에 수직으로 50 N의 하중을 가하여 안정시킨 후, 안전모의 앞쪽 모서리 부분을 4.4.4에서 제시한 시야 위쪽이나, 또는 제조사에 의해 제시된 내용이 시야 위쪽보다 높게 되어있으면 제조자의 일반적인 착용위치에 위치시킨다.

c) 안전모에 선 AA"(AA' 평면)를 표시한다.

d) 선 AA" 위쪽으로 대략 20 ㎜ 의 거리를 두고 평행하게 선을 긋는다(각도측정 기준선으로 사용하기 위해)

e) 안전모에 점 B1과 B2에 표시를 하고 이 점들은 안전모 바깥쪽 표면의 점 B로부터 양쪽평면으로 연장시킨 점들이다.

f) B1과 B2를 지나는 선 RR'을 안전모에 표시한다. 선은 위쪽, 즉 d)에 그려진 기준선과 관계된 안전모의 앞쪽으로 10°  각을 이뤄야 한다. 선 RR' 위의 지역은 평평한 머리모형에 가해지는 충격에 대한 시험부위이다. 선 RWA" 위의 지역은 앤빌 위에 가해지는 충격에 대한 시험부위이다. 이 선들의 교차점인 점 W는 위의 사항 c) 와 f) 앞에 의거하여 표시한다.

표 1. 머리모형의 크기
분 류 기 호	안전모 안쪽 원주 치수(mm)
A C E G J K M O	500 520 540 560 570 580 600 620

<그림 3> 시험범위의 정의

5.3.1.2 시험조건

5.3.1.2.1 시험의 전처리 조건

- 고온  안전모는 (50 ± 2) ℃ 에서 4～6시간 노출되어야 한다.

- 저온  안전모는 (-20 ± 2) ℃ 에서 4～6시간 노출되어야 한다.

- 물침지  안전모는 (25 ± 5) ℃ 에서 4시간 이상 침적 한다.

- 인공노화  안전모의 바깥 표면은 다음 조건에서 연속적으로 노출되어야 한다.

- 150 W의 크세논으로 채워진 석영 램프에 의한 250 mm 범위의 자외선 방사로부터 48시간

- 상온에서 분당 1ℓ의 비율로 4～6시간 수분 분무

※ 인공노화를 위한 방법은 부속서 A에서 다뤄지고 있다.

5.3.1.3 시험장치

5.3.1.3.1 설명 시험장치는 다음과 같이 구성되어 있다.(그림 4 참조)

- 바닥에 단단히 고정된 앤빌

- 자유낙하 유도장치

- 안전모가 씌워진 머리모형을 지지하기 위한 이동장치

- 금속의 머리모형

- 가속도계 기록기와 조건설정 장치

- 앤빌의 중심으로 머리모형을 이동시킬 수 있는 장치

5.3.1.3.2 시험장치의 밑면(Base)  시험장치 밑면은 한 덩어리이어야 하고 철 및 콘크리트 혹은 이와 동등한 재료들의 조합으로 이루어져야 하고 500 kg 이상의 중량을 지녀야 한다.

5.3.1.3.3 앤빌

평면앤빌 : 직경 (130 ± 3) mm의 원형 충격 표면을 가진 평면 강철 앤빌

연석앤빌 : 반경 (15 ± 0.5) mm의 충격을 받는 모서리를 가지고 수직에 대해 (52.5 ± 2.5)° 기울어진 두면을 가지고 있는 연석 모양의 강철 앤빌. 높이는 50 mm 이상이고 길이는 125 mm 이상이어야 한다.

5.3.1.3.4 이동장치 및 지지대 머리모형을 받치고 있는 이동장치는 머리모형 중력중심의 가속도에 영향을 주어서는 안 된다. 또한 이동장치는 앤빌 중심의 수직 위쪽의 시험 지역 내에 위치해야 한다.

5.3.1.3.5 가속도계와 측정 장치 가속도계는 2000 g 까지 측정, 기록할 수 있어야하고 그것의 최대중량은 50 g 이어야 한다. 낙하장치를 포함하는 측정 장치는 ISO 6487 : 1987의 채널주파수(CFC)1000에 일치하는 주파수를 갖추어야 하고 측정 장치는 모리모형 속도를 기록하는 장치를 포함한다.

5.3.1.3.6 머리모형은 BS EN 960 부합해야 한다.

5.3.1.3.7 시험절차 시험은 표 2에 따라 수행한다.

<그림 4> 충격흡수성 시험장치

표 2. 시험의 변수들

샘플번호	조 건	앤 빌
1	고 온 조건없음	연 석 평 면
2	저 온 조건없음	평 면 연 석
3	물 침 지 조건없음	연 석 평 면
4	인공노화 조건없음	연 석 평 면

- 전 처리된 안전모에 1분 이내에 최초의 충격을 가하고, 3분 이내에 추가 충격을 가한다.

- 최악의 조건을 상정하기 위해 시험실에서 정해진 안전모의 일정 부분에 충격을 가한다.

- 방향설정에 대한 어떠한 제한 없이 연석 앤빌을 바로 사용한다. 모델에 대한 시험의 각 절차마다 시험범위 내에 포함되는 약한 부위들(예 : 통풍장치, 유지장치나 끈 부착부위)에 충격을 가한다.

- 각 샘플의 충격을 가하는 위치는 선을 따라 최소 150 mm는 떨어져 있어야 한다. 충격위치는 앤빌 가운데 부분에 위치하여야 한다. 머리모형은 비록 시험범위에 포함된다 하더라도 수직 축이 평면 축의 아래로 향하도록 머리모형이 회전하면 안 된다(그림 4 참조).

- 시험 중 앤빌과 안전모를 씌운 머리모형이 닿으면, 시험결과는 별도의 시험 없이 실패한 것으로 간주한다. 안전모를 씌운 머리모형의 속도를 충격 직전에서 60 mm를 초과하지 않는 곳에서 1 %의 정확도로 추정한다.

5.3.2 유지시스템 성능

5.3.2.1 강도

5.3.2.1.1 장치  시험장치는 다음과 같이 구성된다.

- 머리모형과 하중이 가해진 안전모를 지탱하는 기구

- 유도장치와 제동장치를 구성하는 하중지지 장치를 장착한 머리모형과 낙하 추

- 측정 장치

적절한 장치가 그림 5에 나와 있다.

5.3.2.1.2 안전모지지대  볼트에 맞는 강철판(그림 6 참조)

5.3.2.1.3 머리모형 및 하중지지 장치  사용하는 머리모형은 BS EN 960에 부합해야 한다.

하중지지 장치는 머리모형의 무게중심을 통과하는 수직 축과 일직선이 되어야 한다.

하중지지 장치를 장착한 머리모형의 질량은 (15 ± 0.5) kg이고, 힘을 가하는 지점의 수직이동을 측정하는 위치를 결정하기 위해서 유지 시스템에 미리 하중을 가해야 한다. 유도장치 및 제동장치는 (10 ± 0.1) kg인 추가 유도 자유낙하로 (200 ± 5) mm에서 낙하할 수 있어야 한다.

5.3.2.1.4 측정 장치  힘을 가하는 지점의 수직이동을 측정하기 위한 장치

5.3.2.1.5 절차  충격흡수력 시험에 사용하지 않은 두 개의 안전모 즉 가장 작은 것과 가장 큰 것을 시험한다.

안전모는 시험자의 판단시 충격흡수시험에서 적어도 만족스러운 결과를 얻을 만한 전처리를 한다.

머리모형에 고정시키기 위해 50 N의 하중을 안전모의 꼭대기 부분에 가한다.

안전모의 수직 중앙평면이 머리모형의 수직 중앙평면에 일치하는지 확인한다.

위의 위치에서 안전모는 머리모형의 무게중심을 통과하는 수직 축이 가로 지르는 지점에서 안전모지지에 의해 외피에 의해 지지되어야 한다.

낙하 추를 풀어 높이 (200 ± 5) mm에서 낙하시킨다.

시험하는 동안 힘을 가하는 지점의 동적 이동량을 측정한다.

2분 후 힘을 가하는 지점의 잔여 이동량을 측정한다.

5.3.2.2 효율성

5.3.2.2.1 장치  장치는 다음과 같이 구성된다.

- 질량 (10.0 ± 0.1) kg인 낙하 추

- 낙하 추를 (175 ± 5) mm에서 유도자유 낙하시키고 총 질량이 (3.0 ± 0.1) kg인 유도시스템

- 직경 100 mm인 도르래를 따라 작동하는 유도시스템에 부착된 꼬인 강철선 및 후크

- BS EN 960에 부합하는 머리모형

- 머리모형을 떠받치는 기판

유동장치는 충격속도가 이론적 속도의 95 % 이상임을 증명할 수 있어야 한다.

장치는 그림 7에 나타나 있다.

5.3.3.2.2 절차  가장 작은 머리모형과 가장 큰 머리모형에 맞고 제조자의 설명서에 따라 안전모를 장착한다.

이때 중간 크기의 안전모는 안전모유형에 맞춘다.

턱걸이 끈을 가능한 단단히 조인다. 꼬인 철사를 안전모의 뒷부분에 건다.

낙하 추를 풀어 (175 ± 5) mm 높이에서 떨어뜨린다.

안전모가 벗겨졌는지 관찰한다.

고정 안전모지지대

머리모형

변이 기록계

낙하 풀림장치

낙하추 질량10kg

유도기

앤빌

<그림 5> 유지시스템 성능강도의 시험장치

단위 : mm

<그림 6> 볼트에 맞는 강철판

600

<그림 7> 유지시스템 성능 효율성의 시험장치

5.3.4 시야  KS G 7004 시야 시험에 따른다.

5.3.5 땀시험  충격흡수 라이너, 턱걸이 끈, 착장체등은 KS K ISO 105-E04 섬유-염색견뢰도시험 4.3항의 규정된 방법에 따라 조제한 상온의 인공땀 액에 24시간이상 침지한 후 이상유무를 확인한다.

5.3.6 두발유시험  충격흡수 라이너, 턱걸이 끈, 착장체의 표면에 보건복지부 약전에 규정하는 백색와셀린을 표면에 도포한 후 대기 중에 24시간 방치 후에 육안 및 촉감으로 이상유무를 확인한다.

5.3.7 금속부착물의 내식성  금속 부품을 끓고 있는 10 % 식염수에 15분간 담근 후에 꺼내어 바로 상온의 10 % 식염수에 15분간 넣었다가 꺼내어 수분을 제거하지 않고 24시간 상온에 방치한다. 다음에 미지근한 물로 금속부품을 헹구어 건조시킨 후 육안으로 부식 흔적의 유무를 확인한다.

6. 검사방법

6.1 모델의 구분  자전거․롤러스포츠용 안전모의 모델은 종류별, 재질별, 모양별로 구분한다.

6.2 시료채취방법  필요할 경우 시료는 KS A 3151에 따라 채취한다.

6.3 시료크기 및 합부판정조건 시료크기 및 합부판정은 다음 표와 같다. 다만, 합부판정시 표시사항은 제외한다.

검사구분	시료의 크기(n)	합격판정(Ac)	불합격판정갯수(Re)
자율안전확인	1	0	1

주) 시료의 크기(n) : 동 안전기준을 적용하여 시험하는데 필요한 시료의 최소수량 또는 질량

7. 표시사항

7.1 제품 또는 최소단위 포장마다 소비자가 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 다음과 같이 표시한다. 다만 사용상 주의사항은 제품 또는 포장이외의 한글 사용설명서 등에 별도 표시할 수 있으며 주의사항의 위치, 내용 및 형태를 확실히 눈에 띄게 하여야 한다. 사용설명서에는 올바르고 안전한 제품 사용 및 유지보전에 필요한 모든 정보와 사용설명서의 발간일자 기타 환경 및 자원의 보존 내용이 제공되어야 한다.

7.1.1 품명

7.1.2 모델명

7.1.3 제조연월

7.1.4 제조자명

7.1.5 수입자명(수입품에 한함)

7.1.6 주소 및 전화번호

7.1.7 제조국명

7.1.8 사용상 주의사항

1. 머리에 잘 맞는 안전모 사용하시오.

2. 턱걸이 끈은 반드시 바르게 매어주시오.

3. 한 번이라도 큰 충격을 받은 안전모는 충격흡수성능이 현저히 떨어질 수 있으므로 겉모양에 손상이 없더라도 사용하지 마시오.

4. 기타 안전한 사용에 관한 주의, 경고

부속서 A

인공노화에 대한 대체 절차

인공노화 시험을 위해 제공된 안전모는 크세논아크 램프의 빛에 노출되어져야 한다. 램프의 방사에너지는 실제 햇빛과 유사하게 분광력 분배를 위해 여과되어야 한다.

안전모는 램프의 중심선상에서 중심축이 분당 15회의 속도로 회전하는 원통형 홀더에 고정되어야 한다.

충격흡수나 관통시험 되어질 각각의 안전모는 시험부위가 램프방향으로 향하게 준비되어야 한다. 이 지점에서 외피에 접하는 평면은 원통형 홀더의 반경에 수직을 이뤄야 한다.

시험평면의 입사되는 방사에너지는 시험장치의 제조자에 의해 제공된 정보를 이용하여 측정, 계산되어야 한다. 노출의 간격은 노출된 샘플들이 파장범위 280 mm에서 800 mm 사이 1 GJ/㎡의 총 에너지량을 받을 수 있도록 조정되어야 한다.

증류되거나 광물질이 제거된 물(전도율 5 μS/cm 이하인)을 시료에 18분 분사와 102분 비 분사로 주기적으로 뿌려져야 한다. 분사하지 않을 때의 상대습도는 (50 ± 5) %이어야 한다.

시험챔버 내부의 온도는 노출된 안전모의 시험범위가 램프로부터 떨어진 거리만큼 떨어진 곳에 있는 검정색 표준온도계로 측정한다. 온도는 (70 ± 3) ℃로 유지되어야 한다.

장치를 위한 모든 시험과 수치 조건들은 ISO 4892-1과 ISO 4892-2의 방법 A와 일치해야 한다.

주1. 만약 ISO 4892의 요구사항에 부합되지 않는다면 모든 사용 가능한 시험장치가 모든 안전모를 수용할 수 있을 만큼 충분한 직경의 샘플 홀더 틀을 구비할 수는 없을 것이다.

주2. 물 분사의 위치는 시험 샘플로 인한 방해를 피하기 위해 조정될 필요가 있다.

주3. 크세논아크 램프의 방출에너지는 이 절차에 필요한 샘플 표면평면에서의 합당한 강도를 유지하기 위하여 일반적인 작동수준 이하로 감소될 수 있어야 한다.

제 2 부 어린이용 안전모

(Impact Protection Helmets for Young Children)

1. 적용범위  이 기준은 어린이용 안전모의 안전요건 및 시험방법, 표시사항 등에 대하여 규정한다.

2. 관련규격  다음의 표준은 이 기준에 인용됨으로써 이 기준의 규정 일부를 구성한다. 이러한 인용표준은 그 최신판을 적용한다.

KS Q 1003 랜덤 샘플링 방법

BS EN 960 머리보호구 시험에 사용되는 머리모형

ISO 6487 : 1987 도로차량 - 충격시험에 대한 측정기술 - 기계장치

3. 용어의 정의

3.1 안전모  머리에 착용하여 충격에너지를 흡수하여 머리의 상해 위험을 감소시켜 주는 것.

3.2 안전모의 유형

구성물질, 치수, 유지장치, 보호패딩을 포함하는 안전모의 구조와 같은 근본적인 구성요소에 있어 차이점이 없는 안전모들의 범주

3.3 패딩

3.3.1 보호패딩  충격에너지를 흡수하기 위해 사용되는 물질

3.3.2 안락패딩  착용자의 편안함을 위해 사용되는 안쪽의 물질

3.3.3 크기조절패딩  안전모 크기의 조절을 위해 사용되는 안쪽의 물질

3.4 유지장치  크기조절이나 착용자의 편안함을 향상시키기 위한 장치로서 안전모가 머리의 제 위치에 고정되어 있게 만드는 장치

3.5 턱걸이 끈  유지장치의 한 부분으로서 안전모가 제 위치에 고정되기 위해 착용자의 턱 밑에 걸쳐있는 장치

3.6 자동해제장치  어떠한 힘이 가해졌을 때 자동적으로 해제되는 유지장치

3.7 머리의 기초평면  바깥쪽 귀(외부 청각 관)와 아래쪽 모서리(안구) 높이의 평면

3.8 머리모형의 기초평면   인체 머리의 기초평면에 상응하는 머리모형과 관계된 평면

3.9 참조평면   머리모형의 크기 기능에 대한 거리만큼 떨어져 머리모형의 기초평면에 평행을 이루고 있는 구조평면

3.10 시험부위  충격시험이 행해지는 안전모의 시험부위로서 인간 머리의 최소 보호 부위에 상응하여 행해진다.

4. 안전요건

4.1 겉모양

4.1.1 표면은 밝고 깨끗한 색채로 쉽게 퇴색하지 않아야 한다.

4.1.2 각 부위는 흠, 얼룩, 오염 등의 결함이 없어야 한다.

4.1.3 금속류는 흠, 균열, 터짐, 벗겨짐, 녹 등의 결함이 없어야 한다.

4.2 구조  안전모는 사고 시 일반적으로 충격에너지를 흡수하는 장치와 머리에 안전모를 고정시키는 장치로 구성된다.

안전모는 반드시 내구력이 있어야 하고 외부로부터의 조작을 잘 견딜 수 있어야 한다. 안전모는 그 것을 구성하고 있는 부분(바이저, 리벳, 통풍기, 모서리, 잠금장치 등)이 일반적으로 사용되어질 때 사용자들에게 부상을 입혀서는 안 된다.

주. 안전모는 반드시

- 가벼워야한다.

- 통풍이 잘 되어야 한다.

- 쓰고 벗기가 쉬어야 한다.

- 안경을 착용하고도 사용이 가능해야 한다.

- 교통신호음을 듣는 사용자의 청각능력을 방해해서는 안 된다.

4.3 성능 및 재료

4.3.1 땀시험  충전물, 고정장치, 턱걸이끈에 대하여 시험방법 5.9.1에 의한 검사 시 이상이 없어야 한다.

4.3.2 두발유시험  충전물, 고정장치, 턱걸이끈에 대하여 시험방법 5.9.2에 의한 검사시 이상이 없어야 한다.

4.4 시야  시험방법 5.8에 따른 시험 시, 다음과 같은 각도 내의 시야에서는 어떠한 방해요소도 없어야 한다(그림1 참조)

- 수평면 : 수직 축 중앙으로부터 좌, 우로 최소 105도

- 위쪽 : 참조평면으로부터 최소 25도

- 아래쪽 : 기초평면으로부터 최소 45도

<그림 1> 시야

4.5 충격흡수력  안전모는 사용자의 앞, 뒤, 옆, 관자놀이, 정수리 부분을 보호해야한다. 시험방법 5.5에 따라 시험하였을 때 평면 앤빌에 대하여 (5.42 ± 0.1) m/s의 속도로 그리고 연석 앤빌에 대하여 (4.57 ± 0.1) m/s의 속도로 충격을 가하였을 때 최대가속도는 2 453 ㎨를 초과하지 않아야 한다(이론적인 속도 5.42 ± 0.1) m/s의 낙하높이는 1 497 ㎜, (4.57 ± 0.1) m/s의 낙하높이는 1 064 ㎜와 같다.).

4.6 내구력 안전모는 시험 후 착용자에게 상해를 입힐 수 있는 날카로운 모서리나 돌출부분이 생겨서는 안 된다.

4.7 유지시스템

4.7.1 일반사항 유지장치는 사용자의 머리에 안전모를 고정시키기 위한 장치이다. 안전모에 장착된 유지장치의 모든 부품은 안전하게 부착되어 있어야 한다.

해제 시 필요한 힘을 조절할 수 있는 버클은 조절범위에 있어서 요구사항 4.7.5를 만족해야 한다.

4.7.2 턱걸이 끈  턱이 닿는 부분에는 돌출물이 있어서는 안되며 턱 끈의 넓이는 15 ㎜ 이상이어야 한다.  단, 안전을 해치지 않는 범위에서 사용자의 편안함을 향상시키는 장치는 있을 수 있다.

4.7.2.1 강도  시험방법 5.7.1에 따라 시험할 때 동적신장은 35 ㎜ 를 초과해서는 안 되고 잔여신장은 25 ㎜ 를 초과해서는 안 된다. 이때 신장범위는 조임 장치의 미끄러짐도 포함된다. 시험 후 풀림 장치를 사용해서 유지시스템이 안전모를 머리모형에서 벗겨지게 해야 한다.

위의 요구사항이 충족된다면 유지 시스템의 손상정도는 기준에 부합하는 것으로 한다.

주. 이 시험에서 조임 장치의 미끄러짐은 다른 신장범위와 구분되어 측정하고 기록한다. 하지만 이러한 측정과 기록은 단지 참고사항이지 다른 요구사항을 필요로 하는 것은 아니다.

4.7.2.2 효율성  시험방법 5.7.2에 따라 시험할 때, 안전모는 머리모형에서 떨어지지 않아야 한다.

4.7.3 고정장치  모든 유지장치는 길이 조절이 가능해야하고 적당한 힘으로 유지되어야 한다. 특히 버클 등은 턱뼈 위에 고정되지 않도록 길이 조절이 가능해야 한다.

4.7.4 색상  자동해제 유지 장치를 안전모와 구별하기 위하여 유지 장치는 모두 또는 일부가 잘 보이게 그리고 지워지지 않게 녹색으로 되어 있어야 한다.

4.7.5 해제에 필요한 힘  시험방법 5.6에 따라 시험하였을 때 90 N 이상, 160 N 이하의 힘에서 안전모를 머리모형으로부터 해제할 수 있어야 한다.

주. 분리된 자동해제 장치가 있을 수 있다. 해제 요건은 이러한 장치에도 적용된다.

5. 시험방법

5.1 겉모양 및 구조 육안 및 촉감으로 확인한다.

5.2 머리모형 머리모형은 BS EN 960에 부합해야 한다.

표 1. 의 크기들은 충격흡수력 결정에서는 제외되고 자동해제에 필요한 힘 결정에서는 A, E, J, M, O 가 사용된다. 자동해제에 필요한 힘 결정에 필요한 머리모형은 적어도 기초평면 아래쪽에서 EN 960에 적합한 것을 사용하여야 한다.

표 1. 머리모형의 크기
분류기호	안전모 안쪽 원주 치수(㎜)
A C E G J K M O	500 520 540 560 570 580 600 620

5.3 검사 및 중량 안전모가 의도된 용도에 적합한지 그리고 4.2 요건을 만족하는지 확인한다. 같은 크기의 안전모의 중량을 측정한다. 안전모의 크기 및 반올림한 10 g 단위의 평균값을 계산하고 기록한다.

5.4 샘플의 수와 시험순서 안전모 종류별로 제조자에 의해 정해진 머리 크기의 범위에 맞는 머리모형 크기별로 4개의 안전모가 시험용으로 제공되어야 한다, 각 안전모 크기별로  수행하는 시험순서는 표 2에 주어져 있다. 4번째 샘플은 사용요구사항에 대한 재시험 대비용으로 보관한다.

표 2. 시험 순서 및 샘플별 시험 항목
시 험 항 목	시험의 순서	샘플번호
충격흡수력(5.5)	첫번째	1번, 2번, 3번
해제에 필요한 힘(5.6)	두번째	1번, 2번, 3번

5.5 충격흡수력

5.5.1 시험부위 (그림 2 참조)

a) 적당한 크기의 머리모형에 점 A′(BS EN 960에서 정의된)와 점 F(표1 참조)의 중간  지점에 점 B를 표시한다.

b) 머리모형 위에 안전모를 올려놓고 정수리 부분에 수직으로 50 N의 하중을 가하여 안정시킨 후 안전모의 앞쪽 모서리 부분을 4.4에서 제시한 시야 위쪽이나 또는 제조자에 의해 제시된 내용이 시야 위쪽보다 높게 되어있으면 제조자의 일반적인 착용위치에 위치시킨다.

c) 안전모에 선 AA″(AA′평면)를 표시한다.

d) 선 AA″위쪽으로 대략 20 ㎜ 의 거리를 두고 평행하게 선을 긋는다(각도측정 기준선으로 사용하기 위해)

e) 안전모에 점 B1과 B2에 표시를 하고 이 점들은 안전모 바깥쪽 표면의 점 B로부터 양쪽평면으로 연장시킨 점들이다.

f) B1과 B2를 지나는 선 RR′을 안전모에 표시한다. 선은 위쪽,  즉 d)에 그려진 기준선과 관계된 안전모의 앞쪽으로 10˚ 각을 이뤄야한다. 선 RR′위의 지역은 평평한 머리모형에 가해지는 충격에 대한 시험부위이다. 선 RWA″위의 지역은 앤빌 위에 가해지는 충격에 대한 시험부위이다, 이 선들의 교차점인 점 W는 위의 사항 c) 와 f) 앞에 의거하여 표시한다.

5.5.2 시험의 전처리 조건

5.5.2.1 고온  안전모는 (50 ± 2) ℃ 에서 4～6시간 노출되어야 한다.

5.5.2.2 저온  안전모는 (-20 ± 2) ℃ 에서 4～6시간 노출되어야 한다.

5.5.2.3 물침지  안전모는 (25 ± 5) ℃ 에서 4시간 이상 침적 한다.

5.5.2.4 인공노화  안전모의 바깥 표면은 다음 조건에서 연속적으로 노출되어야 한다.

- 150 W 의 크세논으로 채워진 석영 램프에 의한 250 ㎜ 범위의 자외선 방사로부터 48시간

- 상온에서 분당 1ℓ의 비율로 4～6시간 수분 분무

※ 인공노화를 위한 방법은 부속서 A에서 다뤄지고 있다.

<그림 2> 시험범위의 정의

5.5.3 시험장치

5.5.3.1 설명 시험장치는 다음과 같이 구성되어 있다(그림 3 참조).

- 바닥에 단단히 고정된 앤빌

- 자유낙하 유도장치

- 안전모가 씌워진 머리모형을 지지하기 위한 이동장치

- 금속의 머리모형

- 가속도계 기록기와 조건설정 장치

- 앤빌의 중심으로 머리모형을 이동시킬 수 있는 장치

5.5.3.2 시험장치의 밑면(Base)  시험장치 밑면은 한 덩어리이어야 하고 철 및 콘크리트 혹은 이와 동등한 재료들의 조합으로  이루어져야 하고 500 ㎏ 이상의 중량을 지녀야 한다.

5.5.3.3 앤빌

- 평면앤빌 : 직경 (130 ± 3) ㎜의 원형 충격 표면을 가진 평면 강철 앤빌

- 연석앤빌 : 반경 (15 ± 0.5) ㎜의 충격을 받는 모서리를 가지고 수직에 대해 (52.5 ± 2.5)° 기울어진 두면을 가지고 있는 연석 모양의 강철 엔빌. 높이는 50 ㎜ 이상이고 길이는 125 ㎜ 이상이어야 한다.

지지대

<90°

이동보조지지대

안전모가

씌워진

머리모양

앤빌

<그림 3> 충격흡수성 시험장치

5.5.3.4 이동장치 및 지지대 머리모형을 받치고 있는 이동장치는 머리모형 중력중심의 가속도에 영향을 주어서는 안 된다. 또한 이동장치는 엔빌중심의 수직 위쪽의 시험 지역 내에 위치해야 한다.

5.5.3.5 가속도계와 측정장치 가속도계는 2000 g 까지 측정, 기록할 수 있어야하고 그것의 최대중량은 50 g 이어야 한다. 낙하장치를 포함하는 측정장치는 ISO 6487 : 1987 의 채널주파수(CFC)에 일치하는 주파수를 갖추어야 하고 측정장치는 머리모형 속도를 기록하는 장치를 포함한다.

5.5.3.6 머리모형은 BS EN 960 부합해야 한다.

5.5.4 시험절차 시험은 표 3에 따라 수행한다.

표 3. 시험의 변수

샘플번호	조 건	앤 빌
1	고 온 조건없음	연 석 평 면
2	저 온 조건없음	평 면 연 석
3	물 침 지 조건없음	연 석 평 면
4	인공노화 조건없음	연 석 평 면

- 전 처리된 안전모에 1분 이내에 최초의 충격을 가하고, 3분 이내에 추가 충격을 가한다.

- 최악의 조건을 상정하기 위해 시험실에서 정해진 안전모의 일정 부분에 충격을 가한다.

- 방향설정에 대한 어떠한 제한없이 연석앤빌을 바로 사용한다. 모델에 대한 시험의 각 절차마다 시험범위 내에 포함되는 약한 부위들(예: 통풍장치, 유지장치나 끈 부착부위)에 충격을 가한다.

- 각 샘플의 충격을 가하는 위치는 선을 따라 최소 150 ㎜는 떨어져 있어야 한다. 충격위치는 앤빌 가운데 부분에 위치하여야 한다. 머리모형은 비록 시험범위에 포함된다 하더라도 수직 축이 평면 축의 아래로 향하도록 머리모형이 회전하면 안 된다(그림 3 참조).

시험 중 앤빌과 안전모를 씌운 머리모형이 닿으면, 시험결과는 별도의 시험 없이 실패한 것으로 간주한다.

안전모를 씌운 머리모형의 속도를 충격 직전에서 60 ㎜를 초과하지 않는 곳에서 1 %의 정확도로 측정한다.

5.6 자동 해제 장치에 필요한 힘

5.6.1 시험장치  시험장치는 다음과 같이 구성되어 있다.

- BS EN 960에 따른 머리모형

- 머리모형을 받치는 장치

- 중심간의 거리가 (76 ± 1) ㎜ 이고 직경 (12.5 ± 0.5) ㎜ 인 2개의 금속 막대를 가진 턱끈지지봉(그림 4 참조)

5.6.2 시험절차 각 종류의 안전모별로 방금 충격흡수력 시험을 마친 시료를 각 크기별로 2개 준비한다. 제조자의 지시사항에 따라 안전모를 고정시킨다. 조정장치 바깥쪽으로 대략 25 ㎜의 여분의 끈이 나오도록 턱 걸이 끈을 조정한다. 그림 4와 같이 턱걸이 끈을 턱걸이 끈 지지봉 아래쪽에 위치시킨다. 해제장치가 열릴 때까지 천천히 힘을 가한다. 열리는 순간의 힘을 기록한다.

안전모

모체

턱걸이 끈 지지봉

힘

<그림 4> 자동해제장치

5.7 유지시스템 성능

5.7.1 강도

5.7.1.1 장치  시험장치는 다음과 같이 구성된다.

- 머리모형과 하중이 가해진 안전모를 지탱하는 기구

- 유도장치와 제동장치를 구성하는 하중지지 장치를 장착한 머리모형과 낙하 추

- 측정 장치

적절한 장치가 그림 5에 나와 있다.

5.7.1.2 안전모지지대  볼트에 맞는 강철판(그림 6 참조)

5.7.1.3 머리모형 및 하중지지 장치  사용하는 머리모형은 BS EN 960에 부합해야 한다.

하중지지 장치는 머리모형의 무게중심을 통과하는 수직 축과 일직선이 되어야 한다.

하중지지 장치를 장착한 머리모형의 질량은 (15 ± 0.5) kg이고, 힘을 가하는 지점의 수직이동을 측정하는 위치를 결정하기 위해서 유지 시스템에 미리 하중을 가해야 한다. 유도장치 및 제동장치는 (10 ± 0.1) kg 인 추가 유도 자유낙하로 (200 ± 5) ㎜에서 낙하할 수 있어야 한다.

5.7.1.4 측정 장치 힘을 가하는 지점의 수직이동을 측정하기 위한 장치

5.7.1.5 절차  충격흡수력 시험에 사용하지 않은 두 개의 안전모 즉 가장 작은 것과 가장 큰 것을 시험한다.

안전모는 시험자의 판단시 충격흡수시험에서 적어도 만족스러운 결과를 얻을 만한 전처리를 한다.

머리모형에 고정시키기 위해 50 N의 하중을 안전모의 꼭대기 부분에 가한다.

안전모의 수직 중앙평면이 머리모형의 수직 중앙평면에 일치하는지 확인한다.

위의 위치에서 안전모는 머리모형의 무게중심을 통과하는 수직 축이 가로 지르는 지점에서 안전모지지에 의해 외피에 의해 지지되어야 한다.

낙하 추를 풀어 높이 (200 ± 5) ㎜에서 낙하시킨다.

시험하는 동안 힘을 가하는 지점의 동적을 이동량을 측정한다.

2분 후 힘을 가하는 지점의 잔여 이동량을 측정한다.

5.7.2 효율성

5.7.2.1 장치  장치는 다음과 같이 구성된다.

- 질량 (10.0 ± 0.1) kg인 낙하 추

- 낙하 추를 (175 ± 5) ㎜에서 유도자유 낙하시키고 총 질량이 (3.0 ± 0.1) kg인 유도시스템

- 직경 100 ㎜ 인 도르래를 따라 작동하는 유도시스템에 부착된 꼬인 강철선 및 후크

- BS EN 960에 부합하는 머리모형

- 머리모형을 떠받치는 기판

유동장치는 충격속도가 이론적 속도의 95 % 이상임을 증명할 수 있어야 한다.

장치는 그림 7에 나타나 있다.

5.7.2.2 절차  가장 작은 머리모형과 가장 큰 머리모형에 맞고 제조자의 설명서에 따라 안전모를 장착한다.

이때 중간 크기의 안전모는 안전모유형에 맞춘다.

턱걸이 끈을 가능한 단단히 조인다. 꼬인 철사를 안전모의 뒷부분에 건다.

낙하 추를 풀어 (175 ± 5) ㎜ 높이에서 떨어뜨린다.

안전모가 벗겨졌는지 관찰한다.

고정 안전모지지대

머리모형

변이 기록계

낙하 풀림장치

낙하추 질량10kg

유도기

앤빌

<그림 5> 유지시스템 성능 강도의 시험장치

단위 : mm

<그림 6> 볼트에 맞는 강철판

<그림 7> 유지시스템 성능 효율성의 시험장치

5.8 시야범위 측정 안전모의 각 종류에서 가장 좋지 않은 결과를 산출할 것이라 생각되어지는 안전모의 크기를 선택한다. 적절한 크기의 머리모형 위에 안전모 정수리 부분에 50 N 의 힘으로 안전모를 고정시킨다. 안전모의 수직 중앙평면이 머리모형의 수직 중앙평면과 일치하는지 확인한다. 제조자에 의해 지시사항이 주어졌다면 머리모형 위의 안전모를 그 지시사항에 따라 조정한다. 그 위치에서 안전모가 4.4에 부합하는지 확인한다.

5.9 성능 및 재료시험

5.9.1 땀시험 충전물, 고정장치, 턱걸이 끈에 대하여 KS K ISO 105-E04 섬유-염색견뢰도시험 4.3항의 규정된 방법에 따라 조제한 상온의 인공땀 액에 24시간이상 침지한 후 이상 유무를 확인한다.

5.9.2 두발유시험  충전물, 고정장치, 턱걸이 끈의 표면에 보건복지부 약전에 규정하는 백색 와세린을 도포하고 대기 중에 24시간 방치한 후 육안 및 촉감으로 이상 유무를 확인한다.

6. 검사방법

6.1 모델의 구분  어린이용 안전모의 모델은 종류별, 재질별, 모양별로 구분한다

6.2 시료채취방법  필요할 경우 시료는 KS Q 1003에 따라 채취한다.

6.3 시료크기 및 합부판정조건 시료크기 및 합부판정은 다음 표와 같다. 다만, 합부판정시 표시사항은 제외한다.

검사구분	시료의 크기(n)	합격판정(Ac)	블합격판정(Re)
자율안전확인	1	0	1

주) 시료의 크기(n) : 동 안전기준을 적용하여 시험하는데 필요한 시료의 최소수량 또는 질량

7. 표시사항

7.1  제품 또는 최소단위 포장마다 소비자가 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 다음과 같이 표시한다. 다만, 사용상 주의사항은 제품 또는 포장이외의 한글 사용설명서 등에 별도 표시할 수 있다.

7.1.1 품명

7.1.2 모델명

7.1.3 제조연월

7.1.4 제조자명

7.1.5 수입자명(수입품에 한함)

7.1.6 주소 및 전화번호

7.1.7 제조국명

7.1.8 사용상 주의사항

7.1.9 크기의 호칭

7.1.10 투시부의 재질(눈 보호구에 한함)

7.1.11 사용상 주의사항

□ 주의사항

- 안전모는 머리에 잘 맞고 올바르게 착용해야만 보호기능을 수행할 수 있습니다.

- 모든 부품은 사용자에 알맞게 조정하여 사용하시오.

예) 귀를 덮지 않도록 위치된 끈, 턱 뼈로부터 떨어져 위치한 버클, 편안함과 견고함을 위해 조정된 끈과 버클

- 안전모는 부상으로부터 항상 보호할 수 있는 것은 아니며, 어린이를 보살피는 것을 대신할 수 없습니다.

- 한번이라도 충격을 받은 안전모는 충격 흡수성이 현저히 떨어질 수 있으므로 겉모양에 손상이 없더라도 사용하지 마시오.

- 안전모 개조 및 변형은 제품 품질을 손상시킬 수 있습니다.

- 기타 안전한 사용에 관한 주의, 경고

부속서 A

인공노화에 대한 대체 절차

인공노화 시험을 위해 제공된 안전모는 크세논아크 램프의 빛에 노출되어져야 한다. 램프의 방사에너지는 실제 햇빛과 유사하게, 분광력 분배를 위해 여과되어야 한다.

안전모는 램프의  중심선상에서 중심축이 분당 15 회의 속도로 회전하는 원통형 홀더에 고정되어야 한다.

충격흡수나 관통시험 되어질 각각의 안전모는 시험부위가 램프방향으로 향하게 준비되어야 한다. 이 지점에서 외피에 접하는 평면은 원통형 홀더의 반경에 수직을 이뤄야한다.

시험평면의 입사되는 방사에너지는 시험장치의 제조자에 의해 제공된 정보를 이용하여 측정, 계산되어야 한다. 노출의 간격은 노출된 샘플들이 파장범위 280 nm 에서 800 nm 사이 1 GJ/m2 의 총 에너지량을 받을 수 있도록 조정되어야 한다.

증류되거나 광물질이 제거된 물(전도율 5 uS/㎝ 이하인)을 시료에 18분 분사와, 102분 비 분사로 주기적으로 뿌려져야한다. 분사하지 않을 때의 상대습도는 50 ± 5% 이어야 한다.

시험챔버 내부의 온도는 노출된 안전모의 시험범위가 램프로부터 떨어진 거리만큼 떨어진 곳에 있는 검정색 표준온도계로 측정한다. 온도는 (70 ± 3) ℃로 유지되어야 한다

장치를 위한 모든 시험과 수치 조건들은 ISO 4892-1 과 ISO 4892-2의 방법 A와 일치해야 한다.

주1. 만약 ISO 4892의 요구사항에 부합되지 않는다면, 모든 사용 가능한 시험장치가 모든 안전모를 수용할 수 있을 만큼 충분한 직경의 샘플 홀더 틀을 구비할 수는 없을 것이다.

주2. 물 분사의 위치는 시험 샘플로 인한 방해를 피하기 위해 조정될 필요가 있다.

주3. 크세논아크 램프의 방출에너지는 이 절차에 필요한 샘플 표면평면에서의 합당한 강도를 유지하기 위하여 일반적인 작동수준 이하로 감소될 수 있어야 한다.

제 3 부  등 산 용 안 전 모

(Protective Helmets for Mountain Climbing Users)

1. 적용범위  이 기준은 등산용 안전모의 안전요건 및 시험방법, 표시사항 등에 대하여 규정한다.

2. 관련규격  다음의 표준은 이 기준에 인용됨으로써 이 기준의 규정 일부를 구성한다. 이러한 인용표준은 그 최신판을 적용한다.

KS Q 1003  랜덤 샘플링 방법

KS K ISO 105-E04 섬유-염색견뢰도 시험방법 - E04부 : 땀에 대한 염색견뢰도

IS0 6487 도로차량 - 충격시험에 대한 측정기술 - 기계장치

BS EN 960 모리보호구 시험에 사용되는 머리모형

3. 용어의 정의

번 호	명 칭	번 호	명 칭
1 2 3 4 5	본 체 충격흡수 라이너 턱걸이 끈 사이드 쿠션 해먹(Hammock)	6 7 8 9 10	테 두 리 램프걸이 통기구멍 목 끈 머 리 띠

참고 1. 본체, 턱끈 및 충격흡수 라이너 이외의 것을 총칭하여 착장체라 한다.

2. 그림은 보기뿐이며 반드시 착장시킬 부속품은 아니다.

4. 안전요건

4.1 겉모양

4.1.1 표면은 밝고 깨끗한 색채로 쉽게 퇴색하지 않아야 한다.

4.1.2 금속류는 흠, 균열, 터짐, 벗겨짐, 녹 등의 결함이 없어야 한다.

4.1.3 각 부에는 흠, 얼룩. 더러워진 곳 등의 결함이 없어야 한다.

4.2 구조

4.2.1 리벳이 부착된 경우 리벳 머리는 2.0 mm 이상 돌출해서는 안 된다. 스냅단추나 기타 단단한 돌출물은 5.0 mm 이상 돌출해서는 안 된다.

4.2.2 정상적인 상태에서 착용한 경우에는 다음 각 항을 만족시켜야 한다.

4.2.2.1 불쾌감을 주지 않고, 머리에 쉽게 익숙해져야 한다.

4.2.2.2 현저하게 청각을 손상시키거나 사용 중 진동이나 소음이 생겨 불쾌감을 주지 않아야 한다.

4.2.2.3 내부는 여름철의 답답함이나 겨울철의 한기 등이 느껴지지 않도록 충분히 고려되어 있어야 한다.

4.2.3 앞차양이 붙어있는 안전모는 사용 중에 풍압에 의해 늘어져서 시야를 방해하지 않아야 한다.

4.2.4 머리에 오는 충격을 완화시키는 구조이어야 한다.

4.2.5 안전모가 벗겨지는 것을 방지하기 위한 턱걸이 끈을 포함하여 유지장치가 장착되어야 한다. 유지장치는 외피에 최소 3개의 분산된 부착지점을 갖고 있어야 하고 최소 15 mm 의 폭을 갖고 있어야 한다.

4.2.6 안전모 착용시 착용자가 접촉 또는 잠재적으로 접촉되는 안전모의 모든 부위에는 착용자에게 상해를 일으킬 수 있는 날카로운 가장자리, 거칠음 또는 돌출부가 없어야 한다.

4.3 재료

4.3.1 본체 본체는 플라스틱 또는 기타 단단한 재료를 사용하여야 한다.

4.3.2 충격흡수 라이너 충격흡수 라이너의 재료는 경질의 발포-스티로폴 또는 이와 동등 이상의 충격을 흡수 할 수 있는 재료를 사용하고 피부에 해로운 영향을 끼치지 않아야 하고 땀 및 두발유 시험방법에 따라 시험을 하였을 때 이상이 없어야 한다.

4.3.3 턱걸이 끈 턱걸이 끈은 피부에 접촉했을 때 해로운 영향을 끼치지 않아야 하고, 땀 및 두발유 시험방법에 따라 시험을 하였을 때 이상이 없어야 한다.

4.3.4 착장체 착장제는 피부와 접촉시 해로운 영향을 끼치지 않아야 하고 땀 및 두발유 시험방법에 따라 시험을 하였을 때 이상이 없어야 한다.

4.3.5 금속 부착물 금속제 부착물은 내식성 처리가 되어 있어야 한다.

4.4 성능

4.4.1 충격흡수성 안전모를 5.4.1에 기술된 방법에 따라 시험 시 전방, 측방, 후방, 중앙부의 머리모형에 전이되는 충격력은 10 000 N 이하이어야 한다.

4.4.2 내관통성 스트라이커 및 본체 내면이 머리모형에 접촉되지 않아야 한다.

4.4.3 유지 시스템

4.4.3.1 일반

착용자의 머리에 안전모를 고정시키는 수단이 있어야 한다. 유지 시스템의 모든 부품은 안전모나 시스템에 단단히 고정되어야 한다.

- 탈착장치는 빨간색이나 주황색으로 표시하기를 권장한다.

- 유지 시스템의 부품의 색깔은 초록색이어서는 안 된다. 초록색은 긴급 풀림 시스템으로 안전모에 사용된다.

4.4.3.2 턱걸이 끈

- 턱걸이 끈에 턱받침이 있어서는 안 된다.

- 턱걸이 끈의 폭은 15 mm 이상이어야 한다.

- 턱걸이 끈은 착용자를 편안하게 하여야 한다.

4.4.3.3 조임장치  턱걸이 끈은 끈의 탄력성을 조절하고 유지할 수 있는 장치를 가져야 한다.

4.4.3.4 강도  시험방법 5.4.3.1에 따라 시험할 때 동적신장은 35 mm를 초과해서는 안 되고 잔여신장은 25 mm를 초과해서는 안 된다. 이때 신장범위는 조임 장치의 미끄러짐도 포함된다. 시험 후 풀림 장치를 사용해서 유지 시스템이 안전모를 머리모형에서 벗겨지게 해야 한다.

위의 요구사항이 충족된다면 유지 시스템의 손상정도는 기준에 부합하는 것으로 한다.

주. 이 시험에서 조임 장치의 미끄러짐은 다른 신장범위와 구분되어 측정하고 기록한다. 하지만 이러한 측정과 기록은 단지 참고사항이지 다른 요구사항을 필요로 하는 것은 아니다.

4.4.3.5 효율성 시험방법 5.4.3.2에 따라 시험할 때, 안전모는 머리모형에서 떨어지지 않아야 한다.

4.4.4 낙하강도 전,후,좌,우,상의 5방향에 대하여 낙하 시험 후 갈라짐, 부품의 탈락, 파손 등 사용상 지장이 있는 손상이 없어야 한다.

5. 시험방법

5.1 겉 모 양 육안 및 촉감으로 확인한다.

5.2 머림모형 머리모형은 BS EN 960에 부합해야한다.

5.3 구조 육안 및 촉감으로 확인하며, 돌출물 및 면적은 치수측정기로 측정하고 무게는 저울로 측정한다.

5.4 성능 및 재료

5.4.1 충격흡수성 머리모형에 고온처리, 저온처리, 인공노화 및 침지처리(1)를 한 안전모를 각각 씌우고 전방, 측방, 후방, 중앙부에 반구형 스트라이커(2)를 2 m 높이에서 낙하 시켰을 때 머리모형에 가해지는 충격력을 측정한다.

주(1) 고온처리 : (35 ± 2) ℃ 상대습도 (65 ± 5) % 의 상태에서  4시간이상 유지한다.

저온처리 : (-20 ± 2) ℃ 에서 4시간이상 유지한다.

물 침지처리 : (25 ± 5) ℃ 에서 4시간이상 침적한다.

인공노화 : 안전모의 바깥 표면은 다음 조건에서 연속적으로 노출되어야 한다.

- 150 W 의 크세논으로 채워진 석영 램프에 의한 250 mm 범위의 자외선 방사로부터 48시간

- 상온에서 분당 1ℓ의 비율로 4～6시간 수분 분무

시험은 실온 하에서 행하되 전처리한 후 1분을 넘지 않아야 한다.

※ 인공노화 후 충격흡수성시험은 유보한다(시험장비를 구비한 후 적용한다).

표 1. 머리모형의 크기
분류기호	안전모 안쪽 원주 치수(mm)
A C E G J K M O	500 520 540 560 570 580 600 620

주(2) 반구형 스트라이커는 질량 (5±0.02) kg 선단경도 로크웰경도 C스케일 40이상의 강재로서 치수는 그림 5와 같다.

<그림 5>

5.4.2 내관통성

머리모형에 고온처리, 저온처리, 인공노화 및 침치처리(1)에 의한 전처리를 행한 안전모를 각각 씌우고 머리 중앙부에서 반경 50 mm 이내의 4개소의 낙하점(단 각각의 간격은 30 mm 이상으로 한다)에 스트라이커(3)를 1.5 m의 높이에서 낙하시켰을 때 스트라이커 및 본체내면이 머리모형에 접촉하지 않는 것을 확인한다.

주(3) 스트라이커는 질량이 (1.5±0.02) kg 선단경도가 로크웰경도 C스케일 45이상의 강재로서 치수는 그림 6과 같다.

<그림 6>

5.4.3 유지시스템 성능

5.4.3.1 강도

5.4.3.1.1 장치  시험장치는 다음과 같이 구성된다.

- 머리모형과 하중이 가해진 안전모를 지탱하는 기구

- 유도장치와 제동장치를 구성하는 하중지지 장치를 장착한 머리모형과 낙하 추

- 측정 장치

적절한 장치가 그림 5에 나와 있다.

5.4.3.1.2 안전모지지대 볼트에 맞는 강철판(그림 6 참조)

5.4.3.1.3 머리모형 및 하중지지 장치  사용하는 머리모형은 BS EN 960에 부합해야 한다.

하중지지 장치는 머리모형의 무게중심을 통과하는 수직 축과 일직선이 되어야 한다.

하중지지 장치를 장착한 머리모형의 질량은 (15 ± 0.5) kg이고, 힘을 가하는 지점의 수직이동을 측정하는 위치를 결정하기 위해서 유지 시스템에 미리 하중을 가해야 한다. 유도장치 및 제동장치는 (10 ± 0.1) kg인 추가 유도 자유낙하로 (200 ± 5) mm 에서 낙하할 수 있어야 한다.

5.4.3.1.4 측정 장치  힘을 가하는 지점의 수직이동을 측정하기 위한 장치

5.4.3.1.5 절차  충격흡수력 시험에 사용하지 않은 두 개의 안전모 즉 가장 작은 것과 가장 큰 것을 시험한다.

안전모는 시험자의 판단시 충격흡수시험에서 적어도 만족스러운 결과를 얻을 만한 전처리를 한다. 5.3에 머리모형에 고정시키기 위해 50 N의 하중을 안전모의 꼭대기 부분에 가한다.

안전모의 수직 중앙평면이 머리모형의 수직 중앙평면에 일치하는지 확인한다.

위의 위치에서 안전모는 머리모형의 무게중심을 통과하는 수직 축이 가로 지르는 지점에서 안전모지지에 의해 외피에 의해 지지되어야 한다.

낙하 추를 풀어 높이 (200 ± 5) mm에서 낙하시킨다.

시험하는 동안 힘을 가하는 지점의 동적 이동량을 측정한다.

2분 후 힘을 가하는 지점의 잔여 이동량을 측정한다.

고정 안전모지지대

머리모형

변이 기록계

낙하 풀림장치

낙하추 질량10kg

유도기

앤빌

<그림 5> 유지시스템 성능 강도의 시험장치

단위 : mm

<그림 6> 볼트에 맞는 강철판

5.4.3.2 효율성

5.4.3.2.1 장치  장치는 다음과 같이 구성된다.

- 질량 (10.0 ± 0.1) kg 인 낙하 추

- 낙하 추를 (175 ± 5) mm 에서 유도자유 낙하시키고 총 질량이 (3.0 ± 0.1) kg 인 유도시스템

- 직경 100 mm 인 도르래를 따라 작동하는 유도시스템에 부착된 꼬인 강철선 및 후크

- BS EN 960에 부합하는 머리모형

- 머리모형을 떠받치는 기판

유동장치는 충격속도가 이론적 속도의 95 % 이상임을 증명할 수 있어야 한다.

장치는 그림 7에 나타나 있다.

5.4.3.2.2 절차  가장 작은 머리모형과 가장 큰 머리모형에 맞고 제조자의 설명서에 따라 안전모를 장착한다.

이때 중간 크기의 안전모는 안전모유형에 맞춘다.

턱걸이 끈을 가능한 단단히 조인다. 꼬인 철사를 안전모의 뒷부분에 건다.

낙하 추를 풀어 (175 ± 5) mm 높이에서 떨어뜨린다.

안전모가 벗겨졌는지 관찰한다.

600

<그림 7> 유지시스템 성능 효율성의 시험장치

5.4.4 낙하강도 안전모를 183 cm의 높이에서 단단한 콘크리트 바닥위에 자연 낙하시켜 시험한다.

5.4.5 땀시험 충격흡수 라이너, 턱걸이 끈, 착장체등은 KS K ISO 105-E04 섬유-염색견뢰도시험 4.3항의 규정된 방법에 따라 조제한 상온의 인공땀 액에 24시간이상 침지한 후 이상유무를 확인한다.

5.4.6 두발유시험 충격흡수 라이너, 턱걸이 끈, 착장체의 표면에 보건복지부 약전에 규정하는 백색와셀린을 표면에 도포한 후 대기 중에 24시간 방치 후에 육안 및 촉감으로 이상유무를 확인한다.

5.4.7 금속부착물의 내식성  금속 부품을 끓고 있는 10 % 식염수에 15분간 담근 후에 꺼내어 바로 상온의 10 % 식염수에 15분간 넣었다가 꺼내어, 수분을 제거하지 않고 24시간 상온에 방치한다. 다음에 미지근한 물로 금속부품을 헹구어 건조시킨 후 육안으로 부식 흔적의 유무를 확인한다.

6. 검사방법

6.1 모델의 구분  등산용안전모의 모델은 종류별, 재질별, 모양별로 구분한다.

6.2 시료채취방법  필요할 경우 시료는 KS Q 1003에 따라 채취한다.

6.3 시료크기 및 합부판정조건 시료크기 및 합부판정은 다음 표와 같다. 다만 합부판정시 표시사항은 제외한다.

검사구분	시료의 크기(n)	합격판정(Ac)	불합격판정갯수(Re)
자율안전확인	1	0	1

주) 시료의 크기(n) : 동 안전기준을 적용하여 시험하는데 필요한 시료의 최소수량 또는 질량

7. 표시사항

7.1 제품 또는 최소단위 포장마다 소비자가 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 다음과 같이 표시한다.

다만, 사용상 주의사항은 제품 또는 포장이외의 한글 사용설명서 등에 별도 표시할 수 있다.

7.1.1 품명

7.1.2 모델명

7.1.3 제조연월

7.1.4 제조자명

7.1.5 수입자명(수입품에 한함)

7.1.6 주소 및 전화번호

7.1.7 제조국명

7.1.8 사용상 주의사항

1. 머리에 잘 맞는 안전모를 착용하시오.

2. 턱걸이 끈은 반드시 바르게 장착하시오.

3. 한 번이라도 큰 충격을 받은 안전모는 충격흡수 성능이 현저히 떨어질 수 있으므로 겉모양에 손상이 없더라도 사용하지 마시오.

4. 기타 안전한 사용에 관한 주의, 경고

부속서 A

인공노화에 대한 대체 절차

인공노화 시험을 위해 제공된 안전모는 크세논아크 램프의 빛에 노출되어져야 한다. 램프의 방사에너지는 실제 햇빛과 유사하게, 분광력 분배를 위해 여과되어야 한다.

안전모는 램프의 중심선상에서 중심축이 분당 15회의 속도로 회전하는 원통형 홀더에 고정되어야 한다.

충격흡수나 관통시험 되어질 각각의 안전모는 시험부위가 램프방향으로 향하게 준비되어야 한다. 이 지점에서 외피에 접하는 평면은 원통형 홀더의 반경에 수직을 이뤄야 한다.

시험평면의 입사되는 방사에너지는 시험장치의 제조자에 의해 제공된 정보를 이용하여 측정, 계산되어야 한다. 노출의 간격은 노출된 샘플들이 파장범위 280 mm 에서 800 mm 사이 1 GJ/㎡의 총 에너지량을 받을 수 있도록 조정되어야 한다.

증류되거나 광물질이 제거된 물(전도율 5 μS/cm 이하인)을 시료에 18분 분사와, 102분 비 분사로 주기적으로 뿌려져야 한다. 분사하지 않을 때의 상대습도는 (50 ± 5) % 이어야 한다.

시험챔버 내부의 온도는 노출된 안전모의 시험범위가 램프로부터 떨어진 거리만큼 떨어진 곳에 있는 검정색 표준온도계로 측정한다. 온도는 (70 ± 3) ℃ 로 유지되어야 한다.

장치를 위한 모든 시험과 수치 조건들은 ISO 4892-1과 ISO 4892-2의 방법 A와 일치해야 한다.

주1. 만약 ISO 4892의 요구사항에 부합되지 않는다면, 모든 사용 가능한 시험장치가 모든 안전모를 수용할 수 있을 만큼 충분한 직경의 샘플 홀더 틀을 구비할 수는 없을 것이다.

주2. 물 분사의 위치는 시험 샘플로 인한 방해를 피하기 위해 조정될 필요가 있다.

주3. 크세논아크 램프의 방출에너지는 이 절차에 필요한 샘플 표면평면에서의 합당한 강도를 유지하기 위하여 일반적인 작동수준 이하로 감소될 수 있어야 한다.

제 4 부 스키용안전모

(Impact protection helmets for Skier)

1. 적용범위  이 기준은 스키용 안전모(스노우보드 포함)의 안전요건 및 시험방법, 표시사항 등에 대하여 규정한다.

2. 관련표준  다음의 표준은 이 기준에 인용됨으로써 이 기준의 규정 일부를 구성한다. 이러한 인용표준은 그 최신판을 적용한다.

KS Q 1003  랜덤 샘플링 방법

BS EN 960  보호용 안전모 시험 시 사용하는 머리모형

ISO 4892  플라스틱 - 시험실 광원에 노출방법  1부 : 일반지침

ISO 4892  플라스틱 - 시험실 광원에 노출방법  2부 : 크세논 아크 광원

KS R ISO 6487  도로차량 - 충돌시험에서의 계측기술

3. 용어의 정의

3.1 안전모  머리에 착용하여 활동 중에 안전사고로 인한 충격에너지를 흡수해서 머리에 상해 위험을 감소시켜 주는 것을 말한다.

3.2 외피  안전모의 전체적인 형태를 만드는 외부표면을 말한다.

3.3 안전모 타입 안전모, 유지시스템, 또는 보호 패딩의 재료나 치수 또는 구조 같은 중요한 세목에서 상이하지 않은 종류를 말한다.

주: 이 기준의 요구사항에 따라 시험항목 적용 시 각 사이즈의 보호패딩의 두께가 같다면 안전모타입은 안전모 사이즈의 범위를 포함한다.

3.4 패딩

- 보호패딩 : 충격 에너지를 흡수하는데 사용하는 재료를 말한다.

- 안락패딩 : 착용자에게 편안함을 주는 안감 재료를 말한다.

- 치수패딩 : 안전모 치수의 조절에 사용하는 안감 재료를 말한다.

3.5 유지 시스템  시스템의 조절용 장치 또는 착용자의 편안함을 향상시키기 위한 장치를 포함하며, 안전모가 머리의 제 자리에 유지시키는 장치를 말한다.

3.6 턱걸이 끈  안전모가 제 위치에 고정되도록 착용자의 턱 아래를 지나가는 끈으로 구성된 유지 시스템의 일부를 말한다.

3.7 사람머리의 기초평면  외부 귓구멍(외부이도)의 높이에 있고 안와(눈 밑에 있는 뼈)의 아래부분에 있는 평면을 말한다.

3.8 머리모형의 기초평면  사람머리의 기초평면에 일치하는 머리모형에 관련된 평면을 말한다.

3.9 참조평면  머리모형의 사이즈 기능이고 기초평면에 평행인 구조평면을 말한다.

4. 안전요건

4.1 겉모양

4.1.1 표면은 밝고 깨끗한 색채로 쉽게 퇴색하지 않아야 한다.

4.1.2 각 부위는 흠, 얼룩, 오염 등의 결함이 없어야 한다.

4.1.3 금속류는 홈, 균열, 터짐, 벗겨짐, 녹 등의 결함이 없어야 한다.

4.2 재료  충전물, 고정시키는 장치, 턱 끈은 땀시험 및 두발유 시험에서 이상이 없어야 한다.

4.3 구조

4.3.1 일반  안전모는 일반적으로 사고 시 충격에너지를 흡수하고 머리에 안전모를 고정시키는 수단으로 구성된다. 안전모는 내구성이 좋아야 하고 일반적인 사용에 견디어 낼 수 있어야 한다.

안전모의 부품들(바이저, 리벳, 환기구멍, 모서리, 조임장치 등)은 일반적인 사용 시 사용자에게 상해를 주지 않아야 한다.

주 : 안전모는

- 가벼워야 한다.

- 쓰고 벗기가 용이해야 한다.

- 안경과 같이 사용할 수 있어야 한다.

- 사용자가 소리를 듣는데 심각한 방해가 되어서는 안 된다.

- 내구성이 좋아야 하며 일반적인 사용에 견딜 수 있어야 한다.

- 청소할 수 있어야 한다.

4.3.2 유지 시스템

4.3.2.1 일반  착용자의 머리에 안전모를 고정시키는 수단이 있어야 한다. 유지 시스템의 모든 부품은 안전모나 시스템에 단단히 고정되어야 한다.

주 1 : 탈착장치는 빨간색이나 주황색으로 표시하기를 권장한다.

주 2 : 유지 시스템의 부품의 색깔은 초록색이어서는 안 된다. 초록색은 긴급 풀림 시스템으로 안전모에 사용 된다.

4.3.2.2 턱걸이 끈

- 턱걸이 끈에 턱받침이 있어서는 안 된다.

- 턱걸이 끈의 폭은 15 ㎜ 이상이어야 한다.

- 턱걸이 끈은 착용자를 편안하게 하여야 한다.

4.3.2.3 조임장치  턱걸이 끈은 끈의 탄력성을 조절하고 유지할 수 있는 장치를 가져야 한다.

4.3.3 시야범위  시험방법 5.3에 따라 시험할 때 다음과 같은 각도로 시야가 가려져서는 안 된다(그림 1 참조).

- 수평 105°

- 상향  25°

- 하향  45°

<그림 1> 시야

4.3.4 보호범위  시험방법 5.3에 따라 시험할 때 안전모는 최소 그림 2에 있는 선 BCDEA' 윗 부분을 덮어야 한다. 다른 머리모형의 치수는 그림 2의 표에 나와 있다.

단위 : mm

25.5

중앙횡단 수직평면

참조평면

기초평면

H

K

D

E

A'

H'

C

A

H

H-H'

A-A'

<그림 2>  최소보호범워

단위 : mm

코드문자	기초평면에서 머리모형둘레	AC	HD	y	χ
A	500	84	89	89.5	24
E	540	88.5	92	96	26
J	570	83	95	102.5	27.5
M	600	97.5	98	107	29
O	620	100	100	110	30

주 : AC와 HD의 치수는 분할자로 측정한 현(弦)의 길이이다

4.4 성능

4.4.1 충격흡수력  시험방법 5.7에 따라 시험할 때 각각의 충격에서 피크 가속도가 250 g 를 초과해서는 안 된다.

4.4.2 내관통성  시험방법 5.8에 따라 시험할 때 펀치지점이 머리모형에 접촉해서는 안 된다.

4.4.3 유지 시스템의 성능

4.4.3.1 강도  시험방법 5.9에 따라 시험할 때 동적신장은 35 ㎜를 초과해서는 안 되고, 잔여신장은 25 ㎜를 초과해서는 안 된다. 이때 신장범위는 조임 장치의 미끄러짐도 포함된다. 시험 후 풀림 장치를 사용해서 유지시스템이 안전모를 머리모형에서 벗겨지게 해야 한다.

위의 요구사항이 충족된다면 유지 시스템의 손상정도는 기준에 부합하는 것으로 한다.

주 : 이 시험에서 조임 장치의  미끄러짐은 다른 신장범위와 구분되어 측정하고 기록한다. 하지만 이러한 측정과 기록은 단지 참고사항이지 다른 요구사항을 필요로 하는 것은 아니다.

4.4.3.2 효율성  시험방법 5.10에 따라 시험할 때 안전모는 머리모형에서 떨어지지 않아야 한다.

4.4.4 내구성  시험 후 안전모는 착용자에게 추가 상해를 줄 수 있는 손상(날카로운 모서리, 뾰족한 부분 등)이 없어야 한다.

5. 시험방법

5.1 샘플링  판매를 위한 것과 똑같은 상태의 완제품의 안전모를 시험해야 한다.

시험용 안전모는 제조한 날로부터 6일이 지나야 한다.

주어진 구조와 형식의 안전모를 시험하고 평가하기 위해서 안전모는 최고 사이즈 6개와 최저 사이즈 6개가 있어야 한다. 시험 시 필요한 시료 수는 표 1에 나와 있다.

표 1. 시료 수

성 능 시 험	시험에 필요한 시료 수
	최고사이즈	최저사이즈
유지시스템 효율성	1	1
충격흡수력	4	4
유지시스템강도	1	1
내관통성	1	1

5.2 외관검사 및 무게측정

5.2.1 4.3.1에 있는 일반요구사항 및 겉모양은 육안으로 확인한다.

5.2.2 안전모의 무게를 측정하여 그 평균값을 10 g 단위로 기록한다.

5.3 안전모 위치와 시야범위 및 보호범위 측정  가장 큰 사이즈의 머리모형에 안전모를 씌우고 BS EN 960의 “형태”에 관한 요구사항에 일치시킨다. 안전모를 머리모형에 고정시키기 위해 50 N 의 하중을 안전모의 꼭대기 부분에 가한다.

안전모의 수직 중앙평면이 머리모형의 수직 중앙평면에 일치하는지 확인한다.

제조자의 설명서에 따라 안전모를 머리모형에 고정시키고 그 위치에서 안전모가 4.3.3에 있는 시야범위 및 4.3.4에 있는 보호범위에 관한 요구사항에 부합하는지 확인한다. 안전모가 4.3.3에 있는 시야범위 요구사항과 일치하는지를 결정하기 위해서 시험자는 안전모타입에 따른 가장 작은 편차를 얻도록 사이즈를 선택해야 한다.

4.3.3과 4.3.4의 요구사항이 충족되지 않을 경우 두 가지 사항을 다 만족 시킬 수 있을 정도의 작은 머리모형에 안전모를 고정 시킨다. 그러한 위치에서 머리모형에 다음과 같은 선을 그린다.

- 머리모형의 참조평면 높이에 있는 수평선 : 충격흡수 시험을 할 안전모에 있는 수평선

- 5.7.1에 규정된 충격지점

5.4 재료

5.4.1 땀시험  KS K ISO 105-E04 섬유-염색견뢰도시험 4.3항의 규정된 방법에 따라 조제한 상온의 인공땀 액에 24시간이상 침지한 후 이상 유무를 확인한다.

5.4.2 두발유시험  표면에 “대한 약전”에 규정된 백색 와세린을 도포하고 대기 중에 24시간 방치 후 이상 유무를 확인한다.

5.5 구조  육안 및 치수측정기로 측정한다.

5.6 전처리

5.6.1 상온전처리  안전모는 (20 ± 2) ℃의 온도에서 4시간이상 전처리 되어야 한다.

5.6.2 저온 전처리  안전모는 (-25 ± 2) ℃의 온도에서 4시간이상 전처리 되어야 한다. 시험은 안전모를 냉동실에서 꺼낸 후 40초 이내에 시작해야 한다.

5.6.3 물 침지 전처리  안전모는 (25 ± 5) ℃의 물속에서 4시간이상 전처리 되어야 한다. 시험은 안전모를 물속에서 꺼낸 후 물빼는 시간을 고려하여 15분 이상 실시하는 것으로 한다.

5.6.4 노화 전처리  150 W 크세논 충전 석영 램프로 48시간 동안 250 ㎜의 범위에서 안전모의 외부표면 주위에 골고루 자외선 자극(예: 회전에 의해)

주 : 노화 방법은 부록 A에 설명되고 이 방법은 5.6.4에 따른 전처리의 대안으로 사용된다.

5.7 충격흡수력시험

5.7.1 충격지점  선 BCD에서 20 ㎜ 떨어지고 참조평면까지에 있는 구역은 5개의 부분으로 나누어진다. 전면, 두 측면, 꼭대기, 후면(그림 3참조). 머리모형의 사이즈 별 측정은 그림 2의 표에 나타나 있다.

꼭대기 부분은 머리모형의 꼭대기에서 아래로 10 ㎜ 에 있는 중앙수직 축의 점을 통과하는 수평면 윗부분이다. 다른 네 부분은 다음과 같이 시험 부위의 나머지 부분을 포함한다.

전면부분은 중앙수직 축에서 측정했을 때 머리모형의 대칭평면에 대해 대칭되게 놓여 60° 가 되는 부분이다.

후면부분은 중앙수직 축에서 측정했을 때 머리대칭평면에 대해 대칭되게 놓여 90°  가 되는 부분이다.

두 측면부분은 남아 있는 두 부분이다.

꼭대기

측면

전면

참조평면

후면

B

A

C

K

H

기초평면

22.5

D

E

H'

A'

중앙횡단 수직평면

AA'

HH'

A

C

D

E

<그림 3> 충격지점

5.7.2 장치

5.7.2.1 내용  시험장치는 다음과 같이 구성된다.

- 기판에 단단하게 고정되어 있는 앤빌

- 자유하강 유도시스템

- 안전모가 쓰여진 머리모형을 지지하는 이동시스템

- 삼차원 가속도계와 측정장치가 부착된 머리모형

- 충격지점이 앤빌 중심과 일치하게 하는 시스템

장치의 원리는 그림 4에 나타나 있다.

5.7.2.2 기판  기판은 500 ㎏ 이상의 무게로서 강철이나 강철 및 콘크리트의 혼합으로 되어 있어야 하고 최소한 상판 25 ㎜ 는 강철로 구성되어 있고 콘크리트에 단단하게 부착되어 있어야 한다.

기판이나 앤빌의 어떤 부분도 측정에 영향을 줄 수 있는 공명 주파수를 가지지 않아야 한다.

5.7.2.3 앤빌  직경(130 ± 3) ㎜인 원형 충격면을 가지는 편평한 강철 앤빌

5.7.2.4 이동시스템과 유도장치  머리모형을 지지하는 이동시스템은 머리모형의 무게 중심에서 가속도의 측정에 영향을 미치지 않아야 한다.

충격지점은 앤빌의 중앙위에 수직으로 위치할 수 있어야 한다.

유도장치의 충격 속도는 이론적 속도의 95 % 이상이 되어야 한다.

5.7.2.5 가속도계와 측정장치  삼차원 가속도계는 머리모형의 무게중심에 설치되고 그 변환기는 최대 가속도 19 620 ㎨ 에 손상없이 견딜 수 있어야 한다. 최대 중량은 50 g이어야 한다

측정 채널은 KS R ISO 6487의 채널 주파수 등급(CFC) 1000과 일치해야 하는 주파수 반응을 가져야 한다.

측정시스템은 머리모형의 속도를 기록하는 장치를 포함해야 한다.

5.7.2.6 머리모형  사용하는 머리모형은  BS EN 960에 부합해야 한다.

5.7.3 절차

5.7.3.1 시험변수  시험은 표 2에 따라 실시한다.

표 2 시험변수

시 료	안전모사이즈	전 처 리
1	안전모타입 중 가장 작은 사이즈 범위	상 온
2		저 온
3		침 지
4		노 화
5	안전모타입 중 가장 큰 사이즈 범위	상 온
6		저 온
7		침 지
8		노 화

시험자가 선택한 안전모의 위치에 충격이 가해진다.

각각의 안전모는 두 개의 다른 부위에 부위 별 한 번씩 충격이 가해지고 모든 부위에는 최소 한 번씩 충격이 가해진다.

동일 안전모에 있는 충격위치는 분할자로 현(弦)의 길이를 측정 했을 때 최소 150 ㎜만큼 떨어져 있어야 한다. 충격은 머리모형의 무게 중심 쪽으로 가해야 한다.

머리모형의 속도는 5.42 m/s(오차범위 : -0.1)가 되어야 한다.(이론적으로 1 497 ㎜의 높이에서 낙하하는 속도와 거의 같다)

머리모형의 속도는 충격전 60 ㎜ 와 10 ㎜ 사이에서 1 %의 정확도를 가지고 측정한다.

시험은 기록된 상온의 전처리 하에서 실시한다. 적절한 전처리는 5.6에 따른다.

5.7.3.2 기록  측정결과(gmax)는 시간과 가속도의 도표를 만들어 기록한다.

4.4.4에 나타나있는 손상범위도 기록 한다.

안전모를 장착한

머리모형

지지 받침판

유도기

앤빌

강철기판

<그림 4> 충격흡수력 측정용 장치의 원리

5.8 내관통성시험

5.8.1 장치

5.8.1.1 내용  시험장치는 다음과 같이 구성된다.

- 안전모에 기대어 있는 금속 펀치

- 자유하강 유도시스템이 부착된 금속 낙하망치

- 펀치지점과 머리모형 사이의 거리를 나타내는 장치

- 단단하게 장착된 머리모형

5.8.1.2 펀치  펀치는 원뿔형으로 아래쪽 끝 부분이 뾰족하고 다음과 같은 특성을 가진다.

- 질량 :             (300 ± 10) g

- 원뿔각 :           (60 ± 1)°

- 뾰족한 끝 반지름 : (0.5 ± 0.1) ㎜

- 끝의 경도 :        5045HRC

5.8.1.3 낙하망치  낙하망치의 질량은 (3 ± 0.0025) ㎏이어야 한다.

5.8.1.4 표시장치  펀치지점과 머리모형 사이의 거리를 나타내는 장치는 광전장치와 같이 작은 관성이어야 한다.

5.8.1.5 유도시스템  유도시스템은 충격속도가 충격하기전 60 ㎜를 초과하지 않는 거리에서 측정한 이론속도의 95 %이어야 한다.

5.8.1.6 머리모형  사용하는 머리모형은 BS EN 960에 부합해야 한다.

머리모형은 5.7.2.2에 명시된 바와 같은 기판위에 단단히 고정시키는데 시험에 선택된 지점에서 안전모의 표면에 접하는 평면이 실질적으로 수평이 되어야 한다.

5.8.2 절차  충격흡수시험에 사용하지 않은 두 개의 안전모, 즉 가장 작은 것과 가장 큰 것을 시험 한다. 안전모는 시험자의 판단시 충격흡수력시험에서 적어도 만족스러운 결과를 얻을 만한 전처리를 한다. 안전모를 전처리실에서 꺼낸 후 1분 이내에 머리모형에 고정시키고 초기하중 50 N 을 가하는데 시험에 선택된 지점에서 안전모 표면에 접하는 평면이 실질적으로 수평이 되어야 한다.

조정장치는 턱걸이 끈을 제외하고 완전히 느슨하게 한다. 낙하망치를 펀치의 꼭대기에 떨어뜨린다. 망치의 속도는 (3.84+0-0.1) m/s (이론적으로 750 ㎜의 높이에서 떨어지는 속도와 거의 같다)가 되어야 한다. 속도는 충격되기 전 60 ㎜ 와 10 ㎜ 사이의 거리에서 1 %의 정확도를 가지고 측정해야 한다.

각각의 안전모에 세 번 충격을 가하는데 매번 다른 부위에 가해야 한다(5.7.1 참조).

시험자가 선택한 위치는 분할자로 현의 길이를 측정 했을 때 최소 150 ㎜만큼 떨어져 있어야 한다. 충격후에 펀치지점과 머리모형 사이의 거리를 표기한다.

5.9 유지시스템 성능시험

5.9.1 장치

5.9.1.1 내용  시험장치는 다음과 같이 구성된다.

- 머리모형과 하중이 가해진 안전모를 지탱하는 기구

- 유도장치와 제동창치를 구성하는 하중 지지장치를 장착한 머리모형과 낙하추

- 측정장치

적절한 장치가 그림 5에 나와 있다.

고정 안전모지지대

머리모형

변이 기록계

낙하 풀림장치

낙하추 질량10kg

유도기

앤빌

<그림 5> 유지시스템 성능의 시험장치

5.9.1.2 안전모지지대  볼트에 맞는 강철판(그림 6참조)

단위 : mm

34

구 반지름 100

∅100

<그림 6>

5.9.1.3 머리모형 및 하중지지 장치  사용하는 머리모형은 BS EN 960에 부합해야 한다.

하중지지 장치는 머리모형의 무게중심을 통과하는 수직 축과 일직선이 되어야 한다.

하중지지 장치를 장착한 머리모형의 질량은 (15 ± 0.5) ㎏ 이고, 힘을 가하는 지점의 수직이동을 측정하는 위치를 결정하기 위해서 유지 시스템에 미리 하중을 가해야 한다. 유도장치 및 제동장치는 (10 ± 0.1) ㎏인 추가 유도 자유낙하로 (200 ± 5) ㎜ 에서 낙하할 수 있어야 한다.

5.9.1.4 측정장치  힘을 가하는 지점의 수직이동을 측정하기 위한 장치

5.9.2 절차  충격흡수력 시험에 사용하지 않은 두 개의 안전모 즉 가장 작은 것과 가장 큰 것을 시험한다.

안전모는 시험자의 판단시 충격흡수력시험에서 적어도 만족스러운 결과를 얻을 만한 전처리를 한다. 5.3에 서술된 바와 같이 안전모를 위치시킨다.

위의 위치에서 안전모는 머리모형의 무게중심을 통과하는 수직 축이 가로 지르는 지점에서 안전모지지대에 의해 외피에 의해 지지되어야 한다.

낙하 추를 풀어 높이 (200 ± 5) ㎜ 에서 낙하시킨다.

시험하는 동안 힘을 가하는 지점의 동적 이동량을 측정한다.

2분 후 힘을 가하는 지점의 잔여 이동량을 측정한다.

5.10 유지 시스템의 효율성 시험

5.10.1 장치  장치는 다음과 같이 구성된다.

- 질량 (10.0 ± 0.1) ㎏ 인 낙하 추

- 낙하추를 (175 ± 5) ㎜ 에서 유도자유 낙하시키고 총 질량이 (3.0 ± 0.1) ㎏ 인 유도시스템

- 직경 100 ㎜ 인 도르래를 따라 작동하는 유도시스템에 부착된 꼬인 강철선 및 후크

- BS EN 960에 부합하는 머리모형

- 머리모형을 떠받치는 기판

유도장치는 충격속도가 이론적 속도의 95 % 이상임을 증명할 수 있어야 한다.

장치는 그림 7에 나타나 있다

단위 : mm

600

꼬인 강철선

최소∅3

도르래 ∅100

낙하추 질량 10kg

유도시스템

기판	질량 3kg

A        A

25

A-A

<그림 7> 유지시스템 효율성의 시험장치

5.10.2 절차  가장 작은 머리모형과 가장 큰 머리모형에 맞고 제조자의 설명서에 따라 안전모를 장착한다.

이때 중간 크기의 안전모는 안전모유형에 맞춘다.

턱걸이 끈을 가능한 단단히 조인다. 꼬인 철사를 안전모의 뒷부분에 건다.

낙하추를 풀어 (175 ± 5) mm 높이에서 떨어뜨린다.

안전모가 벗겨졌는지 관찰한다.

6. 검사방법

6.1 모델의 구분  스키용안전모의 모델은 종류별, 재질별, 모양별로 구분한다.

6.2 시료채취방법  필요할 경우 시료는 KS Q 1003에 따라 채취한다.

6.3 시료크기 및 합부판정조건 시료크기 및 합부판정은 다음 표와 같다. 다만, 합부판정시 표시사항은 제외한다.

검사구분	시료크기(n)	합격판정갯수(Ac)	불합격판정갯수(Rc)
자율안전확인	1	0	1

주) 시료의 크기(n) : 동 안전기준을 적용하여 시험하는데 필요한 시료의 최소수량 또는 질량

7. 표시사항

7.1 제품 또는 최소단위 포장마다 소비자가 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 다음의 사항을 표시하여야 한다.

다만, 사용상 주의사항은 제품 또는 포장이외의 한글 사용설명서 등에 별도로 표시할 수 있다.

7.1.1 품명

7.1.2 모델명

7.1.3 제조연월

7.1.4 제조자명

7.1.5 수입자명(수입품에 한함)

7.1.6 주소 및 전화번호

7.1.7 제조국명

7.1.8 크기의 호칭 및 무게(무게는 50 g 단위로 표시한다)

7.1.9 사용상 주의사항

- 안전모를 착용자에게 맞게 조절하여 사용하시오.

- 심한 충격을 받은 안전모는 폐기하시오.

- 예정된 보호기능을 보증하기 위해 안전모를 머리에 쓰는 방법

(예, 이마를 보호하기 위해 안전모를 놓아야하고 안전모를 머리의 뒷부분으로 너무 밀어서는 안됩니다.)

- 기타 안전한 사용에 관한 주의, 경고

부속서 A

인공노화에 대한 대체 절차

노화 전처리에 사용하는 안전모는 크세논 아크 램프의 방사에 노출시켜야 한다. 램프의 방사에너지는 일광의 방사에너지와 가장 유사한 스펙트럼 확대 분사를 제공하여야 한다.

안전모는 램프를 둘러싸는 원기둥 홀더(holder)에 고정시키고 그 축을 1회/min  5회/min 의 속도로 회전시킨다.

충격흡수시험이나 관통시험에 사용될 각 안전모는 시험부위가 램프쪽으로 향하도록 한다. 이 지점에서 안전모외피에 접하는 평면은 원기둥 홀더의 반지름에 수직이어야 한다.

시험부위의 평면에서의 방사에너지는 시험장치의 제조자가 제시한 정보로 측정하거나 계산한다. 노출은 290 ㎚ 에서 800 ㎚ 의 파장범위에서 총 1 GJ/㎡ 의 에너지를 안전모가 받도록 조절되어야 한다.

안전모에 증류수나 비 광물수(5㎲/㎝ 이하 전도도를 갖는 것)를 18분 동안 원을 그리며 간헐적으로 뿌리고 그 후, 102분은 물을 뿌리지 않는다. 시험기간 102분 동안 측정한 상대 습도는 (50 ± 5) % 가 유지되어야 한다.

노화 전처리 기기내의 온도는 안전모의 노출 시험부위처럼 램프에서 같은 거리에 놓인 검은 표준 온도계로 측정하고 그 온도는 (70 ± 3) ℃ 가 유지되어야 한다.

기타 시험과 시험장치의 교정사항은 ISO 4892-1과 ISO 4892-2의 방법 A에 따른다.

주 1 : 안전모를 잘 고정시키기 위한 홀더 프레임도 ISO 4892의 요구사항에 부합해야 한다.

주 2 : 물 분무기의 위치는 안전모에 방해가 되지 않도록 조절할 수 있어야 한다.

주 3 : 크세논 아크의 에너지 방출은 정상작동 수준 아래로 줄일 수 있어야 하고, 또한 이 절차에서 요구하는 안전모의 표면에서 받아들일 수 있는 강도를 유지해야 한다.

제 5 부 야구용 안전모

(Impact protection helmets for Baseball)

1. 적용범위  이 기준은 야구용 안전모의 안전요건 및 시험방법, 표시사항 등에 대하여 규정한다.

2. 관련표준  다음의 표준은 이 기준에 인용됨으로서 이 기준의 규정 일부를 구성한다. 이러한 인용표준은 그 최신판을 적용한다.

BS EN 960  머리보호구 시험에 사용되는 머리모형

KS K ISO 105-E04 섬유-염색견뢰도 시험방법 - E04부 : 땀에 대한 염색견뢰도

IS0 6487  도로차량 - 충격시험에 대한 측정기술 - 기계장치

3. 안전모의 종류

3.1 타자용

3.2 포수용

4. 안전요건

4.1 겉모양

4.1.1 표면은 밝고 깨끗한 색체로 쉽게 퇴색하지 않아야 한다.

4.1.2 금속류는 흠, 균열, 터짐, 벗겨짐, 녹 등의 결함이 없어야 한다.

4.1.3 각 부에는 흠, 얼룩. 더러워진 곳 등의 결함이 없어야 한다.

4.2 구조

4.2.1 안전모의 구조일반

4.2.1.1 안전모는 머리에 오는 충격을 완화시키는 구조이고 안전모 착용시 착용자가 접촉 또는 잠재적으로 접촉되는 안전모의 모든 부위에는 착용자에게 상해를 일으킬 수 있는 날카로운 가장자리, 거칠음 또는 돌출부가 없어야 한다.

4.2.1.2 정상적인 상태에서 착용한 경우에는 다음 각 항을 만족시켜야 한다.

4.2.1.2.1 불쾌감을 주지 않고 머리에 쉽게 익숙해질 것.

4.2.1.2.2 현저하게 청각을 손상시키거나 사용 중 진동이나 소음이 생겨 불쾌감을 주지 않을 것.

4.2.1.2.3 내부는 여름철의 답답함이나 겨울철의 한기 등이 느껴지지 않도록 충분히 고려되어 있을 것.

4.2.1.3 좌, 우, 상, 하의 시야가 충분하여야 한다.

4.2.1.4 본체의 귀 덮개는 1개 이상 있어야 하며 착용 후에도 소리가 차단되지 않도록 면적이 400 m㎡ 이상 1 000 m㎡ 이하인 구멍이 귀 덮개 가운데 위치하여야 한다.(타자용에 한함)

4.2.1.5 본체는 전체가 동일 재료로 만들어져 있고 그 두께는 1.8 mm 이상이어야 한다.

4.2.1.6 리벳 또는 스냅단추가 사용된 경우, 리벳의 머리는 2.0 mm 이상 돌출해서는 안 되고 스냅단추나 기타 단단한 돌출물은 5.0 mm 이상 돌출해서는 안 된다. 다만 쉽게 이탈될 수 있는 것은 예외로 한다. 쉽게 이탈될 수 있는 것이란 스냅과 같이 충격을 받을 때 쉽게 벗겨진다는 뜻이며 공구를 사용해서 쉽게 떨어낸다는 뜻은 아니다.

4.2.2 안전모 각부의 구조

4.2.2.1 본체 본체 표면은 단단하고 둥글게 되어 있어야 한다. 또한 가장자리는 둥글거나 수지로 씌어져 있어야 한다. 다만, 가장자리를 가죽 또는 그와 유사한 것으로 테두리 한 것은 관계가 없다.

4.2.2.2 충격흡수 라이너  충격흡수 라이너는 본체의 안쪽에 밀착되어 있어서 어떠한 충격이라 할 경우에도 착용자의 머리를 보호해야 한다.

4.3 재료

4.3.1 본체  본체는 플라스틱 또는 기타 단단한 재료를 사용하여야 한다.

4.3.2 충격흡수 라이너  충격흡수 라이너의 재료는 경질의 발포-스티로폴 또는 이와 동등 이상의 충격을 흡수 할 수 있는 재료를 사용하고, 피부에 해로운 영향을 끼치지 않아야 하고, 땀 및 두발유 시험방법에 따라 시험을 하였을 때 이상이 없어야 한다.

4.3.3 착장체  착장체는 피부와 접촉 시 해로운 영향을 끼치지 않아야 하고, 땀 및 두발유 시험방법에 따라 시험을 하였을 때 이상이 없어야 한다.

4.3.4 금속 부착물  금속제 부착물은 내식성 또는 방청처리가 되어 있어야 한다.

4.4 성능

4.4.1 충격흡수성  안전모를 5.4.1에 기술된 방법에 따라 시험 시 전방, 측방, 후방, 중앙부의 머리모형에 전이되는 충격력은 10,000 N 이하이어야 한다(포수용은 전방, 중앙부는 제외한다).

4.4.2 낙하강도  안전모를 5.4.2.에 기술된 방법에 따라 시험 시, 전․후․좌․우․상향의 5방향에 대하여 낙하 시험 후 갈라짐, 부품의 탈락, 파손 등 사용상 지장이 있는 손상이 없어야 한다.

5. 시험방법

5.1 겉 모 양  육안 및 촉감으로 확인한다.

5.2 머리모형  머리모형은 BS EN 960에 부합해야한다.

5.3 구조  육안 및 촉감으로 확인하며, 돌출물 및 면적은 치수측정기로 측정하고 무게는 저울로 측정한다.

5.4 성능 및 재료

5.4.1 충격흡수성  머리모형에 고온처리 및 저온처리와 침지처리(1)를 한 안전모를 각각 씌우고 전방, 측방, 후방, 중앙부에 반구형 스트라이커(2)를 2 m 높이에서 낙하 시켰을 때 머리모형에 가해지는 충격력을 측정한다.

주(1) 고온처리 : (35 ± 2) ℃ 상대습도 (65 ± 5) % 의 상태에서  4시간이상 유지한다.

저온처리 : (-20 ± 2) ℃ 에서 4시간이상 유지한다.

물 침지처리 : (25 ± 5) ℃ 에서 4시간이상 침적한다.

시험은 실온 하에서 행하되 전처리한 후 1분을 넘지 않아야 한다.

표 1. 머리모형의 크기
분류기호	안전모 안쪽 원주 치수(mm)
A C E G J K M O	500 520 540 560 570 580 600 620

주(2) 반구형 스트라이커는 질량 (0.5 ± 0.02)  kg 선단경도 로크웰경도 C스케일 40이상의 강재로서 치수는 그림 5와 같다.

<그림 5>

5.4.2 낙하강도  안전모를 183 cm 의 높이에서 단단한 콘크리트 바닥위에 자연 낙하시켜 시험한다.

5.4.3  땀시험  충격흡수 라이너, 착장체 등은 KS K ISO 105-E04 섬유-염색견뢰도시험 4.3항의 규정된 방법에 따라 조제한 상온의 인공땀 액에 24시간이상 침지한 후 이상 유무를 확인한다.

5.4.4 두발유시험  충격흡수 라이너, 착장체 등의 표면에 보건복지부 약전에 규정하는 백색 와셀린을 도포한 후 대기 중에 24시간 방치 후에 육안 및 촉감으로 이상 유무를 확인한다.

5.4.5 금속부착물의 내식성  금속 부품을 끓고 있는 10 % 식염수에 15분간 담근 후에 꺼내어, 바로 상온의 10 % 식염수에 15분간 넣었다가 꺼내어 수분을 제거하지 않고 24시간 상온에 방치한다. 다음에 미지근한 물로 금속부품을 헹구어 건조시킨 후 육안으로 부식 흔적의 유무를 확인한다.

6. 검사방법

6.1 모델의 구분  야구용안전모의 모델은 종류별, 재질별, 모양별로 구분한다.

6.2 시료채취방법  필요할 경우 시료는 KS Q 1003에 따라 채취한다.

6.3 시료크기 및 합부판정조건 시료크기 및 합부판정은 다음 표와 같다. 다만, 합부판정시 표시사항은 제외한다.

검사구분	시료의 크기(n)	합격판정(Ac)	불합격판정갯수(Re)
자율안전확인	1	0	1

주) 시료의 크기(n) : 동 안전기준을 적용하여 시험하는데 필요한 시료의 최소수량 또는 질량

7. 표시사항

7.1 제품 또는 최소단위 포장마다 소비자가 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 다음의 사항을 표시하여야 한다.

다만, 사용상 주의사항은 제품 또는 포장이외의 한글 사용설명서 등에 별도로 표시할 수 있다.

7.1.1 품명

7.1.2 모델명

7.1.3 제조연월

7.1.4 제조자명

7.1.5 수입자명(수입품에 한함)

7.1.6 주소 및 전화번호

7.1.7 제조국명

7.1.8 사용상 주의사항

1. 머리에 잘 맞는 안전모를 착용하시오.

2. 한 번이라도 큰 충격을 받은 안전모는 충격흡수 성능이 현저히 떨어질 수 있으므로 겉모양에 손상이 없더라도 사용하지 마시오.

제정 :  기술표준원고시 제2007-33호(2007.1.24)

개정 :  기술표준원고시 제2008-289호(2008.6.23)

개정 :  기술표준원고시 제2009-978호(2009.12.30)