국립산림과학원 고시 제2013-2호

산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 제39조(임산물 규격의 고시) 제1항과 동법 시행령 제71조(권한의 위임 및 위탁) 제2항 제5호의 규정에 의하여『원목 규격』을 다음과 같이 개정·고시합니다.

2013년  6월  3일

국립산림과학원장

원  목  규  격

[제 정] 1966.12.31.  농림부고시 1595호 목재규격

[제 정] 1978. 1.28.  산림청고시 3호 수입원목검량기준

[개 정] 1983. 7. 6.  산림청고시 7호 원목규격

[개 정] 1995.12. 1.  산림청고시 1995-29호 원목규격

[개 정] 1997. 3.11.  산림청고시 1997- 9호 원목규격

[개 정] 2000. 1.14.  임업연구원 고시 2000-38호 원목규격

[개 정] 2007. 3.29.  국립산림과학원 고시 2007-2호 원목규격

[개 정] 2013. 6. 3.  국립산림과학원 고시 2013-2호

제1장  총 칙

제1조 (적용범위)

이 규격은 국내에서 생산된 원목으로 건축 및 기타 일반 용도로 사용되는 원목에 적용된다. 다만, 다음의 각호의 목재는 본 규격의 적용을 받지 아니 한다.

1. 별도로 규격이 제정된 것.

2. 형상이 부정한 목재로서 이용가치가 극히 낮은 토막재

3. 썩음 또는 기타 결점에 의하여 이용할 수 없는 부분이 그 재적의 100분의 50이상을 차지하고 있는 통나무

4. 재질 또는 형상이 극히 희소한 것, 재질이 극히 뛰어나게 좋은 것. 감상가치가 극히 뛰어난 것. 또는 전기한 목재를 채취할 수 있는 것 등의 귀중목류

제2조 (정의)

이 규격에서 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.

1.「원목」이라 함은 제재하지 않은 통나무를 말한다.

2.「전간재」라 함은 1본의 임목을 벌채하여 초두부만을 잘라낸 전 길이의 원목을 말한다.

3.「재면」이라 함은 원목의 표면을 종선으로 4등분한 면을 말한다.

제2장  원목의 구분

제3조 (원목의 재종구분)

이 규격에서 구분하는 원목의 재종은 다음과 같다.

1.「특용재급」이라 함은 침엽수 중 지름이 매우 크고 결점이 적어 문화재 보수나 공예품, 합판용 단판 등의 생산에 적합한 지름과 품질이 매우 우수한 원목을 말한다.

2.「1등급」이라 함은 지름이 ‘특용재급’에는 못 미치지만 지름이 크고 결점이 적어 침엽수의 경우 한옥건축 등에서 이용되는 대단면의 2종구조재(보재)나 3종구조재(기둥재), 활엽수의 경우 가구재나 내장재 등의 이용에 적합한 지름과 품질의 원목을 말한다.

3.「2등급」이라 함은 지름이 ‘1등급’에는 못 미치지만 지름이 다소 크고 결점이 적어 침엽수의 경우 1종구조재(규격구조재)나 데크재, 내장재, 활엽수의 경우 가구재나 내장재, 공예재 등의 이용에 적합한 지름과 품질의 원목을 말한다.

4.「3등급」이라 함은 지름이 ‘2등급’에 못 미치거나 결점이 다소 많지만 침엽수의 경우 제재가공에 의한 이용이 가능하고,  활엽수의 경우 신탄재 등으로의 이용은 가능한 지름과 품질의 원목을 말한다.

5.「원주재급」이라 함은 침엽수 중 지름이 ‘3등급’에 못 미치지만 서까래나 조경용재로 이용되는 원주재의 생산은 가능한 지름 및 품질의 원목을 말한다.

6.「원료재급」이라 함은 지름이 침엽수의 경우 ‘원주재급’, 활엽수의 경우 ‘3등급’에 못 미치거나 결점이  많은 원목으로, 주로 가설재나 표고골목, 칩, 보드, 펄프 등의 원료로 이용이 가능한 원목을 말한다.

제4조 (원목의 수종구분)

이 규격에서 원목의 수종군은 국내에서 주로 생산되는 수종 및 지름분포를 고려하여 다음과 같이 구분한다.

수종군	수종
소나무류	소나무, 해송, 잣나무, 스트로브잣나무, 리기다소나무, 리기테다소나무
낙엽송류	낙엽송
편백․삼나무류	편백, 화백, 삼나무, 가문비나무, 전나무, 기타 침엽수
활엽수류	참나무, 포플러, 기타 활엽수

제3장  단위

제5조 (치수의 단위)

1. 원목 지름의 치수단위는「mm」를 원칙으로 한다. 다만,「cm」로도 할 수 있다.

2. 원목 길이의 치수단위는「m」로 한다.

제6조 (재적단위)

원목의 재적단위는「㎥」로 한다.

제7조 (수량단위)

원목의 수량단위는「본」으로 한다.

제8조 (단위치수)

1. 원목 지름의 단위치수는「10mm」또는「1cm」로 하고, 단위치수 미만 끝수는 끊어버린다.

2. 원목 길이의 단위치수는「0.1m」로 하고 단위치수 미만의 끝수는 끊어버린다.

제4장  치수의 측정방법

제9조 (원목의 지름)

원목의 지름․말구지름․원구지름․평균지름은 다음 각 호와 같다.

1. 본 규격에서 사용되는「원목의 지름」이란 말구지름을 말한다.

2.「원목의 말구지름」이란 수피를 제외한 최소지름을 말한다. 다만, 최소지름이 300mm를 넘는 원목은 최소지름과 최소지름에 대한 직각지름을 동시에 측정하여 그 차 30mm(400mm이상인 원목은 40mm)마다 최소지름에 10mm씩 가산시킨 지름을 말구지름으로 한다.

3.「원목의 원구지름」이란 수피를 제외한 원구(이상 팽대 부분이 있는 원목은 그 부분을 제외)의 최소지름을 말한다. 다만, 최소지름이 300mm를 넘는 원목은 최소지름과 최소지름에 대한 직각지름을 동시에 측정하여 그 차 30mm(400mm이상인 원목은 40mm)마다 최소지름에 10mm씩 가산시킨 지름을 원구지름으로 한다.

4.「원목의 평균지름」이란 말구지름과 원구지름을 평균한 지름을 말한다. 이때 평균의 단위치수는 10mm로 하고 10mm 미만의 끝수는 끊어버린다.

제10조 (원목의 길이)

「원목의 길이」는 횡단면을 연결하는 최단 직선의 길이를 말한다. 다만, 0.1m미만의 여척과 지름이 60mm 미만인 끝단부는 길이에서 제외한다. 여기서「여척」이라 함은 0.1m 단위로 끊고 난 후 남은 길이를 말한다.

제5장  재적계산방법

제11조 (원목의 재적계산방법)

1. 원목의 재적은 가호 및 나호에 의하여 계산한다. 단, 소나무(제4조의 소나무류에서 소나무 이외의 수종은 제외)와 낙엽송에 한하여 길이가 3.6m 이상이고, 지름이 600mm 이하인 경우에는 다호에 의하여 계산한다.

가. 길이가 6m 미만인 것.

[eqn: m ^{3} =D ^{2} TIMES L TIMES {1} over {1,000,000}]

D : 원목 지름으로서 mm 단위에 의한 수치

L : 원목 길이로서 m 단위에 의한 수치

나. 길이가 6m 이상인 것.

[eqn: m ^{3} = LEFT [ D+10 TIMES {L prime -4} over {2} RIGHT ] ^{2} TIMES L TIMES {1} over {1,000,000}]

D : 원목 지름으로서 mm 단위에 의한 수치

L : 원목 길이로서 m 단위에 의한 수치

L＇: 원목 길이로서 m 단위에 의한 수치 중 1m 미만의 끝수를 끊어버린 길이

다. 소나무, 낙엽송(길이 3.6m 이상, 지름 600mm 이하인 것)

[eqn: m ^{3} = {(D ^{2} +2D _{1} ^{2} +D _{2} ^{2} )} over {16} TIMES {pi L} over {1,000,000}]

소나무 : [eqn: D _{1} =1.030D+1.450L+6.090], [eqn: D _{2} =1.108D+13.37L-13.59]

낙엽송 : [eqn: D _{1} =0.999D+3.140L+7.180], [eqn: D _{2} =1.048D+5.750L+10.19]

D : 원목 말구지름으로서 mm 단위에 의한 수치

D1 : 원목 말구지름으로부터 추정한 중앙지름으로서 mm 단위에 의한 수치

D2 : 원목 말구지름으로부터 추정한 원구지름으로서 mm 단위에 의한 수치

L : 원목 길이로서 m 단위에 의한 수치

2. 원목의 재적(㎥)에 소수점 3자리 미만의 끝수가 있을 때에는 소수 4자리에서 반올림하여 소수 3자리까지 구한다.

제6장  품등

제12조 (원목의 품등)

수종군에 따른 원목의 품등은 다음과 같다.

1. 소나무류

등급 기준	특용재급	1등급	2등급	3등급	원주재급	원료재급
지름(mm)	420이상	270이상	210이상	180이상	120이상	60이상
재장(m)	2.1이상	3.6이상	3.6이상	2.1이상	2.4이상	1.8이상
옹이	긴지름 150mm 이하			2등급 기준에 적합하지 않은 것
할렬/윤할	30% 이하
굽음	20% 이하			30%이하		원주재급 기준에 적합하지 않은 것
썩음 등	20% 이하			30%이하
기타결점	경미한 것			현저하지 않은 것

2. 낙엽송류

등급 기준	특용재급	1등급	2등급	3등급	원주재급	원료재급
지름(mm)	360이상	240이상	180이상	150이상	90이상	60이상
재장(m)	2.1이상	3.6이상	3.6이상	2.1이상	2.4이상	1.8이상
옹이	긴지름 150mm 이하			2등급 기준에 적합하지 않은 것
할렬/윤할	30% 이하
굽음	20% 이하			30%이하		원주재급 기준에 적합하지 않은 것
썩음 등	20% 이하			30%이하
기타결점	경미한 것			현저하지 않은 것

3. 편백․삼나무류

등급 기준	1등급	2등급	3등급	원료재급
지름(mm)	210이상	150이상	90이상	60이상
재장(m)	3.6이상	3.6이상	2.1이상	1.8이상
옹이	긴지름 150mm 이하		2등급 기준에 적합하지 않은 것
할렬/윤할	30% 이하
굽음	20% 이하		30%이하	3등급 기준에 적합하지 않은 것
썩음 등	20% 이하		30%이하
기타결점	경미한 것		현저하지 않은 것

4. 활엽수류

등급 기준	1등급	2등급	3등급	원료재급
지름(mm)	270이상	150이상	120이상	60이상
재장(m)	2.1이상	2.1이상	2.1이상	1.2이상
옹이	긴지름 150mm 이하		2등급 기준에 적합하지 않은 것
할렬/윤할	30% 이하
굽음	20% 이하		30%이하	3등급 기준에 적합하지 않은 것
썩음 등	20% 이하		30%이하
기타결점	경미한 것		현저하지 않은 것

제7장  결점측정 방법

제13조 (원목결점의 측정방법)

제12조의 원목품등에 있는 결점은 다음 표의 방법으로 측정한다. 이때 결점이 여척 또는 이상 팽대 부분에 걸쳐 있을 때에는 당해 여척 또는 이상 팽대 부분을 제외하고 그 결점을 측정한다. 측정은 10mm단위로 측정하고 10mm 미만은 버린다. 백분율의 경우 소수점 이하는 버린다.

결 점		측 정 방 법
옹이	측정	1. 재면에 있는 옹이를 대상으로 실측 긴지름을 측정한다. 2. 긴지름 10mm 미만의 옹이는 제외한다.
	산옹이	산옹이의 지름은 그 실측 긴지름으로 한다.
	죽은옹이 썩은옹이	죽은옹이․썩은옹이의 지름은 그 실측 긴지름의 2배로 한다.
	숨은옹이	1. 재면이 돌출 또는 함몰 등의 이상을 나타내어 그 내부에 옹이가 숨어 있는 것으로 판단되는 경우 그 크기는 그 원목의 산옹이, 죽은옹이 또는 썩은옹이 중 가장 큰 옹이의 실측 긴지름을 1.5배한 크기로 한다. 다만, 1.5배한 지름이 숨은옹이로 인한 돌출 및 함몰부분의 긴지름 보다 작을 경우는 그 돌출 및 함몰부분의 실측 긴지름(재면의 선과 돌출 또는 함몰부분의 교차점간 거리)을 숨은 옹이의 지름으로 한다. 2. 산옹이, 죽은옹이 또는 썩은옹이가 없고 숨은옹이만 있는 경우의 숨은옹이 크기는 100mm로 한다. 다만, 숨은옹이로 인한 돌출 및 함몰부분의 긴지름이 100mm보다 큰 경우는 그 돌출 및 함몰부분의 실측 긴지름을 숨은 옹이의 지름으로 한다.
할렬	측정	횡단면에서 재면으로 이어진 할렬을 대상으로 재면에서의 할렬길이를 측정한다.
	동일횡단면	1. 동일 횡단면에 2개 이상인 경우는 가장 긴 것을 그 횡단면의 할렬길이로 한다. 2. 횡단면 지름의 1/2을 초과한 깊은 할렬은 그 할렬의 실측 길이를 1.5배한 길이로 한다.
	양횡단면	각각의 횡단면에서 가장 긴 할렬만을 합계한 수치로 한다.
	백분율	할렬의 길이에 대한 그 원목의 길이 비율로 한다.
윤할	측정	1. 횡단면에 있는 윤할을 대상으로 윤할의 곡선길이를 측정한다. 2, 횡단면 중심에서 9/10보다 외측에 있는 윤할은 제외한다.
	동일횡단면	윤할이 2개 이상인 경우 각각의 윤할 곡선길이를 합한 길이로 한다. 다만, 각 윤할의 양쪽끝과 수심을 직선으로 연결하여 윤할이 겹치는 경우는 전체의 윤할곡선 길이에서 중복된 윤할 곡선길이를 제외한 길이로 한다.
	양횡단면	양 횡단면 중 윤할 곡선길이가 더 큰 것을 그 원목의 윤할 곡선길이로 한다.
	백분율	윤할곡선 길이에 대한 그 횡단면 둘레(원주)의 길이 비율로 한다.
굽음	측정	굽음변의 최대 굽음 높이를 측정한다.
	두 번 이상 굽은 것	각 굽음 높이를 합하여 1.5배한 것을 그 원목의 굽음 높이로 한다.
	백분율	굽음 높이에 대한 원목의 지름 비율로 한다.
썩음등	측정	1. 썩음 등에는 썩음, 속빔, 벌레먹음을 포함한다. 2. 평균지름은 최소지름과 직각지름의 평균으로 한다. 3. 속빔이 이상팽대부분에 걸쳐있을 때에는 그 부분을 제외 한다.
	동일횡단면	결점이 2개 이상인 경우 각 결점의 평균지름을 평균한 것을 그 횡단면의 평균지름으로 한다.
	양횡단면	각 횡단면의 평균지름을 합계한 것을 그 원목의 평균지름으로 한다.
	백분율	썩음 등의 평균지름과 그 횡단면의 지름 비율로 한다.
기 타 결 점		원목 이용가치에 따른다.

부   칙

1. 이 규격은 고시한 날부터 시행한다.

2. 이 고시 시행 이전에 자재조사가 완료되어 매각된 임목과 매각하기로 결정된 임목은 종전의 목재규격의 규정에 의하여 매각할 수 있다.