[별표7]

용기의제조수리시설기준 및 제조·수리기술상기준

1. 이음새 없는 용기의 제조시설기준

(1) 단조설비 또는 성형설비, 저부접합설비 및 세척설비를 갖출 것.

(2) 로내의 용기를 가열하는 각 부분의 온도차가 25도이하가 되도록 한 구조의 열처리로 및 그 로내의 온도를 측정하는 장치를 갖출 것.

(3) 두께확인에 필요한 기구를 갖출 것.

(4) 전 각호이외의 그 제조에 필요한 설비 및 기구와 검사설비를 갖출 것.

2. 용접용기의 제조시설기준

(1) 1의 제2호 및 제3호의 설비를 갖출 것.

(2) 세척설비 및 성형설비를 갖출 것.

(3) 자동용접설비(내용적이 200리터 이하의 용기의 제조시설의 경우에 한한다) 또는 용접설비를 갖출 것.

(4) 납붙임설비(납붙임용기의 제조시설의 경우에 한한다)를 갖출 것.

(5) 용접부방사선검사설비를 갖출 것.

(6) 전 각호이외에 그 제조에 필요한 설비 및 기구와 검사설비를 갖출 것.

3. 아세틸렌용기의 제조시설(다공질물만을 충전하는 시설을 말한다)기준

(1) 석회소화조·목탄처리조 및 건조로를 갖출 것.

(2) 원료혼합기·원료충전기 및 다공도 측정설비를 갖출 것.

(3) 전 각호 이외에 다공질물 충전에 필요한설비 및 기구를 갖출 것.

4. 공기벨브 및 안전벨브의 제조시설기준

(1) 용해설비 및 분석설비를 갖출 것.

(2) 압출설비 및 단조설비를 갖출 것.

(3) 전 각호 이외에 그 제조에 필요한 설비 및 기구와 검사시설비를 갖출 것.

5. 이음새 없는 용기의 제조기술상기준

이음새 없는 용기의 제조기술상기준은 공업표준화법 제14조의규정에 의한 한국공업규격(이하"한국공업규격"이라 한다) 비제6,210호에 정하는 바에 의할 것.

6. 용접용기의 제조·수리기술상기준

용접용기의 제조·수리기술상기준은 한국공업규격 비제6,211호에 정하는 바에 의할 것.

7. 안전벨브의 제조기술상기준

(1) 액화석유가스용기용 안전벨브의 제조기술상기준은 한국공업규격 비제6,212에 정하는 바에 의할 것.

(2) 제1호 이외의 용기용 안전벨브의 제조기술상기준은 한국공업규격 비제6,214호 및 비제 6,215호에 정하는 바에 의할 것.

8. 아세틸렌용기의 제조기술상기준

아세틸렌용기에 충전하는 다공물질의 규격은 다음에 의할 것.

(1) 석회는 산화칼슘 함량이 94퍼센트 이상일 것.

(2) 규조토는 규산함량이 80퍼센트이상이고 물흡수량이 180입방센티미터매그램이상일 것.

(3) 석면은 표면적이 1만3천평방미터매그램이상일 것.

(4) 규석분은 규산함량이 90퍼센트이상일 것.

(5) 목탄은 물 흡수량이 120입방센티미터매그램이상일 것.