[별표 6의28] <신설 2014.6.10>

후부반사판의 반사성능 기준(제49조제6항제4호 관련)

1. 후부반사판의 반사성능

입사각(각도)	반사성능(cd/ixㆍ㎡)
	관측각(0.33°)
	황색	적색
5R	300	10
30R	180	7
40R	75	4
60R	10	-

2. 후부반사판의 휘도계수

적 색	0.03 이상
황 색	0.16 이상

3. 후부반사판의 형상 및 부착방법

부착형식	피견인자동차	화물ㆍ특수자동차 (피견인자동차는 제외)
형식 1
형식 2	크기 : 형식1 길이의 1/2	크기 : 형식1 길이의 1/2
형식 3	크기 : 형식2와 같음	크기 : 형식2와 같음
형식 4	크기 : 형식3 길이의 1/2	크기 : 형식3 길이의 1/2

주)

1. 위 4가지 형식 중 하나의 형식으로 부착할 것

2. 저상트레일러에 형식 1 또는 형식 2를 적용하는 경우에는 후부반사판의 너비를 140±10mm, 적색 테두리의 두께를 20±1mm로 할 수 있다.

3. 양산자동차 후부반사판의 반사성능 기준은 ±20퍼센트 이내의 편차를 가질 수 있다. 다만, 4개의 시험품 중 1개 이상은 제1호를 만족해야 한다.