[별표 1] (제5조제1항제2호 관련)<개정 2018.12.14.>

옥내소화전 방수구의 부품별 재료

번 호	명 칭	재 료	적 용 규 격
1	본 체	CAC406	KS D 6024
2	덮 개	CAC401 또는 C3371BE(C3771BD)	KS D 6024 KS D 5101
3	디 스 크	CAC401 또는 C3371BE(C3771BD)	KS D 6024 KS D 5101
4	디 스 크 누 르 개	CAC401, C3371BE(C3771BD) 또는 C3604BE(C3604BD)	KS D 6024 KS D 5101
5	패 킹 누 르 개 링	CAC401, C3371BE(C3771BD) 또는 C3604BE(C3604BD)	KS D 6024 KS D 5101
6	패킹누르개너트	C3604BE(C3604BD)	KS D 5101
7	밸 브 대	C3604BE(C3771BD)	KS D 5101
8	핸 들	GC200 AC4C	SPS-KFCA-D4301-5015 KS D 6008
9	핸 들 너 트	C3604BE(C3604BD)	KS D 5101
10	패 킹	고 무
11	와 셔	CAC406 또는 C2801	KS D 6024 KS D 5101
12	시 트	고 무	-