[별표 2] (제5조제2항제2호 관련)<개정 2018.12.14.>

옥외소화전(지상용) 부품별 재료

번 호	명 칭	재 료	적 용 규 격
1	캡	CAC406	KS D 6024
2	빗 물 덮 개	고 무	-
3	고 정 나 사	CAC406	KS D 6024
4	나 사 봉	C3371BE(C3771BD)	KS D 5101
5	덮 개	GCD450	SPS-KFCA-D4302-5016
6	볼 트	SS490	KS D 3503
7	패 킹	고 무
8	연 결 구	CAC406	KS D 6024
9	패 킹 실	GCD450	SPS-KFCA-D4302-5016
10	소 화 전 본 체	GCD450	SPS-KFCA-D4302-5016
11	밸 브 막 대	SS490	KS D 3503
12	볼 트․넛 트	SS490, SS400	KS D 3503
13	연 장 통	GCD450	SPS-KFCA-D4302-5016
14	밸브안내및변좌	CAC406	KS D 6024
15	디 스 크 누 르 개	CAC406	KS D 6024
16	밸 브 통	GCD450	SPS-KFCA-D4302-5016
17	디 스 크	고 무	KS M 6614
18	변 받 이	CAC406	KS D 6024
19	넛 트	SS490, SS400	KS D 3503
20	연 결 구 덮 개	CAC406, GCD450	KS D 6024, SPS-KFCA-D4302-5016
21	패 킹	고 무	-
22	스 파 이 다 패 킹	스파이다
23	패 킹 누 르 개	CAC406	KS D 6024
24	쇠 줄		ø3.2 ㎜