[별표 3]

제복 규격서

Ⅰ. 정복 규격서

1. 적용범위

이 규격은 정복에 대하여 규정한다.

2. 종    류

2.1 하정복(남, 여)

2.2 동정복(남, 여)

3. 필요조건

3.1 사용재료는 다음과 같다.

구 분	품 명	용 도	규 격	비 고
주재료	원 단	겉 감 용	원단성능표에 의함	PANTONE 19-3921 TCX
보조재료	안 감	안 감 용	제전 폴리 튜일	겉감에 맞는 색상
	P/C평직	상의 안주머니	시중 고급품 적용
	모 심 지	앞판 보강용	〃
	휴 징	몸 체 용	〃
	어깨패드	어깨 소매 받침용	〃
	융	모심 받침용	〃
	재 봉 사	봉 제 용	60s/3	겉감과 조화되는 색
	단 추	앞여밈용	금속단추 21mm
	단 추	겉주머니 여밈용 소매용	금속단추 15mm
	단 추	견장 및 속주머니 여밈용	플라스틱 15mm	겉감과 조화되는 색
	부 직 포	접착용	시중 고급품
	혼용율라벨	세탁표기라벨

3.2 제품치수

개인맞춤으로 한다.

3.3 주요봉제

3.3.1 원단 결은 바로 사용하여야 한다.

3.3.2 밀도, 색상, 가공 등의 차이가 있는 원단을 혼입하지 않는다.

3.3.3 원단은 파열, 절상, 오염이 없어야 한다.

3.3.4 재단은 경ㆍ위사 방향을 잘 맞추어야 한다.

3.3.5 봉제사는 원단 색상과 동일한 색상을 사용한다.

3.3.6 땀수는 균일하게 박아야 하며 땀의 뜀이 없고 봉제선의 굽음, 봉제선의 이음,          봉제선의 벗어남이 눈에 띄지 않아야 한다.

3.3.7 봉제의 끝맺음은 되돌려 박기를 하며 위치가 적정하고 끝맺음이 완전해야 한다.

3.3.8 각 부의 봉합은 윗실ㆍ밑실의 당겨짐이나 늘어짐이 없어야 한다.

3.3.9 단추를 손으로 부착할 때는 지정된 봉사 두 겹을 사용하고 한 구멍에 3회 이상

관통하여 튼튼하게 달아준다.

3.4 상의 봉제

3.4.1 봉제땀수는 25mm간에 10땀 이상으로 한다.

3.4.2 칼라 모양은 노치드 칼라에 테일러드칼라 형태이며 칼라는 좌ㆍ우 형태가 균등하고,         칼라선의 치수균형이 맞아야 한다.

3.4.3 앞여밈 단추는 4개로 한다.

3.4.4 소매단추는 15mm 금속단추이며, 남성은 3개씩, 여성은 2개씩으로 한다.

3.4.5 칼라, 앞여밈, 밑단까지 전체 6mm 장식상침(스티치)을 놓는다.

3.4.6 위ㆍ아래주머니 덮개는 겉붙임으로 하고, 윗주머니부분은 마주보게 주름을 잡아         겉박이 하고, 아래주머니는 플랩 안쪽에 안쪽주머니를 제작해주며, 주머니크기는         도면을 참조하되 개인 체격에 따라 조절한다.

3.4.7 소매밑단 시접넓이는 25mm정도로 접어서 작업한다.

3.4.8 소매 및 밑단 안감은 10mm정도 여유 있게 작업한다.

3.4.9 앞면과 소매 안에 전체 폴리에스터 100% 안감을 넣는다.

(단, 남성 하정복 뒷면은 상단에만 안감을 넣는다.)

3.4.10 남성용 라펠넓이는 85mm, 라펠 포인트는 40mm, 칼라 포인트는 35mm정도로          작업한다.

3.4.11 여성용 라펠넓이는 75mm, 라펠 포인트는 40mm, 칼라 포인트는 35mm정도로          작업한다.

3.4.12 남성용 칼라는 아래쪽 100mm정도 폭의 겉감으로 한다.

3.4.13 여성용 칼라는 아래쪽 80mm정도 폭의 겉감으로 한다.

3.4.14 남성용 뒷면 아래 중앙 트임은 250mm정도로 한다.

3.4.15 남성용 상의 양 안쪽에 가슴선 위치에 입술주머니를 제작하고 안감 끈고리로          채우게 하며 왼쪽에 보조 속주머니를 제작한다.

3.4.16 견장고리는 제감 원단을 사용하여 도면상의 모형 및 치수로 제작하여 부착한다.

3.4.17 기타 명시되지 않은 내용은 도면에 따른다.

3.5 완제품 품질 조건

3.5.1 제품 원단은 길이 방향을 반드시 경사방향으로 재단 봉제하여야 한다.

3.5.2 제품은 위 각 조건에 부합할 수 있는 제품으로 착용상 지장이 없어야 한다.

3.5.3 재단은 균등하고 이음부분이 꼬이거나 말려서는 안된다.

3.5.4 모든 봉제는 재봉 조정을 정확히 맞추어 작업하고 튼튼하게 작업하여야 하며,         잘못 봉제된 부분이 없어야 한다.

3.5.5 제품은 규격조건 및 품질조건에 적합하고 색이 균일하여야 하며, 불량이 발생하지         않아야 한다.

4. 검사

4.1 중간검사

4.1.1 규격원단의 사용여부를 확인한다.

4.1.2 필요시 제조과정에서 가공에 대한 검사를 할 수 있다.

4.2 납품검사

4.2.1 납품검사는 납품된 제품 중 1∼5%의 표본을 무작위로 뽑아 검사한다.

4.2.2 봉제 적합성 여부를 확인한다.

4.2.3 제품 호수에 대한 호수별 규격과 일치 여부를 확인한다.

4.3 관능검사

4.3.1 주재료 및 보조재료 사용에 대한 이상 여부를 검사한다.

4.3.2 기술적인 면에 대한 규격서와 일치 여부를 검사한다.

4.3.3 개인별 치수와 일치 여부를 검사한다.

5. 포장방법

5.1 제품에 구김이 가지 않도록 상자에 넣어 포장한다.

5.2 제품은 상의, 하의 각 1매씩 비닐 주머니에 넣어 포장한다.

6. 표시방법

6.1 비닐주머니 일면에 품명 및 호수를 표시한다.

6.2 골판지상자 전면에 내용물의 품명, 호수, 수량을 표시한다.

7. 세탁관리방법

7.1 상의 안쪽의 적당한 위치에 세탁표기라벨을 부착한다.

8. 기타사항

8.1 계약관은 계약 전에 규격서로 제품의 형체 및 색상 등을 제시하여야  한다.

8.2 계약자는 생산 착수 전에 시제품을 제조하여 수요처의 제품결정 여부를 교정

받은 후 작업을 개시하여야 한다.

하정복 원단성능표

시 험 항 목			규 격	시 험 방 법	비고
혼용율(%)	폴리에스터		40 ±5	KS K 0210
	양 모		60 ±5
조 직			평직	육안(분해경)
중량(g/㎡)			120 이상	KS K 0514
밀 도 (올/5㎝)	경 사		122 이상	KS K 0511
	위 사		108 이상
인장강도(N)	경 사		275 이상	KS K 0520 (그래브법)
	위 사		248 이상
세탁 치수변화율(%)	경 사		±2	KS K 0601
	위 사		±2
견뢰도(급)	일 광		4 이상	KS K 0218 또는 KS K 0700
	세 탁	변 퇴	4 이상	KS K 0430(A-1)
		오 염	4 이상
	물	변 퇴	4 이상	KS K 0645	16hr 침지
		오 염	4 이상
	마 찰	건 조	4 이상	KS K 0650
		습 윤	3 이상
번 수	경 사		Siro F 2/80 ±4.5	KS K 0414
	위 사
PH			5 ~ 9	KS K 0255
필 링(급)			4 이상	KS K 0501(B&S법)
비섬유질			1.5 이하	KS K 0251

※ 상기 합격기준치는 국가공인 검사기관의 시험성적서를 기준으로 한다.

※ 원단의 폭은 1,500mm 이상으로 한다.

※ 색상 및 기타 원단의 외관상의 품질은 규격서에 따른다.

동정복 원단성능표

시 험 항 목			규 격	시 험 방 법	비고
혼용율(%)	폴리에스터		20 ±5	KS K 0210
	양 모		80 ±5
조 직			능 직	육안(분해경)
중량(g/㎡)			172 이상	KS K 0514
밀 도 (올/5㎝)	경 사		158 이상	KS K 0511
	위 사		141 이상
인장강도(N)	경 사		349 이상	KS K 0520 (그래브법)
	위 사		331 이상
세 탁 치수변화율(%)	경 사		±2	KS K 0601
	위 사		±2
견뢰도(급)	일 광		4 이상	KS K 0218 또는 KS K 0700
	세 탁	변 퇴	4 이상	KS K 0430(A-1)
		오 염	4 이상
	물	변 퇴	4 이상	KS K 0645	16hr 침지
		오 염	4 이상
	마 찰	건 조	4 이상	KS K 0650
		습 윤	3 이상
번 수	경 사		2/72 ±4.5	KS K 0414
	위 사
PH			5 ~ 9	KS K 0255
필 링(급)			4 이상	KS K 0501(B&S법)
비섬유질			1.5 이하	KS K 0251

※ 상기 합격기준치는 국가공인 검사기관의 시험성적서를 기준으로 한다.

※ 원단의 폭은 1,500mm이상으로 한다.

※ 색상 및 기타 원단의 외관상의 품질은 규격서에 따른다.

남성 정복 상의

남성 정복 상의

여성 정복 상의

남성 정복 하의

여성 정복 하의(바지)

여성 정복 하의(치마)

Ⅱ. 기동복 규격서

1. 적용범위

이 규격은 기동복에 대하여 규정한다.

2. 종    류

2.1 동기동복(상.하)

2.2 하기동복(상.하)

3. 필요조건

3.1 사용재료는 다음과 같다.

구 분	품 명	용 도	규 격	단 위	비 고
주재료	원 단	상의겉감A(몸판용)	동복: 동기동복 원단성능표 하복: 하기동복 원단성능표	YD	PANTONE 16-4402TCX
		상의겉감B(배색용)			PANTONE 16-1361TCX
		하의겉감용			PANTONE 16-4402TCX
보조재료	P/C 평 직	주머니속	P/C 안감지	YD	겉감에 맞는 색
	재봉사	봉 제 용	P/C 또는 S/P	M	겉감과 조화되는 색
	부직포	안 감 용	접착용 시중고급품	YD
	단 추	견 장 용	직경 15㎜	개	겉감과 조화되는 색
	지 퍼	상 의 용 (앞여밈용, 주머니용)	5호	개	견본참조
	지 퍼	하 의 용	3호	개	견본참조
	걸이쇠	하의여밈용	시중고급품	개
	라 벨	호수표시용		개

3.2 제품치수는 다음과 같다.

3.2.1 상의 치수표 (남성용)

(단위 : mm)

구 분	90 (S)	95 (M)	100 (L)	105 (XL)	110 (2XL)	115 (3XL)	120 (4XL)
가 슴	1,060	1,100	1,140	1,180	1,220	1,260	1,300
어 깨	455	470	485	500	515	530	545
허 리	990	1,030	1,070	1,110	1,150	1,190	1,230
밑 단	1070	1,110	1,150	1,190	1,230	1,270	1,310
상의기장	720	730	740	750	760	770	780
목 둘 레	410	420	430	440	460	470	480
소매기장	580	590	600	610	620	630	640
반 소 매	240	250	250	260	260	270	280
반소매밑단	370	370	380	380	390	390	400
카우스길이	260	260	270	270	280	280	290

※ 상의 허용공차 : 500mm이상 ±10mm, 500mm미만 ±5mm

3.2.2 하의 치수표 (남성용)

(단위 : mm)

구 분	66 (26“)	68.5 (27“)	71 (28“)	73.5 (29“)	76 (30“)	78.5 (31“)	81 (32“)	83.5 (33“)
허리완성상태	635	660	685	710	735	760	785	810
허리늘린상태	710	735	760	785	810	835	860	885
엉덩이둘레	900	925	950	975	1,000	1,025	1,050	1,075
허벅지둘레	590	600	610	620	630	640	650	660
앞밑위길이	210	210	215	215	220	220	225	225
뒷밑위길이	370	370	380	380	390	390	400	400
전체 길이	580	580	595	595	610	610	625	625
하의기장	1,017	1,023	1,029	1035	1,041	1,047	1,054	1,060
부 리	208	208	210	210	215	215	215	215

구 분	86 (34“)	88.5 (35“)	91 (36“)	93.5 (37“)	96.5 (38“)	99 (39“)	101 (40“)
허리완성상태	835	860	885	910	935	965	990
허리늘린상태	910	935	960	985	1,010	1,035	1,060
엉덩이둘레	1,100	1,125	1,150	1,175	1,200	1,230	1,260
허벅지둘레	670	680	690	700	710	720	730
앞밑위길이	230	230	235	235	240	240	245
뒷밑위길이	410	410	420	420	430	430	440
전체길이	640	640	655	655	670	670	685
하의기장	1,067	1,073	1,080	1,086	1,093	1,099	1,106
부 리	215	220	220	220	225	225	230

※ 하의 허용공차 : 500mm이상 ±10mm, 500mm미만 ±5mm

3.2.3 상의 치수표(여성용)

(단위 : mm)

구 분	44	55	66	77	88
가 슴	930	980	1,030	1,080	1,130
어 깨	410	420	430	440	450
허 리	870	920	970	1,020	1,070
밑 단	950	1,000	1,050	1,100	1,150
상 의 장	650	660	670	680	700
목 둘 레	400	400	410	420	430
소매기장	560	570	580	590	600
반 소 매	220	230	240	250	250
반소매밑단	330	340	350	360	370
카우스길이	250	250	260	260	270

※ 상의 허용공차 : 500mm이상 ±10mm, 500mm미만 ±5mm

3.2.4 하의 치수표(여성용)

(단위 : mm)

구 분	66 (26“)	68.5 (27“)	71 (28“)	73.5 (29“)	76 (30“)	78.5 (31“)	81 (32“)	83.5 (33“)
허리완성상태	635	660	685	710	735	760	785	810
허리늘린상태	710	735	760	785	810	835	860	885
엉덩이둘레	910	935	960	985	1,010	1,035	1,060	1,085
허벅지둘레	570	580	590	600	610	620	630	640
앞밑위길이	190	190	195	195	200	200	205	205
뒷밑위길이	370	370	380	380	390	390	400	400
전체길이	560	560	575	575	590	590	605	605
하의기장	990	990	1,010	1,010	1,020	1,020	1,030	1,030
부리	195	195	200	200	205	205	205	205

구 분	86 (34“)	88.5 (35“)	91 (36“)	93.5 (37“)	96.5 (38“)	99 (39“)	101 (40“)
허리완성상태	835	860	885	910	935	965	990
허리늘린상태	910	935	960	985	1,010	1,035	1,060
엉덩이둘레	1,110	1,135	1,160	1,185	1,210	1,240	1,270
허벅지둘레	650	660	670	680	690	700	710
앞밑위길이	210	210	215	21.5	220	220	225
뒷밑위길이	410	410	420	420	430	430	440
전체길이	620	620	635	635	650	650	665
하의기장	1,040	1,040	1,050	1,050	1,060	1,060	1,070
부리	205	210	210	210	215	215	220

※ 하의 허용공차 : 500mm이상 ±10mm, 500mm미만 ±5mm

3.3 주요봉제

3.3.1 봉제땀수는 10mm간에 4땀 이상으로 한다.

3.3.2 징검부위(상의주머니, 하의주머니, 코단밑)는 매듭기로 튼튼히 징검한다.

3.3.3 단추구멍은 소정의 단추크기에 알맞게 뚫어야 한다.

3.3.4 모든 이음 및 꺾음부분의 솔기정리는 말아서 겉박음 또는 눌러박음으로서

솔기노출이 없도록 봉제한다.

3.4 상의봉제

3.4.1 상의는 일반셔츠칼라 형태이다.

3.4.2 봉제 땀수는 250mm 안에 10땀 이상이어야 한다.

3.4.3 앞 중심선의 겹침이 적정해야 하고, 지퍼가 보이지 않도록 지퍼 플래킷을

달아주며 상단부는 라운드 형태로 한다.

3.4.4 상단 주머니는 양쪽 가슴에 주머니이며 도면을 참조한다.

3.4.5  견장고리는 앞부분 폭 40mm/35mm, 뒷부분 폭 42mm/37mm, 길이160mm/145mm이며         삼각형으로 끝이 뾰족하게 하며 15mm 크기의 플라스틱단추로 채울 수 있도록 한다.

3.4.6 뒷면 의용소방대 표시는 절개선에서 40mm 내려와 정중앙에 200mm×45mm           크기의 “의용소방대"를 주황색 우레탄 필름으로 표기하고 15mm 아랫부분에          200mm×30mm 크기의 “Volunteer Fire"를 은색 반사체로 표기하고 글씨체는         나눔고딕체로 한다.

3.4.7 착용자의 앞면 좌측 상단절개선 중앙 5mm 위에 가슴표장을 우측 상단절개선          중앙 5mm 위에 이름표를 벨크로로 부착한다.

3.4.8 착용자의 앞면 좌측 팔 어깨 끝에서 35mm 아래에 소매표장 와펜(Wappen)을          오버로크(Overlock)로 고정한다.

3.4.9 긴소매 커프스에 벨크로를 부착하여 여밀 수 있게 한다.

3.4.10 태극기는 소방공무원과 동일한 형태로 한다.

3.4.11 기타 명시되지 않은 내용은 도면에 따른다.

3.5 하의 봉제

3.5.1 허릿단은 너비를 40mm로 하고, 통허릿단으로 작업하며 양쪽 안단에 고무밴드를         넣어 엘라스틱밴드 형태로 신축성을 준다.

3.5.2 허릿단에 허리띠고리는 겉감으로 10mm x 50mm의 크기로 8개를 적절한 간격으로         겉박음하고, 고리의 윗부분은 모두 바텍 처리한다.

3.5.3 옆주머니는 170mm 가량 트고, 양끝은 바텍 처리한다.

3.5.4 앞여밈은 양면지퍼를 달고 18mm 크기의 단추로 QQ 처리하여 견고히 부착하여 준다.

3.5.5 하의 중심여밈 단추 안쪽에 훅앤아이(Hook and Eye)를 달아 더욱 견고하게 한다.

3.5.6 뒷주머니는 허리단 이음선으로부터 60mm∼70mm 내려와서 135mm x 10mm 크기의         외입술주머니 형태로 나일론 지퍼를 부착하며 양끝은 터지지 않도록 바텍 처리한다.

3.5.7 하의단은 20mm 말아서 박음처리한다.

3.5.8 모든 하의 솔기는 오버로크(Overlock)로 정리한다.

3.5.9 하의 뒷솔기와 옆솔기는 끝장식상침(스티치)으로 처리한다.

3.5.10 기타 명시되지 않은 내용은 도면에 따른다.

3.6 완제품 품질조건

3.6.1 제품 원단은 길이 방향을 반드시 경사방향으로 재단 봉제하여야 한다.

3.6.2 제품은 위 각 조건에 부합할 수 있는 제품으로 착용상 지장이 없어야 한다.

3.6.3 재단은 균등하고 이음부분이 꼬이거나 말려서는 안된다.

3.6.4 모든 봉제는 재봉 조정을 정확히 맞추어 작업하고 튼튼하게 작업하여야 하며,         잘못 봉제된 부분이 없어야 한다.

3.6.5 제품은 규격조건 및 품질조건에 적합하고 색이 균일하여야 하며, 불량이 발생하지         않아야 한다.

4. 검사

4.1 중간검사

4.1.1 기준색상과의 일치 여부를 확인한다.(AATCC 변퇴색용 표준색표로 4급 이상)

4.1.2 이화학 성능 면에 대한 규격서와의 적합 여부를 확인한다.

4.1.3 필요시 제조과정에서 가공에 대한 검사를 할 수 있다.

4.2 납품검사

4.2.1 납품검사는 납품된 제품 중 1∼5%의 표본을 무작위로 뽑아 검사한다.

4.2.2 봉제 적합성 여부를 확인한다.

4.2.3 제품호수에 대한 호수별 규격과 일치 여부를 확인한다.

4.3 관능검사

4.3.1 주재료 및 보조재료 사용에 대한 이상 여부를 검사한다.

4.3.2 기술적인 면에 대한 규격서와 일치 여부를 검사한다.

5. 포장방법

5.1 제품에 구김이 가지 않도록 상자에 넣어 포장한다.

5.2 제품은 상의, 하의 각 1매씩 비닐주머니에 넣어 포장한다.

6. 표시방법

6.1 상의 우측주머니 안쪽에 아세테이트 라벨 명찰을 솔기에 접어 봉제한다.

6.2 상의는 칼라 안 중앙이음에, 하의는 허리 이음선에 치수표시를 봉제하여 부착한다.

6.3 비닐주머니 일면에 품명 및 호수를 표시한다.

6.4 골판지상자 전면에 내용물의 품명, 호수, 수량을 표시한다.

7. 세탁관리방법

7.1 상의 안쪽의 적당한 위치에 세탁표기라벨을 부착한다.

8. 기타사항

8.1 계약관은 계약 전에 규격서로 제품의 형체 및 색상 등을 제시하여야 한다.

8.2 계약자는 생산 착수 전에 시제품을 제조하여 수요처의 제품 결정 여부를 교정

받은 후 작업을 개시하여야 한다.

동기동복 원단성능표

시험 항목			규 격		시 험 방 법	비고
			단 위	규 격
혼용률	인체에 유해성이 입증된 섬유는 제외하며, 겉감은 연소성 규격에 명시된 방염성능 또는 동등 이상의 재료를 사용해야 한다.				KS K 0210
조 직				능 직	육 안(분해경)
중 량			g/㎡	210 이상	KS K 0514
밀 도	경 사		본/50㎜	215 이상	KS K 0511
	위 사		본/50㎜	120 이상
인장강도	경 사		N	450 이상	KS K 0520(그래브법)
	위 사		N	350 이상
세 탁 치수변화율	경 사		%	±2	KS K ISO 7771
	위 사		%	±2
견뢰도	일 광		급	3 이상	KS K ISO 105-B02 (4급기준조광)
	땀	변 퇴	급	4 이상	KS K ISO 105-E04
		오 염	급	4 이상
	세 탁	변 퇴	급	4 이상	KS K ISO 105-C06
		오 염	급	3-4 이상
	마 찰	건 조	급	4 이상	KS K ISO 105-X12
		습 윤	급	3 이상
pH				5∼9	KS K ISO 3071
필 링(급)			급	3.5 이상	KS K 0501
인열강도	경 사		N	15N 이상	KS K ISO 13937-1 (펜듈럼법)
	위 사		N	10N 이상
신도(%)	위 사		%	10 이상	KS K 0352(정하중법)
비섬유질(%)				2↓	KS K 0251
마찰대전압	원시료		V	900 이하	KS K 0555
연소성*	잔염시간		sec	2초 이하	KS K 0585 (경사, 위사)
	잔진시간		sec	2초 이하
	탄화거리		mm	150mm 이하

* 연소성 : 방염성능은 세탁 10회 이상 이후에도 그 성능이 유지되어야 한다.

※ 폼알데하이드(mg/kg) 75이하

※ 상의 : PANTONE16-1361 TCX, PANTONE 16-4402 TCX

하의 : PANTONE16-4402 TCX 칼라 기준에 부합할 것

(AATCC 변퇴색용 표준색표로 4급 이상이어야 한다)

동기동복 상의

하기동복 원단성능표

시 험 항 목			규 격		시 험 방 법	비고
			단 위	규 격
혼용률	인체에 유해성이 입증된 섬유는 제외하며, 겉감은 연소성 규격에 명시된 방염성능 또는 동등 이상의 재료를 사용해야 한다.				KS K 0210
조 직				평 직	육안(분해경)
중 량			g/㎡	150 이상	KS K 0514
밀 도	경 사		본/50㎜	120 이상	KS K 0511
	위 사		본/50㎜	100 이상
인장강도	경 사		N	450 이상	KS K 0520(그래브법)
	위 사		N	350 이상
세탁 치수변화율	경 사		%	±2	KS K ISO 7771
	위 사		%	±2
견뢰도	일 광		급	3 이상	KS K ISO 105-B02 (4급기준조광)
	땀	변 퇴	급	4 이상	KS K ISO 105-E04
		오 염	급	4 이상
	세탁	변 퇴	급	4 이상	KS K ISO 105-C06
		오 염	급	3-4 이상
	마찰	건 조	급	4 이상	KS K ISO 105-X12
		습 윤	급	3 이상
pH				5∼9	KS K ISO 3071
필 링(급)			급	3.5 이상	KS K 0501
인열강도	경 사		N	8N 이상	KS K ISO 13937-1 (펜듈럼법)
	위 사		N	7N 이상
신도(%)	위 사		%	10 이상	KS K 0352(정하중법)
비섬유질(%)				2↓	KS K 0251
마찰대전압	원시료		V	900 이하	KS K 0555
연소성*	잔염시간		sec	2초 이하	KS K 0585 (경사, 위사)
	잔진시간		sec	2초 이하
	탄화거리		mm	150mm 이하

* 연소성 : 방염성능은 세탁 10회 이상 이후에도 그 성능이 유지되어야 한다.

※ 폼알데하이드(mg/kg) 75이하

※ 상의 : PANTONE16-1361 TCX, PANTONE 16-4402 TCX

하의 : PANTONE16-4402 TCX 칼라 기준에 부합할 것

(AATCC 변퇴색용 표준색표로 4급 이상이어야 한다)

하기동복 상의

기동복 하의(동/하계용)

Ⅲ. 방한복 규격서

1. 적용범위

이 규격은 방한복에 관하여 규정한다.

2. 종류

방한복

3. 필요조건

3.1 사용재료는 다음과 같다.

구 분	품 명	용 도	규 격	비 고
주재료	원 단	겉감A(몸판용)	원단성능표에 의함	PANTONE 19-4218 TCX
		겉감B(배색용)		PANTONE 13-0645 TCX
보조 재료	패딩(솜)	앞면, 뒷면 받침용, 소매용	4온스/㎡, 3온스/㎡	견본참조
	안 감	앞면, 뒷면 소매용	폴리에스터 100%	견본참조
	비접착심지 (니들펀치)	카우스칼라, 바람막이, 주머니덮개	1.5온스/㎡	견본참조
	지 퍼	앞여밈용	나일론 5호	견본참조
	지 퍼	칼라 뒷면 모자용	나일론 3호	견본참조
	P/C 심지	칼라, 비조, 견장, 뚜껑, 안주머니입술, 앞칼라	시중고급품	견본참조
	재 봉 사	봉제용	S/P 또는 P/C 60s/3	겉감과 조화되는 색
	고무밴드	손목 조임용	폭 50mm	견본참조
	반사원단	앞면, 뒷면, 소매용	휘도400cpl이상	관측각/입사각 0.2°/-4°일때(회색)
	호수라벨	호수표시용	견본참조
	와 펜	소매표장용	견본참조
	벨 크 로	앞마이카우스,견장, 주머니용	견본참조
	프 린 트	표식용	견본참조	의용소방대 Volunteer Fire

3.2 제품치수는 다음 표와 같아야 한다.

<외 피>

(단위 : mm)

구 분	90 (S)	95 (M)	100 (L)	105 (XL)	110 (2XL)	115 (3XL)	120 (4XL)
어깨넓이	470	490	510	530	550	570	590
소매길이	575	590	605	620	635	650	665
가슴둘레	1,150	1,200	1250	1,300	1,350	1,400	1,450
상 의 장	760	780	800	820	840	860	880
소매부리	295	300	305	310	315	320	325
밑단둘레	1,130	1,180	1,230	1,280	1,330	1,380	1,430

※허용공차 : 500mm이상 ±10mm,  500mm미만 ±5mm, 100mm이하 ±2m

<내 피>

(단위 : mm)

구 분	90 (S)	95 (M)	100 (L)	105 (XL)	110 (2L)	115 (3XL)	120 (4XL)
어깨넓이	460	480	500	520	540	560	580
소매길이	530	545	560	575	590	605	620
가슴둘레	1,090	1,140	1,190	1,240	1,290	1,340	1,390
상 의 장	610	630	650	670	690	710	730
소매둘레	285	290	295	300	305	310	315
밑단둘레	1,070	1,120	1,170	1,220	1,270	1,320	1,370

※허용공차 : 500mm이상 ±10mm, 500mm미만 ±5mm,  100mm이하 ±2mm

3.3 주요봉제

3.3.1 봉제 땀수는 10mm 간에 4땀 이상으로 한다.

3.3.2 모든 봉제 시접은 10mm 이상으로 작업한다.

3.3.3 오버로크(Overlock) 땀수는 촘촘히 작업하여야 한다.

3.3.4 각 부위 봉합은 윗실ㆍ밑실의 당겨짐이나 늘어짐이 없어야 한다.

3.3.5 땀의 띔, 땀의 터짐이 없어야 하고 봉제선의 굽음, 봉제선의 이음, 봉제선의 벗어남이         눈에 띄지 않아야 한다.

3.3.6 봉제 끝맺음은 3회 이상 튼튼히 봉제하여야 한다.

3.3.7 주름을 늘리면 봉제의 배분을 적정하게 하여야 한다.

3.3.8 벨크로테이프 위치를 중앙으로 하며 착용에 충분히 견딜 수 있게 견고히 달아야 한다.

3.3.9 지퍼는 슬라이더가 유연하게 상ㆍ하로 움직이고 지퍼테이프는 원단 색상과 같아야         하며, 봉제 시 봉제선이 휘지 않고 봉제 주름이 없어야 한다.

3.3.10 뒷면 의용소방대표시는 반사원단 하단 40mm 아래에 285mm×65mm 크기의

“의용소방대"를,“의용소방대" 15mm 아래에 285mm×45mm 크기의 "Volunteer Fire"를          은색반사체로 표기하고 글씨체는 나눔고딕체로 한다.

3.3.11 착용자의 앞면 좌측 반사원단 중앙 하단 10mm 아래에 가슴표장을, 앞면 우측          반사원단 중앙 하단 10mm 아래에 이름표를 벨크로로 부착한다.

3.3.12 착용자의 앞면 좌측팔 어깨끝에서 35mm 아래에 소매표장 와펜(Wappen)을            오버로크(Overlock)로 고정한다.

3.3.13 기타 명시되지 않은 사항은 도면에 따른다.

3.4. 세부 봉제

구 분	기 준
칼 라	1. 길이, 폭 및 형태가 좌ㆍ우 균등하고 칼라 선의 치수 균형이 맞아야 한다. 2. 넓이는 80mm로 하고 칼라 끝까지 지퍼를 부착하여 보온효과를 내도록 한다. 3. 칼라 뒷면의 배색 넓이는 65mm로 한다.
소 매	1. 소매부리는 도면과 같이 반사체 원단으로 된 비조를 덧붙이고 아래에 벨크로 테이프를 부착하여 조일 수 있게 한다.
앞 판	1. 앞면에는 65mm 넓이의 바람막이(칼라 끝에서 10mm 내려온 곳부터)를 만들어 부착하고 20mm x 60mm 크기의 벨크로 5개를 상ㆍ하로 간격을 두어 단다.
주머니달 기	1. 몸통주머니는 좌ㆍ우 양쪽 후레쉬 밑에 170mm 크기로 부착하며 3mm 나일론 지퍼를 달아준다. (위치는 도면 참조) 2. 가슴주머니는 우측 가슴 반사체 테이프 30mm 아래 길이 150mm의 지퍼형 세로주머니를 부착한다. 3. 가슴주머니 지퍼 아래 13mm의 은색 아일렛을 부착한다. 4. 안주머니는 착용 때 왼쪽 안섭에 세로로 하며 외 입술 모양으로 150mm x 15mm 크기로 제작한다. (입술 안쪽으로 3mm 나일론 지퍼를 달아 준다) 5. 소매주머니는 좌측 어깨이음선 150mm 아래에 외 입술주머니로 110mm x 15mm 크기로 제작하고, 입술 안으로 배색과 같은 색상의 지퍼(나일론 3호)를 부착한다. (포켓 중심은 소매 중심선에서 약간 앞쪽으로)
겉박음	1. 어깨, 포켓, 바람막이에는 6mm로 장식상침(스티치) 한다.
외 피	1. 몸판ㆍ소매 전체에 안감(Polyester 100%)으로만 처리한다.
내 피	1. 몸판 바깥쪽은 외피 몸판 원단과 같은 원단으로 하고, 안쪽에는 동일한 색상의 폴라플리스를 사용한다. (4온스패딩) 2. 소매 안팎에 안감으로 보온용 패딩 솜 3온스를 넣고 겨드랑이 선과 소매 끝에 내피 고정단추(10mm)를 단다. 3. 앞여밈용 지퍼(나일론 5호)는 몸판원단과 같은색으로 부착한다. (칼라 끝에서 밑단 10mm 위까지) 4. 뒷면 위쪽에 내피 고정용 고리를 70mm x 20mm 크기로 부착한다.
모 자 달 기	1. 칼라 뒤쪽에 제원단과 폴라플리스 두 겹으로 만들고 탈 부착할 수 있도록 지퍼로 한다.
반사체 달 기	1. 앞가슴, 소매 및 뒷면에 폭 25mm, 휘도 400 cpl 이상의 혼합반사체를 붙인다.
기 타	1. 기타 명시되지 않은 사항은 도면을 참조한다.

3.5 완제품 품질 조건

3.5.1 제품 원단은 길이 방향을 반드시 경사 방향으로 재단 봉제하여야 한다.

3.5.2 제품은 위 각 조건에 부합할 수 있는 제품으로 착용상 지장이 없어야 한다.

3.5.3 재단은 균등하고 이음부분이 꼬이거나 말려서는 안된다.

3.5.4 모든 봉제는 재봉 조정을 정확히 맞추어 작업하고 튼튼하게 작업하여야 하며, 잘못         봉제된 부분이 없어야 한다.

3.5.5 제품은 규격조건 및 품질조건에 적합하고 색이 균일하여야 하며, 불량이 발생하지         않아야 한다.

4. 검사

4.1 중간검사

4.1.1 규격원단의 사용 여부를 확인한다.

4.1.2 필요시 제조과정에서 가공에 대한 검사를 할 수 있다.

4.2 납품 검사

4.2.1 납품 검사는 납품된 제품 중 1∼5%의 표본을 무작위로 뽑아 검사한다.

4.2.2 봉제 적합성 여부를 확인한다.

4.2.3 제품 호수에 대한 호수별 규격과 일치 여부를 확인한다.

4.3 관능검사

4.3.1 주재료 및 보조재료 사용에 대한 이상 여부를 검사한다.

4.3.2 기술적인 면에 대한 규격서와 일치 여부를 검사한다.

4.3.3 제품 치수에 대한 호수별 규격과 일치 여부를 검사한다.

5. 포장 방법

5.1 제품에 구김이 가지 않도록 상자에 넣어 포장한다.

5.2 제품은 각 1매씩 비닐주머니에 넣어 포장한다.

6. 표시 방법

6.1 아세테이트 라벨 명찰을 방한복 옆부분에 솔기에 접어 봉제한다.

6.2 비닐주머니 일면에 품명 및 호수를 표시한다.

6.3 골판지상자 전면에 내용물의 품명, 호수, 수량을 표시한다.

7. 세탁관리방법

7.1 상의 안쪽의 적당한 위치에 세탁표기라벨을 부착한다.

8. 기타사항

8.1 계약관은 계약 전에 규격서로 제품의 형체 및 색상 등을 제시하여야 한다.

8.2 계약자는 생산 착수 전에 시제품을 제조하여 수요처의 제품 결정 여부를 교정          받은 후 작업을 개시하여야 한다.

방한복 원단성능표

※ 폴리에스터(Polyester) 100%원단

시험항목		단 위	규 격	시험방법	비 고
사 용 재 료	상 층	%	폴리에스터 멀티필라멘트사	KS K 0520	* 참고번수(상층) 상의 경 : 75/72DTY 위: 75/72DTY
	중간층		폴리우레탄필름
	하 층		폴리에스터 인터락
조 직			RIP-STOP	육안판정법
밀 도	경 사	올/50㎜	250이상	KS K 0511
	위 사		170이상
중 량		ｇ/㎡	275이하	KS K 0514
인장 강도	경 사	N	700이상	KS K 0520
	위 사		320이상
치수 변화율	경 사	%	±2	KS K 0601
	위 사		±2
투 습 도		ｇ/㎡/24hr	12,000이상	KS K 0594	초산칼륨법
접착강도		ｇ/50㎜	1,000이상	KS K 0531
블 로 킹		급	3이상	KS K 0760
발 수 도		급	4이상	KS K 0590
P.H		-	5.5∼8.5	KS K 0255
일광견뢰도		급	4이상	KS K 0700
땀 견뢰도	변 퇴	급	4이상	KS K 0715
	오 염		4이상
세 탁 견뢰도	변 퇴	급	4이상	KS K 0430 (A-1)
	오 염		4이상
마 찰 견뢰도	변 퇴	급	4이상	KS K 0650
	습 윤		3이상
내수도	십자 봉제선 방수테이프 제시상태	kpa	500이상	KS K 0592:2016	세탁조건 : KSKISO6330:2011 기계세탁(40±3)℃,6B빨랫줄건조
	십자 봉제선 방수테이프 세탁5회 후		500이상

단, 봉제선 십자 방수 테이프 내수도 측정은 다음과 같다.

※ 시료 시편 조건 : 가로 9인치 × 세로 9인치 이상 원단을 가로세로 중심으로 십자로 봉제한 후 내수도를 측정한다.

방 한 복

방 한 복

Ⅳ. 소방활동 조끼 규격서

1. 적용범위

이 규격은 소방활동 조끼에 대해 적용한다.

2. 종    류

2.1 소방활동 조끼

3. 필요조건

3.1 사용재료는 다음과 같다.

구 분	품 명	용 도	규 격	비 고
주재료	원 단 (망 사)	겉감A(몸판용)	원단성능표에 의함	형광오렌지
		겉감B(배색용)		PANTONE 19-3921 TCX
	원 단	주머니용, 등대지	폴리에스터 100%	망사와 조화되는 색
보조재료	지 퍼	앞여밈용 주머니용	비스론 5호, 3호	형광오렌지
	벨크로테이프	이름표용	폭 25mm	형광오렌지
	재봉사	봉제용	60s/3	형광오렌지
	프 린 트	표식용	도면에 의함	‘119의용소방대’ ‘의용소방대 Volunteer fire’
	호수라벨	호수표시용

3.2 제품치수는 다음과 같다.

구 분	90 (S)	95 (M)	100 (L)	105 (XL)	110 (2XL)	115 (3XL)	120 (4XL)
가슴둘레	970	1,020	1,070	1,120	1,170	1,220	1,270
어깨너비	360	380	400	420	440	460	500
기 장	580	600	620	640	660	680	720
밑단둘레	950	1,000	1,050	1,100	1,150	1,200	1,250

(단위: mm)        ※ 허용공차 : 500mm이상 ±10mm, 100mm초과∼500mm미만 ±5mm, 100mm이하 ±2mm

3.3 주요봉제

3.3.1 원단 결은 바로 사용하여야 한다.

3.3.2 밀도, 색상, 가공 등의 차이가 있는 원단을 혼입하지 않는다.

3.3.3 원단은 파열, 절상, 오염이 없어야 한다.

3.3.4 재단은 경ㆍ위사 방향을 잘 맞추어야 한다.

3.3.5 봉제사는 원단색상과 동일한 색상을 사용한다.

3.3.6 땀수는 균일하게 박아야 하며 땀의 뜀이 없고 봉제선의 굽음, 봉제선의 이음, 봉제선의         벗어남이 눈에 띄지 않아야 한다.

3.3.7 봉제의 끝맺음은 되돌려 박기를 하며 위치가 적정하고 끝맺음이 완전해야 하며,         각 부의 봉합은 윗실ㆍ밑실의 당겨짐이나 늘어짐이 없어야 한다.

3.4 세부 봉제사항

3.4.1 봉제 땀수는 25mm간에 9땀 이상으로 한다.

3.4.2 목선모양은 브이네크라인 형태로 앞지퍼가 달린 형태이다.

3.4.3 통풍성 있게 전체를 망사로 하되, 좌 ㆍ 우 앞주머니와 앞 ㆍ 뒷면 의용소방대표시부분은         망사색상과 원단으로 도면과 같이 처리한다.

3.4.4 앞면과 뒷면에 폭 50mm 크기의 다이아몬드 모양이 인쇄된 반사원단을 도면과 같이          수평으로 부착한다.

3.4.5 착용자의 앞판 중심 하단에 양쪽에 180mm x 160mm의 주머니를 만들고, 주머니         상단은 지퍼로 여밈을 줄 수 있도록 한다.

3.4.6 진동 및 몸판, 주머니테두리는 제감으로 하여 10mm 바인딩 처리한다.

3.4.7 앞여밈은 끝 하단에서 30mm 떨어진 지점에서 지퍼를 단다.

3.4.8 지퍼의 시작과 끝부분은 튼튼하게 견고히 부착한다.

3.4.9 앞면 의용소방대표시는 착용자의 앞면 좌측 목선에서 140mm 아래에 55mm×25mm         크기의 “119"를, “119" 숫자 5mm 아래에 100mm×20mm 크기의 “의용소방대"를         검정색으로 표기한 주황색 원단을 덧대어 부착하고 글씨체는 나눔고딕체로 한다.

3.4.10 뒷면 의용소방대표시는 뒷면 칼라 중앙 하단에서 60mm 내려와서 200mm×45mm         크기의 “의용소방대"를, “의용소방대" 한글에서 15mm 내려와 "Volunteer Fire"를         검정색으로 표기한 주황색 원단을 덧대어 부착하고 글씨체는 나눔고딕체로 한다.

3.4.11 착용자의 앞면 우측 목선에서 140mm 아래에 이름표를 벨크로로 부착한다.

3.4.12 기타 명시되지 않은 사항은 도면에 따른다.

3.5 완제품 품질 조건

3.5.1 제품 원단은 길이 방향을 반드시 경사방향으로 재단 봉제하여야 한다.

3.5.2 제품은 위 각 조건에 부합할 수 있는 제품으로 착용상 지장이 없어야 한다.

3.5.3 재단은 균등하고 이음부분이 꼬이거나 말려서는 안된다.

3.5.4 모든 봉제는 재봉 조정을 정확히 맞추어 작업하고 튼튼하게 작업하여야 하며,

잘못 봉제 된 부분이 없어야 한다.

3.5.5 제품은 규격조건 및 품질조건에 적합하고 색이 균일하여야 하며, 불량이 발생하지         않아야 한다.

4. 검    사

4.1 중간검사

4.1.1 규격원단의 사용 여부를 확인한다.

4.1.2 필요시 제조과정에서 가공에 대한 검사를 할 수 있다.

4.2 납품검사

4.2.1 납품검사는 납품된 제품 중 1∼5%의 표본을 무작위로 뽑아 검사한다.

4.2.2 봉제 적합성 여부를 확인한다.

4.2.3 제품 호수에 대한 호수별 규격과 일치 여부를 확인한다.

4.3 관능검사

4.3.1 주재료 및 보조재료 사용에 대한 이상 여부를 검사한다.

4.3.2 기술적인 면에 대한 규격서와 일치 여부를 검사한다.

4.3.3 제품 치수에 대한 호수별 규격과 일치 여부를 검사한다.

5. 포장방법

5.1. 제품에 구김이 가지 않도록 상자에 넣어 포장한다.

5.2 제품은 각 1매씩 비닐주머니에 넣어 포장한다.

6. 표시방법

6.1 조끼 옆부분에 아세테이트 라벨 명찰을 솔기에 접어 봉제한다.

6.2 비닐주머니 일면에 품명 및 호수를 표시한다.

6.3 골판지상자 전면에 내용물의 품명, 호수, 수량을 표시한다.

7. 세탁관리방법

7.1 상의 안쪽의 적당한 위치에 세탁표기라벨을 부착한다.

8. 기타사항

8.1 계약관은 계약 전에 규격서로 제품의 형체 및 색상 등을 제시하여야 한다.

8.2 계약자는 생산 착수 전에 시제품을 제조하여 수요처의 제품결정여부를 교정          받은 후 작업을 개시하여야 한다.

소방활동 조끼 원단성능표

시 험 항 목			규 격	시 험 방 법	비고
혼용율(%)	폴리에스터		100%	KS K 0210 : 2018
중량(g/㎡)			110 이상	KS K 0514 : 2017
조 직			망 사	육안판정법
인장강도(N)	경 사		250 이상	KS K 0642 : 2016,8.14.1,B법,C.R.E. (그래브법)
	위 사		350 이상
치수변화율(%)	경 사		±3	KS K 0021 : 2018,106호, 세탁온도 (30±3)℃, 5분간 손세탁, 중성세제, 수평망건조
	위 사		±3
염색견뢰도(급)	일 광	겉감B	4 이상	제논아크법 KS K ISO 105-B02 : 2014 방법 3 준용, 노출사이클 A1
		겉감A	3 이상
	마 찰	건 조	3 이상	KS K ISO 105 X12 : 2016
		습 윤	3 이상
PH			3 ~ 9	KS K 0255 : 2004

※ 색상 및 기타 원단의 외관상의 품질은 규격서에 따른다.

소방활동 조끼

Ⅴ. 봉사활동 조끼 규격서

1. 적용범위

이 규격은 봉사활동 조끼에 대해 적용한다.

2. 종    류

봉사활동 조끼

3. 필요조건

3.1 사용재료는 다음과 같다.

구 분	품 명	용 도	규 격	단 위	비 고
주재료	원 단	겉감A(몸판용)	원단성능표에 의함	YD	형광오렌지
		겉감B(배색용)			검정색
보조재료	T/C평직	주머니속	P/C안감지	YD	겉감과 조화되는 색
	망 사	안감용	폴리에스터	YD
	지 퍼	앞판용	나일론 5호	개	검정색
	지 퍼	주머니용	나일론 3호	개	검정색
	재봉사	봉제용	S/P 60s/3	M
	벨크로	이름표용	견본참조	개
	스트링	조임용	견본참조	개
	스토퍼	조임용	견본참조	개
	아일렛	조임용	견본참조	개
	프린트	표식용	견본참조	개
	라 벨	호수표시용	견본참조	개

3.2 제품치수는 다음과 같다.

(단위 : mm)

구분	90 (S)	95 (M)	100 (L)	105 (XL)	110 (2XL)	115 (3XL)	120 (4XL)
가슴둘레	1,000	1,050	1,100	1,150	1,200	1,250	1,300
어깨넓이	390	410	430	450	470	490	510
기 장	600	620	640	660	680	700	720

허용공차 : 500mm이상 ±1mm,  500mm미만 ±5mm

3.3 주요봉제

3.3.1 봉제 땀수는 10mm 간에 3땀 이상으로 한다.

3.3.2 박이 시작과 끝맺음은 2회 이상 징검한다.

3.3.3 뒷면 중앙 하단 85mm밑에 200mm×90mm 크기의 “의용소방대Volunteer fire"표시를         검정색으로 프린트하고, 앞쪽 좌측 어깨선 하단 150mm 밑에 50mm×100mm 크기의        “119의용소방대" 표시를 동일색으로 프린트 처리하며, 우측 어깨선 하단 150mm         밑에 80mm×25mm크기로의 이름표를 오버로크(Overlock)로 하여 탈부착할 수          있도록 한다.

3.3.4 앞면 의용소방대표시는 착용자의 앞면 좌측 검정배색 하단에서 20mm 아래에          55mm×25mm 크기의 “119"를, “119" 숫자 5mm 아래에 100mm×20mm 크기의        “의용소방대"를  검정색으로 표기하고 글씨체는 나눔고딕체로 한다.

3.3.5 뒷면 의용소방대표시는 뒷면 칼라 중앙 하단에서 85mm 내려와서 200mm×45mm         크기의 “의용소방대"를, “의용소방대" 한글에서 15mm 내려와 "Volunteer Fire"를

검정색으로 표기하고 글씨체는 나눔고딕체로 한다.

3.3.6 착용자의 앞면 우측 검정배색 하단에서 20mm 아래에 이름표를 벨크로로 부착한다.

3.4 세부 봉제사항

3.4.1 겉감은 맞접어 박은 다음 접어 겉박아야 한다.

3.4.2 목선 모양은 스텐드칼라 형태로 칼라의 넓이는 55mm 크기로 하고 어깨와 옆선은         배색으로 처리하여 봉제한다.

3.4.3 앞여밈 지퍼는 5mm 폭으로 보이도록 역방향으로 부착한다.

3.4.4 가슴주머니는 목선절개선 60mm 아래에서 역방향으로 130mm 길이로 트고(나일론 3호)         봉제한다.

3.4.5 앞면주머니지퍼는 170mm 길이로 트고 지퍼(나일론 3호)를 역방향으로 달고 봉제한다.

3.4.6 안감은 통풍성 있게 망사 안감처리로 사용하여 봉제한다.

3.4.7 뒷목 중심선에서 20mm 하단에 호수라벨을 부착한다.

3.4.8 밑단은 25mm 폭으로 접어 박는다.

3.4.9 밑단에는 스트링과 스토퍼 처리하여 봉제처리 한다.

3.4.10 기타 명시되지 않은 사항은 도면에 따른다.

3.5 완제품 품질 조건

3.5.1 제품 원단은 길이방향을 반드시 경사방향으로 재단 봉제하여야 한다.

3.5.2 제품은 위 각 조건에 부합할 수 있는 제품으로 착용상 지장이 없어야 한다.

3.5.3 재단은 균등하게 하고 이음부분이 꼬이거나 말려서는 안된다.

3.5.4 모든 봉제는 재봉 조정을 정확히 맞추어 작업하고 끝맺음은 튼튼하게 작업하여야 하며,         잘못 봉제된 부분이 없어야 한다.

3.5.5 제품은 규격조건 및 품질조건에 적합하고 색이 균일하여야 하며, 불량이 발생하지         않아야 한다.

4. 검사

4.1 중간검사

4.1.1 규격원단의 사용여부를 확인한다.

4.1.2 필요시 제조과정에서 가공에 대한 검사를 할 수 있다.

4.2 납품검사

4.2.1 납품검사는 납품된 제품 중 1∼5%의 표본을 무작위로 뽑아 검사한다.

4.2.2 봉제 적합성 여부를 확인한다.

4.2.3 제품 호수에 대한 호수별 규격과 일치 여부를 확인한다.

4.3 관능검사

4.3.1 주재료 및 보조재료 사용에 대한 이상 여부를 검사한다.

4.3.2 기술적인 면에 대한 규격서와 일치 여부를 검사한다.

4.3.3 제품 치수에 대한 호수별 규격과 일치 여부를 검사한다.

5. 포장방법

5.1 제품에 구김이 가지 않도록 상자에 넣어 포장한다.

5.2 제품은 각 1매씩 비닐 주머니에 넣어 포장한다.

6. 표시방법

6.1 조끼 옆부분에 아세테이트 라벨 명찰을 솔기에 접어 봉제한다.

6.2 비닐주머니 일면에 품명 및 호수를 표시한다.

6.3 골판지상자 전면에 내용물의 품명, 호수, 수량을 표시한다.

7. 세탁관리방법

7.1 상의 안쪽의 적당한 위치에 세탁표기라벨을 부착한다.

8. 기타사항

8.1 계약관은 계약 전에 규격서로 제품의 형체 및 색상 등을 제시하여야 한다.

8.2 계약자는 생산 착수 전에 시제품을 제조하여 수요처의 제품 결정 여부를 교정         받은 후 작업을 개시하여야 한다.

봉사활동 조끼 원단성능표

시 험 항 목			규 격	시 험 방 법	비고
혼용율(%)	폴리에스터		100	KS K 0210
조 직			평직	육 안
중량(g/㎡)			90이상	KS K 0514
밀도(본/5㎝)	경 사		245이상	KS K 0511
	위 사		150이상
인장강도(N)	경 사		500이상	KS K 0520 (그래브법)
	위 사		700이상
수축율(%)	경 사		±2	KS K ISO 5077 KS K ISO 6330(6B)
	위 사		±2
염색견뢰도 (급)이상	일 광		4이상	KS K ISO 105-B02
	세 탁	변 퇴	4이상	KS K ISO 105-C01
		오 염	4이상
	땀	변 퇴	4이상	KS K ISO 105-E04
		오 염	4이상
	마 찰	건 조	4이상	KS K 0650
		습 윤	3이상
	물	변 퇴	4이상	KS K ISO 105-E01
		오 염	4이상
발 수 도			4이상	KS K 0590
PH			5∼9	KS K 0255

봉사활동 조끼

Ⅵ. 활동복

1. 적용범위

이 규격은 활동복에 적용한다.

2. 종류

2.1 활동복(동복, 하복)

3. 필요조건

3.1 사용재료는 다음과 같다.

구 분	품 명	용 도	규 격	비 고
주재료	원 단	겉 감 용	원단성능표에 의함
보조재료	재 봉 사	봉 제 용		겉감과 조화되는 색
	호수라벨	호수표기용
	표 장	표 식 용	자 수	의용소방대 표지(새매)
	소매표장	표 식 용	자수와펜
	앞 지 퍼	앞여밈용		색상은 원단과 동일
	망 사	통 기 용	폴리에스터100%	Dark Orange, 통기구조

3.2 제품치수는 다음과 같다.

(단위 : mm)

구 분	남 성							여 성
	90 (S)	95 (M)	100 (L)	105 (XL)	110 (2XL)	115 (3XL)	120 (4XL)	44	55	66	77	88
어깨넓이	450	470	490	510	530	550	570	380	400	420	440	460
가슴둘레	1,020	1,060	1,100	1,140	1,180	1,220	1,260	890	940	990	1,040	1,090
밑단둘레	1,020	1,060	1,100	1,140	1,180	1,220	1,260	890	940	990	1,040	1,090
상의기장	670	690	710	730	750	770	790	620	640	660	680	700
소매기장 (반팔)	225	230	235	240	245	250	255	205	210	215	220	225
소매기장 (긴팔)	580	590	600	610	620	630	640	560	570	580	590	600

※ 허용공차 : 500mm이상  ±10mm,  100mm초과∼500mm미만  ±15mm

3.3 주요봉제

3.3.1 원단 결은 바로 사용하여야 한다.

3.3.2 밀도, 색상, 가공 등의 차이가 있는 원단을 혼입하지 않는다.

3.3.3 원단은 파열, 절상, 오염이 없어야 한다.

3.3.4 재단은 경ㆍ위사 방향을 잘 맞추어야 한다.

3.3.5 봉제사는 원단 색상과 같은 색상을 사용한다.

3.3.6 땀수는 균일하게 박아야 하며 땀의 뜀이 없고 봉제선의 굽음, 봉제선의 이음,          봉제선의 벗어남이 눈에 띄지 않아야 한다.

3.3.7 봉제의 끝맺음은 되돌려 박기를 하며 위치가 적정하고 끝맺음이 완전해야 하며,         각 부의 봉합은 윗실ㆍ밑실의 당겨짐이나 늘어짐이 없어야 한다.

3.4 상의 세부봉제

3.4.1 하복은 반소매, 동복은 긴소매로 작업한다.

3.4.2 칼라는 늘어짐이 없도록 봉제해야 한다.

3.4.3 착용자의 좌측 앞가슴에 의용소방대표지(새매)(29mm×19mm 크기)로 도면과 같이         직접 자수 처리한다.

3.4.4 좌측 가슴주머니는 120mm×130mm 크기로 봉제 시 수평을 유지한다.

3.4.5 좌측 가슴주머니 안쪽은 스냅단추를 단다.

3.4.6 뒷면 의용소방대 표시는 뒷면 절개선에서 40mm 내려와 정중앙에 200mm×45mm         크기의 “의용소방대"를 주황색 우레탄 필름으로 표기하고 15mm 아랫부분에          200mm×30mm 크기의 “Volunteer Fire"를 은색 반사체로 표기하고 글씨체는

나눔고딕체로 한다.

3.4.7 착용자의 앞면 우측 상단에 좌측 주머니 상단 동일 높이에 이름표를 벨크로로         부착한다.

3.4.8 착용자의 앞면 좌측 팔 어깨끝에서 35mm 아래에 소매표장 와펜(Wappen)을           오버로크(Overlock)로 고정한다.

3.4.9 기타 명시되지 않은 내용은 도면에 따른다.

3.5 완제품 품질 조건

3.5.1 제품 원단은 길이방향을 반드시 경사방향으로 재단 봉제하여야 한다.

3.5.2 제품은 위 각 조건에 부합할 수 있는 제품으로 착용상 지장이 없어야 한다.

3.5.3 재단은 균등하고 이음부분이 꼬이거나 말려서는 안된다.

3.5.4 모든 봉제는 재봉 조정을 정확히 맞추어 작업하고 끝맺음은 튼튼하게 작업하여야         하며, 잘못 봉제된 부분이 없어야 한다.

3.5.5 제품은 규격조건 및 품질조건에 적합하고 색이 균일하여야 하며, 불량이 발생하지         않아야 한다.

4. 검사

4.1 중간검사

4.1.1 기준색상과의 일치 여부를 확인한다.(AATCC 변퇴색용 표준색표로 4급 이상)

4.1.2 이화학 성능 면에 대한 규격서와의 적합 여부를 확인한다.

4.1.3 필요할 때에는 제조과정에서 가공에 대한 검사를 할 수 있다.

4.2 납품검사

4.2.1 납품 검사는 납품된 제품 중 1∼5%의 표본을 무작위로 뽑아 검사한다.

4.2.2 봉제 적합성 여부를 확인한다.

4.2.3 제품호수에 대한 호수별 규격과 일치 여부를 확인한다.

4.3 관능검사

4.3.1 주재료 및 보조재료 사용에 대한 이상 여부를 검사한다.

4.3.2 기술적인 면에 대한 규격서와 일치 여부를 검사한다.

4.3.3 제품 치수에 대한 호수별 규격과 일치 여부를 검사한다.

5. 포장방법

5.1 제품에 구김이 가지 않도록 상자에 넣어 포장한다.

5.2 제품은 각 1매씩 비닐 주머니에 넣어 포장한다.

6. 표시방법

6.1 칼라 안쪽 중앙에 호수라벨을 부착하여야 한다.

6.2 비닐주머니 일면에 품명 및 호수를 표시한다.

6.3 골판지상자 전면에 내용물의 품명, 호수, 수량을 표시한다.

7. 세탁관리방법

7.1 상의 안쪽의 적당한 위치에 세탁표기라벨을 부착한다.

8. 기타사항

8.1 계약관은 계약 전에 규격서로 제품의 형체 및 색상 등을 제시하여야 한다.

8.2 계약자는 생산 착수 전에 시제품을 제조하여 수요처의 제품 결정 여부를 교정         받은 후 작업을 개시하여야 한다.

활동복 원단성능표

시험 항목			단 위	규 격	실험 방법
혼용률*	폴리에스터		%	100	KS K 0210
조 직				편성물	육안(분해경)
중 량			g/㎡	130~155	KS K 0514
세 탁 치수변화율	웨 일		%	±3	KS K ISO 7771
	코 스		%	±3
견뢰도	일 광		급	4 이상	KS K ISO 105-B02
	땀	변 퇴	급	4 이상	KS K ISO 105-E04
		오 염	급	4 이상
	세 탁	변 퇴	급	4 이상	KS K ISO 105-C06(A1S)
		오 염	급	3.5 이상
	마 찰	건 조	급	4 이상	KS K ISO 105-X12
		습 윤	급	3 이상
pH				5∼9	KS K ISO 3071
필 링(급)			급	4 이상	KS K ISO 12945-1
신도(%)	코 스		%	15 이상	KS K 0352
흡수속도	원시료		sec	5 이하	KS K 0815-A
건조속도	원시료		분	세탁 후 200이하	세탁 10회 후 시험 ※ 세탁조건 : KS K ISO 6330 9B(세탁온도 30℃, 빨랫줄 건조)

* 혼용율 : 흡한속건 기능성원사 사용

※ PANTONE16-1361 TCX, PANTONE 16-4402 TCX 칼라 기준에 부합 할 것

(AATCC 변퇴색 용 표준색표로 4급 이상이어야 한다)

활동복(하복)

활동복(동복)

Ⅵ. 우천활동복

1. 적용범위

이 규격은 우천활동복에 대하여 적용한다.

2. 종    류

우천활동복(오버코트)

3. 필요조건

3.1 사용재료는 다음과 같다.

구 분	품 명	용 도	규 격	비 고
주재료	원 단	겉감용	오버코트 원단성능표	기동복겉감과 동일색
보조재료	망 사	안감용	견본에 의함	시중고급품
	지 퍼	주머니용 앞여밈용	비스론 5호, 3호 단면	겉감과 동일색
	스냅단추	우천활동복 앞여밈용	플라스틱 15mm	검정색
	고무밴드	손목용, 허리용	폭 5mm, 25mm	시중고급품
	봉 제 사	봉제용	50s/3 P/C	겉감과 조화되는 색
	반사원단	뒷면 안전표시용
	방수테이프	봉제선 방수용	20mm이상
	투명비닐	모자깃용	0.2mm 이상
	스 트 링	모자용	견본에 의함
	호수라벨	사이즈표시	〃
	관리요령라벨	세탁 및 관리요령표기	120mm×70mm

3.2 제품치수는 다음과 같다.

(단위 : mm)

구 분	90 (S)	95 (M)	100 (L)	105 (XL)	110 (2XL)	115 (3XL)	120 (4XL)
가슴둘레	1,130	1,180	1,230	1,280	1,330	1,380	1,430
밑단둘레	1,200	1,250	1,300	1,350	1,400	1,450	1,480
소매밑단둘레	340	340	345	350	355	360	365
소매기장 (목선에서 소매끝)	785	800	815	830	845	860	875
뒷 기 장	1,140	1,160	1,180	1,200	1,220	1,240	1,260
소 매 통	520	530	540	550	560	570	580
모자높이	365	370	375	380	385	390	395
모자넓이	270	270	280	280	290	290	300

※ 허용공차 : 500mm 이상 ±10mm, 500mm미만은 ±5mm

3.3 세부봉제

3.3.1 모자는 견본과 같이 일체형으로 제작한다.

3.3.2 양쪽 허리부분에는 고무밴드 처리한다.

3.3.3 소매단은 15mm로 접어 봉제 처리하고 소매단 안쪽에 제원단 홑겹으로 덧댐           처리하며, 끝부분은 엘라스틱밴드 처리한다.

3.3.4 우천활동복 양쪽주머니는 하단으로부터 적당한 위치에 주머니 지퍼를 사선방향         안쪽으로 들어가 덮개를 덮을 수 있도록 하며, 덮개의 길이는 170mm, 중앙 폭은         35mm크기로 하되 치수별로 적당하게 편차를 두어 조정할 수 있다.

3.3.5 우천활동복 내피는 도면과 같이 한다.

3.3.6 칼라 중앙에서 320mm 아래에 폭 25mm의 다이아몬드모양이 인쇄된 반사원단을

앞면 및 뒷면에 부착한다.

3.3.7 우천활동복 내피 좌측에 관리요령 라벨을 달고 칼라 중앙에 호수 라벨을 단다.

3.3.8 모든 조각이음은 방수테이프 접착으로 처리한다.

3.3.9 뒷면 의용소방대표시는 뒷면 절개선에서 150mm 내려와 285mm×65mm 크기의        “의용소방대"를,“의용소방대" 15mm 아래에 285mm×45mm 크기의 "Volunteer          Fire"를 은색반사체로 표기하고 글씨체는 나눔고딕체로 한다.

3.3.10 착용자의 앞면 좌측 다이아몬드 모양의 반사원단 상단선에서 150mm 위에 이름표를          벨크로로 부착한다.

3.3.11 착용자의 앞면 좌측 팔 어깨끝에서 35mm 아래에 소매표장을 표기한다.

3.3.12 기타 명시되지 않은 사항은 도면에 따른다.

3.4 완제품 품질 조건

3.4.1 제품 원단은 길이방향을 반드시 경사방향으로 재단 봉제하여야 한다.

3.4.2 제품은 위 각 조건에 부합할 수 있는 제품으로 착용상 지장이 없어야 한다.

3.4.3 재단은 균등하고 이음부분이 꼬이거나 말려서는 안된다.

3.4.4 모든 봉제는 재봉 조정을 정확히 맞추어 작업하고 끝맺음은 튼튼하게 작업하여야         하며, 잘못 봉제된 부분이 없어야 한다.

3.4.5 방수테이프는 견고하게 접착하여 빗물이 스며들거나 떨어져서는 안된다.

3.4.6 제품은 규격조건 및 품질조건에 적합하고 색이 균일하여야 하며, 불량이 발생하지         않아야 한다.

4. 검사

4.1 중간검사

4.1.1 규격원단의 사용여부를 확인한다.

4.1.2 필요시 제조과정에서 가공에 대한 검사를 할 수 있다.

4.2 납품검사

4.2.1 납품검사는 납품된 제품 중 1∼5%의 표본을 무작위로 뽑아 검사한다.

4.2.2 봉제 적합성 여부를 확인한다.

4.2.3 제품 호수에 대한 호수별 규격과 일치 여부를 확인한다.

4.3 관능검사

4.3.1 주재료 및 보조재료 사용에 대한 이상 여부를 검사한다.

4.3.2 기술적인 면에 대한 규격서와 일치 여부를 검사한다.

4.3.3 제품 치수에 대한 호수별 규격과 일치 여부를 검사한다.

5. 포장방법

5.1 제품에 구김이 가지 않도록 상자에 넣어 포장한다.

5.2 제품은 각 1매씩 비닐 주머니에 넣어 포장한다.

6. 표시방법

6.1 비닐주머니 일면에는 품명 및 호수를 표시한다.

6.2 골판지상자 전면에 내용물의 품명, 호수, 수량을 표시한다.

7. 세탁관리방법

7.1 우천활동복 내피 좌측에 투습 방수에 대한 세탁관리 라벨을 부착하여야 한다.

8. 기타사항

8.1 계약관은 계약 전에 규격서로 제품의 형체 및 색상 등을 제시하여야 한다.

8.2 계약자는 생산 착수 전에 시제품을 제조하여 수요처의 제품 결정 여부를 교정          받은 후 작업을 개시하여야 한다.

우천활동복 원단성능표

시험항목		단 위	오 렌 지	그 레 이	시험방법	비 고
사 용 재 료	상층	%	폴리에스터 멀티필라멘트사	폴리에스터 멀티필라멘트사	KS K 0520
	하층		폴리우레탄	폴리우레탄
조 직			평 직	평 직	육안판정법
밀도	경사	올/50㎜	220이상	220이상	KS K 0511
	위사		150이상	150이상
중 량		ｇ/㎡	120이하	120이하	KS K 0514
인장 강도	경사	N	700이상	700이상	KS K 0520
	위사		400이상	400이상
인열 강도	경사	N	6이상	6이상	KS K ISO 13937-1
	위사		5이상	5이상
투 습 도		ｇ/㎡/24hr	3,000이상	3,000이상	KS K 0594	염화칼슘법
방 수 도		mmH2O	10,000이상	10,000이상	KS K ISO 811	저수압법
블 로 킹		급	3이상	3이상	KS K 0760
발 수 도		급	4이상	4이상	KS K 0590	스프레이법
일광견뢰도		급	4이상	4이상	KS K 0700
땀 견뢰도	변퇴	급	4이상	4이상	KS K 0715
	오염		4이상	4이상
세 탁 견뢰도	변퇴	급	4이상	4이상	KS K 0430 (A-1)
	오염		4이상	4이상
마 찰 견뢰도	변퇴	급	4이상	4이상	KS K 0650
	습윤		4이상	4이상

※ 색상은 제시견본에 따른다.

우천활동복용 반사테이프 성능표

1) 반사테이프  반사성능 KS K ISO 20471:2013 시험법에 따른다. 제시상태 (ε=0°)

A) 적용시험 : 고유문양(다이아몬드)인쇄전(무지)상태에서 TEST함. (세탁 전 시험)

관측각 (ε=0°)	입사각 β1 ( β2 = 0 )
	5°	20°	30°	40°
12′	330 이상	290 이상	180 이상	65 이상
20′	250 이상	200 이상	170 이상	60 이상
1°	25 이상	15 이상	12 이상	10 이상
1°30‘	10 이상	7 이상	5 이상	4 이상

※ 분리 기능성 재귀반사 소재의 재귀반사 계수 반사성능 cd/(lx.㎡)

2) 세탁 노출 후  반사성능 (ε=0°)

시험조건	관측각 ( ′ )	입사각 ( ° )	반사성능 cd/(lx.㎡)	비고
ε=0° ( 30회 세탁)	12 (0.2 °)	5 °	200 초과

※세탁조건 – KS K ISO 6330: 2012 8B 30회 세탁 후 A 절차에 의한 건조.

우천활동복