[별표 6] (제7조 관련)

접합부용 고무 패킹 치수

(단위 : 밀리미터)

구 분 호 칭	바 깥 지 름	안 지 름	두 께
25 40 62 75 90 100 115 125 150	36 52 80 95 111 130 149 161 180	27 39 64 78 90 103 116 128 154	3.5±0.5 3.5±0.5 5.0±0.5 6.4±0.5 6.4±0.5 6.4±0.5 6.4±0.5 6.4±0.5 6.4±0.5