[별표 12] (제6조 관련)

접합부용 고무패킹 치수

(단위 : ㎜)

구 분 호 칭	바 깥 지 름	안 지 름	두 께
25 40 65	36 52 80	27 39 64	3.5±0.5 3.5±0.5 5.0±0.5