[별표1] 수장고 소장품 보존 환경 기준 <신설 2020.4.7.>

구분 재질	온도 (℃)	습도 (%)
금속류	20±4	50 이하
토제․도자기, 석·유리 등	20±4	40~60
서화류	20±4	50~60
목·칠기, 직물, 골․각류	20±4	50~60