[별표 2]

제조공정 및 보유장비

(제5조 관련)

순번	제조 공정	주요내용	관련 장비 및 설비
1	코어 (Core) 회수	• 폐차장에게 구입하거나 정비업체 서비스망 등으로부터 대품으로 회수	• 코어 회수․보관용 팔레트
2	분해/ 외관 세척	• 범퍼에 부착되어 있거나 연결되어있는 와이어, 악세사리, 센서류 분해 • 물 세척 및 탈지 - 범퍼패널 전체 세척 - 2~3회 반복실시하여 오염물 완전제거	• 작업대, 스페너, 망치. 렌치류, 세척기 등
3	외관 검사	• 육안검사 - 손상 정도, 판금 공정 작업 파악 - 긁힘손상, 깊게파인손상, 찢어진손상 - 함몰된손상, 연결탭 파손 등	• 육안 검사
4	고장 복원/ 보수	• 범퍼의 전체박피 또는 부분 박피 • 구 도막 제거 - 샌더기를 이용한 연마작업 - 화학약품을 이용한 박피 분리작업	• 에어건, 공기압축기 • 샌드기, 연마지 • 샌딩부스
		• 고무퍼티작업 - 파손부위 복원 / 보수 • 원형 복원작업 - 함몰, 표면 긁힘, 찢어짐, 구멍 등	• 해머, 수리용 키트용품 등 • 적외선 건조기
5	도장	• 하도 작업 - 프라이머 작업 - 퍼티작업, 건조, 연마, 탈지, 샌딩 • 중도 작업 - 프라이머, 서페이서, 건조, 연마 • 상도 작업 - 조색작업 - 베이스 도장, 클리어코트 도장, 가열건조	• 샌딩부스 • 적외선 건조기 • 전자저울 • 스프레이건 • 교반기, 조색기 • 도장 열처리부스
		• 광택 - 도장면의 균일한 광택 - 핀홀 현상 제거	• 광택기 • 광택패드
6	최종 검사	• 육안검사 - 기포 또는 이물질 - 핀홀 현상, 도장 부풂음, 조색매칭	• 육안 검사
7	포장/ 출하	• 육안 검사 - 비닐 봉지 와 에어캡 • 박스	• 포장 전용 다이 • 부품 보관

* 비고 : 신청자는 별표 2의 관련 장비 및 설비를 제조공정의 여건에 따라 달리 구성할 수 있음.