[별도 3] 표준 절단조건 <개정 2026.5.22.>

[화구 끝 구멍의 지름 (㎜) 측정 예시]

항목	기준값	항목	기준값
절단길이 (㎜)	400	화구 끝과 강관간의 거리(h) (㎜)	6.0
화구 끝 구멍의 지름 (㎜)	1.0	절단 속도 (㎜/min)	500
예열염(백심)의 길이(l1) (㎜)	약 5.0	산소 압력 (㎫)	0.235
절단 산소 길이(l2) (㎜)	약 140	아세틸렌 가스 압력 (㎫)	0.024