■ 소방공무원 복제 규칙 [별표 6] <개정 2022. 4. 15.>

부속물(제3조제2항제6호 관련)

구분

형상

제작 양식

색상 및 재질

넥타이

1. 일반형과 자동 끈 조절형 넥타이로 한다.

2. 겉감과 심의 재단은 정바이어스로 한다.

3. 넥타이 무늬는 새매로 한다.

1. 색상: 군청색

2. 재질:

폴리에스테르  100%

허리띠

가죽

1. 크기는 폭 3cm, 길이 110cm 정도로 하되, 개인의 허리에 맞게 조절할 수 있다.

2. 버클 중앙에 모자표장 모양을 삽입한다.

1. 허리띠:

소가죽

2. 버클:

에폭시 바탕에 금색 테두리와 금색 모자표장

천

1. 크기는 폭 3.5cm, 길이 110cm 정도로 하되, 개인의 허리에 맞게 조절할 수 있다.

2. 버클 중앙에 모자표장 모양을 양각으로 새긴다.

1. 허리띠:

폴리프로필렌

2. 버클:

철재에 검정니켈 무광 처리

넥타이핀

남성

1. 이중 집게형으로 한다.

2. 소매표장을 축소한 형태로 도안하고, 봉의 모양은 관창을 응용한 것으로 하며, “대한민국소방”을 음각으로 표시한다.

3. 소매표장 원지름: 14.5㎜

소매표장 두께: 1.8㎜

봉 두께: 2.3㎜

봉 가로: 58㎜

봉 세로: 5.5㎜

1. 재질: 황동

2. 두께: 2.5㎜

3. 도금: 24K

금도금

4. 도금 두께:

0.3㎛이상

5. 소매표장 채색: 무광택

여성

1. 이중 집게형으로 한다.

2. 남성의 것과 같은 형태로 하되, 좌우 배치를 다르게 한다.

3. 소매표장 원지름: 14.5㎜

소매표장 두께: 1.8㎜

봉 가로: 53㎜

봉 세로: 5㎜

단추

금속

1. 크기를 대형(지름 21㎜), 소형(지름 15㎜)으로 구분한다.

2. 중앙에 모자표장을 삽입한다.

3. 뒷장식은 철사 고리를 사용한다.

4. 단추 사용처

가. 은색 대형: 정복 상의 앞

나. 은색 소형: 정복 상의 주머니

근무복 셔츠의 주머니와 견장

다. 금색 소형: 모자의 옆단추

(나사 못 땜)

1. 재질: 황동

2. 두께: 1.8㎜

3. 도금: 로듐

(모자 옆단추는 도금)

4. 외곽 테두리:

45도로 커팅

플라스틱

1. 크기를 초대형(지름 25㎜), 대형(지름 21㎜), 중형(지름 15㎜), 소형(지름 11㎜) 한다.

2. 단추 사용처

가. 초대형: 외투

나. 대형: 외투

다. 중형: 정복, 근무복 셔츠, 점퍼

라. 소형: 근무복 셔츠

1. 재질:

플라스틱

2. 색상:

각 제복 겉감과 조화로운 색

이름표

금속

1. 이름은 적당한 크기로 표시하고 하단에 영문으로 성(姓)을 음각으로 새긴다.

2. 글씨체는 HY중고딕으로 한다.

3. 크기: 가로 70㎜, 세로 25㎜

4. 고정 장식은 철제로 장식의 날개와 이름표를 고정한다.

5. 정복에 착용한다.

1. 재질 :

스테인리스

2. 두께 :

0.4㎜이상

자수

김  소  방

KIM

1. 근무복, 점퍼에 붙인다.

2. 글씨체: 궁서체

3. 크기: 가로 80㎜, 세로 30㎜

1. 재질:

·근무복 셔츠와 같은 원단

·점퍼와 같은 원단

2. 글씨 색상:

·근무복용: 검은색

·점퍼용: 흰색

1. 기동복, 기동복 조끼, 활동복, 방한파카, 훈련복, 비행복에 붙인다.

2. 글씨체: 궁서체

3. 크기: 가로 80㎜, 세로 30㎜

1. 재질:

폴리에스테르·면 혼방 원단

2. 색상

·바탕: 검은색

·글씨: 흰색