【별표 3의2】화학물질용 안전장갑의 성능기준(제10조 관련)

번호

구  분

내  용

1

일반구조 및 재료

화학물질용 안전장갑(이하“안전장갑”이라 한다)의 일반구조 및 재료는 다음 각 목과 같이 한다.

가. 안전장갑에 사용되는 재료와 부품은 착용자에게 해로운 영향을 주지 않아야 한다.

나. 안전장갑은 착용 및 조작이 용이하고, 착용상태에서 작업을 행하는데 지장이 없어야 한다.

다. 안전장갑은 육안을 통해 확인한 결과 찢어진 곳, 터진 곳, 구멍난 곳이 없어야 한다.

라. 안전장갑의 치수에 따른 최소길이는 표 1과 같이 한다.

<표 1> 안전장갑의 치수에 따른 최소길이

손크기	손둘레 (mm)	손길이 (mm)	안전장갑 최소길이 (mm)
6	152	160	220
7	178	171	230
8	203	182	240
9	229	192	250
10	254	204	260
11	279	215	270

마. 안전장갑의 등급은 투과저항과 그 성능수준으로 한다.

2

재료시험성능기준

가. 안전장갑의 재료에 대한 시험항목과 성능수준의 분류는 표 2와 같이 한다.

<표 2> 재료에 대한 시험항목과 성능 수준의 분류

구분	시험항목 (단위)	성능 수준(Class)
		6	5	4	3	2	1
재료	투과저항(분)	>480	>240	>120	>60	>30	>10
	마모저항(횟수)	-	-	>8,000	>2,000	>500	>100
	절삭저항(지수)	-	>20.0	>10.0	>5.0	>2.5	>1.2
	인열강도(N)	-	-	>75	>50	>25	>10
	뚫림강도(N)	-	-	>150	>100	>60	>20

나. 재료에 대한 시험항목별 성능수준은 다음 각 세목과 같이 한다.

1) 투과저항시험은 시험화학물질 중 3종류 시험화학물질에 대하여 최소 2 수준 이상일 것

2) 마모저항, 절삭저항, 인열강도 및 뚫림강도 중 최소 하나는 각각 1 수준 이상일 것

다. 재료에 대한 투과저항시험 성능수준은 개별 시험화학물질별로 판정할 수 있다.

3

완성품 시험성능기준

침투시험을 하여 누출이 없어야 한다.

4

사용제한

개별 시험화학물질에 대해서 성능수준을 갖는 안전장갑은 복합화합물질을 취급하는 작업에는 사용할 수 없다.

5

추가표시

안전인증 유기화합물용 안전장갑에는 규칙 제114조(안전인증의 표시)에 따른 표시 외에 다음 각 목의 내용을 추가로 표시해야 한다.

가. 안전장갑의 치수

나. 보관․사용 및 세척상의 주의사항

다. 제6호에 따른 3가지 화학물질 구분문자와 안전장갑을 표시하는 화학물질 보호성능표시(그림 1참조) 및 제품 사용에 대한 설명

구분 문자

[그림 1] 화학물질 보호성능 표시

라. 제6호의 화학물질 외 제조자가 다른 화학물질에 대한 투과저항시험을 실시하고, 성능수준을 사용설명서에 표시하는 경우 제조회사의 시험 결과임을 명시

마. 재료시험의 각 성능 수준을 사용설명서에 표시

6

화학물질
목록

투과저항시험에 사용되는 화학물질은 다음과 같다.

<표 3> 투과저항시험에 사용되는 화학물질

구분 문자	화학물질	CAS 번호
A	메탄올	67-56-1
B	아세톤	67-64-1
C	아세토니트릴	75-05-8
D	디클로로메탄	75-09-2
E	이황화탄소	75-15-0
F	톨루엔	108-88-3
G	디에틸아민	109-89-7
H	테트라하이드로퓨란	109-99-9
I	에틸아세테이트	141-78-6
J	N-헥산	110-54-3
K	수산화나트륨 40%	1310-73-2
L	황산 96%	7664-93-9