【별표 9】안전대의 성능기준(제27조 관련)

번호

구  분

내  용

1

종류

안전대의 종류는 사용구분에 따라 표 1과 같이 구분하며, 안전대 각부의 명칭은 그림 1과 같이 한다.

<표 1> 안전대의 종류

종 류	사 용 구 분
벨 트 식 안전그네식	1개 걸이용
	U자 걸이용
	추락방지대
	안전블록

비고. 추락방지대 및 안전블록은 안전그네식에만 적용 함

[그림 1] 안전대 각부의 명칭

2

일반구조

가. 안전대의 일반구조는 다음 각 세목과 같이 한다.

1) 벨트 또는 지탱벨트에 D링 또는 각 링과의 부착은 벨트 또는 지탱벨트와 같은 재료를 사용하여 견고하게 봉합할 것(U자걸이 안전대에 한함)

2) 벨트 또는 안전그네에 버클과의 부착은 벨트 또는 안전그네의 한쪽 끝을 꺾어 돌려 버클을 꺾어 돌린 부분을 봉합사로 견고하게 봉합할 것

3) 죔줄 또는 보조죔줄 및 수직구명줄에 D링과 훅 또는 카라비너(이하 “D링 등”이라 한다)와의 부착은 죔줄 또는 보조죔줄 및 수직구명줄을 D링 등에 통과시켜 꺾어돌린 후 그 끝을 3회 이상 얽어매는 방법(풀림방지장치의 일종) 또는 이와 동등이상의 확실한 방법으로 할 것

4) 1호 또는 3호의 부착은 벨트 또는 지탱벨트 및 죔줄, 수직구명줄 또는 보조죔줄에 씸블(thimble)등의 마모방지장치가 되어있을 것

5) 죔줄의 모든 금속 구성품은 내식성을 갖거나 부식방지 처리를 할 것

6) 벨트의 조임 및 조절 부품은 저절로 풀리거나 열리지 않을 것

7) 안전그네는 골반 부분과 어깨에 위치하는 띠를 가져야 하고, 사용자에게 잘 맞게 조절할 수 있을 것

8) 안전대에 사용하는 죔줄은 충격흡수장치가 부착될 것 다만 U자걸이, 추락방지대 및 안전블록에는 해당하지 않는다.

나. U자걸이를 사용할 수 있는 안전대의 구조는 다음 세목과 같이 한다.

1) 지탱벨트, 각링, 신축조절기가 있을 것(안전그네를 착용할 경우 지탱벨트를 사용하지 않아도 된다)

2) U자걸이 사용 시 D링, 각 링은 안전대 착용자의 몸통 양 측면에 해당하는 곳에 고정되도록 지탱벨트 또는 안전그네에 부착할 것

3) 신축조절기는 죔줄로부터 이탈하지 않도록 할 것

4) U자걸이 사용상태에서 신체의 추락을 방지하기 위하여 보조죔줄을 사용할 것

5) 보조훅 부착 안전대는 신축조절기의 역방향으로 낙하저지 기능을 갖출 것 다만 죔줄에 스토퍼가 부착될 경우에는 이에 해당하지 안는다

6) 보조훅이 없는 U자걸이 안전대는 1개걸이로 사용할 수 없도록 훅이 열리는 너비가 죔줄의 직경보다 작고 8자형링 및 이음형 고리를 갖추지 않을 것

다. 안전블록이 부착된 안전대의 구조는 다음 세목과 같이 한다.

1) 안전블록을 부착하여 사용하는 안전대는 신체지지의 방법으로 안전그네만을 사용할 것

2) 안전블록은 정격 사용 길이가 명시 될 것

3) 안전블록의 줄은 합성섬유로프, 웨빙(webbing), 와이어로프이어야 하며, 와이어로프인 경우 최소지름이 4㎜ 이상일 것

라. 추락방지대가 부착된 안전대의 구조는 다음 세목과 같이 한다.

1) 추락방지대를 부착하여 사용하는 안전대는 신체지지의 방법으로 안전그네만을 사용하여야 하며 수직구명줄이 포함될 것

2) 수직구명줄에서 걸이설비와의 연결부위는 훅 또는 카라비너 등이 장착되어 걸이설비와 확실히 연결될 것

3) 유연한 수직구명줄은 합성섬유로프 또는 와이어로프 등이어야 하며 구명줄이 고정되지 않아 흔들림에 의한 추락방지대의 오작동을 막기 위하여 적절한 긴장수단을 이용, 팽팽히 당겨질 것

4) 죔줄은 합성섬유로프, 웨빙, 와이어로프 등일 것

5) 고정된 추락방지대의 수직구명줄은 와이어로프 등으로 하며 최소지름이 8㎜ 이상일 것

6) 고정 와이어로프에는 하단부에 무게추가 부착되어 있을 것

3

부품의 재료

안전대에 사용하는 각 부품의 재료는 표 2와 같이 한다.

<표 2>안전대 부품의 재료

부 품	재 료
벨트, 안전그네, 지탱벨트	나일론, 폴리에스테르 및 비닐론 등의 합성섬유
죔줄, 보조죔줄, 수직구명줄 및 D링 등 부착부분의 봉합사	합성섬유(로프, 웨빙 등) 및 스틸(와이어로프 등)
링류(D링,각링, 8자형링)	KS D 3503(일반구조용 압연강재)에 규정한 SS400 또는 이와 동등 이상의 재료
훅 및 카라비너	KS D 3503(일반구조용 압연강재)에 규정한 SS400 또는 KS D 6763(알루미늄 및 알루미늄합금봉 및 선)에 규정하는 A2017BE-T4 또는 이와 동등 이상의 재료
버클, 신축조절기, 추락방지대 및안전블록	KS D 3512(냉간 압연강판 및 강재)에 규정하는 SCP1 또는 이와 동등 이상의 재료
신축조절기 및 추락방지대의 누름금속	KS D 3503(일반구조용 압연강재)에 규정한 SS400 또는 KS D 6759(알루미늄 및 알루미늄합금 압출형재)에 규정하는 A2014-T6 또는 이와 동등 이상의 재료
훅, 신축조절기의 스프링	KS D 3509에 규정한 스프링용 스테인레스강선 또는 이와 동등 이상의 재료

4

부품의 구조

및 치수

안전대에 사용되는 각 부품의 구조 및 치수는 표 3과 같이 한다.

<표 3> 부품의 구조 및 치수

명 칭	구 조 및 치 수
벨 트	가. 강인한 실로 짠 직물로 비틀어짐, 흠, 기타 결함이 없을 것 나. 벨트의 너비는 50㎜이상(U자걸이로 사용할 수 있는 안전대는 40㎜) 길이는 버클포함 1,100㎜ 이상, 두께는 2㎜ 이상일 것
안전그네	가. 강인한 실로 짠 직물로 비틀어짐, 헤어짐, 흠, 기타 결함이 없을 것 나. 추락 시 받는 하중을 신체에 골고루 분산시킬 수 있는 구조일 것 다. 힘을 받는 주요 부분인 어깨, 엉덩이, 허리부분의 너비는 40㎜ 이상일 것
지탱벨트	가. 강인한 실로 짠 직물로 비틀어짐, 흠, 기타 결함이 없는 것 나. 지탱벨트의 너비는 75㎜이상, 길이는 600㎜ 이상, 두께는 2㎜ 이상일 것
죔줄 및 보조죔줄	가. 재료가 합성섬유인 경우 비틀어짐, 헤어짐, 흠, 기타 결함이 없을 것 나. 죔줄의 길이는 충격흡수장치, 훅 등의 연결부품을 포함한 길이가 2,000㎜ 이하일 것 단, U자걸이용 죔줄은 3,000㎜ 이하일 것 추락방지대용 죔줄은 1,000㎜ 이하일 것 보조죔줄의 길이는 1,500㎜ 이하일 것
D링, 각링, 8자형링 등	가. 이음매가 없을 것 나. 표면이 평평하고 매끄러울 것 다. 모서리는 날카로운 부분이 없을 것
추락방지대	가. 구명줄의 임의의 위치에 설치와 해체가 용이한 구조로서 이탈방지 장치가 2중으로 되어 있을 것 나. 손을 사용하지 않고 자동으로 구명줄의 축방향으로 용이하게 이동시킬 수 있는 구조일 것 다. 추락방지대의 보기 쉬운 위치에 사용방향이 각인되어 있을 것 라. 추락방지대의 보기 쉬운 위치에 구명줄의 직경이 각인되어 있을 것 마. 구명줄전용의 추락방지대는 구명줄로부터 이탈하지 않도록 되어 있어야 하며 가부터 라까지의 기준을 적용하지 아니함
훅	가. 이탈방지장치를 2중으로 할 것(다만, 보조훅은 고리부분의 이탈방지장치가 하나라도 무방하다) 나. D링에 탈부착이 용이한 구조일 것
카라비너	가. 이탈방지장치를 2중으로 할 것 나. 이탈방지장치가 카라비너에 걸리는 힘의 작동중심선상에 없을 것 다. 표면은 평활할 것
신축조절기	이탈방지장치를 할 것
안전블록	가. 자동잠김장치를 갖출 것 나. 안전블록의 부품은 부식방지처리를 할 것

5

시험성능

기준

가. 안전대의 완성품 및 각 부품의 정하중 성능은 표 4와 같은 시험하중에서 1분간 유지 시 파손 또는 기능상실이 없어야 하며 각각의 성능기준에 적합해야 한다.

<표 4> 완성품 및 부품의 정하중 시험성능기준

구 분	명 칭	시험하중	시험성능기준
완성품	벨 트 식	15kN (1,530kgf)	1)파단되지 않을 것 2)신축조절기의 기능이 상실되지 않을 것
	안전그내식	15kN (1,530kgf)	시험몸통으로부터 빠지지 말 것
부품	벨트, 지탱벨트	15kN (1,530kgf)
	죔줄, 수직구명줄	22kN (2,245kgf)	재료가 합성섬유인 경우
		15kN (1,530kgf)	재료가 금속인 경우
	보조죔줄	18kN (1,835kgf)
	죔줄,수직구명줄의 D링 또는 훅 등의 연결부	11.28kN (1,150kgf)
	링류 (D링, 각링, 8자링)	15kN (1,530kgf)
	버 클	7.84kN (800kgf)
	신축조절기	11.28kN (1,150kgf)	미끄러진 길이가 30㎜ 이하일 것
	추락방지대	11.28kN (1,150kgf)	미끄러진 길이가 30㎜ 이하 일 것
	훅, 보조훅 및 카라비너	15kN (1,530kgf)
부품	훅의 코부위 또는 카라비너 의입구(gate)	1kN (100kgf)	1) 수직압축하중 2) 코부위 또는 몸체로부터 3㎜ 이상의 이격이 없을 것
		1.55kN (160kgf)	1) 측면압축하중 2) 코부위 또는 몸체로부터 3㎜ 이상의 이격이 없을 것
	신축조절기의 각링 연결부위	1.55kN (160kgf)	1) 측면압축하중 2) 코부위 또는 몸체로부터 3㎜ 이상의 이격이 없을 것
	안전블록	15kN (1,530kgf)	안전블록의 줄
		11.28kN (1,150kgf)	안전블록의 몸체
		6N(0.6kgf) ～ 112N (11.4kgf)	1) 줄의 수축하중 2) 완전 수축 후 잔여길이는 600㎜ 이내일 것
	충격흡수장치	15kN (1,530kgf)	완전 전개한 후 시험하여 파단하지 않을 것
		2kN (200kgf)	50㎜ 이상의 늘어남이 없을 것

나. 안전대의 완성품 및 각 부품의 동하중 시험성능기준은 표 5와 같이 한다.

<표 5> 완성품 및 부품의 동하중 시험성능기준

구 분	명 칭	시 험 성 능 기 준
동하중 성능	벨트식 -1개걸이용 -U자걸이용 -보조죔줄	1) 시험몸통으로부터 빠지지 말 것 2) 최대전달충격력은 6.0kN 이하 이어야 함 3) U자걸이용 감속거리는 1,000㎜ 이하 이어야 함
	안전그네식 -1개걸이용 -U자걸이용 -추락방지대 -안전블록 -보조죔줄	1) 시험몸통으로부터 빠지지 말 것 2) 최대전달충격력은 6.0kN 이하 이어야 함 3) U자걸이용, 안전블록, 추락방지대의 감속거리는 1,000㎜ 이하 이어야 함 4) 시험후 죔줄과 시험몸통간의 수직각이 50° 미만이어야 함
	안전블록 (부 품)	1) 파손되지 않을 것 2) 최대전달충격력은 6.0kN 이하 이어야 함 3) 억제거리는 2,000㎜ 이하 이어야 함
	충격흡수장치	1) 최대전달충격력은 6.0kN 이하 이어야 함 2) 감속거리는 1,000㎜ 이하 이어야 함