〔별표 1〕

와이어로프의 종류, 절단시험하중 및 질량(제7조제1항제5호 관련)

1. 와이어로프의 종류

호별		1호	2호	3호	4호	5호	6호	21호
단 면
구성	스트랜드 소선수	7	12	19	24	30	37	36
	스트랜드의 수	6	6	6	6	6	6	6
	섬유심	중심	중심 및 스트랜드의 중심	중심	중심 및 스트랜드의 중심	중심 및 스트랜드의 중심	중심	중심
구성기호		(6×7)	(6×12)	(6×19)	(6×24)	(6×30)	(6×37)	(6×WS (36))

2. 와이어로프의 절단시험 하중 및 질량

호별	1호		2호		3호		4호		5호		6호		21호
구성기호	(6×7)		(6×12)		(6×19)		(6×24)		(6×30)		(6×37)		(6×WS(36))
와이어로프의지름 (mm)	절단 하중 (kN)	1m의 질량 (kg)	절단 하중 (kN)	1m의 질량 (kg)	절단 하중 (kN)	1m의 질량 (kg)	절단 하중 (kN)	1m의 질량 (kg)	절단 하중 (kN)	1m의 질량 (kg)	절단 하중 (kN)	1m의 질량 (kg)	절단 하중 (kN)	1m의 질량 (kg)
10 12 14 16 18	52.4 75.4 103 134 170	0.371 0.534 0.727 0.950 1.20	33.3 48.0 65.3 85.2 108	0.273 0.393 0.535 0.699 0.885	47.9 71.6 97.4 127 161	0.364 0.524 0.713 0.932 1.18	45.5 65.5 89.1 117 147	0.332 0.478 0.651 0.850 1.08	41.1 59.1 80.5 105 133	0.310 0.446 0.607 0.793 1.00	48.9 70.5 96.2 126 159	0.359 0.517 0.704 0.920 1.16	50.5 72.8 99.0 129 164	0.396 0.570 0.776 1.01 1.28
20 22 24 26 28	210 253 302 354 411	1.48 1.80 2.14 2.51 2.91	133 161 192 225 261	1.09 1.32 1.57 1.85 2.14	199 240 286 336 389	1.46 1.77 2.10 2.47 2.85	181 221 262 308 357	1.33 1.61 1.91 2.24 2.60	164 199 236 278 322	1.24 1.50 1.79 2.10 2.43	195 237 281 330 382	1.44 1.74 2.07 2.43 2.82	202 244 291 341 396	1.58 1.92 2.28 2.68 3.10
30 32 34 36 38	472 536 605 679 756	3.34 3.80 4.29 4.81 5.36	300 341 385 432 481	2.46 2.80 3.16 3.54 3.94	447 509 575 644 718	3.28 3.73 4.21 4.72 5.26	410 466 526 589 657	2.99 3.40 3.84 4.30 4.79	369 421 475 533 593	2.79 3.17 3.58 4.02 4.48	439 501 566 634 707	3.23 3.68 4.16 4.66 5.19	454 517 583 654 730	3.56 4.06 4.58 5.13 5.72
40 42 44 46 48	838	5.93	533	4.37	795 877 963 1050 1150	5.82 6.42 7.05 7.70 8.39	728 802 881 963 1050	5.31 5.86 6.43 7.03 7.65	657 725 794 869 945	4.95 5.47 6.00 6.56 7.14	782 863 947 1040 1130	5.75 6.34 6.96 7.61 8.28	808 890 978 1070 1140	6.34 6.99 7.67 8.38 9.12
50 52 54 56 58					1250	9.10	1150 1230 1320 1420 1530	8.30 8.98 9.68 10.4 11.2	1020 1110 1200 1280 1380	7.74 8.38 9.04 9.71 10.4	1230 1320 1420 1530 1650	8.98 9.73 10.5 11.3 12.1	1260 1360 1470 1590 1700	9.90 10.7 11.5 12.4 13.3
60 62 65							1640 1750 1920	12.0 12.8 14.0	1470 1580 1740	11.1 11.9 13.1	1760 1880 2070	12.9 13.8 15.2	1810 1940 2140	14.3 15.2 16.7